Твердость наплавок по Виккерсу

                                 диаметр отпечатка             твердость

мнжкт 5-1-0,2-0,2           5,8                                   103

кмц 3-1                           5,4                                   121

панч 11                           6,1                                     92

нихром 20/80                  5,1                                    137

**Прикрепленные изображения**

* [](http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_05_2016/post-14015-0-61816700-1462381042.jpg)