Горнодобывающее оборудование 1.Технические устройства для горнодобывающих и горно-обогатительных производств и подземных объектов. Уровень:I Способ сварки:РД

7.01.1.01.ГДО-I-РД

| 1 | ГОСТ 16037-80 Какой может быть высота усиления сварного шва труб, сваренного в потолочном положении, относительно высоты усиления шва, сваренного в нижнем положении? |
| --- | --- |
| 1. | Большей. |
| 2. | Меньшей. |
| 3. | Большей (только при сварке труб диаметром больше 150 мм). |
| 2 | ГОСТ 16037-80 Какова допустимая величина выпуклости углового шва при сварке труб в нижнем положении? |
| 1. | До 2-х мм. |
| 2. | До 3-х мм. |
| 3. | До 4-х мм. |
| 3 | ГОСТ 16037-80 Какова допустимая величина выпуклости углового шва при сварке труб в вертикальном положении? |
| 1. | До 2-х мм. |
| 2. | До 3-х мм. |
| 3. | До 4-х мм. |
| 4 | ГОСТ 16037-80 Какова допустимая величина выпуклости углового шва при сварке труб в потолочном положении? |
| 1. | До 2-х мм. |
| 2. | До 3-х мм. |
| 3. | До 4-х мм. |
| 5 | ГОСТ 16037-80 Укажите допускаемую вогнутость углового шва при сварке стальных труб. |
| 1. | До 30% величины катета, но не более 2-х мм. |
| 2. | До 30% величины катета, но не более 3-х мм. |
| 3. | До 20% величины катета, но не более 2-х мм. |
| 6 | ГОСТ 16037-80 Допустима ли сварка корня шва труб способом, отличным от основного способа сварки? |
| 1. | Да, для сварных соединений с толщиной стенки более 4-х мм. |
| 2. | Да, для сварных соединений с толщиной стенки более 10 мм. |
| 3. | Нет. |
| 7 | ГОСТ 16037-80 Как следует подготовить кромки к сварке труб одинакового внутреннего диаметра, но с разной толщиной стенки: 4 и 6 мм? |
| 1. | Так же, как для деталей одинаковой толщины, конструктивные элементы кромок следует выбирать по большей толщине. |
| 2. | Так же, как для деталей одинаковой толщины, конструктивные элементы кромок следует выбирать по меньшей толщине. |
| 3. | На детали, имеющей большую толщину, необходимо сделать скос под углом 13 - 15 градусов до толщины тонкой детали. |
| 8 | ГОСТ 16037-80 Как следует подготовить кромки к сварке труб одинакового внутреннего диаметра, но с разной толщиной стенки: 8 и 12 мм? |
| 1. | Так же, как для деталей одинаковой толщины, конструктивные элементы кромок следует выбирать по большей толщине. |
| 2. | Так же, как для деталей одинаковой толщины, конструктивные элементы кромок следует выбирать по меньшей толщине. |
| 3. | На детали, имеющей большую толщину, необходимо сделать скос под углом 13 - 15 градусов до толщины тонкой детали. |
| 9 | ГОСТ 16037-80 Из какого материала должны изготавливать остающиеся после сварки труб из легированных сталей подкладки и муфты? |
| 1. | Из материала того же класса, что и свариваемые трубы. |
| 2. | Из материала с той же пластичностью, что и свариваемые трубы. |
| 3. | Из стали той же марки. |
| 10 | ГОСТ 16037-80 Для сварки каких труб могут быть использованы остающиеся подкладки из стали 20? |
| 1. | Для сварки труб из стали любых марок. |
| 2. | Для сварки труб из любой углеродистой стали. |
| 3. | Для сварки труб из стали 20. |
| 11 | ГОСТ 16037-80 Укажите наибольшую толщину стенки трубы, которая может быть сварена ручной дуговой электросваркой без разделки кромок и без подкладного кольца. |
| 1. | 3 мм. |
| 2. | 4 мм. |
| 3. | 5 мм. |
| 12 | ГОСТ 16037-80 Какой должна быть ширина усиления стыкового шва трубы с толщиной стенки 4 мм, выполненного ручной дуговой сваркой без подкладного кольца? |
| 1. | От 4-х до 6 мм. |
| 2. | От 4-х до 8 мм. |
| 3. | От 3-х до 5 мм. |
| 13 | ГОСТ 16037-80 Какой должна быть ширина усиления стыкового шва трубы с толщиной стенки 2 мм, выполненного ручной дуговой сваркой без подкладного кольца? |
| 1. | От 4-х до 6 мм. |
| 2. | От 4-х до 8 мм. |
| 3. | От 3-х до 5 мм. |
| 14 | ГОСТ 16037-80 Укажите рекомендуемую величину зазора при сварке встык труб с толщиной стенки 2 мм без подкладного кольца. |
| 1. | От 0,5 до 1,5 мм. |
| 2. | От 0,5 до 1,0 мм. |
| 3. | От 1,0 до 1,5 мм. |
| 15 | ГОСТ 16037-80 Укажите рекомендуемую величину зазора при сварке встык труб с толщиной стенки 4 мм без подкладного кольца. |
| 1. | От 0,5 до 1,5 мм. |
| 2. | От 1,0 до 2,0 мм. |
| 3. | От 1,5 до 2,0 мм. |
| 16 | ГОСТ 16037-80 Укажите наибольшую толщину стенки трубы, которая может быть сварена ручной дуговой электросваркой без разделки кромок на подкладном съемном кольце. |
| 1. | 3 мм. |
| 2. | 4 мм. |
| 3. | 5 мм. |
| 17 | ГОСТ 16037-80 Укажите рекомендуемую величину зазора при сварке встык труб с толщиной стенки 2 мм на съемном кольце. |
| 1. | От 2-х до 3-х мм. |
| 2. | От 1 до 2-х мм. |
| 3. | От 1 до 3-х мм. |
| 18 | ГОСТ 16037-80 Какой должна быть ширина усиления стыкового шва трубы с толщиной стенки 2 мм, выполненного ручной дуговой сваркой на съемном подкладном кольце? |
| 1. | От 4-х до 6 мм. |
| 2. | От 5-х до 7 мм. |
| 3. | От 3-х до 5 мм. |
| 19 | ГОСТ 16037-80 Укажите наибольшую толщину стенки трубы, которая может быть сварена ручной дуговой сваркой без разделки кромок на остающемся подкладном кольце. |
| 1. | 3 мм. |
| 2. | 4 мм. |
| 3. | 5 мм. |
| 20 | ГОСТ 16037-80 Укажите рекомендуемую величину зазора при сварке встык труб с толщиной стенки 2 мм на остающемся подкладном кольце. |
| 1. | От 2-х до 3-х мм. |
| 2. | От 1 до 2-х мм. |
| 3. | От 1 до 3-х мм. |
| 21 | ГОСТ 16037-80 Какой должна быть ширина усиления стыкового шва трубы с толщиной стенки 3мм, выполненного ручной дуговой сваркой на остающемся подкладном кольце? |
| 1. | От 4-х до 6 мм. |
| 2. | От 5-х до 7 мм. |
| 3. | От 3-х до 5 мм. |
| 22 | ГОСТ 16037-80 До какой толщины стенки рекомендуется стыковая сварка труб без подкладных колец при односторонней V-образной разделке? |
| 1. | До 16 мм. |
| 2. | До 20 мм. |
| 3. | До 25 мм. |
| 23 | ГОСТ 9466-75 Как подразделяются и условно обозначаются покрытые электроды для ручной дуговой сварки сталей по назначению? |
| 1. | Для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей - У.Для сварки легированных конструкционных сталей - Л.Для сварки легированных теплоустойчивых сталей - Т.Для сварки высоколегированных сталей с особыми свойствами - В.Для наплавки -Н. |
| 2. | Для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей - УК.Для сварки легированных конструкционных сталей - ЛК.Для сварки легированных теплоустойчивых сталей -ЛТ.Для сварки высоколегированных сталей с особыми свойствами - ВЛ. |
| 3. | Для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей - УС.Для сварки легированных конструкционных сталей - ЛС.Для сварки легированных теплоустойчивых сталей - ТС.Для сварки высоколегированных сталей с особыми свойствами - ВС. |
| 24 | ГОСТ 9466-75 Как подразделяются покрытые металлические электроды для ручной дуговой сварки сталей по толщине покрытия? |
| 1. | С тонким покрытием, с толстым покрытием. |
| 2. | С тонким покрытием, со средним покрытием, с толстым покрытием. |
| 3. | С тонким покрытием, со средним покрытием, с толстым покрытием, с особо толстым покрытием. |
| 25 | ГОСТ 9466-75 Укажите правильную маркировку, указывающую на толщину покрытия, в обозначении электрода. |
| 1. | С тонким покрытием - ТП, со средним покрытием - СП, с толстым покрытием - ТТП, с особо толстым покрытием - ОТП. |
| 2. | С тонким покрытием - М, со средним покрытием - С, с толстым покрытием - Д, с особо толстым покрытием - Г. |
| 3. | С тонким покрытием - Т, со средним покрытием - С, с толстым покрытием - ТТ, с особо толстым покрытием - ОТ. |
| 26 | ГОСТ 9466-75 Как подразделяются покрытые металлические электроды для ручной дуговой сварки сталей по видам покрытия? |
| 1. | С основным, кислым, целлюлозным, рутиловым, смешанного вида и прочими видами покрытий. |
| 2. | С основным, рудным, целлюлозным и рутиловым покрытием. |
| 3. | С основным, целлюлозным и рутиловым покрытием. |
| 27 | ГОСТ 9466-75 Укажите правильную маркировку, указывающую на вид покрытия, в обозначении электрода. |
| 1. | С основным покрытием - О, кислым покрытием - К, целлюлозным покрытием - Ц и рутиловым покрытием -Р. |
| 2. | С основным покрытием - Б, кислым покрытием - К, целлюлозным покрытием - Ц и рутиловым покрытием -Р. |
| 3. | С основным покрытием - Б, кислым покрытием - А, целлюлозным покрытием - Ц и рутиловым покрытием -Р. |
| 28 | ГОСТ 9466-75 Что обозначает буква Ж в обозначении вида покрытия электрода, например РЖ? |
| 1. | Наличие в составе покрытия железного порошка в количестве более 10 %. |
| 2. | Наличие в составе покрытия железного порошка в количестве более 20 %. |
| 3. | Наличие в составе покрытия железного порошка в количестве менее 20 %. |
| 29 | ГОСТ 9466-75 Как подразделяются и обозначаются покрытые металлические электроды для ручной дуговой сварки сталей по допустимым пространственным положениям сварки? |
| 1. | Для всех положений - 1;для всех положений, кроме вертикального сверху вниз - 2;для нижнего, горизонтального на вертикальной плоскости и вертикального снизу вверх - 3;для нижнего и нижнего в лодочку - 4. |
| 2. | Для всех положений - 0;для потолочного и вертикального сверху вниз - 1;для нижнего, горизонтального на вертикальной плоскости - 2;для нижнего и нижнего в лодочку - 3. |
| 3. | Для всех положений - А;для вертикального сверху вниз - В;для нижнего, горизонтального на вертикальной плоскости и вертикального снизу вверх - Н. |
| 30 | ГОСТ 9466-75 С какой маркировкой, указывающей на допустимое пространственное положение сварки, можно использовать электроды для вертикального положения сварки сверху вниз? |
| 1. | 1, 2 и 3. |
| 2. | 1 и 2. |
| 3. | 1. |
| 31 | ГОСТ 9466-75 С какой маркировкой, указывающей на допустимое пространственное положение сварки, можно использовать электроды для сварки в нижнем положении в лодочку? |
| 1. | 1, 2, 3 и 4. |
| 2. | 1, 2 и 4. |
| 3. | 1 и 4. |
| 32 | ГОСТ 9466-75 Что обозначает цифра 0 в маркировке электрода, указывающей на род и полярность применяемого при сварке тока? |
| 1. | Сварка рекомендуется на постоянном токе обратной полярности. |
| 2. | Сварка только на постоянном токе прямой полярности. |
| 3. | Сварка только на переменном токе обратной полярности. |
| 33 | ГОСТ 9466-75 Какое условное обозначение электродов должно быть указано на этикетках или в маркировке коробок, пачек и ящиков с электродами? |
| 1. | Полное обозначение по ГОСТ 9466-75. |
| 2. | Сокращенное обозначение, состоящее из марки, диаметра и обозначения ГОСТ 9466-75. |
| 3. | Любое, указанное в 1 и 2 ответах. |
| 34 | ГОСТ 9466-75 При свободном падении с какой высоты плашмя на стальную плиту не должно разрушаться покрытие электрода диаметром менее 4 мм? |
| 1. | 1 м. |
| 2. | 0,75 м. |
| 3. | 0,5 м. |
| 35 | ГОСТ 9466-75 При свободном падении с какой высоты плашмя на стальную плиту не должно разрушаться покрытие электрода диаметром 4 мм и более? |
| 1. | 1 м. |
| 2. | 0,75 м. |
| 3. | 0,5 м. |
| 36 | ГОСТ 9466-75 Допускаются ли частичные откалывания покрытия электрода при проверке его после падения на стальную плиту? |
| 1. | Не допускаются. |
| 2. | Допускаются общей протяженностью до 5 % длины покрытой части электрода, но не более 20 мм. |
| 3. | Допускаются общей протяженностью до 10 % длины покрытой части электрода, но не более 25 мм. |
| 37 | ГОСТ 9466-75 Укажите срок годности электродов при соблюдении установленных стандартом условий транспортирования и хранения. |
| 1. | Не ограничен. |
| 2. | 1 год с момента выпуска. |
| 3. | 2 года с момента выпуска. |
| 38 | ГОСТ 9466-75 Допускаются ли на поверхности покрытия электродов трещины? |
| 1. | Не допускаются. |
| 2. | Допускаются поверхностные продольные трещины, если длина их не более D + 10 мм (D - номинальный диаметр электрода). |
| 3. | Допускаются поверхностные продольные трещины, если длина их не более трехкратного номинального диаметра электрода. |
| 39 | ГОСТ 9466-75 Какой максимальной глубины допускаются местные вмятины на поверхности покрытия электродов? |
| 1. | 50 % толщины покрытия. |
| 2. | 30 % толщины покрытия. |
| 3. | 20 % толщины покрытия. |
| 40 | ГОСТ 9466-75 Сколько вмятин максимальной глубины допускается на поверхности покрытия одного электрода? |
| 1. | Не более двух при суммарной протяженности до 25 мм. |
| 2. | Не более трех при суммарной протяженности до 30 мм. |
| 3. | Не более четырех при суммарной протяженности до 25 мм. |
| 41 | ГОСТ 9466-75 Допускаются ли местные задиры на поверхности покрытия электродов? |
| 1. | Не допускаются. |
| 2. | Допускается не более двух задиров на одном электроде. |
| 3. | Допускается не более трех задиров на одном электроде. |
| 42 | ГОСТ 9466-75 Укажите максимально допустимые размеры местных задиров на поверхности покрытия электродов. |
| 1. | Протяженность 15 мм, глубина 25 % номинальной толщины покрытия. |
| 2. | Протяженность 10 мм, глубина 30 % номинальной толщины покрытия. |
| 3. | Протяженность 15 мм, глубина 30 % номинальной толщины покрытия. |
| 43 | ГОСТ 9466-75 В каких условиях следует хранить покрытые электроды? |
| 1. | В сухих помещениях при температуре не ниже плюс 10 градусов Цельсия в условиях, предохраняющих их от загрязнения, увлажнения и механических повреждений. |
| 2. | В помещениях или укрытиях в условиях, предохраняющих их от загрязнения, увлажнения и механических повреждений. |
| 3. | В сухих отапливаемых помещениях при температуре не ниже плюс 15 градусов Цельсия в условиях, предохраняющих их от загрязнения, увлажнения и механических повреждений. |
| 44 | ОСТ 12.44.107-79 Что необходимо сделать с покрытыми электродами в случае нарушения условий их хранения? |
| 1. | Перед использованием проверить их сварочно-технологические свойства. |
| 2. | Перед использованием электроды прокалить согласно указаниям сертификата. |
| 3. | Электроды забраковать. |
| 45 | ОСТ 12.44.107-79 Какие изделия угольного машиностроения допускаются в сборку под сварку? |
| 1. | Принятые техническим контролем. |
| 2. | Проверенные мастером. |
| 3. | Имеющие клейма или отметки в сопроводительной документации о выполнении предыдущих операций. |
| 46 | ОСТ 12.44.107-79 Разрешается ли соединение деталей при сборке стальных конструкций производить приваркой технологических креплений? |
| 1. | Не разрешается. |
| 2. | Разрешается по согласованию с разработчиком проекта. |
| 3. | Разрешается. |
| 47 | ОСТ 12.44.107-79 Куда должны накладываться прихватки при соединении деталей при сборке стальных конструкций угольного машиностроения посредством прихваток? |
| 1. | В местах расположения швов. |
| 2. | В местах технологических креплений. |
| 3. | На пластинах, прикрепляемых к неответственным деталям. |
| 48 | ОСТ 12.44.107-79 Допускается ли располагать прихватки вне сварных швов при сборке стальных конструкций угольного машиностроения? |
| 1. | Не допускается. |
| 2. | Допускается в случае необходимости. |
| 3. | Допускается на конструкциях, работающих в неагрессивных средах. |
| 49 | ОСТ 12.44.107-79 Что необходимо сделать с технологическими креплениями и прихватками, расположенными вне сварных швов стальных конструкций угольного машиностроения? |
| 1. | Удалить и зачистить до основного металла. |
| 2. | Технологические крепления удалить, прихватки зачистить до металлического блеска. |
| 3. | Не регламентируется. |
| 50 | ОСТ 12.44.107-79 Допускается ли не удалять прихватки, расположенные вне сварных швов стальных конструкций угольного машиностроения? |
| 1. | Не допускается. |
| 2. | Допускается. |
| 3. | Допускается, если прихватки расположены между участками прерывистого сварного шва. |
| 51 | ОСТ 12.44.107-79 Какими должны быть размеры сечения прихваток при сборке стальных конструкций угольного машиностроения? |
| 1. | 0,5 размеров сечения шва, но не более 5 мм. |
| 2. | 0,7 размеров сечения шва, но не более 6 мм. |
| 3. | 0,8 размеров сечения шва, но не более 7 мм. |
| 52 | ОСТ 12.44.107-79 Какими материалами необходимо выполнять прихватки при сборке стальных конструкций угольного машиностроения? |
| 1. | Теми же, что и сварной шов. |
| 2. | Менее легированными. |
| 3. | Любыми. |
| 53 | ОСТ 12.44.107-79 Допускается ли прихватку стальных конструкций угольного машиностроения производить способом сварки, отличным от способа, которым будет выполняться сварка? |
| 1. | Не допускается. |
| 2. | При газовой сварке и в среде активных газов и смесях допускается дуговая прихватка электродами. |
| 3. | При дуговой сварке под флюсом и в среде углекислого газа допускается дуговая прихватка электродами. |
| 54 | ОСТ 12.44.107-79 Кто производит контроль собранной под сварку конструкции угольного машиностроения? |
| 1. | Отдел технического контроля. |
| 2. | Мастер (прораб). |
| 3. | ЦИЛ (центрально-измерительная лаборатория). |
| 55 | ОСТ 12.44.107-79 Укажите требования к кромкам изделия угольного машиностроения, подлежащим сварке, и прилегающим к ним поверхностям. |
| 1. | Должны быть сухими и не иметь никаких покрытий и загрязнений на ширине, превышающей не менее чем на 10 мм величину катета или ширину сварного шва. |
| 2. | Должны быть зачищены до металлического блеска с обеих сторон на ширину не менее 10 мм и обезжирены. |
| 3. | Не должны иметь никаких покрытий и загрязнений на ширине не менее чем 10 мм с обеих сторон. |
| 56 | ОСТ 12.44.107-79 Допускается ли собирать конструкции угольного машиностроения без приспособлений? |
| 1. | Допускается простейшие неответственные конструкции. |
| 2. | Допускается. |
| 3. | Не допускается. |
| 57 | ОСТ 12.44.107-79 В каких условиях, как правило, должна выполняться сварка стальных конструкций угольного машиностроения? |
| 1. | В закрытых помещениях или под навесами, защищающими от ветра и осадков, при температуре окружающего воздуха не ниже -20 градусов Цельсия. |
| 2. | В закрытых помещениях при положительной температуре окружающего воздуха. |
| 3. | В закрытых помещениях или под навесами, защищающими от ветра и осадков, при температуре окружающего воздуха не ниже -10 градусов Цельсия. |
| 58 | ОСТ 12.44.107-79 При каких условиях допускается производить сварку стальных конструкций угольного машиностроения с толщиной металла 8 мм и с содержанием углерода в металле 0,18 %? |
| 1. | При температуре окружающего воздуха не ниже -20 градусов Цельсия без подогрева стыков. |
| 2. | При температуре окружающего воздуха не ниже -10 градусов Цельсия без подогрева стыков. |
| 3. | При температуре окружающего воздуха не ниже -20 градусов Цельсия с подогревом стыков до температуры от 100 до 200 градусов Цельсия. |
| 59 | ОСТ 12.44.107-79 При каких условиях допускается производить сварку стальных конструкций угольного машиностроения с толщиной металла 20 мм и с содержанием углерода в металле 0,15 %? |
| 1. | При температуре окружающего воздуха не ниже -20 градусов Цельсия без подогрева стыков. |
| 2. | При температуре окружающего воздуха не ниже -10 градусов Цельсия без подогрева стыков. |
| 3. | При температуре окружающего воздуха не ниже -20 градусов Цельсия с подогревом стыков до температуры от 100 до 200 градусов Цельсия. |
| 60 | ОСТ 12.44.107-79 При каких условиях допускается производить сварку стальных конструкций угольного машиностроения с толщиной металла 15 мм и с содержанием углерода в металле 0,25 %? |
| 1. | При температуре окружающего воздуха не ниже -20 градусов Цельсия без подогрева стыков. |
| 2. | При температуре окружающего воздуха не ниже -10 градусов Цельсия без подогрева стыков. |
| 3. | При температуре окружающего воздуха не ниже -20 градусов Цельсия с подогревом стыков до температуры от 100 до 200 градусов Цельсия. |
| 61 | ОСТ 12.44.107-79 При каких условиях допускается производить сварку стальных конструкций угольного машиностроения с толщиной металла 32 мм и с содержанием углерода в металле 0,32 %? |
| 1. | При температуре окружающего воздуха не ниже -10 градусов Цельсия с подогревом стыков до температуры от 250 до 400 градусов Цельсия. |
| 2. | При температуре окружающего воздуха не ниже -10 градусов Цельсия без подогрева стыков. |
| 3. | При температуре окружающего воздуха не ниже -20 градусов Цельсия с подогревом стыков до температуры от 100 до 200 градусов Цельсия. |
| 62 | ОСТ 12.44.107-79 Какие действия необходимо выполнить перед наложением каждого последующего шва при многослойной сварке конструкции угольного машиностроения? |
| 1. | Тщательно заварить кратер и зачистить шов от брызг. |
| 2. | Тщательно заварить кратер предыдущего шва. |
| 3. | Зачистить предыдущий шов от шлака. |
| 63 | ОСТ 12.44.107-79 Какие действия необходимо выполнить при двухсторонней сварке с разделкой кромок перед наложением шва с обратной стороны при изготовлении конструкций угольного машиностроения? |
| 1. | Корень шва должен быть удален до "здорового" металла. |
| 2. | Корень шва должен быть зачищен заподлицо с основным металлом. |
| 3. | Корень шва должен быть зачищен от шлака и брызг. |
| 64 | ОСТ 12.44.107-79 Какие требования предъявляются к сварке концов деталей конструкций угольного машиностроения при выполнении прерывистых швов? |
| 1. | Концы деталей допускается не проваривать на длине не более 10 мм, если эти концы подлежат обрезке. |
| 2. | Концы деталей должны быть проварены независимо от шага шва. |
| 3. | Концы деталей допускается не проваривать на длине не более 10 мм. |
| 65 | ОСТ 12.44.107-79 Как следует начинать и заканчивать сварку стыковых швов конструкции угольного машиностроения? |
| 1. | Начинать шов следует на расстоянии 10 - 15 мм от торца с последующей заваркой в обратном направлении, заканчивать - с последующей заваркой в обратном направлении на длине 10 - 15 мм. |
| 2. | Начинать шов следует на расстоянии 20 - 25 мм от торца с последующей заваркой в обратном направлении, заканчивать - с последующей заваркой в обратном направлении на длине 20 - 25 мм. |
| 3. | На выводных планках. |
| 66 | ОСТ 12.44.107-79 Как следует начинать и заканчивать сварку угловых швов конструкций угольного машиностроения? |
| 1. | На выводных планках. |
| 2. | Начинать шов следует на расстоянии 20 - 25 мм от торца с последующей заваркой в обратном направлении, заканчивать - с последующей заваркой в обратном направлении на длине 20 - 25 мм. |
| 3. | Как указано на чертеже с последующей подваркой начала и конца шва на длине не менее 20 мм. |
| 67 | ОСТ 12.44.107-79 Укажите максимально допустимую высоту чешуйчатости сварного шва стальной конструкции угольного машиностроения. |
| 1. | 1 мм. |
| 2. | 0,5 мм. |
| 3. | 1,5 мм. |
| 68 | ОСТ 12.44.107-79 Допускаются ли несплавления кромок в сварных швах стальной конструкции угольного машиностроения. |
| 1. | Допускаются местные несплавления (не более 2-х длиной до 5 мм каждая) для толщин более 20 мм. |
| 2. | Не допускается. |
| 3. | Допускаются местные несплавления для толщин более 20 мм. |
| 69 | ОСТ 12.44.107-79 Допускаются ли подрезы в сварных швах конструкций угольного машиностроения? |
| 1. | Допускаются глубиной не более 10 % от толщины металла. |
| 2. | Допускаются глубиной не более 0,5 мм при толщине металла до 10 мм и глубиной не более 1 мм при толщине металла свыше 10 мм. |
| 3. | Не допускаются. |
| 70 | ОСТ 12.44.107-79 Что необходимо сделать при обнаружении подреза в сварном шве, глубина которого превышает допустимую? |
| 1. | Исправить заваркой тонким швом. |
| 2. | Зачистить с плавным переходом к основному металлу. |
| 3. | Изделие забраковать. |
| 71 | ОСТ 12.44.107-79 Что необходимо делать, если в сварном шве сваренной стальной конструкции угольного машиностроения с толщиной металла 8 мм обнаружен подрез глубиной 0,8 мм? |
| 1. | Ничего, т.к. подрез не превышает допустимой нормы. |
| 2. | Исправить заваркой тонким швом. |
| 3. | Зачистить с плавным переходом к основному металлу. |
| 72 | ОСТ 12.44.107-79 Допускаются ли трещины в сварных швах стальных конструкций угольного машиностроения? |
| 1. | Не допускаются. |
| 2. | Допускаются. |
| 3. | Допускаются поверхностные трещины длиной не более 5 мм в угловых швах. |
| 73 | ОСТ 12.44.107-79 Допускаются ли непровары в сварных швах стальных конструкций угольного машиностроения? |
| 1. | Не допускаются. |
| 2. | Допускаются. |
| 3. | Допускаются только в сварных швах, выполненных на подкладке. |
| 74 | ОСТ 12.44.107-79 Где должно наноситься клеймо сварщика после окончания сварки стальной конструкции угольного машиностроения? |
| 1. | На расстоянии 40 - 50 мм от выполненного сварного шва. |
| 2. | На поверхности, не закрываемой деталями при последующей сварке. |
| 3. | На расстоянии 20 - 30 мм от выполненного сварного шва. |
| 75 | ОСТ 12.44.107-79 Кто должен проконтролировать разделанные места при исправлении литейных дефектов сваркой на отливках конструкций угольного машиностроения? |
| 1. | Работник отдела технического контроля. |
| 2. | Мастер. |
| 3. | Работник лаборатории. |
| 76 | ПБ 03-273-99 Каков порядок сдачи аттестационных экзаменов сварщиками? |
| 1. | Сначала теоретический, а затем практический. |
| 2. | Сначала практический, а затем теоретический. |
| 3. | По усмотрению аттестационной комиссии. |
| 77 | ПБ 03-273-99 Какой уровень присваивается сварщику, прошедшему аттестацию согласно «Правил аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства»? |
| 1. | II уровень |
| 2. | I уровень |
| 3. | в зависимости от квалификации сварщика |
| 78 | ПБ 03-273-99 Какие экзамены сдает сварщик при первичной аттестации? |
| 1. | Специальный и практический |
| 2. | Специальный, практический и общий |
| 3. | Общий |
| 79 | ПБ 03-273-99 Какие экзамены сдает сварщик при дополнительной аттестации? |
| 1. | Специальный и практический |
| 2. | Специальный, практический и общий |
| 3. | Общий |
| 80 | ПБ 03-273-99 Какие экзамены сдает сварщик при периодической аттестации? |
| 1. | Общий |
| 2. | Специальный и практический |
| 3. | Специальный, практический и общий |
| 81 | ПБ 03-273-99 Какие экзамены сдает сварщик при внеочередной аттестации? |
| 1. | Практический |
| 2. | Общий и практический |
| 3. | Специальный, практический и общий |
| 82 | ПБ 03-273-99 Какие требования предъявляются к квалификации, производственному опыту и теоретической подготовке сварщика для допуска его к первичной аттестации? |
| 1. | Разряд по ЕТКС не ниже указанного в НТД |
| 2. | Разряд по ЕТКС не ниже указанного в НТД, необходимый производственный стаж по специальности |
| 3. | Разряд по ЕТКС не ниже указанного в НТД, необходимый производственный стаж по специальности, свидетельство о прохождении специальной подготовки по аттестуемому направлению деятельности. |
| 83 | ПБ 03-273-99 В каких случаях не проводят внеочередную аттестацию специалиста сварочного производства? |
| 1. | В случае отстранения от работ, указанных в аттестационном удостоверении по требованию работодателя. |
| 2. | В случае отстранения от работ, указанных в аттестационном удостоверении по требованию Госгортехнадзора. |
| 3. | В случае перехода аттестованного специалиста на новое место работы. |
| 84 | ПБ 03-273-99 Какой срок действия удостоверения после первичной аттестации для сварщиков? |
| 1. | 1 год |
| 2. | 2 года |
| 3. | 3 года |
| 85 | ПБ 03-273-99 Какой минимальный стаж работы сварщика необходим для допуска к первичной аттестации? |
| 1. | 1 год. |
| 2. | 6 месяцев. |
| 3. | 2 года. |
| 86 | ПБ 03-273-99 Какие сварщики проходят дополнительную аттестацию? |
| 1. | Сварщики перед допуском к сварочным работам, не указанным в их аттестационном удостоверении, а также после перерыва свыше 6 месяцев в выполнении сварочных работ, указанных в удостоверении. |
| 2. | Сварщики, стремящиеся повысить свой квалификационный разряд. |
| 3. | Сварщики, которым по требованию администрации предприятия необходимо повысить свою профессиональную подготовку. |
| 87 | ПБ 03-273-99 Какие сварщики проходят периодическую аттестацию? |
| 1. | Сварщики перед допуском к сварочным работам, не указанным в их аттестационном удостоверении, а также после перерыва свыше 6 месяцев в выполнении сварочных работ, указанных в удостоверении. |
| 2. | Сварщики, стремящиеся повысить свой квалификационный разряд. |
| 3. | Все сварщики в целях продления срока действия их аттестационных удостоверений на выполнение соответствующих сварочных работ. |
| 88 | ПБ 03-273-99 Какие сварщики проходят внеочередную аттестацию? |
| 1. | Сварщики перед допуском к сварочным работам, не указанным в их аттестационном удостоверении, а также после перерыва свыше 6 месяцев в выполнении сварочных работ, указанных в удостоверении. |
| 2. | Сварщики, после временного отстранения от работы за нарушение технологии сварки или повторяющееся неудовлетворительное качество производственных сварных соединений. |
| 3. | Все сварщики в целях продления срока действия их аттестационных удостоверений на выполнение соответствующих сварочных работ. |
| 89 | ПБ 03-273-99 Какой минимальный разряд должен иметь сварщик при аттестации? |
| 1. | Не ниже 6-го |
| 2. | Не ниже 5-го |
| 3. | Не ниже указанного в руководящей и нормативной документации на сварку объектов, подконтрольных Госгортехнадзору России. |
| 90 | ПБ 03-273-99 Допускается ли засчитывать стаж работы по автоматической сварке в стаж работы сварщика по ручной дуговой сварке? |
| 1. | Допускается |
| 2. | Не допускается. |
| 3. | Способ сварки для стажа не имеет значения. |
| 91 | ПБ 03-273-99 На какие виды подразделяется аттестация сварщиков? |
| 1. | Основная и дополнительная |
| 2. | Первичная и вторичная |
| 3. | Первичная, дополнительная, периодическая и внеочередная |
| 92 | ПБ 03-273-99 Какое минимальное образование должен иметь сварщик для его аттестации по «Правилам аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства»? |
| 1. | Среднее и неполное среднее |
| 2. | Может не иметь образования |
| 3. | Среднее техническое |
| 93 | ПБ 03-428-02 На проведение всех видов огневых работ на временных местах оформляется: |
| 1. | Приказ по предприятию. |
| 2. | Наряд-допуск. |
| 3. | Распоряжение главного инженера. |
| 94 | ПБ 03-553-03 Сколько человек должны быть назначены на выполнение работ в выработках (забоях), отдаленных от основных рабочих мест? |
| 1. | Не менее 2-х. |
| 2. | Не менее 3-х. |
| 3. | На основании приказа гл. инженера. |
| 95 | ПБ 03-553-03 Сколько выходов, обеспечивающих выезд (выход) людей с каждого горизонта непосредственно на поверхность, должно быть на каждой действующей шахте, если забои удалены от шурфов более, чем на 50 м? |
| 1. | Не менее 3-х. |
| 2. | Не менее 2-х. |
| 3. | В зависимости от численности работающих в шахте. |
| 96 | ПБ 03-553-03 Какие меры безопасности обязательны после окончания сварочных работ в подземных разработках? |
| 1. | Место сварки должно быть осмотрено мастером (бригадиром) с целью предупреждения возможности возгорания |
| 2. | Место сварки должно находиться под наблюдением сварщика в течение 1 часа. |
| 3. | Место сварки должно находиться под наблюдением проинструктированного лица в течение 2-х часов. |
| 97 | ПБ 03-553-03 Разрешается ли производить сварочные и газопламеннные работы в подземных выработках, не предусмотренные графиком сварочных работ? |
| 1. | Не разрешается. |
| 2. | Разрешается по письменному разрешению главного механика шахты. |
| 3. | Разрешается по устному распоряжению механика шахты. |
| 98 | ПБ 03-553-03 В течение какого времени место сварки (резки) после окончания сварочных и газопламеннных работ в подземных выработках должно находиться под наблюдением. |
| 1. | Не менее 1-го часа. |
| 2. | Не менее 3-х часов. |
| 3. | Не менее 2-х часов. |
| 99 | ПБ 03-553-03 Какой документ выдается сварщику для допуска к выполнению сварочных и газопламеннных работ в вентиляционных ходках шахт и шурфах, подающих свежий воздух? |
| 1. | Наряд с указанием места, времени, характера и объема работ, а также необходимых мер предосторожности. |
| 2. | Технологическая карта с указанием места и последовательности выполнения работ, а также инструкция по технике безопасности. |
| 3. | Инструкция по технике безопасности |
| 100 | ПБ 03-553-03 Кто обязательно должен присутствовать при выполнении сварочных и газопламеннных работ в вентиляционных ходках шахт и шурфах, подающих свежий воздух? |
| 1. | Представитель Госгортехнадзора России (Ростехнадзора). |
| 2. | Респираторщик военизированных горно-спасательных частей (ВГСЧ). |
| 3. | Представитель Главного механика шахты. |
| 101 | ПБ 03-553-03 Под наблюдением кого должно находиться место сварки (резки) после окончания сварочных и газопламеннных работ в вентиляционных ходках шахт и шурфах, подающих свежий воздух? |
| 1. | Сварщика и специально выделенного лица. |
| 2. | Респираторщика военизированных горно-спасательных частей и сварщика. |
| 3. | Респираторщика военизированных горно-спасательных частей и специально выделенного лица. |
| 102 | ПБ 03-553-03 Какие дополнительные меры противопожарной безопасности необходимо предпринять при выполнении сварочных работ в вертикальных и наклонных стволах, закрепленных несгораемой крепью, но имеющих деревянную отшивку лестничного отделения или армировку из дерева? |
| 1. | Увлажнить все деревянные детали и покрыть их слоем песка толщиной 60 - 80 мм или асбестом |
| 2. | Устроить предохранительные полки, покрытые листовой сталью и слоем песка толщиной 60 - 80 мм. |
| 3. | Устроить предохранительные полки из листовой стали и покрыть их асбестом. |
| 103 | ПБ 03-553-03 Какое время место выполнения сварочных работ в надшахтных зданиях должно находиться под наблюдением специально выделенного для этого лица? |
| 1. | Во время выполнения сварочных работ. |
| 2. | Во время выполнения сварочных работ, а также не менее 2 часов после их окончания. |
| 3. | Во время выполнения сварочных работ, а также не менее 1 часа после их окончания. |
| 104 | ПБ 03-553-03 Какие меры безопасности необходимо предпринять при выполнении сварочных работ на копре в пределах 5-ти м от устья ствола шахты? |
| 1. | Ствол копра перекрыть противопожарными лядами. |
| 2. | Ствол копра перекрыть специальными противопожарными шарами. |
| 3. | Ствол копра перекрыть металлическими листами. |
| 105 | ПБ 03-553-03 Каким следует делать ограждение места сварки при производстве сварочных работ в надшахтных зданиях? |
| 1. | Сплошным из металлических листов. |
| 2. | В виде ширмы из брезента, пропитанного огнеупорным составом. |
| 3. | Сплошным из металлических листов или в виде ширмы из брезента, пропитанного огнеупорным составом. |
| 106 | ПБ 03-553-03 Какой должна быть высота ограждения места сварки при производстве сварочных работ в надшахтных зданиях? |
| 1. | Не менее 2 м. |
| 2. | Не менее 1,5 м. |
| 3. | Не регламентируется. |
| 107 | ПБ 03-553-03 Какую сварку рекомендуется применять для производства огневых работ в подземных выработках и стволах (шурфах) шахт? |
| 1. | Электросварку. |
| 2. | Электросварку и газовую сварку. |
| 3. | Любую. |
| 108 | ПБ 03-553-03 Какую огневую работу разрешается применять в шахтах, когда невозможно воспользоваться электросваркой? |
| 1. | Газовую строжку. |
| 2. | Сварку и резку керосинорезами. |
| 3. | Ацетилено-кислородную резку. |
| 109 | ПБ 03-553-03 Разрешается ли производить огневые работы в выработках, если там находятся люди? |
| 1. | Запрещается. |
| 2. | Запрещается, если люди находятся на расстоянии менее 20 м. |
| 3. | Запрещается, если люди находятся на расстоянии менее 10 м. |
| 110 | ПБ 03-553-03 Разрешается ли производство электросварочных работ от контактного провода электровозной откатки? |
| 1. | Запрещается |
| 2. | Разрешается. |
| 3. | Разрешается при условии, что присоединение производит электрик шахты и электровоз находится в неподвижном состоянии. |
| 111 | ПБ 03-553-03 Какой документ выдается сварщику на ведение огневых работ? |
| 1. | Технологическая карта. |
| 2. | Наряд на ведение огневых работ. |
| 3. | Разрешение гл. механика шахты. |
| 112 | ПБ 03-553-03 Кто допускается к ведению сварочных работ в горных выработках и надшахтных зданиях? |
| 1. | Сварщики, прошедшие обучение и специальный инструктаж по технике безопасности. |
| 2. | Сварщики, имеющие удостоверения на право производства сварочных работ в шахтах. |
| 3. | Сварщики, имеющие удостоверения на право производства сварочных работ в шахтах и прошедшие специальный инструктаж по технике безопасности. |
| 113 | ПБ 03-553-03 На какое расстояние от места сварки должны быть удалены все воспламеняющиеся материалы? |
| 1. | Не менее 10 м. |
| 2. | Не менее 15 м. |
| 3. | Не менее 20 м. |
| 114 | ПБ 03-553-03 Можно ли выполнять сварочные работы на расстоянии 10 м от ящика с обтирочными материалами? |
| 1. | Можно. |
| 2. | Можно при условии установки металлического щита между ящиком и местом сварки. |
| 3. | Нельзя. |
| 115 | ПБ 03-553-03 На каком расстоянии от деревянных частей сооружений возможно проведение сварочных работ? |
| 1. | Не менее 2-х м. |
| 2. | Не менее 3-х м. |
| 3. | Не менее 5-ти м. |
| 116 | ПБ 03-553-03 Можно ли выполнять сварочные работы на расстоянии 2-х м от деревянного ящика с песком? |
| 1. | Можно без ограничений. |
| 2. | Можно при условии защиты его асбестовым (стальным) листом. |
| 3. | Нельзя. |
| 117 | ПБ 03-553-03 Чем должны быть защищены от возгорания деревянные или другие горючие части сооружений, находящиеся ближе 2-х м от места сварки? |
| 1. | Войлоком или песком. |
| 2. | Асбестовыми или стальными листами. |
| 3. | Песком или стальными листами. |
| 118 | ПБ 03-553-03 Чем должны быть защищены от возгорания шпалы при сварке рельсов в шахтах? |
| 1. | Слоем песка толщиной 60-80 мм. |
| 2. | Смочены водой. |
| 3. | Асбестом или стальными листами. |
| 119 | ПБ 03-553-03 Укажите минимальную площадь листов, защищающих шпалы от возгорания при сварке рельсов в шахтах. |
| 1. | 250х500 мм. |
| 2. | 200х500 мм. |
| 3. | 180х700 мм. |
| 120 | ПБ 03-553-03 Куда необходимо складывать остатки электродов при их смене в процессе сварки? |
| 1. | В специальную брезентовую сумку, которая находится на плече сварщика. |
| 2. | В металлический ящик, установленный у места сварки. |
| 3. | В металлический ящик, заполненный песком и установленный у поста хранения средств пожаротушения. |
| 121 | ПБ 03-553-03 Сколько огнетушителей должно находиться у места производства сварочных работ в шахтах или надшахтных сооружениях? |
| 1. | Один. |
| 2. | Не менее трех. |
| 3. | Не менее двух. |
| 122 | ПБ 03-553-03 Какие дополнительные средства противопожарной безопасности (кроме огнетушителей) должны находиться у места производства сварочных работ? |
| 1. | Действующий пожарный ствол, или вагонетка (бочка) с запасом воды не менее 1 куб.м и ящик с песком. |
| 2. | Действующий пожарный ствол, или вагонетка (бочка) с запасом воды не менее 1 куб.м. |
| 3. | Вагонетка (бочка) с запасом воды не менее 1 куб.м и листы асбеста. |
| 123 | ПБ 03-553-03 Какие меры противопожарной безопасности необходимо выполнить, если сварочные работы производятся в горизонтальной выработке, закрепленной деревом? |
| 1. | Деревянные крепления необходимо замазать глиной толщиной не менее 3 см. |
| 2. | Деревянные крепления необходимо плотно укрыть асбестовыми листами или сделать металлические кожуха. |
| 3. | Выработку с деревянными креплениями необходимо увлажнить в обе стороны от места сварки. |
| 124 | ПБ 03-553-03 На каком протяжении должна быть увлажнена горизонтальная выработка, закрепленная деревом, при выполнении сварочных работ? |
| 1. | Не менее 10 м в обе стороны от места сварки. |
| 2. | Не менее 5 м в обе стороны от места сварки. |
| 3. | Не менее 10 м в сторону тяги воздуха и не менее 5 м в противоположную сторону. |
| 125 | ПБ 03-571-03 При сварке все деревянные или другие горючие части сооружений необходимо защищать негорючими материалами. На каком расстоянии от места сварки? |
| 1. | До 2 м. |
| 2. | До 5 м. |
| 3. | До 10 м. |
| 126 | ПБ 03-585–03/1 Какой должна быть длина прямого участка от конца трубы до начала закругления при изготовлении гладкогнутых отводов? |
| 1. | Не менее диаметра трубы. |
| 2. | Не менее диаметра трубы, но не менее 50 мм. |
| 3. | Не менее диаметра трубы, но не менее 100 мм. |
| 4. | Не менее трех диаметров трубы, но не менее 150 мм. |
| 127 | ПБ 03-585–03/1 Какой тип сварных соединений следует использовать для соединения трубопроводов, работающих под давлением свыше 10 МПа до 35МПа? |
| 1. | Стыковые с подкладным кольцом. |
| 2. | Стыковые с подкладным кольцом и без подкладного кольца. |
| 3. | Стыковые соединения без подкладного кольца. |
| 128 | ПБ 03-585–03/1 Какое расстояние должно быть между двумя соседними кольцевыми стыковыми сварными швами трубопровода высокого давления, при толщине стенки до 8 мм? |
| 1. | Не менее пятикратной толщины свариваемых элементов. |
| 2. | Не менее 50 мм. |
| 3. | Не менее диаметра трубы. |
| 4. | Не менее диаметра трубы, но не менее100 мм. |
| 129 | ПБ 03-585–03/1 Какое расстояние должно быть между двумя соседними кольцевыми стыковыми сварными швами трубопровода высокого давления, при толщине стенки свыше 8 мм? |
| 1. | Не менее трехкратной толщины свариваемых элементов, но не менее 100 мм. |
| 2. | Не менее 50 мм. |
| 3. | Не менее диаметра трубы. |
| 4. | Не менее диаметра трубы, но не менее100 мм. |
| 130 | ПБ 03-585–03/1 Какое расстояние должно быть между кольцевым сварным швом трубопровода высокого давления и краем опоры, при диаметре трубопровода менее 50 мм? |
| 1. | Не менее 100 мм. |
| 2. | Не менее 50 мм. |
| 3. | Не менее диаметра трубы. |
| 4. | Не менее 200 мм. |
| 131 | ПБ 03-585–03/1 Какое расстояние должно быть между кольцевым сварным швом трубопровода высокого давления и краем опоры, при диаметре трубопровода свыше 50 мм? |
| 1. | Не менее 100 мм. |
| 2. | Не менее 50 мм. |
| 3. | Не менее диаметра трубы. |
| 4. | Не менее 200 мм. |
| 132 | ПБ 03-585–03/1 Допускается ли применение секторных отводов для трубопроводов высокого давления? |
| 1. | Да. |
| 2. | Не рекомендуется. |
| 3. | Да, при давлении до 35 МПа.. |
| 133 | ПБ 03-585–03/1 Какую величину не должно превышать смещение кромок по внутреннему диаметру в стыковых швах труб и деталей технологических трубопроводов высокого давления? |
| 1. | 20% толщины стенки, но не более 2мм. |
| 2. | 30% толщины стенки, но не более 5мм. |
| 3. | 20% толщины стенки, но не более 1мм. |
| 4. | 10% толщины стенки, но не более 1мм. |
| 134 | ПБ 03-585–03/1 На каком расстоянии от сварного шва должны располагаться опоры и подвески технологического трубопровода диаметром менее 50 мм? |
| 1. | Не менее диаметра трубы. |
| 2. | Не менее 50 мм. |
| 3. | Не менее 200 мм. |
| 135 | ПБ 03-585–03/1 На каком расстоянии от сварного шва должны располагаться опоры и подвески технологического трубопровода диаметром более 50 мм? |
| 1. | Не менее диаметра трубы. |
| 2. | Не менее 50 мм. |
| 3. | Не менее 200 мм. |
| 136 | ПБ 03-585–03/1 В каком состоянии при приварке должна находиться приварная трубопроводная арматура (приварная задвижка)? |
| 1. | В закрытом состоянии, для предотвращения засорения. |
| 2. | В открытом состоянии, для предотвращения заклинивания. |
| 3. | В произвольном состоянии. |
| 137 | ПБ 03-585–03/1 Каким должно быть расстояние от поперечного шва до штуцера или любого другого элемента с угловым швом, если диаметр трубопровода менее 100 мм? |
| 1. | Не менее наружного диаметра трубы. |
| 2. | Не менее наружного диаметра трубы, но не менее 100 мм. |
| 3. | Не менее наружного диаметра трубы, но не менее 50 мм. |
| 138 | ПБ 03-585–03/1 Каким должно быть расстояние от поперечного сварного шва до штуцера или любого другого элемента с угловым (тавровым) швом для труб с наружным диаметром свыше 100 мм? |
| 1. | Не менее 50 мм. |
| 2. | Не менее наружного диаметра трубы, но не менее 150 мм. |
| 3. | Не менее 100 мм. |
| 139 | ПБ 03-585–03/1 Каким должно быть расстояние от начала гнутого участка трубы до штуцера или любого другого элемента с угловым (тавровым) швом для труб с наружным диаметром свыше 100 мм? |
| 1. | Не менее 50 мм. |
| 2. | Не менее наружного диаметра трубы, но не менее 150 мм. |
| 3. | Не менее 100 мм. |
| 140 | ПБ 03-585–03/1 На каких трубопроводах не допускается вварка штуцеров диаметром более 25 мм, бобышек, муфт и других деталей в сварные швы? |
| 1. | На трубопроводах высокого давления. |
| 2. | На трубопроводах I категории. |
| 3. | На трубопроводах I, II категории. |
| 4. | На любых технологических трубопроводах. |
| 141 | ПБ 03-585–03/1 В каких случаях допускается вварка штуцеров в гнутые и штампованные детали трубопроводов? |
| 1. | На трубопроводах IV-V категорий. |
| 2. | В обоснованных случаях допускается варка одного штуцера внутренним диаметром не более 25 мм. |
| 3. | На трубопроводах низкого давления. |
| 142 | ПБ 03-585–03/1 Каким способом допускается выполнять резку труб и подготовку кромок и прилегающих к ним поверхностей? |
| 1. | Только механической обработкой. |
| 2. | Механической обработкой и плазменной резкой. |
| 3. | Механическая обработкой или газовой, воздушно-дуговой и плазменной резкой с последующей механической обработкой. |
| 143 | ПБ 03-585–03/1 Укажите величину максимально допустимого отклонения от перпендикулярности подготовленных под дуговую сварку торцов труб при условном проходе до 65 мм? |
| 1. | 0.5 мм. |
| 2. | 1 мм. |
| 3. | 1.5 мм. |
| 144 | ПБ 03-585–03/1 Укажите величину максимально допустимого отклонения от перпендикулярности подготовленных под сварку торцов труб при условном проходе свыше 65 до 125 мм? |
| 1. | 0.5 мм. |
| 2. | 1 мм. |
| 3. | 1.5 мм. |
| 145 | ПБ 03-585–03/1 Укажите величину максимально допустимого отклонения от перпендикулярности подготовленных под сварку торцов труб при условном проходе свыше 125 до500 мм? |
| 1. | 0.5 мм. |
| 2. | 1 мм. |
| 3. | 1.5 мм. |
| 146 | ПБ 03-585–03/1 Укажите величину максимально допустимого отклонения от перпендикулярности подготовленных под сварку торцов труб при условном проходе свыше 500 мм? |
| 1. | 1 мм. |
| 2. | 2 мм. |
| 3. | 3 мм. |
| 147 | ПБ 03-585–03/1 На какую ширину должны быть зачищены примыкающие к кромкам поверхности стыкуемых труб при сборке под сварку технологических трубопроводов? |
| 1. | Наружная поверхность труб на расстояние не менее 10 мм. |
| 2. | Наружная и внутренняя поверхности труб на расстояние не менее 20 мм. |
| 3. | Наружная поверхность труб на расстояние не менее 20 мм, внутренняя поверхность не менее 10 мм. |
| 148 | ПБ 03-585–03/1 Как должна производиться сборка стыков технологических трубопроводов под сварку? |
| 1. | С использованием центровочных приспособлений. |
| 2. | С помощью временных технологических креплений. |
| 3. | С помощью прихваток. |
| 4. | Всеми выше указанными способами. |
| 149 | ПБ 03-585–03/1 Из каких материалов должны быть изготовлены технологические крепления для сборки под сварку стыков технологических трубопроводов? |
| 1. | Из стали того же класса, что и свариваемые трубы. |
| 2. | Из низкоуглеродистых сталей. |
| 3. | Из нержавеющих сталей. |
| 150 | ПБ 03-585–03/1 Каким должно быть смещение друг относительно друга заводских продольных швов двух труб при сборке под сварку технологических трубопроводов с условным диаметром 100 мм и менее? |
| 1. | Не менее толщины стенки, но не менее 10 мм. |
| 2. | Не менее трех толщин стенки, но не менее 10 мм. |
| 3. | На величину одной четверти окружности трубы. |
| 151 | ПБ 03-585–03/1 Каким должно быть смещение друг относительно друга заводских продольных швов двух труб при сборке под сварку технологических трубопроводов с условным диаметром более 100 мм? |
| 1. | Не менее толщины стенки, но не менее 10 мм. |
| 2. | Не менее трех толщин стенки, но не менее 100 мм. |
| 3. | На величину одной четверти окружности трубы. |
| 152 | ПБ 03-585–03/1 Укажите величину смещения кромок труб и других элементов технологического трубопровода по наружному диаметру, когда плавный переход обеспечивается за счет наклонного расположения шва? |
| 1. | Не более 2 мм. |
| 2. | 30% толщины стенки, но не более 5 мм. |
| 3. | 15% толщины стенки, но не более 5 мм. |
| 153 | ПБ 03-585–03/1 Укажите способ подготовки под сварку кромок труб технологического трубопровода, когда смещение по наружному диаметру превышает допустимые значения? |
| 1. | Проточка конца трубы с большим диаметром под углом не более 15 градусов. |
| 2. | Наплавка на трубу меньшего диаметра и последующая механическая обработка. |
| 3. | Проточка конца трубы с большим диаметром под углом не более 30 градусов. |
| 154 | ПБ 03-585–03/1 Каким способом следует готовить под сварку кромки труб технологического трубопровода высокого давления, если их смещение по внутреннему диаметру труб превышает допустимые значения? |
| 1. | Проточка конца трубы с меньшим диаметром под углом не более 15 градусов. |
| 2. | Наплавка на внутренний диаметр большей трубы и последующая механическая обработка. |
| 3. | Осадка трубы большего диаметра. |
| 155 | ПБ 03-585–03/1 Каким способом следует готовить под сварку кромки труб технологического трубопровода давлением до 10 МПа (100 кгс/см2), если их смещение по внутреннему диаметру труб превышает допустимые значения? |
| 1. | Проточка конца трубы с меньшим диаметром под углом не более 15 градусов. |
| 2. | Путем калибровки методом цилиндрической или конической раздачи. |
| 3. | Способами указанными выше. |
| 156 | ПБ 03-585–03/1 Укажите величину допускаемого смещения кромок по внутреннему диаметру при сборке под сварку кольцевого шва технологического трубопровода высокого давления. |
| 1. | 10% толщины стенки, но не более 1 мм. |
| 2. | 15% толщины стенки, но не более 2 мм. |
| 3. | 20% толщины стенки, но не более 3 мм. |
| 4. | 30% толщины стенки, но не более 3 мм. |
| 157 | ПБ 03-585–03/1 Укажите величину допускаемого смещения кромок по внутреннему диаметру при сборке под дуговую сварку кольцевых швов трубопроводов I и II категорий. |
| 1. | 10% толщины стенки, но не более 1 мм. |
| 2. | 15% толщины стенки, но не более 2 мм. |
| 3. | 20% толщины стенки, но не более 3 мм. |
| 4. | 30% толщины стенки, но не более 3 мм. |
| 158 | ПБ 03-585–03/1 Укажите величину допускаемого смещения кромок по внутреннему диаметру при сборке под дуговую сварку кольцевых швов трубопроводов III и IV категорий. |
| 1. | 10% толщины стенки, но не более 1 мм. |
| 2. | 15% толщины стенки, но не более 2 мм. |
| 3. | 20% толщины стенки, но не более 3 мм. |
| 4. | 30% толщины стенки, но не более 3 мм. |
| 159 | ПБ 03-585–03/1 Укажите величину допускаемого смещения кромок по внутреннему диаметру при сборке под дуговую сварку кольцевых швов трубопроводов V категорий. |
| 1. | 10% толщины стенки, но не более 1 мм. |
| 2. | 15% толщины стенки, но не более 2 мм. |
| 3. | 20% толщины стенки, но не более 3 мм. |
| 4. | 30% толщины стенки, но не более 3 мм. |
| 160 | ПБ 03-585–03/1 Под каким углом следует делать проточку конца трубы, если смещение кромок по внутреннему диаметру при сборке под дуговую сварку превышает допустимые значения? |
| 1. | Не менее 20 градусов. |
| 2. | Не более 15 градусов. |
| 3. | Не более 20 градусов. |
| 161 | ПБ 03-585–03/1 Какую величину не должно превышать отклонение от прямолинейности собранного встык участка трубопровода высокого давления или трубопровода I категории? |
| 1. | 1.5 мм на расстоянии 200 мм от стыка. |
| 2. | 2.5 мм на расстоянии 400 мм от стыка. |
| 3. | 4 мм на расстоянии 200 мм от стыка. |
| 162 | ПБ 03-585–03/1 Какую величину не должно превышать отклонение от прямолинейности собранного встык участка трубопровода II-V категории? |
| 1. | 1.5 мм на расстоянии 200 мм от стыка. |
| 2. | 2.5 мм на расстоянии 200 мм от стыка. |
| 3. | 4 мм на расстоянии 400 мм от стыка. |
| 163 | ПБ 03-585–03/1 Как следует выполнять прихватки? |
| 1. | Прихватки следует выполнять без провара, при сварке корневого слоя шва прихватки следует удалять. |
| 2. | По усмотрению сварщика. |
| 3. | Прихватки следует выполнять с полным проваром и полностью переплавлять их при сварке корневого слоя шва. |
| 164 | ПБ 03-585–03/1 Какие требования предъявляются к качеству выполнения прихваток? |
| 1. | Прихватки не должны иметь трещин. |
| 2. | Качество выполнения прихваток не регламентируется. |
| 3. | К качеству выполнения прихваток предъявляют такие же требования, как и к основному сварному шву. |
| 165 | ПБ 03-585–03/1 Что необходимо предпринять, если прихватки имеют недопустимые дефекты, обнаруженные внешним осмотром? |
| 1. | Прихватки должны быть удалены механическим способом и заварены вновь. |
| 2. | Прихватки должны быть переплавлены. |
| 3. | Стык подлежит вырезке. |
| 166 | ПБ 03-585–03/1 Как следует располагать прихватки по периметру стыка? |
| 1. | Равномерно. |
| 2. | Преимущественно в нижней части стыка. |
| 3. | Преимущественно в верхней части стыка |
| 167 | ПБ 03-585–03/1 Кто выполняет прихватки при сборке труб под дуговую сварку? |
| 1. | Сварщик не ниже III разряда. |
| 2. | Слесарь-сборщик. |
| 3. | Сварщик, аттестованный на сварку данного стыка. |
| 168 | ПБ 03-585–03/1 Какие зоны подлежат зачистке перед проведением визуального и измерительного контроля соединений технологических трубопроводов, выполненных дуговой сваркой (наплавкой)? |
| 1. | Поверхность шва и прилегающие к нему участки шириной не менее 20 мм в обе стороны от шва. |
| 2. | Поверхность шва и прилегающие к нему участки шириной не менее 100 мм в обе стороны от шва |
| 3. | Поверхность шва и зона термического влияния шириной не менее 50 мм. |
| 169 | ПБ 03-585–03/1 В каком объеме требуется выполнить визуальный и измерительный контроль сварных соединений (наплавок) технологических трубопроводов? |
| 1. | 25% от общего количества стыков, сваренных в течение недели одним сварщиком. |
| 2. | В зависимости от категории трубопровода. |
| 3. | 100% стыков трубопровода, сваренных сварщиком. |
| 170 | ПБ 03-585–03/1 Допускаются ли наплывы в местах перехода сварного шва к основному металлу в сварных соединениях (наплавках)технологических трубопроводов, выполненных дуговой сваркой? |
| 1. | Да. |
| 2. | Да, только снаружи. |
| 3. | Нет. |
| 171 | ПБ 03-585–03/1 Допускаются ли незаплавленные кратеры в сварных соединениях (наплавках) технологических трубопроводов, выполненных дуговой сваркой? |
| 1. | Да. |
| 2. | Да, только снаружи. |
| 3. | Нет. |
| 172 | ПБ 03-585–03/1 Допускаются ли прожоги в сварных соединениях технологических трубопроводов, выполненных дуговой сваркой? |
| 1. | Да. |
| 2. | Да, только снаружи. |
| 3. | Нет. |
| 173 | ПБ 03-585–03/1 Допускаются ли свищи в сварных соединениях технологических трубопроводов, выполненных дуговой сваркой? |
| 1. | Да. |
| 2. | Да, только снаружи. |
| 3. | Нет. |
| 174 | ПБ 03-585–03/1 Допускаются ли поры, выходящие на поверхность, в сварных соединениях (наплавках) технологических трубопроводов, выполненных дуговой сваркой? |
| 1. | Да. |
| 2. | Да, только снаружи. |
| 3. | Нет. |
| 175 | ПБ 03-585–03/1 Допускаются ли отклонения размеров шва (наплавки), указанных на чертеже в большую сторону? |
| 1. | Да. |
| 2. | Нет. |
| 3. | Да, только снаружи. |
| 176 | ПБ 03-585–03/1 Допускаются ли подрезы в сварных соединениях (наплавках)технологических трубопроводов высокого давления? |
| 1. | Не допускаются. |
| 2. | Допускаются, глубиной менее 1,0 мм, длиной не более 30% длины шва. |
| 3. | Допускаются, глубиной менее 1,5 мм, длиной не более 10% длины шва. |
| 177 | ПБ 03-585–03/1 Допускаются ли подрезы в сварных соединениях (наплавках)технологических трубопроводов первой категории, работающих при температуре ниже минус 70 градусов С? |
| 1. | Не допускаются. |
| 2. | Допускаются, глубиной менее 1,0 мм, длиной не более 30% длины шва. |
| 3. | Допускаются, глубиной менее 1,5 мм, длиной не более 10% длины шва. |
| 178 | По способам С какой целью выполняют разделку кромок? |
| 1. | Для уменьшения разбрызгивания металла. |
| 2. | Для удобства наблюдения за процессом сварки. |
| 3. | Для обеспечения провара на всю глубину. |
| 179 | По способам Укажите характерные дефекты при сварке тонколистового (0,5-3 мм) металла: |
| 1. | Шлаковые включения. |
| 2. | Сквозное проплавление дугой кромок с образованием отверстий (прожог). |
| 3. | Непровары корня шва. |
| 180 | По способам С какой целью выполняется притупление в корне разделки кромок? |
| 1. | Для обеспечения полного провара. |
| 2. | Для предотвращения вытекания из разделки кромок жидкого металла. |
| 3. | Для предотвращения прожога. |
| 181 | По способам Укажите, требуется ли при многослойной сварке наплавке) разбивать шов таким образом, чтобы стыкуемые участки ("замки") наплавляемого слоя не совпадали с "замками" соседних слоев. |
| 1. | Не требуется. |
| 2. | Требуется на величину не менее 5 мм. |
| 3. | Требуется на величину 12...18 мм. |
| 182 | По способам Укажите, с какой стороны рекомендуется выполнять прихватки при сборке конструкций, свариваемых дуговой сваркой с двух сторон. |
| 1. | Со стороны шва, свариваемого первым. |
| 2. | Со стороны шва, свариваемого вторым |
| 3. | С любой стороны |
| 183 | По способам Укажите последовательность двухсторонней сварки конструкций из сталей аустенитного класса. |
| 1. | Последним сваривается валик шва, обращенный к рабочей среде. |
| 2. | Последним выполняется валик (слой) шва со стороны, не контактирующей с рабочей средой. |
| 3. | Требования к последовательности сварки не регламентируется. |
| 184 | По способам Укажите обозначения однопостовых сварочных агрегатов: |
| 1. | ВД-306, ВД-401, ВД -502-2, ВДУ-506. |
| 2. | АСВ-300-7, АДБ-309, АДБ-311, АДБ-318, АДБ-3120. |
| 3. | ПД-502, ПД-305. |
| 185 | По способам Для каких целей используют балластный реостат на рабочем месте сварщика при работе от многопостового источника питания? |
| 1. | Для изменения скорости сварки. |
| 2. | Для создания крутопадающей характеристики и регулирования на рабочем месте величины сварочного тока. |
| 3. | Для дистанционного включения и выключения источника питания. |
| 186 | По способам Нужно ли менять светофильтры в зависимости от величины сварочного тока? |
| 1. | Следует менять в любом случае. |
| 2. | По усмотрению сварщика. |
| 3. | Менять при величине тока свыше 200 А. |
| 187 | По способам Для чего применяют на рабочем месте сварщика балластный реостат при испльзовании многопостовых источников питания? |
| 1. | Для сглаживания резких колебаний сварочного тока от работы на соседних сварочных постах. |
| 2. | Для создания крутопадающей характеристики источника питания и регулирования на рабочем месте величины сварочного тока. |
| 3. | Для создания пологопадающей характеристики источника питания. |
| 188 | По способам Укажите правильное деление электродов по виду покрытия по ГОСТ 9466? |
| 1. | Кремнесодержащие, марганцесодержащие и нейтральные покрытия. |
| 2. | Окислительные, востановительные и пассивирующие покрытия. |
| 3. | Кислые, основные, целлюлозные и рутиловые покрытия |
| 189 | По способам Для какого класса сталей применяют при сварке (наплавке) электроды типов Э-38, Э-42, Э-42А, Э-46, Э-46А? |
| 1. | Для теплоустойчивых низколегированных сталей. |
| 2. | Для высоколегированных сталей. |
| 3. | Для углеродистых и низколегированных конструкционных сталей. |
| 190 | По способам Для какого класса сталей применяют при сварке (наплавке) электроды типов Э- 50, Э-50А, Э-55, Э-60? |
| 1. | Для конструкционных сталей повышенной и высокой прочности. |
| 2. | Для теплоустойчивых сталей. |
| 3. | Для высоколегированных сталей. |
| 191 | По способам Что обозначает в маркировке электродов буква "Э" и цифры, следующие за ней? |
| 1. | Марку электрода и номер разработки. |
| 2. | Завод-изготовитель и номер покрытия. |
| 3. | Тип электрода и гарантируемый предел прочности наплавленного ими металла в кгс/мм2. |
| 192 | По способам Что обозначает в маркировке типов электродов буква "А", например Э-42А? |
| 1. | Улучшенное качество покрытия. |
| 2. | Пониженное содержание углерода. |
| 3. | Пониженное содержание вредных примесей в наплавленном металле и как следствие его повышенные пластические свойства. |
| 193 | По способам Какой должна быть величина силы тока при дуговой сварке (наплавке) в вертикальном положении снизу вверх по сравнению с величиной силы тока в нижнем положении? |
| 1. | Сила тока должна быть меньше, чем при сварке в нижнем положении. |
| 2. | Сила тока должна быть больше, чем при сварке в нижнем положении. |
| 3. | Сила тока не зависит от положения сварки. |
| 194 | По способам На каком токе процесс дуговой сварки (наплавки) покрытыми электродами будет наиболее производительным? |
| 1. | Переменный ток. |
| 2. | Постоянный ток обратной полярности. |
| 3. | Постоянный ток прямой полярности. |
| 195 | По способам С какой целью производят прокалку электродов? |
| 1. | Для удаления серы и фосфора. |
| 2. | Для повышения прочности обмазочной массы. |
| 3. | Для удаления влаги из покрытия электродов. |
| 196 | По способам Какую роль играют газообразующие вещества в электродном покрытии? |
| 1. | Нейтрализуют вредное влияние серы и фосфора в металле шва. |
| 2. | Повышают пластичность наплавленного металла. |
| 3. | Защищают расплавленный металл от взаимодействия с воздухом. |
| 197 | По способам Укажите роль шлакообразующих веществ в электродном покрытии? |
| 1. | Защищают расплавленный металл от взаимодействия с воздухом. |
| 2. | Легируют наплавленный металл. |
| 3. | Защищают расплавленный металл от разбрызгивания. |
| 198 | По способам Какова роль легирующих элементов в электродном покрытии? |
| 1. | Обеспечивают хорошую отделимость шлаковой корки. |
| 2. | Придают наплавленному металлу специальные свойства. |
| 3. | Снижают степень разбрызгивания жидкого металла. |
| 199 | По способам Какова роль связующих компонентов в электродном покрытии? |
| 1. | Легируют металл шва. |
| 2. | Повышают механические свойства металла шва. |
| 3. | Обеспечивают прочность и пластичность обмазочной массы на стержне электрода. |
| 200 | По способам Из каких условий выбирают диаметр электрода? |
| 1. | В зависимости от полярности тока. |
| 2. | В зависимости от толщины деталей и особенностей конструкции. |
| 3. | В зависимости от рода тока (постоянный, переменный). |
| 201 | По способам Допускается ли выводить кратер и возбуждать дугу на основном металле за пределами шва? |
| 1. | Не допускается. |
| 2. | Допускается. |
| 3. | Требование не регламентируется. |
| 202 | По способам Укажите требования к заварке кратера, которые рекомендуется выполнять при ручной дуговой сварке (наплавке) покрытыми электродами перед гашением дуги. |
| 1. | Путем постепенного отвода электрода и вывода дуги на 15...20 мм. назад на только что выполненный слой шва. |
| 2. | Путем быстрого отвода электрода и вывода дуги на кромки свариваемого соединения. |
| 3. | Допускается оставлять незаваренным кратер, который при возобновлении сварки переваривается. |
| 203 | По способам Для какого количества смен должны выдаваться электроды сварщику для выполнения работ? |
| 1. | Трех. |
| 2. | Двух. |
| 3. | Одной. |
| 204 | По способам За счет чего осуществляется защита расплавленного металла от воздуха при сварке электродами с целлюлозным видом покрытия? |
| 1. | За счет шлака, образующегося при плавлении электрода. |
| 2. | За счет газа, образующегося при сгорании обмазки. |
| 3. | За счет легирования наплавленного металла. |
| 205 | По способам С какой характеристикой применяют источники питания для ручной дуговой сварки (наплавки) покрытыми электродами? |
| 1. | С возрастающей характеристикой. |
| 2. | С жесткой характеристикой (с использованием балластных реостатов) или с крутопадающей характеристикой. |
| 3. | С жесткой характеристикой. |
| 206 | По способам На каком токе выполняется сварка (наплавка) электродами УОНИ-13/45? |
| 1. | Переменном. |
| 2. | Постоянном. |
| 3. | Переменном или постоянном. |
| 207 | По способам На каком токе выполняется сварка электродами МР-3? |
| 1. | Переменном или постоянном. |
| 2. | Только на постоянном. |
| 3. | Только на переменном. |
| 208 | По способам В каком из указанных положений обеспечивается более глубокое проплавление? |
| 1. | Вертикальном (сверху вниз). |
| 2. | Вертикальном (снизу вверх). |
| 3. | Одинаково. |
| 209 | По способам При сварке в потолочном положении для предотвращения вытекания металла из сварочной ванны: |
| 1. | Увеличивают сварочный ток, сварку выполняют короткой дугой. |
| 2. | Уменьшают сварочный ток, сварку выполняют максимально короткой дугой. |
| 3. | Увеличивают сварочный ток, сварку выполняют уширенными швами. |
| 210 | По способам Укажите характерные дефекты при сварке (наплавке) угловых швов. |
| 1. | Поры и межваликовые несплавления. |
| 2. | Непровар вертикального элемента. |
| 3. | Непровар вершины угла соединения или горизонтальной стенки, а так же подрезы стенки вертикального элемента. |
| 211 | По способам Электроды с каким видом покрытия обеспечивают минимальное содержание кислорода и азота в наплавленном металле? |
| 1. | С основным. |
| 2. | С целлюлозным. |
| 3. | С рутиловым. |
| 212 | По способам Электроды с каким видом покрытия образуют минимальное количество шлака? |
| 1. | С основным. |
| 2. | С целлюлозным. |
| 3. | С рутиловым. |
| 213 | По способам Электроды с каким видом покрытия требуют техники выполнения сварки «с отрывом» в вертикальном и потолочном положениях? |
| 1. | С основным. |
| 2. | С целлюлозным. |
| 3. | С рутиловым. |
| 214 | По способам Укажите обозначения балластных реостатов: |
| 1. | АР-10, АР-40, АР-150, ДКД-8-65 с РС-3, ИРКС-12. |
| 2. | РБ-200, РБ-302У, РБ-500, РБК-200У3. |
| 3. | АСВ-300-7, АДБ-309, АДБ-311, АДБ-318, АДБ-3120 |
| 215 | По способам Укажите обозначения сварочных выпрямителей для однопостовой ручной дуговой сварки (наплавки): |
| 1. | ВДМ-1001, ВДМ-1601, ВДГМ-1601, ВДГМ-1602, ВМГ-5000, ВДУМ-4Х01У3. |
| 2. | АСВ-300-7, АДБ-309, АДБ-311, АДБ-318, АДБ-3120. |
| 3. | ВД-306, ВД-401, ВД -502-2, ВДУ-506. |
| 216 | По способам Укажите обозначения сварочных преобразователей для однопостовой сварки (наплавки): |
| 1. | ВД-306, ВД-401, ВД -502-2, ВДУ-506. |
| 2. | АСВ-300-7, АДБ-309, АДБ-311, АДБ-318, АДБ-3120. |
| 3. | ПД-502, ПД-305. |
| 217 | По способам Длинные швы (свыше 1000 мм) преимущественно сваривают: |
| 1. | Напроход (неизменное направление сварки). |
| 2. | От середины к концам напроход. |
| 3. | От середины к концам обратноступенчатым методом. |
| 218 | По способам Короткие швы (250-350 мм) преимущественно сваривают: |
| 1. | Напроход (неизменное направление сварки). |
| 2. | От середины к концам напроход. |
| 3. | От середины к концам обратноступенчатым методом. |
| 219 | По способам Швы средней длины (350-1000 мм) преимущественно сваривают: |
| 1. | Напроход (неизменное направление сварки). |
| 2. | От середины к концам напроход. |
| 3. | От середины к концам обратноступенчатым методом. |
| 220 | По способам При каких величинах тока наблюдается мелкокапельный перенос металла? |
| 1. | На малых значениях сварочного тока. |
| 2. | На больших значениях сварочного тока. |
| 3. | На средних значениях сварочного тока. |
| 221 | По способам Как влияет длина дуги на частоту перехода капель жидкого металла с электрода в сварочную ванну? |
| 1. | Не влияет. |
| 2. | Увеличение длины дуги уменьшает частоту перехода капель с конца электрода. |
| 3. | Увеличение длины дуги увеличивает частоту перехода капель с конца электрода. |
| 222 | По способам Как влияет сварочный ток на размеры шва и ЗТВ, при неизменности других параметров? |
| 1. | Увеличение сварочного тока уменьшает размеры металла шва и зоны термического влияния. |
| 2. | Увеличение сварочного тока уменьшает размеры металла шва и увеличивает зону термического влияния. |
| 3. | Увеличение сварочного тока увеличивает размеры металла шва и зоны термического влияния. |
| 223 | По способам Указать какие факторы учитывают при выборе сварочной проволоки сплошного сечения? |
| 1. | Тип соединения (зазор, притупление, угол скоса кромок), толщину металла. |
| 2. | Положение при сварке, марку свариваемой стали. |
| 3. | Все факторы, указанные в ответах 1 и 2. |
| 224 | По способам Укажите требования, предъявляемые к качеству поверхности проволоки сплошного сечения? |
| 1. | Разрешается применять в состоянии поставки. |
| 2. | Поверхность проволоки должна быть чистой, без окалины, ржавчины, масла, смазки и грязи. |
| 3. | Поверхность проволоки должна быть очищена от смазки, грязи и масла. |
| 225 | По способам С какой целью применяют импульсно-дуговой способ сварки (наплавки) плавящимся электродом? |
| 1. | Для управления переносом электродного металла в сварочную ванну, например при сварке в различных пространственных положениях. |
| 2. | Для регулирования проплавляющим действием дуги при сварке тонколистовых конструкций. |
| 3. | Для уменьшения вероятности образования дефектов в виде пор, трещин и шлаковых включений. |
| 226 | РД 03-495-02/1 Укажите все виды выполняемых работ сварщиком на производстве, которые учитываются при определении направления его производственной деятельности? |
| 1. | Изготовление и ремонт. |
| 2. | Изготовление и монтаж. |
| 3. | Изготовление, монтаж (сооружение), ремонт. |
| 227 | РД 03-495-02/1 В каких случаях сварщик может быть освобожден от сдачи общего экзамена при первичной аттестации? |
| 1. | При наличии специального высшего или среднего образования по сварке. |
| 2. | При наличии разряда не ниже 6. |
| 3. | При аттестации на сварку труб из полимерных материалов. |
| 228 | РД 03-495-02/1 Какие экзамены должен сдавать сварщик при периодической аттестации. |
| 1. | Практический и специальный. |
| 2. | Общий, практический, специальный. |
| 3. | Практический |
| 229 | РД 03-495-02/1 Каков порядок сдачи аттестационных экзаменов сварщиками? |
| 1. | Сначала теоретические, а затем практический. |
| 2. | Сначала практический, а затем теоретические. |
| 3. | По усмотрению аттестационной комиссии. |
| 230 | РД 03-495-02/1 Может ли повторно пройти аттестацию сварщик, если он не выдерживает практический экзамен? |
| 1. | Может после дополнительной практической подготовки не ранее, чем через 1 месяц. |
| 2. | Может после дополнительной практической подготовки не ранее, чем через 3 месяца. |
| 3. | Может после дополнительной практической подготовки не ранее, чем через 6 месяцев. |
| 231 | РД 03-495-02/1 Какое количество вопросов задают сварщику на специальном экзамене |
| 1. | Не менее 20. |
| 2. | Не менее 15. |
| 3. | Не менее 10. |
| 232 | РД 03-495-02/1 Какие экзамены сдают сварщики при первичной аттестации в соответствии с требованиями «Технологического регламента»? |
| 1. | Практический, общий, специальный. |
| 2. | Практический и специальный. |
| 3. | Общий и специальный. |
| 233 | РД 03-495-02/1 Какие экзамены сдают сварщики при внеочередной аттестации в соответствии с требованиями «Технологического регламента»? |
| 1. | Практический, общий, специальный. |
| 2. | Практический и специальный. |
| 3. | Общий и специальный. |
| 234 | СНиП 3.03.01.87 При отсутствии сертификатов на сварочные материалы, предназначенные для сварки конструкций, необходимо: |
| 1. | Вернуть материалы поставщику. |
| 2. | Произвести испытания механических свойств стыковых сварных соединений, выполненных с помощью этих материалов. |
| 3. | Произвести стилоскопическое испытание металла, наплавленного с помощью этих материалов. |
| 235 | СНиП 3.03.01.87 При истечении гарантийного срока хранения сварочных материалов, предназначенных для сварки конструкций, необходимо: |
| 1. | Утилизировать такие материалы с составлением соответствующего акта. |
| 2. | Произвести механические испытания стыковых сварных соединений, выполненных с применением этих материалов, и, при удовлетворительных результатах испытаний, продолжать использование этих материалов. |
| 3. | Произвести стилоскопическое испытание металла, наплавленного с применением этих материалов. |
| 236 | СНиП 3.03.01.87 Помещение для хранения сварочных материалов, предназначенных для сварки конструкций должно иметь температуру: |
| 1. | Не ниже 0 градусов Цельсия. |
| 2. | Не ниже +15 градусов Цельсия. |
| 3. | Не ниже +25 градусов Цельсия. |
| 237 | СНиП 3.03.01.87 Где и в каких условиях следует хранить прокаленные сварочные материалы, используемые при сварке монтажных сварных соединений конструкций? |
| 1. | В сушильных шкафах при 45 – 100 градусов Цельсия или в кладовых-хранилищах с температурой воздуха не ниже 15.градусов Цельсия и относительной влажностью не более 50 %. |
| 2. | В сушильных шкафах при 80 – 150 градусов Цельсия или в кладовых-хранилищах с температурой воздуха не ниже 15 градусов Цельсия и относительной влажностью не более 80 %. |
| 3. | В кладовых-хранилищах с температурой воздуха не ниже 10 градусов Цельсия и относительной влажностью не более 80 %. |
| 238 | СНиП 3.03.01.87 Прокалка покрытых электродов, порошковых проволок и флюсов перед использованием: |
| 1. | Производится обязательно по режимам, указанным на упаковке завода-изготовителя. |
| 2. | Производится только тогда, когда упаковка материалов нарушена при перевозке. |
| 3. | Не производится, если толщина свариваемого металла менее 16 мм. |
| 239 | СНиП 3.03.01.87 Температура сушильных шкафов для хранения прокаленных покрытых электродов до момента их использования должна быть: |
| 1. | 300-350 градусов Цельсия. |
| 2. | 0-15 градусов Цельсия. |
| 3. | 45-100 градусов Цельсия. |
| 240 | СНиП 3.03.01.87 В каком месте сварной конструкции сварщик должен поставить личное клеймо, если шов выполнил он один. |
| 1. | На металле шва, на расстоянии 20 мм от его начала. |
| 2. | На расстоянии 40-60 мм от границы выполненного им шва сварного соединения в начале и в конце шва. |
| 3. | На расстоянии 40-60 мм от границы сварного соединения в одном месте. |
| 241 | СНиП 3.03.01.87 В каком месте сварной конструкции необходимо разместить личное клеймо сварщика, если шов выполнили несколько сварщиков. |
| 1. | На металле шва, на расстоянии 20 мм от начала и от конца шва. |
| 2. | На расстоянии 40-60 мм от границы сварного соединения в начале и в конце шва. |
| 3. | На расстоянии 40-60 мм от границы сварного соединения в одном месте. |
| 242 | СНиП 3.03.01.87 Допускается ли при монтаже ограждающих конструкций взамен постановки личных клейм сварщиков составлять исполнительные схемы, заверенные подписями сварщиков? |
| 1. | Допускается. |
| 2. | Не допускается. |
| 3. | Допускается по согласованию с заказчиком. |
| 243 | СНиП 3.03.01.87 Размеры конструктивных элементов сварных соединений при ручной дуговой сварке должны соответствовать: |
| 1. | ГОСТ 5264-80 |
| 2. | ГОСТ 8713- 79, ГОСТ 14771-76. |
| 3. | Указаниям руководителя сварочными работами. |
| 244 | СНиП 3.03.01.87 Какие дополнительные требования предъявляются к подготовке поверхности деталей конструкций из сталей с пределом текучести более 390 МПа перед ручной дуговой сваркой. |
| 1. | Кромки свариваемых элементов и прилегающие к ним поверхности шириной не менее 20 мм, а также места примыкания начальных и выводных планок должны быть зачищены. |
| 2. | Кромки свариваемых элементов и прилегающие к ним поверхности шириной не менее 20 мм должны быть зачищены. |
| 3. | Места приварки приспособлений и примыкающие поверхности должны быть зачищены. |
| 245 | СНиП 3.03.01.87 Кромки свариваемых элементов в местах расположения швов и прилегающие к ним поверхности при ручной дуговой сварке должны быть зачищены от ржавчины, жиров и краски на ширину: |
| 1. | Не менее 20 мм. |
| 2. | Не менее 50 мм. |
| 3. | Не менее 100 мм. |
| 246 | СНиП 3.03.01.87 Какое количество прокаленных электродов должно находиться на рабочем месте сварщика при сварке монтажных соединений конструкций из сталей с пределом текучести не более 390 МПа? |
| 1. | Не должно превышать сменной потребности. |
| 2. | Не должно превышать суточной потребности. |
| 3. | Не должно превышать полусменной потребности. |
| 247 | СНиП 3.03.01.87 В течение какого времени необходимо использовать электроды, взятые непосредственно из прокалочной или сушильной печи, при сварке монтажных соединений конструкций из сталей с пределом текучести более 390 МПа? |
| 1. | В течение двух часов. |
| 2. | В течение полусмены. |
| 3. | В течение смены. |
| 248 | СНиП 3.03.01.87 При сварке несущих и ограждающих конструкций из сталей с пределом текучести более 390 МПа, сварочные электроды должны подаваться: |
| 1. | Из сушильной или прокалочной печи или из кладовых с температурой не менее +15 градусов Цельсия и влажностью не более 50%. |
| 2. | Непосредственно из сушильной или прокалочной печи. |
| 3. | Из кладовых с температурой не менее +15 градусов Цельсия и влажностью не более 50%. |
| 249 | СНиП 3.03.01.87 При двусторонней ручной или механизированной дуговой сварке стыковых, тавровых и угловых соединений с полным проплавлением, удаление корня шва при подварке с обратной стороны: |
| 1. | Обязательно, до чистого бездефектного металла. |
| 2. | Не производится. |
| 3. | Производится на усмотрение сварщика. |
| 250 | СНиП 3.03.01.87 Сварочные работы следует производить, руководствуясь: |
| 1. | Только СНиП 3.03.01-87. |
| 2. | Устными указаниями руководителя сварочных работ. |
| 3. | Утвержденным проектом производства сварочных работ (ППСР) или другой технологической документацией. |
| 251 | СНиП 3.03.01.87 При какой минимальной температуре окружающего воздуха разрешается выполнять сварку решетчатых конструкций из углеродистой стали толщиной 15 мм без подогрева? |
| 1. | 0 градусов Цельсия. |
| 2. | -10 градусов Цельсия. |
| 3. | -30 градусов Цельсия. |
| 252 | СНиП 3.03.01.87 При какой минимальной температуре окружающего воздуха разрешается выполнять сварку решетчатых конструкций из углеродистой стали толщиной 35 мм без подогрева? |
| 1. | 0 градусов Цельсия. |
| 2. | -10 градусов Цельсия. |
| 3. | -30 градусов Цельсия. |
| 253 | СНиП 3.03.01.87 При какой минимальной температуре окружающего воздуха разрешается выполнять сварку решетчатых конструкций из углеродистой стали толщиной 45 мм без подогрева? |
| 1. | 0 градусов Цельсия. |
| 2. | -10 градусов Цельсия. |
| 3. | -30 градусов Цельсия. |
| 254 | СНиП 3.03.01.87 При какой минимальной температуре окружающего воздуха разрешается выполнять сварку решетчатых конструкций из низколегированной стали с пределом текучести 390 МПа и менее толщиной 35 мм без подогрева? |
| 1. | -20 градусов Цельсия. |
| 2. | 0 градусов Цельсия. |
| 3. | 5 градусов Цельсия. |
| 255 | СНиП 3.03.01.87 При какой минимальной температуре окружающего воздуха разрешается выполнять сварку решетчатых конструкций из низколегированной стали с пределом текучести 390 МПа и менее толщиной 25 мм без подогрева? |
| 1. | -10 градусов Цельсия. |
| 2. | 0 градусов Цельсия. |
| 3. | 5 градусов Цельсия. |
| 256 | СНиП 3.03.01.87 При какой минимальной температуре окружающего воздуха разрешается выполнять сварку решетчатых конструкций из низколегированной стали с пределом текучести 390 МПа и менее толщиной 15 мм без подогрева? |
| 1. | -10 градусов Цельсия. |
| 2. | 0 градусов Цельсия. |
| 3. | -20 градусов Цельсия. |
| 257 | СНиП 3.03.01.87 При какой толщине перед сваркой решетчатых стальных конструкций из низколегированной стали с пределом текучести более 390 МПа необходимо производить предварительный местный подогрев независимо от температуры окружающего воздуха? |
| 1. | Более 20 мм. |
| 2. | Более 25 мм. |
| 3. | Более 30 мм. |
| 258 | СНиП 3.03.01.87 На каких участках монтажных соединений стальных конструкций производится подогрев (при его необходимости)? |
| 1. | В зоне шириной 150 мм с каждой стороны соединения. |
| 2. | В зоне шириной 200 мм с каждой стороны соединения. |
| 3. | В зоне шириной 100 мм с каждой стороны соединения. |
| 259 | СНиП 3.03.01.87 Предварительный подогрев мест приварки монтажных приспособлений к элементам конструкций из стали толщиной более 25 мм и пределом текучести 440 МПа и более: |
| 1. | Не производится. |
| 2. | Производится до 50 градусов Цельсия. |
| 3. | Производится до 120-160 градусов Цельсия. |
| 260 | СНиП 3.03.01.87 Какой способ выполнения швов следует применить при сварке листовых объемных конструкций с толщиной стенки более 20 мм? |
| 1. | Заполнение разделки ниточными швами. |
| 2. | Обратноступенчатый способ или сварка горкой. |
| 3. | Способ выполнения швов не регламентируется |
| 261 | СНиП 3.03.01.87 Какую обработку корня шва рекомендуется применять при двусторонней ручной дуговой сварке стыковых соединений с полным проплавлением? |
| 1. | Зачистить от шлака и брызг. |
| 2. | Зачистить заподлицо с основным металлом. |
| 3. | Удалить корень до чистого бездефектного металла. |
| 262 | СНиП 3.03.01.87 Каким образом рекомендуется обеспечивать вогнутый профиль угловым швам, если такая форма предусмотрена чертежом? |
| 1. | Воздушно-кислородной строжкой. |
| 2. | Только механической зачисткой абразивным инструментом. |
| 3. | Подбором режимов сварки, соответствующим пространственным расположением свариваемых элементов конструкций или механизированной зачисткой абразивным инструментом. |
| 263 | СНиП 3.03.01.87 Возбуждение дуги и вывод кратера на основной металл при сварке несущих и ограждающих конструкций: |
| 1. | Допускается. |
| 2. | Не допускается. |
| 3. | На усмотрение сварщика. |
| 264 | СНиП 3.03.01.87 Кто имеет право производить сварочные работы при выполнении монтажных соединений стальных конструкций? |
| 1. | Сварщик, имеющий удостоверение с допуском к работам на высоте. |
| 2. | Сварщик, имеющий удостоверение, выданное в соответствии с Правилами аттестации сварщиков ПБ 03-273-99. |
| 3. | Сварщик, имеющий разряд не ниже 5-го. |
| 265 | СНиП 3.03.01.87 Сварку и прихватку металлоконструкций должны выполнять электросварщики: |
| 1. | Имеющие опыт подобной работы не менее 3 лет. |
| 2. | Имеющие удостоверение на право производства сварочных работ, выданное в соответствии с утвержденными Правилами аттестации сварщиков ПБ 03-273-99. |
| 3. | Имеющие документ о среднем специальном образовании в области сварки. |
| 266 | СНиП 3.03.01.87 Когда следует удалять обнаруженные трещины при многослойной сварке монтажных соединений конструкций? |
| 1. | До наложения последующих слоев. |
| 2. | После окончания сварки и последующего контроля. |
| 3. | После термической обработки сварного соединения |
| 267 | СНиП 3.03.01.87 Как следует удалять приваренные сборочные и монтажные приспособления? |
| 1. | Газовой резкой или зубилом без повреждения основного металла. |
| 2. | Без повреждения основного металла и применения ударных воздействий. |
| 3. | Зубилом без повреждения основного металла. |
| 268 | СНиП 3.03.01.87 Качество прихваток, выполняемых перед сваркой, определяемое внешним осмотром должно быть |
| 1. | Не ниже качества основных сварных соединений. |
| 2. | Выше качества основных сварных соединений. |
| 3. | Данный вопрос не регламентируется НД. |
| 269 | СНиП 3.03.01.87 На каком оборудовании следует сваривать пробные стыковые образцы перед сваркой монтажных соединений конструкций? |
| 1. | На оборудовании, аналогичном применяемому на монтаже. |
| 2. | На любом таком же оборудовании, что и при выполнении монтажных сварных соединений. |
| 3. | На том же, что и при выполнении монтажных сварных соединений. |
| 270 | СНиП 3.03.01.87 Какие наружные дефекты, независимо от их размеров, являются недопустимыми в сварных швах монтажных соединений стальных конструкций, эксплуатируемых при температуре не ниже минус 20 градусов Цельсия? |
| 1. | Трещины всех видов и размеров. |
| 2. | Непровары |
| 3. | Поры. |
| 271 | СНиП 3.03.01.87 Допускаются ли в сварных швах металлических конструкций непровары корня шва в конструкциях, работающих при температуре ниже минус 40градусов Цельсия? |
| 1. | Не допускаются вне зависимости от вида и размера и должны быть устранены. |
| 2. | Допускаются, если их размер по глубине не превышает 5 мм. |
| 3. | Допускаются, если непровар не выходит на поверхность сварного шва. |
| 272 | СНиП 3.03.01.87 Какого размера подрезы допускаются в сварных швах монтажных соединений стальных конструкций, эксплуатируемых при температуре не ниже минус 20 градусов Цельсия? |
| 1. | Глубиной до 10 % толщины свариваемого проката, но не более 1мм. |
| 2. | Глубиной до 5 % толщины свариваемого проката, но не более 1мм. |
| 3. | Глубиной не более 0,5 мм при толщине свариваемого проката до 20 мм и не более 1 мм - при большей толщине. |
| 273 | СНиП 3.03.01.87 Какого размера подрезы (вдоль усилия) допускаются в сварных швах монтажных соединений стальных конструкций, эксплуатируемых при температуре ниже минус 40 градусов Цельсия? |
| 1. | Глубиной до 10 % толщины свариваемого проката, но не более 1мм. |
| 2. | Глубиной до 5 % толщины свариваемого проката, но не более 1мм. |
| 3. | Глубиной не более 0,5 мм при толщине свариваемого проката до 20 мм и не более 1 мм - при большей толщине. |
| 274 | СНиП 3.03.01.87 Что следует делать при неудовлетворительных результатах механических испытаний пробных образцов монтажных сварных соединений конструкций? |
| 1. | Сварщика отправить на учебу, после чего снова заварить пробные стыковые образцы. |
| 2. | Повторно сварить пробные стыковые образцы под наблюдением руководителя сварочных работ. |
| 3. | Повторно сварить пробные стыковые образцы. |
| 275 | СНиП 3.03.01.87 Допускаются ли непровары в корне сварного шва монтажных соединений стальных конструкций, работающих при температуре окружающего воздуха выше минус 40 градусов Цельсия? |
| 1. | Не допускаются. |
| 2. | Допускаются с ограничениями. |
| 3. | Допускаются только для сталей с пределом текучести более 390 Мпа. |
| 276 | СНиП 3.03.01.87 Допускаются ли непровары в корне сварного шва монтажных соединений стальных конструкций, работающих при температуре окружающего воздуха ниже минус 40 градусов Цельсия? |
| 1. | Не допускаются. |
| 2. | Допускаются. |
| 3. | Допускаются только для сталей с пределом текучести 390 МПа и менее. |
| 277 | СНиП 3.03.01.87 В случае обнаружения недопустимого дефекта в сварном шве следует: |
| 1. | Забраковать шов. |
| 2. | Выявить фактическую длину дефекта, исправить дефект и вновь проконтролировать. |
| 3. | Полностью удалить сварной шов, в котором обнаружен дефект, и произвести сварку заново. |
| 278 | СНиП 3.03.01.87 При какой температуре сварщики должны сварить пробные стыковые образцы в случае необходимости выполнения сварки стальных конструкций при температуре воздуха ниже минус 30 градусов Цельсия? |
| 1. | При указанной температуре. |
| 2. | При температуре не выше указанной. |
| 3. | При температуре не ниже указанной. |
| 279 | СНиП 3.03.01.87 При какой температуре воздуха разрешается выполнять сварку стальных конструкций сварщику, который успешно выполнил сварку пробных стыков при температуре ниже минус 30 градусов Цельсия? |
| 1. | Вплоть до температуры на 10 градусов Цельсия ниже температуры сварки пробных образцов. |
| 2. | Вплоть до температуры на 5 градусов Цельсия ниже температуры сварки пробных образцов. |
| 3. | При температуре сварки пробных образцов ( плюс/минус 2 градусов Цельсия). |
| 280 | СНиП 3.03.01.87 Каким способом надлежит удалять дефектные участки, обнаруженные в сварных швах монтажных соединений стальных конструкций? |
| 1. | Механизированной зачисткой абразивным инструментом. |
| 2. | Механизированной рубкой. |
| 3. | Механизированной зачисткой абразивным инструментом или механизированной рубкой. |
| 281 | СНиП 3.03.01.87 Допускается ли удаление дефектов сварных швов монтажных соединений стальных конструкций ручной кислородной резкой? |
| 1. | Допускается. |
| 2. | Не допускается. |
| 3. | Допускается при обязательной последующей зачистке участка, подготовленного к ремонту, абразивным инструментом на глубину 1 - 2 мм. |
| 282 | СНиП 3.03.01.87 Допускаются ли ожоги поверхности основного металла сварочной дугой при выполнении сварных швов монтажных соединений стальных конструкций? |
| 1. | Не допускаются. Поверхность металла в месте ожога должна быть зачищена на глубину 0,5…0,7 мм |
| 2. | Допускаются. |
| 3. | Допускаются только для конструкций, работающий при температуре выше 20 градусов Цельсия. |
| 283 | СНиП 3.03.01.87 Что следует делать с конструкцией, если на поверхности основного металла обнаружены ожоги сварочной дугой? |
| 1. | Зачистить абразивным инструментом на глубину 0,5 - 0,7 мм. |
| 2. | Разделать до "здорового" металла и заварить. |
| 3. | Согласовать вопрос по использованию конструкции с заказчиком. |
| 284 | СНиП 3.03.01.87 Как следует направлять риски на поверхности металла при удалении прихваток абразивным инструментом? |
| 1. | Поперек сварного соединения. |
| 2. | Под углом 40 - 50 градусов к оси шва. |
| 3. | Вдоль сварного соединения. |
| 285 | СНиП 3.03.01.87 Как следует направлять риски на поверхности металла при зачистке мест установки начальных и выводных планок абразивным инструментом? |
| 1. | Вдоль торцевых кромок свариваемых элементов конструкций. |
| 2. | Под углом 40 - 50 градусов к оси шва. |
| 3. | Вдоль сварного соединения. |
| 286 | СНиП 3.03.01.87 Как следует направлять риски на поверхности металла при удалении усиления шва абразивным инструментом? |
| 1. | Поперек сварного соединения. |
| 2. | Под углом 40 - 50 градусов к оси шва. |
| 3. | Вдоль сварного соединения. |
| 287 | СНиП 3.03.01.87 Каким может быть ослабление сечения (углубление в основной металл) при обработке (зачистке) сварного соединения? |
| 1. | Не должно превышать 5 % толщины свариваемого элемента, но не более 1 мм. |
| 2. | Не более 0,5 мм. |
| 3. | Не должно превышать 3 % толщины свариваемого элемента, но не более 1 мм. |
| 288 | СНиП 3.03.01.87 Удаление поверхностных дефектов с торца шва абразивным инструментом, без последующей подварки: |
| 1. | Не допускается. |
| 2. | Допускается. |
| 3. | Допускается, если форма и размеры ослабления шва не превышают допустимых значений. |
| 289 | СНиП 3.03.01.87 Допускается ли исправление дефектов в сварных швах монтажных соединений стальных конструкций зачеканкой? |
| 1. | Не допускается. |
| 2. | Допускается. |
| 3. | Допускается исправление поверхностных дефектов (подрезов, несплавлений) на сталях с пределом текучести менее 390 МПа. |
| 290 | СНиП 3.03.01.87 Какие условия необходимо создавать сварщику при сварке монтажных сварных соединений конструкций при температуре окружающего воздуха ниже минус 10 градусов Цельсия? |
| 1. | Необходимо оборудовать тепляк. |
| 2. | Необходимо иметь вблизи рабочего места сварщика инвентарное помещение для обогрева. |
| 3. | Необходимо иметь навес или укрытие с печкой для обогрева. |
| 291 | СНиП 3.03.01.87 Какие условия необходимо создавать сварщику при сварке монтажных сварных соединений стальных конструкций при температуре окружающего воздуха ниже минус 40 градусов Цельсия? |
| 1. | Необходимо оборудовать тепляк. |
| 2. | Необходимо иметь вблизи рабочего места сварщика инвентарное помещение для обогрева. |
| 3. | Необходимо иметь навес или укрытие с печкой для обогрева. |
| 292 | СНиП 3.03.01.87 Защита рабочего места сварщика, а также свариваемых поверхностей несущих и ограждающих конструкции от дождя, снега, ветра: |
| 1. | Обязательна. |
| 2. | Не требуется, сварка может быть произведена при любой погоде. |
| 3. | Данный вопрос не регламентируется НД. |
| 293 | СНиП 3.03.01.87 Инвентарное помещение для обогрева сварщиков, производящих монтажную сварку конструкций, необходимо иметь, если температура окружающего воздуха: |
| 1. | Ниже 0 градусов Цельсия. |
| 2. | Ниже -10 градусов Цельсия. |
| 3. | Ниже -40 градусов Цельсия. |
| 294 | СНиП 3.03.01.87 Оборудование тепляка на рабочем месте сварщика, производящего монтажную сварку несущих и ограждающих конструкций, необходимо при температуре окружающего воздуха: |
| 1. | Ниже -40 градусов Цельсия. |
| 2. | Ниже -10 градусов Цельсия. |
| 3. | Ниже 0 градусов Цельсия. |
| 295 | СНиП 3.03.01.87 При сварке решетчатых и листовых конструкций из сталей с пределом текучести более 390 МПа и толщиной более 25 мм при положительной температуре воздуха предварительный подогрев кромок: |
| 1. | Производится независимо от температуры окружающего воздуха. |
| 2. | Не производится. |
| 3. | Производится по усмотрению сварщика. |
| 296 | СНиП 3.03.01.87 Объем контроля сварных соединений конструкций визуальным осмотром с проверкой геометрических размеров и форм швов должен составлять: |
| 1. | 50% всех сварных швов. |
| 2. | 100% всех сварных швов. |
| 3. | Не менее 30% всех сварных швов. |
| 297 | СНиП 3.03.01.87 Допустимая глубина подрезов в швах при сварке конструкций не должна превышать: |
| 1. | До 10% толщины свариваемого проката. |
| 2. | До 5% толщины свариваемого проката, но не более 1мм. |
| 3. | Не более 2 мм. |
| 298 | СНиП 3.03.01.87 Поверхность сварного шва при сварке конструкций должна быть: |
| 1. | Грубо-чешуйчатой, без прожогов, наплывов, сужений и перерывов |
| 2. | Равномерно-чешуйчатой, без прожогов, наплывов, сужений и перерывов |
| 3. | Чешуйчатость поверхности шва не имеет принципиального значения, если выдержаны геометрические размеры шва. |
| 299 | СНиП 3.05.05-84 К какому оборудованию допускается присоединять трубопроводы? |
| 1. | К установленному на опорах. |
| 2. | К оборудованию, не имеющему возможности перемещения в горизонтальной плоскости. |
| 3. | К закрепленному на опорах. |
| 300 | СНиП 3.05.05-84 Когда следует присоединять неподвижные опоры к опорным конструкциям при соединении трубопровода с оборудованием? |
| 1. | После соединения трубопровода с оборудованием. |
| 2. | До соединения трубопровода с оборудованием. |
| 3. | Установка опор может производиться в любое время. |
| 301 | СНиП 3.05.05-84 Как следует присоединять трубопровод к оборудованию в случае перекоса? |
| 1. | Допускается создавать дополнительное натяжение с помощью полиспастов. |
| 2. | Допускается создавать дополнительное натяжение при помощи технологических креплений. |
| 3. | Перекосы не допускаются. |
| 302 | СНиП 3.05.05-84 Перед установкой сборочных единиц трубопровода в проектное положение сварные соединения должны быть… |
| 1. | собраны на прихватках. |
| 2. | заварены полностью. |
| 3. | иметь законченный корневой слой шва. |
| 303 | СНиП 3.05.05-84 Каким образом допускается обеспечивать проектный уклон? |
| 1. | С помощью приваренных к стальным конструкциям металлических подкладок под опоры. |
| 2. | С помощью приваренных к трубопроводу металлических подкладок под опоры. |
| 3. | С помощью приваренных к закладным деталям металлических подкладок под опоры. |
| 4. | С помощью приваренных к стальным конструкциям, закладным деталям или трубопроводу металлических подкладок под опоры. |
| 304 | СНиП 3.05.05-84 В каких случаях сварщик должен заварить допускной стык перед сваркой трубопровода? |
| 1. | Если сварщик имеет перерыв свыше 1 месяца. |
| 2. | Если сварщик имеет перерыв свыше 2 месяцев. |
| 3. | Если сварщик имеет перерыв свыше 6 месяцев. |
| 305 | СНиП 3.05.05-84 В каких случаях сварщик должен заварить допускной стык перед сваркой трубопровода? |
| 1. | Если сварщик впервые приступает к сварке на монтаже данного объекта. |
| 2. | Если сварщик имеет перерыв свыше 3 месяцев. |
| 3. | Если сварщик имеет перерыв свыше 6 месяцев. |
| 306 | СНиП 3.05.05-84 В каких случаях сварщик должен заварить допускной стык перед сваркой трубопровода? |
| 1. | Если сварщик имеет перерыв свыше 1 месяца. |
| 2. | Если сварщик имеет перерыв свыше 3 месяцев. |
| 3. | Если сварщик применяет новые сварочные материалы. |
| 307 | СНиП 3.05.05-84 В каких случаях сварщик должен заварить допускной стык перед сваркой трубопровода? |
| 1. | Если сварщик имеет перерыв свыше 1 месяца. |
| 2. | Если сварщик имеет перерыв свыше 3 месяцев. |
| 3. | Если сварщик должен работать на новом сварочном оборудовании. |
| 308 | СНиП 3.05.05-84 Каким видам контроля подвергают допускные стыки? |
| 1. | Внешний осмотр. |
| 2. | Проверка сплошности неразрушающими методами. |
| 3. | Механические испытания. |
| 4. | Внешний осмотр, проверка сплошности неразрушающими методами, механические испытания. |
| 309 | СНиП 3.05.05-84 Что следует делать в случае неудовлетворительного качества допускного стыка выявленного при внешнем осмотре? |
| 1. | Стык бракуют, сварщика до работы не допускают. |
| 2. | Сварщику предоставляется возможность сварить дополнительно два стыка. |
| 3. | Сварщику предоставляется возможность сварить еще один стык. |
| 310 | СНиП 3.05.05-84 Что следует делать в случае неудовлетворительного качества допускного стыка выявленного при неразрушающем контроле? |
| 1. | Стык бракуют, сварщика до работы не допускают. |
| 2. | Сварщику предоставляется возможность сварить дополнительно два стыка. |
| 3. | Сварщику предоставляется возможность сварить еще один стык. |
| 311 | СНиП 3.05.05-84 Что следует делать в случае неудовлетворительного качества допускного стыка выявленного при механических испытаниях? |
| 1. | Стык бракуют, сварщика до работы не допускают. |
| 2. | Испытания проводят на удвоенном количестве образцов. |
| 3. | Испытания проводят на утроенном количестве образцов. |