__________________________________________________________

Ручная электродуговая сварка  ГОСТ 5264  - С 17

__________________________________________________________

Размеры в мм

| S=S1 | b | с | е | q |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3,0 |  | 1±1 | 8±2 |  |
| 4,0 |  |  |  |  |
| 5,0 |  |  |  |  |
| 6,0 |  |  | 16±2 |  |
| 8,0 |  |  |  |  |
| 10,0 |  |  |  |  |
| 12,0 |  |  | 19±2 |  |
| 14,0 |  |  |  |  |
| 16,0 |  |  | 22±3 |  |
| 18,0 |  |  | 26±3 |  |
| 20,0 |  |  |  |  |
| 22,0 |  |  | 30±3 |  |
| 24,0 |  |  |  |  |
| 26,0 |  |  | 34±3 |  |
| 28,0 |  |  |  |  |
| 30,0 |  |  | 38±3 |  |
| 32,0 |  |  |  |  |
| 34,0 |  |  | 42±3 |  |
| 36,0 |  |  |  |  |

__________________________________________________________

Сварка ГОСТ 5264   -  С 2

__________________________________________________________

Размеры в мм

| S=S1 | b | е | q |
| --- | --- | --- | --- |
| от 1,0 до 1,5 | 0+0,5 | 4±2 | 1,0±0,5 |
| св.1,5 до 2,0 |  | 5±2 | 1,5±1,0 |
| св.2,0 до 3,0 |  |  |  |
| св.3,0 до 4,0 |  | 6±2 | 2,0+1,0 |