КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА СВАРКИ

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЦЕССА

| № п/п | Наименование |  |  |  |  | Обозначение (показатели) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нормативный документ |  |  |  |  | ГОСТ 23118-2012, СП 53-101-98 |  |  |  |  |
| 2 | Способ сварки |  |  |  |  | МП – механизированная сварка плавящимся электродом в среде активных газов и смесях |  |  |  |  |
| 3 | Основной материал |  | марка |  |  | 09Г2С, и др. аналоги |  |  |  |  |
|  |  |  | группа |  |  | 1 (M01) |  |  |  |  |
| 4 | Сварочный материал |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 4.1 | Сварочная проволока |  | Стандарт |  |  | ГОСТ 2246-70 |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр, мм и марка св.проволоки |  |  | Ø1,2 мм Ok Aristorod 12.50, Magmaweld MG-2 |  |  |  |  |
| 4.2 | Газовая смесь |  | Стандарт |  |  | ТУ 2114-002-53373468-2006 |  |  |  |  |
|  |  |  | Марка |  |  | К18 |  |  |  |  |
|  |  |  | Состав (номинальный) |  |  | (18%СО2+82%Ar) |  |  |  |  |
| 5 | Толщина свариваемых деталей, мм |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
| 6 | Диаметр деталей в зоне сварки, мм |  |  |  |  | Плоские детали |  |  |  |  |
| 7 | Тип шва |  |  |  |  | СШ |  |  |  |  |
| 8 | Тип соединения |  |  |  |  | С |  |  |  |  |
| 9 | Вид соединения |  |  |  |  | ос(бп) |  |  |  |  |
| 10 | Вид и угол разделки кромок |  |  |  |  | >15° |  |  |  |  |
| 11 | Положение при сварке |  |  |  |  | Н1-нижнее стыковое |  |  |  |  |
| 12 | Необходимость подогрева |  |  |  |  | Без предварительного подогрева |  |  |  |  |
| 13 | Необходимость термообработки |  |  |  |  | Без термообработки |  |  |  |  |
| 14 | Прим. импульсно-дугового процесса |  |  |  |  | Не применяется |  |  |  |  |
| Конструктивные элементы подготовленных кромок и сварного шва |  |  |  |  |  |  |  | Схема заполнения шва |  |  |
| Рисунок 1 (Сварное соединение С8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S, мм |  | e, мм |  | g, мм |  |  | b, мм |  |  | с, мм |
| 8 |  | 16±2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |

- СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

2.1 Подающий механизм Kemppi FastMig MXF 65

2.2 Источник питания Kemppi FastMig Pulse 450

2.3 Допускается использование аналогичного оборудования, аттестованного в НАКС по соответствующей группе технических устройств.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕТАЛЕЙ ПОД СВАРКУ

3.1 Параметры разделки кромок на деталях под сварку согласно КД на изделие (рис. 1).

3.2 Кромки под сварку и прилегающие к ним зоны металла шириной не менее 20 мм должны быть зачищены механическим способом до металлического блеска.

4. ТРЕБОВАНИЯ К СБОРКЕ

4.1 Сборку производить на прихватках L=30-50 мм шириной 4-5 мм. Прихватки должны быть зачищены до металлического блеска, проверены на отсутствие дефектов внешним осмотром.

4.2 Прихватки, имеющие недопустимые дефекты, удалить механическим способом и при необходимости выполнить вновь.

5. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СВАРКЕ

5.1 К выполнению сварочных работ допускаются сварщики, имеющие аттестацию НАКС в соответствии с ПБ 03-273-99 I уровня по соответствующей группе технических устройств.

5.2 Сварочные материалы, применяемые при сварке должны подвергаться входному контролю на соответствие требованиям стандартов, технических условий и других нормативно-технических документов и иметь сертификаты.

5.3 Сварочные работы производить при температуре окружающего воздуха не ниже Tмин = 10°С.

5.4 После каждого прохода выполнять зачистку шва металлической щеткой или шлифовальным кругом.

5.5 После выполнения сварного шва произвести зачистку сварного шва и околошовной зоны от шлака и брызг металла на ширине не менее 20 мм.

5.6 Произвести клеймение сварного шва согласно НТД на изделие.

6. ПАРАМЕТРЫ РЕЖИМА СВАРКИ

| Номер слоя | 1 | 2-n |
| --- | --- | --- |
| Диаметр проволоки, мм | 1,2 |  |
| Положение при сварке | Н1 | Н1 |
| Вылет электродной проволоки, мм | 10-16 | 12-20 |
| Род тока, полярность | Постоянный, обратная |  |
| Сварочный ток, А | 170-250 | 190-270 |
| Напряжение дуги, В | 16,0-26,0 | 22,0-31,0 |
| Скорость подачи проволоки, м/мин | 4...7,0 | 5,0...9,0 |
| Расход газа, л/мин | 12-15 |  |

7. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

| Метод контроля, вид испытания | Объем контроля (%) | Нормы оценки качества |
| --- | --- | --- |
| ВИК | 100 | РД 03-606-03 |
| Капиллярный тест | 100 | ГОСТ 18442-80 |
| УЗД | 100 | ГОСТ Р 55724-2013 |
| Механические испытания | В соответствие с проектными требованиями | ГОСТ 6996-66 |

| Разработал: | Инженер-технолог |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Проверил: | Ведущий инженер по сварочному производству Специалист III уровня Уд. № *** |  | ФИО |