Котельное оборудование 2. Трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением пара более 0,07 МПа и температурой воды свыше 115 градусов С. Уровень:I Способ сварки:РД

2.02.1.01.КО-I-РД

| 1 | ГОСТ 16037-80 Какой может быть высота усиления сварного шва труб, сваренного в потолочном положении, относительно высоты усиления шва, сваренного в нижнем положении? |
| --- | --- |
| 1. | Большей. |
| 2. | Меньшей. |
| 3. | Большей (только при сварке труб диаметром больше 150 мм). |
| 2 | ГОСТ 16037-80 Какова допустимая величина выпуклости углового шва при сварке труб в нижнем положении? |
| 1. | До 2-х мм. |
| 2. | До 3-х мм. |
| 3. | До 4-х мм. |
| 3 | ГОСТ 16037-80 Какова допустимая величина выпуклости углового шва при сварке труб в вертикальном положении? |
| 1. | До 2-х мм. |
| 2. | До 3-х мм. |
| 3. | До 4-х мм. |
| 4 | ГОСТ 16037-80 Какова допустимая величина выпуклости углового шва при сварке труб в потолочном положении? |
| 1. | До 2-х мм. |
| 2. | До 3-х мм. |
| 3. | До 4-х мм. |
| 5 | ГОСТ 16037-80 Укажите допускаемую вогнутость углового шва при сварке стальных труб. |
| 1. | До 30% величины катета, но не более 2-х мм. |
| 2. | До 30% величины катета, но не более 3-х мм. |
| 3. | До 20% величины катета, но не более 2-х мм. |
| 6 | ГОСТ 16037-80 Допустима ли сварка корня шва труб способом, отличным от основного способа сварки? |
| 1. | Да, для сварных соединений с толщиной стенки более 4-х мм. |
| 2. | Да, для сварных соединений с толщиной стенки более 10 мм. |
| 3. | Нет. |
| 7 | ГОСТ 16037-80 Как следует подготовить кромки к сварке труб одинакового внутреннего диаметра, но с разной толщиной стенки: 4 и 6 мм? |
| 1. | Так же, как для деталей одинаковой толщины, конструктивные элементы кромок следует выбирать по большей толщине. |
| 2. | Так же, как для деталей одинаковой толщины, конструктивные элементы кромок следует выбирать по меньшей толщине. |
| 3. | На детали, имеющей большую толщину, необходимо сделать скос под углом 13 - 15 градусов до толщины тонкой детали. |
| 8 | ГОСТ 16037-80 Как следует подготовить кромки к сварке труб одинакового внутреннего диаметра, но с разной толщиной стенки: 8 и 12 мм? |
| 1. | Так же, как для деталей одинаковой толщины, конструктивные элементы кромок следует выбирать по большей толщине. |
| 2. | Так же, как для деталей одинаковой толщины, конструктивные элементы кромок следует выбирать по меньшей толщине. |
| 3. | На детали, имеющей большую толщину, необходимо сделать скос под углом 13 - 15 градусов до толщины тонкой детали. |
| 9 | ГОСТ 16037-80 Из какого материала должны изготавливать остающиеся после сварки труб из легированных сталей подкладки и муфты? |
| 1. | Из материала того же класса, что и свариваемые трубы. |
| 2. | Из материала с той же пластичностью, что и свариваемые трубы. |
| 3. | Из стали той же марки. |
| 10 | ГОСТ 16037-80 Для сварки каких труб могут быть использованы остающиеся подкладки из стали 20? |
| 1. | Для сварки труб из стали любых марок. |
| 2. | Для сварки труб из любой углеродистой стали. |
| 3. | Для сварки труб из стали 20. |
| 11 | ГОСТ 16037-80 Укажите наибольшую толщину стенки трубы, которая может быть сварена ручной дуговой электросваркой без разделки кромок и без подкладного кольца. |
| 1. | 3 мм. |
| 2. | 4 мм. |
| 3. | 5 мм. |
| 12 | ГОСТ 16037-80 Какой должна быть ширина усиления стыкового шва трубы с толщиной стенки 4 мм, выполненного ручной дуговой сваркой без подкладного кольца? |
| 1. | От 4-х до 6 мм. |
| 2. | От 4-х до 8 мм. |
| 3. | От 3-х до 5 мм. |
| 13 | ГОСТ 16037-80 Какой должна быть ширина усиления стыкового шва трубы с толщиной стенки 2 мм, выполненного ручной дуговой сваркой без подкладного кольца? |
| 1. | От 4-х до 6 мм. |
| 2. | От 4-х до 8 мм. |
| 3. | От 3-х до 5 мм. |
| 14 | ГОСТ 16037-80 Укажите рекомендуемую величину зазора при сварке встык труб с толщиной стенки 2 мм без подкладного кольца. |
| 1. | От 0,5 до 1,5 мм. |
| 2. | От 0,5 до 1,0 мм. |
| 3. | От 1,0 до 1,5 мм. |
| 15 | ГОСТ 16037-80 Укажите рекомендуемую величину зазора при сварке встык труб с толщиной стенки 4 мм без подкладного кольца. |
| 1. | От 0,5 до 1,5 мм. |
| 2. | От 1,0 до 2,0 мм. |
| 3. | От 1,5 до 2,0 мм. |
| 16 | ГОСТ 16037-80 Укажите наибольшую толщину стенки трубы, которая может быть сварена ручной дуговой электросваркой без разделки кромок на подкладном съемном кольце. |
| 1. | 3 мм. |
| 2. | 4 мм. |
| 3. | 5 мм. |
| 17 | ГОСТ 16037-80 Укажите рекомендуемую величину зазора при сварке встык труб с толщиной стенки 2 мм на съемном кольце. |
| 1. | От 2-х до 3-х мм. |
| 2. | От 1 до 2-х мм. |
| 3. | От 1 до 3-х мм. |
| 18 | ГОСТ 16037-80 Какой должна быть ширина усиления стыкового шва трубы с толщиной стенки 2 мм, выполненного ручной дуговой сваркой на съемном подкладном кольце? |
| 1. | От 4-х до 6 мм. |
| 2. | От 5-х до 7 мм. |
| 3. | От 3-х до 5 мм. |
| 19 | ГОСТ 16037-80 Укажите наибольшую толщину стенки трубы, которая может быть сварена ручной дуговой сваркой без разделки кромок на остающемся подкладном кольце. |
| 1. | 3 мм. |
| 2. | 4 мм. |
| 3. | 5 мм. |
| 20 | ГОСТ 16037-80 Укажите рекомендуемую величину зазора при сварке встык труб с толщиной стенки 2 мм на остающемся подкладном кольце. |
| 1. | От 2-х до 3-х мм. |
| 2. | От 1 до 2-х мм. |
| 3. | От 1 до 3-х мм. |
| 21 | ГОСТ 16037-80 Какой должна быть ширина усиления стыкового шва трубы с толщиной стенки 3мм, выполненного ручной дуговой сваркой на остающемся подкладном кольце? |
| 1. | От 4-х до 6 мм. |
| 2. | От 5-х до 7 мм. |
| 3. | От 3-х до 5 мм. |
| 22 | ГОСТ 16037-80 До какой толщины стенки рекомендуется стыковая сварка труб без подкладных колец при односторонней V-образной разделке? |
| 1. | До 16 мм. |
| 2. | До 20 мм. |
| 3. | До 25 мм. |
| 23 | ГОСТ 9466-75 Как подразделяются и условно обозначаются покрытые электроды для ручной дуговой сварки сталей по назначению? |
| 1. | Для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей - У.Для сварки легированных конструкционных сталей - Л.Для сварки легированных теплоустойчивых сталей - Т.Для сварки высоколегированных сталей с особыми свойствами - В.Для наплавки -Н. |
| 2. | Для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей - УК.Для сварки легированных конструкционных сталей - ЛК.Для сварки легированных теплоустойчивых сталей -ЛТ.Для сварки высоколегированных сталей с особыми свойствами - ВЛ. |
| 3. | Для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей - УС.Для сварки легированных конструкционных сталей - ЛС.Для сварки легированных теплоустойчивых сталей - ТС.Для сварки высоколегированных сталей с особыми свойствами - ВС. |
| 24 | ГОСТ 9466-75 Как подразделяются покрытые металлические электроды для ручной дуговой сварки сталей по толщине покрытия? |
| 1. | С тонким покрытием, с толстым покрытием. |
| 2. | С тонким покрытием, со средним покрытием, с толстым покрытием. |
| 3. | С тонким покрытием, со средним покрытием, с толстым покрытием, с особо толстым покрытием. |
| 25 | ГОСТ 9466-75 Укажите правильную маркировку, указывающую на толщину покрытия, в обозначении электрода. |
| 1. | С тонким покрытием - ТП, со средним покрытием - СП, с толстым покрытием - ТТП, с особо толстым покрытием - ОТП. |
| 2. | С тонким покрытием - М, со средним покрытием - С, с толстым покрытием - Д, с особо толстым покрытием - Г. |
| 3. | С тонким покрытием - Т, со средним покрытием - С, с толстым покрытием - ТТ, с особо толстым покрытием - ОТ. |
| 26 | ГОСТ 9466-75 Как подразделяются покрытые металлические электроды для ручной дуговой сварки сталей по видам покрытия? |
| 1. | С основным, кислым, целлюлозным, рутиловым, смешанного вида и прочими видами покрытий. |
| 2. | С основным, рудным, целлюлозным и рутиловым покрытием. |
| 3. | С основным, целлюлозным и рутиловым покрытием. |
| 27 | ГОСТ 9466-75 Укажите правильную маркировку, указывающую на вид покрытия, в обозначении электрода. |
| 1. | С основным покрытием - О, кислым покрытием - К, целлюлозным покрытием - Ц и рутиловым покрытием -Р. |
| 2. | С основным покрытием - Б, кислым покрытием - К, целлюлозным покрытием - Ц и рутиловым покрытием -Р. |
| 3. | С основным покрытием - Б, кислым покрытием - А, целлюлозным покрытием - Ц и рутиловым покрытием -Р. |
| 28 | ГОСТ 9466-75 Что обозначает буква Ж в обозначении вида покрытия электрода, например РЖ? |
| 1. | Наличие в составе покрытия железного порошка в количестве более 10 %. |
| 2. | Наличие в составе покрытия железного порошка в количестве более 20 %. |
| 3. | Наличие в составе покрытия железного порошка в количестве менее 20 %. |
| 29 | ГОСТ 9466-75 Как подразделяются и обозначаются покрытые металлические электроды для ручной дуговой сварки сталей по допустимым пространственным положениям сварки? |
| 1. | Для всех положений - 1;для всех положений, кроме вертикального сверху вниз - 2;для нижнего, горизонтального на вертикальной плоскости и вертикального снизу вверх - 3;для нижнего и нижнего в лодочку - 4. |
| 2. | Для всех положений - 0;для потолочного и вертикального сверху вниз - 1;для нижнего, горизонтального на вертикальной плоскости - 2;для нижнего и нижнего в лодочку - 3. |
| 3. | Для всех положений - А;для вертикального сверху вниз - В;для нижнего, горизонтального на вертикальной плоскости и вертикального снизу вверх - Н. |
| 30 | ГОСТ 9466-75 С какой маркировкой, указывающей на допустимое пространственное положение сварки, можно использовать электроды для вертикального положения сварки сверху вниз? |
| 1. | 1, 2 и 3. |
| 2. | 1 и 2. |
| 3. | 1. |
| 31 | ГОСТ 9466-75 С какой маркировкой, указывающей на допустимое пространственное положение сварки, можно использовать электроды для сварки в нижнем положении в лодочку? |
| 1. | 1, 2, 3 и 4. |
| 2. | 1, 2 и 4. |
| 3. | 1 и 4. |
| 32 | ГОСТ 9466-75 Что обозначает цифра 0 в маркировке электрода, указывающей на род и полярность применяемого при сварке тока? |
| 1. | Сварка рекомендуется на постоянном токе обратной полярности. |
| 2. | Сварка только на постоянном токе прямой полярности. |
| 3. | Сварка только на переменном токе обратной полярности. |
| 33 | ГОСТ 9466-75 Какое условное обозначение электродов должно быть указано на этикетках или в маркировке коробок, пачек и ящиков с электродами? |
| 1. | Полное обозначение по ГОСТ 9466-75. |
| 2. | Сокращенное обозначение, состоящее из марки, диаметра и обозначения ГОСТ 9466-75. |
| 3. | Любое, указанное в 1 и 2 ответах. |
| 34 | ГОСТ 9466-75 При свободном падении с какой высоты плашмя на стальную плиту не должно разрушаться покрытие электрода диаметром менее 4 мм? |
| 1. | 1 м. |
| 2. | 0,75 м. |
| 3. | 0,5 м. |
| 35 | ГОСТ 9466-75 При свободном падении с какой высоты плашмя на стальную плиту не должно разрушаться покрытие электрода диаметром 4 мм и более? |
| 1. | 1 м. |
| 2. | 0,75 м. |
| 3. | 0,5 м. |
| 36 | ГОСТ 9466-75 Допускаются ли частичные откалывания покрытия электрода при проверке его после падения на стальную плиту? |
| 1. | Не допускаются. |
| 2. | Допускаются общей протяженностью до 5 % длины покрытой части электрода, но не более 20 мм. |
| 3. | Допускаются общей протяженностью до 10 % длины покрытой части электрода, но не более 25 мм. |
| 37 | ГОСТ 9466-75 Укажите срок годности электродов при соблюдении установленных стандартом условий транспортирования и хранения. |
| 1. | Не ограничен. |
| 2. | 1 год с момента выпуска. |
| 3. | 2 года с момента выпуска. |
| 38 | ГОСТ 9466-75 Допускаются ли на поверхности покрытия электродов трещины? |
| 1. | Не допускаются. |
| 2. | Допускаются поверхностные продольные трещины, если длина их не более D + 10 мм (D - номинальный диаметр электрода). |
| 3. | Допускаются поверхностные продольные трещины, если длина их не более трехкратного номинального диаметра электрода. |
| 39 | ГОСТ 9466-75 Какой максимальной глубины допускаются местные вмятины на поверхности покрытия электродов? |
| 1. | 50 % толщины покрытия. |
| 2. | 30 % толщины покрытия. |
| 3. | 20 % толщины покрытия. |
| 40 | ГОСТ 9466-75 Сколько вмятин максимальной глубины допускается на поверхности покрытия одного электрода? |
| 1. | Не более двух при суммарной протяженности до 25 мм. |
| 2. | Не более трех при суммарной протяженности до 30 мм. |
| 3. | Не более четырех при суммарной протяженности до 25 мм. |
| 41 | ГОСТ 9466-75 Допускаются ли местные задиры на поверхности покрытия электродов? |
| 1. | Не допускаются. |
| 2. | Допускается не более двух задиров на одном электроде. |
| 3. | Допускается не более трех задиров на одном электроде. |
| 42 | ГОСТ 9466-75 Укажите максимально допустимые размеры местных задиров на поверхности покрытия электродов. |
| 1. | Протяженность 15 мм, глубина 25 % номинальной толщины покрытия. |
| 2. | Протяженность 10 мм, глубина 30 % номинальной толщины покрытия. |
| 3. | Протяженность 15 мм, глубина 30 % номинальной толщины покрытия. |
| 43 | ГОСТ 9466-75 В каких условиях следует хранить покрытые электроды? |
| 1. | В сухих помещениях при температуре не ниже плюс 10 градусов Цельсия в условиях, предохраняющих их от загрязнения, увлажнения и механических повреждений. |
| 2. | В помещениях или укрытиях в условиях, предохраняющих их от загрязнения, увлажнения и механических повреждений. |
| 3. | В сухих отапливаемых помещениях при температуре не ниже плюс 15 градусов Цельсия в условиях, предохраняющих их от загрязнения, увлажнения и механических повреждений. |
| 44 | ПБ 03-273-99 Каков порядок сдачи аттестационных экзаменов сварщиками? |
| 1. | Сначала теоретический, а затем практический. |
| 2. | Сначала практический, а затем теоретический. |
| 3. | По усмотрению аттестационной комиссии. |
| 45 | ПБ 03-273-99 Какой уровень присваивается сварщику, прошедшему аттестацию согласно «Правил аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства»? |
| 1. | II уровень |
| 2. | I уровень |
| 3. | в зависимости от квалификации сварщика |
| 46 | ПБ 03-273-99 Какие экзамены сдает сварщик при первичной аттестации? |
| 1. | Специальный и практический |
| 2. | Специальный, практический и общий |
| 3. | Общий |
| 47 | ПБ 03-273-99 Какие экзамены сдает сварщик при дополнительной аттестации? |
| 1. | Специальный и практический |
| 2. | Специальный, практический и общий |
| 3. | Общий |
| 48 | ПБ 03-273-99 Какие экзамены сдает сварщик при периодической аттестации? |
| 1. | Общий |
| 2. | Специальный и практический |
| 3. | Специальный, практический и общий |
| 49 | ПБ 03-273-99 Какие экзамены сдает сварщик при внеочередной аттестации? |
| 1. | Практический |
| 2. | Общий и практический |
| 3. | Специальный, практический и общий |
| 50 | ПБ 03-273-99 Какие требования предъявляются к квалификации, производственному опыту и теоретической подготовке сварщика для допуска его к первичной аттестации? |
| 1. | Разряд по ЕТКС не ниже указанного в НТД |
| 2. | Разряд по ЕТКС не ниже указанного в НТД, необходимый производственный стаж по специальности |
| 3. | Разряд по ЕТКС не ниже указанного в НТД, необходимый производственный стаж по специальности, свидетельство о прохождении специальной подготовки по аттестуемому направлению деятельности. |
| 51 | ПБ 03-273-99 В каких случаях не проводят внеочередную аттестацию специалиста сварочного производства? |
| 1. | В случае отстранения от работ, указанных в аттестационном удостоверении по требованию работодателя. |
| 2. | В случае отстранения от работ, указанных в аттестационном удостоверении по требованию Госгортехнадзора. |
| 3. | В случае перехода аттестованного специалиста на новое место работы. |
| 52 | ПБ 03-273-99 Какой срок действия удостоверения после первичной аттестации для сварщиков? |
| 1. | 1 год |
| 2. | 2 года |
| 3. | 3 года |
| 53 | ПБ 03-273-99 Какой минимальный стаж работы сварщика необходим для допуска к первичной аттестации? |
| 1. | 1 год. |
| 2. | 6 месяцев. |
| 3. | 2 года. |
| 54 | ПБ 03-273-99 Какие сварщики проходят дополнительную аттестацию? |
| 1. | Сварщики перед допуском к сварочным работам, не указанным в их аттестационном удостоверении, а также после перерыва свыше 6 месяцев в выполнении сварочных работ, указанных в удостоверении. |
| 2. | Сварщики, стремящиеся повысить свой квалификационный разряд. |
| 3. | Сварщики, которым по требованию администрации предприятия необходимо повысить свою профессиональную подготовку. |
| 55 | ПБ 03-273-99 Какие сварщики проходят периодическую аттестацию? |
| 1. | Сварщики перед допуском к сварочным работам, не указанным в их аттестационном удостоверении, а также после перерыва свыше 6 месяцев в выполнении сварочных работ, указанных в удостоверении. |
| 2. | Сварщики, стремящиеся повысить свой квалификационный разряд. |
| 3. | Все сварщики в целях продления срока действия их аттестационных удостоверений на выполнение соответствующих сварочных работ. |
| 56 | ПБ 03-273-99 Какие сварщики проходят внеочередную аттестацию? |
| 1. | Сварщики перед допуском к сварочным работам, не указанным в их аттестационном удостоверении, а также после перерыва свыше 6 месяцев в выполнении сварочных работ, указанных в удостоверении. |
| 2. | Сварщики, после временного отстранения от работы за нарушение технологии сварки или повторяющееся неудовлетворительное качество производственных сварных соединений. |
| 3. | Все сварщики в целях продления срока действия их аттестационных удостоверений на выполнение соответствующих сварочных работ. |
| 57 | ПБ 03-273-99 Какой минимальный разряд должен иметь сварщик при аттестации? |
| 1. | Не ниже 6-го |
| 2. | Не ниже 5-го |
| 3. | Не ниже указанного в руководящей и нормативной документации на сварку объектов, подконтрольных Госгортехнадзору России. |
| 58 | ПБ 03-273-99 Допускается ли засчитывать стаж работы по автоматической сварке в стаж работы сварщика по ручной дуговой сварке? |
| 1. | Допускается |
| 2. | Не допускается. |
| 3. | Способ сварки для стажа не имеет значения. |
| 59 | ПБ 03-273-99 На какие виды подразделяется аттестация сварщиков? |
| 1. | Основная и дополнительная |
| 2. | Первичная и вторичная |
| 3. | Первичная, дополнительная, периодическая и внеочередная |
| 60 | ПБ 03-273-99 Какое минимальное образование должен иметь сварщик для его аттестации по «Правилам аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства»? |
| 1. | Среднее и неполное среднее |
| 2. | Может не иметь образования |
| 3. | Среднее техническое |
| 61 | ПБ 10-573-03 Какой угол наклона допускается для обеспечения плавного перехода при стыковке элементов с различной толщиной стенок путем соответствующей односторонней или двусторонней механической обработки? |
| 1. | Не менее 15. |
| 2. | Не более 20. |
| 3. | Не более 15. |
| 62 | ПБ 10-573-03 Какое смещение продольных швов необходимо при сварке труб (элементов) с наружным диаметром более 100 мм с продольными и спиральными сварными швами? |
| 1. | Не мене трехкратной толщины стенки свариваемых труб (элементов). |
| 2. | Не менее 100 мм. |
| 3. | Не менее трехкратной толщины стенки свариваемых труб (элементов), но не менее 100 мм. |
| 63 | ПБ 10-573-03 При какой минимальной температуре окружающего воздуха разрешается сварка при изготовлении элементов работающих под давлением? |
| 1. | Минимальная температура указывается в НД (ПТД). |
| 2. | При положительной температуре. |
| 3. | При температуре не ниже –10 °С. |
| 64 | ПБ 10-573-03 При какой минимальной температуре допускается выполнять сварку при монтаже и ремонте элементов, работающих под давлением? |
| 1. | При температуре –20 °С. |
| 2. | При температуре –10 °С. |
| 3. | Требования к минимальной температуре указываются в НТД (ПТД) в зависимости от марки стали и толщины свариваемого металла. |
| 65 | ПБ 10-573-03 При какой температуре требуется просушка и подогрев перед сваркой элементов трубопровода пара или горячей воды, работающих под давлением независимо от толщины и марки материала? |
| 1. | Ниже -10°С. |
| 2. | Ниже 0°С. |
| 3. | Ниже 10°С. |
| 66 | ПБ 10-573-03 До какой температуры производится подогрев свариваемых деталей котла при отрицательной температуре окружающего воздуха, если для данного материала детали не предусмотрен подогрев при положительной температуре? |
| 1. | Температура металла доводится до положительной. |
| 2. | 100-150 °С. |
| 67 | ПБ 10-573-03 До какой температуры производится предварительный и сопутствующий подогрев свариваемых деталей при отрицательной температуре окружающего воздуха, если для данного материала детали предусмотрен подогрев при положительной температуре? |
| 1. | 120-160 °С. |
| 2. | Температура доводится до положительной. |
| 3. | На 50 °С выше температуры, предусмотренной для подогрева при положительной температуре. |
| 68 | ПБ 10-573-03 Необходимо ли удалять шлак, брызги металла и другие загрязнения со шва и прилегающих участков после сварки? |
| 1. | Да. |
| 2. | Необходимо для внутренней поверхности. |
| 3. | Необходимо для стыков подлежащих ультразвуковому контролю. |
| 69 | ПБ 10-573-03 Какие сварщики допускаются к сварке и прихватке при монтаже или ремонте трубопроводов пара или горячей воды? |
| 1. | Аттестованные на соответствующие виды работ согласно “Правил аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства” |
| 2. | Сварщики 5 и 6 разрядов. |
| 3. | Сварщики имеющие стаж по сварке не менее 5 лет. |
| 70 | ПБ 10-573-03 Какие сварщики допускаются к сварке и прихватке изделий, работающих под давлением? |
| 1. | Аттестованные на соответствующие виды работ согласно “Правил аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства”. |
| 2. | Аттестованные на соответствующие виды работ согласно “Правил аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства” и сварившие пробные сварные соединения. |
| 3. | Аттестованные на соответствующие виды работ согласно “Правил аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства” и имеющие 6 разряд. |
| 71 | ПБ 10-573-03 В каком случае допускается не производить клеймение (маркировку) каждого сварного соединения, а ставить только одно клеймо на изделие? |
| 1. | Когда изделие имеет небольшие размеры. |
| 2. | Когда изделие выпускается постоянно и нет претензий по качеству его изготовления. |
| 3. | Когда это оговорено в документации на изделие. |
| 4. | Когда все сварные швы выполнены одним сварщиком. |
| 72 | ПБ 10-573-03 Допускаются ли трещины в сварных соединениях? |
| 1. | Да. |
| 2. | Нет. |
| 3. | Да, только продольные. |
| 4. | Да, только поперечные. |
| 73 | ПБ 10-573-03 Допускаются ли наплывы (натеки) и брызги металла в сварных соединениях? |
| 1. | Да. |
| 2. | Да, не выходящие за пределы установленных норм. |
| 3. | Да, только снаружи. |
| 4. | Нет. |
| 74 | ПБ 10-573-03 Допускаются ли незаваренные кратеры в сварных соединениях? |
| 1. | Да. |
| 2. | Да, только снаружи. |
| 3. | Нет. |
| 4. | Да, не выходящие за пределы установленных норм. |
| 75 | ПБ 10-573-03 Допускаются ли свищи в сварных соединениях? |
| 1. | Да. |
| 2. | Нет. |
| 3. | Да, только снаружи. |
| 4. | Да, не выходящие за пределы установленных норм. |
| 76 | ПБ 10-573-03 Допускаются ли прожоги в сварных соединениях? |
| 1. | Нет. |
| 2. | Да. |
| 3. | Да, только снаружи. |
| 4. | Да, не выходящие за пределы установленных норм. |
| 77 | ПБ 10-573-03 Допускаются ли подрезы в сварных соединениях? |
| 1. | Да. |
| 2. | Нет. |
| 3. | Да, только снаружи. |
| 4. | Нет, кроме случаев, оговоренных в НТД. |
| 78 | ПБ 10-573-03 Допускаются ли отклонения размеров шва сверх установленных норм в сварных соединениях? |
| 1. | Да. |
| 2. | Нет. |
| 3. | Да, только снаружи. |
| 4. | Да, только с обратной стороны шва. |
| 79 | По способам С какой целью выполняют разделку кромок? |
| 1. | Для уменьшения разбрызгивания металла. |
| 2. | Для удобства наблюдения за процессом сварки. |
| 3. | Для обеспечения провара на всю глубину. |
| 80 | По способам Укажите характерные дефекты при сварке тонколистового (0,5-3 мм) металла: |
| 1. | Шлаковые включения. |
| 2. | Сквозное проплавление дугой кромок с образованием отверстий (прожог). |
| 3. | Непровары корня шва. |
| 81 | По способам С какой целью выполняется притупление в корне разделки кромок? |
| 1. | Для обеспечения полного провара. |
| 2. | Для предотвращения вытекания из разделки кромок жидкого металла. |
| 3. | Для предотвращения прожога. |
| 82 | По способам Укажите, требуется ли при многослойной сварке наплавке) разбивать шов таким образом, чтобы стыкуемые участки ("замки") наплавляемого слоя не совпадали с "замками" соседних слоев. |
| 1. | Не требуется. |
| 2. | Требуется на величину не менее 5 мм. |
| 3. | Требуется на величину 12...18 мм. |
| 83 | По способам Укажите, с какой стороны рекомендуется выполнять прихватки при сборке конструкций, свариваемых дуговой сваркой с двух сторон. |
| 1. | Со стороны шва, свариваемого первым. |
| 2. | Со стороны шва, свариваемого вторым |
| 3. | С любой стороны |
| 84 | По способам Укажите последовательность двухсторонней сварки конструкций из сталей аустенитного класса. |
| 1. | Последним сваривается валик шва, обращенный к рабочей среде. |
| 2. | Последним выполняется валик (слой) шва со стороны, не контактирующей с рабочей средой. |
| 3. | Требования к последовательности сварки не регламентируется. |
| 85 | По способам Укажите обозначения однопостовых сварочных агрегатов: |
| 1. | ВД-306, ВД-401, ВД -502-2, ВДУ-506. |
| 2. | АСВ-300-7, АДБ-309, АДБ-311, АДБ-318, АДБ-3120. |
| 3. | ПД-502, ПД-305. |
| 86 | По способам Для каких целей используют балластный реостат на рабочем месте сварщика при работе от многопостового источника питания? |
| 1. | Для изменения скорости сварки. |
| 2. | Для создания крутопадающей характеристики и регулирования на рабочем месте величины сварочного тока. |
| 3. | Для дистанционного включения и выключения источника питания. |
| 87 | По способам Нужно ли менять светофильтры в зависимости от величины сварочного тока? |
| 1. | Следует менять в любом случае. |
| 2. | По усмотрению сварщика. |
| 3. | Менять при величине тока свыше 200 А. |
| 88 | По способам Для чего применяют на рабочем месте сварщика балластный реостат при испльзовании многопостовых источников питания? |
| 1. | Для сглаживания резких колебаний сварочного тока от работы на соседних сварочных постах. |
| 2. | Для создания крутопадающей характеристики источника питания и регулирования на рабочем месте величины сварочного тока. |
| 3. | Для создания пологопадающей характеристики источника питания. |
| 89 | По способам Укажите правильное деление электродов по виду покрытия по ГОСТ 9466? |
| 1. | Кремнесодержащие, марганцесодержащие и нейтральные покрытия. |
| 2. | Окислительные, востановительные и пассивирующие покрытия. |
| 3. | Кислые, основные, целлюлозные и рутиловые покрытия |
| 90 | По способам Для какого класса сталей применяют при сварке (наплавке) электроды типов Э-38, Э-42, Э-42А, Э-46, Э-46А? |
| 1. | Для теплоустойчивых низколегированных сталей. |
| 2. | Для высоколегированных сталей. |
| 3. | Для углеродистых и низколегированных конструкционных сталей. |
| 91 | По способам Для какого класса сталей применяют при сварке (наплавке) электроды типов Э- 50, Э-50А, Э-55, Э-60? |
| 1. | Для конструкционных сталей повышенной и высокой прочности. |
| 2. | Для теплоустойчивых сталей. |
| 3. | Для высоколегированных сталей. |
| 92 | По способам Что обозначает в маркировке электродов буква "Э" и цифры, следующие за ней? |
| 1. | Марку электрода и номер разработки. |
| 2. | Завод-изготовитель и номер покрытия. |
| 3. | Тип электрода и гарантируемый предел прочности наплавленного ими металла в кгс/мм2. |
| 93 | По способам Что обозначает в маркировке типов электродов буква "А", например Э-42А? |
| 1. | Улучшенное качество покрытия. |
| 2. | Пониженное содержание углерода. |
| 3. | Пониженное содержание вредных примесей в наплавленном металле и как следствие его повышенные пластические свойства. |
| 94 | По способам Какой должна быть величина силы тока при дуговой сварке (наплавке) в вертикальном положении снизу вверх по сравнению с величиной силы тока в нижнем положении? |
| 1. | Сила тока должна быть меньше, чем при сварке в нижнем положении. |
| 2. | Сила тока должна быть больше, чем при сварке в нижнем положении. |
| 3. | Сила тока не зависит от положения сварки. |
| 95 | По способам На каком токе процесс дуговой сварки (наплавки) покрытыми электродами будет наиболее производительным? |
| 1. | Переменный ток. |
| 2. | Постоянный ток обратной полярности. |
| 3. | Постоянный ток прямой полярности. |
| 96 | По способам С какой целью производят прокалку электродов? |
| 1. | Для удаления серы и фосфора. |
| 2. | Для повышения прочности обмазочной массы. |
| 3. | Для удаления влаги из покрытия электродов. |
| 97 | По способам Какую роль играют газообразующие вещества в электродном покрытии? |
| 1. | Нейтрализуют вредное влияние серы и фосфора в металле шва. |
| 2. | Повышают пластичность наплавленного металла. |
| 3. | Защищают расплавленный металл от взаимодействия с воздухом. |
| 98 | По способам Укажите роль шлакообразующих веществ в электродном покрытии? |
| 1. | Защищают расплавленный металл от взаимодействия с воздухом. |
| 2. | Легируют наплавленный металл. |
| 3. | Защищают расплавленный металл от разбрызгивания. |
| 99 | По способам Какова роль легирующих элементов в электродном покрытии? |
| 1. | Обеспечивают хорошую отделимость шлаковой корки. |
| 2. | Придают наплавленному металлу специальные свойства. |
| 3. | Снижают степень разбрызгивания жидкого металла. |
| 100 | По способам Какова роль связующих компонентов в электродном покрытии? |
| 1. | Легируют металл шва. |
| 2. | Повышают механические свойства металла шва. |
| 3. | Обеспечивают прочность и пластичность обмазочной массы на стержне электрода. |
| 101 | По способам Из каких условий выбирают диаметр электрода? |
| 1. | В зависимости от полярности тока. |
| 2. | В зависимости от толщины деталей и особенностей конструкции. |
| 3. | В зависимости от рода тока (постоянный, переменный). |
| 102 | По способам Допускается ли выводить кратер и возбуждать дугу на основном металле за пределами шва? |
| 1. | Не допускается. |
| 2. | Допускается. |
| 3. | Требование не регламентируется. |
| 103 | По способам Укажите требования к заварке кратера, которые рекомендуется выполнять при ручной дуговой сварке (наплавке) покрытыми электродами перед гашением дуги. |
| 1. | Путем постепенного отвода электрода и вывода дуги на 15...20 мм. назад на только что выполненный слой шва. |
| 2. | Путем быстрого отвода электрода и вывода дуги на кромки свариваемого соединения. |
| 3. | Допускается оставлять незаваренным кратер, который при возобновлении сварки переваривается. |
| 104 | По способам Для какого количества смен должны выдаваться электроды сварщику для выполнения работ? |
| 1. | Трех. |
| 2. | Двух. |
| 3. | Одной. |
| 105 | По способам За счет чего осуществляется защита расплавленного металла от воздуха при сварке электродами с целлюлозным видом покрытия? |
| 1. | За счет шлака, образующегося при плавлении электрода. |
| 2. | За счет газа, образующегося при сгорании обмазки. |
| 3. | За счет легирования наплавленного металла. |
| 106 | По способам С какой характеристикой применяют источники питания для ручной дуговой сварки (наплавки) покрытыми электродами? |
| 1. | С возрастающей характеристикой. |
| 2. | С жесткой характеристикой (с использованием балластных реостатов) или с крутопадающей характеристикой. |
| 3. | С жесткой характеристикой. |
| 107 | По способам На каком токе выполняется сварка (наплавка) электродами УОНИ-13/45? |
| 1. | Переменном. |
| 2. | Постоянном. |
| 3. | Переменном или постоянном. |
| 108 | По способам На каком токе выполняется сварка электродами МР-3? |
| 1. | Переменном или постоянном. |
| 2. | Только на постоянном. |
| 3. | Только на переменном. |
| 109 | По способам В каком из указанных положений обеспечивается более глубокое проплавление? |
| 1. | Вертикальном (сверху вниз). |
| 2. | Вертикальном (снизу вверх). |
| 3. | Одинаково. |
| 110 | По способам При сварке в потолочном положении для предотвращения вытекания металла из сварочной ванны: |
| 1. | Увеличивают сварочный ток, сварку выполняют короткой дугой. |
| 2. | Уменьшают сварочный ток, сварку выполняют максимально короткой дугой. |
| 3. | Увеличивают сварочный ток, сварку выполняют уширенными швами. |
| 111 | По способам Укажите характерные дефекты при сварке (наплавке) угловых швов. |
| 1. | Поры и межваликовые несплавления. |
| 2. | Непровар вертикального элемента. |
| 3. | Непровар вершины угла соединения или горизонтальной стенки, а так же подрезы стенки вертикального элемента. |
| 112 | По способам Электроды с каким видом покрытия обеспечивают минимальное содержание кислорода и азота в наплавленном металле? |
| 1. | С основным. |
| 2. | С целлюлозным. |
| 3. | С рутиловым. |
| 113 | По способам Электроды с каким видом покрытия образуют минимальное количество шлака? |
| 1. | С основным. |
| 2. | С целлюлозным. |
| 3. | С рутиловым. |
| 114 | По способам Электроды с каким видом покрытия требуют техники выполнения сварки «с отрывом» в вертикальном и потолочном положениях? |
| 1. | С основным. |
| 2. | С целлюлозным. |
| 3. | С рутиловым. |
| 115 | По способам Укажите обозначения балластных реостатов: |
| 1. | АР-10, АР-40, АР-150, ДКД-8-65 с РС-3, ИРКС-12. |
| 2. | РБ-200, РБ-302У, РБ-500, РБК-200У3. |
| 3. | АСВ-300-7, АДБ-309, АДБ-311, АДБ-318, АДБ-3120 |
| 116 | По способам Укажите обозначения сварочных выпрямителей для однопостовой ручной дуговой сварки (наплавки): |
| 1. | ВДМ-1001, ВДМ-1601, ВДГМ-1601, ВДГМ-1602, ВМГ-5000, ВДУМ-4Х01У3. |
| 2. | АСВ-300-7, АДБ-309, АДБ-311, АДБ-318, АДБ-3120. |
| 3. | ВД-306, ВД-401, ВД -502-2, ВДУ-506. |
| 117 | По способам Укажите обозначения сварочных преобразователей для однопостовой сварки (наплавки): |
| 1. | ВД-306, ВД-401, ВД -502-2, ВДУ-506. |
| 2. | АСВ-300-7, АДБ-309, АДБ-311, АДБ-318, АДБ-3120. |
| 3. | ПД-502, ПД-305. |
| 118 | По способам Длинные швы (свыше 1000 мм) преимущественно сваривают: |
| 1. | Напроход (неизменное направление сварки). |
| 2. | От середины к концам напроход. |
| 3. | От середины к концам обратноступенчатым методом. |
| 119 | По способам Короткие швы (250-350 мм) преимущественно сваривают: |
| 1. | Напроход (неизменное направление сварки). |
| 2. | От середины к концам напроход. |
| 3. | От середины к концам обратноступенчатым методом. |
| 120 | По способам Швы средней длины (350-1000 мм) преимущественно сваривают: |
| 1. | Напроход (неизменное направление сварки). |
| 2. | От середины к концам напроход. |
| 3. | От середины к концам обратноступенчатым методом. |
| 121 | По способам При каких величинах тока наблюдается мелкокапельный перенос металла? |
| 1. | На малых значениях сварочного тока. |
| 2. | На больших значениях сварочного тока. |
| 3. | На средних значениях сварочного тока. |
| 122 | По способам Как влияет длина дуги на частоту перехода капель жидкого металла с электрода в сварочную ванну? |
| 1. | Не влияет. |
| 2. | Увеличение длины дуги уменьшает частоту перехода капель с конца электрода. |
| 3. | Увеличение длины дуги увеличивает частоту перехода капель с конца электрода. |
| 123 | По способам Как влияет сварочный ток на размеры шва и ЗТВ, при неизменности других параметров? |
| 1. | Увеличение сварочного тока уменьшает размеры металла шва и зоны термического влияния. |
| 2. | Увеличение сварочного тока уменьшает размеры металла шва и увеличивает зону термического влияния. |
| 3. | Увеличение сварочного тока увеличивает размеры металла шва и зоны термического влияния. |
| 124 | По способам Указать какие факторы учитывают при выборе сварочной проволоки сплошного сечения? |
| 1. | Тип соединения (зазор, притупление, угол скоса кромок), толщину металла. |
| 2. | Положение при сварке, марку свариваемой стали. |
| 3. | Все факторы, указанные в ответах 1 и 2. |
| 125 | По способам Укажите требования, предъявляемые к качеству поверхности проволоки сплошного сечения? |
| 1. | Разрешается применять в состоянии поставки. |
| 2. | Поверхность проволоки должна быть чистой, без окалины, ржавчины, масла, смазки и грязи. |
| 3. | Поверхность проволоки должна быть очищена от смазки, грязи и масла. |
| 126 | По способам С какой целью применяют импульсно-дуговой способ сварки (наплавки) плавящимся электродом? |
| 1. | Для управления переносом электродного металла в сварочную ванну, например при сварке в различных пространственных положениях. |
| 2. | Для регулирования проплавляющим действием дуги при сварке тонколистовых конструкций. |
| 3. | Для уменьшения вероятности образования дефектов в виде пор, трещин и шлаковых включений. |
| 127 | РД 03-495-02/1 Укажите все виды выполняемых работ сварщиком на производстве, которые учитываются при определении направления его производственной деятельности? |
| 1. | Изготовление и ремонт. |
| 2. | Изготовление и монтаж. |
| 3. | Изготовление, монтаж (сооружение), ремонт. |
| 128 | РД 03-495-02/1 В каких случаях сварщик может быть освобожден от сдачи общего экзамена при первичной аттестации? |
| 1. | При наличии специального высшего или среднего образования по сварке. |
| 2. | При наличии разряда не ниже 6. |
| 3. | При аттестации на сварку труб из полимерных материалов. |
| 129 | РД 03-495-02/1 Какие экзамены должен сдавать сварщик при периодической аттестации. |
| 1. | Практический и специальный. |
| 2. | Общий, практический, специальный. |
| 3. | Практический |
| 130 | РД 03-495-02/1 Каков порядок сдачи аттестационных экзаменов сварщиками? |
| 1. | Сначала теоретические, а затем практический. |
| 2. | Сначала практический, а затем теоретические. |
| 3. | По усмотрению аттестационной комиссии. |
| 131 | РД 03-495-02/1 Может ли повторно пройти аттестацию сварщик, если он не выдерживает практический экзамен? |
| 1. | Может после дополнительной практической подготовки не ранее, чем через 1 месяц. |
| 2. | Может после дополнительной практической подготовки не ранее, чем через 3 месяца. |
| 3. | Может после дополнительной практической подготовки не ранее, чем через 6 месяцев. |
| 132 | РД 03-495-02/1 Какое количество вопросов задают сварщику на специальном экзамене |
| 1. | Не менее 20. |
| 2. | Не менее 15. |
| 3. | Не менее 10. |
| 133 | РД 03-495-02/1 Какие экзамены сдают сварщики при первичной аттестации в соответствии с требованиями «Технологического регламента»? |
| 1. | Практический, общий, специальный. |
| 2. | Практический и специальный. |
| 3. | Общий и специальный. |
| 134 | РД 03-495-02/1 Какие экзамены сдают сварщики при внеочередной аттестации в соответствии с требованиями «Технологического регламента»? |
| 1. | Практический, общий, специальный. |
| 2. | Практический и специальный. |
| 3. | Общий и специальный. |
| 135 | РД 153-34.1-003-01/2 Укажите требуемую температуру подогрева перед сваркой продольного шва газоплотной панели котла по плавникам из стали 12Х2М1 при положительной температуре окружающего воздуха. |
| 1. | Без подогрева. |
| 2. | 150-200 ?С. |
| 3. | 300-350 ?С. |
| 136 | РД 153-34.1-003-01/2 Каковы рекомендации для ручной дуговой сварки штучными электродами продольных швов плавников газоплотных панелей из стали марки 12Х1МФ. |
| 1. | Сварку ведут с подогревом, применяют электроды типа Э-50А. |
| 2. | Сварку выполняют переходными электродами, например ЭА-395/9. |
| 3. | Ужесточают требования к сборке (уменьшают зазоры). |
| 137 | РД 153-34.1-003-01/2 Укажите, какие электроды нужно использовать для сварки продольного швов по плавникам газоплотной панели котла из стали 12Х2М1. |
| 1. | ЦЛ-39 диаметром 2,5 мм. |
| 2. | УОНИИ 13/55 диаметром 3 мм. |
| 3. | ЦЛ-20 диаметром 3 мм. |
| 138 | РД 153-34.1-003-01/2 Укажите требования к зазору при сборке под ручную дуговую сварку продольных соединений плавников газоплотных панелей. |
| 1. | 1,5...3,0 мм. |
| 2. | 0,5...1,0 мм. |
| 3. | 2...4 мм. |
| 139 | РД 153-34.1-003-01/2 Укажите, какими электродами разрешается приварка гребенок и накладок в узле разъема газоплотных панелей котла. |
| 1. | Э-46. |
| 2. | Э-50А. |
| 3. | Э-09Х1МФ. |
| 140 | РД 153-34.1-003-01/2 Укажите, какие электроды можно использовать для сварки труб поверхностей нагрева из стали 10Х9МФБ. |
| 1. | УОНИ 13/55. |
| 2. | ТМУ-21У. |
| 3. | ЦЛ-57. |
| 141 | РД 153-34.1-003-01/2 Укажите, какие электроды можно использовать для сварки труб поверхностей нагрева из стали 12Х11В2МФ. |
| 1. | ЭА-400/10У. |
| 2. | ТМЛ-1У. |
| 3. | ТМЛ-3У. |
| 142 | РД 153-34.1-003-01/2 Укажите, какие электроды можно использовать для сварки труб поверхностей нагрева из стали 12Х18Н10Т. |
| 1. | ЦТ-15. |
| 2. | ЦЛ-57. |
| 3. | ТМЛ-3У. |
| 143 | РД 153-34.1-003-01/2 Укажите, какие электроды можно использовать для сварки труб поверхностей нагрева из стали 12Х18Н12Т. |
| 1. | ЦТ-15. |
| 2. | ЦЛ-57. |
| 3. | ТМЛ-3У. |
| 144 | РД 153-34.1-003-01/2 Укажите, какие электроды можно использовать для сварки труб поверхностей нагрева из стали 10Х13Г12БС2Н2Д2. |
| 1. | ЦТ-15. |
| 2. | ЦЛ-57. |
| 3. | ТМЛ-3У. |
| 145 | РД 153-34.1-003-01/2 Перед установкой штуцера в коллектор или трубу поверхность вокруг отверстия со стороны наложения сварного шва должна быть зачищена. Укажите ширину зачистки. |
| 1. | 15...20 мм. |
| 2. | 10...15 мм. |
| 3. | 5...10 мм. |
| 146 | РД 153-34.1-003-01/2 Укажите требуемую температуру подогрева стыка трубы с толщиной стенки 8 мм из стали 12Х2МФСР при положительной температуре окружающего воздуха. |
| 1. | Без подогрева. |
| 2. | 150-200 ?С. |
| 3. | 300-350 ?С. |
| 147 | РД 153-34.1-003-01/2 Укажите требуемую температуру подогрева стыка труб поверхностей нагрева с толщиной стенки 6 мм из стали 12Х1МФ при температуре окружающего воздуха -10 ?С. |
| 1. | Без подогрева. |
| 2. | До положительной температуры. |
| 3. | 100-150 ?С. |
| 148 | РД 2730.940.102-92/1 Укажите, допускается ли применение электродов без проверки содержания влаги в покрытии. |
| 1. | Не допускается. |
| 2. | Допускается после проведения прокалки электродов перед их использованием. |
| 3. | Допускается для электродов с рутиловым покрытием. |
| 149 | РД 2730.940.102-92/1 Укажите, при каких условиях хранения срок использования прокаленных электродов не ограничивается. |
| 1. | При хранении в сушильных шкафах при температуре 60-100 °С или герметичной таре (влагонепроницаемой и воздухонепроницаемой) |
| 2. | Независимо от условий хранения НТД устанавливает ограничения по срокам использования прокаленных электродов и флюсов. |
| 3. | При хранении в специальных кладовых с температурой воздуха не ниже 15 °С и его влажности не более 50%. |
| 150 | РД 2730.940.102-92/1 Укажите, какие сварочные материалы следует применять при дуговой сварке углеродистых и кремнемарганцовистых сталей с хромомолибденовыми сталями. |
| 1. | Предназначенные для сварки более легированной стали. |
| 2. | Предназначенные для сварки менее легированной стали. |
| 3. | Допускается применение сварочных материалов, указанных в ответах 1 и 2. |
| 151 | РД 2730.940.102-92/1 Укажите, какие сварочные материалы следует применять при дуговой сварке углеродистых и кремнемарганцовистых сталей с хромомолибденованадиевыми сталями. |
| 1. | Предназначенные для сварки углеродистых и кремнемарганцовистых сталей. |
| 2. | Предназначенные для сварки хромомолибденовых сталей. |
| 3. | Предназначенные для сварки хромомолибденованадиевых сталей. |
| 152 | РД 2730.940.102-92/1 Укажите, при каких условиях разрешается плазменно-дуговая резка при обработке кромок деталей из хромоникелевых сталей аустенитного класса. |
| 1. | При условии последующей механической обработки кромок с удалением следов резки. |
| 2. | При условии последующей механической обработки кромок с удалением слоя глубиной не менее 1мм. |
| 3. | При условии последующей механической обработки кромок с удалением слоя глубиной не менее 2мм. |
| 153 | РД 2730.940.102-92/1 Укажите, при каких условиях разрешается газовая и плазменно-дуговая резка при обработке кромок деталей из хромомолибденовых и хромомолибденованадиевых сталей. |
| 1. | При условии последующей механической обработки кромок с удалением следов резки. |
| 2. | При условии последующей механической обработки кромок с удалением слоя глубиной не менее 1 мм. |
| 3. | При условии последующей механической обработки кромок с удалением слоя глубиной не менее 2 мм. |
| 154 | РД 2730.940.102-92/1 Укажите, как следует выбирать материал подкладного кольца при сварке деталей из сталей перлитного класса различных марок. |
| 1. | По более легированной стали. |
| 2. | По менее легированной стали. |
| 3. | По любой стали, участвующей в соединении. |
| 155 | РД 2730.940.102-92/1 Укажите, из каких марок стали, следует изготавливать остающиеся подкладные кольца для сварных соединений деталей из хромомолибденовых и хромомолибденованадиевых сталей, подлежащих эксплуатации при температуре свыше 500 °С. |
| 1. | 12МХ, 12ХМ, 15ХМ, 12 ХIМФ, 15 ХIМIФ |
| 2. | 15К, 18К, 20К, 15ГС,16ГС. |
| 3. | Ст 2сп, Ст 3сп, 10,15,20. |
| 156 | РД 2730.940.102-92/1 Укажите допускаемое внутреннее смещение стыкуемых кромок деталей с односторонней разделкой кромок (без выполнения подварочного шва), собранных под дуговую сварку. |
| 1. | Не более 1 мм. |
| 2. | (0,02 Sном + 0,4)мм, но не более 1 мм. |
| 3. | Не более 1,5 мм. |
| 157 | РД 2730.940.102-92/1 Укажите температуру воздуха, при которой разрешается выполнять сварку деталей. |
| 1. | Не ниже 0 °С. |
| 2. | Не ниже минус 5 °С. |
| 3. | Не ниже минус 15 °С. |
| 158 | РД 2730.940.102-92/1 Укажите минимальное число слоев шва при ручной дуговой сварке деталей с толщиной стенки более 4 мм. |
| 1. | Не регламентируется. |
| 2. | Не менее двух. |
| 3. | Выбирается в зависимости от способа сварки и типа разделки. |
| 159 | РД 2730.940.102-92/1 Укажите требования к выполнению сварных соединений с предварительным и сопутствующим подогревом. |
| 1. | Не допускается перерыв между прихваткой и началом сварки. |
| 2. | Сварку выполнять без перерывов. При вынужденном перерыве допустимость охлаждения металла в зоне сварки должны соответствовать требованиям ПТД. |
| 3. | Не допускается перерыв до заполнения половины сечения сварного шва. |
| 160 | РД 2730.940.102-92/1 Укажите, чем определяется необходимость и минимальная температура предварительного и сопутствующего подогрева. |
| 1. | Маркой свариваемой стали и номинальной толщиной свариваемых деталей. |
| 2. | Маркой свариваемой стали. |
| 3. | Температурой окружающего воздуха. |
| 161 | РД 2730.940.102-92/1 Укажите, начиная с какой толщины стенки, требуется подогрев при ручной дуговой сварке деталей из сталей марок 12Х1МФ и 15Х1МФ. |
| 1. | Свыше 4 мм. |
| 2. | Свыше 6 мм. |
| 3. | Свыше 10 мм. |
| 162 | РД 2730.940.102-92/1 Укажите, следует ли выполнять с подогревом ручную электродуговую сварку детали из стали 20 с деталью из стали 15ГС при номинальной толщине 40 мм. |
| 1. | Следует. |
| 2. | Подогрев не требуется. |
| 3. | Следует в случаях, оговоренных в ПТД. |
| 163 | РД 2730.940.102-92/1 Укажите, следует ли выполнять ручную электродуговую сварку с подогревом детали из стали 12Х1МФ с номинальной толщиной 6 мм с деталью из стали 12Х1МФ с номинальной толщиной 8 мм. |
| 1. | Следует. |
| 2. | Подогрев не требуется. |
| 3. | Необходимость подогрева определяется конструкторской документацией. |
| 164 | РД 2730.940.102-92/1 Укажите, следует ли проводить подогрев при сварке деталей из хромоникелевых сталей аустенитного класса с деталями из сталей перлитного класса. |
| 1. | Подогрев не требуется. |
| 2. | Необходимость подогрева устанавливается по толщине стенки деталей из стали перлитного класса. |
| 3. | Необходимость подогрева устанавливается по марке перлитной стали. |
| 165 | РД 2730.940.102-92/1 Укажите требование к ширине шва, выполненного электродами со стержнями из стали перлитного класса. |
| 1. | Не более 10 мм. |
| 2. | Не более 25 мм. |
| 3. | Не более 4-х диаметров электрода |
| 166 | РД 2730.940.102-92/1 Укажите требование к ширине шва, выполненного электродами со стержнями из стали аустенитного класса. |
| 1. | Не более 2-х диаметров электрода. |
| 2. | Не более 3-х диаметров электрода. |
| 3. | Не более 4-х диаметров электрода. |
| 167 | РД 2730.940.102-92/1 Укажите, допускается ли удаление дефектов производить кислородной строжкой. |
| 1. | Не допускается. |
| 2. | Допускается в сварных соединения деталей из углеродистых и кремнемарганцовистых сталей с последующим удалением механическим способом слоя металла толщиной не менее 1 мм. |
| 3. | Допускается в сварных соединениях деталей из марганцевоникельмолибденовых, хромомолибденовых и хромомолибденованадиевых сталей с последующим удалением механическим способом слоя металла толщиной не менее 2 мм. |
| 168 | РД 2730.940.102-92/1 Укажите на какую глубину следует производить обработку поверхности механическим способом после удаления дефектов воздушно-дуговой или плазменно-дуговой строжкой в сварных соединениях деталей их хромомолибденованадиевых сталей. |
| 1. | До полного удаления следов строжки. |
| 2. | С удалением слоя металла толщиной не менее 1 мм. |
| 3. | С удалением слоя металла толщиной не менее 2 мм. |
| 169 | РД 2730.940.102-92/1 Укажите, какие сварные соединения разрешается выполнять электродами с рутиловым покрытием. |
| 1. | Все сварные соединения из углеродистых сталей, предусмотренных настоящим РД. |
| 2. | Сварные соединения из углеродистых сталей, предусмотренных настоящим РД, подлежащие эксплуатации при температуре, не выше 350 °С и избыточном давлении рабочей среды не более 4 МПа (40 кгс/см кв.). |
| 3. | Сварные соединения из углеродистых сталей, предусмотренных настоящим РД, не подлежащие термической обработке после сварки. |
| 170 | РД 2730.940.102-92/1 Укажите, какого диаметра выпускаются электроды ЦУ-5, ЦЛ-38 и ЦЛ-39. |
| 1. | 2,5 мм. |
| 2. | 2,0 мм. |
| 3. | 3,0; 4,0; 5,0 мм. |
| 171 | РД 2730.940.102-92/3 Укажите, из какой стали, следует применять подкладные кольца для сварных соединений деталей из сталей перлитного класса с деталями из сталей аустенитного класса. |
| 1. | Из стали перлитного класса. |
| 2. | Из стали аустенитного класса. |
| 3. | Из стали марки 08Х18Н10Т. |
| 172 | РД 2730.940.102-92/3 Укажите, в каких случаях допускается выполнение прихваток ручной электродуговой сваркой без подогрева при сборке деталей из стали 15ГС. |
| 1. | Допускается независимо от толщины соединяемых деталей. |
| 2. | Допускается при толщине соединяемых деталей не более 30 мм. |
| 3. | Допускается при применении электродов типа Э-42А. |
| 173 | РД 2730.940.103-92/1 Как определяется номинальная толщина сваренных деталей? |
| 1. | Как указанная на чертеже, без учета допусков, толщина основного металла в зоне, примыкающей к сварному шву. |
| 2. | Как указанная на чертеже толщина основного металла с учетом верхних допусков. |
| 3. | Как указанная на чертеже толщина основного металла с учетом нижних допусков. |
| 174 | РД 2730.940.103-92/1 Укажите, является ли обязательным визуальный и измерительный контроль с внутренней стороны шва. |
| 1. | Не является обязательным. |
| 2. | Является обязательным при доступности для контроля |
| 3. | Является обязательным при двусторонней сварке. |
| 175 | РД 2730.940.103-92/1 Укажите максимально допустимую высоту (глубину) углублений между валиками и чешуйчатости их поверхности для сварных соединений с толщиной свыше 15 мм, выполненных дуговой сваркой. |
| 1. | 2,0 мм. |
| 2. | 1,5 мм. |
| 3. | 1,2 мм. |
| 176 | РД 2730.940.103-92/1 Укажите допустимую максимальную высоту выпуклости корня шва сварных соединений труб, диаметром свыше 150 мм, выполненных дуговой сваркой без остающихся подкладных колец. |
| 1. | 1,5 мм. |
| 2. | 2,0 мм. |
| 3. | 2,5 мм. |
| 177 | РД 2730.940.103-92/1 Укажите допустимую максимальную вогнутость корня шва при односторонней дуговой сварке без остающихся подкладных колец сварных соединений труб с толщиной стенки свыше 12 мм. |
| 1. | 1,2 мм. |
| 2. | 1,5 мм. |
| 3. | 2,0 мм. |
| 178 | РД 2730.940.103-92/1 Укажите, когда следует исправлять поверхностные дефекты, выявленные при визуальном и измерительном контроле и требующие заварки выборок. |
| 1. | До проведения контроля другими методами. |
| 2. | После проведения капиллярной, магнитопорошковой дефектоскопии или травления. |
| 3. | После проведения радиографического и ультразвукового контроля. |
| 179 | РД 2730.940.103-92/1 Укажите, как проверяется поверхность подготовленных под заварку выборок на полноту удаления трещин и непроваров. |
| 1. | Визуальным контролем и капиллярным или магнитопорошковым контролем (или травлением). |
| 2. | Капиллярным или магнитопорошковым контролем (или травлением). |
| 3. | Радиографическим контролем. |
| 180 | РД 2730.940.103-92/1 Укажите, что следует контролировать при проверке качества сварочных покрытых электродов. |
| 1. | Качество покрытия (отсутствие повреждений, наплывов и других видимых дефектов), размер диаметра стержня, отсутствие коррозии стержня. |
| 2. | Химический состав диаметра стержня электродов. |
| 3. | Механические свойства диаметра стержня электродов. |
| 181 | РД 2730.940.103-92/1 Укажите, от чего зависят допустимые сроки использования электродов после прокалки. |
| 1. | От режима прокалки. |
| 2. | От продолжительности и условий хранения до прокалки. |
| 3. | От их марки и условий хранения после прокалки. |
| 182 | РД 34 10.124-94 Укажите число допускаемых прокалок покрытых металлических электродов. |
| 1. | Не более двух. |
| 2. | Не более трех. |
| 3. | Согласно указаний паспорта на электроды конкретной марки. |
| 183 | РД 34 10.124-94 Укажите, как рекомендуется хранить электроды после прокалки на рабочих местах. |
| 1. | В термопеналах или сушильных шкафах. |
| 2. | В укрытом от осадков месте. |
| 3. | При положительной температуре. |
| 184 | РД 34 10.124-94 Укажите, на основании каких документов осуществляется выдача сварочных материалов к месту производства работ. |
| 1. | На основании указания руководителя сварочных работ. |
| 2. | На основании требования инженерно-технического работника, руководящего сварочными работами на изделии, оборудовании, объекте. |
| 3. | На основании заявки руководителя работ по изготовлению (монтажу, ремонту) оборудования. |
| 185 | РД 34 10.124-94 Укажите, как транспортируются прокаленные сварочные материалы (электроды, порошковая проволока, флюс) к месту производства работ. |
| 1. | В контейнерах, упаковке, пеналах. |
| 2. | В герметичных ящиках. |
| 3. | Любым способом, исключающим попадание влаги на материалы. |
| 186 | РД 34 10.125-94 Укажите, в каких случаях при проверке электродов производится определение размера «козырька». |
| 1. | При наличии указаний в паспортах или технических условиях. |
| 2. | Если при проверке сварочно-технологических свойств образуются «козырьки», препятствующие нормальному процессу сварки. |
| 3. | Для электродов с толстой обмазкой. |
| 187 | РД 34 10.125-94 Укажите, в каких случаях при проверке электродов производится определение прочности покрытия. |
| 1. | При наличии указаний в паспортах или технических условиях. |
| 2. | При выполнении неоднократной прокалки электродов. |
| 3. | Если при проверке сварочно-технологических свойств выявлено отваливание кусков покрытия. |
| 188 | РД 34.17.310-96/1 Укажите требования к квалификации сварщиков, выполняющих сварку при ремонте. |
| 1. | Сварщики должны иметь 5-6 разряд. |
| 2. | Сварщики должны быть аттестованы в соответствии с «Правилами аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства». |
| 3. | Сварщики должны иметь 5-6 разряд, аттестованы в соответствии с действующими «Правилами аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства» и иметь допуск к соответствующим работам. |
| 189 | РД 34.17.310-96/1 Укажите, требуется ли перед началом сварочных работ выполнять сварку контрольного сварного соединения. |
| 1. | Требуется каждому сварщику. |
| 2. | Не требуется. |
| 3. | Требуется одному из сварщиков, занятых на ремонте однотипных сварных соединений. |
| 190 | РД 34.17.310-96/1 Укажите, в каких случаях при ремонте сварных соединений применяются электроды типа Э-09Х1М. |
| 1. | При ремонте сварных соединений, не требующем последующей термообработки. |
| 2. | При ремонте сварных соединений с последующей термообработкой. |
| 3. | При ремонте сварных соединений с температурой эксплуатации до 510?С. |
| 191 | РД 34.17.310-96/1 Укажите метод удаления поврежденного металла при ремонте сварных соединений паропроводов. |
| 1. | Кислородная и воздушно-дуговая строжка с последующим удалением механическим способом металла на глубину не менее 2 мм. |
| 2. | Плазменно-дуговая строжка. |
| 3. | Механический способ (шлифовка). |
| 192 | РД 34.17.310-96/1 Укажите, какие требования предъявляются к размерам валиков при ремонте сварных соединений паропроводных труб. |
| 1. | Высота валика 6-10 мм, ширина не более 35 мм. |
| 2. | Высота валика 5-8 мм, ширина 12-20 мм. |
| 3. | Высота валика 4-6 мм, ширина 9-12 мм. |
| 193 | РД 34.17.310-96/1 Укажите, сколько раз разрешается ремонтировать поврежденный тройник паропроводов. |
| 1. | Один раз. |
| 2. | Два раза. |
| 3. | Три раза. |
| 194 | РД 34.17.310-96/1 Укажите диаметр электродов, используемых при заварке выборок при ремонте сварных соединений труб с фасонными деталями трубопроводов. |
| 1. | 3-5 мм |
| 2. | 3-4 мм |
| 3. | 2,5-3 мм |
| 195 | РД 34.17.310-96/1 Укажите требования к перекрытию крайними валиками усиления шва кромок фасонной детали и паропроводной трубы. |
| 1. | 1-3 мм с обеих сторон |
| 2. | 2-4 мм с обеих сторон |
| 3. | 2-4 мм со стороны фасонной детали и 3-5 мм со стороны трубы |
| 196 | СНиП 3.05.03-85 Укажите, разрешается ли сваривать крутоизогнутые и штампованные отводы между собой без прямого участка. |
| 1. | Разрешается. |
| 2. | Не разрешается. |
| 3. | Разрешается для труб диаметром менее 100 мм. |
| 197 | СНиП 3.05.03-85 Допускается ли приварка патрубков и отводов в сварные стыки и гнутые элементы. |
| 1. | Допускается. |
| 2. | Не допускается. |
| 3. | Допускается, если диаметр ввариваемых элементов патрубков не более 50 мм. |
| 198 | СНиП 3.05.03-85 Укажите допускаемую неперпендикулярность плоскости фланца, приваренного к трубе. |
| 1. | Не более 1% наружного диаметра фланца, но не более 2 мм по верху фланца. |
| 2. | Не более 1% наружного диаметра фланца. |
| 3. | Не более 2 мм по верху фланца. |
| 199 | СНиП 3.05.03-85 Укажите требования к квалификации сварщиков, допускаемых к прихватке и сварке трубопроводов тепловых сетей. |
| 1. | Сварщики не ниже 4-го разряда. |
| 2. | Сварщики, прошедшие аттестацию в соответствии с ПБ 03-273-99 и имеющие допуск к выполнению указанных работ. |
| 3. | Сварщики, заварившие с положительным результатом допускные стыки. |
| 200 | СНиП 3.05.03-85 Укажите, разрешается ли сварка при ветре и атмосферных осадках. |
| 1. | Не разрешается. |
| 2. | Разрешается при условии защиты места сварки от атмосферных осадков и ветра. |
| 3. | Разрешается при условии защиты сварщика и места сварки от атмосферных осадков и ветра. |
| 201 | СНиП 3.05.03-85 Укажите, следует ли при сварке основного шва переплавлять прихватки. |
| 1. | Следует переплавлять дефектные прихватки. |
| 2. | Следует. |
| 3. | Прихватки следует перекрывать. |
| 202 | СНиП 3.05.03-85 Укажите, какие требования предъявляются к сварному соединению труб перед внешним осмотром. |
| 1. | Сварной шов должен быть очищен от шлака и брызг. |
| 2. | Сварной шов и прилегающие к нему поверхности труб должны быть очищены от шлака, брызг, окалины и других загрязнений на ширину не менее 20 мм (по обе стороны от шва) |
| 3. | Сварной шов и прилегающие к нему поверхности труб должны быть очищены от шлака, брызг, окалины и других загрязнений на ширину не менее 10 мм (по обе стороны от шва). |
| 203 | СНиП 3.05.03-85 Укажите, допустимую глубину (высоту) непровара, выпуклости, превышения проплава в корне шва стыковых соединений трубопроводов выполненных без остающихся подкладных колец, на которые не распространяются Правила Ростехнадзора (Госгортехнадзора России). |
| 1. | Не более 20% от толщины стенки трубы. |
| 2. | Не более 2 мм. |
| 3. | Не более 10% от толщины стенки трубы. |
| 204 | СНиП 3.05.03-85 Укажите, допустимую суммарную длину непровара, выпуклости, превышения проплава в корне шва стыковых соединений трубопроводов, выполненных без остающихся подкладных колец, на которые не распространяются Правила Ростехнадзора (Госгортехнадзора России). |
| 1. | Не более 1/3 периметра стыка. |
| 2. | Не более 20% периметра стыка. |
| 3. | Не более 50% периметра стыка. |
| 205 | СНиП 3.05.03-85 Укажите, допускаются ли при внешнем осмотре сварных соединений поверхностные поры. |
| 1. | Не допускаются. |
| 2. | Допускаются только одиночные поры. |
| 3. | Допускаются, если их количество и размеры не превышают значений приведенных в настоящих СНиП. |
| 206 | СНиП 3.05.03-85 Укажите, допустимую глубину западания (углубления) между валиками и чешуйчатости поверхности шва в сварных соединениях трубопроводов. |
| 1. | Не более 1,5 мм. |
| 2. | Не более 1,5 мм при толщине стенки до 15 мм., и не более 2,0 мм., при толщине стенки свыше 15 мм. |
| 3. | Не более 2,0 мм. |
| 207 | СНиП 3.05.03-85 Укажите время перерыва сварщика в работе, по истечении которого он должен сваривать допускной стык. |
| 1. | Один месяц. |
| 2. | Два месяца. |
| 3. | Шесть месяцев. |
| 208 | СНиП 3.05.03-85 Укажите правильный вариант сварки вертикального неповоротного допускного стыка труб диаметром 529 мм и более. |
| 1. | Любая половина периметра допускного стыка. |
| 2. | Потолочный и вертикальный участки шва суммарной длиной не менее половины периметра стыка. |
| 3. | Не регламентируется. |
| 209 | СНиП 3.05.03-85 Укажите минимальную ширину зачистки наружной поверхности трубы перед сборкой. |
| 1. | 10 мм. |
| 2. | 20 мм. |
| 3. | 50 мм. |
| 210 | СНиП 3.05.03-85 Укажите, при каком диаметре стыки трубопроводов должны подвариваться изнутри. |
| 1. | 820 мм и более. |
| 2. | 720 мм и более. |
| 3. | 920 мм и более. |
| 211 | СНиП 3.05.03-85 При сборке и сварке стыков труб без подкладного остающегося кольца смещение кромок внутри трубы не должно превышать (для трубопроводов, на которые не распространяются требования правил Ростехнадзора (Госгортехнадзора России). |
| 1. | 20% толщины стенки трубы, но не более 3 мм. |
| 2. | 25% толщины стенки трубы, но не более 4 мм |
| 3. | 15% толщины стенки трубы, но не более 2 мм. |
| 212 | СНиП 3.05.03-85 Какая должна быть величина зазора между кольцом и внутренней поверхностью трубы в стыках труб, собираемых и свариваемых на подкладном остающемся кольце. |
| 1. | Не более 3 мм. |
| 2. | Не более 2 мм. |
| 3. | Не более 1 мм. |
| 213 | СНиП 3.05.03-85 Укажите, какие забоины и задиры фасок на концах труб разрешается исправлять наплавкой. |
| 1. | Глубиной не более 5 мм. |
| 2. | Глубиной не более 10 мм. |
| 3. | Глубиной не более 50 % S. |
| 214 | СНиП 3.05.03-85 Какое количество прихваток должно быть для труб диаметром свыше 100 до 426 мм. |
| 1. | 1-2 шт. |
| 2. | 3-4 шт. |
| 3. | Прихватки следует располагать через каждые 50 мм окружности. |
| 215 | СНиП 3.05.03-85 Укажите высоту прихваток при толщине труб более 10 мм. |
| 1. | 5-8 мм. |
| 2. | Не менее 0,5 S. |
| 3. | Не более 0,5 S. |
| 216 | СНиП 3.05.03-85 Укажите, какое количество прихваток должно быть при сборке стыка труб диаметром свыше 426 мм. |
| 1. | 4-8 шт. |
| 2. | Прихватки следует располагать равномерно по стыку через каждые 200-300 мм по окружности. |
| 3. | Прихватки следует располагать равномерно по стыку через каждые 300-400 мм по окружности. |
| 217 | СНиП 3.05.03-85 Протяженность прихваток для труб диаметром 100-426 мм. должна быть: |
| 1. | 10-20 мм. |
| 2. | 20-40 мм. |
| 3. | 40-50 мм. |
| 218 | СНиП 3.05.03-85 Укажите, протяженность прихваток для труб диаметром свыше 426 мм. |
| 1. | 30-40 мм. |
| 2. | 20-30 мм. |
| 3. | 40-50 мм. |
| 219 | СНиП 3.05.03-85 Укажите высоту прихваток при толщине труб до 10 мм. |
| 1. | Не менее 3 мм. |
| 2. | (0,6-0,7)S |
| 3. | (0,6-0,7)S, но не менее 3 мм. |