Нефтегазодобывающее оборудование 2.Промысловые и магистральные нефтепродуктопроводы, трубопроводы нефтеперекачивающих станций (НПС), обеспечивающие транспорт нефти и нефтепродуктов при текущем ремонте в процессе эксплуатации. Уровень:I Способ сварки:РД

4.02.1.01.НГДО-I-РД

| 1 | ГОСТ 16037-80 Какой может быть высота усиления сварного шва труб, сваренного в потолочном положении, относительно высоты усиления шва, сваренного в нижнем положении? |
| --- | --- |
| 1. | Большей. |
| 2. | Меньшей. |
| 3. | Большей (только при сварке труб диаметром больше 150 мм). |
| 2 | ГОСТ 16037-80 Какова допустимая величина выпуклости углового шва при сварке труб в нижнем положении? |
| 1. | До 2-х мм. |
| 2. | До 3-х мм. |
| 3. | До 4-х мм. |
| 3 | ГОСТ 16037-80 Какова допустимая величина выпуклости углового шва при сварке труб в вертикальном положении? |
| 1. | До 2-х мм. |
| 2. | До 3-х мм. |
| 3. | До 4-х мм. |
| 4 | ГОСТ 16037-80 Какова допустимая величина выпуклости углового шва при сварке труб в потолочном положении? |
| 1. | До 2-х мм. |
| 2. | До 3-х мм. |
| 3. | До 4-х мм. |
| 5 | ГОСТ 16037-80 Укажите допускаемую вогнутость углового шва при сварке стальных труб. |
| 1. | До 30% величины катета, но не более 2-х мм. |
| 2. | До 30% величины катета, но не более 3-х мм. |
| 3. | До 20% величины катета, но не более 2-х мм. |
| 6 | ГОСТ 16037-80 Допустима ли сварка корня шва труб способом, отличным от основного способа сварки? |
| 1. | Да, для сварных соединений с толщиной стенки более 4-х мм. |
| 2. | Да, для сварных соединений с толщиной стенки более 10 мм. |
| 3. | Нет. |
| 7 | ГОСТ 16037-80 Как следует подготовить кромки к сварке труб одинакового внутреннего диаметра, но с разной толщиной стенки: 4 и 6 мм? |
| 1. | Так же, как для деталей одинаковой толщины, конструктивные элементы кромок следует выбирать по большей толщине. |
| 2. | Так же, как для деталей одинаковой толщины, конструктивные элементы кромок следует выбирать по меньшей толщине. |
| 3. | На детали, имеющей большую толщину, необходимо сделать скос под углом 13 - 15 градусов до толщины тонкой детали. |
| 8 | ГОСТ 16037-80 Как следует подготовить кромки к сварке труб одинакового внутреннего диаметра, но с разной толщиной стенки: 8 и 12 мм? |
| 1. | Так же, как для деталей одинаковой толщины, конструктивные элементы кромок следует выбирать по большей толщине. |
| 2. | Так же, как для деталей одинаковой толщины, конструктивные элементы кромок следует выбирать по меньшей толщине. |
| 3. | На детали, имеющей большую толщину, необходимо сделать скос под углом 13 - 15 градусов до толщины тонкой детали. |
| 9 | ГОСТ 16037-80 Из какого материала должны изготавливать остающиеся после сварки труб из легированных сталей подкладки и муфты? |
| 1. | Из материала того же класса, что и свариваемые трубы. |
| 2. | Из материала с той же пластичностью, что и свариваемые трубы. |
| 3. | Из стали той же марки. |
| 10 | ГОСТ 16037-80 Для сварки каких труб могут быть использованы остающиеся подкладки из стали 20? |
| 1. | Для сварки труб из стали любых марок. |
| 2. | Для сварки труб из любой углеродистой стали. |
| 3. | Для сварки труб из стали 20. |
| 11 | ГОСТ 16037-80 Укажите наибольшую толщину стенки трубы, которая может быть сварена ручной дуговой электросваркой без разделки кромок и без подкладного кольца. |
| 1. | 3 мм. |
| 2. | 4 мм. |
| 3. | 5 мм. |
| 12 | ГОСТ 16037-80 Какой должна быть ширина усиления стыкового шва трубы с толщиной стенки 4 мм, выполненного ручной дуговой сваркой без подкладного кольца? |
| 1. | От 4-х до 6 мм. |
| 2. | От 4-х до 8 мм. |
| 3. | От 3-х до 5 мм. |
| 13 | ГОСТ 16037-80 Какой должна быть ширина усиления стыкового шва трубы с толщиной стенки 2 мм, выполненного ручной дуговой сваркой без подкладного кольца? |
| 1. | От 4-х до 6 мм. |
| 2. | От 4-х до 8 мм. |
| 3. | От 3-х до 5 мм. |
| 14 | ГОСТ 16037-80 Укажите рекомендуемую величину зазора при сварке встык труб с толщиной стенки 2 мм без подкладного кольца. |
| 1. | От 0,5 до 1,5 мм. |
| 2. | От 0,5 до 1,0 мм. |
| 3. | От 1,0 до 1,5 мм. |
| 15 | ГОСТ 16037-80 Укажите рекомендуемую величину зазора при сварке встык труб с толщиной стенки 4 мм без подкладного кольца. |
| 1. | От 0,5 до 1,5 мм. |
| 2. | От 1,0 до 2,0 мм. |
| 3. | От 1,5 до 2,0 мм. |
| 16 | ГОСТ 16037-80 Укажите наибольшую толщину стенки трубы, которая может быть сварена ручной дуговой электросваркой без разделки кромок на подкладном съемном кольце. |
| 1. | 3 мм. |
| 2. | 4 мм. |
| 3. | 5 мм. |
| 17 | ГОСТ 16037-80 Укажите рекомендуемую величину зазора при сварке встык труб с толщиной стенки 2 мм на съемном кольце. |
| 1. | От 2-х до 3-х мм. |
| 2. | От 1 до 2-х мм. |
| 3. | От 1 до 3-х мм. |
| 18 | ГОСТ 16037-80 Какой должна быть ширина усиления стыкового шва трубы с толщиной стенки 2 мм, выполненного ручной дуговой сваркой на съемном подкладном кольце? |
| 1. | От 4-х до 6 мм. |
| 2. | От 5-х до 7 мм. |
| 3. | От 3-х до 5 мм. |
| 19 | ГОСТ 16037-80 Укажите наибольшую толщину стенки трубы, которая может быть сварена ручной дуговой сваркой без разделки кромок на остающемся подкладном кольце. |
| 1. | 3 мм. |
| 2. | 4 мм. |
| 3. | 5 мм. |
| 20 | ГОСТ 16037-80 Укажите рекомендуемую величину зазора при сварке встык труб с толщиной стенки 2 мм на остающемся подкладном кольце. |
| 1. | От 2-х до 3-х мм. |
| 2. | От 1 до 2-х мм. |
| 3. | От 1 до 3-х мм. |
| 21 | ГОСТ 16037-80 Какой должна быть ширина усиления стыкового шва трубы с толщиной стенки 3мм, выполненного ручной дуговой сваркой на остающемся подкладном кольце? |
| 1. | От 4-х до 6 мм. |
| 2. | От 5-х до 7 мм. |
| 3. | От 3-х до 5 мм. |
| 22 | ГОСТ 16037-80 До какой толщины стенки рекомендуется стыковая сварка труб без подкладных колец при односторонней V-образной разделке? |
| 1. | До 16 мм. |
| 2. | До 20 мм. |
| 3. | До 25 мм. |
| 23 | ГОСТ 9466-75 Как подразделяются и условно обозначаются покрытые электроды для ручной дуговой сварки сталей по назначению? |
| 1. | Для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей - У.Для сварки легированных конструкционных сталей - Л.Для сварки легированных теплоустойчивых сталей - Т.Для сварки высоколегированных сталей с особыми свойствами - В.Для наплавки -Н. |
| 2. | Для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей - УК.Для сварки легированных конструкционных сталей - ЛК.Для сварки легированных теплоустойчивых сталей -ЛТ.Для сварки высоколегированных сталей с особыми свойствами - ВЛ. |
| 3. | Для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей - УС.Для сварки легированных конструкционных сталей - ЛС.Для сварки легированных теплоустойчивых сталей - ТС.Для сварки высоколегированных сталей с особыми свойствами - ВС. |
| 24 | ГОСТ 9466-75 Как подразделяются покрытые металлические электроды для ручной дуговой сварки сталей по толщине покрытия? |
| 1. | С тонким покрытием, с толстым покрытием. |
| 2. | С тонким покрытием, со средним покрытием, с толстым покрытием. |
| 3. | С тонким покрытием, со средним покрытием, с толстым покрытием, с особо толстым покрытием. |
| 25 | ГОСТ 9466-75 Укажите правильную маркировку, указывающую на толщину покрытия, в обозначении электрода. |
| 1. | С тонким покрытием - ТП, со средним покрытием - СП, с толстым покрытием - ТТП, с особо толстым покрытием - ОТП. |
| 2. | С тонким покрытием - М, со средним покрытием - С, с толстым покрытием - Д, с особо толстым покрытием - Г. |
| 3. | С тонким покрытием - Т, со средним покрытием - С, с толстым покрытием - ТТ, с особо толстым покрытием - ОТ. |
| 26 | ГОСТ 9466-75 Как подразделяются покрытые металлические электроды для ручной дуговой сварки сталей по видам покрытия? |
| 1. | С основным, кислым, целлюлозным, рутиловым, смешанного вида и прочими видами покрытий. |
| 2. | С основным, рудным, целлюлозным и рутиловым покрытием. |
| 3. | С основным, целлюлозным и рутиловым покрытием. |
| 27 | ГОСТ 9466-75 Укажите правильную маркировку, указывающую на вид покрытия, в обозначении электрода. |
| 1. | С основным покрытием - О, кислым покрытием - К, целлюлозным покрытием - Ц и рутиловым покрытием -Р. |
| 2. | С основным покрытием - Б, кислым покрытием - К, целлюлозным покрытием - Ц и рутиловым покрытием -Р. |
| 3. | С основным покрытием - Б, кислым покрытием - А, целлюлозным покрытием - Ц и рутиловым покрытием -Р. |
| 28 | ГОСТ 9466-75 Что обозначает буква Ж в обозначении вида покрытия электрода, например РЖ? |
| 1. | Наличие в составе покрытия железного порошка в количестве более 10 %. |
| 2. | Наличие в составе покрытия железного порошка в количестве более 20 %. |
| 3. | Наличие в составе покрытия железного порошка в количестве менее 20 %. |
| 29 | ГОСТ 9466-75 Как подразделяются и обозначаются покрытые металлические электроды для ручной дуговой сварки сталей по допустимым пространственным положениям сварки? |
| 1. | Для всех положений - 1;для всех положений, кроме вертикального сверху вниз - 2;для нижнего, горизонтального на вертикальной плоскости и вертикального снизу вверх - 3;для нижнего и нижнего в лодочку - 4. |
| 2. | Для всех положений - 0;для потолочного и вертикального сверху вниз - 1;для нижнего, горизонтального на вертикальной плоскости - 2;для нижнего и нижнего в лодочку - 3. |
| 3. | Для всех положений - А;для вертикального сверху вниз - В;для нижнего, горизонтального на вертикальной плоскости и вертикального снизу вверх - Н. |
| 30 | ГОСТ 9466-75 С какой маркировкой, указывающей на допустимое пространственное положение сварки, можно использовать электроды для вертикального положения сварки сверху вниз? |
| 1. | 1, 2 и 3. |
| 2. | 1 и 2. |
| 3. | 1. |
| 31 | ГОСТ 9466-75 С какой маркировкой, указывающей на допустимое пространственное положение сварки, можно использовать электроды для сварки в нижнем положении в лодочку? |
| 1. | 1, 2, 3 и 4. |
| 2. | 1, 2 и 4. |
| 3. | 1 и 4. |
| 32 | ГОСТ 9466-75 Что обозначает цифра 0 в маркировке электрода, указывающей на род и полярность применяемого при сварке тока? |
| 1. | Сварка рекомендуется на постоянном токе обратной полярности. |
| 2. | Сварка только на постоянном токе прямой полярности. |
| 3. | Сварка только на переменном токе обратной полярности. |
| 33 | ГОСТ 9466-75 Какое условное обозначение электродов должно быть указано на этикетках или в маркировке коробок, пачек и ящиков с электродами? |
| 1. | Полное обозначение по ГОСТ 9466-75. |
| 2. | Сокращенное обозначение, состоящее из марки, диаметра и обозначения ГОСТ 9466-75. |
| 3. | Любое, указанное в 1 и 2 ответах. |
| 34 | ГОСТ 9466-75 При свободном падении с какой высоты плашмя на стальную плиту не должно разрушаться покрытие электрода диаметром менее 4 мм? |
| 1. | 1 м. |
| 2. | 0,75 м. |
| 3. | 0,5 м. |
| 35 | ГОСТ 9466-75 При свободном падении с какой высоты плашмя на стальную плиту не должно разрушаться покрытие электрода диаметром 4 мм и более? |
| 1. | 1 м. |
| 2. | 0,75 м. |
| 3. | 0,5 м. |
| 36 | ГОСТ 9466-75 Допускаются ли частичные откалывания покрытия электрода при проверке его после падения на стальную плиту? |
| 1. | Не допускаются. |
| 2. | Допускаются общей протяженностью до 5 % длины покрытой части электрода, но не более 20 мм. |
| 3. | Допускаются общей протяженностью до 10 % длины покрытой части электрода, но не более 25 мм. |
| 37 | ГОСТ 9466-75 Укажите срок годности электродов при соблюдении установленных стандартом условий транспортирования и хранения. |
| 1. | Не ограничен. |
| 2. | 1 год с момента выпуска. |
| 3. | 2 года с момента выпуска. |
| 38 | ГОСТ 9466-75 Допускаются ли на поверхности покрытия электродов трещины? |
| 1. | Не допускаются. |
| 2. | Допускаются поверхностные продольные трещины, если длина их не более D + 10 мм (D - номинальный диаметр электрода). |
| 3. | Допускаются поверхностные продольные трещины, если длина их не более трехкратного номинального диаметра электрода. |
| 39 | ГОСТ 9466-75 Какой максимальной глубины допускаются местные вмятины на поверхности покрытия электродов? |
| 1. | 50 % толщины покрытия. |
| 2. | 30 % толщины покрытия. |
| 3. | 20 % толщины покрытия. |
| 40 | ГОСТ 9466-75 Сколько вмятин максимальной глубины допускается на поверхности покрытия одного электрода? |
| 1. | Не более двух при суммарной протяженности до 25 мм. |
| 2. | Не более трех при суммарной протяженности до 30 мм. |
| 3. | Не более четырех при суммарной протяженности до 25 мм. |
| 41 | ГОСТ 9466-75 Допускаются ли местные задиры на поверхности покрытия электродов? |
| 1. | Не допускаются. |
| 2. | Допускается не более двух задиров на одном электроде. |
| 3. | Допускается не более трех задиров на одном электроде. |
| 42 | ГОСТ 9466-75 Укажите максимально допустимые размеры местных задиров на поверхности покрытия электродов. |
| 1. | Протяженность 15 мм, глубина 25 % номинальной толщины покрытия. |
| 2. | Протяженность 10 мм, глубина 30 % номинальной толщины покрытия. |
| 3. | Протяженность 15 мм, глубина 30 % номинальной толщины покрытия. |
| 43 | ГОСТ 9466-75 В каких условиях следует хранить покрытые электроды? |
| 1. | В сухих помещениях при температуре не ниже плюс 10 градусов Цельсия в условиях, предохраняющих их от загрязнения, увлажнения и механических повреждений. |
| 2. | В помещениях или укрытиях в условиях, предохраняющих их от загрязнения, увлажнения и механических повреждений. |
| 3. | В сухих отапливаемых помещениях при температуре не ниже плюс 15 градусов Цельсия в условиях, предохраняющих их от загрязнения, увлажнения и механических повреждений. |
| 44 | ПБ 03-273-99 Каков порядок сдачи аттестационных экзаменов сварщиками? |
| 1. | Сначала теоретический, а затем практический. |
| 2. | Сначала практический, а затем теоретический. |
| 3. | По усмотрению аттестационной комиссии. |
| 45 | ПБ 03-273-99 Какой уровень присваивается сварщику, прошедшему аттестацию согласно «Правил аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства»? |
| 1. | II уровень |
| 2. | I уровень |
| 3. | в зависимости от квалификации сварщика |
| 46 | ПБ 03-273-99 Какие экзамены сдает сварщик при первичной аттестации? |
| 1. | Специальный и практический |
| 2. | Специальный, практический и общий |
| 3. | Общий |
| 47 | ПБ 03-273-99 Какие экзамены сдает сварщик при дополнительной аттестации? |
| 1. | Специальный и практический |
| 2. | Специальный, практический и общий |
| 3. | Общий |
| 48 | ПБ 03-273-99 Какие экзамены сдает сварщик при периодической аттестации? |
| 1. | Общий |
| 2. | Специальный и практический |
| 3. | Специальный, практический и общий |
| 49 | ПБ 03-273-99 Какие экзамены сдает сварщик при внеочередной аттестации? |
| 1. | Практический |
| 2. | Общий и практический |
| 3. | Специальный, практический и общий |
| 50 | ПБ 03-273-99 Какие требования предъявляются к квалификации, производственному опыту и теоретической подготовке сварщика для допуска его к первичной аттестации? |
| 1. | Разряд по ЕТКС не ниже указанного в НТД |
| 2. | Разряд по ЕТКС не ниже указанного в НТД, необходимый производственный стаж по специальности |
| 3. | Разряд по ЕТКС не ниже указанного в НТД, необходимый производственный стаж по специальности, свидетельство о прохождении специальной подготовки по аттестуемому направлению деятельности. |
| 51 | ПБ 03-273-99 В каких случаях не проводят внеочередную аттестацию специалиста сварочного производства? |
| 1. | В случае отстранения от работ, указанных в аттестационном удостоверении по требованию работодателя. |
| 2. | В случае отстранения от работ, указанных в аттестационном удостоверении по требованию Госгортехнадзора. |
| 3. | В случае перехода аттестованного специалиста на новое место работы. |
| 52 | ПБ 03-273-99 Какой срок действия удостоверения после первичной аттестации для сварщиков? |
| 1. | 1 год |
| 2. | 2 года |
| 3. | 3 года |
| 53 | ПБ 03-273-99 Какой минимальный стаж работы сварщика необходим для допуска к первичной аттестации? |
| 1. | 1 год. |
| 2. | 6 месяцев. |
| 3. | 2 года. |
| 54 | ПБ 03-273-99 Какие сварщики проходят дополнительную аттестацию? |
| 1. | Сварщики перед допуском к сварочным работам, не указанным в их аттестационном удостоверении, а также после перерыва свыше 6 месяцев в выполнении сварочных работ, указанных в удостоверении. |
| 2. | Сварщики, стремящиеся повысить свой квалификационный разряд. |
| 3. | Сварщики, которым по требованию администрации предприятия необходимо повысить свою профессиональную подготовку. |
| 55 | ПБ 03-273-99 Какие сварщики проходят периодическую аттестацию? |
| 1. | Сварщики перед допуском к сварочным работам, не указанным в их аттестационном удостоверении, а также после перерыва свыше 6 месяцев в выполнении сварочных работ, указанных в удостоверении. |
| 2. | Сварщики, стремящиеся повысить свой квалификационный разряд. |
| 3. | Все сварщики в целях продления срока действия их аттестационных удостоверений на выполнение соответствующих сварочных работ. |
| 56 | ПБ 03-273-99 Какие сварщики проходят внеочередную аттестацию? |
| 1. | Сварщики перед допуском к сварочным работам, не указанным в их аттестационном удостоверении, а также после перерыва свыше 6 месяцев в выполнении сварочных работ, указанных в удостоверении. |
| 2. | Сварщики, после временного отстранения от работы за нарушение технологии сварки или повторяющееся неудовлетворительное качество производственных сварных соединений. |
| 3. | Все сварщики в целях продления срока действия их аттестационных удостоверений на выполнение соответствующих сварочных работ. |
| 57 | ПБ 03-273-99 Какой минимальный разряд должен иметь сварщик при аттестации? |
| 1. | Не ниже 6-го |
| 2. | Не ниже 5-го |
| 3. | Не ниже указанного в руководящей и нормативной документации на сварку объектов, подконтрольных Госгортехнадзору России. |
| 58 | ПБ 03-273-99 Допускается ли засчитывать стаж работы по автоматической сварке в стаж работы сварщика по ручной дуговой сварке? |
| 1. | Допускается |
| 2. | Не допускается. |
| 3. | Способ сварки для стажа не имеет значения. |
| 59 | ПБ 03-273-99 На какие виды подразделяется аттестация сварщиков? |
| 1. | Основная и дополнительная |
| 2. | Первичная и вторичная |
| 3. | Первичная, дополнительная, периодическая и внеочередная |
| 60 | ПБ 03-273-99 Какое минимальное образование должен иметь сварщик для его аттестации по «Правилам аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства»? |
| 1. | Среднее и неполное среднее |
| 2. | Может не иметь образования |
| 3. | Среднее техническое |
| 61 | По способам С какой целью выполняют разделку кромок? |
| 1. | Для уменьшения разбрызгивания металла. |
| 2. | Для удобства наблюдения за процессом сварки. |
| 3. | Для обеспечения провара на всю глубину. |
| 62 | По способам Укажите характерные дефекты при сварке тонколистового (0,5-3 мм) металла: |
| 1. | Шлаковые включения. |
| 2. | Сквозное проплавление дугой кромок с образованием отверстий (прожог). |
| 3. | Непровары корня шва. |
| 63 | По способам С какой целью выполняется притупление в корне разделки кромок? |
| 1. | Для обеспечения полного провара. |
| 2. | Для предотвращения вытекания из разделки кромок жидкого металла. |
| 3. | Для предотвращения прожога. |
| 64 | По способам Укажите, требуется ли при многослойной сварке наплавке) разбивать шов таким образом, чтобы стыкуемые участки ("замки") наплавляемого слоя не совпадали с "замками" соседних слоев. |
| 1. | Не требуется. |
| 2. | Требуется на величину не менее 5 мм. |
| 3. | Требуется на величину 12...18 мм. |
| 65 | По способам Укажите, с какой стороны рекомендуется выполнять прихватки при сборке конструкций, свариваемых дуговой сваркой с двух сторон. |
| 1. | Со стороны шва, свариваемого первым. |
| 2. | Со стороны шва, свариваемого вторым |
| 3. | С любой стороны |
| 66 | По способам Укажите последовательность двухсторонней сварки конструкций из сталей аустенитного класса. |
| 1. | Последним сваривается валик шва, обращенный к рабочей среде. |
| 2. | Последним выполняется валик (слой) шва со стороны, не контактирующей с рабочей средой. |
| 3. | Требования к последовательности сварки не регламентируется. |
| 67 | По способам Укажите обозначения однопостовых сварочных агрегатов: |
| 1. | ВД-306, ВД-401, ВД -502-2, ВДУ-506. |
| 2. | АСВ-300-7, АДБ-309, АДБ-311, АДБ-318, АДБ-3120. |
| 3. | ПД-502, ПД-305. |
| 68 | По способам Для каких целей используют балластный реостат на рабочем месте сварщика при работе от многопостового источника питания? |
| 1. | Для изменения скорости сварки. |
| 2. | Для создания крутопадающей характеристики и регулирования на рабочем месте величины сварочного тока. |
| 3. | Для дистанционного включения и выключения источника питания. |
| 69 | По способам Нужно ли менять светофильтры в зависимости от величины сварочного тока? |
| 1. | Следует менять в любом случае. |
| 2. | По усмотрению сварщика. |
| 3. | Менять при величине тока свыше 200 А. |
| 70 | По способам Для чего применяют на рабочем месте сварщика балластный реостат при испльзовании многопостовых источников питания? |
| 1. | Для сглаживания резких колебаний сварочного тока от работы на соседних сварочных постах. |
| 2. | Для создания крутопадающей характеристики источника питания и регулирования на рабочем месте величины сварочного тока. |
| 3. | Для создания пологопадающей характеристики источника питания. |
| 71 | По способам Укажите правильное деление электродов по виду покрытия по ГОСТ 9466? |
| 1. | Кремнесодержащие, марганцесодержащие и нейтральные покрытия. |
| 2. | Окислительные, востановительные и пассивирующие покрытия. |
| 3. | Кислые, основные, целлюлозные и рутиловые покрытия |
| 72 | По способам Для какого класса сталей применяют при сварке (наплавке) электроды типов Э-38, Э-42, Э-42А, Э-46, Э-46А? |
| 1. | Для теплоустойчивых низколегированных сталей. |
| 2. | Для высоколегированных сталей. |
| 3. | Для углеродистых и низколегированных конструкционных сталей. |
| 73 | По способам Для какого класса сталей применяют при сварке (наплавке) электроды типов Э- 50, Э-50А, Э-55, Э-60? |
| 1. | Для конструкционных сталей повышенной и высокой прочности. |
| 2. | Для теплоустойчивых сталей. |
| 3. | Для высоколегированных сталей. |
| 74 | По способам Что обозначает в маркировке электродов буква "Э" и цифры, следующие за ней? |
| 1. | Марку электрода и номер разработки. |
| 2. | Завод-изготовитель и номер покрытия. |
| 3. | Тип электрода и гарантируемый предел прочности наплавленного ими металла в кгс/мм2. |
| 75 | По способам Что обозначает в маркировке типов электродов буква "А", например Э-42А? |
| 1. | Улучшенное качество покрытия. |
| 2. | Пониженное содержание углерода. |
| 3. | Пониженное содержание вредных примесей в наплавленном металле и как следствие его повышенные пластические свойства. |
| 76 | По способам Какой должна быть величина силы тока при дуговой сварке (наплавке) в вертикальном положении снизу вверх по сравнению с величиной силы тока в нижнем положении? |
| 1. | Сила тока должна быть меньше, чем при сварке в нижнем положении. |
| 2. | Сила тока должна быть больше, чем при сварке в нижнем положении. |
| 3. | Сила тока не зависит от положения сварки. |
| 77 | По способам На каком токе процесс дуговой сварки (наплавки) покрытыми электродами будет наиболее производительным? |
| 1. | Переменный ток. |
| 2. | Постоянный ток обратной полярности. |
| 3. | Постоянный ток прямой полярности. |
| 78 | По способам С какой целью производят прокалку электродов? |
| 1. | Для удаления серы и фосфора. |
| 2. | Для повышения прочности обмазочной массы. |
| 3. | Для удаления влаги из покрытия электродов. |
| 79 | По способам Какую роль играют газообразующие вещества в электродном покрытии? |
| 1. | Нейтрализуют вредное влияние серы и фосфора в металле шва. |
| 2. | Повышают пластичность наплавленного металла. |
| 3. | Защищают расплавленный металл от взаимодействия с воздухом. |
| 80 | По способам Укажите роль шлакообразующих веществ в электродном покрытии? |
| 1. | Защищают расплавленный металл от взаимодействия с воздухом. |
| 2. | Легируют наплавленный металл. |
| 3. | Защищают расплавленный металл от разбрызгивания. |
| 81 | По способам Какова роль легирующих элементов в электродном покрытии? |
| 1. | Обеспечивают хорошую отделимость шлаковой корки. |
| 2. | Придают наплавленному металлу специальные свойства. |
| 3. | Снижают степень разбрызгивания жидкого металла. |
| 82 | По способам Какова роль связующих компонентов в электродном покрытии? |
| 1. | Легируют металл шва. |
| 2. | Повышают механические свойства металла шва. |
| 3. | Обеспечивают прочность и пластичность обмазочной массы на стержне электрода. |
| 83 | По способам Из каких условий выбирают диаметр электрода? |
| 1. | В зависимости от полярности тока. |
| 2. | В зависимости от толщины деталей и особенностей конструкции. |
| 3. | В зависимости от рода тока (постоянный, переменный). |
| 84 | По способам Допускается ли выводить кратер и возбуждать дугу на основном металле за пределами шва? |
| 1. | Не допускается. |
| 2. | Допускается. |
| 3. | Требование не регламентируется. |
| 85 | По способам Укажите требования к заварке кратера, которые рекомендуется выполнять при ручной дуговой сварке (наплавке) покрытыми электродами перед гашением дуги. |
| 1. | Путем постепенного отвода электрода и вывода дуги на 15...20 мм. назад на только что выполненный слой шва. |
| 2. | Путем быстрого отвода электрода и вывода дуги на кромки свариваемого соединения. |
| 3. | Допускается оставлять незаваренным кратер, который при возобновлении сварки переваривается. |
| 86 | По способам Для какого количества смен должны выдаваться электроды сварщику для выполнения работ? |
| 1. | Трех. |
| 2. | Двух. |
| 3. | Одной. |
| 87 | По способам За счет чего осуществляется защита расплавленного металла от воздуха при сварке электродами с целлюлозным видом покрытия? |
| 1. | За счет шлака, образующегося при плавлении электрода. |
| 2. | За счет газа, образующегося при сгорании обмазки. |
| 3. | За счет легирования наплавленного металла. |
| 88 | По способам С какой характеристикой применяют источники питания для ручной дуговой сварки (наплавки) покрытыми электродами? |
| 1. | С возрастающей характеристикой. |
| 2. | С жесткой характеристикой (с использованием балластных реостатов) или с крутопадающей характеристикой. |
| 3. | С жесткой характеристикой. |
| 89 | По способам На каком токе выполняется сварка (наплавка) электродами УОНИ-13/45? |
| 1. | Переменном. |
| 2. | Постоянном. |
| 3. | Переменном или постоянном. |
| 90 | По способам На каком токе выполняется сварка электродами МР-3? |
| 1. | Переменном или постоянном. |
| 2. | Только на постоянном. |
| 3. | Только на переменном. |
| 91 | По способам В каком из указанных положений обеспечивается более глубокое проплавление? |
| 1. | Вертикальном (сверху вниз). |
| 2. | Вертикальном (снизу вверх). |
| 3. | Одинаково. |
| 92 | По способам При сварке в потолочном положении для предотвращения вытекания металла из сварочной ванны: |
| 1. | Увеличивают сварочный ток, сварку выполняют короткой дугой. |
| 2. | Уменьшают сварочный ток, сварку выполняют максимально короткой дугой. |
| 3. | Увеличивают сварочный ток, сварку выполняют уширенными швами. |
| 93 | По способам Укажите характерные дефекты при сварке (наплавке) угловых швов. |
| 1. | Поры и межваликовые несплавления. |
| 2. | Непровар вертикального элемента. |
| 3. | Непровар вершины угла соединения или горизонтальной стенки, а так же подрезы стенки вертикального элемента. |
| 94 | По способам Электроды с каким видом покрытия обеспечивают минимальное содержание кислорода и азота в наплавленном металле? |
| 1. | С основным. |
| 2. | С целлюлозным. |
| 3. | С рутиловым. |
| 95 | По способам Электроды с каким видом покрытия образуют минимальное количество шлака? |
| 1. | С основным. |
| 2. | С целлюлозным. |
| 3. | С рутиловым. |
| 96 | По способам Электроды с каким видом покрытия требуют техники выполнения сварки «с отрывом» в вертикальном и потолочном положениях? |
| 1. | С основным. |
| 2. | С целлюлозным. |
| 3. | С рутиловым. |
| 97 | По способам Укажите обозначения балластных реостатов: |
| 1. | АР-10, АР-40, АР-150, ДКД-8-65 с РС-3, ИРКС-12. |
| 2. | РБ-200, РБ-302У, РБ-500, РБК-200У3. |
| 3. | АСВ-300-7, АДБ-309, АДБ-311, АДБ-318, АДБ-3120 |
| 98 | По способам Укажите обозначения сварочных выпрямителей для однопостовой ручной дуговой сварки (наплавки): |
| 1. | ВДМ-1001, ВДМ-1601, ВДГМ-1601, ВДГМ-1602, ВМГ-5000, ВДУМ-4Х01У3. |
| 2. | АСВ-300-7, АДБ-309, АДБ-311, АДБ-318, АДБ-3120. |
| 3. | ВД-306, ВД-401, ВД -502-2, ВДУ-506. |
| 99 | По способам Укажите обозначения сварочных преобразователей для однопостовой сварки (наплавки): |
| 1. | ВД-306, ВД-401, ВД -502-2, ВДУ-506. |
| 2. | АСВ-300-7, АДБ-309, АДБ-311, АДБ-318, АДБ-3120. |
| 3. | ПД-502, ПД-305. |
| 100 | По способам Длинные швы (свыше 1000 мм) преимущественно сваривают: |
| 1. | Напроход (неизменное направление сварки). |
| 2. | От середины к концам напроход. |
| 3. | От середины к концам обратноступенчатым методом. |
| 101 | По способам Короткие швы (250-350 мм) преимущественно сваривают: |
| 1. | Напроход (неизменное направление сварки). |
| 2. | От середины к концам напроход. |
| 3. | От середины к концам обратноступенчатым методом. |
| 102 | По способам Швы средней длины (350-1000 мм) преимущественно сваривают: |
| 1. | Напроход (неизменное направление сварки). |
| 2. | От середины к концам напроход. |
| 3. | От середины к концам обратноступенчатым методом. |
| 103 | По способам При каких величинах тока наблюдается мелкокапельный перенос металла? |
| 1. | На малых значениях сварочного тока. |
| 2. | На больших значениях сварочного тока. |
| 3. | На средних значениях сварочного тока. |
| 104 | По способам Как влияет длина дуги на частоту перехода капель жидкого металла с электрода в сварочную ванну? |
| 1. | Не влияет. |
| 2. | Увеличение длины дуги уменьшает частоту перехода капель с конца электрода. |
| 3. | Увеличение длины дуги увеличивает частоту перехода капель с конца электрода. |
| 105 | По способам Как влияет сварочный ток на размеры шва и ЗТВ, при неизменности других параметров? |
| 1. | Увеличение сварочного тока уменьшает размеры металла шва и зоны термического влияния. |
| 2. | Увеличение сварочного тока уменьшает размеры металла шва и увеличивает зону термического влияния. |
| 3. | Увеличение сварочного тока увеличивает размеры металла шва и зоны термического влияния. |
| 106 | По способам Указать какие факторы учитывают при выборе сварочной проволоки сплошного сечения? |
| 1. | Тип соединения (зазор, притупление, угол скоса кромок), толщину металла. |
| 2. | Положение при сварке, марку свариваемой стали. |
| 3. | Все факторы, указанные в ответах 1 и 2. |
| 107 | По способам Укажите требования, предъявляемые к качеству поверхности проволоки сплошного сечения? |
| 1. | Разрешается применять в состоянии поставки. |
| 2. | Поверхность проволоки должна быть чистой, без окалины, ржавчины, масла, смазки и грязи. |
| 3. | Поверхность проволоки должна быть очищена от смазки, грязи и масла. |
| 108 | По способам С какой целью применяют импульсно-дуговой способ сварки (наплавки) плавящимся электродом? |
| 1. | Для управления переносом электродного металла в сварочную ванну, например при сварке в различных пространственных положениях. |
| 2. | Для регулирования проплавляющим действием дуги при сварке тонколистовых конструкций. |
| 3. | Для уменьшения вероятности образования дефектов в виде пор, трещин и шлаковых включений. |
| 109 | РД 03-495-02/1 Укажите все виды выполняемых работ сварщиком на производстве, которые учитываются при определении направления его производственной деятельности? |
| 1. | Изготовление и ремонт. |
| 2. | Изготовление и монтаж. |
| 3. | Изготовление, монтаж (сооружение), ремонт. |
| 110 | РД 03-495-02/1 В каких случаях сварщик может быть освобожден от сдачи общего экзамена при первичной аттестации? |
| 1. | При наличии специального высшего или среднего образования по сварке. |
| 2. | При наличии разряда не ниже 6. |
| 3. | При аттестации на сварку труб из полимерных материалов. |
| 111 | РД 03-495-02/1 Какие экзамены должен сдавать сварщик при периодической аттестации. |
| 1. | Практический и специальный. |
| 2. | Общий, практический, специальный. |
| 3. | Практический |
| 112 | РД 03-495-02/1 Каков порядок сдачи аттестационных экзаменов сварщиками? |
| 1. | Сначала теоретические, а затем практический. |
| 2. | Сначала практический, а затем теоретические. |
| 3. | По усмотрению аттестационной комиссии. |
| 113 | РД 03-495-02/1 Может ли повторно пройти аттестацию сварщик, если он не выдерживает практический экзамен? |
| 1. | Может после дополнительной практической подготовки не ранее, чем через 1 месяц. |
| 2. | Может после дополнительной практической подготовки не ранее, чем через 3 месяца. |
| 3. | Может после дополнительной практической подготовки не ранее, чем через 6 месяцев. |
| 114 | РД 03-495-02/1 Какое количество вопросов задают сварщику на специальном экзамене |
| 1. | Не менее 20. |
| 2. | Не менее 15. |
| 3. | Не менее 10. |
| 115 | РД 03-495-02/1 Какие экзамены сдают сварщики при первичной аттестации в соответствии с требованиями «Технологического регламента»? |
| 1. | Практический, общий, специальный. |
| 2. | Практический и специальный. |
| 3. | Общий и специальный. |
| 116 | РД 03-495-02/1 Какие экзамены сдают сварщики при внеочередной аттестации в соответствии с требованиями «Технологического регламента»? |
| 1. | Практический, общий, специальный. |
| 2. | Практический и специальный. |
| 3. | Общий и специальный. |
| 117 | РД 153-39.4-086-01 Что собой представляет муфта «Тип П2». |
| 1. | Муфта галтельная для ремонта сварных кольцевых швов |
| 2. | Муфта обжимная приварная с технологическими кольцами |
| 3. | Муфта приварная необжимная с технологическими кольцами и заполнением антикоррозионной жидкостью |
| 4. | Муфта сварная галтельная с технологическими кольцами для ремонта сварных кольцевых швов |
| 118 | РД 153-39.4-086-01 Что собой представляет муфта «Тип П3». |
| 1. | Муфта галтельная для ремонта сварных кольцевых швов |
| 2. | Муфта обжимная приварная с технологическими кольцами |
| 3. | Муфта приварная необжимная с технологическими кольцами и заполнением антикоррозионной жидкостью |
| 4. | Муфта сварная галтельная с технологическими кольцами для ремонта сварных кольцевых швов |
| 119 | РД 153-39.4-086-01 Что собой представляет муфта «Тип П4». |
| 1. | Муфта галтельная для ремонта сварных кольцевых швов |
| 2. | Муфта обжимная приварная с технологическими кольцами |
| 3. | Муфта галтельная с короткой полостью для ремонта сварных кольцевых швов с заполнением антикоррозийной жидкостью |
| 4. | Муфта сварная галтельная с технологическими кольцами для ремонта сварных кольцевых швов |
| 120 | РД 153-39.4-086-01 Что собой представляет муфта «Тип П5». |
| 1. | Муфта галтельная для ремонта сварных кольцевых швов |
| 2. | Муфта обжимная приварная с технологическими кольцами |
| 3. | Муфта галтельная с короткой полостью для ремонта сварных кольцевых швов с заполнением антикоррозийной жидкостью |
| 4. | Муфта сварная галтельная с технологическими кольцами для ремонта сварных кольцевых швов |
| 121 | РД 153-39.4-086-01 Что собой представляет муфта «Тип П6». |
| 1. | Муфта галтельная для ремонта сварных кольцевых швов |
| 2. | Муфта обжимная приварная с технологическими кольцами |
| 3. | Муфта удлиненная галтельная для ремонта гофр с заполнением антикоррозионной жидкостью |
| 4. | Муфта сварная галтельная с технологическими кольцами для ремонта сварных кольцевых швов |
| 122 | РД 153-39.4-086-01 Что собой представляет муфта «Тип В1». |
| 1. | Муфта приварная необжимная с технологическими кольцами и заполнением антикоррозионной жидкостью |
| 2. | Муфта обжимная приварная с технологическими кольцами |
| 3. | Муфта удлиненная галтельная для ремонта гофр с заполнением антикоррозионной жидкостью |
| 4. | Муфта сварная галтельная с технологическими кольцами для ремонта сварных кольцевых швов |
| 123 | РД 153-39.4-086-01 Муфты каких типов предназначены для капитального ремонта сварных кольцевых швов? |
| 1. | П5, П4, П3 |
| 2. | П5, П4, П2 |
| 3. | В1, В2 |
| 4. | Правильного ответа нет |
| 124 | РД 153-39.4-086-01 Муфты каких типов предназначены для аварийного ремонта на отдельных участках трубопровода? |
| 1. | В1, В2 |
| 2. | В1, В2, П2 |
| 3. | П5, П4, П3 |
| 4. | П2, П6 |
| 125 | РД 153-39.4-086-01 Муфты подразделяются на: |
| 1. | Необжимные, обжимные, галтельные, с коническими переходами |
| 2. | С технологическими кольцами, без технологических колец. |
| 3. | С заполнением антикоррозийной жидкостью, без заполнения антикоррозийной жидкостью |
| 4. | Правильного ответа нет |
| 126 | РД 153-39.4-086-01 Какие из перечисленных муфт имеют технологическое отверстие для заливки антикоррозийной жидкости? |
| 1. | тип П4, В1 |
| 2. | тип П2, П6 |
| 3. | тип В2, П5 |
| 4. | Правильного ответа нет |
| 127 | РД 153-39.4-086-01 В качестве антикоррозийной жидкости используют: |
| 1. | Трансформаторное масло, или обезвоженную нефть. |
| 2. | Только обезвоженную нефть |
| 3. | Отработку машинного масла |
| 4. | Только трансформаторное масло |
| 128 | РД 153-39.4-086-01 Что необходимо сделать с отверстиями для заливки антикоррозионной жидкости, после заполнения жидкостью зазора между муфтой и трубой? |
| 1. | Закрыть винтовыми пробками и закрепить прихваткой. |
| 2. | Закрыть винтовыми пробками и обварить. |
| 3. | Закрыть винтовыми пробками |
| 4. | Варианты А, Б и В |
| 129 | РД 153-39.4-086-01 В зазор между муфтой и трубой в одно из отверстий заливается антикоррозионная жидкость в количестве: |
| 1. | 8 л |
| 2. | до появления жидкости во втором отверстии |
| 3. | до выхода жидкости из второго отверстия |
| 4. | Правильного ответа нет |
| 130 | РД 153-39.4-086-01 При изготовлении ремонтных муфт и их элементов из отдельных сегментов труб расстояние между продольными сварными швами, а также от продольного сварного шва до продольной кромки полумуфты должно быть: |
| 1. | Не менее 300 мм по внешней образующей трубы |
| 2. | Не менее 500 мм по внешней образующей трубы |
| 3. | Не менее 250 мм по внешней образующей трубы |
| 4. | Не менее 200 мм по внутренней образующей трубы |
| 131 | РД 153-39.4-086-01 С каким зазором должны быть собраны продольные стыки сегментов муфт для сварки? |
| 1. | без зазора |
| 2. | 1,0 – 2,0 мм |
| 3. | 0,5 – 1,0 мм |
| 4. | 2,0 – 3,0 мм |
| 132 | РД 153-39.4-086-01 При каких толщинах металла необходимо производить подогрев кромок муфт перед сваркой при температуре окружающего воздуха выше 00С и эквиваленте углерода металла от 0,37 до 0,41%? |
| 1. | до 10 мм |
| 2. | более 14,1 мм |
| 3. | более 15,1 мм |
| 4. | Правильного ответа нет |
| 133 | РД 153-39.4-086-01 При каких толщинах металла необходимо производить подогрев кромок муфт перед сваркой при температуре окружающего воздуха выше 00 С и эквиваленте углерода металла от 0,41 до 0,46%? |
| 1. | более 14,1 мм |
| 2. | более 19,1 мм |
| 3. | более 15,1 мм |
| 4. | Правильного ответа нет |
| 134 | РД 153-39.4-086-01 Электроды какого типа необходимо использовать для сварки и ремонта заполняющих и облицовочных слоев шва продольных швов укрупнения изготавливаемых ремонтных муфт? |
| 1. | Э42А |
| 2. | Э60А |
| 3. | В зависимости от класса прочности трубы Э50А или Э60А |
| 4. | Правильного ответа нет |
| 135 | РД 153-39.4-086-01 Для сварки и ремонта заполняющих и облицовочных слоев шва продольных швов укрупнения муфт из металла с нормативным значением временного сопротивления разрыву до 539 МПа используются электроды типа: |
| 1. | Э50А |
| 2. | Э60А |
| 3. | Э45А |
| 4. | Э55А |
| 136 | РД 153-39.4-086-01 Для сварки и ремонта заполняющих и облицовочных слоев шва продольных швов укрупнения муфт из металла с нормативным значением временного сопротивления разрыву 539-588 МПа используются электроды типа: |
| 1. | Э50А |
| 2. | Э60А |
| 3. | Э45А |
| 4. | Э55А |
| 137 | РД 153-39.4-086-01 С какой стороны должен выполняться корневой шов для Х-образной разделки кромок сегментов муфт, при изготавлении ремонтной муфты? |
| 1. | С внешней стороны |
| 2. | С внутренней стороны |
| 3. | Не имеет значения |
| 4. | При толщине металла до 10мм - с внутренней стороны; при толщине металла более 10мм - с наружной стороны |
| 138 | РД 153-39.4-086-01 С какой стороны должны выполняться корневой и 1-й заполняющий слои, при сварке продольных стыковых соединений сегментов ремонтной муфты с Х-образной разделкой кромок? |
| 1. | С внешней стороны |
| 2. | С внутренней стороны |
| 3. | Не имеет значения |
| 4. | При толщине металла до 10мм - с внутренней стороны; при толщине металла более 10мм - с наружной стороны |
| 139 | РД 153-39.4-086-01 Допускается ли выполнять подварку корня шва после выполнения заполняющих и облицовочных слоев продольных стыковых соединений сегментов с V-образной разделкой при изготовлении ремонтной муфты? |
| 1. | Допускается только с внутренней стороны |
| 2. | Не допускается |
| 3. | Допускается при диаметре более 820 мм |
| 4. | Допускается при диаметре 1020 мм и более |
| 140 | РД 153-39.4-086-01 В каком положении должна выполняться сварка продольных швов укрупнения сегментов при изготовлении ремонтной муфты? |
| 1. | В нижнем положении |
| 2. | В вертикальном положении |
| 3. | В любом положении |
| 4. | Под углом в 100 относительно горизонта на подъем |
| 141 | РД 153-39.4-086-01 При сварке продольных швов укрупнения сегментов муфты корневой слой шва сваривается: |
| 1. | На остающейся стальной подкладке |
| 2. | На медной подкладке |
| 3. | На весу (без подкладки) |
| 4. | Правильного ответа нет |
| 142 | РД 153-39.4-086-01 На каком роде тока должна выполняют ручную дуговую сварку при изготовлении ремонтной муфты? |
| 1. | На переменном токе |
| 2. | На постоянном токе обратной полярности |
| 3. | На постоянном токе прямой полярности |
| 4. | На любом |
| 143 | РД 153-39.4-086-01 При сварке продольных швов укрупнения сегментов муфты первый (корневой) шов выполняется электродами диаметром: |
| 1. | 3,0-3,2 мм |
| 2. | 4,0 мм |
| 3. | 5,0 мм |
| 4. | 2,5 мм |
| 144 | РД 153-39.4-086-01 При сварке продольных швов укрупнения сегментов муфты второй заполняющий внешний шов выполняется электродами диаметром: |
| 1. | 3,0-3,2 мм |
| 2. | 4,0 мм |
| 3. | 2,5-4,0 мм |
| 4. | 2,5 мм |
| 145 | РД 153-39.4-086-01 При сварке продольных швов укрупнения сегментов муфты первый (корневой) шов выполняется на токах: |
| 1. | 80-100А |
| 2. | 90-120А |
| 3. | 120-150А |
| 4. | Правильного ответа нет |
| 146 | РД 153-39.4-086-01 Каким способом должна выполняться сварка заполняющих слоев шва на проход, при изготовлении муфты? |
| 1. | Непрерывным швом от краев к средине |
| 2. | Каскадным |
| 3. | Горкой |
| 4. | Обратноступенчатым способом |
| 147 | РД 153-39.4-086-01 На какую величину должны быть смещены замки швов при сварке заполняющих слоев? |
| 1. | не менее чем на 30 - 40 мм (п.3.5.15) |
| 2. | не менее чем на 50 мм |
| 3. | не менее чем на 10 - 20 мм |
| 4. | Правильного ответа нет |
| 148 | РД 153-39.4-086-01 Допускается ли подвергать нагрузкам сварное соединение до термообработки? |
| 1. | Да, если нагрузки непродолжительные |
| 2. | Да, допускается |
| 3. | Допускается, если нагрузка не превышает половины предела прочности трубы |
| 4. | Нет, не допускается |
| 149 | РД 153-39.4-086-01 До какой величины должно быть снято усиление продольных сварных швов с внутренней стороны муфты? |
| 1. | До величины 0,5 мм |
| 2. | До величины 0,7 – 1,0 мм |
| 3. | До величины не более 1,5 мм |
| 4. | Усиление можно не снимать, если сварку производили без подварки корня шва |
| 150 | РД 153-39.4-086-01 На каком расстоянии от кольцевого шва допускается производить вырезку сегмента для изготовления муфты? |
| 1. | Не мене 50 мм от шва |
| 2. | Не менее 150 мм от шва |
| 3. | Не менее 100 мм от шва |
| 4. | Не регламентировано |
| 151 | РД 153-39.4-086-01 Допускается ли разгибание сегментов трубы до соответствия их внутренних радиусов кривизны кривизне шаблона? |
| 1. | Допускается до сварки продольных швов укрупнения |
| 2. | Допускается после укрупнительной сварки |
| 3. | Не регламентируется |
| 4. | Правильного ответа нет |
| 152 | РД 153-39.4-086-01 Допускается ли разгибать сегмент с заводским продольным швом? |
| 1. | Да, если расстояние от шва до продольной кромки сегмента составляет не менее 300 мм |
| 2. | Да, если расстояние от шва до продольной кромки сегмента составляет не менее 500 мм |
| 3. | Нет, не допускается |
| 4. | Допускается в любом случае |
| 153 | РД 153-39.4-086-01 Какие поверхностные дефекты муфты допускается устранять зачисткой? |
| 1. | Зачисткой устранять дефекты не допускается |
| 2. | Дефекты в виде рисок и задиров глубиной более 0,2 мм и не превышающие 5% толщины стенки муфты |
| 3. | Дефекты в виде плен и закатов, выходящих на поверхность |
| 4. | Трещины глубиной более 0,2 мм и не превышающие 5% толщины стенки муфты |
| 154 | РД 153-39.4-086-01 Необходима ли проверка фактической толщины стенки муфты, размеров кромок (угла скоса, величины притупления) для сварки продольных стыков муфт перед установкой ремонтной муфты на трубу? |
| 1. | Только при толщине стенки более 14 мм |
| 2. | Нет необходимости, если муфта изготовлена в заводских условиях |
| 3. | Да, в случае если муфта изготовлена в полевых условиях |
| 4. | Да, всегда |
| 155 | РД 153-39.4-086-01 На какую ширину необходимо проводить зачистку кромок и прилегающих к ним участков муфты перед сборкой? |
| 1. | не менее 100 мм |
| 2. | не менее 50 мм |
| 3. | не менее 10,0 мм |
| 4. | Зачищают только кромки стыка |
| 156 | РД 153-39.4-086-01 До какой величины должно быть снято усиление заводских швов труб в местах установки обжимных муфт? |
| 1. | До уровня поверхности трубы |
| 2. | 0,5-1,0 мм |
| 3. | 1,0-1,5 мм |
| 4. | Снимать усиление заводских швов труб не требуется |
| 157 | РД 153-39.4-086-01 На каком расстоянии от концов муфты должно быть снято усиление заводских швов труб в местах установки обжимных муфт? |
| 1. | На расстоянии не менее 150 мм от концов муфты |
| 2. | На всей длине муфты |
| 3. | Не менее 40 мм от концов муфты |
| 4. | Снимать усиление заводского шва не требуется. |
| 158 | РД 153-39.4-086-01 На какое расстояние должна перекрывать дефект муфта, при установке на трубу? |
| 1. | Не менее 50 мм с каждой стороны |
| 2. | Не менее 100 мм с каждой стороны |
| 3. | На величину двойной длины дефекта |
| 4. | На величину десятикратной толщины стенки трубы в каждую сторону от дефекта |
| 159 | РД 153-39.4-086-01 На какое расстояние должны быть смещены продольные швы муфты и ее элементов относительно друг друга и от продольных швов труб нефтепровода? |
| 1. | Не менее 50 мм |
| 2. | Не мене двух толщин стенки трубы |
| 3. | Не менее 100 мм |
| 4. | Правильного ответа нет |
| 160 | РД 153-39.4-086-01 Каким должно быть расстояние от начала (конца) муфты до кольцевого стыка на трубопроводе? |
| 1. | Не менее 100 мм |
| 2. | Не менее 50 мм |
| 3. | 0,5 диаметра муфты |
| 4. | Правильного ответа нет |
| 161 | РД 153-39.4-086-01 Какое расстояние допускается между муфтами при установке на трубопровод двух и более герметичных муфт? |
| 1. | Не менее 100 мм |
| 2. | Не менее 150 мм |
| 3. | Не менее 250 мм |
| 4. | Не менее 0,5 диаметра трубы |
| 162 | РД 153-39.4-086-01 Непосредственно перед сваркой электроды должны быть: |
| 1. | прокалены (просушены) в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя |
| 2. | проверены на соответствие сварочно-технологическим свойствам |
| 3. | Оба варианта |
| 4. | Правильного ответа нет |
| 163 | РД 153-39.4-086-01 Допускается ли частичная или полная приварка муфты к трубе нефтепровода в продольном направлении при сварке продольных стыков муфт? |
| 1. | Допускается, если иначе не удается обеспечить гарантированное проплавление кромок стыка муфты |
| 2. | Допускается не более 10% от всей длины шва |
| 3. | Да, но согласовывается с Госгортехнадзором |
| 4. | Нет, не допускается |
| 164 | РД 153-39.4-086-01 Допускаются ли подрезы сварного шва на поверхности трубы при сварке кольцевых угловых швов муфты к трубе нефтепровода? |
| 1. | Нет, не допускаются, если глубина подрезов более 15% от толщины стенки трубы |
| 2. | Да, если общая длина подрезов не превышает 10% от всей длины шва |
| 3. | Да, если общая длина подрезов не превышают 50 мм |
| 4. | Нет, не допускаются |
| 165 | РД 153-39.4-086-01 Какой должна быть длина прихваток при сборке продольного стыка устанавливаемой ремонтной муфты? |
| 1. | не менее 30-50 мм и не более 100 мм |
| 2. | не менее 30-50 мм |
| 3. | не менее 30-50 мм и не более 150 мм |
| 4. | Сварку выполняют без прихваток |
| 166 | РД 153-39.4-086-01 Необходимо ли зачищать шлифмашинкой начало каждой прихватки перед сваркой? |
| 1. | Прихватки необходимо полностью удалить шлифмашинкой |
| 2. | Нет, прихватки полностью переплавляются |
| 3. | Да, если невооруженным глазом удается выявить дефект шва в начале прихватки |
| 4. | Да, обязательно |
| 167 | РД 153-39.4-086-01 Что необходимо сделать с прихваткой с недопустимыми дефектами (трещины, надрывы)? |
| 1. | полностью удалить прихватку шлифмашинкой и заварить вновь |
| 2. | зачистить дефект шлифмашинкой и заварить |
| 3. | Если прихватка полностью переплавляется, то ее можно оставить |
| 4. | Правильного ответа нет |
| 168 | РД 153-39.4-086-01 Где должно проводиться возбуждение дуги при установке муфты на трубу? |
| 1. | На поверхности муфты |
| 2. | Только на поверхности основного металла |
| 3. | Не имеет значения |
| 4. | Только в разделке |
| 169 | РД 153-39.4-086-01 Когда можно снимать сборочные приспособления, удерживающие две полумуфты? |
| 1. | После выполнения сварки всех прихваток |
| 2. | Только после сварки не менее 60% длины всех продольных швов |
| 3. | После сварки всех швов на муфте |
| 4. | Только после сварки корневого слоя продольных швов |
| 170 | РД 153-39.4-086-01 Допускается ли оставлять незаконченной сварку продольных стыки при монтаже муфт? |
| 1. | Допускается, если выполнена сварка корневых швов |
| 2. | Допускается, но не более чем на 2 часа |
| 3. | Допускается, но с разрешения прораба |
| 4. | Нет, не допускается |
| 171 | РД 153-39.4-086-01 Необходимо ли после сварки продольных стыков муфты производить их укрывание теплоизоляционными материалами? |
| 1. | Да |
| 2. | Нет, при температуре окружающего воздуха выше 25 0С |
| 3. | Да, если перед сваркой производился предварительный подогрев |
| 4. | Правильного ответа нет |
| 172 | РД 153-39.4-086-01 Какой угол скоса кромок должна иметь стандартная V-образная разделка, применяемая для сварки продольных стыков устанавливаемой ремонтной муфты? |
| 1. | 300 |
| 2. | 450 |
| 3. | 600 |
| 4. | Правильного ответа нет |
| 173 | РД 153-39.4-086-01 Какое притупление должна иметь стандартная V-образная разделка кромок, применяемая для сварки продольных стыков устанавливаемой ремонтной муфты? |
| 1. | 2,0+0,5 мм |
| 2. | 1,8+0,8 мм |
| 3. | 1,5+0,5 мм |
| 4. | Правильного ответа нет |
| 174 | РД 153-39.4-086-01 Какие размеры должна иметь металлическая подкладка для сварки продольных стыков? |
| 1. | Толщина 0,5-1,0 мм, ширина 35-40 мм |
| 2. | Толщина 2,0 мм, ширина 60 мм |
| 3. | Толщина 1,0-1,2 мм, ширина 35-40 мм |
| 4. | Применение подкладок при сварке продольного стыка запрещено |
| 175 | РД 153-39.4-086-01 Какой материал используется в качестве подкладки под продольный стык во избежание приварки муфты к трубе нефтепровода? |
| 1. | медь |
| 2. | низкоуглеродистая сталь |
| 3. | аустенитная сталь |
| 4. | Материал с таким же химическим составом, что и у материала устанавливаемой муфты |
| 176 | РД 153-39.4-086-01 Должна ли выступать подкладка выступать за пределы перед сваркой кольцевого стыка муфты с трубой? |
| 1. | Да, должна выступать на 0-20 мм |
| 2. | Да, должна выступать на 30-40 мм |
| 3. | Нет, подкладка должна быть заподлицо с торцом муфты |
| 4. | Правильного ответа нет |
| 177 | РД 153-39.4-086-01 На какую величину должна выступать подкладка под продольное стыковое соединение с каждой стороны муфты, при установке ее на трубу? |
| 1. | 20-35 мм |
| 2. | 30-40 мм |
| 3. | 35-45 мм |
| 4. | Правильного ответа нет |
| 178 | РД 153-39.4-086-01 При толщине стенки муфты 6-8 мм продольные стыки под сварку собираются с технологическим зазорами: |
| 1. | 2,0-3,0 мм |
| 2. | 2,5-3,5 мм |
| 3. | 3,0-4,0 мм |
| 4. | Без зазора |
| 179 | РД 153-39.4-086-01 При толщине стенки муфты 8-10 мм продольные стыки под сварку собираются с технологическим зазорами: |
| 1. | 1,0-2,5 мм |
| 2. | 2,5-3,5 мм (п.5.5.4) |
| 3. | 3,0-4,0 мм |
| 4. | Без зазора |
| 180 | РД 153-39.4-086-01 На какую величину допускается смещение продольных кромок в стыке муфты с толщиной стенки до 10 мм? |
| 1. | 20% толщины стенки, но не более 3,0 мм |
| 2. | 40% толщины стенки, но не более 5,0 мм |
| 3. | 20% толщины стенки, но не более 2,0 мм |
| 4. | 40% толщины стенки, но не более 2,0 мм |
| 181 | РД 153-39.4-086-01 На какую величину допускается смещение продольных кромок в стыке муфты с толщиной стенки более 10 мм? |
| 1. | 20% толщины стенки, но не более 3,0 мм |
| 2. | 40% толщины стенки, но не более 3,0 мм |
| 3. | 20% толщины стенки, но не более 2,0 мм |
| 4. | Правильного ответа нет |
| 182 | РД 153-39.4-086-01 Укажите, какой вес кувалды должен использоваться для подгонки кромок, при установке муфты на трубу? |
| 1. | Вес кувалды 3,5-4,0 кг |
| 2. | Вес кувалды 3,5-5,0 кг |
| 3. | Вес бронзовой кувалды 3,5-4,0 кг |
| 4. | Наносить удары при сборе запрещено |
| 183 | РД 153-39.4-086-01 От чего зависит необходимость предварительного подогрева кромок муфт при сварке продольных стыков? |
| 1. | От величины эквивалента углерода в металле трубы. |
| 2. | От величины эквивалента углерода в металле трубы и толщины стенки. |
| 3. | От величины эквивалента углерода в металле, толщины стенки и температуры окружающей среды. |
| 4. | От величины эквивалента углерода в металле, диаметра трубы, толщины стенки и температуры окружающей среды. |
| 184 | РД 153-39.4-086-01 Какой величины должна быть ширина зоны подогрева кромок по оси стыка? |
| 1. | Не менее четырех толщин стенки муфты |
| 2. | Не менее 50 мм |
| 3. | Не менее 100 мм |
| 4. | Правильного ответа нет |
| 185 | РД 153-39.4-086-01 Сколько сварщиков одновременно должны осуществлять сварку (наплавку) дополнительных валиков? |
| 1. | В зависимости от диаметра муфты один или два сварщика |
| 2. | Только один |
| 3. | Один или два сварщика |
| 4. | Два в противоположных квадрантах трубы |
| 186 | РД 153-39.4-086-01 Как должна выполняться сварка кольцевых угловых швов муфты к трубе на корневом и заполняющем шве? |
| 1. | обратноступенчатым способом |
| 2. | методом непрерывной сварки |
| 3. | методом непрерывной сварки |
| 4. | Нет правильного ответа |
| 187 | РД 153-39.4-086-01 Как должна выполняться сварка кольцевых угловых швов муфты к трубе на облицовочном шве? |
| 1. | обратноступенчатым способом |
| 2. | методом непрерывной сварки |
| 3. | не имеет значения |
| 4. | Нет правильного ответа |
| 188 | РД 153-39.4-086-01 При сварке обратноступенчатым способом заполняющих слоев кольцевых угловых швов, соединяющих муфту с трубой, следует смещать «замки» на величину: |
| 1. | 25-35 мм |
| 2. | 30-40 мм |
| 3. | 40-50 мм |
| 4. | можно не смещать |
| 189 | РД 153-39.4-086-01 Сварка кольцевых угловых швов, соединяющих муфту с трубой, выполняется: |
| 1. | На переменном токе |
| 2. | На постоянном токе прямой полярности |
| 3. | На постоянном токе обратной полярности |
| 4. | Не имеет значения |
| 190 | РД 153-39.4-086-01 Количество слоёв при сварке угловых швов, соединяющих муфту с трубой, должно быть: |
| 1. | Не менее трёх слоёв |
| 2. | Не менее пяти слоёв |
| 3. | В зависимости от толщины стенки муфты |
| 4. | Правильного ответа нет |
| 191 | РД 153-39.4-086-01 Допускается ли зазор между муфтой и трубой нефтепровода величиной до? |
| 1. | Да, допускается до 2,0 мм |
| 2. | Нет, не допускается |
| 3. | Допускается до 2,0 мм до 2,0 мм, если его длина не превышает 150 мм по периметру трубы |
| 4. | Допускается, если его длина не превышает 300 мм по периметру трубы |
| 192 | РД 153-39.4-086-01 С каким зазором должна прилегать муфта к трубе нефтепровода по периметру трубы? |
| 1. | Плотно, или с зазором не более 2,0 мм |
| 2. | Плотно, или с зазором не более 1,5 мм |
| 3. | Плотно, или с зазором не более 1,0 мм |
| 4. | Зазоры не допускаются |
| 193 | РД 153-39.4-086-01 До какой температуры необходимо производить предварительный подогрев кромок концов муфты перед прихваткой? |
| 1. | +40 0С |
| 2. | + 60 0С |
| 3. | +80 0С |
| 4. | Выше +80 0С |
| 194 | РД 153-39.4-086-01 Какое усиление должны иметь наружные продольные швы муфты, при толщине стенки муфты до 10 мм, включительно? |
| 1. | 1,0-2,5 мм |
| 2. | 1,5 -2,5 мм |
| 3. | 0,5 -1,5 мм |
| 4. | Величина усиления шва не регламентируется |
| 195 | РД 153-39.4-086-01 Какое усиление должны иметь наружные продольные швы муфты, при толщине стенки муфты более 10 мм? |
| 1. | 1,0-3,0 мм |
| 2. | 3,0-4,0 мм |
| 3. | 1,0-2,5 мм |
| 4. | Величина усиления шва не регламентируется |
| 196 | РД 153-39.4-086-01 На какую ширину должен перекрывать продольный шов муфты основной металл в каждую сторону от шва? |
| 1. | На 2,0-3,0 мм |
| 2. | На 2,5-3,5 мм |
| 3. | На 3,5-4,5 мм |
| 4. | Необходимо обеспечить плавный переход к основному металлу. Величина перекрытия не имеет значения. |
| 197 | РД 153-39.4-086-01 Какова допустимая величина ослабления кольцевых угловых швов муфты к трубе, при сварке во всех пространственных положениях? |
| 1. | Не более 0,5 мм |
| 2. | Не более 2,0 мм |
| 3. | Не более 1,0 мм |
| 4. | Правильного ответа нет |
| 198 | РД 153-39.4-086-01 Как следует поступить, если в сварных соединениях вваренных патрубков обнаружены недопустимые дефекты? |
| 1. | Удалить дефектный участок шва и заварить основными электродами |
| 2. | Удалить патрубок произвести вварку патрубка большего диаметра |
| 3. | Вырезать участок трубопровода с патрубком и вставить катушку длиной не менее диаметра трубопровода |
| 4. | Приварить усиливающую накладку на дефектный участок шва |
| 199 | РД 153-39.4-086-01 С какой стороны, после выполнения прихваток следует выполнять сварку, при приварке усиливающего воротника? |
| 1. | Со стороны внутреннего диаметра воротника |
| 2. | Со стороны внешнего диаметра |
| 3. | Не имеет значения |
| 4. | Правильного ответа нет |
| 200 | РД 153-39.4-086-01 При какой температуре окружающего воздуха необходимо производить просушку кромок привариваемых патрубков? |
| 1. | При температуре ниже +5 0С |
| 2. | При температуре ниже +25 0С |
| 3. | При температуре ниже -5 0С |
| 4. | Просушку выполняют независимо от температуры воздуха |
| 201 | РД 153-39.4-086-01 Какой должна быть температура предыдущего слоя перед наложением следующего при варке патрубков? |
| 1. | не ниже 100 0С (п..) |
| 2. | не ниже 150 0С |
| 3. | не ниже 200 0С |
| 4. | Не выше 50 0С |
| 202 | РД 153-39.4-086-01 Необходимо ли после выполнения сварочных работ по вварке патрубка укрывать сварные швы теплоизолирующими поясами? |
| 1. | Нет |
| 2. | Да, при отрицательной температуре окружающего воздуха |
| 3. | Да, при температуре окружающего воздуха ниже +5 0С |
| 4. | Да, при любой температуре окружающего воздуха |
| 203 | РД 153-39.4-086-01 Эллиптическая заглушка должна иметь V-образную разделку кромок с углом скоса: |
| 1. | 100+20 |
| 2. | 30-50 |
| 3. | 20-50 |
| 4. | 25 +50 |