Кировское областное

Государственное образовательное автономное учреждение

среднего профессионального образования

«Вятский электромашиностроительный техникум»

Пояснительная записка к курсовому проекту

«Изготовление  и  монтаж  опоры технологического трубопровода»

Содержание

Введение

1. Общая часть

1.1 Назначение сварочной конструкции; условия работы.

1.2 Технические условия на материал конструкции

1.3. Свариваемость сталей. Расчёт эквивалента углерода

1.4 Обоснование выбора способа сварки

1.5 Выбор рода и полярности тока.

1.6 Металлургические процессы при дуговой сварке покрытым электродом.

2.Технологическая часть

2.1 Выбор сварочных материалов

2.2 Определение режимов сварки

2.3 Выбор сварочного оборудования

2.4 Расчет  и проектирование сборочно-сварочного приспособления

2.5 Расчёт сварочных напряжений и деформаций

2.6 Методы снижения напряжений и деформаций в процессе сварки

2.7 Выбор метода контроля качества сварки

2.8 Правила хранения, поставки и подготовки к производству сварочных материалов

2.9 Тех.процесс сборки –сварки

2.10 Дефекты сварочных швов и соединений

3.Охрана труда и техника безопасности при выполнении сварочных работ.

Введение.

В 1802 г. русский академик В.В. Петров впервые в мире открыл и описал явление электрической дуги, а также указал на возможность использования ее теплоты для расплавления металлов. В 1882 г. русский академик Н.Н. Бенардос изобрел способ дуговой сварки с применением угольного электрода. В 1888 г. русский инженер-металлург Н.Г. Славянов разработал металлургические основы дуговой сварки, создал первый автоматический регулятор длины сварочной дуги и изготовил первый в мире сварочный генератор.

Сваркой называется процесс получения неразъемных соединений посредством установления межатомных связей между свариваемыми частями при их нагревании или пластическом деформировании, или совместном действии того и другого (ГОСТ 2601-84). Различают два вида сварки: сварку плавлением и сварку давлением.

Сущность сварки состоит в том, что металл по кромкам свариваемых частей оплавляется под действием теплоты источника нагрева. Сущность сварки давлением состоит в пластическом деформировании металла по кромкам свариваемых частей путем их сжатия под нагрузкой при температуре ниже температуры плавления.

К сварке плавлением относится также газовая сварка, при которой для нагрева используется тепло пламени смеси газов, сжигаемой с помощью горелки . Способ газовой сварки был разработан в конце прошлого столетия, когда началось промышленное производство кислорода, водорода и ацетилена.

Газовая сварка применяется во многих отраслях промышленности при изготовлении и ремонте изделий из тонколистовой стали, сварке изделий из алюминия и его сплавов, меди, латуни и других цветных металлов и их сплавов. Разновидностью газопламенной обработки является газотермическая резка, которая широко применяется при выполнении заготовительных операций при раскрое металла. Контактная сварка занимает ведущее место среди механизированных способов сварки. Особенность контактной сварки – высокая скорость нагрева и получение сварного шва, это создает условия применения высокопроизводительных поточных и автоматических линий сборки узлов автомобилей, отопительных радиаторов, элементов приборов и радиосистем. Сварку плавлением в зависимости от различных способов, характера источников нагрева и расплавления свариваемых кромок деталей можно условно разделить на следующие основные виды:

- электрическая дуговая, где источником тепла является электрическая дуга;

- электрическая сварка, где источником теплоты является расплавленный шлак, через который протекает электрический ток;

- электронно-лучевая, при которой нагрев и расплавление металла производится потоком электронов;

- лазерная, при которой нагрев и расплавление металла происходит сфокусированным мощным лучом микрочастиц – фотонов;

- газовая, при которой нагрев и расплавление металла происходит за счет тепла пламени газовой горелки.

1. Общая часть

1.1 Назначение сварочной конструкции; условия работы.

Опора технологического  трубопровода представляет из себя металлическую конструкцию из стали марки 09Г2С, установленную на металлические сваи из трубы Ø219S8, также из стали 09Г2С.Сваи установлены вибропогружной установкой на глубину не ниже 6 м ,то есть до отметок термостабильного грунта. На сваи установлены колонны из труб Ø219S8,которые связаны между собой поперечными траверсами из профилей коробчатого и двутаврового сечения с раскосами.  Конструкция в сборе представляет из себя опору технологического трубопровода - линию факельного газа, с рабочим давлением до 0,2 МПА,Ø630 мм  S12.Условия работы -статически нагруженная конструкция, рабочий диапазон температур от -45С до +35С.

1.2 Технические условия на материал конструкции

Объект, частью которого является  изготовляемая опора расположен в районе Крайнего Севера, в арктической зоне. Поэтому металл опоры должен обладать определённой хладостойкостью, не образовывать закалочных структур при сварке, иметь хорошую свариваемость, а также обладать относительно невысокой себестоимостью. Всем данным условиям удовлетворяет сталь марки 09Г2С.

Свойства и характеристика стали 09Г2С, как материала  с уникальными свойствами: сталь  09Г2С - сталь конструкционная низколегированная для сварных конструкций , по своим свойствам эта сталь относится к морозостойким сталям, выдерживающим очень низкие эксплуатационные температуры. Применение стали 09Г2С наиболее целесообразно в районах Крайнего Севера.

Обозначения:

Марка:; 09Г2С. Заменитель:; 09Г2, 09Г2ДТ, 09Г2Т,10Г2С. Классификация:; Сталь конструкционная низколегированная для сварных конструкций. Применение:; различные детали и элементы сварных металлоконструкций, работающих при температуре от —70 до +425°С под давлением.. Химический состав в % материала сталь 09Г2С ГОСТ 19281 - 89 C; Si; Mn; Ni; S; P; Cr; N; Cu; As. до 0.12; 0.5 - 0.8; 1.3 - 1.7; до 0.3; до 0.04; до 0.035; до 0.3; до 0.008; до 0.3; до 0.08. Температура критических точек материала сталь 09Г2С. Ac1 = 725, Ac3(Acm) = 860, Ar3(Arcm) = 780, Ar1 = 625. Механические свойства (характеристики) при Т=20oС материала сталь 09Г2С. Сортамент; Размер; Напр.; sв; sT; d5; y; KCU; Термообр.. -; мм; -; МПа; МПа; %; %; кДж / м2; -. Лист ГОСТ 5520-79; -; 430-490; 265-345; 21; 590-640; Нормализация 930 °С, воздух. Физические свойства (характеристики) материала сталь 09Г2С. T; E 10- 5; a 10 6; l; r; C; R 10 9. Град; МПа; 1/Град; Вт/(м·град); кг/м3; Дж/(кг·град); Ом·м. 20. 100; 11.4. 200; 12.2. 300; 12.6. 400; 13.2. 500; 13.8. T; E 10- 5; a 10 6; l; r; C; R 10 9. Технологические свойства (характеристики) материала сталь 09Г2С. Свариваемость (сварка стали 09Г2С):; без ограничений.. Флокеночувствительность:; не чувствительна.. Склонность к отпускной хрупкости:; не склонна..

| Механические свойства: |  |
| --- | --- |
| sв | - Предел кратковременной прочности , [МПа] |
| sT | - Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), [МПа] |
| d5 | - Относительное удлинение при разрыве , [ % ] |
| y | - Относительное сужение , [ % ] |
| KCU | - Ударная вязкость , [ кДж / м2] |
| HB | - Твердость по Бринеллю , [МПа] |

| Физические свойства: |  |
| --- | --- |
| T | - Температура, при которой получены данные свойства , [Град] |
| E | - Модуль упругости первого рода , [МПа] |
| a | - Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o - T ) , [1/Град] |
| l | - Коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала) , [Вт/(м·град)] |
| r | - Плотность материала , [кг/м3] |
| C | - Удельная теплоемкость материала (диапазон 20o - T ), [Дж/(кг·град)] |
| R | - Удельное электросопротивление, [Ом·м] |

| Свариваемость: |  |
| --- | --- |
| без ограничений | - сварка производится без подогрева и без последующей термообработки, однако при температурах менее +5 требуется просушка кромок ( Т≥50C)-ВСН 006-89 |

1.3. Свариваемость сталей. Расчёт эквивалента углерода

Для расчёта режимов сварки конструкции  необходим расчёт эквивалента углерода, абсолютная величина которого в достаточной мере характеризует свариваемость стали, как один из основополагающих параметров режима.

Химический состав стали 09Г2С( указаны максимальные значения компонентов)

| С | Si | Mn | Ni | Cr | Cu | S | P | As |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,12 | 0,8 | 1,7 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,04 | 0,035 | 0,08 |

Рассчитаем эквивалент углерода по следующей  эмпирической формуле: Сэкв=С+Mn/20+Cr/10+Ni/15+V/10+Mo/10+Cu/10; Сэкв.09Г2С=0,12+1,7/20+0,3/10+0,3/15+0,3/10=0,285., II группа свариваемости, хотя в реальности сварка данного сорта стали не имеет ограничений .Также ,если провести расчёт Сэкв. согласно СНиП 2.05.06-85  свариваемость данного вида стали (расчётная ) окажется ограниченной, что не соответствует действительности. Расхождения в величине Сэкв  ещё раз доказывают, что  реальную картину свариваемости любого вида стали дают только испытания..

1.4 Обоснование выбора способа сварки.

В зависимости от типа производства, особенностей конструкции и оснащенности сборочного цеха сборка может производиться на одном стационарном рабочем месте, к которому подаются все детали и узлы, инструмент и приспособление, либо при перемещении изделия от одного рабочего места к другому: при этом на каждом рабочем месте устанавливается определенная деталь или узел. Кроме того, в зависимости от ранее указанных факторов, существует два вида сборки

- сборка конструкции из отдельных деталей - подетальная методом наращивания

- сборка из отдельных узлов – поузловая, на которые расчленяют конструкцию. В серийном и массовом производстве сборка ведется на специальных сборочных стендах, или в специальных сборочно-сварочных приспособлениях. Они обеспечивают требуемое расположение входящих в узел деталей и точность сборки изготавливаемого узла в соответствии с требованиями и технических условий на сборку. Кроме того, сборочные приспособления обеспечивают сокращение длительности сборки и повышение точности сборки, и улучшение качества готовой сварной конструкции. Собираемые под сварку детали крепятся в приспособлениях и на стендах с помощью различного вида винтовых, рычажных, пневматических и других зажимов, также электродуговой сваркой прихватки.

При выборе способа сварки проводят экономическое сравнение. Для этого производят расчеты стоимости сварки одного погонного метра наплавленного металла по тем показателям, которые зависят от способа сварки. Такое сравнение стоимости одного погонного метра наплавленного металла при различных способах сварки даст возможность сделать вывод о применении наиболее экономичного способа сварки.

Для сварки данной сварной конструкции рациональным решением будет выбор из следующих    способов  сварки: РДС с покрытыми электродами(способ ММА) и  полуавтоматическую сварку  в среде защитных газов( способ MIG/MAG). Определённая  стоимость одного погонного метра шва при РДС больше аналогичного параметра при полуавтоматической сварке. .Однако стоимость транспортных издержек по доставке сварочных газов ,устройство укрытий для  п/а сварки сводит к минимуму экономическое превосходство MIG/MAG над  MMA в монтажных условиях открытой строительной площадки на Крайнем Севере. Наш выбор -РДС покрытым  штучным электродом(ММА).

1.5.Выбор рода и полярности тока.

Ручная дуговая сварка имеет технологические свойства, обеспечивающие быстрое зажигание, устойчивое горение и малую чувствительность к изменению длины дуги в определенных пределах, быстрое зажигание дуги после погашения, нужное проплавление основного металла. Сварка данным способом  возможна как на переменном токе, так и на постоянном. Преимуществом сварки на переменном токе является меньшая себестоимость, простота оборудования.  Недостатком- более низкая, по сравнению с постоянным током, производительность наплавки вследствие более высокого коэффициента потерь на разбрызгивание. Но для сварки данной конструкции  данное свойство не критично, а вот возможность сварки электродами с основным видом покрытия, которые ,в основном, подразумевают сварку на постоянном  токе обратной полярности, весьма желательна. Поэтому рекомендуется применение  постоянного тока обратной полярности, но возможно и применение постоянного тока прямой полярности, если производитель сварочных материалов и проект не запрещают прямо данный вид сварки по технологическим причинам.

Полуавтоматическую сварку  в среде защитных газов, учитывая условия производства  данной  конструкции, применять не целесообразно.

Сущность данного способа сварки: электрическая дуга и расплавленный металл, защищенный от влияния кислорода и азота воздуха потоком  защитного газа и шлака ,образующегося при сгорании обмазки покрытого электрода под воздействием  тепловой энергии электрической дуги.

Преимущества  ручной дуговой сварки покрытым электродом :

1. простота процесса сварки;

2. возможность выполнения швов в различных пространственных положениях;

3.Сравнительно небольшой объем шлаков, позволяющий получить швы высокого качества;

4. Возможность соединения металлов различных толщин.

5.Низкое разбрызгивание при сварке на короткой дуге (для постоянного тока).

1.6 Металлургические процессы при дуговой сварке  покрытым электродом.

Металлургические процессы при  дуговой сварке отличаются от процессов в плавильных печах следующими особенностями:

- малый объем расплавленного и нагретого металла;

- высокая температура процесса;

- быстрый отвод тепла от расплавленного металла при сравнительно холодном основном металле.

Высокая температура сварочной дуги значительно ускоряет процессы в металле при сварке. Молекулы кислорода, водорода и азота распадаются на атомы и взаимодействуют с расплавленным металлом, происходит окисление элементов, содержащихся в металле, и насыщение его водородом и азотом.

Металлургические процессы при сварке представляют собой процессы взаимодействия расплавленного и нагретого металла со шлаками, образующимися при сварке, газами и воздухом, переход металла шва каплями через сварочную дугу в сварочную ванну сопровождается выделением газов, которые остаются в наплавленном металле шва.

Кислород попадает в зону сварки из воздуха, флюса или электродного покрытия, взаимодействует с металлом жидкой ванны, окисляя железо и другие элементы, содержащиеся в стали. В связи с этим он является наиболее вредной примесью, так как образует растворимые в стали окислы, переходящие в металл шва, которые снижают пределы прочности и текучести, относительное удлинение и ударную вязкость металла сварного соединения. Это также приводит к снижению антикоррозионных свойств шва и к образованию горячих и холодных трещин.

Реакции взаимодействия с кислородом:

2Fe + O2 = 2FeO ; Fe + О = FeO ; 4Fe + 3O2 = 2Fe2O3 ; 3Fe + 2O2 = Fe3O4.

При этом получаются: закись железа FeO, окись железа Fe2O3, окись-закись железа Fe3O4.

Взаимодействие влаги с железом по реакции:

Fe + Н20 = FeO + Н2.

Закись железа FeO наиболее неблагоприятна, так как при высокой температуре растворяется в стали до полного насыщения и при затвердевании частично остается в шве.

Кислород также вступает в соединение с другими элементами, входящими в состав стали:

С + О → СО ; Мn + О → МnО ; Si + 2O → SiO2,

где С, Мn, Si — соответственно углерод, марганец, кремний.

Азот, поступая в зону сварки из воздуха, под действием высокой температуры нагревается и растворяется в жидком металле, образуя при охлаждении сварного шва химические соединения (нитриды) с железом и другими элементами стали.

Медленное охлаждение металла шва способствует удалению азота в атмосферу, быстрое охлаждение — задержанию его в шве.

Основные нитриды железа образуются по реакциям:

8Fe + 2N = 2Fe4N ; 4Fe + 2N = 2Fe2N ; 2Fe4N + 2N = 4Fe2N

Нитриды располагаются в шве в виде азотных игл и повышают твердость и хрупкость металла шва.

Ухудшение свойств низкоуглеродистых сталей наблюдается при содержании в них азота более 0.05%. При сварке электродами с толстым покрытием достигается уменьшение содержания азота в сварном шве до 0,02...0,05%, при сварке закрытой дугой под флюсом — до 0,008% и применением сварочных проволок с повышенным содержанием марганца. Содержание азота в сварном шве уменьшается с увеличением силы тока и уменьшением дугового промежутка.

Более устойчивыми являются нитриды алюминия, марганца, титана и кремния:

Al + ½N2 → AlN ; Ti + ½N2 → TiN ; 5Mn + N2 → Mn5N2 ; 3Si + 2N2 → Si3N4.

Легирование стали алюминием, марганцем, титаном и кремнием, которые связывают азот в стойкие нитриды, позволяет предупредить старение стали и повышает пластичность соединения.

Водород может поступать в зону сварки из влаги окружающего воздуха, покрытий и флюсов, ржавчины кромок металла. Сварной шов при высоком содержании водорода становится менее пластичным и хрупким в холодном состоянии. В шве появляются также газовые пузыри пористости, мелкие трещины и небольшие светлые пятна с малой полостью в центре, которые встречаются на поверхности излома. Эти свойства более выражены при сварке на переменном токе и менее выражены при сварке на постоянном токе обратной полярности.

Молекулы водорода в сварочной дуге распадаются (диссоциируют) на атомы:

Н2 = Н + Н.

Диссоциированный водород активно соединяется с кислородом, азотом, серой и фосфором, при этом происходит восстановление железа из окислов, нитридов, сульфидов и хлоридов, что нежелательно.

Против насыщения металла шва газами применяют:

- прокаленные электроды и флюсы, хранящиеся в сухом месте;

- кромки металла шва сухие и очищенные от ржавчины;

- сварку металла при низких температурах в закрытых помещениях;

- защиту свариваемого металла от попадания влаги;

- защиту сварочной проволоки от образования ржавчины.

- При сварке стали в первую очередь окисляется железо, являющееся основным элементом. Другие элементы окисляются тем быстрее, чем больше химическое сродство данного элемента с кислородом. По степени уменьшения химического сродства с кислородом элементы могут быть поставлены в следующий ряд: алюминий, титан, кремний, марганец, хром, молибден, железо, никель, медь. Углерод при повышении температуры увеличивает активность к кислороду и при 1700° С превышает своей активностью титан, а при 2100° С — алюминий.

- По мере уменьшения в зоне реакции концентрации элементов, обладающих большим сродством к кислороду, скорость их окисления падает. Соответственно возрастает скорость окисления других элементов, обладающих меньшим сродством с кислородом, которые начинают выгорать более интенсивно до тех пор, пока их концентрация не уменьшится до равновесной и не прекратится реакция окисления. Такой процесс последовательного увеличения скорости окисления отдельных элементов продолжается до тех пор, пока концентрации всех элементов не будут соответствовать равновесным, после чего процессы окисления металла в сварочной ванне прекратятся.

- При сварке стали окисление железа может происходить также под действием кислорода газов: СО, С02 и паров воды Н20 по реакциям:

- Марганец и кремний, обладающие высоким сродством к кислороду, могут интенсивно выгорать при сварке стали. Выгорание углерода при сварке стали протекает по реакциям:

- При нагреве ржавого металла присутствующая в ржавчине влага испаряется, а содержащийся в ней кислород окисляет свариваемый металл. Если кромки покрыты окалиной, то последняя при плавлении переходит в закись железа (FeO) с выделением кислорода. Кислород закиси железа и выделившийся из окалины свободный кислород также окисляют металл шва.

- Присутствие кислорода в металле шва в виде твердого раствора или включений окислов, в первую очередь, сказывается на ухудшении механических свойств наплавленного металла: понижаются временное сопротивление, предел текучести, относительное удлинение, ударная вязкость. Кроме того, кислород снижает стойкость металла против коррозии, повышает склонность к старению, делает металл хладноломким и красноломким.

- Таким образом, главным условием получения наплавленного металла высокого качества является защита его от окисления кислородом окружающей среды. Это достигается созданием вокруг расплавленного металла защитной среды из газов и шлаков, а также раскислением металла шва.

2.   Технологическая часть.

2.1 Выбор сварочных материалов.

Все электроды для РДС должны удовлетворять следующим основным требованиям:

а) обеспечивать получение наплавленного металла требуемого химического состава и свойств

б) обеспечивать получение плотных беспористых швов, стойких против образования горячих трещин

в)  обеспечивать хорошие технологические свойства, т.е.устойчивое горение дуги во всём диапазоне применяемых режимов, позволять вести сварку в любом пространственном положении, давать лёгкое отделение шлаковой корки, обеспечивать хорошее отделение шлаковой корки, обеспечивать хорошее формирование шва

г) обеспечивать достаточно высокую производительность сварки, характеризуемую коэффициентом наплавки

д)  не содержать, по возможности, в составе покрытия дорогостоящих и дефицитных материалов

е) не оказывать вредного воздействия на работающих

Всем данным условиям , а также требованиям проекта(тип электродов Э50А) соответствуют электроды марок УОНИИ 13/55,произв. ESAB-СВЭЛ( С.-Петербург)Ø 3и 4 мм, LB-52U,производства компании Kobelco ltd,Япония.,Ø2,6,3 и 4 мм.

Характеристики данных марок электродов

LB-52U (ЛБ 52У) - сварочный электрод с пониженным содержанием водорода, что позволяет значительно улучшить характеристики сварного шва. Использование данного электрода позволяет получить отличный наплавленный металл шва и аккуратный корневой чешуйчатый валик без дефектов при сварке с одной стороны соединения. Электрод LB 52U обеспечивает высокую ударную вязкость и его часто используют для сварки труб, морских конструкций и сооружений типа резервуаров, которые необходимо сваривать только с одной стороны. Обеспечивает намного лучшую стабилизацию дуги и проплавление, чем другие низководородные электроды. Химический состав (%). Ø, мм; C; Si; Mn; P; S; Ni*; Cr*; Mo*; V*. 2.6; 0.06; 0.52; 1.00; 0.011; 0.005; 0.01; 0.03; 0.01; следы. 3.2; 0.06; 0.51; 1.02; 0.011; 0.006; 0.01; 0.02; 0.01; следы. 4.0; 0.06; 0.49; 1.01; 0.013; 0.004; 0.01; 0.03; 0.01; следы. * Эти элементы специально не добавлялись.. Механические свойства. Содержание диффузионного водорода, мл/100г; Ударная вязкость, Дж/см2. 1.6; 130.. Диаметр, мм; Предел текучести, Н/мм2; Предел прочности, Н/мм2; Удлинение, %; RA, %. 2.6; 441; 546; 31; 75. 3.2; 446; 540; 34; 77. 4.0; 455; 530; 35; 75. Стандарты и одобрения. Классификация; Одобрения регистров. JIS; AWS; LRS; ABS; DNV; NKK; BV. Z3211. D4316.; A5.1 E7016; 3. 3Y(H15); 3H10. 3Y; 3Y(H10); KMW53HH; 3. 3YHH.. Размеры электродов и сила тока при сварке. Диаметр, Ø мм; 2.6; 3.2; 4.0; 5.0. Длинна, мм; 350; 350/400; 400; 400. Ток, А; F; 60~90; 90~130; 130~180; 180~240. V&OH; 50~80; 80~120; 110~170; 150~200. OSW; 30~80; 60~110; 90~140; 130~180.. Примечание:AC, DCEP или DCEN, однако DCEN только в случае прохода при сварке корня шва. # Сварочные электроды УОНИИ-13/55 (ЭСАБ-СВЭЛ) производства компании “ESAB-СВЭЛ” (Россия) Высококачественные сварочные электроды Тип электрода Э50А по ГОСТ 9466, -75, 9467-75 Достоинства сварочных электродов УОНИИ-13/55: -электроды имеют повышенные сварочно-технологические свойства; - легкое начальное и повторное зажигание дуги; - повышенная устойчивость обмазки к растрескиванию и осыпанию; - уменьшенное разбрызгивание. Сертификаты: Электроды УОНИИ-13/55 аттестованы НАКС. Назначение электродов УОНИИ-13/55 - сварка ответственных конструкций из углеродистых и низколегированных сталей, в т.ч. работающих при знакопеременных нагрузках и отрицательных температурах. Вид покрытия – основной. Допустимые пространственные положения – все, кроме вертикального «сверху-вниз». Род тока – постоянный, полярность обратная (+). Химический состав наплавляемого металла, (%): C; Si; Mn; S; P. 0,11; 0,30-0,70; 0,95-1,70; не более 0,025; не более 0,025. Механические свойства металла шва: Наименование параметра; Значение. Предел текучести, МПа; 380. Предел прочности, МПа; 490. Относительное удлинение, %, не менее; 26. Ударная вязкость, Дж/см2 (KCU) (+20°С); 240. (KCV) (-40°С); 160. Диаметр электрода; Вес упаковки, кг. 3,0; 4,5. 4,0; 6,0..

устойчивое горение и малую чувствительность к изменению длины дуги в, быстрое зажигание дуги после погашения, нужное проплавление основного металла. Но для сварки данной конструкции не рекомендуется, т.к. в процессе сварки в металле шва образуются большое количество вр

222222222222222222222222222222222222222веществ из-за плохой защиты сварочной ванны и большого расхода сварочного материала (огарок и др.).

Полуавтоматическую сварку под слоем флюса учитывая данную конструкцию применять не целесообразно.

Полуавтоматическая сварка в среде защитного газа наиболее применимая для данной конструкции. В качестве защитного газа используем углекислый газ (С).

Сущность данного способа сварки электрическая дуга и расплавленный металл, защищенный от влияния кислорода и азота зона защитного газа.

Преимущества полуавтоматической сварки в среде углекислого газа:

1. простота процесса сварки;

2. возможность выполнения швов в различных пространственных положениях;

3 механизация процесса за счет автоматической подачи сварочной проволоки в зону расплавления основного металла;

4. небольшой объем получить швы высокого качества;

5. возможность соединения металлов различных толщин;

6. повышение производительности труда;

Защита сварочной ванны осуществляется углекислым газом, который в нормальных условиях представляет собой бесцветный газ с едва ощутимым запахом. Углекислый газ, предназначенный для сварки должен соответствовать ГОСТ 8050-85. Этот газ дешевле, например, чем гелий, и малую чувствительность к изменению длины дуги в определенных пределах, быстрое зажигание дуги после погашения, нужное проплавление основного металла. Но для сварки данной конструкции не рекомендуется, т.к. в процессе сварки в металле шва образуются большое количество вредных веществ из-за плохой защиты сварочной ванны и большого расхода сварочного материала (огарок и др.).

Полуавтоматическую сварку под слоем флюса учитывая данную конструкцию применять не целесообразно.

Полуавтоматическая сварка в среде защитного газа наиболее применимая для данной конструкции. В качестве защитного газа используем углекислый газ (СО

Сущность данного способа сварки электрическая дуга и расплавленный металл, защищенный от влияния кислорода и азота зона защитного газа.

Преимущества полуавтоматической сварки в среде углекислого газа:

1. простота процесса сварки;

2. возможность выполнения швов в различных пространственных положениях;

3 механизация процесса за счет автоматической подачи сварочной проволоки в зону расплавления основного металла;

4. небольшой получить швы высокого качества;

5. возможность соединения металлов различных толщин;

6. повышение производительности труда;

Защита сварочной ванны осуществляется углекислым газом, который в нормальных условиях представляет собой бесцветный газ с едва ощутимым запахом. Углекислый газ, предназначенный для сварки должен соответствовать ГОСТ 8050-85. Этот газ дешевле, например, чем гелий, ка сборка узел