Газовое оборудование.
2. Наружные газопроводы низкого, среднего и высокого давления стальные.
Уровень: I. Способ сварки: Г

Назад

| Шифр НТД | ? | Шифр НТД | ? | Шифр НТД | ? | Шифр НТД | ? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПБ 12-527-03 | 2 | ПБ 12-529-03 (1) | 3 | ПБ 12-529-03 (3) | 1 | СНиП 42-01-2002 (1) | 7 |
| СНиП 42-01-2002 (3) | 4 | СП 42-102-2004 | 36 | По способам | 50 | РД 01-001-06 | 20 |
| ПБ 03-273-99 | 16 | РД 03-495-02 | 28 | СП 62.13330.2011 (1) | 7 | СП 62.13330.2011 (3) | 4 |
| ФНП "ПБ для объектов СУГ" | 4 | ФНП "ПБ сетей газораспределения и газопотребления" | 4 | СТО 23525260-01СП-2014 МосОблГаз | 22 | СТО Газпром 2-2.2-496-2010 | 4 |
| ФНП "ПБ в нефтяной и газовой промышленности" | 9 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г. | 13 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1 | 8 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2 | 6 |

1 - 248 из 248
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец | По стр.

| № | Шифр НТД | Пункт НТД | Текст вопроса |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПБ 12-527-03; Список вопросов. | 11.15. | Какие требования предъявляются к сварщику, выполняющему сварочные работы на АГЗС?. |
| 2 | ПБ 12-527-03; Список вопросов. | 16.3. | Относятся ли к газоопасным все виды ремонта, связанные с выполнением сварочных и огневых работ на территории АГЗС?. |
| 3 | ПБ 12-529-03 (1); Список вопросов. | 1.2.2. | Требуется ли аттестация сварщиков для допуска к сварке газопроводов?. |
| 4 | ПБ 12-529-03 (1); Список вопросов. | 3.2.6. | Какие дефекты выявляют с помощью визуального и измерительного контроля?. |
| 5 | ПБ 12-529-03 (1); Список вопросов. | 11.13, 11.15 | Каким способом допускается производить ремонт поврежденных сварных стыков газопроводов?. |
| 6 | ПБ 12-529-03 (3); Список вопросов. | 3.1.27 | В каких случаях допускается заделка сварных и резьбовых соединений газопроводов в стены?. |
| 7 | СНиП 42-01-2002 (1); Список вопросов. | 4.13 | Допускается ли размещение сварных соединений при прокладке газопроводов в стенах, перекрытиях и других конструкциях зданий и сооружений?. |
| 8 | СНиП 42-01-2002 (1); Список вопросов. | 5.1.4 | Какие соединения труб предусматриваются при строительстве газопроводов?. |
| 9 | СНиП 42-01-2002 (1); Список вопросов. | 10.3.4 | Что необходимо предпринять, если при повторной проверке механическими испытаниями на удвоенном числе стыков, выполненных газовой сваркой, выявлен брак хотя бы на одном образце?. |
| 10 | СНиП 42-01-2002 (1); Список вопросов. | 10.4.1 | Какие стыки газопроводов отбирают для контроля физическими методами?. |
| 11 | СНиП 42-01-2002 (1); Список вопросов. | 10.4.3 | Что необходимо предпринять, если при повторной проверке стальных газопроводов ультразвуковым методом хотя бы один из проверяемых стыков окажется неудовлетворительного качества?. |
| 12 | СНиП 42-01-2002 (1); Список вопросов. | 10.4.4 | Допускается ли снимать излишнюю высоту усилия сварного шва с помощью механической обработки?. |
| 13 | СНиП 42-01-2002 (1); Список вопросов. | 10.5.9 | Когда разрешается исправлять дефекты сварных соединений газопроводов, обнаруженные в процессе испытаний на герметичность?. |
| 14 | СНиП 42-01-2002 (3); Список вопросов. | 4.6 | Какая минимальная толщина стенки труб допускается для подземных и наземных стальных газопроводов?. |
| 15 | СНиП 42-01-2002 (3); Список вопросов. | 4.6 | Какая минимальная толщина стенки труб допускается для надземных стальных газопроводов?. |
| 16 | СНиП 42-01-2002 (3); Список вопросов. | 10.4.1 | Укажите объем контроля физическими методами для надземных стальных газопроводов низкого давления.. |
| 17 | СНиП 42-01-2002 (3); Список вопросов. | 10.4.1 | Укажите объем контроля физическими методами для подземных стальных газопроводов природного газа высокого давления.. |
| 18 | СП 42-102-2004; Список вопросов. | 7.36 | Что предпринимается перед допуском сварщика к работе, если сварщик впервые приступает к сварке газопровода или имел перерыв в работе более двух календарных месяцев?. |
| 19 | СП 42-102-2004; Список вопросов. | 7.36 | Что предпринимается перед сваркой труб, изготовленных из новых марок стали, отличающихся от ранее свариваемых данным сварщиком по свариваемости?. |
| 20 | СП 42-102-2004; Список вопросов. | 7.36 | Что предпринимается перед допуском сварщика к работе, если изменена технология сварки?. |
| 21 | СП 42-102-2004; Список вопросов. | 7.38 | Какими методами осуществляется контроль допускного стыка?. |
| 22 | СП 42-102-2004; Список вопросов. | 7.39 | Что предпринимается при неудовлетворительных результатах контроля допускного стыка внешним осмотром?. |
| 23 | СП 42-102-2004; Список вопросов. | 7.39 | Что предпринимается при неудовлетворительных результатах контроля допускного стыка физическими методами или механическими испытаниями?. |
| 24 | СП 42-102-2004; Список вопросов. | 7.50 | В каком случае сварное соединение клеймится двумя клеймами?. |
| 25 | СП 42-102-2004; Список вопросов. | 7.52 | На какую ширину необходимо зачистить кромки и прилегающие к ним внутреннюю и наружную поверхность труб перед сваркой?. |
| 26 | СП 42-102-2004; Список вопросов. | 7.52 | Что следует предпринять, если концы труб имеют трещины, надрывы, забоины, задиры фасок глубиной более 5 мм.. |
| 27 | СП 42-102-2004; Список вопросов. | 7.52 | При какой температуре воздуха не рекомендуется правка концов труб без подогрева?. |
| 28 | СП 42-102-2004; Список вопросов. | 7.54 | Каким образом проводится соединение труб или труб с деталями с разностью толщин стенок превышающей допустимые нормы?. |
| 29 | СП 42-102-2004; Список вопросов. | 7.54 | В каком случае допускается непосредственная сборка и сварка разнотолщинных труб со специальной разделкой кромок более толстостенной трубы?. |
| 30 | СП 42-102-2004; Список вопросов. | 7.55 | Не менее какой величины должно составлять смещение швов в местах стыковке при сборке под сварку труб с односторонним продольным или спиральным швом диаметром до 50 мм?. |
| 31 | СП 42-102-2004; Список вопросов. | 7.55 | Не менее какой величины должно составлять смещение швов в местах стыковке при сборке под сварку труб с односторонним продольным или спиральным швом диаметром от 50 до 100 мм?. |
| 32 | СП 42-102-2004; Список вопросов. | 7.55 | Какую величину должно составлять смещение швов в местах стыковки при сборке под сварку труб с односторонним продольным или спиральным швом диаметром свыше 100 мм?. |
| 33 | СП 42-102-2004; Список вопросов. | 7.58 | В каком случае рекомендуется производить просушку торцов труб перед сваркой?. |
| 34 | СП 42-102-2004; Список вопросов. | 7.59 | Допускается ли проводить сварочные работы на открытом воздухе при неблагоприятных погодных условиях?. |
| 35 | СП 42-102-2004; Список вопросов. | 7.60 | От чего зависит необходимость предварительного подогрева стыков?. |
| 36 | СП 42-102-2004; Список вопросов. | 7.64 | На каком расстоянии друг от друга должны находиться "замки" соседних слоев (валиков) шва при диаметре трубопровода менее 400 мм?. |
| 37 | СП 42-102-2004; Список вопросов. | 7.64 | На каком расстоянии друг от друга должны находиться "замки" соседних слоев (валиков) шва при диаметре трубопровода 400 мм и более?. |
| 38 | СП 42-102-2004; Список вопросов. | 7.64 | На каком расстоянии от заводского продольного или спирального шва должны находиться "замки" шва при диаметре трубопровода менее 400 мм?. |
| 39 | СП 42-102-2004; Список вопросов. | 7.85 | Укажите максимальную толщину стенки труб, которые разрешается сваривать газовой сваркой ацетиленом без скоса кромок.. |
| 40 | СП 42-102-2004; Список вопросов. | 7.85 | Укажите максимальную толщину стенки труб, которые разрешается сваривать газовой сваркой ацетиленом со скосом кромок.. |
| 41 | СП 42-102-2004; Список вопросов. | 7.85 | Какой максимальный диаметр труб, которые разрешается сваривать газовой сваркой ацетиленом?. |
| 42 | СП 42-102-2004; Список вопросов. | 7.85 | Укажите максимальный условный диаметр газопроводов, при котором допускается производить газовую сварку с применением пропан-бутановой смеси.. |
| 43 | СП 42-102-2004; Список вопросов. | 7.85 | Укажите максимальную толщину стенок газопроводов, при которой можно производить газовую сварку с применением пропан-бутановой смеси.. |
| 44 | СП 42-102-2004; Список вопросов. | 7.85 | Сколько слоев шва разрешено выполнять при газовой сварке стальных газопроводов?. |
| 45 | СП 42-102-2004; Список вопросов. | 7.86 | Проволоку какого диаметра следует использовать при газовой сварке газопроводов "левым" методом ?. |
| 46 | СП 42-102-2004; Список вопросов. | 7.86 | Проволоку какого диаметра следует использовать при газовой сварке газопроводов "правым" методом ?. |
| 47 | СП 42-102-2004; Список вопросов. | 7.95 | Какой ацетилен следует применять для газовой сварки газопроводов?. |
| 48 | СП 42-102-2004; Список вопросов. | 7.95 | Какие марки сварочной проволоки следует применять при ацетиленокислородной сварке низкоуглеродистой и низколегированной стали?. |
| 49 | СП 42-102-2004; Список вопросов. | 7.97 | Назовите необходимое условие для проведения контроля сварных стыков внешним осмотром?. |
| 50 | СП 42-102-2004; Список вопросов. | 7.97 | Подрезы какой глубины не допускаются по результатам контроля внешним осмотром стыков, выполненных дуговой или газовой сваркой?. |
| 51 | СП 42-102-2004; Список вопросов. | 7.97 | Подрезы какой длины не допускаются по результатам контроля внешним осмотром стыков, заваренных дуговой или газовой сваркой?. |
| 52 | СП 42-102-2004; Список вопросов. | 7.129 | Допускается ли использование присадок для обеспечения требуемого зазора?. |
| 53 | СП 42-102-2004; Список вопросов. | 7.129 | Допускается ли приварка патрубков ответвлений в местах расположения заводских швов?. |
| 54 | По способам; Список вопросов. | нет | С какой целью выполняют разделку кромок свариваемых деталей?. |
| 55 | По способам; Список вопросов. | нет | Какие дефекты характерны при сварке тонколистового металла (0,5-3 мм).. |
| 56 | По способам; Список вопросов. | нет | Каким образом преимущественно свариваются длинные швы металлоконструкций (свыше 1000 мм)?. |
| 57 | По способам; Список вопросов. | нет | Каким образом преимущественно свариваются короткие швы (250-350 мм)?. |
| 58 | По способам; Список вопросов. | нет | Каким образом преимущественно свариваются швы средней длины (350-1000 мм)?. |
| 59 | По способам; Список вопросов. | нет | Какой диаметр сварочной проволоки предпочтителен для газовой ацетилено-кислородной сварки?. |
| 60 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите необходимый набор принадлежностей и инструментов для газосварщика.. |
| 61 | По способам; Список вопросов. | нет | Какие характерные дефекты может вызвать избыток кислорода в пламени горелки при сварке низкоуглеродистых сталей?. |
| 62 | По способам; Список вопросов. | нет | До какой температуры должен быть нагрет металл, чтобы начался процесс газокислородной резки?. |
| 63 | По способам; Список вопросов. | нет | Какую сварочную проволоку применяют для ацетилено-кислородной сварки?. |
| 64 | По способам; Список вопросов. | ПБ 03-576-03, п.10.1.11, табл.17 | В какой цвет окрашивают баллон для хранения ацетилена?. |
| 65 | По способам; Список вопросов. | ПБ 03-576-03, п.10.1.11, табл.17 | В какой цвет окрашивают баллон для хранения кислорода?. |
| 66 | По способам; Список вопросов. | ПБ 03-585-03, п.7.1.6 | Какой ацетилен рекомендуется применять для сварки ответственных трубопроводов?. |
| 67 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите, содержанием каких вредных примесей отличается ацетилен, получаемый с помощью переносных генераторов от растворенного.. |
| 68 | По способам; Список вопросов. | нет | Допускается ли перерыв в процессе газовой сварки углеродистых сталей?. |
| 69 | По способам; Список вопросов. | нет | Какие характерные дефекты может вызвать избыток ацетилена в пламени при сварке сталей?. |
| 70 | По способам; Список вопросов. | нет | Какие дефекты при газовой сварке являются наиболее характерными и трудновыявляемыми?. |
| 71 | По способам; Список вопросов. | нет | Каково соотношение между ацетиленом и кислородом должно быть для нормального пламени?. |
| 72 | По способам; Список вопросов. | нет | Из каких основных областей состоит нормальное (восстановительное) пламя при газовой сварке ?. |
| 73 | По способам; Список вопросов. | нет | На каком расстоянии от конца ядра находится зона с наиболее высокой температурой?. |
| 74 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите протяженность восстановительной зоны для нормального пламени при газовой сварке:. |
| 75 | По способам; Список вопросов. | нет | Как регулируется скорость нагрева металла при газовой сварке?. |
| 76 | По способам; Список вопросов. | нет | Каким пламенем горелки обычно выполняют газовую сварку углеродистых и низколегированных сталей?. |
| 77 | По способам; Список вопросов. | нет | Характеристика областей науглероживающего пламени газовой горелки (по сравнению с нормальным):. |
| 78 | По способам; Список вопросов. | нет | От чего зависит и чем определяется режим газовой сварки стыковых соединений?. |
| 79 | По способам; Список вопросов. | нет | Охарактеризуйте области окислительного пламени газовой горелки (по сравнению с нормальным).. |
| 80 | По способам; Список вопросов. | нет | Рекомендуемый способ газовой сварки швов металлоконструкций в потолочном положении:. |
| 81 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите особенности газовой сварки вертикальных швов (на вертикальной плоскости) с учетом толщины свариваемого металла.. |
| 82 | По способам; Список вопросов. | нет | Рекомендуемый способ газовой сварки швов металлоконструкций в горизонтальном положении (на вертикальной плоскости):. |
| 83 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите особенности газовой сварки швов в нижнем положении с учетом направления пламени горелки (правый способ сварки).. |
| 84 | По способам; Список вопросов. | нет | Рекомендации по технике правого способа газовой сварки стыковых швов металлоконструкций толщиной свыше 3 мм в нижнем положении:. |
| 85 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите рекомендации по технике левого способа газовой сварки стыковых швов металлоконструкций толщиной до 3 мм в нижнем положении:. |
| 86 | По способам; Список вопросов. | нет | Каким пламенем рекомендуется выполнять газовую сварку большинства сталей и цветных металлов?. |
| 87 | По способам; Список вопросов. | нет | Как правильно отвести газовую горелку от сварочной ванны при вынужденных перерывах (перехват горелки, переход сварщика на другую сторону стыка трубы), а также по окончании сварки, чтобы избежать образования трещин?. |
| 88 | По способам; Список вопросов. | нет | Сколько рекомендуется наплавлять слоев (валиков) шва стыков труб с толщиной стенки до 4мм, выполняемых газовой сваркой?. |
| 89 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите особенности выполнения газовой сварки стыковых соединений из углеродистых сталей при нормальном характере пламени.. |
| 90 | По способам; Список вопросов. | нет | Каким образом регулируют пламя горелки после зажигания газовой смеси для получения нормального пламени?. |
| 91 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите протяженность участков, свариваемых газовой сваркой, после выполнения пролуживающего шва (без присадочной проволоки).. |
| 92 | По способам; Список вопросов. | нет | Рекомендуемый способ газовой сварки стыковых потолочных швов:. |
| 93 | По способам; Список вопросов. | нет | Каким образом при газовой сварке конструкций из низколегированных сталей добиваются уменьшения выгорания легирующих элементов?. |
| 94 | По способам; Список вопросов. | нет | При избытке ацетилена в пламени горелки возможно науглероживание металла. Укажите, для каких марок сталей это наиболее опасно?. |
| 95 | По способам; Список вопросов. | нет | Каково соотношение между ацетиленом и кислородом должно быть для науглероживающего пламени?. |
| 96 | По способам; Список вопросов. | нет | Каково соотношение между ацетиленом и кислородом должно быть для окислительного пламени?. |
| 97 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите, какое давление должно быть в наполненном ацетиленом баллоне?. |
| 98 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите, почему для сварки стали применяется практически только ацетилен?. |
| 99 | По способам; Список вопросов. | нет | Какие факторы учитывают при выборе сварочной проволоки сплошного сечения?. |
| 100 | По способам; Список вопросов. | нет | В каком месте сварного соединения должно производиться зажигание и гашение дуги?. |
| 101 | По способам; Список вопросов. | нет | Какие требования предъявляются к качеству сварочной проволоки сплошного сечения перед ее применением?. |
| 102 | По способам; Список вопросов. | нет | Какие свойства сварочной углеродистой проволоки (марок Св-08, Св-08А и др.) проверяют перед выдачей на производственный участок?. |
| 103 | По способам; Список вопросов. |  | Какие характерные дефекты может вызвать избыток кислорода в пламени горелки при сварке стали 20?. |
| 104 | РД 01-001-06; Список вопросов. | 4.5 | В каком случае сварщик должен выполнить сварку допускных (пробных) стыков?. |
| 105 | РД 01-001-06; Список вопросов. | 6.2.3 | Какие требования предъявляются к проволоке сплошного сечения, применяемой для сварки газопроводов, трубных систем газоснабжения и газового оборудования?. |
| 106 | РД 01-001-06; Список вопросов. | 6.3.1 | Какой ацетилен необходимо использовать для газовой сварки газопроводов?. |
| 107 | РД 01-001-06; Список вопросов. | 7.4.4 | Какие условия необходимо соблюдать при хранении в одном помещении баллонов с кислородом и баллонов с горючими газами?. |
| 108 | РД 01-001-06; Список вопросов. | 9.2.1 | В каком случае следует отрезать концы труб при сборке под сварку газопроводов и газового оборудования?. |
| 109 | РД 01-001-06; Список вопросов. | 9.2.2 | На какую ширину должны быть очищены перед сборкой прилегающие к кромкам внутренние и наружные поверхности труб и деталей газопроводов?. |
| 110 | РД 01-001-06; Список вопросов. | 9.2.7 | На какую величину следует производить при сборке смещение швов в местах стыковки труб с односторонним или спиральным швом диаметром до 50 мм?. |
| 111 | РД 01-001-06; Список вопросов. | 9.2.9 | При какой разнотолщинности стыкуемых труб с толщиной стенки не более 5 мм допускается их непосредственная сборка без дополнительной обработки кромок для газовой сварки?. |
| 112 | РД 01-001-06; Список вопросов. | 9.2.14 | Какая операция должна быть выполнена перед сваркой при наличии влаги на трубах и при температуре окружающего воздуха ниже 5 град.С?. |
| 113 | РД 01-001-06; Список вопросов. | 9.2.15 | В зависимости от каких параметров определяется необходимость и температура предварительного подогрева?. |
| 114 | РД 01-001-06; Список вопросов. | 9.2.20 | Какое количество прихваток следует выполнять при сварке труб диаметром до 80 мм?. |
| 115 | РД 01-001-06; Список вопросов. | 9.2.20 | Какое количество прихваток следует выполнять при сварке труб диаметром свыше 150 до 300 мм?. |
| 116 | РД 01-001-06; Список вопросов. | 9.2.20 | Какую величину должна составлять высота прихватки?. |
| 117 | РД 01-001-06; Список вопросов. | 10.1.21 | Как клеймятся сварные соединения, выполненные несколькими сварщиками?. |
| 118 | РД 01-001-06; Список вопросов. | 10.3.1 | Для сварки каких газопроводов допускается газовая сварка?. |
| 119 | РД 01-001-06; Список вопросов. | 10.3.1 | При какой толщине стенки газовая сварка производится без разделки кромок?. |
| 120 | РД 01-001-06; Список вопросов. | 10.3.2 | Какое количество слоев должно быть выполнено газовой сваркой при толщине стенки 5 мм?. |
| 121 | РД 01-001-06; Список вопросов. | 10.3.3 | Сколько раз допускается исправлять дефекты сварного шва, выполненного газовой сваркой?. |
| 122 | РД 01-001-06; Список вопросов. | 10.3.4 | Каким пламенем необходимо выполнять газовую сварку газопроводов и газового оборудования?. |
| 123 | РД 01-001-06; Список вопросов. | 10.3.5 | Где должен находиться конец присадочной проволоки в процессе газовой сварки?. |
| 124 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.7 | Какие экзамены должны сдавать сварщики при внеочередной аттестации?. |
| 125 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.6 | Какие экзамены должны сдавать сварщики при периодической аттестации?. |
| 126 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.5 | Какие экзамены должны сдавать сварщики при дополнительной аттестации?. |
| 127 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.10 | В каком документе изложен порядок аттестации сварщиков?. |
| 128 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.8 | Какой квалификационный разряд должен иметь сварщик в случае самостоятельной подачи заявки на аттестацию?. |
| 129 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.7 | Какая аттестация сварщика считается внеочередной?. |
| 130 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.6 | Какая аттестация сварщика считается периодической?. |
| 131 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.5 | Когда сварщики должны проходить дополнительную аттестацию?. |
| 132 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.4 | Какая аттестация сварщика считается первичной?. |
| 133 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.3 | Укажите виды аттестации сварщиков.. |
| 134 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.1 | Для осуществления какого вида деятельности подлежат аттестации сварщики?. |
| 135 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 3.2 | Когда должна проводиться специальная подготовка сварщиков и специалистов сварочного производства?. |
| 136 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 2.5 | Где должна проводиться аттестация сварщиков?. |
| 137 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 1.2 | С какой целью проводится аттестация сварщиков и специалистов сварочного производства?. |
| 138 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 1.5 | Сколько уровней профессиональной подготовки устанавливает САСв?. |
| 139 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 1.5 | Отменяет ли присвоение уровня профессиональной подготовки квалификационный разряд сварщика, предусмотренный системой ЕТКС, после его аттестации по данным Правилам?. |
| 140 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.7 | В каком аттестационном центре может проходить периодическую аттестацию сварщик?. |
| 141 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.7 | Допускается ли проведение дополнительной и периодической аттестации в аттестационном центре, не проводившем первичную аттестацию сварщика?. |
| 142 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.6 | Какое удостоверение выдается сварщику после прохождения периодической аттестации?. |
| 143 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.5 | Сколько раз может быть продлен срок действия аттестационного удостоверения сварщика?. |
| 144 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.3 | Когда аттестационное удостоверение сварщика металлических конструкций считается недействительным?. |
| 145 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.1, 1.16.2 | Какими документами оформляются результаты периодической аттестации сварщика?. |
| 146 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.1, 1.16.2 | Какими документами оформляются результаты дополнительной аттестации сварщика?. |
| 147 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.1, 1.16.2 | Какими документами оформляются результаты первичной аттестации сварщика?. |
| 148 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.15.1 | По какому количеству способов сварки может одновременно аттестоваться сварщик?. |
| 149 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.13.4. | Что такое контролируемая зона контрольного сварного соединения при неразрушающих методах контроля?. |
| 150 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12. 11 | Может ли аттестационная комиссия прервать практический экзамен сварщика, и в каких случаях?. |
| 151 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12. 10 | В каком случае контрольное сварное соединение должно иметь в корне и в верхнем наплавленном слое, по меньшей мере, одно прерывание процесса с последующим возобновлением сварки в этом месте?. |
| 152 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12. 10 | Может ли сварщик при выполнении КСС устранять мелкие поверхностные дефекты в облицовочном шве ручным абразивным инструментом?. |
| 153 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12. 10 | Может ли сварщик устранять мелкие поверхностные дефекты в корневом шве ручным абразивным инструментом?. |
| 154 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.10 | Какие условия должны выполняться при сварке плавлением контрольного соединения из металлов?. |
| 155 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.9 | Кто выбирает клеймо для деталей контрольного соединения и где оно фиксируется?. |
| 156 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.9 | Кто выдает разрешение на сварку контрольного соединения?. |
| 157 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.6 | Могут ли применяться при сварке контрольных сварных соединений сварочные материалы, не имеющие сертификата соответствия и/или сертификата завода изготовителя?. |
| 158 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.6 | Какое требование предъявляется к сварочным материалам, применяемым при сварке контрольных сварных соединений?. |
| 159 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.4. | Допускается ли при аттестации выполнять сварку полупериметра стыка, захватывая нижнюю и верхнюю части стыка.. |
| 160 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.4. | Какое количество контрольных сварных соединений из стальных труб с наружным диаметром труб до 25 мм должен выполнить сварщик при аттестации?. |
| 161 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.1 | Кто назначает виды контрольных сварных соединений, которые должны выполнять сварщики при аттестации?. |
| 162 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.11.3. | Укажите все типы соединений, предусмотренные для аттестации по сварке металлических конструкций?. |
| 163 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.11.3. | Укажите все виды деталей, предусмотренные для контрольных соединений при аттестации сварщиков металлических конструкций?; 1. |
| 164 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.11. | Укажите наиболее полный перечень характеристик, подлежащих учету при аттестации сварщиков по сварке металлов.. |
| 165 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.10 | В какой срок сварщику разрешается пересдача несданного теоретического экзамена по ранее поданной заявке?. |
| 166 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.7 | Каков порядок проведения дополнительного собеседования на экзамене?. |
| 167 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.5 | Что происходит, если сварщик не выдерживает практический экзамен?. |
| 168 | СП 62.13330.2011 (1); Список вопросов. | 4.13 | Допускается ли размещение сварных соединений при прокладке газопроводов в стенах, перекрытиях и других конструкциях зданий и сооружений?. |
| 169 | СП 62.13330.2011 (1); Список вопросов. | 5.1.4 | Какие соединения труб предусматриваются при строительстве газопроводов?. |
| 170 | СП 62.13330.2011 (1); Список вопросов. | 10.3.4 | Что необходимо предпринять, если при повторной проверке механическими испытаниями на удвоенном числе стыков, выполненных газовой сваркой, выявлен брак хотя бы на одном образце?. |
| 171 | СП 62.13330.2011 (1); Список вопросов. | 10.4.1 | Какие стыки газопроводов отбирают для контроля физическими методами?. |
| 172 | СП 62.13330.2011 (1); Список вопросов. | 10.4.3 | Что необходимо предпринять, если при повторной проверке стальных газопроводов ультразвуковым методом хотя бы один из проверяемых стыков окажется неудовлетворительного качества?. |
| 173 | СП 62.13330.2011 (1); Список вопросов. | 10.4.4 | Допускается ли снимать излишнюю высоту усилия сварного шва, выполненного газовой сваркой, с помощью механической обработки?. |
| 174 | СП 62.13330.2011 (1); Список вопросов. | 10.5.9 | Когда разрешается исправлять дефекты сварных соединений газопроводов, обнаруженные в процессе испытаний на герметичность?. |
| 175 | СП 62.13330.2011 (3); Список вопросов. | 4.6 | Какая минимальная толщина стенки труб допускается для подземных стальных газопроводов?. |
| 176 | СП 62.13330.2011 (3); Список вопросов. | 4.6 | Какая минимальная толщина стенки труб допускается для надземных и внутренних стальных газопроводов?. |
| 177 | СП 62.13330.2011 (3); Список вопросов. | 10.4.1 | Укажите объем контроля физическими методами для наружных стальных газопроводов низкого давления с условным проходом менее 50 мм.. |
| 178 | СП 62.13330.2011 (3); Список вопросов. | 10.4.1 | Укажите объем контроля физическими методами для подземных стальных газопроводов природного газа высокого давления.. |
| 179 | ФНП "ПБ для объектов СУГ"; Список вопросов. | 280 | Кто имеет право на выполнение сварочных работ на объектах, использующих сжиженные углеводородные газы?. |
| 180 | ФНП "ПБ для объектов СУГ"; Список вопросов. | 281 | Какой длины должна быть ввариваемая катушка для ремонта поврежденных участков газопроводов?. |
| 181 | ФНП "ПБ для объектов СУГ"; Список вопросов. | 285 | Какой разрешительный документ выдается на проведение газоопасных работ?. |
| 182 | ФНП "ПБ для объектов СУГ"; Список вопросов. | 298 | Допускается ли проведение газоопасных работ, выполняемым по нарядам-допускам, в темное время суток?. |
| 183 | ФНП "ПБ сетей газораспределения и газопотребления"; Список вопросов. | 137 | Какие работы относятся к газоопасным?. |
| 184 | ФНП "ПБ сетей газораспределения и газопотребления"; Список вопросов. | 140 | Какой разрешительный документ выдается на производство газоопасных работ?. |
| 185 | ФНП "ПБ сетей газораспределения и газопотребления"; Список вопросов. | 155 | Кем могут выдаваться распоряжения при проведении газоопасной работы?. |
| 186 | ФНП "ПБ сетей газораспределения и газопотребления"; Список вопросов. | 156 | В какое время суток должны проводиться газоопасные работы?. |
| 187 | СТО 23525260-01СП-2014 МосОблГаз; Список вопросов. | 8.8.14. | Укажите, при каком перерыве в работе, сварщику необходимо производить сварку допускных стыков.. |
| 188 | СТО 23525260-01СП-2014 МосОблГаз; Список вопросов. | 8.8.21. | Повторный ремонт одного и того же дефектного участка стыка.... |
| 189 | СТО 23525260-01СП-2014 МосОблГаз; Список вопросов. | 8.1.1.14. | При сварке между собой труб, деталей изготовленных из сталей с различными классами прочности (различных групп, М01 с М03 по РД 03-495) выбор сварочных материалов при сварке труб, деталей различной толщины производится по?. |
| 190 | СТО 23525260-01СП-2014 МосОблГаз; Список вопросов. |  | Допускается ли засчитывать стыки контрольных сварных соединений, сваренных при аттестации сварщиков, как допускные при допуске к работам на объектах ГУП "Мособлгаз"?. |
| 191 | СТО 23525260-01СП-2014 МосОблГаз; Список вопросов. | 1.3. | Регламентиует ли СТО 23525260-01СП-2014 специальные требования к выполнению сварочных работ на объектах ГУП "Мособлгаз"?. |
| 192 | СТО 23525260-01СП-2014 МосОблГаз; Список вопросов. | 5.5. | Перед началом сварочных работ сварщик должен пройти допускные испытания на соответствие требованиям:. |
| 193 | СТО 23525260-01СП-2014 МосОблГаз; Список вопросов. | 6.2.17 | Осуществляется ли осмотр и приемка труб при поступлении на место сварки при отсутствии требований в технической документации?. |
| 194 | СТО 23525260-01СП-2014 МосОблГаз; Список вопросов. | 8.1.1.15. | При газовой сварке объектов ГУП "Мособлгаз" согласно СТО разрешено ли применять газы заменители горючих газов?. |
| 195 | СТО 23525260-01СП-2014 МосОблГаз; Список вопросов. | 8.2.2.3. | При отсутствии стандартных переходов при сварке труб диаметром до 59 мм изготовленных из сталей групп I и II разрешается ли применение муфтовых соединений?. |
| 196 | СТО 23525260-01СП-2014 МосОблГаз; Список вопросов. | 8.2.4.12 | При выполнении ремонтных работ по устранению дефектов сварных соединений независимо от температуры окружающего воздуха, толщины стенки трубы рекомендуется произвести предварительный подогрев до температуры?. |
| 197 | СТО 23525260-01СП-2014 МосОблГаз; Список вопросов. | 8.4.3.9. | Допускается ли изготовление конструкции врезок в монтажных условиях?. |
| 198 | СТО 23525260-01СП-2014 МосОблГаз; Список вопросов. | 10 | Допускается ли защитывать стыки контролных сварных соединений, сваренных при аттестации сварщиков, как допускные при допуске к работам на объектах ГУП "Мособлгаз"?. |
| 199 | СТО 23525260-01СП-2014 МосОблГаз; Список вопросов. | 8.2.2.5 | Допускается ли газопроводах низкого давления вместо сферической заглушки устанавливать плоскую заглушку, изготовленную из листа с толщиной стенки не менее толщины стенки трубы на объектах ГУП "Мособлгаз"?. |
| 200 | СТО 23525260-01СП-2014 МосОблГаз; Список вопросов. | 8.2.3.4 | Допускается ли, при сборке под сварку труб, у которых швы сварены с двух сторон, или при технической невозможности (сварке гнутых отводов, сварке на трубосварочной базе, выполнении захлестов), производить разводку швов?. |
| 201 | СТО 23525260-01СП-2014 МосОблГаз; Список вопросов. | 8.2.3.12 | При сборке на внутреннем центраторе и последующей сварке целлюлозными электродами корневой слой шва рекомендуется выполнять без прихваток?. |
| 202 | СТО 23525260-01СП-2014 МосОблГаз; Список вопросов. | 8.2.4.12 | До какой температуры, при выполнении ремонтных работ по устранению дефектов сварных соединений, независимо от температуры окружающего воздуха и толщины стенки трубы, производится предварительный подогрев?. |
| 203 | СТО 23525260-01СП-2014 МосОблГаз; Список вопросов. | 8.2.4.16 | В случае снижения температуры предварительного подогрева непосредственно перед сваркой корневого слоя шва допускается ли проведение сопутствующего подогрева?. |
| 204 | СТО 23525260-01СП-2014 МосОблГаз; Список вопросов. | 8.2.2.11 | Какой диаметр труб допускается резать с применяем шлифовальных машинок?. |
| 205 | СТО 23525260-01СП-2014 МосОблГаз; Список вопросов. | 8.2.3.10 | Требуемая длина прихваток, при сборке труб диаметром до 50 мм под сварку?. |
| 206 | СТО 23525260-01СП-2014 МосОблГаз; Список вопросов. | 8.2.3.10 | Требуемая длина прихваток, при сборке труб диаметром св. 50 до 80 мм под сварку?. |
| 207 | СТО 23525260-01СП-2014 МосОблГаз; Список вопросов. | 1.3 | В настоящем документе рассматриваются следующие способы сварки. |
| 208 | СТО 23525260-01СП-2014 МосОблГаз; Список вопросов. |  | Допускается ли засчитывать стыки контрольных сварных соединений, сваренных при аттестации сварщиков, как допускные при допуске к работам на объектах ГУП "Мособлгаз"?. |
| 209 | СТО Газпром 2-2.2-496-2010; Список вопросов. | 5.1.4 | Где и когда проводятся допускные испытания сварщиков?. |
| 210 | СТО Газпром 2-2.2-496-2010; Список вопросов. | 5.1.5 | Какие требования предъявляются к контрольным сварным соединениям для допускных испытаний сварщиков?. |
| 211 | СТО Газпром 2-2.2-496-2010; Список вопросов. | 5.1.8 | В каких случаях не требуется проведение допускных испытаний сварщиков?. |
| 212 | СТО Газпром 2-2.2-496-2010; Список вопросов. | 9.2.3 | Чему должны соответствовать внешний вид и геометрические параметры сварных швов газопроводов?. |
| 213 | ФНП "ПБ в нефтяной и газовой промышленности"; Список вопросов. | 435 | Какие трубы должны использоваться для обвязки скважины?. |
| 214 | ФНП "ПБ в нефтяной и газовой промышленности"; Список вопросов. | 436 | Как следует располагать монтажные сварные швы обвязки устья скважины из труб диаметром свыше 50 мм?. |
| 215 | ФНП "ПБ в нефтяной и газовой промышленности"; Список вопросов. | 721 | Как должны соединяться металлические трубы промысловых трубопроводов?. |
| 216 | ФНП "ПБ в нефтяной и газовой промышленности"; Список вопросов. | 723 | Как проводится контроль качества сварных соединений трубопроводов?. |
| 217 | ФНП "ПБ в нефтяной и газовой промышленности"; Список вопросов. | 881 | Разрешается ли для устранения дефектов подчеканивать сварные швы аппаратов, емкостей и трубопроводов?. |
| 218 | ФНП "ПБ в нефтяной и газовой промышленности"; Список вопросов. | 920 | Как должна проводиться сварка на технологических трубопроводах в тоннелях, коллекторах, технических подпольях?. |
| 219 | ФНП "ПБ в нефтяной и газовой промышленности"; Список вопросов. | 922 | К каких местах перед началом сварки должна проводиться проверка воздуха на загазованность?. |
| 220 | ФНП "ПБ в нефтяной и газовой промышленности"; Список вопросов. | 922 | Какого значения не должна превышать объемная доля газа в воздухе перед проведением сварочных работ?. |
| 221 | ФНП "ПБ в нефтяной и газовой промышленности"; Список вопросов. | 915 | Какой должна быть температура трубопровода перед проведением ремонтных работ?. |
| 222 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 1.2 | ФНП устанавливают требования:. |
| 223 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 1.4 | Требования ФНП обязательны. |
| 224 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 2.6 | Персонал сварочного производства. это. |
| 225 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 2.6 | Персонал сварочного производства должен обеспечивать. |
| 226 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 2.9 | Сварщики и специалисты сварочного производства, выполняющие сварочные работы, должны. |
| 227 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 2.11 | Каким сварщика присваивается личный шифр (клеймо)?. |
| 228 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 3.32 | Какие сварщики должны выполнять допускные сварные соединения?. |
| 229 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 3.32 | В каких условиях производится сварка допускного стыка?. |
| 230 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 4.34 | Какие виды контроля должны осуществляться при подготовке и выполнении сварочных работ?. |
| 231 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 4.39 | Что необходимо предпринять при обнаружении поверхностных дефектов (трещин, недопустимых шлаковых или вольфрамовых включений, пор, неровностей и других дефектов) при сварке многопроходных швов после наложения каждого валика?; 1. |
| 232 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 4.42 | Какое клеймо должно ставиться при выполнении сварного соединения несколькими сварщиками (бригадой сварщиков)?. |
| 233 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 4.42 | Где ставится клеймо в случае, если все сварные соединения выполнены одним сварщиком?. |
| 234 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 4.44 | Укажите максимальное количество исправлений дефектных участков сварных соединений. |
| 235 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | 5.4. | Какие документы должен иметь при себе сварщик/оператор для допуска к сварке/ремонту?. |
| 236 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | 5.9. | Кто утверждает операционные технологические карты сборки и сварки?. |
| 237 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | Табл. 6.1. | Какие КСС рекомендуется выполнять при допускных испытаниях сварщиков для допуска к сварке противопожарных водопроводов, пено- и растворопроводов, трубопроводов газового пожаротушения?. |
| 238 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | Табл. 6.1. | Какие КСС рекомендуется выполнять при допускных испытаниях сварщиков для допуска к сварке металлоконструкций зданий и сооружений?. |
| 239 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | 6.2.9. | Какова должна быть длина КСС при допускных испытаниях по ручной сварке?. |
| 240 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | 7.4.2. | Какие способы резки допускается применять при подготовке труб к сварке?. |
| 241 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | 7.4.4. | Кромки свариваемых деталей и прилегающие к ним внутренняя и наружная поверхности должны быть механически зачищены до металлического блеска на ширину:. |
| 242 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | 7.4.8. | На участке какой ширины от торца трубы следует удалять усиление наружных заводских швов труб?. |
| 243 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 1.2. | На что распространяется РД-25.160.00-КТН-0215-20, часть 2?. |
| 244 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 1.2. | На сварку соединений из каких материалов распространяется РД-25.160.00-КТН-0215-20, часть 2?. |
| 245 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 5.1. | В соответствии с каким документом проводится неразрушающий контроль согласно РД-25.160.00-КТН-0215-20, часть 2?. |
| 246 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 7.2.3. | Где указываются требования к геометрии сварных швов защитных кожухов?. |
| 247 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 7.3.3. | Какова величина избыточного давления для гидроиспытаний трубопроводов?. |
| 248 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 7.6.3. | Каков объем ВИК сварных соединений трубопроводов систем холодного и горячего водоснабжения, канализации и водостоков зданий и сооружений?. |