Газовое оборудование.
2. Наружные газопроводы низкого, среднего и высокого давления из неметаллических материалов.
Уровень: I. Способ сварки: ЗН

Назад

| Шифр НТД | ? | Шифр НТД | ? | Шифр НТД | ? | Шифр НТД | ? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СП 42-103-2003 | 42 | РД 03-495-02 (2) | 17 | ОЭ полимеры | 72 | СНиП 42-01-2002 (4) | 5 |
| СП 42-101-2003 (3) п | 1 | ПБ 12-529-03 (1) | 3 | ГОСТ Р 55473-2019 | 3 | По способам | 23 |
| СП 62.13330.2011 (4) | 5 | ФНП "ПБ для объектов СУГ" | 3 | ФНП "ПБ сетей газораспределения и газопотребления" | 4 | ТУ 6-19-359-97 | 1 |
| ПБ 03-273-99 | 16 | СТО 23525260-01СП-2014 МосОблГаз | 22 | ГОСТ Р 58121.3-2018 | 6 | ГОСТ Р 58121.2-2018 | 4 |
| ГОСТ Р 54792-2011 | 3 | СТО Газпром 2-2.1-411-2010 | 20 | СТО 45167708-01-2007 | 3 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г. | 13 |

1 - 266 из 266
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец | По стр.

| № | Шифр НТД | Пункт НТД | Текст вопроса |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | СП 42-103-2003; Список вопросов. | 6.40 | Какое количество "допускных" соединений должно быть выполнено при сварке с закладными нагревателями в режиме штрих-кода?. |
| 2 | СП 42-103-2003; Список вопросов. | 6.40 | Какое количество "допускных" соединений должно быть выполнено при сварке с закладными нагревателями с автоматической обратной связью фитинга?. |
| 3 | СП 42-103-2003; Список вопросов. | 6.70 | В какой последовательности производится сборка сварного соединения при использовании соединительных деталей с ЗН?. |
| 4 | СП 42-103-2003; Список вопросов. | 6.70 | В какой момент следует наносить метки глубины посадки соединительной детали с ЗН?. |
| 5 | СП 42-103-2003; Список вопросов. | 6.70 | Когда производят механическую обработку (циклевку) и протирку труб при их сварке деталями с ЗН?. |
| 6 | СП 42-103-2003; Список вопросов. | 6.71 | Каким образом производится надевание соединительной детали с ЗН на конец трубы или введение конца трубы в деталь?. |
| 7 | СП 42-103-2003; Список вопросов. | 6.71 | Влияния каких факторов следует избегать после сборки сварного соединения "труба - соединительная деталь с ЗН" до окончания сварки?. |
| 8 | СП 42-103-2003; Список вопросов. | 6.73 | На каком расстоянии устанавливают калибрующие зажимы при приварке седловых отводов в случае повышенной овальности трубы?. |
| 9 | СП 42-103-2003; Список вопросов. | 8.16 | Какой из нижеперечисленных признаков внешнего вида относится к сварному соединению, выполненному деталями с ЗН?. |
| 10 | СП 42-103-2003; Список вопросов. | 8.16 | Каким должно быть расположение индикаторов сварки соединительных деталей с ЗН после процесса сварки?. |
| 11 | СП 42-103-2003; Список вопросов. | 8.17/ Табл. 26 | За счет каких факторов может появиться дефект в виде зазора между охватывающей частью соединительной детали с ЗН и трубой в сварном соединении?. |
| 12 | РД 03-495-02 (2); Список вопросов. | 2.12.7 | Сколько раз допускается продление срока действия удостоверения сварщиков и специалистов сварочного производства аттестационными центрами?. |
| 13 | РД 03-495-02 (2); Список вопросов. | 1.16.3 | При каком условии допускается перерыв в работе до 8 месяцев для сварщика полиэтиленовых газопроводов?. |
| 14 | РД 03-495-02 (2); Список вопросов. | 1.7 | В каком случае с аттестуемым может быть проведено дополнительное собеседование?. |
| 15 | РД 03-495-02 (2); Список вопросов. | 1.11.2 | Назовите способ задания информации при сварке способом ЗН?. |
| 16 | РД 03-495-02 (2); Список вопросов. | 1.11.3 | Назовите обозначение вида контрольного сварного соединения, выполненного с помощью муфты с ЗН?. |
| 17 | РД 03-495-02 (2); Список вопросов. | 1.11.3 | Назовите обозначение вида контрольного сварного соединения, выполненного с помощью седлового отвода с ЗН?. |
| 18 | РД 03-495-02 (2); Список вопросов. | 1.12.4 | Сколько сварных контрольных соединений должен выполнить аттестуемый сварщик при аттестации по сварке способом ЗН?. |
| 19 | РД 03-495-02 (2); Список вопросов. | 1.12.4 | В каком режиме обязательно должно быть выполнено сварное соединений при аттестации по сварке способом ЗН?. |
| 20 | РД 03-495-02 (2); Список вопросов. | 1.13.5 | Какие контрольные сварные соединения, выполненные при аттестации, подлежат визуальному и измерительному контролю?. |
| 21 | РД 03-495-02 (2); Список вопросов. | 1.16.3 | Какой наибольший перерыв в работе допускается для сварщика полиэтиленовых газопроводов?. |
| 22 | РД 03-495-02 (2); Список вопросов. | 1.16.3 | В каких случаях аттестационное удостоверение сварщика полиэтиленовых газопроводов считается недействительным?. |
| 23 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Сварка нагретым инструментом основана на:. |
| 24 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Сварка полимеров плавлением основана на:. |
| 25 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | При сварке нагретым газом присадочный материал:. |
| 26 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | При сварке нагретым газом присадочный материал подается в зону сварки в виде:. |
| 27 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Какой теплоноситель обычно используют при сварке нагретым газом неответственных конструкций?. |
| 28 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | На чем основано образование сварного соединения полиэтиленовых труб?. |
| 29 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | При разматывании длинномерных полиэтиленовых труб с барабана стяжки следует обрезать:. |
| 30 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Разрешено ли возобновлять прерванную аппаратом сварку полиэтиленовых труб деталями с закладным нагревателем?. |
| 31 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Для обеспечения надежной работы сварочных аппаратов наиболее важными параметрами автономных источников электропитания являются:. |
| 32 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | При работе на аппарате для сварки деталями с закладным нагревателем возможны следующие виды травм персонала:. |
| 33 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | При нехватке рабочего времени для сварки очередного стыка полиэтиленовых труб можно:. |
| 34 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Устройство постели под основание полиэтиленового газопровода должно проводиться:. |
| 35 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Постоянное давление при расходе газа поддерживает:. |
| 36 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Постоянный расход газа поддерживает:. |
| 37 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Давление газа измеряют:. |
| 38 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Расход газа измеряют:. |
| 39 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Определение дефекта сварного соединения:. |
| 40 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Дефекты в сварном шве подразделяются на:. |
| 41 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Пора - это дефект сварного шва в виде:. |
| 42 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Основная причина образования пор, это:. |
| 43 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Несплавление - это дефект в виде:. |
| 44 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Дефектами сварных соединений называют:. |
| 45 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Основная причина образования трещин, это:. |
| 46 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Основные причины образования несплавления, это:. |
| 47 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Непровар - это дефект в виде:. |
| 48 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Какие бывают трещины по расположению и внешнему виду?. |
| 49 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Какие виды контроля применяют при изготовлении (монтаже, ремонте) сварных соединений?. |
| 50 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | На какие две основные группы делятся методы контроля по воздействию на материал сварного соединения?. |
| 51 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | К чему приводит превышение установленной температуры нагретого инструмента при сварке полиэтиленовых труб встык?. |
| 52 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Для изготовления каких труб предназначен полиэтилен желтого цвета?. |
| 53 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | В чем проявляется "старение" полимеров?; 1. |
| 54 | СНиП 42-01-2002 (4); Список вопросов. | 4.13 | Какие сварные соединения применяются для соединения труб в газопроводах:. |
| 55 | СНиП 42-01-2002 (4); Список вопросов. | 4.13 | Допускается ли размещение сварных соединений при прокладке газопроводов в стенах, перекрытиях и других конструкциях зданий и сооружений?. |
| 56 | СНиП 42-01-2002 (4); Список вопросов. | 5.1.4 | Какие соединения труб предусматриваются при строительстве газопроводов?. |
| 57 | СНиП 42-01-2002 (4); Список вопросов. | 10.4.1 | Какие стыки газопроводов отбирают для контроля физическими методами?. |
| 58 | СНиП 42-01-2002 (4); Список вопросов. | 10.4.3 | Что необходимо предпринять, если при повторной проверке газопроводов ультразвуковым методом хотя бы один из проверяемых стыков окажется неудовлетворительного качества?. |
| 59 | СП 42-103-2003; Список вопросов. | 6.70 | Каким инструментом снимается с поверхности концов свариваемых труб диаметром до 75 мм поверхностный слой при их механической обработке для сварки деталями с ЗН?. |
| 60 | СП 42-103-2003; Список вопросов. | 6.70 | Какие поверхности подлежат обезжириванию при сварке труб деталями с ЗН?. |
| 61 | СП 42-103-2003; Список вопросов. | 6.71 | Что рекомендуется использовать для сборки стыков труб, поставляемых в бухтах или на катушках, для сварки деталями с ЗН?. |
| 62 | СП 42-103-2003; Список вопросов. | 6.72 | От чего зависят параметры сварки труб при сварке труб соединительными деталями с ЗН?. |
| 63 | СП 42-103-2003; Список вопросов. | 6.72 | На основании каких данных устанавливаются параметры режимов сварки труб деталями с ЗН?. |
| 64 | СП 42-103-2003; Список вопросов. | 8.17, табл. 26 | За счет каких факторов может появиться дефект в виде местного расплавления поверхности детали ЗН?. |
| 65 | СП 42-103-2003; Список вопросов. | 6.39 | Следует ли производить сварку "допускных" стыков при изменении класса материала?. |
| 66 | СП 42-103-2003; Список вопросов. | 6.45 | Что необходимо предпринять при неудовлетворительных результатах испытаний хотя бы одного допускного соединения?. |
| 67 | СП 42-103-2003; Список вопросов. | 6.47 | Какие способы сварки применяются при строительстве газопроводов из полиэтиленовых труб?. |
| 68 | СП 42-103-2003; Список вопросов. | 6.48 | При какой температуре окружающего воздуха допускается проводить сварку полиэтиленовых труб?. |
| 69 | СП 42-103-2003; Список вопросов. | 6.48 | Что следует сделать при выполнении работ по сварке полиэтиленовых труб при температурах ниже минус 20 градусов Цельсия или выше плюс 45 градусов Цельсия?. |
| 70 | СП 42-103-2003; Список вопросов. | 6.49 | Допускается ли сваривать полиэтиленовые трубы, концы которых деформированы сверх нормативного значения или имеют забоины?. |
| 71 | СП 42-103-2003; Список вопросов. | 8.6 | Что следует сделать со сварными соединениями, забракованными при внешнем осмотре?. |
| 72 | СП 42-103-2003; Список вопросов. | 8.7 | Что следует сделать при неудовлетворительных результатах испытаний сварных соединений допускных или контрольных стыков полиэтиленового газопровода?. |
| 73 | СП 42-103-2003; Список вопросов. | 8.7 | Что следует сделать при неудовлетворительных результатах повторной проверки качества удвоенного количества сварных соединений допускных или контрольных стыков полиэтиленового газопровода?. |
| 74 | СП 42-103-2003; Список вопросов. | 6.68 | Какой способ сварки рекомендуется использовать при прокладке газопроводов из длинномерных труб?. |
| 75 | СП 42-103-2003; Список вопросов. | 6.68 | Какой вид сварки предпочтителен при ремонте и строительстве особо ответственных участков газопровода?. |
| 76 | СП 42-103-2003; Список вопросов. | 6.70 | Из каких операций состоит подготовка концов труб к сварке при использовании соединительных деталей с ЗН?. |
| 77 | СП 42-103-2003; Список вопросов. | 6.70 | На какую длину, как правило, очищаются концы труб от загрязнений при сварке деталями с ЗН?. |
| 78 | СП 42-103-2003; Список вопросов. | 6.71 | Что следует сделать при сварке деталями с ЗН, если концы свариваемых труб имеют овальность больше 1,5 % от наружного диаметра трубы или больше 1,5 мм?. |
| 79 | СП 42-103-2003; Список вопросов. | 6.71 | На каком расстоянии от меток на трубе устанавливают инвентарные калибрующие зажимы при выправлении овальности труб при их сварке деталями с ЗН?. |
| 80 | СП 42-103-2003; Список вопросов. | 6.72 | В каком режиме происходит процесс сварки соединительными деталями с ЗН при сооружении газопроводов?. |
| 81 | СП 42-103-2003; Список вопросов. | 6.72 | Какое обязательное из нижеперечисленных условий должно быть обеспечено при сварке труб соединительными деталями с ЗН?. |
| 82 | СП 42-103-2003; Список вопросов. | 8.3 | Как подразделяются методы контроля качества сварных соединений полиэтиленовых газопроводов?. |
| 83 | СП 42-103-2003; Список вопросов. | 8.6 | Допускается ли исправление сварных соединений, забракованных при внешнем осмотре и измерениях?. |
| 84 | СП 42-101-2003 (3) п; Список вопросов. | 4.10 | На каком расстоянии друг от друга должны находиться два полиэтиленовых газопровода, проложенных в одной траншее с тем, чтобы была обеспечена возможность проведения ремонтных работ на одном из них?. |
| 85 | ПБ 12-529-03 (1); Список вопросов. | 1.2.2. | Требуется ли аттестация сварщиков для допуска к сварке газопроводов?. |
| 86 | ПБ 12-529-03 (1); Список вопросов. | 3.2.6. | Какие дефекты выявляют с помощью визуального и измерительного контроля?. |
| 87 | ПБ 12-529-03 (1); Список вопросов. | 11.13, 11.15 | Каким способом допускается производить ремонт поврежденных сварных стыков газопроводов?. |
| 88 | РД 03-495-02 (2); Список вопросов. | 1.15.9 | В каком случае аттестация на сварку полимерных материалов, проведенной на оборудовании с низким уровнем автоматизации может быть распространена на сварку на оборудовании с более высокой степенью автоматизации без сварки контрольных сварных образцов?. |
| 89 | ГОСТ Р 55473-2019; Список вопросов. | Приложение Б | Какого цвета должен быть карандаш-маркер для маркировки сварных стыков?. |
| 90 | ГОСТ Р 55473-2019; Список вопросов. | Приложение А, А.15 | При каких условиях допускается проводить сварочные работы на складе хранения труб и деталей?. |
| 91 | ОЭ полимеры; Список вопросов. |  | Каким образом может происходить взаимодействие макромолекул в зоне контакта свариваемых деталей при сварке пластмасс?. |
| 92 | ОЭ полимеры; Список вопросов. |  | Что является основными параметрами режима сварки плавлением пластмасс?. |
| 93 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Свариваемость полимеров зависит от:. |
| 94 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Как влияет солнечный свет на полиэтиленовые трубы?. |
| 95 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Процесс сварки полиэтиленовых труб деталями с закладным нагревателем заключается в:. |
| 96 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | По каким признакам способы сварки пластмасс делятся на классы?. |
| 97 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | В каком физическом состоянии находится полиэтилен при изготовлении и сварке труб из него?. |
| 98 | ОЭ полимеры; Список вопросов. |  | Какие требования предъявляются к остыванию сварного соединения после сварки пластмасс любым способом?. |
| 99 | ОЭ полимеры; Список вопросов. |  | Какой из перечисленных способов сварки полимерных материалов образует грат в сварном соединении?. |
| 100 | По способам; Список вопросов. | нет | В чем проявляется "старение" полимеров?; 1. |
| 101 | По способам; Список вопросов. | нет | К какому классу относятся такие виды сварки, как экструзионная, нагретым газом, нагретым инструментом?. |
| 102 | РД 03-495-02 (2); Список вопросов. | 1.11.2. | Что необходимо дополнительно учитывать при аттестации на сварку полимерных материалов.. |
| 103 | РД 03-495-02 (2); Список вопросов. | 1.11.1 | Какой из приведенных способов сварки используется при аттестации сварщиков на сварку полимерных материалов?. |
| 104 | По способам; Список вопросов. |  | SDR обозначает:. |
| 105 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | SDR обозначает:. |
| 106 | По способам; Список вопросов. |  | Из каких материалов изготавливается закладной нагревательный элемент, используемый в деталях с закладным электронагревателем?. |
| 107 | По способам; Список вопросов. |  | При работе на аппарате для сварки деталями с закладным нагревателем возможны следующие виды травм персонала:. |
| 108 | По способам; Список вопросов. |  | Разрешено ли возобновлять прерванную аппаратом сварку полиэтиленовых труб деталями с закладным нагревателем?. |
| 109 | По способам; Список вопросов. |  | Чем заземляют поверхность полиэтиленовых труб при выполнении ремонтных операций?. |
| 110 | По способам; Список вопросов. |  | Электрическое сопротивление закладного нагревателя в соединительной детали обычно составляет:. |
| 111 | РД 03-495-02 (2); Список вопросов. | 1.16.4 | Допускается ли продление удостоверения сварщика при отсутствии документального подтверждения качественного выполнения сварочных работ (справки о качестве)?. |
| 112 | РД 03-495-02 (2); Список вопросов. | 1.16.4 | Допускается ли продление удостоверения сварщика с истекшим сроком?. |
| 113 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Какие факторы вызывают старение полимеров?. |
| 114 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Являются ли пластмассы диэлектриками?. |
| 115 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | К какому классу относятся такие способы сварки, как экструзионная, нагретым газом?. |
| 116 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | При работе на аппарате для сварки нагретым инструментом возможны следующие виды травм персонала:. |
| 117 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Для фиксации длинномерных полиэтиленовых труб при сварке тройникового соединения с закладным нагревателем следует использовать:. |
| 118 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Допускается ли применение электрических кабелей и проводов с поврежденной оплеткой и изоляцией?. |
| 119 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Спецодежда нужна сварщику для защиты от:. |
| 120 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Тяжесть поражения человека электрическим током зависит от:. |
| 121 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Минимальная сила тока, которая может оказаться смертельной для человека:. |
| 122 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Какие вредные вещества выделяются при плавлении полиэтилена?. |
| 123 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | При сварке в сырую дождливую погоду на электрифицированном оборудовании необходимо дополнительно пользоваться:. |
| 124 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Ручные переносные электроинструменты с напряжением питания 220 В должны иметь при работе:. |
| 125 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Рукоятки нагревателей сварочных аппаратов изготавливают из:. |
| 126 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Какие вредные вещества выделяются при нагревании поливинилхлорида?. |
| 127 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Какие вредные вещества выделяются при нагревании фторопластов?. |
| 128 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Допускается ли совместное хранение горюче-смазочных материалов с полиэтиленовыми трубами и деталями?. |
| 129 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Чем измеряют размеры грата сварного шва?. |
| 130 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Чем измеряют зазор между обработанными торцами труб перед сваркой?. |
| 131 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Основная причина образования непровара при сварке нагретым инструментом, это:. |
| 132 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Основные причины образования швов неправильной формы - это:. |
| 133 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Чем выявляют дефекты формы шва и его размеры?. |
| 134 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Контроль качества готовых сварных соединений заключается в проверке:. |
| 135 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Каким должен быть характер разрушения при испытании образцов контрольных стыков полиэтиленовых труб?. |
| 136 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Внешний осмотр сварных соединений производится:. |
| 137 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Какой способностью должен обладать полимерный материал, чтобы детали из него могли соединяться сваркой плавлением:. |
| 138 | По способам; Список вопросов. |  | Электропитание аппарата для сварки деталями с закладным нагревателем может осуществляться:. |
| 139 | По способам; Список вопросов. |  | При сварке в сырую дождливую погоду на электрифицированном оборудовании необходимо дополнительно пользоваться:. |
| 140 | По способам; Список вопросов. |  | На чем основано образование сварного соединения полиэтиленовых труб?. |
| 141 | По способам; Список вопросов. |  | При работе на аппарате для сварки деталями с закладным нагревателем возможны следующие виды травм персонала:. |
| 142 | По способам; Список вопросов. |  | При нехватке рабочего времени для сварки очередного стыка полиэтиленовых труб можно:. |
| 143 | По способам; Список вопросов. |  | Допускается ли принудительное охлаждение сварного соединения?. |
| 144 | По способам; Список вопросов. |  | Чем заземляют поверхность полиэтиленовых труб при выполнении ремонтных операций?. |
| 145 | По способам; Список вопросов. |  | Каким испытаниям подвергаются сварные соединения деталей с закладными нагревателями, выполненные с помощью муфт?. |
| 146 | По способам; Список вопросов. |  | Каким испытаниям подвергаются сварные соединения деталей с закладными нагревателями, выполненные с помощью седлового отвода?. |
| 147 | По способам; Список вопросов. |  | Каким способом следует проверять качество сварки в месте приварки седловых отводов к трубам газопровода?. |
| 148 | По способам; Список вопросов. |  | Какие требования (из указанных) предъявляются к внешнему виду сварных соединений, выполненных при помощи деталей с закладными нагревателями?. |
| 149 | По способам; Список вопросов. |  | Укажите обозначение степени автоматизации сварочного оборудования, которое используется при сварке труб из полимеров с использованием деталей с закладными нагревателями?. |
| 150 | По способам; Список вопросов. |  | Электропитание аппарата для сварки деталями с закладным нагревателем может осуществляться. |
| 151 | По способам; Список вопросов. |  | Какое оборудование можно использовать для выравнивания овальности труб?. |
| 152 | СП 62.13330.2011 (4); Список вопросов. | 4.13 | Какие сварные соединения применяются для соединения труб в газопроводах:. |
| 153 | СП 62.13330.2011 (4); Список вопросов. | 4.13 | Допускается ли размещение сварных соединений при прокладке газопроводов в стенах, перекрытиях и других конструкциях зданий и сооружений?. |
| 154 | СП 62.13330.2011 (4); Список вопросов. | 5.1.4 | Какие соединения труб предусматриваются при строительстве газопроводов?. |
| 155 | СП 62.13330.2011 (4); Список вопросов. | 10.4.1 | Какие стыки газопроводов отбирают для контроля физическими методами?. |
| 156 | СП 62.13330.2011 (4); Список вопросов. | 10.4.3 | Что необходимо предпринять, если при повторной проверке газопроводов ультразвуковым методом хотя бы один из проверяемых стыков окажется неудовлетворительного качества?. |
| 157 | ФНП "ПБ для объектов СУГ"; Список вопросов. | 280 | Кто имеет право на выполнение сварочных работ на объектах, использующих сжиженные углеводородные газы?. |
| 158 | ФНП "ПБ для объектов СУГ"; Список вопросов. | 285 | Какой разрешительный документ выдается на проведение газоопасных работ?. |
| 159 | ФНП "ПБ для объектов СУГ"; Список вопросов. | 298 | Допускается ли проведение газоопасных работ, выполняемым по нарядам-допускам, в темное время суток?. |
| 160 | ФНП "ПБ сетей газораспределения и газопотребления"; Список вопросов. | 137 | Какие работы относятся к газоопасным?. |
| 161 | ФНП "ПБ сетей газораспределения и газопотребления"; Список вопросов. | 140 | Какой разрешительный документ выдается на производство газоопасных работ?. |
| 162 | ФНП "ПБ сетей газораспределения и газопотребления"; Список вопросов. | 155 | Кем могут выдаваться распоряжения при проведении газоопасной работы?. |
| 163 | ФНП "ПБ сетей газораспределения и газопотребления"; Список вопросов. | 156 | В какое время суток должны проводиться газоопасные работы?. |
| 164 | ТУ 6-19-359-97; Список вопросов. | 2.5 | При нагреве соединительных деталей из полиэтилена для газопроводов до температур, превышающих температуру плавления полиэтилена, в том числе при сварке деталей с трубами, возможно выделение:. |
| 165 | По способам; Список вопросов. | СП 42-103-2003 п.6.40 | Укажите количество допускных соединений при сварке деталями с ЗН.. |
| 166 | РД 03-495-02 (2); Список вопросов. | 1.11.3 | Назовите обозначение типа контрольного сварного соединения, выполненного с помощью седлового отвода с ЗН?. |
| 167 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.7 | Какие экзамены должны сдавать сварщики при внеочередной аттестации?. |
| 168 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.6 | Какие экзамены должны сдавать сварщики при периодической аттестации?. |
| 169 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.5 | Какие экзамены должны сдавать сварщики при дополнительной аттестации?. |
| 170 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.10 | В каком документе изложен порядок аттестации сварщиков?. |
| 171 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.8 | Какой квалификационный разряд должен иметь сварщик в случае самостоятельной подачи заявки на аттестацию?. |
| 172 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.7 | Какая аттестация сварщика считается внеочередной?. |
| 173 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.6 | Какая аттестация сварщика считается периодической?. |
| 174 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.5 | Когда сварщики должны проходить дополнительную аттестацию?. |
| 175 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.4 | Какая аттестация сварщика считается первичной?. |
| 176 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.3 | Укажите виды аттестации сварщиков.. |
| 177 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.1 | Для осуществления какого вида деятельности подлежат аттестации сварщики?. |
| 178 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 3.2 | Когда должна проводиться специальная подготовка сварщиков и специалистов сварочного производства?. |
| 179 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 2.5 | Где должна проводиться аттестация сварщиков?. |
| 180 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 1.2 | С какой целью проводится аттестация сварщиков и специалистов сварочного производства?. |
| 181 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 1.5 | Сколько уровней профессиональной подготовки устанавливает САСв?. |
| 182 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 1.5 | Отменяет ли присвоение уровня профессиональной подготовки квалификационный разряд сварщика, предусмотренный системой ЕТКС, после его аттестации по данным Правилам?. |
| 183 | СТО 23525260-01СП-2014 МосОблГаз; Список вопросов. | 9.3.1.4. | Минимальная температура окружающего воздуха, при которой возможно производить сварку полимерных трубопроводов согласно требованиям СТО составляет?. |
| 184 | СТО 23525260-01СП-2014 МосОблГаз; Список вопросов. | 9.2.3.5. | Какой максимальный диаметр труб из полимерных материалов разрешено сваривать на объектах ГУП "Мособлгаз"?. |
| 185 | СТО 23525260-01СП-2014 МосОблГаз; Список вопросов. | 9.3.1.1. | Метод сварки полимерных труб НИ применяется для труб с толщиной стенки?. |
| 186 | СТО 23525260-01СП-2014 МосОблГаз; Список вопросов. | 9.3.3.1 | При строительстве особо ответственных участков газопровода из полимерного материала используют следующие способы сварки?. |
| 187 | СТО 23525260-01СП-2014 МосОблГаз; Список вопросов. | 9.4.1. | Длина ввариваемой катушки при ремонте недопустимых дефектов полимерных трубопроводов составляет?. |
| 188 | СТО 23525260-01СП-2014 МосОблГаз; Список вопросов. | 9.4.5. | Допускается ли ремонтрировать точеченые сквозные дефекты полимерных трубопроводов на объектах ГУП "Мособлгаз" без удаления дефектного участка трубопровода?. |
| 189 | СТО 23525260-01СП-2014 МосОблГаз; Список вопросов. | 9.4.5. | Ремонт участков полимерных трубопроводов со сквозным дефектом без выборки дефекта осуществляется с помощью?. |
| 190 | СТО 23525260-01СП-2014 МосОблГаз; Список вопросов. | 9.5.1. | Врезка в действующий трубопровод из полимерного материала осуществляется?. |
| 191 | СТО 23525260-01СП-2014 МосОблГаз; Список вопросов. | 9.1.3 | Для сварки ПЭ труб и соединительных деталей на объектах ГУП МО "Мособлгаз" рекомендуется применять сварочное оборудование?. |
| 192 | СТО 23525260-01СП-2014 МосОблГаз; Список вопросов. | 9.4.5. | Допускается ли ремонтировать точечные сквозные дефекты полимерных трубопроводов на объектах ГУП "Мособлгаз" без удаления дефектного участка трубопровода?. |
| 193 | СТО 23525260-01СП-2014 МосОблГаз; Список вопросов. | 9.5.1. | Место ремонта сквозного дефекта в полимерном трубопроводе контролируется?. |
| 194 | СТО 23525260-01СП-2014 МосОблГаз; Список вопросов. | 9.5.1. | Врезка в действующий трубопровод из полимерного материала осуществляется?. |
| 195 | СТО 23525260-01СП-2014 МосОблГаз; Список вопросов. | 9.4.5. | Ремонт участков полимерных трубопроводов со сквозным дефектом без выборки дефекта осуществляется с помощью?. |
| 196 | СТО 23525260-01СП-2014 МосОблГаз; Список вопросов. | 9.4.1. | Длина ввариваемой катушки при ремонте недопустимых дефектов полимерных трубопроводов составляет?. |
| 197 | СТО 23525260-01СП-2014 МосОблГаз; Список вопросов. | 9.3.3.1 | При строительстве особо ответственных участков газопровода из полимерного материала используют следующие способы сварки?. |
| 198 | СТО 23525260-01СП-2014 МосОблГаз; Список вопросов. | 9.3.1.1. | Метод сварки полимерных труб НИ применяется для труб с толщиной стенки?. |
| 199 | СТО 23525260-01СП-2014 МосОблГаз; Список вопросов. | 9.2.3.5. | Какой максимальный диаметр труб из полимерных материалов разрешено сваривать на объектах ГУП "Мособлгаз"?. |
| 200 | СТО 23525260-01СП-2014 МосОблГаз; Список вопросов. | 9.3.1.1 | Как соединяют между собой полиэтиленовые трубы при толщине стенки труб не менее 5 мм. |
| 201 | СТО 23525260-01СП-2014 МосОблГаз; Список вопросов. | 9.3.1.1 . | Как соединяют между собой полиэтиленовые трубы при толщине стенки менее 5 мм. |
| 202 | СТО 23525260-01СП-2014 МосОблГаз; Список вопросов. | 6.2.11 | При какой температуре окружающей среды следует измерять диаметр и толщина стенки) и овальность труб и соединительных деталей. |
| 203 | СТО 23525260-01СП-2014 МосОблГаз; Список вопросов. | 10.1.2. | Место ремонта сквозного дефекта в полимерном трубопроводе контролируется?. |
| 204 | СТО 23525260-01СП-2014 МосОблГаз; Список вопросов. | 6.2.11 | Сколько времени следует выдержать трубы перед измерением диаметра. толщины стенки и овальности труб и соединительных деталей. |
| 205 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Полиэтиленовые трубы, как правило, сваривают:. |
| 206 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Электропитание аппарата для сварки деталями с закладным нагревателем может осуществляться:. |
| 207 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | По окончании работ с электрооборудованием сварщик должен:. |
| 208 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Редукционные вкладыши используют для изменения:. |
| 209 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Допускается ли принудительное охлаждение сварного соединения?. |
| 210 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Какое оборудование можно использовать для уменьшения овальности труб?. |
| 211 | ГОСТ Р 58121.3-2018; Список вопросов. | 1 | На какие типы фитингов распространяется настоящий документ:. |
| 212 | ГОСТ Р 58121.3-2018; Список вопросов. | 3.2 | Электросварной седловой отвод это:. |
| 213 | ГОСТ Р 58121.3-2018; Список вопросов. | 11.2 | Маркировка фитингов по настоящему документу включает:. |
| 214 | ГОСТ Р 58121.3-2018; Список вопросов. | 12 | Когда рекомендуется вынимать фитинги из оригинальной упаковки?. |
| 215 | СП 42-103-2003; Список вопросов. | 6.70 | На какую длину производят механическую обработку (циклевку) концов труб, свариваемых способом ЗН?. |
| 216 | СП 42-103-2003; Список вопросов. | 6.70 | Каким инструментом, как правило, производится механичеcкая обработка свариваемых труб диаметром более 75 мм при использовании сварки деталями с ЗН?. |
| 217 | СП 42-103-2003; Список вопросов. | 6.70 | На какую длину наносят метки посадки детали с ЗН на концы свариваемых труб?. |
| 218 | СП 42-103-2003; Список вопросов. | 6.70 | Следует ли подвергать механической обработке внутреннюю часть детали с ЗН перед их сваркой?. |
| 219 | СП 42-103-2003; Список вопросов. | 6.71 | Что должно быть обеспечено после сборки соединения "труба - соединительная деталь с ЗН"?. |
| 220 | СП 42-103-2003; Список вопросов. | 6.79 | Какой порядок выполнения операций при вварке в газопровод неразъемных соединений "полиэтилен-сталь"?. |
| 221 | ГОСТ Р 58121.2-2018; Список вопросов. | 4.3 | Допускается ли использование вторичного материала (полиэтилена) при изготовлении труб?. |
| 222 | ГОСТ Р 58121.2-2018; Список вопросов. | 10.3 | Условное обозначение труб по настоящему документу состоит из:. |
| 223 | ГОСТ Р 58121.2-2018; Список вопросов. | 14.2 | Гарантийный срок труб по настоящему документу составляет:; 1. |
| 224 | ГОСТ Р 58121.2-2018; Список вопросов. | 6.6 | Какой длины выпускают трубы по настоящему документу?. |
| 225 | ГОСТ Р 54792-2011; Список вопросов. | 1.1 | На дефекты при каких видах сварки распространяется настоящий документ?. |
| 226 | ГОСТ Р 54792-2011; Список вопросов. | 2 | В каких случаях проводят доработку сварных соединений?. |
| 227 | ГОСТ Р 54792-2011; Список вопросов. | 4, Табл.3, 1 | Допускается ли угловое смещение трубы относительно фитинга при сварке деталями с ЗН?. |
| 228 | ГОСТ Р 58121.3-2018; Список вопросов. | 15.1 | Допускается ли хранение фитингов на открытых площадках в районах с умеренным и холодным климатом?. |
| 229 | ГОСТ Р 58121.3-2018; Список вопросов. | 16.2 | Гарантийный срок хранения фитингов по настоящему документу составляет:; 1. |
| 230 | ГОСТ Р 55473-2019; Список вопросов. | 4.5.3 | Для каких соединений наружных полиэтиленовых газопроводов сетей газораспределения допускается применять сварку деталями с ЗН?. |
| 231 | СТО Газпром 2-2.1-411-2010; Список вопросов. | 8.2.2 | Какими методами можно выполнять сварку полиэтиленовых труб между собой и соединительными деталями?. |
| 232 | СТО Газпром 2-2.1-411-2010; Список вопросов. | 8.2.3 | Какими методами выполняется соединения полиэтиленовых труб со стальными трубами?. |
| 233 | СТО Газпром 2-2.1-411-2010; Список вопросов. | 8.2.4 | В соответствии с каким НД выполняются сварочные работы при строительстве полиэтиленовых газопроводов?. |
| 234 | СТО Газпром 2-2.1-411-2010; Список вопросов. | 8.2.5 | Должны ли протоколироваться параметры сварки сварочной техникой при сварке газопроводов?. |
| 235 | СТО Газпром 2-2.1-411-2010; Список вопросов. | 8.2.2.1 | Когда применяется сварка труб соединительными деталями с закладными нагревателями (ЗН)?. |
| 236 | СТО Газпром 2-2.1-411-2010; Список вопросов. | 8.2.2.2 | В соответствии с каким НД выполняются сварочные работы ЗН полиэтиленовых труб?. |
| 237 | СТО Газпром 2-2.1-411-2010; Список вопросов. | 8.2.2.6 | На какую толщину и чем должен снижаться оксидный слой с конца трубы под сварку ЗН?. |
| 238 | СТО Газпром 2-2.1-411-2010; Список вопросов. | 8.2.2.6 | На какую длину рекомендуется проводить мех. обработку поверхности труб под сварку ЗН?. |
| 239 | СТО Газпром 2-2.1-411-2010; Список вопросов. | 8.2.2.7 | Допускается ли многократное снятие оксидного слоя у овальных полиэтиленовых труб?. |
| 240 | СТО Газпром 2-2.1-411-2010; Список вопросов. | 8.2.2.9 | При какой величине овальности конца трубы необходимо принудительно придать круглую форму?. |
| 241 | СТО Газпром 2-2.1-411-2010; Список вопросов. | 8.2.2.13 | Какой кольцевой зазор должен быть после установки соединительной детали с ЗН на поверхность трубы?. |
| 242 | СТО Газпром 2-2.1-411-2010; Список вопросов. | 8.2.2.14 | Как и чем должна быть обезжирена поверхность трубы и соединительной детали перед сваркой ЗН?. |
| 243 | СТО Газпром 2-2.1-411-2010; Список вопросов. | 8.2.2.15 | В соответствии с какой НД производится визуальный контроль качества сварки с ЗН?. |
| 244 | СТО Газпром 2-2.1-411-2010; Список вопросов. | 8.2.3.1 | При какой температуре воздуха допускается сварка муфт ЗН и труб диаметром более 280 мм?. |
| 245 | СТО Газпром 2-2.1-411-2010; Список вопросов. | 8.2.4.2 | В каких случаях, при кольцевом зазоре более 1 мм в собранном соединении с муфтой FRIALEN® обязательно использование штрих-код предварительного нагрева?. |
| 246 | СТО Газпром 2-2.1-411-2010; Список вопросов. | 8.2.4.2 | В каких случаях, при кольцевом зазоре более 1 мм в собранном соединении с муфтой FRIALEN® использование штрих-кода предварительного нагрева носит рекомендательный характер?. |
| 247 | СТО Газпром 2-2.1-411-2010; Список вопросов. | 8.2.4.4 | Какой допустимый зазор должен быть между трубой и муфтой FRIALEN® диаметром более 280 мм?. |
| 248 | СТО Газпром 2-2.1-411-2010; Список вопросов. | 8.2.4.6 | Во время протекания процесса сварки ЗН необходимо находится на расстоянии?. |
| 249 | СТО Газпром 2-2.1-411-2010; Список вопросов. | 8.2.4.9 | Допускается ли отслаивание внешней армирующей проволоки на муфтах FRIALEN® в процессе охлаждения сварного соединения?. |
| 250 | СТО Газпром 2-2.1-411-2010; Список вопросов. | 8.2.5.4 | Где устанавливаются пневмонакладки при сварке муфт ELGEF® диаметром 560 и 630 мм SDR11?. |
| 251 | СТО 45167708-01-2007; Список вопросов. | 7.3.1 | Какие сварочные машины должны применяться при сварке полиэтиленовых труб с SDR 9 методом встык и при помощи деталей ЗН?. |
| 252 | СТО 45167708-01-2007; Список вопросов. | 7.3.3 рис. 2 | Какие операции должны выполняться при подготовке концов труб и деталей под сварку ЗН?. |
| 253 | СТО 45167708-01-2007; Список вопросов. | 7.3.3 рис. 2 | Какие операции входят в процесс сварки с ЗН газопроводов?. |
| 254 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 1.2 | ФНП устанавливают требования:. |
| 255 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 1.4 | Требования ФНП обязательны. |
| 256 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 2.6 | Персонал сварочного производства. это. |
| 257 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 2.6 | Персонал сварочного производства должен обеспечивать. |
| 258 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 2.9 | Сварщики и специалисты сварочного производства, выполняющие сварочные работы, должны. |
| 259 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 2.11 | Каким сварщика присваивается личный шифр (клеймо)?. |
| 260 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 3.32 | Какие сварщики должны выполнять допускные сварные соединения?. |
| 261 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 3.32 | В каких условиях производится сварка допускного стыка?. |
| 262 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 4.34 | Какие виды контроля должны осуществляться при подготовке и выполнении сварочных работ?. |
| 263 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 4.39 | Что необходимо предпринять при обнаружении поверхностных дефектов (трещин, недопустимых шлаковых или вольфрамовых включений, пор, неровностей и других дефектов) при сварке многопроходных швов после наложения каждого валика?; 1. |
| 264 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 4.42 | Какое клеймо должно ставиться при выполнении сварного соединения несколькими сварщиками (бригадой сварщиков)?. |
| 265 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 4.42 | Где ставится клеймо в случае, если все сварные соединения выполнены одним сварщиком?. |
| 266 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 4.44 | Укажите максимальное количество исправлений дефектных участков сварных соединений. |