Котельное оборудование.
3. Сосуды, работающие под давлением свыше 0,07МПа.
Уровень: I. Способ сварки: РД

Назад

| Шифр НТД | ? | Шифр НТД | ? | Шифр НТД | ? | Шифр НТД | ? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СТО ЦКТИ 10.004-2007 | 5 | ПБ 03-576-03 | 18 | СО 153-34.17.439-2003 | 4 | По способам | 30 |
| ОТУ 3-01/1 | 4 | ОТУ 3-01/2 | 11 | ПБ 03-576-03/1 | 24 | ПБ 03-576-03/2 | 3 |
| ПБ 03-584-03/1 | 10 | ПБ 03-584-03/3 | 3 | ГОСТ 34347-2017 | 10 | ГОСТ 31842-2012 | 9 |
| РД 26-11-01-85 | 1 | СТО 00220256-002-2006 | 11 | СТО 00220256-003-2006 | 2 | СТО 00220368-008-2006 | 19 |
| СТО 00220368-011-2007 | 8 | СТО 00220368-012-2008 | 5 | СТО 00220368-013-2009 | 22 | ПБ 03-273-99 | 16 |
| РД 03-495-02 | 33 | ФНП "ПБ ОПО, на которых используется ОИД" | 18 | ОТУ З-01/3 | 20 | СТО Газпром 2-2.3-251-2008 | 18 |
| СТО 00220368-017-2010 | 31 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г. | 13 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1 | 19 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2 | 20 |

1 - 387 из 387
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец | По стр.

| № | Шифр НТД | Пункт НТД | Текст вопроса |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | СТО ЦКТИ 10.004-2007; Список вопросов. | 17.2. | От чего зависит необходимость проведения предварительного и сопутствующего подогрева при сварке сосудов?. |
| 2 | СТО ЦКТИ 10.004-2007; Список вопросов. | 17.4.2. | Укажите способы нанесения маркировки клеймами сварщиков.. |
| 3 | СТО ЦКТИ 10.004-2007; Список вопросов. | 17.4.3. | Укажите, где проставляется клеймо сварщика?. |
| 4 | СТО ЦКТИ 10.004-2007; Список вопросов. | 17.4.3. | В каких местах выполняется маркировка кольцевых швов сосудов энергомашиностроения?. |
| 5 | СТО ЦКТИ 10.004-2007; Список вопросов. | 18.8. | Когда выполняется приварка внутренних и наружных устройств к сосудам, подвергаемым термической обработке?. |
| 6 | ПБ 03-576-03; Список вопросов. | 4.3.3 | К каким видам сварочных работ допускается сварщик?. |
| 7 | ПБ 03-576-03; Список вопросов. | 4.3.4 | Сварщик перед допуском к работам выполняет сварку пробного соединения. Кто устанавливает конструкцию этих соединений, а также методы и объем контроля качества?. |
| 8 | ПБ 03-576-03; Список вопросов. | 4.3.6 | С какой толщиной стенки подлежат обязательной маркировке сварные соединения элементов сосудов, работающих под давлением, позволяющей установить фамилию сварщика, выполнившего сварку?. |
| 9 | ПБ 03-576-03; Список вопросов. | 4.3.6 | Какие требования предъявляются к способу маркировки сварных соединений, позволяющей установить фамилию сварщика, выполнившего сварку сосудов, работающих под давлением?. |
| 10 | ПБ 03-576-03; Список вопросов. | 4.3.6, 4.3.16 | Где следует ставить клеймо сварщика в случае выполнения всех сварных соединений сосуда, работающего под давлением одним сварщиком?. |
| 11 | ПБ 03-576-03; Список вопросов. | 4.3.10 | Какому контролю должна подвергаться каждая партия сварочных электродов согласно требованиям Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением?. |
| 12 | ПБ 03-576-03; Список вопросов. | 4.3.11 | Допускается ли подготовка кромок и поверхностей под сварку сварных соединений сосудов, работающих под давлением путем термической резки или строжки?. |
| 13 | ПБ 03-576-03; Список вопросов. | 4.3.11 | Какой должна быть глубина механической обработки после термической резки кромок деталей сварных соединений сосудов, работающих под давлением?. |
| 14 | ПБ 03-576-03; Список вопросов. | 4.3.14 | Какие требования предъявляются к сварщику, выполняющему прихватку сварных соединений сосудов, работающих под давлением?. |
| 15 | ПБ 03-576-03; Список вопросов. | 4.3.14 | Какими присадочными материалами необходимо производить прихватку сварных соединений сосудов, работающих под давлением?. |
| 16 | ПБ 03-576-03; Список вопросов. | 4.3.16 | В каком месте сосуда рекомендуется ставить клеймо сварщика, выполнявшего продольный шов обечайки сосуда, работающего под давлением, длиной свыше 400 мм?. |
| 17 | ПБ 03-576-03; Список вопросов. | 4.3.16 | Где ставится клеймо сварщика при сварке кольцевого шва сосуда, работающего под давлением, или его элементов?. |
| 18 | ПБ 03-576-03; Список вопросов. | 4.3.16 | Где должны ставиться клейма сварщиков, если шов сосуда, работающего под давлением, или его элемента с наружной и внутренней стороны заваривается разными сварщиками?. |
| 19 | ПБ 03-576-03; Список вопросов. | 4.3.16 | Как следует клеймить продольные и кольцевые швы сосудов, работающих под давлением с толщиной стенки менее 4 мм?. |
| 20 | ПБ 03-576-03; Список вопросов. | 4.5.17 | Каким должен быть объем контроля сварных соединений сосудов внешним осмотром и измерениями?. |
| 21 | ПБ 03-576-03; Список вопросов. | 4.5.18 | Какие требования предъявляются к очистке сварного соединения, выполненного дуговой сваркой, перед проведением контроля внешним осмотром?. |
| 22 | ПБ 03-576-03; Список вопросов. | 4.8.5 | Сколько раз можно производить исправление дефектов на одном и том же участке сварного соединения сосуда, работающего под давлением?. |
| 23 | ПБ 03-576-03; Список вопросов. | 7.4.3 | Допускается ли производить ремонт сосудов и их элементов, находящихся под давлением?. |
| 24 | СО 153-34.17.439-2003; Список вопросов. | 3 | Какой тип электродов следует применять для ремонтной сварки деаэраторов из стали 20К и 22К?. |
| 25 | СО 153-34.17.439-2003; Список вопросов. | 4 | Сколько контрольных стыковых образцов обязан заварить каждый сварщик перед началом работ?. |
| 26 | СО 153-34.17.439-2003; Список вопросов. | 6 | Каким способом следует удалять дефектный участок обечайки деаэратора?. |
| 27 | СО 153-34.17.439-2003; Список вопросов. | 8 | На какую ширину следует зачищать поверхность обечайки под удалёнными рёбрами жёсткости (или частями рёбер жёсткости)?. |
| 28 | По способам; Список вопросов. | нет | С какой целью выполняют разделку кромок свариваемых деталей?. |
| 29 | По способам; Список вопросов. | нет | Какие дефекты характерны при сварке тонколистового металла (0,5-3 мм).. |
| 30 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите, требуется ли при многослойной сварке разбивать шов таким образом, чтобы стыкуемые участки ("замки") наплавляемого слоя не совпадали с "замками" соседних слоев.. |
| 31 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите, с какой стороны выполняются прихватки при сборке конструкций, свариваемых дуговой сваркой с двух сторон.. |
| 32 | По способам; Список вопросов. | нет | Для каких целей используют балластный реостат на рабочем месте сварщика при работе от многопостового источника питания?. |
| 33 | По способам; Список вопросов. | нет | Необходимо ли менять светофильтры в зависимости от величины сварочного тока?. |
| 34 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите правильное подразделение электродов по виду покрытия по ГОСТ 9466?. |
| 35 | По способам; Список вопросов. | ГОСТ 9467, п.2 | Для какого класса сталей применяют при сварке (наплавке) электроды типов Э38, Э42, Э46, Э50?. |
| 36 | По способам; Список вопросов. | ГОСТ 9467, п.2 | Для какого класса сталей применяют при сварке (наплавке) электроды типов Э55, Э60?. |
| 37 | По способам; Список вопросов. | ГОСТ 9467, п.2 | Что обозначает в маркировке типов электродов буква "А", например Э42А?. |
| 38 | По способам; Список вопросов. | нет | Какой должна быть величина силы тока при дуговой сварке (наплавке) в вертикальном положении снизу вверх по сравнению с величиной силы тока в нижнем положении?. |
| 39 | По способам; Список вопросов. | нет | С какой целью производят прокалку электродов?. |
| 40 | По способам; Список вопросов. | нет | Какую роль играют газообразующие вещества в электродном покрытии?. |
| 41 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите роль шлакообразующих веществ в электродном покрытии?. |
| 42 | По способам; Список вопросов. | нет | Какова роль легирующих элементов в электродном покрытии?. |
| 43 | По способам; Список вопросов. | нет | Какова роль связующих компонентов в электродном покрытии?. |
| 44 | По способам; Список вопросов. | нет | Из каких условий выбирают диаметр электрода?. |
| 45 | По способам; Список вопросов. | нет | Допускается ли выводить кратер и возбуждать дугу на основном металле за пределами шва?. |
| 46 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите требования к заварке кратера, которые рекомендуется выполнять при ручной дуговой сварке (наплавке) покрытыми электродами перед гашением дуги.. |
| 47 | По способам; Список вопросов. | нет | За счет чего осуществляется защита расплавленного металла от воздуха при сварке электродами с целлюлозным видом покрытия?. |
| 48 | По способам; Список вопросов. | нет | Какую вольтамперную характеристику должен иметь источник питания для ручной дуговой сварки покрытыми электродами?. |
| 49 | По способам; Список вопросов. | нет | В каком из указанных положений обеспечивается более глубокое проплавление?. |
| 50 | По способам; Список вопросов. | нет | Что необходимо выполнить для предотвращения вытекания металла из сварочной ванны при сварке в потолочном положении?. |
| 51 | По способам; Список вопросов. | нет | Электроды с каким видом покрытия обеспечивают минимальное содержание кислорода и азота в наплавленном металле?. |
| 52 | По способам; Список вопросов. | нет | Электроды с каким видом покрытия одинаковой толщины образуют минимальное количество шлака?. |
| 53 | По способам; Список вопросов. | нет | Каким образом преимущественно свариваются длинные швы металлоконструкций (свыше 1000 мм)?. |
| 54 | По способам; Список вопросов. | нет | Каким образом преимущественно свариваются короткие швы (250-350 мм)?. |
| 55 | По способам; Список вопросов. | нет | Каким образом преимущественно свариваются швы средней длины (350-1000 мм)?. |
| 56 | По способам; Список вопросов. | нет | Как влияет сварочный ток на размеры шва и ЗТВ при неизменности других параметров?. |
| 57 | По способам; Список вопросов. | нет | В каком месте сварного соединения должно производиться зажигание и гашение дуги?. |
| 58 | ОТУ 3-01/1; Список вопросов. | 1.4. | Укажите требования к сварщикам, впервые приступающим к сварке электродами с содержанием никеля 40% и выше при ремонте корпуса стального сосуда или аппарата.. |
| 59 | ОТУ 3-01/1; Список вопросов. | 5.5.8 | Укажите максимальную величину ширины валика при ремонте корпуса аппарата из хромомолибденовой стали?. |
| 60 | ОТУ 3-01/1; Список вопросов. | 5.5.8 | Укажите максимальную величину ширины валика при ремонте корпуса аппарата из аустенитной хромоникелевой стали?. |
| 61 | ОТУ 3-01/1; Список вопросов. | 5.5.10 | Во сколько слоев следует выполнять ремонтную наплавку плакирующего слоя стального аппарата из двухслойной стали, когда предъявляются требования к межкристаллитной коррозии?. |
| 62 | ОТУ 3-01/2; Список вопросов. | 3.15. | Сколько раз допускается прокаливать электроды предназначенные для ремонта корпуса стального сосуда или аппарата?. |
| 63 | ОТУ 3-01/2; Список вопросов. | 5.5.3. | В каких пределах должна находиться длина прихваток для продольных швов корпуса стального сосуда или аппарата при его ремонте?. |
| 64 | ОТУ 3-01/2; Список вопросов. | 5.5.3. | В каких пределах должно находиться расстояние между прихватками для продольных швов корпуса стального сосуда или аппарата при его ремонте?. |
| 65 | ОТУ 3-01/2; Список вопросов. | 5.5.5, Прил. 25 | Укажите количество прихваток для трубных соединений диаметром до 25 мм и приварки их к корпусу стального сосуда или аппарата при его ремонте?. |
| 66 | ОТУ 3-01/2; Список вопросов. | 5.5.5. | Укажите количество прихваток для трубных соединений диаметром от 32 до 200 мм и приварки их к корпусу стального сосуда или аппарата при его ремонте?. |
| 67 | ОТУ 3-01/2; Список вопросов. | 5.5.5. | Укажите количество прихваток для трубных соединений диаметром от 250 до 450 мм и приварки их к корпусу стального сосуда или аппарата при его ремонте?. |
| 68 | ОТУ 3-01/2; Список вопросов. | 5.5.7. | Каким методом выполняют сварные швы длиной до 250-300мм?. |
| 69 | ОТУ 3-01/2; Список вопросов. | 5.5.7. | Каким методом выполняют сварные швы длиной 300-1000мм?. |
| 70 | ОТУ 3-01/2; Список вопросов. | 5.5.7. | Каким методом выполняют сварные швы длиной свыше 1000мм?. |
| 71 | ОТУ 3-01/2; Список вопросов. | 5.5.8 | Какое количество валиков (проходов) в одном слое шва рекомендуется выполнять при ширине разделки 15 мм при ремонте корпуса аппарата из углеродистой стали?. |
| 72 | ОТУ 3-01/2; Список вопросов. | 5.5.10 | Во сколько слоев следует выполнять ремонтную наплавку корпуса стального аппарата?. |
| 73 | ПБ 03-576-03/1; Список вопросов. | 2.4.4 | На какую величину должны быть смещены относительно друг друга продольные швы смежных обечаек и швы днищ сосудов?. |
| 74 | ПБ 03-576-03/1; Список вопросов. | 2.4.8 | При каком соотношении толщин можно не утонять кромки толстого элемента сосуда при стыковой сварке с более тонким элементом?. |
| 75 | ПБ 03-576-03/1; Список вопросов. | 2.4.8 | Каким должен быть угол наклона поверхности для обеспечения плавного перехода от одного элемента сосуда к другому в сварных соединениях с разной толщиной стенок.. |
| 76 | ПБ 03-576-03/1; Список вопросов. | 4.2.4 | Какую величину не должно превышать смещение кромок в стыковых сварных соединениях труб сосудов, работающих под давлением, при толщине стенки S до 3 мм?. |
| 77 | ПБ 03-576-03/1; Список вопросов. | 4.2.4 | Какую величину не должно превышать смещение кромок в стыковых сварных соединениях труб сосудов, работающих под давлением, при толщине стенки S свыше 20 мм?. |
| 78 | ПБ 03-576-03/1; Список вопросов. | 4.3.4 | Кто устанавливает конструкцию, методы и объем контроля качества пробных сварных соединений соединений, выполняемых сварщиком перед допуском к работе?. |
| 79 | ПБ 03-576-03/1; Список вопросов. | 4.3.6 | Какие требования предъявляются к способу маркировки сварных соединений, позволяющей установить фамилию сварщика, выполнившего сварку сосудов, работающих под давлением?. |
| 80 | ПБ 03-576-03/1; Список вопросов. | 4.3.6 | В каком месте следует ставить клеймо сварщика в случае выполнения всех сварных соединений сосуда, работающего под давлением одним сварщиком?. |
| 81 | ПБ 03-576-03/1; Список вопросов. | 4.3.10 | Какому контролю должна подвергаться каждая партия сварочных электродов согласно требованиям Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением?. |
| 82 | ПБ 03-576-03/1; Список вопросов. | 4.3.11 | Допускается ли подготовка кромок и поверхностей под сварку сварных соединений сосудов, работающих под давлением путем термической резки или строжки?. |
| 83 | ПБ 03-576-03/1; Список вопросов. | 4.3.14 | Какими присадочными материалами необходимо производить прихватку сварных соединений сосудов, работающих под давлением?. |
| 84 | ПБ 03-576-03/1; Список вопросов. | 4.3.15 | Какие параметры должны быть выдержаны при выполнении сварочных работ при изготовлении сосудов, работающих под давлением в заводских условиях?. |
| 85 | ПБ 03-576-03/1; Список вопросов. | 4.3.15 | Какие требования предъявляются к выполнению сварочных работ при доизготовлении , монтаже или ремонте сосудов, работающих под давлением вне помещений?. |
| 86 | ПБ 03-576-03/1; Список вопросов. | 4.3.16 | В каком месте сосуда рекомендуется ставить клеймо сварщика, выполнявшего продольный шов обечайки сосуда, работающего под давлением, длиной свыше 400 мм?. |
| 87 | ПБ 03-576-03/1; Список вопросов. | 4.3.16 | Где ставится клеймо сварщика при сварке кольцевого шва сосуда, работающего под давлением или его элементов?. |
| 88 | ПБ 03-576-03/1; Список вопросов. | 4.3.16 | Где должны ставиться клейма сварщиков, если шов сосуда, работающего под давлением или его элемента с наружной и внутренней стороны заваривается разными сварщиками?. |
| 89 | ПБ 03-576-03/1; Список вопросов. | 4.3.16 | Как можно клеймить продольные и кольцевые швы сосудов, работающих под давлением с толщиной стенки менее 4 мм. |
| 90 | ПБ 03-576-03/1; Список вопросов. | 4.3.16 | Где допускается ставить клеймо сварщика, позволяющее установить его фамилию, в случае сварки сосуда, работающего под давлением одним сварщиком?. |
| 91 | ПБ 03-576-03/1; Список вопросов. | 4.3.24 | Какой должна быть температура подогрева свариваемых при отрицательной температуре деталей сосуда, работающего под давлением, если при положительной требуется подогрев?. |
| 92 | ПБ 03-576-03/1; Список вопросов. | 4.5.17 | Каким должен быть объем контроля сварных соединений сосудов внешним осмотром и измерениями?. |
| 93 | ПБ 03-576-03/1; Список вопросов. | 4.5.18 | Какие требования предъявляются к очистке сварного соединения выполненного дуговой сваркой перед проведением контроля внешним осмотром?. |
| 94 | ПБ 03-576-03/1; Список вопросов. | 4.8.5 | Сколько раз можно производить исправление дефектов на одном и том же участке сварного соединения сосуда, работающего под давлением?. |
| 95 | ПБ 03-576-03/1; Список вопросов. | 7.4.3 | Допускается ли производить ремонт сосудов и их элементов, находящихся под давлением?. |
| 96 | ПБ 03-576-03/1; Список вопросов. | 7.4.6 | Укажите безопасное напряжение питания светильников, предназначенные для работы внутри сосуда?. |
| 97 | ПБ 03-576-03/2; Список вопросов. | 4.2.3 | Какую величину не должно превышать смещение кромок в кольцевых швах монометаллических сосудов, работающих под давлением, за исключением швов, выполняемых электрошлаковой сваркой, при толщине листа S свыше 20 до 50 мм?. |
| 98 | ПБ 03-576-03/2; Список вопросов. | 4.2.3 | Какую величину не должно превышать смещение кромок в кольцевых швах монометаллических сосудов, работающих под давлением, за исключением швов, выполняемых электрошлаковой сваркой, при толщине листа S свыше 100 мм?. |
| 99 | ПБ 03-576-03/2; Список вопросов. | 4.2.3 | Какую величину не должно превышать смещение кромок в кольцевых швах биметаллических сосудов, работающих под давлением, при толщине листа S до 50 мм?. |
| 100 | ПБ 03-584-03/1; Список вопросов. | 4.8.5 | Укажите, при каких условиях должны проводиться сварочные работы при изготовлении сосудов.. |
| 101 | ПБ 03-584-03/1; Список вопросов. | 4.8.6 | Укажите, на какую ширину должен быть зачищен основной металл перед дуговой сваркой.. |
| 102 | ПБ 03-584-03/1; Список вопросов. | 4.9.14 | Какое отклонение от стандартной ширины и высоты валика сварного шва допускается не исправлять при изготовлении стальных сосудов и аппаратов?. |
| 103 | ПБ 03-584-03/1; Список вопросов. | 4.10.7 | Допускаются ли трещины в сварных соединениях стальных аппаратов?. |
| 104 | ПБ 03-584-03/1; Список вопросов. | 4.10.7 | Допускаются ли наплывы (натеки) и брызги металла в сварных соединениях стальных аппаратов?. |
| 105 | ПБ 03-584-03/1; Список вопросов. | 4.10.7 | Допускаются ли не заваренные кратеры в сварных соединениях стальных аппаратов?. |
| 106 | ПБ 03-584-03/1; Список вопросов. | 4.10.7 | Допускаются ли свищи в сварных соединениях стальных аппаратов?. |
| 107 | ПБ 03-584-03/1; Список вопросов. | 4.10.7 | Допускаются ли прожоги в сварных соединениях стальных аппаратов?. |
| 108 | ПБ 03-584-03/1; Список вопросов. | 4.10.7 | Укажите максимальную глубину местного подреза, допускаемого в сварных швах стальных сосудов и аппаратов 3,4 и 5 групп?. |
| 109 | ПБ 03-584-03/1; Список вопросов. | 4.10.7 | Укажите, допускаются ли подрезы в сварных швах стальных сосудов 1 и 2 групп.. |
| 110 | ПБ 03-584-03/3; Список вопросов. | 4.6.7 | Укажите допустимое отклонение от перпендикулярности торца труб диаметром 100мм и менее относительно оси трубы при изготовлении змеевиков стальных сосудов и аппаратов, выполненных электродуговой сваркой?. |
| 111 | ПБ 03-584-03/3; Список вопросов. | 4.6.10 | Какую величину не должно превышать смещение кромок стыкуемых труб при изготовлении змеевиков стальных сосудов и аппаратов, если толщина стенки {S} менее 3 мм для ручной дуговой сварки?. |
| 112 | ПБ 03-584-03/3; Список вопросов. | 4.6.10 | Какую величину не должно превышать смещение кромок стыкуемых труб при изготовлении змеевиков стальных сосудов и аппаратов, если толщина стенки {S} свыше 20 мм. |
| 113 | ГОСТ 34347-2017; Список вопросов. | 5.1.2 | Какие данные должна содержать маркировка на листах и плитах?. |
| 114 | ГОСТ 34347-2017; Список вопросов. | 5.2.3 | Нужно ли снимать выпуклость сварных швов корпусов сосудов, изготовленных из двухслойных сталей?; 1. |
| 115 | ГОСТ 34347-2017; Список вопросов. | 5.6.5 | Укажите место клеймения сварного стыка при сварке змеевиков.. |
| 116 | ГОСТ 34347-2017; Список вопросов. | 5.6.6 | Укажите величину отклонения от перпендикулярности торца труб наружным диаметром не более 100 мм относительно торца трубы при газовой сварке.. |
| 117 | ГОСТ 34347-2017; Список вопросов. | 5.8.5 | На какую ширину должны быть зачищены кромки элементов сосуда под сварку?. |
| 118 | ГОСТ 34347-2017; Список вопросов. | 5.8.6 | Укажите место клеймения сварного стыка при сварке элементов сосуда.. |
| 119 | ГОСТ 34347-2017; Список вопросов. | 7.1.2 | Какой вид контроля применяют для проверки качества поверхностей на отсутствие закатов, расслоений, трещин?. |
| 120 | ГОСТ 34347-2017; Список вопросов. | 5.1.4 | Допускаются ли на поверхности обечаек риски, забоины, царапины?. |
| 121 | ГОСТ 34347-2017; Список вопросов. | 5.8.1 | Каких сварщиков допускают к сварке корпусов сосудов 1-4 групп?. |
| 122 | ГОСТ 34347-2017; Список вопросов. | 5.8.6 | При какой толщине стенки разрешается вместо клеймения прилагать к паспорту сосуда схему расположения сварных шов?. |
| 123 | ГОСТ 31842-2012; Список вопросов. | 5.1.16 | К чему должна быть приварена продольная перегородка в межтрубном пространстве?. |
| 124 | ГОСТ 31842-2012; Список вопросов. | 5.3.2.5 | Какова должна быть толщина наплавленного слоя при плакировании трубной решетки цветными металлами (латунью и др.)?. |
| 125 | ГОСТ 31842-2012; Список вопросов. | 5.10.3 | Из каких материалов должны быть изготовлены элементы, привариваемые непосредственно к корпусу теплообменника (подкладные листы, лапы)?. |
| 126 | ГОСТ 31842-2012; Список вопросов. | 5.10.3 | Элементы, привариваемые непосредственно к корпусу теплообменника (подкладные листы, лапы), должны быть:. |
| 127 | ГОСТ 31842-2012; Список вопросов. | 5.10.5 | Какой должна быть толщина привариваемых элементов к корпусу теплообменника?. |
| 128 | ГОСТ 31842-2012; Список вопросов. | 7.1.2 | Как должен выполняться замыкающий шов на корпусе аппарата?. |
| 129 | ГОСТ 31842-2012; Список вопросов. | 7.4.2 | Как следует выполнять продольные и кольцевые сварные швы?. |
| 130 | ГОСТ 31842-2012; Список вопросов. | 7.4.3 | Как следует выполнять сварные швы приварки штуцеров и бобышек к обечайкам или днищам?. |
| 131 | ГОСТ 31842-2012; Список вопросов. | 9.2.2 | Где и как должны быть нанесены слова "НЕ ПРИВАРИВАТЬ"?. |
| 132 | РД 26-11-01-85; Список вопросов. | 2.1 | Что проверяют при внешнем осмотре собранного соединения под сварку?. |
| 133 | СТО 00220256-002-2006; Список вопросов. | 4.2 | Разрешается ли ремонт сосудов и их элементов, находящихся под давлением?. |
| 134 | СТО 00220256-002-2006; Список вопросов. | 7.4 | Какой газ в качестве защитного применяют для механизированной или автоматической сварки углеродистых и низколегированных сталей?. |
| 135 | СТО 00220256-002-2006; Список вопросов. | 7.6 | Укажите величину допускаемой влажности в помещениях, где хранятся сварочные электроды. |
| 136 | СТО 00220256-002-2006; Список вопросов. | 7.7 | Сколько раз разрешено прокаливать электроды во избежание осыпания покрытия в соответствии с требованиями СТО 00220256-002-2006?. |
| 137 | СТО 00220256-002-2006; Список вопросов. | 9.4 | Допустимо ли при сборке производить подгонку кромок ударным способом или местным нагревом. |
| 138 | СТО 00220256-002-2006; Список вопросов. | 10.4 | Нужен ли подогрев при термической резке сталей марок12ХМ, 12МХ, 15Х5М и т.п , при сварке которых требуется подогрев ?. |
| 139 | СТО 00220256-002-2006; Список вопросов. | 11.5 | Укажите толщину стенки сосуда, при которой допускается производить клеймение электрографом или несмываемой краской.. |
| 140 | СТО 00220256-002-2006; Список вопросов. | 12.2.1 | На какую ширину валики должны перекрывать друг друга в каждом слое наплавки изношенной поверхности металла?. |
| 141 | СТО 00220256-002-2006; Список вопросов. | 12.3.5 | Каким образом должна производиться вварка заплат на корпусах аппаратов, работающих под давлением или содержащих коррозионные, ядовитые, пожароопасные и взрывоопасные среды?. |
| 142 | СТО 00220256-002-2006; Список вопросов. | 12.3.5 | Какой должна быть номинальная толщина заплаты или вставки, ввариваемой на корпусах аппаратов, работающих под давлением или содержащих коррозионные, ядовитые, пожароопасные и взрывоопасные среды?. |
| 143 | СТО 00220256-002-2006; Список вопросов. | 13.4 | Какой дефект является недопустимым по результатам ВИК для аппаратов 3-5 групп?. |
| 144 | СТО 00220256-003-2006; Список вопросов. | 4.4 | Каким способом сварки допускается производить ремонт теплообменника и его элементов во время работы?. |
| 145 | СТО 00220256-003-2006; Список вопросов. | 5.6.4 | Как должна осуществляться проверка соответствия основных и сварочных материалов, примененных при изготовлении теплообменников?. |
| 146 | СТО 00220368-008-2006; Список вопросов. | 4.2 | В каких условиях и при какой температуре окружающего воздуха производятся сборочные и сварочные работы?. |
| 147 | СТО 00220368-008-2006; Список вопросов. | 4.6 | Какие меры для предупреждения роста зерна в металле шва и ОШЗ необходимо принимать при сварке сплавов на никелевой основе?. |
| 148 | СТО 00220368-008-2006; Список вопросов. | Табл.6.1 | Какие марки электродов используют при ручной дуговой сварке сплавов ХН65МВ. |
| 149 | СТО 00220368-008-2006; Список вопросов. | Табл.6.3 | Какие марки электродов используют для ручной дуговой сварки соединения: Ст3+06ХН28МДТ?. |
| 150 | СТО 00220368-008-2006; Список вопросов. | 8.6 | Каким образом и на какую ширину должны быть зачищены под сварку свариваемые кромки и ОШЗ?. |
| 151 | СТО 00220368-008-2006; Список вопросов. | 9.1.6 | Допускается ли применение подгонки с местным нагревом свыше 500°С без последующей термообработки при сборке деталей и узлов из сплавов на никелевой основе?. |
| 152 | СТО 00220368-008-2006; Список вопросов. | 9.1.7 | Укажите минимальный диаметр обечайки, при котором разрешено устанавливать временные крепления при сварке кольцевого шва деталей и узлов из сплавов на железоникелевой и никелевой основе. |
| 153 | СТО 00220368-008-2006; Список вопросов. | 9.1.9 | Укажите длину прихватки для сварки разнотолщинных деталей из сплавов на железоникелевой и никелевой основе. |
| 154 | СТО 00220368-008-2006; Список вопросов. | 9.1.10 | С какой стороны нужно устанавливать временные крепления при сборке аппаратов из двухслойных сталей?. |
| 155 | СТО 00220368-008-2006; Список вопросов. | 9.1.9 | Укажите расстояние между прихватками при сварке разнотолщинных деталей из сплавов на железоникелевой и никелевой основе. |
| 156 | СТО 00220368-008-2006; Список вопросов. | 10.1.1 | Кто выполняет прихватки в процессе сборки, сварку, исправление дефектов сварных швов?. |
| 157 | СТО 00220368-008-2006; Список вопросов. | 10.1.4 | Какими способами свариваются сплавы на железоникелевой и никелевой основе?. |
| 158 | СТО 00220368-008-2006; Список вопросов. | 10.1.9 | Укажите, при какой температуре предыдущего валика разрешается выполнять следующий проход при сварке сплавов на никелевой основе?. |
| 159 | СТО 00220368-008-2006; Список вопросов. | 10.1.16 | Каким образом производится зажигание дуги после перерыва сварки?. |
| 160 | СТО 00220368-008-2006; Список вопросов. | 10.1.19 | Сколько раз допускается исправлять дефекты в одном месте сварного шва?. |
| 161 | СТО 00220368-008-2006; Список вопросов. | 10.3.1 | Укажите вид и полярность тока, на котором производится ручная дуговая сварка железоникелевых сплавов и железоникелевых сплавов со сталями?. |
| 162 | СТО 00220368-008-2006; Список вопросов. | 10.3.8 | На какую величину при сварке многослойных швов участками железоникелевых и никелевых сплавов смещают начало каждого слоя относительно предыдущего?. |
| 163 | СТО 00220368-008-2006; Список вопросов. | 12.3 | В каком объеме подвергают сварные швы визуально-измерительному контролю?. |
| 164 | СТО 00220368-008-2006; Список вопросов. | 13.6 | В каком объеме необходимо контролировать исправленные дефектные участки сварного шва и прилегающую к нему зону термического влияния?. |
| 165 | СТО 00220368-011-2007; Список вопросов. | 8.17 | Допускается ли использование электродов при сварке разнородных соединений в случае нарушения условий хранения?. |
| 166 | СТО 00220368-011-2007; Список вопросов. | 10.2 | Каким способом выполняют подготовку кромок под сварку разнородных соединений?. |
| 167 | СТО 00220368-011-2007; Список вопросов. | 10.3 | Укажите, как проводится подготовка кромок и прилегающих к ним поверхностей перед сборкой.. |
| 168 | СТО 00220368-011-2007; Список вопросов. | 10.6 | Как рекомендуется располагать прихватки при сборке под сварку разнородных соединений?. |
| 169 | СТО 00220368-011-2007; Список вопросов. | 11.1.10 | В каком месте должны ставиться клейма на сварных швах сосудов, аппаратов и трубопроводов из разнородных сталей?. |
| 170 | СТО 00220368-011-2007; Список вопросов. | 11.2.3 | Как выполняется ручная дуговая сварка разнородных сварных соединений?. |
| 171 | СТО 00220368-011-2007; Список вопросов. | 11.2.7 | Укажите место зажигания сварочной дуги при выполнении разнородных сварных соединений ручной дуговой сваркой.. |
| 172 | СТО 00220368-011-2007; Список вопросов. | 11.3.9 | Допускается ли перерыв в работе при сварке теплоустойчивых сталей?. |
| 173 | СТО 00220368-012-2008; Список вопросов. | 5.2 | Какого типа электродами допускается выполнять предварительную подварку корня шва соединений из низколегированных сталей повышенной прочности?. |
| 174 | СТО 00220368-012-2008; Список вопросов. | 5.2 | Укажите величину корневой части шва соединений из низколегированной стали.. |
| 175 | СТО 00220368-012-2008; Список вопросов. | 9.2 | Каких сварщиков допускают к выполнению сварочных работ при изготовлении, ремонте и монтаже оборудования, подведомственного Ростехнадзору?. |
| 176 | СТО 00220368-012-2008; Список вопросов. | 12.1.5 | Допускается ли зажигание сварочной дуги вне разделки кромок при ручной и механизированной сварке?. |
| 177 | СТО 00220368-012-2008; Список вопросов. | 12.1.11 | Какие сварные швы выполняют в первую очередь?. |
| 178 | СТО 00220368-013-2009; Список вопросов. | 5.1.8 | Каким образом можно уменьшить сварочные деформации?. |
| 179 | СТО 00220368-013-2009; Список вопросов. | 5.2.3 | Нужен ли подогрев при сварке высокохромистых сталей?. |
| 180 | СТО 00220368-013-2009; Список вопросов. | 5.2.5 | В каких случаях термообработка высокохромистых сталей не требуется?. |
| 181 | СТО 00220368-013-2009; Список вопросов. | 7.13 | Сколько раз допускается прокаливать электроды?. |
| 182 | СТО 00220368-013-2009; Список вопросов. | 7.17, табл. 7.5 | Сколько могут храниться прокаленные электроды в сухом отапливаемом помещении при температуре не ниже 180 град.С и относительной влажности воздуха не более 50%?. |
| 183 | СТО 00220368-013-2009; Список вопросов. | 9.3 | Могут ли не аттестованные сварщики производить сварку деталей и узлов внутренних устройств?. |
| 184 | СТО 00220368-013-2009; Список вопросов. | 10.4 | Какая механическая обработка нужна после термической резки при разделке кромок?. |
| 185 | СТО 00220368-013-2009; Список вопросов. | 10.7 | На какую ширину необходимо зачистить кромки под сварку?. |
| 186 | СТО 00220368-013-2009; Список вопросов. | 10.7 | Есть ли необходимость после проведения зачистки кромок в обработке зачищенной поверхности растворителем?. |
| 187 | СТО 00220368-013-2009; Список вопросов. | 11.11 | Когда при сборке под сварку рекомендуется устанавливать временные крепления вместо прихваток?. |
| 188 | СТО 00220368-013-2009; Список вопросов. | 11.12 | Укажите размеры прихваток, выполняемых при сборке под сварку сосудов, аппаратов и трубопроводов из высоколегированных сталей.. |
| 189 | СТО 00220368-013-2009; Список вопросов. | 11.12 | Какое расстояние рекомендуется делать между прихватками при сборке под сварку сосудов, аппаратов и трубопроводов из высоколегированных сталей?. |
| 190 | СТО 00220368-013-2009; Список вопросов. | 11.13 | Допускается ли делать одну прихватку при сборке под сварку?. |
| 191 | СТО 00220368-013-2009; Список вопросов. | 12.1.7 | Укажите, какая длина в начале и в конце сварочного шва должна выводиться на контрольные пластины или на специальные технологические планки при автоматической сварке под флюсом?. |
| 192 | СТО 00220368-013-2009; Список вопросов. | 12.1.7 | Что из перечисленного допускается при сварке высоколегированных сталей: совмещение кратеров в одном сечении при многопроходной сварке, вывод кратера на основной металл и зажигание сварочной дуги вне разделки?. |
| 193 | СТО 00220368-013-2009; Список вопросов. | 12.2.5 | Какие технологические приемы применяются при переходе с нижнего пространственного положения на потолочное при ручной дуговой сварке?. |
| 194 | СТО 00220368-013-2009; Список вопросов. | 12.2.9 | Какая величина максимального катета допускается при сварке в один проход углового шва ручной дуговой сваркой?. |
| 195 | СТО 00220368-013-2009; Список вопросов. | 12.2.10 | При какой длине шва допускается выполнять ручную дуговую сварку от начала до конца на проход?. |
| 196 | СТО 00220368-013-2009; Список вопросов. | 12.2.11 | Как рекомендуется производить ручную дуговую сварку стыков большой протяженности?. |
| 197 | СТО 00220368-013-2009; Список вопросов. | 12.7.6 | В каких случаях не допускается приварка технологических креплений при сборке стыков трубных конструкций из аустенитных сталей?. |
| 198 | СТО 00220368-013-2009; Список вопросов. | 14.3 | Какой объем визуально-измерительного контроля рекомендуется выполнять согласно ОСТ 00220368-013-2009?. |
| 199 | СТО 00220368-013-2009; Список вопросов. | 15.17 | Сколько раз разрешается исправлять дефектный участок?. |
| 200 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.7 | Какие экзамены должны сдавать сварщики при внеочередной аттестации?. |
| 201 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.6 | Какие экзамены должны сдавать сварщики при периодической аттестации?. |
| 202 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.5 | Какие экзамены должны сдавать сварщики при дополнительной аттестации?. |
| 203 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.10 | В каком документе изложен порядок аттестации сварщиков?. |
| 204 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.8 | Какой квалификационный разряд должен иметь сварщик в случае самостоятельной подачи заявки на аттестацию?. |
| 205 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.7 | Какая аттестация сварщика считается внеочередной?. |
| 206 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.6 | Какая аттестация сварщика считается периодической?. |
| 207 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.5 | Когда сварщики должны проходить дополнительную аттестацию?. |
| 208 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.4 | Какая аттестация сварщика считается первичной?. |
| 209 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.3 | Укажите виды аттестации сварщиков.. |
| 210 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.1 | Для осуществления какого вида деятельности подлежат аттестации сварщики?. |
| 211 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 3.2 | Когда должна проводиться специальная подготовка сварщиков и специалистов сварочного производства?. |
| 212 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 2.5 | Где должна проводиться аттестация сварщиков?. |
| 213 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 1.2 | С какой целью проводится аттестация сварщиков и специалистов сварочного производства?. |
| 214 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 1.5 | Сколько уровней профессиональной подготовки устанавливает САСв?. |
| 215 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 1.5 | Отменяет ли присвоение уровня профессиональной подготовки квалификационный разряд сварщика, предусмотренный системой ЕТКС, после его аттестации по данным Правилам?. |
| 216 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.7 | В каком аттестационном центре может проходить периодическую аттестацию сварщик?. |
| 217 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.7 | Допускается ли проведение дополнительной и периодической аттестации в аттестационном центре, не проводившем первичную аттестацию сварщика?. |
| 218 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.6 | Какое удостоверение выдается сварщику после прохождения периодической аттестации?. |
| 219 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.5 | Сколько раз может быть продлен срок действия аттестационного удостоверения сварщика?. |
| 220 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.3 | Когда аттестационное удостоверение сварщика металлических конструкций считается недействительным?. |
| 221 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.1, 1.16.2 | Какими документами оформляются результаты периодической аттестации сварщика?. |
| 222 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.1, 1.16.2 | Какими документами оформляются результаты дополнительной аттестации сварщика?. |
| 223 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.1, 1.16.2 | Какими документами оформляются результаты первичной аттестации сварщика?. |
| 224 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.15.6, приложение 17, табл. 11 | Перечислите виды покрытия электродов, на которые распространяется аттестация сварщика, аттестованного по ручной дуговой сварке электродами с основным покрытием.. |
| 225 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.15.1 | По какому количеству способов сварки может одновременно аттестоваться сварщик?. |
| 226 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.13.4. | Что такое контролируемая зона контрольного сварного соединения при неразрушающих методах контроля?. |
| 227 | РД 03-495-02; Список вопросов. | Приложение 17, табл. 6 | Какой метод контроля качества является обязательным для оценки качества контрольных сварных соединений всех типов?. |
| 228 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12. 11 | Может ли аттестационная комиссия прервать практический экзамен сварщика, и в каких случаях?. |
| 229 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12. 10 | В каком случае контрольное сварное соединение должно иметь в корне и в верхнем наплавленном слое, по меньшей мере, одно прерывание процесса с последующим возобновлением сварки в этом месте?. |
| 230 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12. 10 | Может ли сварщик при выполнении КСС устранять мелкие поверхностные дефекты в облицовочном шве ручным абразивным инструментом?. |
| 231 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12. 10 | Может ли сварщик устранять мелкие поверхностные дефекты в корневом шве ручным абразивным инструментом?. |
| 232 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.10 | Какие условия должны выполняться при сварке плавлением контрольного соединения из металлов?. |
| 233 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.9 | Кто выбирает клеймо для деталей контрольного соединения и где оно фиксируется?. |
| 234 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.9 | Кто выдает разрешение на сварку контрольного соединения?. |
| 235 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.6 | Могут ли применяться при сварке контрольных сварных соединений сварочные материалы, не имеющие сертификата соответствия и/или сертификата завода изготовителя?. |
| 236 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.6 | Какое требование предъявляется к сварочным материалам, применяемым при сварке контрольных сварных соединений?. |
| 237 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.4. | Допускается ли при аттестации выполнять сварку полупериметра стыка, захватывая нижнюю и верхнюю части стыка.. |
| 238 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.4. | Какое количество контрольных сварных соединений из стальных труб с наружным диаметром труб до 25 мм должен выполнить сварщик при аттестации?. |
| 239 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.1 | Кто назначает виды контрольных сварных соединений, которые должны выполнять сварщики при аттестации?. |
| 240 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.11.3. | Укажите все типы соединений, предусмотренные для аттестации по сварке металлических конструкций?. |
| 241 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.11.3. | Укажите все виды деталей, предусмотренные для контрольных соединений при аттестации сварщиков металлических конструкций?; 1. |
| 242 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.11. | Укажите наиболее полный перечень характеристик, подлежащих учету при аттестации сварщиков по сварке металлов.. |
| 243 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.10 | В какой срок сварщику разрешается пересдача несданного теоретического экзамена по ранее поданной заявке?. |
| 244 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.7 | Каков порядок проведения дополнительного собеседования на экзамене?. |
| 245 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.5 | Что происходит, если сварщик не выдерживает практический экзамен?. |
| 246 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.5 | Какой из экзаменов сварщики сдают первым?. |
| 247 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.5 | Через какой промежуток времени сварщик, не прошедший аттестацию, может пройти ее повторно?. |
| 248 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.4. | От какого экзамена освобождаются сварщики, имеющие высшее или среднее техническое образование по сварочному производству при первичной аттестации?. |
| 249 | ФНП "ПБ ОПО, на которых используется ОИД"; Список вопросов. | 3. | Укажите, на какое оборудование, работающее под избыточным давлением более 0,07 МПа, распространяются ФНП?. |
| 250 | ФНП "ПБ ОПО, на которых используется ОИД"; Список вопросов. | 3. | Укажите, на какое оборудование, работающее под избыточным давлением более 0,07 МПа, распространяются ФНП?. |
| 251 | ФНП "ПБ ОПО, на которых используется ОИД"; Список вопросов. | 97. | Какие сварщики допускаются к работам по ремонту, монтажу, реконструкции (модернизации) оборудования под давлением?. |
| 252 | ФНП "ПБ ОПО, на которых используется ОИД"; Список вопросов. | 102. | Допускается ли использование стальных труб, бывших в употреблении, при монтаже, ремонте, реконструкции (модернизации) оборудования, работающего под давлением?. |
| 253 | ФНП "ПБ ОПО, на которых используется ОИД"; Список вопросов. | 109. | Каким способом производится резка листов, труб и других полуфабрикатов, а также вырезка отверстий?. |
| 254 | ФНП "ПБ ОПО, на которых используется ОИД"; Список вопросов. | 119. | Допускается ли при сборке, подгонка кромок ударным способом или местным нагревом?. |
| 255 | ФНП "ПБ ОПО, на которых используется ОИД"; Список вопросов. | 120. | Каким способом должна быть выполнена подготовка кромок и поверхностей под сварку?. |
| 256 | ФНП "ПБ ОПО, на которых используется ОИД"; Список вопросов. | 121. | Какой документ регламентирует значение смещения внутренних кромок при сборке стыковых соединений труб с односторонней разделкой кромок и свариваемых без подкладных колец и подварки корня шва?. |
| 257 | ФНП "ПБ ОПО, на которых используется ОИД"; Список вопросов. | 123. | Кто должен выполнять приварку вспомогательных элементов (сборочных устройств, временных креплений)?. |
| 258 | ФНП "ПБ ОПО, на которых используется ОИД"; Список вопросов. | 138. | Что необходимо соблюсти при выполнении сварки в условиях отрицательной температуры?. |
| 259 | ФНП "ПБ ОПО, на которых используется ОИД"; Список вопросов. | 153. | Укажите, какие сварные соединения, подлежат визуальному и измерительному контролю?. |
| 260 | ФНП "ПБ ОПО, на которых используется ОИД"; Список вопросов. | 153. | С целью выявления каких дефектов, проводят визуальный осмотр и измерения сварных соединений?. |
| 261 | ФНП "ПБ ОПО, на которых используется ОИД"; Список вопросов. | 154. | На какую ширину должны быть зачищены, от шлака и других загрязнений, поверхности сварного шва и прилегающих к нему участков основного металла, перед визуальным контролем поверхности шва?. |
| 262 | ФНП "ПБ ОПО, на которых используется ОИД"; Список вопросов. | 155. | На каком этапе проводят исправление поверхностных дефектов, выявленных при визуальном и измерительном контроле?. |
| 263 | ФНП "ПБ ОПО, на которых используется ОИД"; Список вопросов. | 158. | Как определяется объем контроля, если при выборочном контроле сварных соединений ультразвуковым и радиографическим методом, выполненных сварщиком, будут обнаружены недопустимые дефекты?. |
| 264 | ФНП "ПБ ОПО, на которых используется ОИД"; Список вопросов. | 188. | Каким способом должны быть удалены дефекты сварных соединений?. |
| 265 | ФНП "ПБ ОПО, на которых используется ОИД"; Список вопросов. | 190. | Сколько раз допускается проводить исправление дефектов на одном и том же участке сварного соединения?. |
| 266 | ФНП "ПБ ОПО, на которых используется ОИД"; Список вопросов. | 139 | Если ли особенность в подогреве деталей перед сваркой при отрицательной температуре окружающего воздуха?. |
| 267 | ОТУ З-01/3; Список вопросов. | 5.1.2 | Допускается ли пересечение ремонтных сварных швов, выполненных ручной дуговой сваркой?. |
| 268 | ОТУ З-01/3; Список вопросов. | 5.1.2 | Допускаются ли сварные швы корпусов сосудов и аппаратов, выполненные при изготовлении, пересекать сварными швами, выполняемые при ремонте?. |
| 269 | ОТУ З-01/3; Список вопросов. | 5.1.2 | На какую величину должны быть смещены сварные швы по отношению друг к другу при ремонте корпуса сосуда?. |
| 270 | ОТУ З-01/3; Список вопросов. | 5.2.1 | На каком расстоянии от поверхности корпуса сосуда следует проводить резку термическим способом при демонтаже устройств, приваренных к корпусу сосуда?. |
| 271 | ОТУ З-01/3; Список вопросов. | 5.2.4 | Как следует удалять трещины при подготовке сосуда под ремонтную сварку или наплавку?. |
| 272 | ОТУ З-01/3; Список вопросов. | 5.2.4 | Как следует делать разделку сквозных трещин при подготовке сосудов под ремонтную сварку?. |
| 273 | ОТУ З-01/3; Список вопросов. | 5.2.4 | На какую глубину следует производить зачистку поверхности механическим способом после удаления дефектов на корпусных деталях из низкоуглеродистых (Ст. 3, 10 и др.) и низколегированных сталей (09Г2С, 16ГС, и др.) методами термической резки?. |
| 274 | ОТУ З-01/3; Список вопросов. | 5.2.4 | На какую глубину следует производить зачистку поверхности механическим способом после удаления дефектов на корпусных деталях из аустенитных сталей (08Х18Н10Т и др.) и хромомолибденовых сталей (12МХ, 12ХМ, 15Х5М и др.) методами термической резки?. |
| 275 | ОТУ З-01/3; Список вопросов. | 5.5.3 | Допускается ли ставить прихватки на месте пересечения швов при ремонте корпусов аппаратов?. |
| 276 | ОТУ З-01/3; Список вопросов. | 5.5.10 | Во сколько слоев производится ремонт дефектных участков корпусов аппаратов наплавкой?. |
| 277 | ОТУ З-01/3; Список вопросов. | 5.5.10 | Как рекомендуется выполнять первый слой при ремонте дефектных участков корпусов аппаратов наплавкой?. |
| 278 | ОТУ З-01/3; Список вопросов. | 5.5.10 | Как следует накладывать каждый последующий валик при ремонте дефектных участков корпусов аппаратов наплавкой?. |
| 279 | ОТУ З-01/3; Список вопросов. | 5.5.10 | Как рекомендуется исправлять наплавкой дефекты, имеющие округлую форму диаметром до 40 мм?. |
| 280 | ОТУ З-01/3; Список вопросов. | 5.5.10 | Какова последовательность положения валиков при многослойной наплавке?. |
| 281 | ОТУ З-01/3; Список вопросов. | 5.8.3 | Каким способом не допускается производить клеймение сварных швов сосудов после ремонтной сварки?. |
| 282 | ОТУ З-01/3; Список вопросов. | 6.1.2 | Допускается ли при ремонте аппаратов исправлять заваркой трещины в сварных швах, выходящие из сварного шва в основной металл?. |
| 283 | ОТУ З-01/3; Список вопросов. | 6.4.6 | Как следует производить приварку днища при его замене при ремонте аппарата?. |
| 284 | ОТУ З-01/3; Список вопросов. | 6.5.4 | Какой должны быть толщина вставки при ремонте дефектных участков корпуса аппаратов?. |
| 285 | ОТУ З-01/3; Список вопросов. | 6.5.8 | Сколько сварщиков должны выполнять сварные швы приварки вставок со стороной более 600 мм при ремонте аппарата?. |
| 286 | ОТУ З-01/3; Список вопросов. | 6.5.9 | Как выполняется вварка вставок с горизонтальной стороной длиной более 600 мм?. |
| 287 | СТО Газпром 2-2.3-251-2008; Список вопросов. | Вводная часть | Требования какого стандарта регламентируют сборку, сварку, термическую обработку и контроль качества при ремонте и модернизации корпусного технологического оборудования?. |
| 288 | СТО Газпром 2-2.3-251-2008; Список вопросов. | 3.8 | Что понимают под определением "механизированная дуговая сварка"?. |
| 289 | СТО Газпром 2-2.3-251-2008; Список вопросов. | 14.4.6 | Каким способом следует удалять трещины под последующую заварку?. |
| 290 | СТО Газпром 2-2.3-251-2008; Список вопросов. | 14.4.10 | Укажите требования к подготовке кромок под сварку. |
| 291 | СТО Газпром 2-2.3-251-2008; Список вопросов. | 14.2.7 | В каких условиях следует хранить сварочные материалы?. |
| 292 | СТО Газпром 2-2.3-251-2008; Список вопросов. | 14.5.12 | Укажите, при какой номинальной толщине детали допускается использование технологических креплений при сборке деталей из сталей аустенитного класса. |
| 293 | СТО Газпром 2-2.3-251-2008; Список вопросов. | 14.5.35 | Укажите количество и размеры прихваток при сборке патрубков диаметром 200-500 мм с обечайками или днищем. |
| 294 | СТО Газпром 2-2.3-251-2008; Список вопросов. | 14.7.1.5 | В соответствии, с требованиями какого стандарта должна быть разработана технология сварки при ремонте и модернизации сосудов и аппаратов?. |
| 295 | СТО Газпром 2-2.3-251-2008; Список вопросов. | 14.7.3.2 | Где следует выполнять зажигание дуги при ручной дуговой сварке?. |
| 296 | СТО Газпром 2-2.3-251-2008; Список вопросов. | 14.7.3.9 | Каким образом следует выполнять однопроходную сварку стыковых швов длиной до 300 мм. |
| 297 | СТО Газпром 2-2.3-251-2008; Список вопросов. | 14.7.3.12 | Каким диаметром электрода следует выполнять прихватку и ручную дуговую сварку первых одного-двух слоев?. |
| 298 | СТО Газпром 2-2.3-251-2008; Список вопросов. | 14.7.4.1 | На каком токе следует выполнять механизированную сварку плавящимся электродом?. |
| 299 | СТО Газпром 2-2.3-251-2008; Список вопросов. | 14.7.4.8 | К чему приводит увеличение длины дуги при механизированной сварке?. |
| 300 | СТО Газпром 2-2.3-251-2008; Список вопросов. | 14.7.4.26 | Укажите расстояние от сопла горелки до поверхности свариваемой детали при механизированной сварке?. |
| 301 | СТО Газпром 2-2.3-251-2008; Список вопросов. | 14.7.5.2 | Что необходимо выполнять для улучшения возбуждения дуги и повышения ее стабильности при аргонодуговой сварке неплавящимся электродом?; 1. |
| 302 | СТО Газпром 2-2.3-251-2008; Список вопросов. | 14.7.5.5 | Укажите, как должна подаваться присадочная проволока в сварочную ванну при аргонодуговой сварке неплавящимся электродом?. |
| 303 | СТО Газпром 2-2.3-251-2008; Список вопросов. | 14.7.5.18 | Когда следует начинать подачу аргона в горелку при аргонодуговой сварке неплавящимся электродом и прекращать ее подачу?. |
| 304 | СТО Газпром 2-2.3-251-2008; Список вопросов. | 14.7.10.2 | Укажите место расположения клейма сварщика. |
| 305 | СТО 00220368-017-2010; Список вопросов. | 5.3. | При каких условиях допускается ручная дуговая сварка теплоустойчивых сталей марок 12Х1МФ, 12Х1М1 без подогрева?. |
| 306 | СТО 00220368-017-2010; Список вопросов. | 5.3. | Распространяются ли требования подогрева при сварке теплоустойчивых сталей на термическую резку?. |
| 307 | СТО 00220368-017-2010; Список вопросов. | 5.3. | Какая температура предварительного и сопутствующего подогрева при сварке стали марки 15Х5М?. |
| 308 | СТО 00220368-017-2010; Список вопросов. | 5.6. | Каким должно быть остывание сварного соединения из теплоустойчивых сталей после окончания сварки?. |
| 309 | СТО 00220368-017-2010; Список вопросов. | 7.2. | Укажите тип электродов, который используется при ручной дуговой сварке теплоустойчивой стали марки 12Х1МФ?. |
| 310 | СТО 00220368-017-2010; Список вопросов. | 7.2. | Укажите тип электродов, который используется при ручной дуговой сварке теплоустойчивой стали марки 15Х5М?. |
| 311 | СТО 00220368-017-2010; Список вопросов. | 7.12. | Какой срок годности электродов для сварки теплоустойчивых сталей после прокалки, при соблюдении условий хранения в помещениях?. |
| 312 | СТО 00220368-017-2010; Список вопросов. | 7.12. | При каких условиях хранения срок годности прокаленных электродов для сварки теплоустойчивых сталей не ограничивается?. |
| 313 | СТО 00220368-017-2010; Список вопросов. | 7.20. | При какой температуре воздуха следует хранить в помещениях подготовленные к сварке электроды для ручной дуговой сварки?. |
| 314 | СТО 00220368-017-2010; Список вопросов. | 7.20. | При какой температуре следует хранить электроды, подготовленные к сварке теплоустойчивых сталей, в сушильных шкафах?. |
| 315 | СТО 00220368-017-2010; Список вопросов. | 7.20. | Какая относительная влажность воздуха должна быть в помещениях для хранения подготовленных к сварке электродов, предназначенных для сварки теплоустойчивых сталей?. |
| 316 | СТО 00220368-017-2010; Список вопросов. | 7.20. | Какое количество электродов для ручной дуговой сварки теплоустойчивых сталей должно выдаваться каждому сварщику?. |
| 317 | СТО 00220368-017-2010; Список вопросов. | 9.1. | Кто допускается к прихватке и сварке теплоустойчивых сталей?. |
| 318 | СТО 00220368-017-2010; Список вопросов. | 10.15. | Допускается ли термическая резка теплоустойчивых сталей толщиной до 20 мм без предварительного подогрева?. |
| 319 | СТО 00220368-017-2010; Список вопросов. | 10.18. | Каким образом следует подготавливать кромки деталей под сварку теплоустойчивых сталей?. |
| 320 | СТО 00220368-017-2010; Список вопросов. | 11.5. | Чему должны соответствовать допуски и отклонения при сборке под сварку теплоустойчивых сталей?. |
| 321 | СТО 00220368-017-2010; Список вопросов. | 11.7. | Из какого материала должны изготавливаться остающиеся подкладные кольца при сварке теплоустойчивых сталей?. |
| 322 | СТО 00220368-017-2010; Список вопросов. | 11.19. | Какими электродами следует производить прихватку при ручной дуговой сварке теплоустойчивых сталей, работающих в коррозионных средах?. |
| 323 | СТО 00220368-017-2010; Список вопросов. | 11.22. | Укажите длину прихваток при сварке теплоустойчивых сталей.. |
| 324 | СТО 00220368-017-2010; Список вопросов. | 11.22. | Укажите минимальное количество прихваток при сварке теплоустойчивых сталей.. |
| 325 | СТО 00220368-017-2010; Список вопросов. | 11.26. | Как исправляются местные отклонения зазора более допустимого при сборке под сварку теплоустойчивых сталей?. |
| 326 | СТО 00220368-017-2010; Список вопросов. | 12.1.6. | При какой температуре окружающего воздуха допускается производить сварку теплоустойчивых сталей в условиях монтажа?. |
| 327 | СТО 00220368-017-2010; Список вопросов. | 12.1, 15. | Какими электродами допускается выполнять корневой слой шва ручной дуговой сваркой теплоустойчивых сталей типа 12ХМ, 10Х2М1А-А, 15Х5М, работающих не в коррозионных средах?. |
| 328 | СТО 00220368-017-2010; Список вопросов. | 12.2.6. | Какими по ширине валиками должна выполняться ручная дуговая сварка теплоустойчивых сталей электродами диаметром 4 мм?. |
| 329 | СТО 00220368-017-2010; Список вопросов. | 12.2.7. | Допускаются ли трещины в отдельных слоях шва при ручной дуговой сварке теплоустойчивых сталей?. |
| 330 | СТО 00220368-017-2010; Список вопросов. | 12.2.9. | При смене электрода или случайных обрывов дуги зажигать её вновь следует, отступив назад от кратера. На какую величину следует отступать от кратера?. |
| 331 | СТО 00220368-017-2010; Список вопросов. | 12.2.11 | На какую величину должно быть смещено начало каждого слоя в участке шва относительно предыдущего при многослойной сварке теплоустойчивых сталей?. |
| 332 | СТО 00220368-017-2010; Список вопросов. | 13.10. | Укажите допустимое время после окончания сварки до начала термической обработки теплоустойчивых сталей марок 15Х5М, 15Х5МУ толщиной 12 мм.. |
| 333 | СТО 00220368-017-2010; Список вопросов. | 13.10. | Укажите допустимое время после окончания сварки до начала термической обработки теплоустойчивых сталей марок 15Х5М, 15Х5МУ толщиной 8 мм.. |
| 334 | СТО 00220368-017-2010; Список вопросов. | 13.10. | Разрешается ли исправление дефектов в сварных соединениях из стали марки 15Х5М толщиной 10 мм до выполнения термической обработки?. |
| 335 | СТО 00220368-017-2010; Список вопросов. | 15.15. | Как производить исправление сварных швов теплоустойчивых сталей с непроварами, прожогами и трещинами?. |
| 336 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 1.2 | ФНП устанавливают требования:. |
| 337 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 1.4 | Требования ФНП обязательны. |
| 338 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 2.6 | Персонал сварочного производства. это. |
| 339 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 2.6 | Персонал сварочного производства должен обеспечивать. |
| 340 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 2.9 | Сварщики и специалисты сварочного производства, выполняющие сварочные работы, должны. |
| 341 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 2.11 | Каким сварщика присваивается личный шифр (клеймо)?. |
| 342 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 3.32 | Какие сварщики должны выполнять допускные сварные соединения?. |
| 343 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 3.32 | В каких условиях производится сварка допускного стыка?. |
| 344 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 4.34 | Какие виды контроля должны осуществляться при подготовке и выполнении сварочных работ?. |
| 345 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 4.39 | Что необходимо предпринять при обнаружении поверхностных дефектов (трещин, недопустимых шлаковых или вольфрамовых включений, пор, неровностей и других дефектов) при сварке многопроходных швов после наложения каждого валика?; 1. |
| 346 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 4.42 | Какое клеймо должно ставиться при выполнении сварного соединения несколькими сварщиками (бригадой сварщиков)?. |
| 347 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 4.42 | Где ставится клеймо в случае, если все сварные соединения выполнены одним сварщиком?. |
| 348 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 4.44 | Укажите максимальное количество исправлений дефектных участков сварных соединений. |
| 349 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | 5.4. | Какие документы должен иметь при себе сварщик/оператор для допуска к сварке/ремонту?. |
| 350 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | 5.9. | Кто утверждает операционные технологические карты сборки и сварки?. |
| 351 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | Табл. 6.1. | Какие КСС рекомендуется выполнять при допускных испытаниях сварщиков для допуска к сварке противопожарных водопроводов, пено- и растворопроводов, трубопроводов газового пожаротушения?. |
| 352 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | Табл. 6.1. | Какие КСС рекомендуется выполнять при допускных испытаниях сварщиков для допуска к сварке металлоконструкций зданий и сооружений?. |
| 353 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | 6.2.9. | Какова должна быть длина КСС при допускных испытаниях по ручной сварке?. |
| 354 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | 7.3.3. | Повторную прокалку электродов следует проводить в количестве, предусмотренном изготовителем сварочных материалов, но не более:. |
| 355 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | 7.4.2. | Какие способы резки допускается применять при подготовке труб к сварке?. |
| 356 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | 7.4.4. | Кромки свариваемых деталей и прилегающие к ним внутренняя и наружная поверхности должны быть механически зачищены до металлического блеска на ширину:. |
| 357 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | 7.4.8. | На участке какой ширины от торца трубы следует удалять усиление наружных заводских швов труб?. |
| 358 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | 8.6.4.5. | При сборке и сварке без подкладного кольца стыков трубопроводов систем холодного и горячего водоснабжения, канализации, очистных сооружений и инженерных коммуникаций внутреннее смещение кромок не должно превышать:. |
| 359 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | 8.6.4.10. | Какой должна быть длина одной прихватки при сборке стыков диаметром свыше 100 до 426 мм включительно трубопроводов систем холодного и горячего водоснабжения, канализации, очистных сооружений и инженерных коммуникаций?. |
| 360 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | 8.8.15. | На какое расстояние следует смещать продольные или спиральные швы при сборке под сварку трубопроводов систем газоснабжения диаметром от 50 до 100 мм включительно?. |
| 361 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | 8.8.24. | При какой температуре окружающего воздуха обязателен подогрев труб с толщиной стенки более 10 мм при сварке трубопроводов систем газоснабжения?. |
| 362 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | 8.8.29. | Наружный центратор при сварке трубопроводов систем газоснабжения допускается снимать после выполнения:. |
| 363 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | 8.8.33 | На каком расстоянии от заводского шва трубы (детали, арматуры) должны отстоять начало и конец кольцевого сварного шва для труб диаметром менее 400 мм при сварке трубопроводов систем газоснабжения?. |
| 364 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | 9.2.7. | На какую глубину следует зачищать ожоги поверхности основного металла при ручной дуговой сварке трубопроводов с оцинкованным покрытием?. |
| 365 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | 9.3.5. | Какой конструктивный непровар регламентируется для соединений без соединительной втулки при ручной дуговой сварке трубопроводов с силикатно-эмалевым покрытием?. |
| 366 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | 9.3.20. | При ручной дуговой сварке трубопроводов с силикатно-эмалевым покрытием каждый последующий слой следует выполнять после остывания предыдущего слоя до температуры:. |
| 367 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | 9.4.3. | С каким максимальным отклонением от зенита допускается располагать место сварки переходной пластины при ручной дуговая сварка выводов ЭХЗ?. |
| 368 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 1.2. | На что распространяется РД-25.160.00-КТН-0215-20, часть 2?. |
| 369 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 1.2. | На сварку соединений из каких материалов распространяется РД-25.160.00-КТН-0215-20, часть 2?. |
| 370 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 3.3. | Что такое "включение"?. |
| 371 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 3.4. | Что такое "вогнутость корня шва"?. |
| 372 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 3.7. | Что называют "наплывом"?. |
| 373 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 3.8. | Что такое "непровар"?. |
| 374 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 3.10. | Что такое "несплавление"?. |
| 375 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 3.12. | Что такое "подрез"?. |
| 376 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 3.13. | Что такое "пора"?. |
| 377 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 3.14. | Что такое "прожог"?. |
| 378 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 3.16. | Что такое "свищ"?. |
| 379 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 3.17. | Что такое "смещение кромок"?. |
| 380 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 3.20. | Что такое "трещина"?. |
| 381 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 3.21. | Что такое "ширина сварного шва"?. |
| 382 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 5.1. | В соответствии с каким документом проводится неразрушающий контроль согласно РД-25.160.00-КТН-0215-20, часть 2?. |
| 383 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 7.1.7. | На какую величину протяженность зоны контроля должна превышать длину отремонтированного участка?. |
| 384 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 7.2.3. | Где указываются требования к геометрии сварных швов защитных кожухов?. |
| 385 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 7.3.3. | Какова величина избыточного давления для гидроиспытаний трубопроводов?. |
| 386 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 7.6.3. | Каков объем ВИК сварных соединений трубопроводов систем холодного и горячего водоснабжения, канализации и водостоков зданий и сооружений?. |
| 387 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 7.12.16. | Что необходимо сделать при обнаружении недопустимого дефекта в сварном шве металлоконструкций зданий и сооружений?. |