Котельное оборудование.
4. Арматура и предохранительные устройства
Уровень: I. Способ сварки: МП

Назад

| Шифр НТД | ? | Шифр НТД | ? | Шифр НТД | ? | Шифр НТД | ? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СТ ЦКБА 025-2006 | 16 | По способам | 44 | СТ ЦКБА 053-2008 | 2 | ПБ 03-273-99 | 16 |
| РД 03-495-02 | 32 | СТО ЦКТИ 10.049-2013 | 8 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г. | 13 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1 | 14 |
| РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2 | 20 |  |  |  |  |  |  |

1 - 165 из 165
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец | По стр.

| № | Шифр НТД | Пункт НТД | Текст вопроса |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | СТ ЦКБА 025-2006; Список вопросов. | 6.3.6, 6.3.10 | В каком количестве необходимо выдавать сварщику электроды и сварочную проволоку?. |
| 2 | СТ ЦКБА 025-2006; Список вопросов. | 6.2.4.1 | Какие испытания необходимо проводить для проверки качества газовой защиты перед использованием каждого нового баллона с защитным газом, предназначенного для изготовления и ремонта трубопроводной арматуры?. |
| 3 | СТ ЦКБА 025-2006; Список вопросов. | 8.1.1. | Какие сварщики допускаются к сварочным работам при изготовлении и ремонте трубопроводной арматуры?. |
| 4 | СТ ЦКБА 025-2006; Список вопросов. | 9.2. | Каким образом рекомендуется производить подготовку под сварку свариваемых кромок деталей из подкаливающихся сталей перлитного класса, при изготовлении и ремонте трубопроводной арматуры?. |
| 5 | СТ ЦКБА 025-2006; Список вопросов. | 9.2. | Каким способом необходимо производить подготовку под сварку свариваемых кромок деталей из стали аустенитного класса, при изготовлении и ремонте трубопроводной арматуры?. |
| 6 | СТ ЦКБА 025-2006; Список вопросов. | 10.9. | Каким способом сварки допускается выполнять прихватки, независимо от способа выполнения сварных швов?. |
| 7 | СТ ЦКБА 025-2006; Список вопросов. | 10.10 | Допускается ли наложение прихваток в местах пересечения двух подлежащих сварке соединений?. |
| 8 | СТ ЦКБА 025-2006; Список вопросов. | 11.1.8 | Где необходимо производить зажигание дуги при выполнении сварки?. |
| 9 | СТ ЦКБА 025-2006; Список вопросов. | 11.1.9 | Допускается ли выводить кратер на основной металл?. |
| 10 | СТ ЦКБА 025-2006; Список вопросов. | 11.1.11 | Во сколько слоев следует производить сварку угловых швов трубопроводной арматуры, к которым предъявляются требования герметичности?. |
| 11 | СТ ЦКБА 025-2006; Список вопросов. | 11.1.17. | На каком расстоянии от края усиления сварного шва проставляются клейма сварщиков?. |
| 12 | СТ ЦКБА 025-2006; Список вопросов. | 11.4.2 | Какую внешнюю характеристику должен иметь источник питания для сварки в среде углекислого газа?. |
| 13 | СТ ЦКБА 025-2006; Список вопросов. | 14.1.3. | Сколько раз допускается исправление дефекта на одном и том же участке сварного соединения?. |
| 14 | СТ ЦКБА 025-2006; Список вопросов. | 14.1.6. | Кто должен производить исправление дефектных участков сварного соединения?. |
| 15 | СТ ЦКБА 025-2006; Список вопросов. | 14.2.1. | Каким способом следует удалять дефекты сварных соединений трубопроводной арматуры из подкаливающихся сталей перлитного класса?. |
| 16 | СТ ЦКБА 025-2006; Список вопросов. | 14.2.5. | При исправлении сквозных дефектов в сварных соединениях трубопроводной арматуры делается разделка кромок. В каких пределах должен находиться угол раскрытия кромок?. |
| 17 | По способам; Список вопросов. | нет | С какой целью выполняют разделку кромок свариваемых деталей?. |
| 18 | По способам; Список вопросов. | нет | Какие дефекты характерны при сварке тонколистового металла (0,5-3 мм).. |
| 19 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите, требуется ли при многослойной сварке разбивать шов таким образом, чтобы стыкуемые участки ("замки") наплавляемого слоя не совпадали с "замками" соседних слоев.. |
| 20 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите, с какой стороны выполняются прихватки при сборке конструкций, свариваемых дуговой сваркой с двух сторон.. |
| 21 | По способам; Список вопросов. | нет | Необходимо ли менять светофильтры в зависимости от величины сварочного тока?. |
| 22 | По способам; Список вопросов. | нет | Какой должна быть величина силы тока при дуговой сварке (наплавке) в вертикальном положении снизу вверх по сравнению с величиной силы тока в нижнем положении?. |
| 23 | По способам; Список вопросов. | нет | Допускается ли выводить кратер и возбуждать дугу на основном металле за пределами шва?. |
| 24 | По способам; Список вопросов. | нет | Каким образом преимущественно свариваются длинные швы металлоконструкций (свыше 1000 мм)?. |
| 25 | По способам; Список вопросов. | нет | Каким образом преимущественно свариваются короткие швы (250-350 мм)?. |
| 26 | По способам; Список вопросов. | нет | Каким образом преимущественно свариваются швы средней длины (350-1000 мм)?. |
| 27 | По способам; Список вопросов. | нет | Как влияет сварочный ток на размеры шва и ЗТВ при неизменности других параметров?. |
| 28 | По способам; Список вопросов. | нет | Какие факторы учитывают при выборе сварочной проволоки сплошного сечения?. |
| 29 | По способам; Список вопросов. | нет | С какой целью применяют импульсно-дуговой способ сварки (наплавки) плавящимся электродом?. |
| 30 | По способам; Список вопросов. | нет | Каким должен быть защитный поток газа, выходящего из сопла горелки для лучшей защиты сварочной ванны и металла шва?. |
| 31 | По способам; Список вопросов. | нет | В каком месте сварного соединения должно производиться зажигание и гашение дуги?. |
| 32 | По способам; Список вопросов. | нет | При сварке в защитном газе плавящимся электродом образуются брызги расплавленного металла, которые прилипают к мундштуку и соплу и могут привести к закорачиванию сварочной цепи. Во избежание этого применяют:. |
| 33 | По способам; Список вопросов. | нет | Как проверяют качество защитного газа перед использованием его на производственном участке?. |
| 34 | По способам; Список вопросов. | нет | Следует ли подогревать углекислый газ перед выполнением сварки?. |
| 35 | По способам; Список вопросов. | нет | Следует ли применять осушители газа перед выполнением сварки в углекислом газе или в его смесях с другими газами?. |
| 36 | По способам; Список вопросов. | нет | Какую вольтамперную характеристику должны иметь источники питания дуги для сварки в активных газах?. |
| 37 | По способам; Список вопросов. | нет | С какой целью в сварочные проволоки для сварки в углекислом газе вводят кремний и марганец?. |
| 38 | По способам; Список вопросов. | нет | В чем заключается особенность сварки в углекислом газе по сравнению со сваркой в других защитных газах?. |
| 39 | По способам; Список вопросов. | нет | Зачем при сварке в углекислом газе ограничивают напряжение дуги?. |
| 40 | По способам; Список вопросов. | нет | В какой цвет окрашивают баллоны с двуокисью углерода и с окраской баллонов с какими газами это совпадает?. |
| 41 | По способам; Список вопросов. | нет | При каком давлении углекислый газ находится в баллоне при температуре 20 град. С?. |
| 42 | По способам; Список вопросов. | нет | Наличием какого устройства отличается оборудование постов для сварки в углекислом газе по сравнению с другими способами сварки в защитных газах?. |
| 43 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите марки проволок, рекомендуемые для механизированной сварки в защитных газах стыков труб из низколегированных (кремнемарганцовистых) сталей. |
| 44 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите все факторы, определяющие надежность газовой защиты зоны сварки при сварке в защитном газе.. |
| 45 | По способам; Список вопросов. | нет | Как влияет увеличение расстояния от сопла горелки до поверхности металла?. |
| 46 | По способам; Список вопросов. | нет | Чем измеряют расход защитного газа при сварке (наплавке)?. |
| 47 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите наиболее полный перечень оборудования, входящего в состав поста для сварки в углекислом газе.. |
| 48 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите рекомендуемые диаметры проволоки марок Св-08ГС или Св-08Г2С для механизированной сварки в защитных газах швов на вертикальной плоскости конструкций из углеродистой сталей:. |
| 49 | По способам; Список вопросов. | нет | Рекомендуемые диаметры проволоки марок Св-08ГС или Св-08Г2С для механизированной сварки в защитных газах швов в нижнем положении конструкций из углеродистой сталей:. |
| 50 | По способам; Список вопросов. | нет | При механизированной сварке в защитных газах стыковых соединений листов толщиной 3...6 мм в потолочном положении по сравнению с нижним рекомендуется:. |
| 51 | По способам; Список вопросов. | нет | Какая скорость рекомендуется для механизированной сварки в защитных газах стыковых соединений металлоконструкций толщиной 3...4 мм в нижнем положении?. |
| 52 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите рекомендуемый вылет электрода из мундштука перед зажиганием дуги для выполнения механизированной сварки в защитных газах:. |
| 53 | По способам; Список вопросов. | нет | Что обеспечивает стабильный процесс в широком диапазоне рабочих режимов и надежную газовую защиту при механизированной сварке в защитных газах?. |
| 54 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите, в каком пространственном положении может производиться механизированная сварка в защитном газе проволокой сплошного сечения.. |
| 55 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите порядок действий перед возбуждением дуги и началом механизированной сварки в защитном газе.. |
| 56 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите рекомендуемый угол наклона горелки при механизированной сварке в защитном газе в нижнем положении стыковых соединений толщиной 10...15мм.. |
| 57 | По способам; Список вопросов. | нет | Как рекомендуется выполнять стыковые соединения толщиной до 3 мм механизированной сваркой в защитном газе?. |
| 58 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите положение электрода по отношению к направлению его перемещения при механизированной сварке в защитных газах стыковых соединений в нижнем положении для толщины металла 3...4 мм.. |
| 59 | По способам; Список вопросов. | нет | Какие требования предъявляются к качеству сварочной проволоки сплошного сечения перед ее применением?. |
| 60 | По способам; Список вопросов. | нет | Какие свойства сварочной углеродистой проволоки (марок Св-08, Св-08А и др.) проверяют перед выдачей на производственный участок?. |
| 61 | СТ ЦКБА 053-2008; Список вопросов. | 9.1.6 | В каком положении рекомендуется производить наплавку?. |
| 62 | СТ ЦКБА 053-2008; Список вопросов. | 9.1.6 | При какой температуре окружающей среды должна производиться наплавка без предварительного подогрева?. |
| 63 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.7 | Какие экзамены должны сдавать сварщики при внеочередной аттестации?. |
| 64 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.6 | Какие экзамены должны сдавать сварщики при периодической аттестации?. |
| 65 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.5 | Какие экзамены должны сдавать сварщики при дополнительной аттестации?. |
| 66 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.10 | В каком документе изложен порядок аттестации сварщиков?. |
| 67 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.8 | Какой квалификационный разряд должен иметь сварщик в случае самостоятельной подачи заявки на аттестацию?. |
| 68 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.7 | Какая аттестация сварщика считается внеочередной?. |
| 69 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.6 | Какая аттестация сварщика считается периодической?. |
| 70 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.5 | Когда сварщики должны проходить дополнительную аттестацию?. |
| 71 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.4 | Какая аттестация сварщика считается первичной?. |
| 72 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.3 | Укажите виды аттестации сварщиков.. |
| 73 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.1 | Для осуществления какого вида деятельности подлежат аттестации сварщики?. |
| 74 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 3.2 | Когда должна проводиться специальная подготовка сварщиков и специалистов сварочного производства?. |
| 75 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 2.5 | Где должна проводиться аттестация сварщиков?. |
| 76 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 1.2 | С какой целью проводится аттестация сварщиков и специалистов сварочного производства?. |
| 77 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 1.5 | Сколько уровней профессиональной подготовки устанавливает САСв?. |
| 78 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 1.5 | Отменяет ли присвоение уровня профессиональной подготовки квалификационный разряд сварщика, предусмотренный системой ЕТКС, после его аттестации по данным Правилам?. |
| 79 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.7 | В каком аттестационном центре может проходить периодическую аттестацию сварщик?. |
| 80 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.7 | Допускается ли проведение дополнительной и периодической аттестации в аттестационном центре, не проводившем первичную аттестацию сварщика?. |
| 81 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.6 | Какое удостоверение выдается сварщику после прохождения периодической аттестации?. |
| 82 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.5 | Сколько раз может быть продлен срок действия аттестационного удостоверения сварщика?. |
| 83 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.3 | Когда аттестационное удостоверение сварщика металлических конструкций считается недействительным?. |
| 84 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.1, 1.16.2 | Какими документами оформляются результаты периодической аттестации сварщика?. |
| 85 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.1, 1.16.2 | Какими документами оформляются результаты дополнительной аттестации сварщика?. |
| 86 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.1, 1.16.2 | Какими документами оформляются результаты первичной аттестации сварщика?. |
| 87 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.15.1 | По какому количеству способов сварки может одновременно аттестоваться сварщик?. |
| 88 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.13.4. | Что такое контролируемая зона контрольного сварного соединения при неразрушающих методах контроля?. |
| 89 | РД 03-495-02; Список вопросов. | Приложение 17, табл. 6 | Какой метод контроля качества является обязательным для оценки качества контрольных сварных соединений всех типов?. |
| 90 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12. 11 | Может ли аттестационная комиссия прервать практический экзамен сварщика, и в каких случаях?. |
| 91 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12. 10 | В каком случае контрольное сварное соединение должно иметь в корне и в верхнем наплавленном слое, по меньшей мере, одно прерывание процесса с последующим возобновлением сварки в этом месте?. |
| 92 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12. 10 | Может ли сварщик при выполнении КСС устранять мелкие поверхностные дефекты в облицовочном шве ручным абразивным инструментом?. |
| 93 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12. 10 | Может ли сварщик устранять мелкие поверхностные дефекты в корневом шве ручным абразивным инструментом?. |
| 94 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.10 | Какие условия должны выполняться при сварке плавлением контрольного соединения из металлов?. |
| 95 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.9 | Кто выбирает клеймо для деталей контрольного соединения и где оно фиксируется?. |
| 96 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.9 | Кто выдает разрешение на сварку контрольного соединения?. |
| 97 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.6 | Могут ли применяться при сварке контрольных сварных соединений сварочные материалы, не имеющие сертификата соответствия и/или сертификата завода изготовителя?. |
| 98 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.6 | Какое требование предъявляется к сварочным материалам, применяемым при сварке контрольных сварных соединений?. |
| 99 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.4. | Допускается ли при аттестации выполнять сварку полупериметра стыка, захватывая нижнюю и верхнюю части стыка.. |
| 100 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.4. | Какое количество контрольных сварных соединений из стальных труб с наружным диаметром труб до 25 мм должен выполнить сварщик при аттестации?. |
| 101 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.1 | Кто назначает виды контрольных сварных соединений, которые должны выполнять сварщики при аттестации?. |
| 102 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.11.3. | Укажите все типы соединений, предусмотренные для аттестации по сварке металлических конструкций?. |
| 103 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.11.3. | Укажите все виды деталей, предусмотренные для контрольных соединений при аттестации сварщиков металлических конструкций?; 1. |
| 104 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.11. | Укажите наиболее полный перечень характеристик, подлежащих учету при аттестации сварщиков по сварке металлов.. |
| 105 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.10 | В какой срок сварщику разрешается пересдача несданного теоретического экзамена по ранее поданной заявке?. |
| 106 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.7 | Каков порядок проведения дополнительного собеседования на экзамене?. |
| 107 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.5 | Что происходит, если сварщик не выдерживает практический экзамен?. |
| 108 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.5 | Какой из экзаменов сварщики сдают первым?. |
| 109 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.5 | Через какой промежуток времени сварщик, не прошедший аттестацию, может пройти ее повторно?. |
| 110 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.4. | От какого экзамена освобождаются сварщики, имеющие высшее или среднее техническое образование по сварочному производству при первичной аттестации?. |
| 111 | СТО ЦКТИ 10.049-2013; Список вопросов. | 6.2.1 | При какой температуре окружающего воздуха допускается заварка выборок на литых деталях энергооборудования из углеродистых, низколегированных конструкционных и теплоустойчивых хромомолибденовых и хромомолибденованадиевых сталей перлитного класса?. |
| 112 | СТО ЦКТИ 10.049-2013; Список вопросов. | 6.2.1 | Укажите температуру предварительного и сопутствующего подогрева при заварке выборок на литых деталях из стали 20Л, 25Л. |
| 113 | СТО ЦКТИ 10.049-2013; Список вопросов. | 6.2.1 | Укажите температуру предварительного и сопутствующего подогрева при заварке выборок на литых деталях из стали 12МХЛ, 20ХМЛ. |
| 114 | СТО ЦКТИ 10.049-2013; Список вопросов. | 6.2.1 | Укажите температуру предварительного и сопутствующего подогрева при заварке выборок на литых деталях из стали 20ХМФЛ, 15Х1М1ФЛ. |
| 115 | СТО ЦКТИ 10.049-2013; Список вопросов. | 6.2.1 | Укажите температуру предварительного и сопутствующего подогрева при заварке выборок на литых деталях из стали 20ГСЛ, 25ГСЛ, 30ГСЛ. |
| 116 | СТО ЦКТИ 10.049-2013; Список вопросов. | 6.2.2 | Допускается ли газопламенный нагрев при предварительном и сопутствующем подогреве металла литых деталей энергооборудования?. |
| 117 | СТО ЦКТИ 10.049-2013; Список вопросов. | 6.2.5 | Сварщики с каким разрядом допускаются к выполнению сварочных работ при ремонте дефектов в литых деталях энергооборудования?. |
| 118 | СТО ЦКТИ 10.049-2013; Список вопросов. | 6.2.11 | Укажите марки проволок сплошного сечения, применяемых при механизированной заварке плавящимся электродом в среде защитных газов выборок на деталях из низколегированных теплоустойчивых хромомолибденовых и хромомолибденованадиевых сталей перлитного класса в. |
| 119 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 1.2 | ФНП устанавливают требования:. |
| 120 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 1.4 | Требования ФНП обязательны. |
| 121 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 2.6 | Персонал сварочного производства. это. |
| 122 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 2.6 | Персонал сварочного производства должен обеспечивать. |
| 123 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 2.9 | Сварщики и специалисты сварочного производства, выполняющие сварочные работы, должны. |
| 124 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 2.11 | Каким сварщика присваивается личный шифр (клеймо)?. |
| 125 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 3.32 | Какие сварщики должны выполнять допускные сварные соединения?. |
| 126 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 3.32 | В каких условиях производится сварка допускного стыка?. |
| 127 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 4.34 | Какие виды контроля должны осуществляться при подготовке и выполнении сварочных работ?. |
| 128 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 4.39 | Что необходимо предпринять при обнаружении поверхностных дефектов (трещин, недопустимых шлаковых или вольфрамовых включений, пор, неровностей и других дефектов) при сварке многопроходных швов после наложения каждого валика?; 1. |
| 129 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 4.42 | Какое клеймо должно ставиться при выполнении сварного соединения несколькими сварщиками (бригадой сварщиков)?. |
| 130 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 4.42 | Где ставится клеймо в случае, если все сварные соединения выполнены одним сварщиком?. |
| 131 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 4.44 | Укажите максимальное количество исправлений дефектных участков сварных соединений. |
| 132 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | 5.4. | Какие документы должен иметь при себе сварщик/оператор для допуска к сварке/ремонту?. |
| 133 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | 5.9. | Кто утверждает операционные технологические карты сборки и сварки?. |
| 134 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | Табл. 6.1. | Какие КСС рекомендуется выполнять при допускных испытаниях сварщиков для допуска к сварке противопожарных водопроводов, пено- и растворопроводов, трубопроводов газового пожаротушения?. |
| 135 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | Табл. 6.1. | Какие КСС рекомендуется выполнять при допускных испытаниях сварщиков для допуска к сварке металлоконструкций зданий и сооружений?. |
| 136 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | 6.2.9. | Какова должна быть длина КСС при допускных испытаниях по ручной сварке?. |
| 137 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | 7.4.2. | Какие способы резки допускается применять при подготовке труб к сварке?. |
| 138 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | 7.4.4. | Кромки свариваемых деталей и прилегающие к ним внутренняя и наружная поверхности должны быть механически зачищены до металлического блеска на ширину:. |
| 139 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | 7.4.8. | На участке какой ширины от торца трубы следует удалять усиление наружных заводских швов труб?. |
| 140 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | 8.6.4.5. | При сборке и сварке без подкладного кольца стыков трубопроводов систем холодного и горячего водоснабжения, канализации, очистных сооружений и инженерных коммуникаций внутреннее смещение кромок не должно превышать:. |
| 141 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | 8.6.4.10. | Какой должна быть длина одной прихватки при сборке стыков диаметром свыше 100 до 426 мм включительно трубопроводов систем холодного и горячего водоснабжения, канализации, очистных сооружений и инженерных коммуникаций?. |
| 142 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | 8.8.15. | На какое расстояние следует смещать продольные или спиральные швы при сборке под сварку трубопроводов систем газоснабжения диаметром от 50 до 100 мм включительно?. |
| 143 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | 8.8.24. | При какой температуре окружающего воздуха обязателен подогрев труб с толщиной стенки более 10 мм при сварке трубопроводов систем газоснабжения?. |
| 144 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | 8.8.29. | Наружный центратор при сварке трубопроводов систем газоснабжения допускается снимать после выполнения:. |
| 145 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | 8.8.33 | На каком расстоянии от заводского шва трубы (детали, арматуры) должны отстоять начало и конец кольцевого сварного шва для труб диаметром менее 400 мм при сварке трубопроводов систем газоснабжения?. |
| 146 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 1.2. | На что распространяется РД-25.160.00-КТН-0215-20, часть 2?. |
| 147 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 1.2. | На сварку соединений из каких материалов распространяется РД-25.160.00-КТН-0215-20, часть 2?. |
| 148 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 3.3. | Что такое "включение"?. |
| 149 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 3.4. | Что такое "вогнутость корня шва"?. |
| 150 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 3.7. | Что называют "наплывом"?. |
| 151 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 3.8. | Что такое "непровар"?. |
| 152 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 3.10. | Что такое "несплавление"?. |
| 153 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 3.12. | Что такое "подрез"?. |
| 154 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 3.13. | Что такое "пора"?. |
| 155 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 3.14. | Что такое "прожог"?. |
| 156 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 3.16. | Что такое "свищ"?. |
| 157 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 3.17. | Что такое "смещение кромок"?. |
| 158 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 3.20. | Что такое "трещина"?. |
| 159 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 3.21. | Что такое "ширина сварного шва"?. |
| 160 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 5.1. | В соответствии с каким документом проводится неразрушающий контроль согласно РД-25.160.00-КТН-0215-20, часть 2?. |
| 161 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 7.1.7. | На какую величину протяженность зоны контроля должна превышать длину отремонтированного участка?. |
| 162 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 7.2.3. | Где указываются требования к геометрии сварных швов защитных кожухов?. |
| 163 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 7.3.3. | Какова величина избыточного давления для гидроиспытаний трубопроводов?. |
| 164 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 7.6.3. | Каков объем ВИК сварных соединений трубопроводов систем холодного и горячего водоснабжения, канализации и водостоков зданий и сооружений?. |
| 165 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 7.12.16. | Что необходимо сделать при обнаружении недопустимого дефекта в сварном шве металлоконструкций зданий и сооружений?. |