Нефтегазодобывающее оборудование.
1. Промысловые и магистральные нефтепродуктопроводы, трубопроводы нефтеперекачивающих станций (НПС), обеспечивающие транспорт нефти и нефтепродуктов при сооружении, реконструкции и капитальном ремонте.
Уровень: I. Способ сварки: РД

Назад

| Шифр НТД | ? | Шифр НТД | ? | Шифр НТД | ? | Шифр НТД | ? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По способам | 30 | ВСН 006-89 | 78 | СНиП 2.05.06-85*/1 | 11 | СП 34-116-97 | 40 |
| СНиП III-42-80* | 32 | РД 39-132-94 | 29 | ВСН 012-88 | 2 | ОТТ-25.160.00-КТН-068-10 | 45 |
| ПБ 03-273-99 | 16 | РД 03-495-02 | 33 | СП 36.13330.2012 | 7 | ФНП "ПБ в нефтяной и газовой промышленности" | 9 |
| СП 86.13330.2014 | 23 | СП 406.1325800.2018 | 26 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г. | 13 |  |  |

1 - 394 из 394
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец | По стр.

| № | Шифр НТД | Пункт НТД | Текст вопроса |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | По способам; Список вопросов. | нет | С какой целью выполняют разделку кромок свариваемых деталей?. |
| 2 | По способам; Список вопросов. | нет | Какие дефекты характерны при сварке тонколистового металла (0,5-3 мм).. |
| 3 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите, требуется ли при многослойной сварке разбивать шов таким образом, чтобы стыкуемые участки ("замки") наплавляемого слоя не совпадали с "замками" соседних слоев.. |
| 4 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите, с какой стороны выполняются прихватки при сборке конструкций, свариваемых дуговой сваркой с двух сторон.. |
| 5 | По способам; Список вопросов. | нет | Для каких целей используют балластный реостат на рабочем месте сварщика при работе от многопостового источника питания?. |
| 6 | По способам; Список вопросов. | нет | Необходимо ли менять светофильтры в зависимости от величины сварочного тока?. |
| 7 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите правильное подразделение электродов по виду покрытия по ГОСТ 9466?. |
| 8 | По способам; Список вопросов. | ГОСТ 9467, п.2 | Для какого класса сталей применяют при сварке (наплавке) электроды типов Э38, Э42, Э46, Э50?. |
| 9 | По способам; Список вопросов. | ГОСТ 9467, п.2 | Для какого класса сталей применяют при сварке (наплавке) электроды типов Э55, Э60?. |
| 10 | По способам; Список вопросов. | ГОСТ 9467, п.2 | Что обозначает в маркировке типов электродов буква "А", например Э42А?. |
| 11 | По способам; Список вопросов. | нет | Какой должна быть величина силы тока при дуговой сварке (наплавке) в вертикальном положении снизу вверх по сравнению с величиной силы тока в нижнем положении?. |
| 12 | По способам; Список вопросов. | нет | С какой целью производят прокалку электродов?. |
| 13 | По способам; Список вопросов. | нет | Какую роль играют газообразующие вещества в электродном покрытии?. |
| 14 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите роль шлакообразующих веществ в электродном покрытии?. |
| 15 | По способам; Список вопросов. | нет | Какова роль легирующих элементов в электродном покрытии?. |
| 16 | По способам; Список вопросов. | нет | Какова роль связующих компонентов в электродном покрытии?. |
| 17 | По способам; Список вопросов. | нет | Из каких условий выбирают диаметр электрода?. |
| 18 | По способам; Список вопросов. | нет | Допускается ли выводить кратер и возбуждать дугу на основном металле за пределами шва?. |
| 19 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите требования к заварке кратера, которые рекомендуется выполнять при ручной дуговой сварке (наплавке) покрытыми электродами перед гашением дуги.. |
| 20 | По способам; Список вопросов. | нет | За счет чего осуществляется защита расплавленного металла от воздуха при сварке электродами с целлюлозным видом покрытия?. |
| 21 | По способам; Список вопросов. | нет | Какую вольтамперную характеристику должен иметь источник питания для ручной дуговой сварки покрытыми электродами?. |
| 22 | По способам; Список вопросов. | нет | В каком из указанных положений обеспечивается более глубокое проплавление?. |
| 23 | По способам; Список вопросов. | нет | Что необходимо выполнить для предотвращения вытекания металла из сварочной ванны при сварке в потолочном положении?. |
| 24 | По способам; Список вопросов. | нет | Электроды с каким видом покрытия обеспечивают минимальное содержание кислорода и азота в наплавленном металле?. |
| 25 | По способам; Список вопросов. | нет | Электроды с каким видом покрытия одинаковой толщины образуют минимальное количество шлака?. |
| 26 | По способам; Список вопросов. | нет | Каким образом преимущественно свариваются длинные швы металлоконструкций (свыше 1000 мм)?. |
| 27 | По способам; Список вопросов. | нет | Каким образом преимущественно свариваются короткие швы (250-350 мм)?. |
| 28 | По способам; Список вопросов. | нет | Каким образом преимущественно свариваются швы средней длины (350-1000 мм)?. |
| 29 | По способам; Список вопросов. | нет | Как влияет сварочный ток на размеры шва и ЗТВ при неизменности других параметров?. |
| 30 | По способам; Список вопросов. | нет | В каком месте сварного соединения должно производиться зажигание и гашение дуги?. |
| 31 | ВСН 006-89; Список вопросов. | 2.1.7. | В случае выполнения сварки допускного стыка бригадным методом, может ли быть допущен к работе в этой бригаде другой сварщик?. |
| 32 | ВСН 006-89; Список вопросов. | 2.1.7. | Может ли каждый сварщик бригады самостоятельно выполнить сварку всего стыка, если допускной стык был выполнен бригадным методом?. |
| 33 | ВСН 006-89; Список вопросов. | 2.1.13. | Электроды с каким видом покрытия должны применяться для ремонта забоин и задиров на трубах и деталях трубопроводов?. |
| 34 | ВСН 006-89; Список вопросов. | 2.2.1. | Можно ли использовать для сварки трубопроводов трубы с дефектами поверхностей?. |
| 35 | ВСН 006-89; Список вопросов. | 2.2.2. | При какой максимальной разнотолщинности допускается соединение труб с деталями трубопроводов при специальной разделке кромок более толстой детали?. |
| 36 | ВСН 006-89; Список вопросов. | 2.2.3. | Какое смещение внутренних кромок допускается при сборке стыков бесшовных труб с одинаковой нормативной толщиной стенки?. |
| 37 | ВСН 006-89; Список вопросов. | 2.2.3. | Какое смещение внутренних кромок допускается при сборке стыков электросварных труб с одинаковой нормативной толщиной стенки?. |
| 38 | ВСН 006-89; Список вопросов. | 2.2.4. | Какие центраторы необходимо применять при сборке труб диаметром 1420мм и толщиной стенки от 21,5мм под сварку на магистральных трубопроводах?. |
| 39 | ВСН 006-89; Список вопросов. | 2.2.6 | Какой должна быть величина зазора при сборке стыков труб с толщиной стенки 8-10 мм для их сварки электродами с основным покрытием диаметром 3,0 мм?. |
| 40 | ВСН 006-89; Список вопросов. | 2.2.6 | Какой должна быть величина зазора при сборке стыков труб с толщиной стенки до 8 мм для их сварки электродами с рутилом покрытием диаметром 3,0 мм?. |
| 41 | ВСН 006-89; Список вопросов. | 2.2.6. | Какой должна быть величина зазора при сборке стыков труб с толщиной стенки 10 мм и более для их сварки электродами с целлюлозным покрытием диаметром 4,0 мм?. |
| 42 | ВСН 006-89; Список вопросов. | 2.2.11. | От чего зависят количество и длина прихваток при сборке стыков на наружных центраторах?. |
| 43 | ВСН 006-89; Список вопросов. | 2.2.11. | Назовите количество и размеры прихваток при сборке стыков на наружных центраторах при диаметре стыка до 400 мм?. |
| 44 | ВСН 006-89; Список вопросов. | 2.2.11. | Назовите количество и размеры прихваток при сборке стыков на наружных центраторах при диаметре стыка от 400 до 1000 мм?. |
| 45 | ВСН 006-89; Список вопросов. | 2.2.11. | Назовите количество и размеры прихваток при сборке стыков на наружных центраторах при диаметре стыка свыше 1000мм.. |
| 46 | ВСН 006-89; Список вопросов. | 2.2.12. | На каком участке проводится просушка (или подогрев) перед прихваткой и сваркой стыков магистральных и промысловых трубопроводов?. |
| 47 | ВСН 006-89; Список вопросов. | 2.2.13. | В каком случае просушка торцов труб нагревом до температуры 20-50°С является обязательной перед сваркой стыков магистральных и промысловых трубопроводов?. |
| 48 | ВСН 006-89; Список вопросов. | 2.2.15. | Если по техническим условиям перед сваркой магистральных и промысловых трубопроводов необходимы просушка и подогрев, то какую операцию проводят в этом случае?. |
| 49 | ВСН 006-89; Список вопросов. | 2.2.19. | Укажите температуру предварительного подогрева перед сваркой труб, отличающихся по марке стали или толщине стенки, если для каждой трубы требуется подогрев до различных температур?. |
| 50 | ВСН 006-89; Список вопросов. | 2.2.21. | Как контролируется температура подогрева свариваемых кромок при сварке магистральных и промысловых трубопроводов?. |
| 51 | ВСН 006-89; Список вопросов. | 2.3.8. | Каким должно быть время прокалки покрытых электродов перед их выдачей в производство?. |
| 52 | ВСН 006-89; Список вопросов. | 2.3.9 | Какой срок годности электродов с основным покрытием, при хранении в сухом помещении после прокалки?. |
| 53 | ВСН 006-89; Список вопросов. | 2.3.9 | Какой срок годности электродов с целлюлозным покрытием, при хранении в сухом помещении после прокалки?. |
| 54 | ВСН 006-89; Список вопросов. | 2.3.10. | Укажите рекомендации по хранению на рабочем месте электродов, предназначенных для сварки корневого слоя шва с основным видом покрытия после прокалки?. |
| 55 | ВСН 006-89; Список вопросов. | 2.3.11. | В каком количестве рекомендуется выдавать сварочные материалы сварщику на рабочее место?. |
| 56 | ВСН 006-89; Список вопросов. | 2.3.11 | Где должны храниться неиспользованные в течение смены сварочные электроды?. |
| 57 | ВСН 006-89; Список вопросов. | 2.4.1. | Можно ли вести ручную дуговую сварку с применением присадок, подаваемых в дугу дополнительно или закладываемых в разделку, при сварке магистральных и промысловых трубопроводов?. |
| 58 | ВСН 006-89; Список вопросов. | 2.4.2. | На какой полярности ведут ручную дуговую сварку стыков электродами с целлюлозным покрытием?. |
| 59 | ВСН 006-89; Список вопросов. | 2.4.2. | На какой полярности ведут ручную дуговую сварку стыков магистральных и промысловых трубопроводов электродами с основным покрытием?. |
| 60 | ВСН 006-89; Список вопросов. | 2.4.4. | Какие требования должны быть выполнены при вынужденных перерывах во время сварки корневого слоя шва трубопровода?. |
| 61 | ВСН 006-89; Список вопросов. | 2.4.4. | Что должно быть предпринято, если во время ручной дуговой сварки корневого слоя шва стыка трубопровода произошел вынужденный перерыв и сварной стык охладился ниже температуры предварительного нагрева?. |
| 62 | ВСН 006-89; Список вопросов. | 2.4.6. | Что называется "горячим проходом" при ручной дуговой сварке магистральных и промысловых трубопроводов?. |
| 63 | ВСН 006-89; Список вопросов. | 2.4.7. | Существует ли ограничение по времени между окончанием сварки корневого слоя шва и началом выполнения "горячего" прохода, ?. |
| 64 | ВСН 006-89; Список вопросов. | 2.4.7. | С какой скоростью сварки должен выполняться "горячий" проход электродами с целлюлозным покрытием ?. |
| 65 | ВСН 006-89; Список вопросов. | 2.4.8. | Какое из указанных условий необходимо выполнять при сварке заполняющих и облицовочных слоев шва трубопровода из материала с пределом прочности 539 МПа (55кгс/мм2) и выше?. |
| 66 | ВСН 006-89; Список вопросов. | 2.4.10 | Когда разрешается перемещать внутренний центратор при сварке корневого слоя шва электродами с целлюлозным покрытием?. |
| 67 | ВСН 006-89; Список вопросов. | 2.4.10 | Когда разрешается перемещать внутренний центратор при сварке корневого слоя шва электродами с основным покрытием?. |
| 68 | ВСН 006-89; Список вопросов. | 2.4.11 | На какую величину облицовочный слой сварного шва должен перекрывать свариваемые кромки основного металла в каждую сторону от шва?. |
| 69 | ВСН 006-89; Список вопросов. | 2.4.11 | Какое усиление должен иметь облицовочный слой сварного шва кольцевого стыка трубопровода?. |
| 70 | ВСН 006-89; Список вопросов. | 2.4.12 | Какими электродами выполняется подварка стыков трубопроводов диаметром 1020 мм и более из металла с нормативным временным сопротивлением разрыву 539 МПа и выше?. |
| 71 | ВСН 006-89; Список вопросов. | 2.4.13. | В каких случаях подварка стыков изнутри должна выполняться по всему периметру?. |
| 72 | ВСН 006-89; Список вопросов. | 2.4.14 | Какую ширину должен иметь подварочный слой сварного шва?. |
| 73 | ВСН 006-89; Список вопросов. | 2.4.14 | Какое усиление должен иметь подварочный слой сварного шва?. |
| 74 | ВСН 006-89; Список вопросов. | 2.4.14. | Как и когда выполняется подварка корня шва неповоротных стыков трубопроводов?. |
| 75 | ВСН 006-89; Список вопросов. | 2.4.16. | Какое минимальное число слоев шва допускается при ручной дуговой сварке стыков с толщиной стенки труб 15-20 мм электродами с основным покрытием?. |
| 76 | ВСН 006-89; Список вопросов. | 2.4.16. | Какое минимальное число слоев шва допускается при ручной дуговой сварке стыков с толщиной стенки труб 10-15 мм электродами с целлюлозным покрытием?. |
| 77 | ВСН 006-89; Список вопросов. | 2.4.17 | Разрешается ли оставлять сварное соединение незаконченным (на срок не более 1 суток) при толщине стенки трубы до 10 мм?. |
| 78 | ВСН 006-89; Список вопросов. | 2.4.17 | Разрешается ли оставлять сварное соединение незаконченным (на срок не более 1 суток) при толщине стенки трубы свыше 10 до 15 мм (электроды с основным видом покрытия)?. |
| 79 | ВСН 006-89; Список вопросов. | 2.4.17 | Разрешается ли оставлять сварное соединение незаконченным (на срок не более 1 суток) при толщине стенки трубы свыше 10 до 15 мм (электроды с целлюлозным видом покрытия)?. |
| 80 | ВСН 006-89; Список вопросов. | 2.9.1. | Какими электродами разрешается проводить специальные сварочные работы при сварке трубопроводов, объектов КС и НС?. |
| 81 | ВСН 006-89; Список вопросов. | 2.9.10.5 | Какие требования предъявляются к вырезке технологических отверстий в основной трубе в случае последующей вварки патрубков при изготовлении магистральных и промысловых трубопроводов?. |
| 82 | ВСН 006-89; Список вопросов. | 2.9.10.6 | На каком расстоянии от кольцевого сварного шва допускается место вырезки технологического отверстия в основной трубе трубопровода?. |
| 83 | ВСН 006-89; Список вопросов. | 2.9.10.10 | Из каких материалов изготавливают технологические подкладки и подкладные кольца при заварке технологических отверстий в трубопроводах?. |
| 84 | ВСН 006-89; Список вопросов. | 2.9.10.11 | При какой температуре металла трубы и патрубка разрешается заваривать технологические отверстия в трубах на стадии строительства магистральных и промысловых трубопроводов?. |
| 85 | ВСН 006-89; Список вопросов. | 2.9.11.2. | При каких условиях допускается прямая врезка ответвлений в трубопровод?. |
| 86 | ВСН 006-89; Список вопросов. | 2.9.12.8. | Какие требования предъявляются к катушке, используемой при сварке захлестов трубопроводов?. |
| 87 | ВСН 006-89; Список вопросов. | 2.9.12.10 | Допускается ли сборка разнотолщинных труб при монтаже захлестов трубопроводов?. |
| 88 | ВСН 006-89; Список вопросов. | 2.9.12.12 | Сколько сварщиков и как должны выполнять сварку захлестов труб при монтаже трубопроводов?. |
| 89 | ВСН 006-89; Список вопросов. | 2.9.12.14. | Разрешается ли сварные соединения захлестов оставлять незаконченными при монтаже трубопроводов?. |
| 90 | ВСН 006-89; Список вопросов. | 2.9.13.1. | Для каких диаметров трубопроводов разрешено выполнение муфтовых соединений при сварке?. |
| 91 | ВСН 006-89; Список вопросов. | 2.9.13.3. | Какой длины должна быть муфта при использовании муфтовых сварных соединений трубопроводов?. |
| 92 | ВСН 006-89; Список вопросов. | 2.10.4 | При каком диаметре труб ремонт сварных стыков трубопровода производят только снаружи?. |
| 93 | ВСН 006-89; Список вопросов. | 2.10.4 | При каком диаметре труб сварные швы трубопровода можно ремонтировать как снаружи, так и изнутри в зависимости от глубины залегания дефектов?. |
| 94 | ВСН 006-89; Список вопросов. | 2.10.7. | Какого размера должна быть длина вышлифованного участка сварного шва относительно исправляемого дефектного участка при ремонте сварных соединений трубопроводов?. |
| 95 | ВСН 006-89; Список вопросов. | 2.10.9. | Какой должна быть ширина выборки участка сварного шва с дефектом при ремонте сварных соединений магистральных и промысловых трубопроводов с толщиной стенки трубы 8 мм?. |
| 96 | ВСН 006-89; Список вопросов. | 2.10.10. | Разрешается ли один и тот же стык ремонтировать разным сварщикам?. |
| 97 | ВСН 006-89; Список вопросов. | 2.11.21. | Какие требования предъявляются к сборке под ручную дуговую сварку труб с продольным швом трубопроводов для транспортировки сероводородосодержащих продуктов?. |
| 98 | ВСН 006-89; Список вопросов. | 2.11.29. | В какой последовательности выполняются подварочные швы при сварке трубопроводов для транспортировки сероводородосодержащих продуктов?. |
| 99 | ВСН 006-89; Список вопросов. | 2.11.33. | Допускается ли опускать на мокрый грунт или снег сваренные стыки трубопроводов, предназначенных для транспортировки сероводородосодержащих продуктов?. |
| 100 | ВСН 006-89; Список вопросов. | 2.11.34. | Допускается ли прекращать сварку до полного заполнения разделки кромок при строительстве трубопроводов для транспортировки сероводородосодержащих продуктов?. |
| 101 | ВСН 006-89; Список вопросов. | 2.11.37. | Какие перерывы в процессе сварки электродами с основным видом покрытия допускаются при монтаже трубопроводов, предназначенных для транспортировки сероводородосодержащих продуктов?. |
| 102 | ВСН 006-89; Список вопросов. | 2.11.38. | Допускается ли ремонт стыков трубопроводов, для транспортировки сероводородосодержащих сред?. |
| 103 | ВСН 006-89; Список вопросов. | 2.11.39. | Допускается ли выполнять ремонт стыков трубопроводов, предназначенных для транспортировки сероводородосодержащих продуктов, сваркой изнутри трубы?. |
| 104 | ВСН 006-89; Список вопросов. | 2.11.40. | Какими электродами разрешается проводить ремонт дефектных участков сварных швов промысловых трубопроводов для транспортировки сероводородосодержащих сред?. |
| 105 | ВСН 006-89; Список вопросов. | 18.П11 | На какое расстояние от торца трубы разрешается передвигаться на тележке внутри трубопровода рабочим и сварщикам?. |
| 106 | ВСН 006-89; Список вопросов. | 18.П11. | Какое напряжение источника питания применяется для освещения внутри трубопровода:. |
| 107 | ВСН 006-89; Список вопросов. | 22.П11 | На каком расстоянии от места сварки (резки) следует устанавливать баллоны с кислородом и газом?. |
| 108 | ВСН 006-89; Список вопросов. | 18.П11 | Сколько рабочих должно находиться у торца трубопровода и страховать работающего внутри?. |
| 109 | СНиП 2.05.06-85*/1; Список вопросов. | 4.5 | Длина патрубков прямых вставок, ввариваемых в трубопровод, во всех случаях должна быть не менее:. |
| 110 | СНиП 2.05.06-85*/1; Список вопросов. | 4.5 | В обвязочных трубопроводах диаметром до 530 мм на КС, ГРС, НПС допускается вваривать в трубопровод прямые вставки длиной не менее:. |
| 111 | СНиП 2.05.06-85*/1; Список вопросов. | 13.11 | Величина эквивалента углерода металла низкоуглеродистых и низколегированных трубных сталей не должна превышать:. |
| 112 | СНиП 2.05.06-85*/1; Список вопросов. | 13.13 | Допускается ли устранение дефектов, выходящих на поверхность трубы путем зачистки?. |
| 113 | СНиП 2.05.06-85*/1; Список вопросов. | 13.14 | Какое усиление заводского сварного шва с наружной стороны должно быть у сварных труб с толщиной стенки до 10 мм?. |
| 114 | СНиП 2.05.06-85*/1; Список вопросов. | 13.14 | Какое усиление заводского сварного шва с наружной стороны должно быть у сварных труб с толщиной стенки свыше 10 мм?. |
| 115 | СНиП 2.05.06-85*/1; Список вопросов. | 13.14 | Какое усиление заводского сварного шва с внутренней стороны должно быть у сварных труб?. |
| 116 | СНиП 2.05.06-85*/1; Список вопросов. | 13.14 | Какие требования предъявляются к концевым участкам труб?. |
| 117 | СНиП 2.05.06-85*/1; Список вопросов. | 13.14 | Допускается ли смещение свариваемых кромок труб?. |
| 118 | СНиП 2.05.06-85*/1; Список вопросов. | 13.15 | Косина реза торцов труб должна быть не более:. |
| 119 | СНиП 2.05.06-85*/1; Список вопросов. | 13.20 | Какие требования предъявляются к кромкам соединительных деталей для магистральных трубопроводов?. |
| 120 | СП 34-116-97; Список вопросов. | 3.4 | Какая овальность концов труб допускается при строительстве промысловых трубопроводов?. |
| 121 | СП 34-116-97; Список вопросов. | 3.6 | Допускаются ли расслоение металла трубы, предназначенной для промысловых трубопроводов?. |
| 122 | СП 34-116-97; Список вопросов. | 3.7 | В каких пределах допускается косина реза торцов трубы для магистральных трубопроводов?. |
| 123 | СП 34-116-97; Список вопросов. | 3.21 | Какие требования предъявляются к изготовлению соединительных деталей промысловых трубопроводов?. |
| 124 | СП 34-116-97; Список вопросов. | 3.27 | С каким видом покрытия допускается применять электроды для сварки стыков промысловых трубопроводов?. |
| 125 | СП 34-116-97; Список вопросов. | 15.31 | Каким способом допускается выполнять двухстороннюю разделку кромок трубы под сварку.. |
| 126 | СП 34-116-97; Список вопросов. | 15.31 | Каким способом рекомендуется выполнять одностороннюю разделку кромок трубы под сварку.. |
| 127 | СП 34-116-97; Список вопросов. | 15.31 | Каким способом рекомендуется выполнять одностороннюю разделку кромок трубы под сварку.. |
| 128 | СП 34-116-97; Список вопросов. | 15.42 | Как следует поступить, если необходимо произвести сборку стыков труб с деталями трубопроводов и патрубками арматуры, а разность толщин стенок превышает 5 мм?. |
| 129 | СП 34-116-97; Список вопросов. | 15.43 | Как следует взаимно располагать заводские стыки труб при сборке кольцевого стыка промыслового трубопровода;. |
| 130 | СП 34-116-97; Список вопросов. | 15.44 | Где рекомендуется располагать продольные швы труб при сборке стыков промыслового трубопровода?. |
| 131 | СП 34-116-97; Список вопросов. | 15.45 | Сколько и каких размеров должны быть прихватки при сборке стыка на внутреннем центраторе и последующей сварке целлюлозными электродами?. |
| 132 | СП 34-116-97; Список вопросов. | 15.46 | Сколько и каких размеров должны быть прихватки при сборке неповоротного стыка труб диаметром более 1000 мм на наружном центраторе и последующей сварке электродами с основным покрытием?. |
| 133 | СП 34-116-97; Список вопросов. | 15.46 | Как рекомендуется располагать прихватки по отношению к заводскому продольному стыку?. |
| 134 | СП 34-116-97; Список вопросов. | 15.48 | В каких случаях при сварке корневого слоя требуется подогрев торцов трубы до 100 град. С независимо от температуры окружающего воздуха?. |
| 135 | СП 34-116-97; Список вопросов. | 15.53 | Когда разрешается снимать наружные центраторы?. |
| 136 | СП 34-116-97; Список вопросов. | 15.54 | Когда разрешается перемещать свариваемый стык трубопровода?. |
| 137 | СП 34-116-97; Список вопросов. | 15.55 | Как необходимо обработать участки корневого шва после снятия центратора перед продолжением сварки?. |
| 138 | СП 34-116-97; Список вопросов. | 15.55 | Как должны располагаться по отношению к заводскому шву трубы начало и конец сварного шва кольцевых стыков промысловых трубопроводов?. |
| 139 | СП 34-116-97; Список вопросов. | 15.55 | Как должны располагаться по отношению к заводскому шву трубы начало и конец сварного шва кольцевых стыков промысловых трубопроводов?. |
| 140 | СП 34-116-97; Список вопросов. | 15.55 | Как должны располагаться места начала и окончания сварки последующего слоя (т.н. "замки" шва) по отношению к "замкам" шва предыдущего слоя?. |
| 141 | СП 34-116-97; Список вопросов. | 15.55 | Как должны располагаться места начала и окончания сварки (т.н. "замки" шва) соседних швов в одном слое?. |
| 142 | СП 34-116-97; Список вопросов. | 15.57 | Как рекомендуется осуществлять ремонт стыка с продольной трещиной длиной до 50 мм включительно?. |
| 143 | СП 34-116-97; Список вопросов. | 15.57 | Как рекомендуется осуществлять ремонт наружных и внутренних недопустимых подрезов?. |
| 144 | СП 34-116-97; Список вопросов. | 15.57 | Допускается ли повторный ремонт дефектных участков швов?. |
| 145 | СП 34-116-97; Список вопросов. | 15.58 | Какие требования предъявляются к качеству поверхности облицовочного слоя?. |
| 146 | СП 34-116-97; Список вопросов. | 15.58 | Допускается ли механическая обработка поверхности облицовочного слоя с грубой чешуйчатостью?. |
| 147 | СП 34-116-97; Список вопросов. | 15.59 | Как рекомендуется выполнять сборку и сварку "захлестов"? если оба концевых участка трубопровода защемлены (соединены с патрубками запорной арматуры и пр.)?. |
| 148 | СП 34-116-97; Список вопросов. | 15.59 | Как производят подготовку торца трубы при сварке захлестов?. |
| 149 | СП 34-116-97; Список вопросов. | 15.62 | Как следует поступать в тех случаях, когда при сборке захлестов величина зазора в стыке превышает допустимую?. |
| 150 | СП 34-116-97; Список вопросов. | 15.62 | В каких случаях допускается оставлять незаконченными сварные соединения захлесточного стыка?. |
| 151 | СП 34-116-97; Список вопросов. | 15.64 | Требуется ли подогрев при сварке заплат?. |
| 152 | СП 34-116-97; Список вопросов. | 15.65 | При каком диаметре трубы ремонт сварных стыков, выполненных дуговой сваркой, производится изнутри?. |
| 153 | СП 34-116-97; Список вопросов. | 15.65 | Следует ли как-либо отмечать стык, подвергшийся ремонту?. |
| 154 | СП 34-116-97; Список вопросов. | 15.66 | Какой длины рекомендуется делать выборку металла дефектного участка шва при выполнении ремонта?. |
| 155 | СП 34-116-97; Список вопросов. | 15.66 | Каким способом рекомендуется производить выборку металла ремонтируемого участка шва?. |
| 156 | СП 34-116-97; Список вопросов. | 15.66 | Допускается ли выполнять сквозную выборку металла шва дефектного участка при ремонте трубопровода с наружной стороны?. |
| 157 | СП 34-116-97; Список вопросов. | 16.28 | Как осуществляется ремонт сварных соединений с трещиной трубопроводов, транспортирующих сероводородсодержащие продукты?. |
| 158 | СП 34-116-97; Список вопросов. | 16.28 | При каком диаметре труб трубопроводов, транспортирующих сероводородсодержащие продукты, допускается производить ремонт изнутри?. |
| 159 | СП 34-116-97; Список вопросов. | 16.28 | При какой температуре окружающей среды необходимо производить предварительный подогрев при ремонте стыков труб трубопроводов, транспортирующих сероводородсодержащие продукты?. |
| 160 | СНиП III-42-80*; Список вопросов. | 4.1 | Перед сборкой необходимо зачистить до чистого металла кромки и прилегающие к ним внутреннюю и наружную поверхности труб на ширину не менее:. |
| 161 | СНиП III-42-80*; Список вопросов. | 4.2 | В каком случае допускается правка плавных вмятин на торцах труб?. |
| 162 | СНиП III-42-80*; Список вопросов. | 4.2. | В каком случае необходим подогрев при правке плавных вмятин на торцах труб из сталей с нормативным временным сопротивлением разрыву до 539 МПа?. |
| 163 | СНиП III-42-80*; Список вопросов. | 4.2. | В каком случае необходим подогрев при правке плавных вмятин на торцах труб из сталей с нормативным временным сопротивлением разрыву 539 МПа и более?. |
| 164 | СНиП III-42-80*; Список вопросов. | 4.2. | Каким образом допускается исправлять участки и торцы труб с вмятинами глубиной более 3,5% диаметра трубы?. |
| 165 | СНиП III-42-80*; Список вопросов. | 4.2. | В каком случае допускается ремонт сваркой забоин и задиров фасок труб?. |
| 166 | СНиП III-42-80*; Список вопросов. | 4.3. | Когда допускается использование наружных центраторов при сборке труб?. |
| 167 | СНиП III-42-80*; Список вопросов. | 4.4. | На какую величину допускается наружное смещение кромок при сборке труб с одинаковой нормативной толщиной стенки, при дуговых методах сварки?. |
| 168 | СНиП III-42-80*; Список вопросов. | 4.5. | При каком условии допускается непосредственное соединение разнотолщинных труб или труб с деталями, если толщина более толстостенной трубы (детали) 12 мм и менее?. |
| 169 | СНиП III-42-80*; Список вопросов. | 4.5. | При каком условии допускается непосредственное соединение разнотолщинных труб или труб с деталями, если толщина более толстостенной трубы (детали) более 12 мм?. |
| 170 | СНиП III-42-80*; Список вопросов. | 4.5 | При какой максимальной разностенности допускается выполнять непосредственную сборку и сварку труб или труб с деталями магистральных трубопроводов, при условии специальной подготовки более толстостенной детали?. |
| 171 | СНиП III-42-80*; Список вопросов. | 4.5. | Какой должна быть минимальная длина переходников или вставок промежуточной толщины, ввариваемых между разнотолщинными элементами независимо от диаметра?. |
| 172 | СНиП III-42-80*; Список вопросов. | 4.5. | Какой угол скоса на более толстостенном элементе делается при сборке под сварку разнотолщинных элементов магистрального трубопровода путем утонения свариваемой кромки?. |
| 173 | СНиП III-42-80*; Список вопросов. | 4.6. | Каким способом может наноситься клеймо сварщика или бригады сварщиков при сварке труб с нормативным временным сопротивлением разрыву до 539 МПа?. |
| 174 | СНиП III-42-80*; Список вопросов. | 4.6. | Каким способом может наноситься клеймо сварщика или бригады сварщиков при сварке труб с нормативным временным сопротивлением разрыву 539 МПа и более?. |
| 175 | СНиП III-42-80*; Список вопросов. | 4.6. | Где наносится клеймо сварщика?. |
| 176 | СНиП III-42-80*; Список вопросов. | 4.7. | В случае, если проектом предусмотрена приварка элементов к телу трубы, то расстояние между швами трубопровода и швом привариваемого элемента должно быть не менее:. |
| 177 | СНиП III-42-80*; Список вопросов. | 4.12. | При какой минимальной температуре окружающего воздуха допускается выполнение сварочных работ на магистральных трубопроводах?. |
| 178 | СНиП III-42-80*; Список вопросов. | 4.12. | При какой скорости ветра запрещается производить сварочные работы на монтаже магистральных трубопроводах без инвентарных укрытий?. |
| 179 | СНиП III-42-80*; Список вопросов. | 4.16. | В каком случае сварщик до начала работ по монтажу магистрального трубопровода обязан сварить допускной стык?. |
| 180 | СНиП III-42-80*; Список вопросов. | 4.16. | В каком случае сварщик до начала работ по монтажу магистрального трубопровода обязан сварить допускной стык?. |
| 181 | СНиП III-42-80*; Список вопросов. | 4.16. | В каком случае сварщик до начала работ по монтажу магистрального трубопровода обязан сварить допускной стык?. |
| 182 | СНиП III-42-80*; Список вопросов. | 4.16. | В каком случае сварщик до начала работ по монтажу магистрального трубопровода обязан сварить допускной стык?. |
| 183 | СНиП III-42-80*; Список вопросов. | 4.17. | Какому виду неразрушающего контроля подвергается допускной стык?. |
| 184 | СНиП III-42-80*; Список вопросов. | 4.18. | Что необходимо сделать при неудовлетворительных результатах визуально-измерительного или радиографического контроля допускного стыка?. |
| 185 | СНиП III-42-80*; Список вопросов. | 4.19. | Каким видам механических испытаний подлежат образцы, вырезанные из допускного стыка?. |
| 186 | СНиП III-42-80*; Список вопросов. | 4.32. | Какие стыки, выполненные дуговой сваркой, считаются непригодными?. |
| 187 | СНиП III-42-80*; Список вопросов. | 4.32. | Какие стыки, выполненные дуговой сваркой, считаются непригодными?. |
| 188 | СНиП III-42-80*; Список вопросов. | 4.32. | Какие стыки, выполненные дуговой сваркой, считаются непригодными?. |
| 189 | СНиП III-42-80*; Список вопросов. | 4.32. | Какие стыки, выполненные дуговой сваркой, считаются непригодными?. |
| 190 | СНиП III-42-80*; Список вопросов. | 4.32. | Какие стыки, выполненные дуговой сваркой считаются непригодными?. |
| 191 | СНиП III-42-80*; Список вопросов. | 4.36. | Сколько раз допускается производить ремонт стыков, выполненных дуговыми методами сварки?. |
| 192 | РД 39-132-94; Список вопросов. | 8.2.6 | Чему должен соответствовать диаметр электрода?. |
| 193 | РД 39-132-94; Список вопросов. | 8.2.8, Прил.9 | Какой срок годности электродов с основным покрытием, при хранении в сухом помещении после прокалки?. |
| 194 | РД 39-132-94; Список вопросов. | 8.2.8, Прил.9 | Какой срок годности электродов с целлюлозным покрытием, при хранении в сухом помещении после прокалки?. |
| 195 | РД 39-132-94; Список вопросов. | 8.2.9 | В каком количестве рекомендуется выдавать сварочные материалы сварщику на рабочее место?. |
| 196 | РД 39-132-94; Список вопросов. | 8.2.9 | Где должны храниться неиспользованные в течение смены сварочные электроды?. |
| 197 | РД 39-132-94; Список вопросов. | 8.2.10 | Как выбирают сварочные материалы для сварки стыков труб с различным нормативным значением временного сопротивления разрыву при различных значениях толщин стенок стыкуемых труб?. |
| 198 | РД 39-132-94; Список вопросов. | 8.2.10 | Как выбирают сварочные материалы для сварки стыков труб с различным нормативным значением временного сопротивления разрыву при одинаковых значениях толщин стенок стыкуемых труб?. |
| 199 | РД 39-132-94; Список вопросов. | 8.3.3. | Электроды с каким видом покрытия должны применяться для ремонта забоин и задиров на трубах?. |
| 200 | РД 39-132-94; Список вопросов. | 8.3.6. | Какое смещение внутренних кромок допускается при сборке стыков бесшовных труб с одинаковой нормативной толщиной стенки?. |
| 201 | РД 39-132-94; Список вопросов. | 8.3.6. | Какое смещение внутренних кромок допускается при сборке стыков электросварных труб с одинаковой нормативной толщиной стенки?. |
| 202 | РД 39-132-94; Список вопросов. | 8.3.7. | Какие центраторы необходимо применять при сборке труб диаметром 1420мм и толщиной стенки от 21,5мм под сварку на нефтепромыловых трубопроводах?. |
| 203 | РД 39-132-94; Список вопросов. | 8.3.8, табл. 8.1. | Какой должна быть величина зазора при сборке стыков труб с толщиной стенки 8-10 мм для их сварки электродами с основным покрытием диаметром 3,0 мм?. |
| 204 | РД 39-132-94; Список вопросов. | 8.3.8, табл. 8.1. | Какой должна быть величина зазора при сборке стыков труб с толщиной стенки 10 мм и более для их сварки электродами с целлюлозным покрытием диаметром 4,0 мм?. |
| 205 | РД 39-132-94; Список вопросов. | 8.3.13. | От чего зависят количество и длина прихваток при сборке стыков на наружных центраторах?. |
| 206 | РД 39-132-94; Список вопросов. | 8.3.13, табл. 8.2 | Назовите количество и размеры прихваток при сборке стыков на наружных центраторах при диаметре стыка до 400 мм?. |
| 207 | РД 39-132-94; Список вопросов. | 8.3.13, табл. 8.2 | Назовите количество и размеры прихваток при сборке стыков на наружных центраторах при диаметре стыка от 400 до 1000 мм?. |
| 208 | РД 39-132-94; Список вопросов. | 8.3.13, табл. 8.2 | Назовите количество и размеры прихваток при сборке стыков на наружных центраторах при диаметре стыка свыше 1000мм.. |
| 209 | РД 39-132-94; Список вопросов. | 8.3.15. | В каком случае просушка торцов труб нагревом до температуры 20-50°С является обязательной перед сваркой стыков нефтепромысловых трубопроводов?. |
| 210 | РД 39-132-94; Список вопросов. | 8.3.17. | Если по техническим условиям перед сваркой нефтепромысловых трубопроводов необходимы просушка и подогрев, то какую операцию проводят в этом случае?. |
| 211 | РД 39-132-94; Список вопросов. | 8.3.23. | Как контролируется температура подогрева свариваемых кромок при сварке нефтепромысловых трубопроводов?. |
| 212 | РД 39-132-94; Список вопросов. | Прил. 11 | На какую величину допускается наружное смещение кромок при сборке труб с одинаковой нормативной толщиной стенки, при дуговых методах сварки?. |
| 213 | РД 39-132-94; Список вопросов. | Прил. 11 | При каком условии допускается непосредственное соединение разнотолщинных труб или труб с деталями, если толщина более толстостенной трубы (детали) 12 мм и менее?. |
| 214 | РД 39-132-94; Список вопросов. | Прил. 11 | При каком условии допускается непосредственное соединение разнотолщинных труб или труб с деталями, если толщина более толстостенной трубы (детали) более 12 мм?. |
| 215 | РД 39-132-94; Список вопросов. | Прил. 11 | При какой максимальной разностенности допускается выполнять непосредственную сборку и сварку труб или труб с деталями нефтепромысловых трубопроводов, при условии специальной подготовки более толстостенной детали?. |
| 216 | РД 39-132-94; Список вопросов. | Прил. 11 | Какой должна быть минимальная длина переходников или вставок промежуточной толщины, ввариваемых между разнотолщинными элементами независимо от диаметра?. |
| 217 | РД 39-132-94; Список вопросов. | Прил. 11 | Какой угол скоса на более толстостенном элементе делается при сборке под сварку разнотолщинных элементов нефтепромыслового трубопровода путем утонения свариваемой кромки?. |
| 218 | РД 39-132-94; Список вопросов. | 8.4.5 | Какие стыки, выполненные дуговой сваркой считаются непригодными?. |
| 219 | РД 39-132-94; Список вопросов. | 8.4.8 | Сколько раз допускается производить ремонт стыков?. |
| 220 | РД 39-132-94; Список вопросов. | 8.5.3 | В каком случае сварщик до начала работ по монтажу нефтепромыслового трубопровода обязан сварить допускной стык?. |
| 221 | ВСН 012-88; Список вопросов. | табл.14 | Подрезы какой максимальной глубины допускаются в сварных швах магистральных трубопроводов?. |
| 222 | ВСН 012-88; Список вопросов. | Прим. К табл. 14 | Допускаются ли подрезы на участках сварных швов, имеющих смещения кромок?. |
| 223 | ОТТ-25.160.00-КТН-068-10; Список вопросов. | 5.1. | Какие сварщики могут быть допущены к выполнению сварочных работ на объектах ОАО "АК "Транснефть"?. |
| 224 | ОТТ-25.160.00-КТН-068-10; Список вопросов. | 5.1. | Когда сварщики (операторы) проходят допускные испытания?. |
| 225 | ОТТ-25.160.00-КТН-068-10; Список вопросов. | 5.1. | Какие требования предъявляются к сварочному оборудованию и сварочным материалам, применяемым при приварке вантузов, патрубков для подключения приборов КИП, бобышек, термокарманов, катодных выводов для монтажа кабелей ЭХЗ?. |
| 226 | ОТТ-25.160.00-КТН-068-10; Список вопросов. | 6.2.7. | Какие дефекты на поверхности трубы не допускаются в месте приварки вантузных патрубков?. |
| 227 | ОТТ-25.160.00-КТН-068-10; Список вопросов. | 6.2.7. | На какую ширину от свариваемой кромки должна быть очищена внутренняя и наружная поверхность патрубка от ржавчины?. |
| 228 | ОТТ-25.160.00-КТН-068-10; Список вопросов. | 6.2.7. | На каком расстоянии от кольцевого стыка и продольного шва на трубопроводе должен находиться внешний угловой сварной шов патрубка или усиливающей накладки (при ее наличии)?. |
| 229 | ОТТ-25.160.00-КТН-068-10; Список вопросов. | 6.2.7. | Какова длина прихваток усиливающей накладки?. |
| 230 | ОТТ-25.160.00-КТН-068-10; Список вопросов. | 6.2.7. | Сколько прихваток необходимо по внутреннему диаметру усиливающей накладки?. |
| 231 | ОТТ-25.160.00-КТН-068-10; Список вопросов. | 6.2.7. | Сколько прихваток необходимо по наружному диаметру усиливающей накладки?. |
| 232 | ОТТ-25.160.00-КТН-068-10; Список вопросов. | 6.2.7. | Как должны располагаться прихватки усиливающей накладки?. |
| 233 | ОТТ-25.160.00-КТН-068-10; Список вопросов. | 6.2.10. | Допускается ли возбуждать дугу на поверхности свариваемых элементов?. |
| 234 | ОТТ-25.160.00-КТН-068-10; Список вопросов. | 6.2.11. | Чему должны соответствовать режимы сварки прихваток?. |
| 235 | ОТТ-25.160.00-КТН-068-10; Список вопросов. | 6.2.12 | Что необходимо сделать с прихватками, имеющими недопустимые дефекты?. |
| 236 | ОТТ-25.160.00-КТН-068-10; Список вопросов. | 6.2.13. | Требуется ли зачистка каждого слоя шва от шлака и брызг металла?. |
| 237 | ОТТ-25.160.00-КТН-068-10; Список вопросов. | 6.2.13 | Следует ли начало и конец каждого слоя шва зачищать шлифмашинкой?. |
| 238 | ОТТ-25.160.00-КТН-068-10; Список вопросов. | 6.2.14 | Что должно контролироваться в процессе сварки каждого слоя при установке патрубка?. |
| 239 | ОТТ-25.160.00-КТН-068-10; Список вопросов. | 6.2.14 | Межслойная температура при установке патрубка должна быть в диапазоне:. |
| 240 | ОТТ-25.160.00-КТН-068-10; Список вопросов. | 6.2.14. | Что требуется сделать при снижении межслойной температуры менее 50 град.С?. |
| 241 | ОТТ-25.160.00-КТН-068-10; Список вопросов. | 6.2.14. | Что требуется сделать при повышении межслойной температуры более 250 град.С?. |
| 242 | ОТТ-25.160.00-КТН-068-10; Список вопросов. | 6.2.15. | Сколько сварщиков должны осуществлять сварку на трубопроводе деталей вантузов диаметром более 325 мм?. |
| 243 | ОТТ-25.160.00-КТН-068-10; Список вопросов. | 6.2.16. | Допускается ли проведение сварочных работ при неблагоприятных погодных условиях?. |
| 244 | ОТТ-25.160.00-КТН-068-10; Список вопросов. | 6.2.17. | С какой целью по окончании сварки сварные швы вантуза должны быть накрыты теплоизолирующими поясами?. |
| 245 | ОТТ-25.160.00-КТН-068-10; Список вопросов. | 7.1. | Каким способом сварки выполняется приварка патрубка КИП к нефтепроводу и нефтепродуктопроводу?. |
| 246 | ОТТ-25.160.00-КТН-068-10; Список вопросов. | 7.2. | Какого диаметра устанавливают патрубки КИП на трубопроводах?. |
| 247 | ОТТ-25.160.00-КТН-068-10; Список вопросов. | 7.4. | Каким должно быть расстояние между сварным швом патрубка и кольцевым стыком на трубопроводе?. |
| 248 | ОТТ-25.160.00-КТН-068-10; Список вопросов. | 7.7. | Электроды с каким видом покрытия применяются для выполнения всех слоев шва приварки патрубка КИП к трубе?. |
| 249 | ОТТ-25.160.00-КТН-068-10; Список вопросов. | 7.7. | Какого типа электроды применяются для сварки всех слоев шва приварки патрубка КИП к трубе независимо от класса прочности материала труб?. |
| 250 | ОТТ-25.160.00-КТН-068-10; Список вопросов. | 7.8. | Какова температура предварительного подогрева приварки патрубка КИП к трубе?. |
| 251 | ОТТ-25.160.00-КТН-068-10; Список вопросов. | 7.9. | Укажите какое количество прихваток при приварке патрубка КИП к трубе?. |
| 252 | ОТТ-25.160.00-КТН-068-10; Список вопросов. | 7.9. | Какова длина прихваток при приварке патрубка КИП к трубе?. |
| 253 | ОТТ-25.160.00-КТН-068-10; Список вопросов. | 8.6. | Каким способом сварки производится приварка бобышки к трубопроводу?. |
| 254 | ОТТ-25.160.00-КТН-068-10; Список вопросов. | 8.6. | Какого типа электроды используют для приварки бобышки к трубопроводу?. |
| 255 | ОТТ-25.160.00-КТН-068-10; Список вопросов. | 8.9. | Какой должна быть температура предварительного подогрева перед приваркой бобышки к трубе?. |
| 256 | ОТТ-25.160.00-КТН-068-10; Список вопросов. | 8.9. | Какое количество прихваток должно быть при приварке бобышки к трубе?. |
| 257 | ОТТ-25.160.00-КТН-068-10; Список вопросов. | 8.9. | Какой должна быть длина прихваток при приварке бобышки к трубе?. |
| 258 | ОТТ-25.160.00-КТН-068-10; Список вопросов. | 9.1.2. | Каким способом сварки производится приварка выводов ЭХЗ к поверхности трубопровода?. |
| 259 | ОТТ-25.160.00-КТН-068-10; Список вопросов. | 9.1.4. | В соответствии с требованиями каких документов должна выполняться приварка выводов ЭХЗ?. |
| 260 | ОТТ-25.160.00-КТН-068-10; Список вопросов. | 9.1.5. | Где следует располагать место приварки выводов ЭХЗ?. |
| 261 | ОТТ-25.160.00-КТН-068-10; Список вопросов. | 9.1.5. | Допускается ли выполнять приварку выводов ЭХЗ в зоне пересечения продольного и кольцевых швов трубопровода?. |
| 262 | ОТТ-25.160.00-КТН-068-10; Список вопросов. | 9.1.6. | На какое расстояние должна очищаться поверхность трубопровода в месте приварки выводов ЭХЗ?. |
| 263 | ОТТ-25.160.00-КТН-068-10; Список вопросов. | 9.1.7 | На какую длину должен быть зачищен вывод ЭХЗ механическим способом до чистого металла?. |
| 264 | ОТТ-25.160.00-КТН-068-10; Список вопросов. | 9.1.8. | Что необходимо предпринять при наличии на поверхности трубопровода в месте приварки выводов ЭХЗ следов влаги и конденсата?. |
| 265 | ОТТ-25.160.00-КТН-068-10; Список вопросов. | 9.1.8. | Какой должна быть температура просушки поверхности трубы в месте приварки выводов ЭХЗ?. |
| 266 | ОТТ-25.160.00-КТН-068-10; Список вопросов. | 9.2.1. | Какими электродами выполняется приварка выводов ЭХЗ к трубопроводам?. |
| 267 | ОТТ-25.160.00-КТН-068-10; Список вопросов. | 9.2.1. | Какого типа электродами выполняется приварка выводов ЭХЗ к трубопроводам?. |
| 268 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.7 | Какие экзамены должны сдавать сварщики при внеочередной аттестации?. |
| 269 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.6 | Какие экзамены должны сдавать сварщики при периодической аттестации?. |
| 270 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.5 | Какие экзамены должны сдавать сварщики при дополнительной аттестации?. |
| 271 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.10 | В каком документе изложен порядок аттестации сварщиков?. |
| 272 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.8 | Какой квалификационный разряд должен иметь сварщик в случае самостоятельной подачи заявки на аттестацию?. |
| 273 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.7 | Какая аттестация сварщика считается внеочередной?. |
| 274 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.6 | Какая аттестация сварщика считается периодической?. |
| 275 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.5 | Когда сварщики должны проходить дополнительную аттестацию?. |
| 276 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.4 | Какая аттестация сварщика считается первичной?. |
| 277 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.3 | Укажите виды аттестации сварщиков.. |
| 278 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.1 | Для осуществления какого вида деятельности подлежат аттестации сварщики?. |
| 279 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 3.2 | Когда должна проводиться специальная подготовка сварщиков и специалистов сварочного производства?. |
| 280 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 2.5 | Где должна проводиться аттестация сварщиков?. |
| 281 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 1.2 | С какой целью проводится аттестация сварщиков и специалистов сварочного производства?. |
| 282 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 1.5 | Сколько уровней профессиональной подготовки устанавливает САСв?. |
| 283 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 1.5 | Отменяет ли присвоение уровня профессиональной подготовки квалификационный разряд сварщика, предусмотренный системой ЕТКС, после его аттестации по данным Правилам?. |
| 284 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.7 | В каком аттестационном центре может проходить периодическую аттестацию сварщик?. |
| 285 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.7 | Допускается ли проведение дополнительной и периодической аттестации в аттестационном центре, не проводившем первичную аттестацию сварщика?. |
| 286 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.6 | Какое удостоверение выдается сварщику после прохождения периодической аттестации?. |
| 287 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.5 | Сколько раз может быть продлен срок действия аттестационного удостоверения сварщика?. |
| 288 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.3 | Когда аттестационное удостоверение сварщика металлических конструкций считается недействительным?. |
| 289 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.1, 1.16.2 | Какими документами оформляются результаты периодической аттестации сварщика?. |
| 290 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.1, 1.16.2 | Какими документами оформляются результаты дополнительной аттестации сварщика?. |
| 291 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.1, 1.16.2 | Какими документами оформляются результаты первичной аттестации сварщика?. |
| 292 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.15.6, приложение 17, табл. 11 | Перечислите виды покрытия электродов, на которые распространяется аттестация сварщика, аттестованного по ручной дуговой сварке электродами с основным покрытием.. |
| 293 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.15.1 | По какому количеству способов сварки может одновременно аттестоваться сварщик?. |
| 294 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.13.4. | Что такое контролируемая зона контрольного сварного соединения при неразрушающих методах контроля?. |
| 295 | РД 03-495-02; Список вопросов. | Приложение 17, табл. 6 | Какой метод контроля качества является обязательным для оценки качества контрольных сварных соединений всех типов?. |
| 296 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12. 11 | Может ли аттестационная комиссия прервать практический экзамен сварщика, и в каких случаях?. |
| 297 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12. 10 | В каком случае контрольное сварное соединение должно иметь в корне и в верхнем наплавленном слое, по меньшей мере, одно прерывание процесса с последующим возобновлением сварки в этом месте?. |
| 298 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12. 10 | Может ли сварщик при выполнении КСС устранять мелкие поверхностные дефекты в облицовочном шве ручным абразивным инструментом?. |
| 299 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12. 10 | Может ли сварщик устранять мелкие поверхностные дефекты в корневом шве ручным абразивным инструментом?. |
| 300 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.10 | Какие условия должны выполняться при сварке плавлением контрольного соединения из металлов?. |
| 301 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.9 | Кто выбирает клеймо для деталей контрольного соединения и где оно фиксируется?. |
| 302 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.9 | Кто выдает разрешение на сварку контрольного соединения?. |
| 303 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.6 | Могут ли применяться при сварке контрольных сварных соединений сварочные материалы, не имеющие сертификата соответствия и/или сертификата завода изготовителя?. |
| 304 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.6 | Какое требование предъявляется к сварочным материалам, применяемым при сварке контрольных сварных соединений?. |
| 305 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.4. | Допускается ли при аттестации выполнять сварку полупериметра стыка, захватывая нижнюю и верхнюю части стыка.. |
| 306 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.4. | Какое количество контрольных сварных соединений из стальных труб с наружным диаметром труб до 25 мм должен выполнить сварщик при аттестации?. |
| 307 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.1 | Кто назначает виды контрольных сварных соединений, которые должны выполнять сварщики при аттестации?. |
| 308 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.11.3. | Укажите все типы соединений, предусмотренные для аттестации по сварке металлических конструкций?. |
| 309 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.11.3. | Укажите все виды деталей, предусмотренные для контрольных соединений при аттестации сварщиков металлических конструкций?; 1. |
| 310 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.11. | Укажите наиболее полный перечень характеристик, подлежащих учету при аттестации сварщиков по сварке металлов.. |
| 311 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.10 | В какой срок сварщику разрешается пересдача несданного теоретического экзамена по ранее поданной заявке?. |
| 312 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.7 | Каков порядок проведения дополнительного собеседования на экзамене?. |
| 313 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.5 | Что происходит, если сварщик не выдерживает практический экзамен?. |
| 314 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.5 | Какой из экзаменов сварщики сдают первым?. |
| 315 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.5 | Через какой промежуток времени сварщик, не прошедший аттестацию, может пройти ее повторно?. |
| 316 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.4. | От какого экзамена освобождаются сварщики, имеющие высшее или среднее техническое образование по сварочному производству при первичной аттестации?. |
| 317 | СП 36.13330.2012; Список вопросов. | 8.5.1 | Длина патрубков (прямых вставок), ввариваемых в трубопровод, во всех случаях должна быть не менее:. |
| 318 | СП 36.13330.2012; Список вопросов. | 8.5.1 | В трубопроводах диаметром не более DN 500 мм допускается вваривать в трубопровод прямые вставки длиной не менее:. |
| 319 | СП 36.13330.2012; Список вопросов. | 17.1.11 | Какое усиление заводского сварного шва с наружной стороны должно быть у сварных труб?. |
| 320 | СП 36.13330.2012; Список вопросов. | 17.1.11 | Какое усиление заводского сварного шва с внутренней стороны должно быть у сварных труб?. |
| 321 | СП 36.13330.2012; Список вопросов. | 17.1.11 | Какие требования предъявляются к концевым участкам труб?. |
| 322 | СП 36.13330.2012; Список вопросов. | 17.1.11 | Допускается ли смещение свариваемых кромок труб?. |
| 323 | СП 36.13330.2012; Список вопросов. | 17.1.12 | Косина реза торцов труб должна быть не более:. |
| 324 | ФНП "ПБ в нефтяной и газовой промышленности"; Список вопросов. | 435 | Какие трубы должны использоваться для обвязки скважины?. |
| 325 | ФНП "ПБ в нефтяной и газовой промышленности"; Список вопросов. | 436 | Как следует располагать монтажные сварные швы обвязки устья скважины из труб диаметром свыше 50 мм?. |
| 326 | ФНП "ПБ в нефтяной и газовой промышленности"; Список вопросов. | 721 | Как должны соединяться металлические трубы промысловых трубопроводов?. |
| 327 | ФНП "ПБ в нефтяной и газовой промышленности"; Список вопросов. | 723 | Как проводится контроль качества сварных соединений трубопроводов?. |
| 328 | ФНП "ПБ в нефтяной и газовой промышленности"; Список вопросов. | 881 | Разрешается ли для устранения дефектов подчеканивать сварные швы аппаратов, емкостей и трубопроводов?. |
| 329 | ФНП "ПБ в нефтяной и газовой промышленности"; Список вопросов. | 920 | Как должна проводиться сварка на технологических трубопроводах в тоннелях, коллекторах, технических подпольях?. |
| 330 | ФНП "ПБ в нефтяной и газовой промышленности"; Список вопросов. | 922 | К каких местах перед началом сварки должна проводиться проверка воздуха на загазованность?. |
| 331 | ФНП "ПБ в нефтяной и газовой промышленности"; Список вопросов. | 922 | Какого значения не должна превышать объемная доля газа в воздухе перед проведением сварочных работ?. |
| 332 | ФНП "ПБ в нефтяной и газовой промышленности"; Список вопросов. | 915 | Какой должна быть температура трубопровода перед проведением ремонтных работ?. |
| 333 | СП 86.13330.2014; Список вопросов. | 1.2 | Распространяется ли СП 86.13330.2014 на промысловые трубопроводы?. |
| 334 | СП 86.13330.2014; Список вопросов. | 1.2 | Распространяется ли СП 86.13330.2014 на строительство магистральных трубопроводов в морских акваториях?. |
| 335 | СП 86.13330.2014; Список вопросов. | 3.5 | Что называют захлестом согласно СП 86.13330.2014?. |
| 336 | СП 86.13330.2014; Список вопросов. | 3.24 | Что подпадает под понятие "специальные сварочные работы" согласно СП 86.13330.2014?. |
| 337 | СП 86.13330.2014; Список вопросов. | 6.2.1 | Где осуществляет приемку труб, соединительных деталей трубопроводов и запорно-регулирующей арматуры?. |
| 338 | СП 86.13330.2014; Список вопросов. | 6.2.2 | Допускается ли при строительстве и реконструкции линейной части магистрального трубопровода использование бывших в употреблении труб?. |
| 339 | СП 86.13330.2014; Список вопросов. | 6.2.6 | Что происходит с трубами, показатели которых по сертификатным данным не соответствуют требованиям стандартов, или если их номера не значатся в полученных сертификатах?. |
| 340 | СП 86.13330.2014; Список вопросов. | 6.2.8 | Допускается ли ремонт труб, если вмятины на концах труб имеют глубину не более 3,5% номинального наружного диаметра?. |
| 341 | СП 86.13330.2014; Список вопросов. | 6.2.8 | В каких случаях допускается ремонт труб шлифовкой?. |
| 342 | СП 86.13330.2014; Список вопросов. | 7.2.43 | Где, как правило, должны располагаться трубосварочные базы?. |
| 343 | СП 86.13330.2014; Список вопросов. | 9.4.1 | Какой величины не должен превышать зазор стыковых сварных соединений при сборке?. |
| 344 | СП 86.13330.2014; Список вопросов. | 9.4.2 | Как далеко следует смещать при сборке заводские (как продольные, так и спиральные) швы относительного друг друга при диаметре труб до 530 мм включительно?. |
| 345 | СП 86.13330.2014; Список вопросов. | 9.4.4 | После чего проводят удаление (сдвиг) внутреннего центратора при сварке электродами с целлюлозным видом покрытия?. |
| 346 | СП 86.13330.2014; Список вопросов. | 9.4.11 | До какой температуры должен быть подогрет ранее незаконченный стык перед возобновлением сварки?. |
| 347 | СП 86.13330.2014; Список вопросов. | 9.4.11 | В каком случае, когда производственные условия не позволяют завершить сварку стыков с толщинами стенок более 10 мм, стык может быть оставлен недоваренным на конец смены?. |
| 348 | СП 86.13330.2014; Список вопросов. | 9.4.13 | Какой объем работ должен выполнить каждый сварщик (бригада или звено сварщиков в случае сварки стыка бригадой или звеном) при сварке допускного стыка труб диаметром до 1020 мм?. |
| 349 | СП 86.13330.2014; Список вопросов. | 9.4.16 | Подвергают ли механическим испытаниям допускные стыки, выполненные ручной дуговой сваркой?. |
| 350 | СП 86.13330.2014; Список вопросов. | 9.4.19 | Подвергают ли механическим испытаниям допускные стыки труб диаметром от 57 до 89 мм?. |
| 351 | СП 86.13330.2014; Список вопросов. | 9.5.2 | Какие технологии сварки применяет для сварки захлестов стыков?. |
| 352 | СП 86.13330.2014; Список вопросов. | 9.5.4 | Должно ли быть удалено внутреннее гладкостное покрытие труб перед сваркой стыков захлестов?. |
| 353 | СП 86.13330.2014; Список вопросов. | 9.5.6 | Допускается ли выполнение захлестов на соединении труба плюс кривая холодного гнутья или крутоизогнутая соединительная деталь?. |
| 354 | СП 86.13330.2014; Список вопросов. | 9.7.1 | Ремонт каких дефектов сварных соединений не допускается?. |
| 355 | СП 86.13330.2014; Список вопросов. | 9.9 | Какие сведения входят в маркировку каждого сваренного стыка?. |
| 356 | СП 406.1325800.2018; Список вопросов. | 3.8 | Что называют прямой врезкой согласно СП 406.1325800.2018?. |
| 357 | СП 406.1325800.2018; Список вопросов. | 3.9 | Что называют ремонтом сварного стыка согласно СП 406.1325800.2018?. |
| 358 | СП 406.1325800.2018; Список вопросов. | 5.1.2 | В каких случаях перед началом сварочных работ каждый сварщик ручной дуговой сварки, оператор механизированной и автоматической сварки (бригада сварщиков ) должен (должны) сварить допускной стык в условиях, аналогичных трассовым?. |
| 359 | СП 406.1325800.2018; Список вопросов. | 5.1.2 | Может ли персонал сварочного производства освобождаться от выполнения допускных стыков?. |
| 360 | СП 406.1325800.2018; Список вопросов. | 5.1.5; 5.1.7; 5.1.10 | Каким видам механических испытаний могут подвергать допускные стыки?. |
| 361 | СП 406.1325800.2018; Список вопросов. | 5.2.3 | Какой документ при входном контроле сварочных материалов импортного производства следует проверять?. |
| 362 | СП 406.1325800.2018; Список вопросов. | 5.2.5 | Как следует поступить с электродами, проволоками, флюсами, хранящимися с нарушением герметичности упаковки?. |
| 363 | СП 406.1325800.2018; Список вопросов. | 6.1.1 | В соответствии с каким документом необходимо проводить приемку труб, деталей, ТПА для строительства трубопроводов согласно СП 406.1325800.2018?. |
| 364 | СП 406.1325800.2018; Список вопросов. | 6.1.5 | Допускается ли проводить обработку (переточку) кромок под сварку в случае несоответствия заводской разделки кромок требованиям технологии сварки?. |
| 365 | СП 406.1325800.2018; Список вопросов. | 6.1.8 | В каком из ответов (ниже) правильно указана длина удаления внутренней и наружной выпуклости заводского сварного шва от торцов труб в соответствии с СП 406.1325800.2018?. |
| 366 | СП 406.1325800.2018; Список вопросов. | 6.2.4 | На каких центраторах следует проводить сборку стыков труб в соответствии с СП 406.1325800.2018?. |
| 367 | СП 406.1325800.2018; Список вопросов. | 6.2.5 | Можно ли освобождать жимки внутреннего центратора при ручной дуговой сварке электродами с основным видом покрытия, механизированной сварке проволокой сплошного сечения в углекислом газе после завершения 75% периметра первого (корневого) слоя шва?. |
| 368 | СП 406.1325800.2018; Список вопросов. | 6.2.5 | Можно ли освобождать жимки внутреннего центратора при ручной дуговой сварке электродами с целлюлозным видом покрытия или автоматической сварке проволокой сплошного сечения в защитных газах после завершения корневого слоя и горячего прохода?. |
| 369 | СП 406.1325800.2018; Список вопросов. | 6.2.7 | Допускается ли приварка к торцам ТПА переходных колец шириной менее 250 мм?. |
| 370 | СП 406.1325800.2018; Список вопросов. | Табл. 6.1 | Правильно ли (согласно СП 406.1325800.2018) при сборке труб диаметром 1420 мм поставить 6 прихваток длиной 300 мм каждая?. |
| 371 | СП 406.1325800.2018; Список вопросов. | 6.3.3 | Требуется ли (согласно СП 406.1325800.2018) предварительный подогрев стыка при ремонте монтажного сварного соединения труб с толщиной стенки 32 мм?. |
| 372 | СП 406.1325800.2018; Список вопросов. | 6.3.8 | В каком интервале температур проводится сопутствующий подогрев сварного соединения согласно СП 406.1325800.2018?. |
| 373 | СП 406.1325800.2018; Список вопросов. | 7.1.1.3 | Когда следует выполнять подварочный шов при сварке основными электродами?. |
| 374 | СП 406.1325800.2018; Список вопросов. | 7.1.1.4 | Каковы особенности ведения сварки на спуск электродами с основным покрытием согласно СП 406.1325800.2018?. |
| 375 | СП 406.1325800.2018; Список вопросов. | 7.1.2.7 | На каком уровне следует поддерживать температуру торцов труб при вынужденных перерывах во время сварки корневого слоя шва целлюлозными электродами?. |
| 376 | СП 406.1325800.2018; Список вопросов. | 7.1.2.10 | В каком интервале температур проводится сопутствующий подогрев сварного соединения при сварке горячего прохода целлюлозными электродами согласно СП 406.1325800.2018?. |
| 377 | СП 406.1325800.2018; Список вопросов. | 7.2.2.4 | Когда разрешается перекатывание состыкованной трубной секции на промежуточный стеллаж на трубосварочных базах односторонней автоматической сварки под флюсом?. |
| 378 | СП 406.1325800.2018; Список вопросов. | 7.2.2.5 | Какие меры следует предпринять в случае сварки корневого слоя шва электродами с основным видом покрытия для исключения прожогов при автоматической односторонней сварке од флюсом?. |
| 379 | СП 406.1325800.2018; Список вопросов. | 7.3.2.7 | Когда пристыкованную трубу разрешается уложить на инвентарную опору, а внутренний центратор переместить на очередную позицию сборки при автоматической односторонней сварке в защитных газах комплексами в составе сборочно-сварочных колонн?. |
| 380 | СП 406.1325800.2018; Список вопросов. | 7.4.4 | Если корневой слой шва выполнен электродами с целлюлозным покрытием, то какой вид его зачистки необходим перед применением сварки самозащитной порошковой проволокой?. |
| 381 | СП 406.1325800.2018; Список вопросов. | 8.6.8 | Каков порядок подогрева перед сваркой прямых врезок?. |
| 382 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 1.2 | ФНП устанавливают требования:. |
| 383 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 1.4 | Требования ФНП обязательны. |
| 384 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 2.6 | Персонал сварочного производства. это. |
| 385 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 2.6 | Персонал сварочного производства должен обеспечивать. |
| 386 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 2.9 | Сварщики и специалисты сварочного производства, выполняющие сварочные работы, должны. |
| 387 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 2.11 | Каким сварщика присваивается личный шифр (клеймо)?. |
| 388 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 3.32 | Какие сварщики должны выполнять допускные сварные соединения?. |
| 389 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 3.32 | В каких условиях производится сварка допускного стыка?. |
| 390 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 4.34 | Какие виды контроля должны осуществляться при подготовке и выполнении сварочных работ?. |
| 391 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 4.39 | Что необходимо предпринять при обнаружении поверхностных дефектов (трещин, недопустимых шлаковых или вольфрамовых включений, пор, неровностей и других дефектов) при сварке многопроходных швов после наложения каждого валика?; 1. |
| 392 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 4.42 | Какое клеймо должно ставиться при выполнении сварного соединения несколькими сварщиками (бригадой сварщиков)?. |
| 393 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 4.42 | Где ставится клеймо в случае, если все сварные соединения выполнены одним сварщиком?. |
| 394 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 4.44 | Укажите максимальное количество исправлений дефектных участков сварных соединений. |