Нефтегазодобывающее оборудование.
12. Оборудование нефтегазопромысловое, буровое и нефтеперерабатывающее.
Уровень: I. Способ сварки: РД

Назад

| Шифр НТД | ? | Шифр НТД | ? | Шифр НТД | ? | Шифр НТД | ? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По способам | 30 | ПБ 03-584-03/1 | 10 | СП 70.13330.2012/1 | 95 | ГОСТ Р 51365-2009 | 6 |
| ПБ 03-273-99 | 16 | РД 03-495-02 | 33 | ФНП "ПБ в нефтяной и газовой промышленности" | 9 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г. | 13 |

1 - 212 из 212
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец | По стр.

| № | Шифр НТД | Пункт НТД | Текст вопроса |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | По способам; Список вопросов. | нет | С какой целью выполняют разделку кромок свариваемых деталей?. |
| 2 | По способам; Список вопросов. | нет | Какие дефекты характерны при сварке тонколистового металла (0,5-3 мм).. |
| 3 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите, требуется ли при многослойной сварке разбивать шов таким образом, чтобы стыкуемые участки ("замки") наплавляемого слоя не совпадали с "замками" соседних слоев.. |
| 4 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите, с какой стороны выполняются прихватки при сборке конструкций, свариваемых дуговой сваркой с двух сторон.. |
| 5 | По способам; Список вопросов. | нет | Для каких целей используют балластный реостат на рабочем месте сварщика при работе от многопостового источника питания?. |
| 6 | По способам; Список вопросов. | нет | Необходимо ли менять светофильтры в зависимости от величины сварочного тока?. |
| 7 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите правильное подразделение электродов по виду покрытия по ГОСТ 9466?. |
| 8 | По способам; Список вопросов. | ГОСТ 9467, п.2 | Для какого класса сталей применяют при сварке (наплавке) электроды типов Э38, Э42, Э46, Э50?. |
| 9 | По способам; Список вопросов. | ГОСТ 9467, п.2 | Для какого класса сталей применяют при сварке (наплавке) электроды типов Э55, Э60?. |
| 10 | По способам; Список вопросов. | ГОСТ 9467, п.2 | Что обозначает в маркировке типов электродов буква "А", например Э42А?. |
| 11 | По способам; Список вопросов. | нет | Какой должна быть величина силы тока при дуговой сварке (наплавке) в вертикальном положении снизу вверх по сравнению с величиной силы тока в нижнем положении?. |
| 12 | По способам; Список вопросов. | нет | С какой целью производят прокалку электродов?. |
| 13 | По способам; Список вопросов. | нет | Какую роль играют газообразующие вещества в электродном покрытии?. |
| 14 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите роль шлакообразующих веществ в электродном покрытии?. |
| 15 | По способам; Список вопросов. | нет | Какова роль легирующих элементов в электродном покрытии?. |
| 16 | По способам; Список вопросов. | нет | Какова роль связующих компонентов в электродном покрытии?. |
| 17 | По способам; Список вопросов. | нет | Из каких условий выбирают диаметр электрода?. |
| 18 | По способам; Список вопросов. | нет | Допускается ли выводить кратер и возбуждать дугу на основном металле за пределами шва?. |
| 19 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите требования к заварке кратера, которые рекомендуется выполнять при ручной дуговой сварке (наплавке) покрытыми электродами перед гашением дуги.. |
| 20 | По способам; Список вопросов. | нет | За счет чего осуществляется защита расплавленного металла от воздуха при сварке электродами с целлюлозным видом покрытия?. |
| 21 | По способам; Список вопросов. | нет | Какую вольтамперную характеристику должен иметь источник питания для ручной дуговой сварки покрытыми электродами?. |
| 22 | По способам; Список вопросов. | нет | В каком из указанных положений обеспечивается более глубокое проплавление?. |
| 23 | По способам; Список вопросов. | нет | Что необходимо выполнить для предотвращения вытекания металла из сварочной ванны при сварке в потолочном положении?. |
| 24 | По способам; Список вопросов. | нет | Электроды с каким видом покрытия обеспечивают минимальное содержание кислорода и азота в наплавленном металле?. |
| 25 | По способам; Список вопросов. | нет | Электроды с каким видом покрытия одинаковой толщины образуют минимальное количество шлака?. |
| 26 | По способам; Список вопросов. | нет | Каким образом преимущественно свариваются длинные швы металлоконструкций (свыше 1000 мм)?. |
| 27 | По способам; Список вопросов. | нет | Каким образом преимущественно свариваются короткие швы (250-350 мм)?. |
| 28 | По способам; Список вопросов. | нет | Каким образом преимущественно свариваются швы средней длины (350-1000 мм)?. |
| 29 | По способам; Список вопросов. | нет | Как влияет сварочный ток на размеры шва и ЗТВ при неизменности других параметров?. |
| 30 | По способам; Список вопросов. | нет | В каком месте сварного соединения должно производиться зажигание и гашение дуги?. |
| 31 | ПБ 03-584-03/1; Список вопросов. | 4.8.5 | Укажите, при каких условиях должны проводиться сварочные работы при изготовлении сосудов.. |
| 32 | ПБ 03-584-03/1; Список вопросов. | 4.8.6 | Укажите, на какую ширину должен быть зачищен основной металл перед дуговой сваркой.. |
| 33 | ПБ 03-584-03/1; Список вопросов. | 4.9.14 | Какое отклонение от стандартной ширины и высоты валика сварного шва допускается не исправлять при изготовлении стальных сосудов и аппаратов?. |
| 34 | ПБ 03-584-03/1; Список вопросов. | 4.10.7 | Допускаются ли трещины в сварных соединениях стальных аппаратов?. |
| 35 | ПБ 03-584-03/1; Список вопросов. | 4.10.7 | Допускаются ли наплывы (натеки) и брызги металла в сварных соединениях стальных аппаратов?. |
| 36 | ПБ 03-584-03/1; Список вопросов. | 4.10.7 | Допускаются ли не заваренные кратеры в сварных соединениях стальных аппаратов?. |
| 37 | ПБ 03-584-03/1; Список вопросов. | 4.10.7 | Допускаются ли свищи в сварных соединениях стальных аппаратов?. |
| 38 | ПБ 03-584-03/1; Список вопросов. | 4.10.7 | Допускаются ли прожоги в сварных соединениях стальных аппаратов?. |
| 39 | ПБ 03-584-03/1; Список вопросов. | 4.10.7 | Укажите максимальную глубину местного подреза, допускаемого в сварных швах стальных сосудов и аппаратов 3,4 и 5 групп?. |
| 40 | ПБ 03-584-03/1; Список вопросов. | 4.10.7 | Укажите, допускаются ли подрезы в сварных швах стальных сосудов 1 и 2 групп.. |
| 41 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.2.14 | При двусторонней ручной или механизированной дуговой сварке стыковых, тавровых и угловых соединений с полным проплавлением, удаление корня шва при подварке с обратной стороны:. |
| 42 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.1.3 | Сварку и прихватку металлоконструкций должны выполнять электросварщики:. |
| 43 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.1.3 | Кто имеет право производить сварочные работы при выполнении монтажных соединений стальных конструкций?. |
| 44 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.1.4 | На каком оборудовании следует сваривать пробные стыковые образцы перед сваркой монтажных соединений конструкций?. |
| 45 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.1.6 | Что следует делать при неудовлетворительных результатах механических испытаний пробных образцов монтажных сварных соединений конструкций?. |
| 46 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.1.7 | Защита рабочего места сварщика, а также свариваемых поверхностей несущих и ограждающих конструкции от дождя, снега, ветра:. |
| 47 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.1.7 | Инвентарное помещение для обогрева сварщиков, производящих монтажную сварку конструкций, необходимо иметь, если температура окружающего воздуха:. |
| 48 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.1.7 | Оборудование тепляка на рабочем месте сварщика, производящего монтажную сварку несущих и ограждающих конструкций, необходимо при температуре окружающего воздуха:. |
| 49 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.1.7 | Какие условия необходимо создавать сварщику при сварке монтажных сварных соединений конструкций при температуре окружающего воздуха ниже -10 °С?. |
| 50 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.1.7 | Какие условия необходимо создавать сварщику при сварке монтажных сварных соединений стальных конструкций при температуре окружающего воздуха ниже -40 °С?. |
| 51 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.1.12 | Помещение для хранения сварочных материалов, предназначенных для сварки конструкций должно иметь температуру:. |
| 52 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.1.13 | Где и в каких условиях следует хранить прокаленные сварочные материалы, используемые при сварке монтажных сварных соединений конструкций?. |
| 53 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.1.13 | Прокалка покрытых электродов, порошковых проволок и флюсов перед использованием:. |
| 54 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.1.15 | В каком месте сварной конструкции сварщик должен поставить личное клеймо, если шов выполнил он один.. |
| 55 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.1.15 | В каком месте сварной конструкции необходимо разместить личное клеймо сварщика, если шов выполнили несколько сварщиков.. |
| 56 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.1.15 | Допускается ли при монтаже ограждающих конструкций взамен постановки личных клейм сварщиков составлять исполнительные схемы, заверенные подписями сварщиков и фиксацией в ЖСР?. |
| 57 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.2.4 | Размеры конструктивных элементов сварных соединений при ручной дуговой сварке должны соответствовать:. |
| 58 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.2.5 | Какие дополнительные требования предъявляются к подготовке поверхности деталей конструкций из сталей с пределом текучести более 390 МПа перед ручной дуговой сваркой.. |
| 59 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.2.5 | Кромки свариваемых элементов в местах расположения швов и прилегающие к ним поверхности при ручной дуговой сварке должны быть зачищены от ржавчины, жиров и краски на ширину:. |
| 60 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.2.6 | При сварке несущих и ограждающих конструкций из сталей с пределом текучести более 390 МПа, сварочные электроды должны подаваться:. |
| 61 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.2.6 | Какое количество прокаленных электродов должно находиться на рабочем месте сварщика при сварке монтажных соединений конструкций из сталей с пределом текучести не более 390 МПа?. |
| 62 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.2.6 | В течение какого времени необходимо использовать электроды, взятые непосредственно из прокалочной или сушильной печи, при сварке монтажных соединений конструкций из сталей с пределом текучести более 390 МПа?. |
| 63 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.2.7 | При какой минимальной температуре окружающего воздуха разрешается выполнять сварку решетчатых конструкций из углеродистой стали толщиной 15 мм без подогрева?. |
| 64 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.2.7 | При какой минимальной температуре окружающего воздуха разрешается выполнять сварку решетчатых конструкций из углеродистой стали толщиной 35 мм без подогрева?. |
| 65 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.2.7 | При какой минимальной температуре окружающего воздуха разрешается выполнять сварку решетчатых конструкций из углеродистой стали толщиной 45 мм без подогрева?. |
| 66 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.2.7 | При какой минимальной температуре окружающего воздуха разрешается выполнять сварку решетчатых конструкций из низколегированной стали с пределом текучести 390 МПа и менее толщиной 35 мм без подогрева?. |
| 67 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.2.7 | При какой минимальной температуре окружающего воздуха разрешается выполнять сварку решетчатых конструкций из низколегированной стали с пределом текучести 390 МПа и менее толщиной 25 мм без подогрева?. |
| 68 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.2.7 | При какой минимальной температуре окружающего воздуха разрешается выполнять сварку решетчатых конструкций из низколегированной стали с пределом текучести 390 МПа и менее толщиной 15 мм без подогрева?. |
| 69 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.2.7 | При какой толщине перед сваркой решетчатых стальных конструкций из низколегированной стали с пределом текучести более 390 МПа необходимо производить предварительный местный подогрев независимо от температуры окружающего воздуха?. |
| 70 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.2.7 | На каких участках монтажных соединений стальных конструкций производится подогрев (при его необходимости)?. |
| 71 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.2.10 | Предварительный подогрев мест приварки монтажных приспособлений к элементам конструкций из стали толщиной более 25 мм и пределом текучести 440 МПа и более:. |
| 72 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.2.13 | Какой способ выполнения швов следует применить при сварке листовых объемных конструкций с толщиной стенки более 20 мм?. |
| 73 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.2.14 | Какую обработку корня шва рекомендуется применять при двусторонней ручной дуговой сварке стыковых соединений с полным проплавлением?. |
| 74 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.2.16 | Каким образом рекомендуется обеспечивать вогнутый профиль угловым швам, если такая форма предусмотрена чертежом?. |
| 75 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.2.17 | Возбуждение дуги и вывод кратера на основной металл при сварке несущих и ограждающих конструкций:. |
| 76 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.2.18 | Когда следует удалять обнаруженные трещины при мно-гослойной сварке монтажных соединений конструкций?. |
| 77 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.2.20 | Как следует удалять приваренные сборочные и монтаж-ные приспособления?. |
| 78 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.2.19 | Качество прихваток, выполняемых перед сваркой, определяемое внешним осмотром должно быть:. |
| 79 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.4.5 | Какие наружные дефекты, независимо от их размеров, являются недопустимыми в сварных швах монтажных соединений стальных конструкций, эксплуатируемых при температуре не ниже -20 °С?; 1. |
| 80 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.4.4 | Допускаются ли в сварных швах металлических кон-струкций непровары корня шва в конструкциях, работа-ющих при температуре ниже -40 °С?. |
| 81 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.4.4 | Какого размера подрезы допускаются в сварных швах монтажных соединений стальных конструкций, эксплуа-тируемых при температуре не ниже -20 °С?. |
| 82 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.4.4 | Какого размера подрезы (вдоль усилия) допускаются в сварных швах монтажных соединений стальных кон-струкций, эксплуатируемых при температуре ниже -40 °С?. |
| 83 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.4.8 | Допускаются ли непровары в корне сварного шва монтажных соединений стальных конструкций, работающих при температуре окружающего воздуха выше -40 °С?. |
| 84 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.4.8 | Допускаются ли непровары в корне сварного шва мон-тажных соединений стальных конструкций, работающих при температуре окружающего воздуха ниже -40 °С?. |
| 85 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.4.12 | В случае обнаружения недопустимого дефекта в свар-ном шве следует:. |
| 86 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.4.18 | Каким способом надлежит удалять дефектные участки, обнаруженные в сварных швах монтажных соединений стальных конструкций?. |
| 87 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.4.18 | Допускается ли удаление дефектов сварных швов мон-тажных соединений стальных конструкций ручной кислородной резкой?. |
| 88 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.4.19 | Допускаются ли ожоги поверхности основного металла сварочной дугой при выполнении сварных швов монтаж-ных соединений стальных конструкций?. |
| 89 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.4.19 | Что следует делать с конструкцией, если на поверхности основного металла обнаружены ожоги сварочной дугой?. |
| 90 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.4.20 | Как следует направлять риски на поверхности металла при удалении прихваток абразивным инструментом?. |
| 91 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.4.20 | Как следует направлять риски на поверхности металла при зачистке мест установки начальных и выводных пла-нок абразивным инструментом?. |
| 92 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.4.20 | Как следует направлять риски на поверхности металла при удалении усиления шва абразивным инструментом?. |
| 93 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.4.20 | Каким может быть ослабление сечения (углубление в ос-новной металл) при обработке (зачистке) сварного соеди-нения?. |
| 94 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.4.21 | Удаление поверхностных дефектов с торца шва абра-зивным инструментом, без последующей подварки:. |
| 95 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.4.22 | Допускается ли исправление дефектов в сварных швах монтажных соединений стальных конструкций зачекан-кой?. |
| 96 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | табл.10.2 | При сварке решетчатых и листовых конструкций из ста-лей с пределом текучести более 390 МПа и толщиной более 25 мм при положительной температуре воздуха предварительный подогрев кромок:. |
| 97 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | табл.10.6 | Объем контроля сварных соединений конструкций визуальным осмотром с проверкой геометрических размеров и форм швов должен составлять:. |
| 98 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | табл.10.7 | Допустимая глубина подрезов в швах при сварке кон-струкций не должна превышать:. |
| 99 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | табл.10.7 | Поверхность сварного шва при сварке конструкций должна быть:. |
| 100 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.1.6 | Согласно требованиям какого документа проводят механические испытания стыкового сварного соеди-нения пробного образца для стальных конструкций?. |
| 101 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.1.8 | Какого значения не должны превышать предельные отклонения заданных значений силы сварочного тока и напряжения на дуге при автоматизированной сварке?. |
| 102 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.2.7 | Ручную и механизированную дуговую сварку решет-чатых конструкций толщиной свыше 16 до 30 мм из углеродистой стали разрешается выполнять без по-догрева при температуре окружающего воздуха:. |
| 103 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.2.7 | Ручную и механизированную дуговую сварку листо-вых объемных и сплошностенчатых конструкций толщиной до 16 мм из углеродистой стали разреша-ется выполнять без подогрева при температуре окружающего воздуха:. |
| 104 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.2.7 | Ручную и механизированную дуговую сварку листо-вых объемных и сплошностенчатых конструкций толщиной свыше 16 до 30 мм из углеродистой стали разрешается выполнять без подогрева при темпера-туре окружающего воздуха:. |
| 105 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.2.7 | Ручную и механизированную дуговую сварку листо-вых объемных и сплошностенчатых конструкций толщиной свыше 30 до 40 мм из углеродистой стали разрешается выполнять без подогрева при темпера-туре окружающего воздуха:. |
| 106 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.2.7 | Ручную и механизированную дуговую сварку листо-вых объемных и сплошностенчатых конструкций толщиной свыше 40 мм из углеродистой стали раз-решается выполнять без подогрева при температуре окружающего воздуха:. |
| 107 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.2.7 | Ручную и механизированную дуговую сварку решет-чатых конструкций толщиной свыше 40 мм низколе-гированной стали с пределом текучести до 390 МПа, разрешается выполнять без подогрева при темпера-туре окружающего воздуха:. |
| 108 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.2.7 | Ручную и механизированную дуговую сварку листо-вых объемных и сплошностенчатых конструкций толщиной до 16 мм из низколегированной стали с пределом текучести до 390 МПа, разрешается вы-полнять без подогрева при температуре окружающе-го воздуха:. |
| 109 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.2.7 | Ручную и механизированную дуговую сварку листо-вых объемных и сплошностенчатых конструкций толщиной свыше 16 до 30 мм из низколегированной стали с пределом текучести свыше 390 МПа, разрешается выполнять без подогрева при температуре окружающего воздуха:. |
| 110 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.2.7 | Ручную и механизированную дуговую сварку листо-вых объемных и сплошностенчатых конструкций толщиной свыше 40 мм низколегированной стали с пределом текучести до 390 МПа, разрешается вы-полнять без подогрева при температуре окружающе-го воздуха:. |
| 111 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.2.7 | Ручную и механизированную дуговую сварку решет-чатых и листовых конструкций толщиной до 16 мм из низколегированной стали с пределом текучести более 390 МПа, разрешается выполнять без подогре-ва при температуре окружающего воздуха:. |
| 112 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.2.11 | Каким образом следует выполнять вышлифовку, резку и заварку восстанавливаемого участка шва в конструкциях, возводимых или эксплуатируемых в районах с расчетной температурой ниже минус 40град.С и до минус 65град.С?. |
| 113 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.2.18 | Выполнение каждого последующего валика много-слойного шва сварного соединения допускается про-изводить после:. |
| 114 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.2.20 | Как следует удалять приваренные сборочные и мон-тажные приспособления?. |
| 115 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.4.3 | Какие типы конструкций и в каком объеме при кон-троле качества сварных соединений подвергаются контролю швов неразрушающими методами (ра-диографическим, ультразвуковым или др.)?. |
| 116 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.4.3 | Какие типы конструкций и в каком объеме при кон-троле качества сварных соединений подвергаются испытанию на непроницаемость и герметичность?. |
| 117 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.4.3 | Для каких типов конструкций и в каком объеме про-водятся металлографические исследования макро-шлифов на торцах швов контрольных образцов или на торцах стыковых швов сварных соединений?. |
| 118 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.4.4 | Допускаются ли подрезы сварных швов?. |
| 119 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.4.4 | Допускаются ли удлиненные и одиночные сфериче-ские дефекты сварных швов?. |
| 120 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.4.4 | Допускаются ли удлиненные сферические дефекты в виде цепочки или скопления?. |
| 121 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.4.4 | Допускаются ли соседние дефекты (непровары, цепочки и скопления пор) по длине шва?. |
| 122 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.4.4 | Допускаются ли непровары, несплавления, цепочки и скопления наружных дефектов в швах сварных со-единений конструкций, возводимых или эксплуати-руемых в районах с расчетной температурой ниже -40 °С и до -65 °С включительно?. |
| 123 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.4.4 | Допускаются ли подрезы вдоль усилия и местные поперек усилия в швах сварных соединений кон-струкций, возводимых или эксплуатируемых в райо-нах с расчетной температурой ниже -40 °С и до -65 °С включ.?. |
| 124 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.4.7 | Какова должна быть длина контрольного участка?. |
| 125 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.4.8 | Допускаются ли непровары в корне шва сварных со-единений доступных для сварки с двух сторон и со-единений, выполненных на подкладках по результа-там радиографического контроля?. |
| 126 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.4.8 | Допускается ли непровар в корне шва сварных соединений без подкладок, доступных для сварки с одной стороны по результатам радиографического контроля?. |
| 127 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.4.11 | Какого значения не должна превышать суммарная площадь всех дефектов на оценочном участке в со-единениях без подкладок, доступных сварке только с одной стороны?. |
| 128 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.4.13 | Какими методами, как правило, производится контроль непроницаемости швов сварных соединений?. |
| 129 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.4.13 | Какова продолжительность контроля капиллярным методом непроницаемости швов сварных соедине-ний?. |
| 130 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.4.14 | Каким методом, как правило, производится контроль герметичности (под герметичностью следует пони-мать способность соединения не пропускать газооб-разные вещества) швов сварных соединений?. |
| 131 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.4.18 | Каким способом, как правило, удаляются дефектные участки сварных швов, обнаруженные в результате контрольных испытаний?. |
| 132 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.4.19 | На какую глубину следует зачищать абразивным ин-струментом все ожоги поверхности основного ме-талла сварочной дугой?. |
| 133 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.4.21 | Допускается ли углубляться в металл при удалении поверхностных дефектов с торца шва абразивным инструментом без последующей подварки?. |
| 134 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.4.22 | Допускается ли исправление сварных соединений зачеканкой?. |
| 135 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 4.12.3 | В каком объеме требуется контролировать сварные соединения, выполненные ручной или механизиро-ванной сваркой, качество которых требуется соглас-но проекту проверять при монтаже физическими ме-тодами?. |
| 136 | ГОСТ Р 51365-2009; Список вопросов. | 4.17.1.7. | Какие сварочные материалы применяют для сварки устьевого оборудования?. |
| 137 | ГОСТ Р 51365-2009; Список вопросов. | 4.17.1.8. | Какому ГОСТ должны соответствовать типы сварных соединений и размеры швов при ручной электродуговой сварке устьевого оборудования?. |
| 138 | ГОСТ Р 51365-2009; Список вопросов. | 4.17.1.10. | Как определяется необходимость подогрева при сварке и термообработке сварных соединений, выполненных на устьевом оборудовании?. |
| 139 | ГОСТ Р 51365-2009; Список вопросов. | 4.17.2.1. | Какие требования предъявляются к сварщикам, выполняющим сварочные работы при изготовлении, ремонте и наплавке устьевого оборудования?. |
| 140 | ГОСТ Р 51365-2009; Список вопросов. | 4.17.3.4. | Когда выполняют радиографический и ультразвуковой контроль качества сварных соединений, выполненных на устьевом оборудовании?. |
| 141 | ГОСТ Р 51365-2009; Список вопросов. | 4.17.3.6. | Какие требования предъявляются к поверхности сварного шва и основного металла для проведения визуального контроля?. |
| 142 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.7 | Какие экзамены должны сдавать сварщики при внеочередной аттестации?. |
| 143 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.6 | Какие экзамены должны сдавать сварщики при периодической аттестации?. |
| 144 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.5 | Какие экзамены должны сдавать сварщики при дополнительной аттестации?. |
| 145 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.10 | В каком документе изложен порядок аттестации сварщиков?. |
| 146 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.8 | Какой квалификационный разряд должен иметь сварщик в случае самостоятельной подачи заявки на аттестацию?. |
| 147 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.7 | Какая аттестация сварщика считается внеочередной?. |
| 148 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.6 | Какая аттестация сварщика считается периодической?. |
| 149 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.5 | Когда сварщики должны проходить дополнительную аттестацию?. |
| 150 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.4 | Какая аттестация сварщика считается первичной?. |
| 151 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.3 | Укажите виды аттестации сварщиков.. |
| 152 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.1 | Для осуществления какого вида деятельности подлежат аттестации сварщики?. |
| 153 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 3.2 | Когда должна проводиться специальная подготовка сварщиков и специалистов сварочного производства?. |
| 154 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 2.5 | Где должна проводиться аттестация сварщиков?. |
| 155 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 1.2 | С какой целью проводится аттестация сварщиков и специалистов сварочного производства?. |
| 156 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 1.5 | Сколько уровней профессиональной подготовки устанавливает САСв?. |
| 157 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 1.5 | Отменяет ли присвоение уровня профессиональной подготовки квалификационный разряд сварщика, предусмотренный системой ЕТКС, после его аттестации по данным Правилам?. |
| 158 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.7 | В каком аттестационном центре может проходить периодическую аттестацию сварщик?. |
| 159 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.7 | Допускается ли проведение дополнительной и периодической аттестации в аттестационном центре, не проводившем первичную аттестацию сварщика?. |
| 160 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.6 | Какое удостоверение выдается сварщику после прохождения периодической аттестации?. |
| 161 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.5 | Сколько раз может быть продлен срок действия аттестационного удостоверения сварщика?. |
| 162 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.3 | Когда аттестационное удостоверение сварщика металлических конструкций считается недействительным?. |
| 163 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.1, 1.16.2 | Какими документами оформляются результаты периодической аттестации сварщика?. |
| 164 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.1, 1.16.2 | Какими документами оформляются результаты дополнительной аттестации сварщика?. |
| 165 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.1, 1.16.2 | Какими документами оформляются результаты первичной аттестации сварщика?. |
| 166 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.15.6, приложение 17, табл. 11 | Перечислите виды покрытия электродов, на которые распространяется аттестация сварщика, аттестованного по ручной дуговой сварке электродами с основным покрытием.. |
| 167 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.15.1 | По какому количеству способов сварки может одновременно аттестоваться сварщик?. |
| 168 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.13.4. | Что такое контролируемая зона контрольного сварного соединения при неразрушающих методах контроля?. |
| 169 | РД 03-495-02; Список вопросов. | Приложение 17, табл. 6 | Какой метод контроля качества является обязательным для оценки качества контрольных сварных соединений всех типов?. |
| 170 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12. 11 | Может ли аттестационная комиссия прервать практический экзамен сварщика, и в каких случаях?. |
| 171 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12. 10 | В каком случае контрольное сварное соединение должно иметь в корне и в верхнем наплавленном слое, по меньшей мере, одно прерывание процесса с последующим возобновлением сварки в этом месте?. |
| 172 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12. 10 | Может ли сварщик при выполнении КСС устранять мелкие поверхностные дефекты в облицовочном шве ручным абразивным инструментом?. |
| 173 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12. 10 | Может ли сварщик устранять мелкие поверхностные дефекты в корневом шве ручным абразивным инструментом?. |
| 174 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.10 | Какие условия должны выполняться при сварке плавлением контрольного соединения из металлов?. |
| 175 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.9 | Кто выбирает клеймо для деталей контрольного соединения и где оно фиксируется?. |
| 176 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.9 | Кто выдает разрешение на сварку контрольного соединения?. |
| 177 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.6 | Могут ли применяться при сварке контрольных сварных соединений сварочные материалы, не имеющие сертификата соответствия и/или сертификата завода изготовителя?. |
| 178 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.6 | Какое требование предъявляется к сварочным материалам, применяемым при сварке контрольных сварных соединений?. |
| 179 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.4. | Допускается ли при аттестации выполнять сварку полупериметра стыка, захватывая нижнюю и верхнюю части стыка.. |
| 180 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.4. | Какое количество контрольных сварных соединений из стальных труб с наружным диаметром труб до 25 мм должен выполнить сварщик при аттестации?. |
| 181 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.1 | Кто назначает виды контрольных сварных соединений, которые должны выполнять сварщики при аттестации?. |
| 182 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.11.3. | Укажите все типы соединений, предусмотренные для аттестации по сварке металлических конструкций?. |
| 183 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.11.3. | Укажите все виды деталей, предусмотренные для контрольных соединений при аттестации сварщиков металлических конструкций?; 1. |
| 184 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.11. | Укажите наиболее полный перечень характеристик, подлежащих учету при аттестации сварщиков по сварке металлов.. |
| 185 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.10 | В какой срок сварщику разрешается пересдача несданного теоретического экзамена по ранее поданной заявке?. |
| 186 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.7 | Каков порядок проведения дополнительного собеседования на экзамене?. |
| 187 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.5 | Что происходит, если сварщик не выдерживает практический экзамен?. |
| 188 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.5 | Какой из экзаменов сварщики сдают первым?. |
| 189 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.5 | Через какой промежуток времени сварщик, не прошедший аттестацию, может пройти ее повторно?. |
| 190 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.4. | От какого экзамена освобождаются сварщики, имеющие высшее или среднее техническое образование по сварочному производству при первичной аттестации?. |
| 191 | ФНП "ПБ в нефтяной и газовой промышленности"; Список вопросов. | 435 | Какие трубы должны использоваться для обвязки скважины?. |
| 192 | ФНП "ПБ в нефтяной и газовой промышленности"; Список вопросов. | 436 | Как следует располагать монтажные сварные швы обвязки устья скважины из труб диаметром свыше 50 мм?. |
| 193 | ФНП "ПБ в нефтяной и газовой промышленности"; Список вопросов. | 721 | Как должны соединяться металлические трубы промысловых трубопроводов?. |
| 194 | ФНП "ПБ в нефтяной и газовой промышленности"; Список вопросов. | 723 | Как проводится контроль качества сварных соединений трубопроводов?. |
| 195 | ФНП "ПБ в нефтяной и газовой промышленности"; Список вопросов. | 881 | Разрешается ли для устранения дефектов подчеканивать сварные швы аппаратов, емкостей и трубопроводов?. |
| 196 | ФНП "ПБ в нефтяной и газовой промышленности"; Список вопросов. | 920 | Как должна проводиться сварка на технологических трубопроводах в тоннелях, коллекторах, технических подпольях?. |
| 197 | ФНП "ПБ в нефтяной и газовой промышленности"; Список вопросов. | 922 | К каких местах перед началом сварки должна проводиться проверка воздуха на загазованность?. |
| 198 | ФНП "ПБ в нефтяной и газовой промышленности"; Список вопросов. | 922 | Какого значения не должна превышать объемная доля газа в воздухе перед проведением сварочных работ?. |
| 199 | ФНП "ПБ в нефтяной и газовой промышленности"; Список вопросов. | 915 | Какой должна быть температура трубопровода перед проведением ремонтных работ?. |
| 200 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 1.2 | ФНП устанавливают требования:. |
| 201 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 1.4 | Требования ФНП обязательны. |
| 202 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 2.6 | Персонал сварочного производства. это. |
| 203 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 2.6 | Персонал сварочного производства должен обеспечивать. |
| 204 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 2.9 | Сварщики и специалисты сварочного производства, выполняющие сварочные работы, должны. |
| 205 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 2.11 | Каким сварщика присваивается личный шифр (клеймо)?. |
| 206 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 3.32 | Какие сварщики должны выполнять допускные сварные соединения?. |
| 207 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 3.32 | В каких условиях производится сварка допускного стыка?. |
| 208 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 4.34 | Какие виды контроля должны осуществляться при подготовке и выполнении сварочных работ?. |
| 209 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 4.39 | Что необходимо предпринять при обнаружении поверхностных дефектов (трещин, недопустимых шлаковых или вольфрамовых включений, пор, неровностей и других дефектов) при сварке многопроходных швов после наложения каждого валика?; 1. |
| 210 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 4.42 | Какое клеймо должно ставиться при выполнении сварного соединения несколькими сварщиками (бригадой сварщиков)?. |
| 211 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 4.42 | Где ставится клеймо в случае, если все сварные соединения выполнены одним сварщиком?. |
| 212 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 4.44 | Укажите максимальное количество исправлений дефектных участков сварных соединений. |