Нефтегазодобывающее оборудование.
9. Детали трубопроводов при изготовлении и ремонте в заводских условиях.
Уровень: I. Способ сварки: АФ

Назад

| Шифр НТД | ? | Шифр НТД | ? | Шифр НТД | ? | Шифр НТД | ? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По способам | 53 | ОСТ 26.260.3-2001 | 43 | СНиП 2.05.06-85*/2 | 2 | ПБ 03-273-99 | 16 |
| РД 03-495-02 | 32 | ГОСТ 16037-80 | 10 | СП 36.13330.2012 | 7 | ГОСТ 32569-2013 | 28 |
| ФНП "ПБ в нефтяной и газовой промышленности" | 9 | СТО 9-9.5-07-2018 Борхиммаш | 22 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г. | 13 |  |  |

1 - 235 из 235
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец | По стр.

| № | Шифр НТД | Пункт НТД | Текст вопроса |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | По способам; Список вопросов. | нет | С какой целью выполняют разделку кромок свариваемых деталей?. |
| 2 | По способам; Список вопросов. | нет | Какие дефекты характерны при сварке тонколистового металла (0,5-3 мм).. |
| 3 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите, требуется ли при многослойной сварке разбивать шов таким образом, чтобы стыкуемые участки ("замки") наплавляемого слоя не совпадали с "замками" соседних слоев.. |
| 4 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите, с какой стороны выполняются прихватки при сборке конструкций, свариваемых дуговой сваркой с двух сторон.. |
| 5 | По способам; Список вопросов. | нет | Необходимо ли менять светофильтры в зависимости от величины сварочного тока?. |
| 6 | По способам; Список вопросов. | нет | Допускается ли выводить кратер и возбуждать дугу на основном металле за пределами шва?. |
| 7 | По способам; Список вопросов. | нет | Как влияет сварочный ток на размеры шва и ЗТВ при неизменности других параметров?. |
| 8 | По способам; Список вопросов. | нет | Какие факторы учитывают при выборе сварочной проволоки сплошного сечения?. |
| 9 | По способам; Список вопросов. | нет | С какой целью применяют импульсно-дуговой способ сварки (наплавки) плавящимся электродом?. |
| 10 | По способам; Список вопросов. | нет | В каком месте сварного соединения должно производиться зажигание и гашение дуги?. |
| 11 | По способам; Список вопросов. | нет | Какими должны быть требования к режиму прокалки сварочного флюса перед выдачей его на производственный участок для выполнения сварки?. |
| 12 | По способам; Список вопросов. | нет | Как влияет уменьшение диаметра сварочной проволоки (при неизменном токе) на геометрические размеры шва при сварке под флюсом ?. |
| 13 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите, как влияет увеличение скорости сварки под флюсом на геометрические размеры шва при неизменности других параметров?. |
| 14 | По способам; Список вопросов. | нет | Какие параметры следует контролировать при проверке состояния сварочных флюсов?. |
| 15 | По способам; Список вопросов. | нет | Когда и в каком объеме должна быть проконтролирована влажность сварочных флюсов?. |
| 16 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите основные причины появления пор при сварке под флюсом.. |
| 17 | По способам; Список вопросов. | ГОСТ Р 52222-2004 | Какое строение зерен могут иметь сварочные плавленые флюсы?. |
| 18 | По способам; Список вопросов. | нет | По характеру зависимости вязкости шлаков от температуры флюсы различают:. |
| 19 | По способам; Список вопросов. | нет | По способу изготовления флюсы делятся на:. |
| 20 | По способам; Список вопросов. | нет | Флюсы, вязкость которых с понижением температуры возрастает медленно, называются:. |
| 21 | По способам; Список вопросов. | нет | Как называются флюсы, вязкость которых с понижением температуры возрастает быстро?. |
| 22 | По способам; Список вопросов. | нет | Какое основное отличие флюса для сварки легированных сталей от флюса для сварки углеродистых сталей?. |
| 23 | По способам; Список вопросов. | нет | Какой флюс имеет больший насыпной вес?. |
| 24 | По способам; Список вопросов. | нет | Какие требования предъявляются к качеству сварочной проволоки сплошного сечения перед ее применением?. |
| 25 | По способам; Список вопросов. | нет | Какие свойства сварочной углеродистой проволоки (марок Св-08, Св-08А и др.) проверяют перед выдачей на производственный участок?. |
| 26 | По способам; Список вопросов. | нет | Для чего используют прокалочную печь и сушильный шкаф на производственном участке при применении сварки под флюсом?. |
| 27 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите внешние характеристики источников питания, применяемых для сварки под флюсом.. |
| 28 | По способам; Список вопросов. | нет | Какое влияние оказывает на сварку наличие пылевидных составляющих во флюсе, образующихся при его измельчении перед повторным использованием для дуговой сварки под флюсом?. |
| 29 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите наиболее возможную причину образования широкого шва с недостаточным проваром при дуговой сварке под флюсом.. |
| 30 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите основные причины появления пор в сварном шве при дуговой сварке под флюсом.. |
| 31 | По способам; Список вопросов. | нет | Изменением каких параметров режима сварки под флюсом можно увеличить сварочный ток?. |
| 32 | По способам; Список вопросов. | нет | Какое влияние оказывает увеличение тока на размеры сварного шва при автоматической дуговой сварке (наплавке) под флюсом?. |
| 33 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите рекомендуемую высоту флюса (который засыпается в зону сварки) для получения качественного шва.. |
| 34 | По способам; Список вопросов. | нет | Как влияет увеличение длины дуги на размеры сварного шва при автоматической дуговой сварке (наплавке) под флюсом?. |
| 35 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите наиболее вероятную причину образования подрезов при автоматической дуговой сварке (наплавке) под флюсом.. |
| 36 | По способам; Список вопросов. | нет | Как влияет увеличение напряжения дуги на глубину проплавления при автоматической сварке (наплавке) под флюсом?. |
| 37 | По способам; Список вопросов. | нет | Какие технологические особенности следует соблюдать при автоматической сварке стыковых соединений металлоконструкций на флюсовой подушке?. |
| 38 | По способам; Список вопросов. | нет | Из какой марки стали должны изготавливаться выводные планки при автоматической сварке под флюсом углеродистых и низколегированных сталей?. |
| 39 | По способам; Список вопросов. | нет | Какие требования необходимо выполнять при автоматической сварке на флюсовой подушке стыковых соединений?. |
| 40 | По способам; Список вопросов. | нет | Чем осуществляется поджатие флюсовой подушки при автоматической сварке листовых конструкций?. |
| 41 | По способам; Список вопросов. | нет | Рекомендуемый зазор между медной подкладкой и свариваемым стыком при автоматической сварке под флюсом:. |
| 42 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите, как повлияет на форму шва отрицательная температура (например, минус 5градусов Цельсия) окружающей среды, при которой выполняется автоматическая сварка под флюсом.. |
| 43 | По способам; Список вопросов. | нет | Что обеспечивает применение двухсторонней сварки под флюсом соединений листовых конструкций?. |
| 44 | По способам; Список вопросов. | нет | Какие из перечисленных недостатков относятся к наплавке под флюсом?. |
| 45 | По способам; Список вопросов. | нет | Какой из перечисленных параметров в наибольшей степени влияет на ширину наплавленного валика при наплавке под флюсом?. |
| 46 | По способам; Список вопросов. | нет | Какой из перечисленных параметров в наибольшей степени влияет на глубину проплавления при наплавке под флюсом?. |
| 47 | По способам; Список вопросов. | нет | К чему приводит увеличение скорости подачи электродной проволоки при наплавке под флюсом?. |
| 48 | По способам; Список вопросов. | нет | Как изменится сварочный ток при увеличении вылета электрода при сварке под флюсом при неизменной скорости его подачи?. |
| 49 | По способам; Список вопросов. | нет | Как изменится глубина проплавления при увеличении скорости подачи электродной проволоки при наплавке под флюсом?. |
| 50 | По способам; Список вопросов. | нет | За счёт чего можно увеличить содержание углерода в наплавленном металле при наплавке под флюсом?. |
| 51 | По способам; Список вопросов. | нет | Как влияет толщина наплавляемого слоя на величину остаточных деформаций при наплавке под флюсом?. |
| 52 | По способам; Список вопросов. | нет | Как влияет подогрев на величину остаточных деформаций при сварке под флюсом?. |
| 53 | По способам; Список вопросов. | нет | Какие из перечисленных преимуществ относятся к сварке под флюсом?. |
| 54 | ОСТ 26.260.3-2001; Список вопросов. | 3.4.4 | В каких пределах должна находиться длина прихваток при сварке конструкций в химическом машиностроении?. |
| 55 | ОСТ 26.260.3-2001; Список вопросов. | 3.4.4 | В каких пределах должно находиться расстояние между прихватками при сварке конструкций в химическом машиностроении?. |
| 56 | ОСТ 26.260.3-2001; Список вопросов. | 3.4.4 | В каких пределах должна находиться длина прихватки при сборке под сварку конструкций из разнотолщинных материалов в химическом машиностроении?. |
| 57 | ОСТ 26.260.3-2001; Список вопросов. | 3.4.4 | В каких пределах должно находиться расстояние между прихватками при сборке под сварку конструкций из разнотолщинных материалов в химическом машиностроении?. |
| 58 | ОСТ 26.260.3-2001; Список вопросов. | 3.4.7 | Укажите рекомендуемый размер выводных планок при автоматической сварке конструкций в химическом машиностроении.. |
| 59 | ОСТ 26.260.3-2001; Список вопросов. | 4.3.2 | Как изготавливают крошку для автоматической сварке под флюсом низкоуглеродистых и низколегированных сталей с применением гранулированной металлической присадки?. |
| 60 | ОСТ 26.260.3-2001; Список вопросов. | 4.8.4 | Какую проволоку рекомендуется применять для автоматической сварки под флюсом конструкций химического машиностроения из стали 12МХ?. |
| 61 | ОСТ 26.260.3-2001; Список вопросов. | 5.1.6 | Какой длины должны быть прихватки при сварке коррозионно-стойких сталей аустенитного и аустенитно-ферритного класса?. |
| 62 | ОСТ 26.260.3-2001; Список вопросов. | 5.1.6 | Каким должно быть расстояние между прихватками при сварке коррозионно-стойких сталей аустенитного и аустенитно-ферритного классов?. |
| 63 | ОСТ 26.260.3-2001; Список вопросов. | 5.1.8 | На какой скорости рекомендуется вести сварку высоколегированных сталей аустенитного и аустенитно-ферритного классов небольшой толщины для уменьшения перегрева и обеспечение оптимальных механических свойств и коррозионной стойкости?. |
| 64 | ОСТ 26.260.3-2001; Список вопросов. | 5.1.9 | До какой температуры должен охлаждаться металл при многопроходной сварке аустенитных сталей перед выполнением каждого последующего прохода?. |
| 65 | ОСТ 26.260.3-2001; Список вопросов. | 5.1.10 | Когда рекомендуется выполнять сварку слоя шва, обращенного к агрессивной среде, при многопроходной сварке аустенитных сталей?. |
| 66 | ОСТ 26.260.3-2001; Список вопросов. | 5.3.4 | Каким способом следует выполнять прихватки при сборке соединений из аустенитных сталей под сварку под флюсом?. |
| 67 | ОСТ 26.260.3-2001; Список вопросов. | 5.3.6, таблица 25 | Какого диаметра сварочную проволоку рекомендуется применять для автоматической сварки под флюсом сталей аустенитного и аустенитно-ферритного классов толщиной до 8 мм?. |
| 68 | ОСТ 26.260.3-2001; Список вопросов. | 5.3.6, таблица 25 | Какого диаметра сварочную проволоку рекомендуется применять для автоматической сварки под флюсом сталей аустенитного и аустенитно-ферритного классов толщиной 18 мм и более?. |
| 69 | ОСТ 26.260.3-2001; Список вопросов. | 5.3.6, таблица 25 | Какая величина вылета электрода рекомендуется при автоматической сварке под флюсом конструкций химического машиностроения из сталей аустенитного и аустенитно-ферритного классов?. |
| 70 | ОСТ 26.260.3-2001; Список вопросов. | 5.5.2 | С какой целью при автоматической сварке под флюсом аустенитных сталей добавляют металлическую стружку?. |
| 71 | ОСТ 26.260.3-2001; Список вопросов. | 8.7 | Где следует производить прихватки при сварке двухслойных сталей?. |
| 72 | ОСТ 26.260.3-2001; Список вопросов. | 8.9 | Как рекомендуется сваривать двухслойные стали в случае доступности сварки только со стороны основного слоя?. |
| 73 | ОСТ 26.260.3-2001; Список вопросов. | 10.1.6 | Чем следует обезжиривать свариваемые кромки перед сваркой под флюсом титановых сплавов?. |
| 74 | ОСТ 26.260.3-2001; Список вопросов. | 10.1.8 | Какие зоны сварного соединения из титанового сплава следует защищать от взаимодействия с окружающим воздухом пр сварке под флюсом?. |
| 75 | ОСТ 26.260.3-2001; Список вопросов. | 10.7.2. | На каком токе следует вести автоматической сварку под флюсом титана и его сплавов?. |
| 76 | ОСТ 26.260.3-2001; Список вопросов. | 10.7.7. | Каким должен быть вылет электрода диаметром 3-4 мм при автоматической сварке под флюсом титана и его сплавов?. |
| 77 | ОСТ 26.260.3-2001; Список вопросов. | 10.7.7. | Каким должен быть вылет электрода диаметром 5 мм при автоматической сварке под флюсом титана и его сплавов?. |
| 78 | ОСТ 26.260.3-2001; Список вопросов. | 10.7.8 | После автоматической сварки под флюсом титана и его сплавов шлаковую корку необходимо сбивать после охлаждения шва до температуры:. |
| 79 | ОСТ 26.260.3-2001; Список вопросов. | 11.2.2. | На какую ширину должны быть зачищены поверхности, примыкающие к свариваемым кромкам при подготовке под сварку под флюсом алюминиевых деталей?. |
| 80 | ОСТ 26.260.3-2001; Список вопросов. | 11.2.2. | Каким способом следует готовить для сварки под флюсом поверхности алюминиевых деталей конструкций в химическом машиностроении?. |
| 81 | ОСТ 26.260.3-2001; Список вопросов. | 11.2.3 | В течение какого времени после подготовки свариваемых поверхностей алюминиевых деталей должна быть произведена сварка под флюсом?. |
| 82 | ОСТ 26.260.3-2001; Список вопросов. | 11.2.8 | Какой срок хранения должен быть у алюминиевой сварочной проволоки после химической очистки?. |
| 83 | ОСТ 26.260.3-2001; Список вопросов. | 11.5.6 | Укажите величину зазора допускаемую при сборке алюминиевых деталей под автоматическую сварку по флюсу?. |
| 84 | ОСТ 26.260.3-2001; Список вопросов. | 11.5.8 | Укажите длину прихваток при сборке под автоматическую сварку по флюсу алюминиевых деталей.. |
| 85 | ОСТ 26.260.3-2001; Список вопросов. | 11.5.8. | Укажите расстояние между прихватками при сборке под автоматическую сварку по флюсу алюминиевых деталей.. |
| 86 | ОСТ 26.260.3-2001; Список вопросов. | 11.5.14. | На каком токе следует вести автоматическую сварку по флюсу алюминиевых конструкций?. |
| 87 | ОСТ 26.260.3-2001; Список вопросов. | 11.7.3. | Укажите величину зазора при сборке под двухэлектродную автоматическую сварку по флюсу алюминиевых сплавов.. |
| 88 | ОСТ 26.260.3-2001; Список вопросов. | 11.7.4. | Укажите величину смещения кромок при сборке под двухэлектродную автоматическую сварку по флюсу алюминиевых сплавов.. |
| 89 | ОСТ 26.260.3-2001; Список вопросов. | 11.7.5. | Укажите длину прихваток при сборке под двухэлектродную автоматическую сварку по слою флюса деталей из алюминиевых сплавов.. |
| 90 | ОСТ 26.260.3-2001; Список вопросов. | 11.7.5. | Укажите расстояние между прихватками при сборке под двухэлектродную автоматическую сварку по флюсу деталей из алюминиевых сплавов.. |
| 91 | ОСТ 26.260.3-2001; Список вопросов. | 12.6.1 | При какой толщине автоматическая сварка под флюсом меди выполняется без разделки кромок?. |
| 92 | ОСТ 26.260.3-2001; Список вопросов. | 13.2.4 | Какие зоны подлежат зачистке перед сваркой под флюсом никеля?. |
| 93 | ОСТ 26.260.3-2001; Список вопросов. | 14.1.5 | В какую очередь рекомендуется выполнять сварку швов (слоев), обращенных к агрессивной среде при сварке под флюсом сплавов на никелевой основе?. |
| 94 | ОСТ 26.260.3-2001; Список вопросов. | 14.3.7 | Какого размера должны быть прихватки при сборке под сварку конструкций из сплавов на никелевой основе?. |
| 95 | ОСТ 26.260.3-2001; Список вопросов. | 14.3.7 | Какое расстояние должно быть между прихватками при сборке под сварку конструкций из сплавов на никелевой основе толщиной до 6 мм?. |
| 96 | ОСТ 26.260.3-2001; Список вопросов. | 14.3.7 | Какое расстояние должно быть между прихватками при сборке под сварку конструкций из сплавов на никелевой основе толщиной более 6 мм?. |
| 97 | СНиП 2.05.06-85*/2; Список вопросов. | 13.20 | Какие требования предъявляются к кромкам соединительных деталей для магистральных трубопроводов?. |
| 98 | СНиП 2.05.06-85*/2; Список вопросов. | 13.23 | Допускается ли при изготовлении сварных деталей для магистральных трубопроводов однопроходная сварка?. |
| 99 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.7 | Какие экзамены должны сдавать сварщики при внеочередной аттестации?. |
| 100 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.6 | Какие экзамены должны сдавать сварщики при периодической аттестации?. |
| 101 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.5 | Какие экзамены должны сдавать сварщики при дополнительной аттестации?. |
| 102 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.10 | В каком документе изложен порядок аттестации сварщиков?. |
| 103 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.8 | Какой квалификационный разряд должен иметь сварщик в случае самостоятельной подачи заявки на аттестацию?. |
| 104 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.7 | Какая аттестация сварщика считается внеочередной?. |
| 105 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.6 | Какая аттестация сварщика считается периодической?. |
| 106 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.5 | Когда сварщики должны проходить дополнительную аттестацию?. |
| 107 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.4 | Какая аттестация сварщика считается первичной?. |
| 108 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.3 | Укажите виды аттестации сварщиков.. |
| 109 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.1 | Для осуществления какого вида деятельности подлежат аттестации сварщики?. |
| 110 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 3.2 | Когда должна проводиться специальная подготовка сварщиков и специалистов сварочного производства?. |
| 111 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 2.5 | Где должна проводиться аттестация сварщиков?. |
| 112 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 1.2 | С какой целью проводится аттестация сварщиков и специалистов сварочного производства?. |
| 113 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 1.5 | Сколько уровней профессиональной подготовки устанавливает САСв?. |
| 114 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 1.5 | Отменяет ли присвоение уровня профессиональной подготовки квалификационный разряд сварщика, предусмотренный системой ЕТКС, после его аттестации по данным Правилам?. |
| 115 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.7 | В каком аттестационном центре может проходить периодическую аттестацию сварщик?. |
| 116 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.7 | Допускается ли проведение дополнительной и периодической аттестации в аттестационном центре, не проводившем первичную аттестацию сварщика?. |
| 117 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.6 | Какое удостоверение выдается сварщику после прохождения периодической аттестации?. |
| 118 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.5 | Сколько раз может быть продлен срок действия аттестационного удостоверения сварщика?. |
| 119 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.3 | Когда аттестационное удостоверение сварщика металлических конструкций считается недействительным?. |
| 120 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.1, 1.16.2 | Какими документами оформляются результаты периодической аттестации сварщика?. |
| 121 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.1, 1.16.2 | Какими документами оформляются результаты дополнительной аттестации сварщика?. |
| 122 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.1, 1.16.2 | Какими документами оформляются результаты первичной аттестации сварщика?. |
| 123 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.15.1 | По какому количеству способов сварки может одновременно аттестоваться сварщик?. |
| 124 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.13.4. | Что такое контролируемая зона контрольного сварного соединения при неразрушающих методах контроля?. |
| 125 | РД 03-495-02; Список вопросов. | Приложение 17, табл. 6 | Какой метод контроля качества является обязательным для оценки качества контрольных сварных соединений всех типов?. |
| 126 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12. 11 | Может ли аттестационная комиссия прервать практический экзамен сварщика, и в каких случаях?. |
| 127 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12. 10 | В каком случае контрольное сварное соединение должно иметь в корне и в верхнем наплавленном слое, по меньшей мере, одно прерывание процесса с последующим возобновлением сварки в этом месте?. |
| 128 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12. 10 | Может ли сварщик при выполнении КСС устранять мелкие поверхностные дефекты в облицовочном шве ручным абразивным инструментом?. |
| 129 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12. 10 | Может ли сварщик устранять мелкие поверхностные дефекты в корневом шве ручным абразивным инструментом?. |
| 130 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.10 | Какие условия должны выполняться при сварке плавлением контрольного соединения из металлов?. |
| 131 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.9 | Кто выбирает клеймо для деталей контрольного соединения и где оно фиксируется?. |
| 132 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.9 | Кто выдает разрешение на сварку контрольного соединения?. |
| 133 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.6 | Могут ли применяться при сварке контрольных сварных соединений сварочные материалы, не имеющие сертификата соответствия и/или сертификата завода изготовителя?. |
| 134 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.6 | Какое требование предъявляется к сварочным материалам, применяемым при сварке контрольных сварных соединений?. |
| 135 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.4. | Допускается ли при аттестации выполнять сварку полупериметра стыка, захватывая нижнюю и верхнюю части стыка.. |
| 136 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.4. | Какое количество контрольных сварных соединений из стальных труб с наружным диаметром труб до 25 мм должен выполнить сварщик при аттестации?. |
| 137 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.1 | Кто назначает виды контрольных сварных соединений, которые должны выполнять сварщики при аттестации?. |
| 138 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.11.3. | Укажите все типы соединений, предусмотренные для аттестации по сварке металлических конструкций?. |
| 139 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.11.3. | Укажите все виды деталей, предусмотренные для контрольных соединений при аттестации сварщиков металлических конструкций?; 1. |
| 140 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.11. | Укажите наиболее полный перечень характеристик, подлежащих учету при аттестации сварщиков по сварке металлов.. |
| 141 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.10 | В какой срок сварщику разрешается пересдача несданного теоретического экзамена по ранее поданной заявке?. |
| 142 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.7 | Каков порядок проведения дополнительного собеседования на экзамене?. |
| 143 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.5 | Что происходит, если сварщик не выдерживает практический экзамен?. |
| 144 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.5 | Какой из экзаменов сварщики сдают первым?. |
| 145 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.5 | Через какой промежуток времени сварщик, не прошедший аттестацию, может пройти ее повторно?. |
| 146 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.4. | От какого экзамена освобождаются сварщики, имеющие высшее или среднее техническое образование по сварочному производству при первичной аттестации?. |
| 147 | ГОСТ 16037-80; Список вопросов. | 6 | Как следует подготовить кромки к сварке труб одинакового внутреннего диаметра, но с разной толщиной стенки: 4 и 6 мм?. |
| 148 | ГОСТ 16037-80; Список вопросов. | 6 | Как следует подготовить кромки к сварке труб одинакового внутреннего диаметра, но с разной толщиной стенки: 10 и 15 мм?. |
| 149 | ГОСТ 16037-80; Список вопросов. | 8 | Из какого материала должны изготавливать остающиеся после сварки труб из легированных сталей подкладки и муфты?. |
| 150 | ГОСТ 16037-80; Список вопросов. | 8 | Для сварки каких труб могут быть использованы остающиеся подкладки из стали 20?. |
| 151 | ГОСТ 16037-80; Список вопросов. | табл.2 | Укажите рекомендуемую величину зазора при сварке под флюсом и ручной дуговой сварке встык труб с толщиной стенки 4 мм без подкладного кольца.. |
| 152 | ГОСТ 16037-80; Список вопросов. | 15 | Какова допустимая величина выпуклости углового шва при сварке труб в нижнем положении?. |
| 153 | ГОСТ 16037-80; Список вопросов. | 15 | Какова допустимая величина выпуклости углового шва при сварке труб в вертикальном положении?. |
| 154 | ГОСТ 16037-80; Список вопросов. | 15 | Какова допустимая величина выпуклости углового шва при сварке труб в потолочном положении?. |
| 155 | ГОСТ 16037-80; Список вопросов. | 15 | Укажите допускаемую вогнутость углового шва при сварке стальных труб.. |
| 156 | ГОСТ 16037-80; Список вопросов. | 16 | Допустима ли сварка корня шва труб способом, отличным от основного способа сварки?. |
| 157 | СП 36.13330.2012; Список вопросов. | 8.5.1 | Длина патрубков (прямых вставок), ввариваемых в трубопровод, во всех случаях должна быть не менее:. |
| 158 | СП 36.13330.2012; Список вопросов. | 8.5.1 | В трубопроводах диаметром не более DN 500 мм допускается вваривать в трубопровод прямые вставки длиной не менее:. |
| 159 | СП 36.13330.2012; Список вопросов. | 17.1.11 | Какое усиление заводского сварного шва с наружной стороны должно быть у сварных труб?. |
| 160 | СП 36.13330.2012; Список вопросов. | 17.1.11 | Какое усиление заводского сварного шва с внутренней стороны должно быть у сварных труб?. |
| 161 | СП 36.13330.2012; Список вопросов. | 17.1.11 | Какие требования предъявляются к концевым участкам труб?. |
| 162 | СП 36.13330.2012; Список вопросов. | 17.1.11 | Допускается ли смещение свариваемых кромок труб?. |
| 163 | СП 36.13330.2012; Список вопросов. | 17.1.12 | Косина реза торцов труб должна быть не более:. |
| 164 | ГОСТ 32569-2013; Список вопросов. | 8.4.4 | Для изготовления секционных отводов (при диаметре более 400 мм)…. |
| 165 | ГОСТ 32569-2013; Список вопросов. | 12.1.23 | Для обеспечения плавного перехода, если смещение кромок превышает допустимое значение, необходимо проточить конец трубы с большим диаметром:. |
| 166 | ГОСТ 32569-2013; Список вопросов. | 12.1.23 | На какую величину допускается смещение кромок по наружному диаметру в стыковых швах труб и деталей технологических трубопроводов высокого давления?. |
| 167 | ГОСТ 32569-2013; Список вопросов. | 10.4.3 | На каком расстоянии от сварного шва должны располагаться опоры и подвески технологического трубопровода?. |
| 168 | ГОСТ 32569-2013; Список вопросов. | 6.4.3 | Какой должна быть длина прямого участка от конца трубы до начала гнутого участка при условном диаметре трубопровода менее 150 мм?. |
| 169 | ГОСТ 32569-2013; Список вопросов. | 6.8.1 | Каким должно быть расстояние между соседними кольцевыми стыковыми соединениями для диаметров до 219 мм включительно?. |
| 170 | ГОСТ 32569-2013; Список вопросов. | 6.8.1 | Каким должно быть расстояние между соседними кольцевыми стыковыми соединениями для диаметров до 550 мм включительно?. |
| 171 | ГОСТ 32569-2013; Список вопросов. | 6.8.1 | Каким должно быть расстояние между соседними кольцевыми стыковыми соединениями для диаметров более 550 мм?. |
| 172 | ГОСТ 32569-2013; Список вопросов. | 11.2.7 | На каких трубопроводах не допускается вварка штуцеров внутренним диаметром более 25 мм, бобышек, муфт и других деталей в местах расположения сварных швов?. |
| 173 | ГОСТ 32569-2013; Список вопросов. | 11.2.7 | В каких случаях допускается вварка штуцеров в гнутые и штампованные детали трубопроводов?. |
| 174 | ГОСТ 32569-2013; Список вопросов. | 12.1.5 | Кто допускается к выполнению прихваток при сборке труб?. |
| 175 | ГОСТ 32569-2013; Список вопросов. | 12.1.15 | Каким способом допускается выполнять резку труб и подготовку кромок под сварку?. |
| 176 | ГОСТ 32569-2013; Список вопросов. | 12.1.16 | Каким образом необходимо производить газовую, воздушно-дуговую и плазменную резку труб из закаливающихся теплоустойчивых сталей?. |
| 177 | ГОСТ 32569-2013; Список вопросов. | 12.1.19 | Как должна производиться сборка стыков труб под сварку?. |
| 178 | ГОСТ 32569-2013; Список вопросов. | 12.1.19 | Из каких материалов должны быть изготовлены технологические крепления для сборки под сварку стыков технологических трубопроводов?. |
| 179 | ГОСТ 32569-2013; Список вопросов. | 12.1.21 | Каким должно быть смещение друг относительно друга заводских продольных швов двух труб при сборке под сварку технологических трубопроводов с условным диаметром 100 мм и менее?. |
| 180 | ГОСТ 32569-2013; Список вопросов. | 12.1.23 | Какая величина смещения кромок по наружному диаметру допускается при сборке труб и других элементов технологического трубопровода?. |
| 181 | ГОСТ 32569-2013; Список вопросов. | 12.1.23 | Укажите способ подготовки под сварку кромок труб технологического трубопровода, когда смещение по наружному диаметру превышает допустимое значение?. |
| 182 | ГОСТ 32569-2013; Список вопросов. | 12.1.27 | Какую величину не должно превышать отклонение от прямолинейности собранного встык участка трубопровода высокого давления или трубопровода I категории?. |
| 183 | ГОСТ 32569-2013; Список вопросов. | 12.1.27 | Какую величину не должно превышать отклонение от прямолинейности собранного встык участка трубопровода II-V категорий?. |
| 184 | ГОСТ 32569-2013; Список вопросов. | 12.1.28 | Какие требования предъявляются к качеству выполнения прихваток?. |
| 185 | ГОСТ 32569-2013; Список вопросов. | 12.1.28 | Что необходимо предпринять, если прихватки имеют недопустимые дефекты, обнаруженные внешним осмотром?. |
| 186 | ГОСТ 32569-2013; Список вопросов. | 12.3.3 | В каком объеме требуется выполнить визуальный и измерительный контроль сварных соединений технологических трубопроводов?. |
| 187 | ГОСТ 32569-2013; Список вопросов. | 12.3.4 | Допускаются ли подрезы в сварных соединениях технологических трубопроводов высокого давления?. |
| 188 | ГОСТ 32569-2013; Список вопросов. | 12.3.4 | Допускаются ли подрезы в сварных соединениях технологических трубопроводов первой категории, работающих при температуре ниже минус 70 град.С?. |
| 189 | ГОСТ 32569-2013; Список вопросов. | 12.3.17 | Что необходимо предпринять, если при неразрушающем контроле сварных соединений технологических трубопроводов выявлены недопустимые дефекты?. |
| 190 | ГОСТ 32569-2013; Список вопросов. | 12.1.15 | Какому способу следует отдавать предпочтение при резке труб из легированных сталей при выполнении ремонтных работ на технологических трубопроводах?. |
| 191 | ГОСТ 32569-2013; Список вопросов. | 11.2.7 | Разрешается ли вварка штуцера внутренним диаметром более 25 мм в гнутые и штампованные детали технологического трубопровода?. |
| 192 | ФНП "ПБ в нефтяной и газовой промышленности"; Список вопросов. | 435 | Какие трубы должны использоваться для обвязки скважины?. |
| 193 | ФНП "ПБ в нефтяной и газовой промышленности"; Список вопросов. | 436 | Как следует располагать монтажные сварные швы обвязки устья скважины из труб диаметром свыше 50 мм?. |
| 194 | ФНП "ПБ в нефтяной и газовой промышленности"; Список вопросов. | 721 | Как должны соединяться металлические трубы промысловых трубопроводов?. |
| 195 | ФНП "ПБ в нефтяной и газовой промышленности"; Список вопросов. | 723 | Как проводится контроль качества сварных соединений трубопроводов?. |
| 196 | ФНП "ПБ в нефтяной и газовой промышленности"; Список вопросов. | 881 | Разрешается ли для устранения дефектов подчеканивать сварные швы аппаратов, емкостей и трубопроводов?. |
| 197 | ФНП "ПБ в нефтяной и газовой промышленности"; Список вопросов. | 920 | Как должна проводиться сварка на технологических трубопроводах в тоннелях, коллекторах, технических подпольях?. |
| 198 | ФНП "ПБ в нефтяной и газовой промышленности"; Список вопросов. | 922 | К каких местах перед началом сварки должна проводиться проверка воздуха на загазованность?. |
| 199 | ФНП "ПБ в нефтяной и газовой промышленности"; Список вопросов. | 922 | Какого значения не должна превышать объемная доля газа в воздухе перед проведением сварочных работ?. |
| 200 | ФНП "ПБ в нефтяной и газовой промышленности"; Список вопросов. | 915 | Какой должна быть температура трубопровода перед проведением ремонтных работ?. |
| 201 | СТО 9-9.5-07-2018 Борхиммаш; Список вопросов. | 5.2 | Из сталей какого сортамента изготавливают камеры аппаратов воздушного охлаждения?. |
| 202 | СТО 9-9.5-07-2018 Борхиммаш; Список вопросов. | 9.1. | Какие сварные швы применены при изготовлении камер аппаратов воздушного охлаждения ?. |
| 203 | СТО 9-9.5-07-2018 Борхиммаш; Список вопросов. | 9.1. | Укажите форму и величину зазора и разделки кромок свариваемых деталей. |
| 204 | СТО 9-9.5-07-2018 Борхиммаш; Список вопросов. | Прил. 2 | Применяются ли фиксаторы и подкладка при сварке угловых швов камер воздушного охлаждения (в соответствии с картой технологического процесса сварки)?. |
| 205 | СТО 9-9.5-07-2018 Борхиммаш; Список вопросов. | 9.1. | Укажите размеры прихваточных швов для сварки камер аппаратов воздушного охлаждения способом МАДП+АФ. |
| 206 | СТО 9-9.5-07-2018 Борхиммаш; Список вопросов. | 9.1. | Какое расстояние следует выдерживать между прихватками в соответствии с ТК сварки ?. |
| 207 | СТО 9-9.5-07-2018 Борхиммаш; Список вопросов. | 9.1 | Какие операции необходимо провести перед сваркой основного шва после выполнения прихваток?. |
| 208 | СТО 9-9.5-07-2018 Борхиммаш; Список вопросов. | 9.1, 9.3.2. | Каким способом сварки выполняются прихваточные швы ?. |
| 209 | СТО 9-9.5-07-2018 Борхиммаш; Список вопросов. | 9.3.2., Табл1 | На каком режиме производится сварка прихваточных швов ?. |
| 210 | СТО 9-9.5-07-2018 Борхиммаш; Список вопросов. | Прил. 2 | Следует ли в соответствии с ТК сварки удалять прихваточные швы перед сваркой угловых швов камеры ?. |
| 211 | СТО 9-9.5-07-2018 Борхиммаш; Список вопросов. | Прил.2 | Как производится подготовка перед сваркой поверхности кромок и ранее выполненных валиков при многопроходной сварке методом АФ?. |
| 212 | СТО 9-9.5-07-2018 Борхиммаш; Список вопросов. | 9.4.2 | Какой флюс используется при сварке методом АФ камер аппаратов воздушного охлаждения ?. |
| 213 | СТО 9-9.5-07-2018 Борхиммаш; Список вопросов. | 9.4.1 | В каком положении производится автоматическая сварка под флюсом угловых швов камеры ?. |
| 214 | СТО 9-9.5-07-2018 Борхиммаш; Список вопросов. | 10.1 | Следует ли производить термическую обработку сварного соединения после АФ сварки ?. |
| 215 | СТО 9-9.5-07-2018 Борхиммаш; Список вопросов. | 10.2 | Укажите режим термической обработки после сварки:. |
| 216 | СТО 9-9.5-07-2018 Борхиммаш; Список вопросов. | 11.3 | Какими методами контролируется качество сварных швов камер ап-паратов воздушного охлаждения?. |
| 217 | СТО 9-9.5-07-2018 Борхиммаш; Список вопросов. | 11.3 | Производятся ли гидравлические испытания сварных швов камер на герметичность?. |
| 218 | СТО 9-9.5-07-2018 Борхиммаш; Список вопросов. | 9.4.6. | Кто должен контролировать режимы сварки ?. |
| 219 | СТО 9-9.5-07-2018 Борхиммаш; Список вопросов. |  | Допускается ли повторное использование флюса UF-02 путем его дробления и добавления в ранее не использованный флюс ?. |
| 220 | СТО 9-9.5-07-2018 Борхиммаш; Список вопросов. | 12.1. | Сколько раз можно исправлять один и тот же участок сварного соеди-нения ?. |
| 221 | СТО 9-9.5-07-2018 Борхиммаш; Список вопросов. | 12.1. | Каким способом производится удаление дефектных участков швов ?. |
| 222 | СТО 9-9.5-07-2018 Борхиммаш; Список вопросов. | 6.4. | Что подлежит контролю перед использованием в производстве сва-рочной проволоки марки ОК Autrod 12.22, применяемой для сварки методом АФ ?. |
| 223 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 1.2 | ФНП устанавливают требования:. |
| 224 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 1.4 | Требования ФНП обязательны. |
| 225 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 2.6 | Персонал сварочного производства. это. |
| 226 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 2.6 | Персонал сварочного производства должен обеспечивать. |
| 227 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 2.9 | Сварщики и специалисты сварочного производства, выполняющие сварочные работы, должны. |
| 228 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 2.11 | Каким сварщика присваивается личный шифр (клеймо)?. |
| 229 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 3.32 | Какие сварщики должны выполнять допускные сварные соединения?. |
| 230 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 3.32 | В каких условиях производится сварка допускного стыка?. |
| 231 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 4.34 | Какие виды контроля должны осуществляться при подготовке и выполнении сварочных работ?. |
| 232 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 4.39 | Что необходимо предпринять при обнаружении поверхностных дефектов (трещин, недопустимых шлаковых или вольфрамовых включений, пор, неровностей и других дефектов) при сварке многопроходных швов после наложения каждого валика?; 1. |
| 233 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 4.42 | Какое клеймо должно ставиться при выполнении сварного соединения несколькими сварщиками (бригадой сварщиков)?. |
| 234 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 4.42 | Где ставится клеймо в случае, если все сварные соединения выполнены одним сварщиком?. |
| 235 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 4.44 | Укажите максимальное количество исправлений дефектных участков сварных соединений. |