Оборудование химических, нефтехимических, нефтеперерабатывающих и взрывопожароопасных производств.
1. Оборудование химических, нефтехимических, нефтеперерабатывающих производств, работающее под давлением до 16 МПа.
Уровень: I. Способ сварки: АФ

Назад

| Шифр НТД | ? | Шифр НТД | ? | Шифр НТД | ? | Шифр НТД | ? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По способам | 53 | ОСТ 26.260.3-2001 | 43 | ОСТ 26.260.482-2003 | 12 | ОСТ 26-01-1183-82 | 2 |
| ОТУ 3-01/1 | 3 | ОТУ 3-01/2 | 9 | ПБ 03-576-03/1 | 23 | ПБ 03-576-03/2 | 3 |
| ПБ 03-584-03/1 | 10 | ПБ 03-584-03/3 | 2 | ПБ 08-622-03 | 6 | СНиП 3.05.05-84 (СП 75.13330.2011) | 9 |
| ГОСТ 34347-2017 | 10 | ГОСТ 31842-2012 | 9 | ГОСТ 31838-2012 | 7 | РД 26-11-01-85 | 1 |
| СТО 00220256-002-2006 | 10 | СТО 00220256-003-2006 | 2 | СТО 00220368-008-2006 | 12 | СТО 00220368-011-2007 | 6 |
| СТО 00220368-012-2008 | 5 | СТО 00220575.063-2005 | 6 | СТО 00220368-013-2009 | 21 | ПБ 03-273-99 | 16 |
| РД 03-495-02 | 32 | СТО 00220368-017-2010 | 10 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г. | 13 |  |  |

1 - 335 из 335
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец | По стр.

| № | Шифр НТД | Пункт НТД | Текст вопроса |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | По способам; Список вопросов. | нет | С какой целью выполняют разделку кромок свариваемых деталей?. |
| 2 | По способам; Список вопросов. | нет | Какие дефекты характерны при сварке тонколистового металла (0,5-3 мм).. |
| 3 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите, требуется ли при многослойной сварке разбивать шов таким образом, чтобы стыкуемые участки ("замки") наплавляемого слоя не совпадали с "замками" соседних слоев.. |
| 4 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите, с какой стороны выполняются прихватки при сборке конструкций, свариваемых дуговой сваркой с двух сторон.. |
| 5 | По способам; Список вопросов. | нет | Необходимо ли менять светофильтры в зависимости от величины сварочного тока?. |
| 6 | По способам; Список вопросов. | нет | Допускается ли выводить кратер и возбуждать дугу на основном металле за пределами шва?. |
| 7 | По способам; Список вопросов. | нет | Как влияет сварочный ток на размеры шва и ЗТВ при неизменности других параметров?. |
| 8 | По способам; Список вопросов. | нет | Какие факторы учитывают при выборе сварочной проволоки сплошного сечения?. |
| 9 | По способам; Список вопросов. | нет | С какой целью применяют импульсно-дуговой способ сварки (наплавки) плавящимся электродом?. |
| 10 | По способам; Список вопросов. | нет | В каком месте сварного соединения должно производиться зажигание и гашение дуги?. |
| 11 | По способам; Список вопросов. | нет | Какими должны быть требования к режиму прокалки сварочного флюса перед выдачей его на производственный участок для выполнения сварки?. |
| 12 | По способам; Список вопросов. | нет | Как влияет уменьшение диаметра сварочной проволоки (при неизменном токе) на геометрические размеры шва при сварке под флюсом ?. |
| 13 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите, как влияет увеличение скорости сварки под флюсом на геометрические размеры шва при неизменности других параметров?. |
| 14 | По способам; Список вопросов. | нет | Какие параметры следует контролировать при проверке состояния сварочных флюсов?. |
| 15 | По способам; Список вопросов. | нет | Когда и в каком объеме должна быть проконтролирована влажность сварочных флюсов?. |
| 16 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите основные причины появления пор при сварке под флюсом.. |
| 17 | По способам; Список вопросов. | ГОСТ Р 52222-2004 | Какое строение зерен могут иметь сварочные плавленые флюсы?. |
| 18 | По способам; Список вопросов. | нет | По характеру зависимости вязкости шлаков от температуры флюсы различают:. |
| 19 | По способам; Список вопросов. | нет | По способу изготовления флюсы делятся на:. |
| 20 | По способам; Список вопросов. | нет | Флюсы, вязкость которых с понижением температуры возрастает медленно, называются:. |
| 21 | По способам; Список вопросов. | нет | Как называются флюсы, вязкость которых с понижением температуры возрастает быстро?. |
| 22 | По способам; Список вопросов. | нет | Какое основное отличие флюса для сварки легированных сталей от флюса для сварки углеродистых сталей?. |
| 23 | По способам; Список вопросов. | нет | Какой флюс имеет больший насыпной вес?. |
| 24 | По способам; Список вопросов. | нет | Какие требования предъявляются к качеству сварочной проволоки сплошного сечения перед ее применением?. |
| 25 | По способам; Список вопросов. | нет | Какие свойства сварочной углеродистой проволоки (марок Св-08, Св-08А и др.) проверяют перед выдачей на производственный участок?. |
| 26 | По способам; Список вопросов. | нет | Для чего используют прокалочную печь и сушильный шкаф на производственном участке при применении сварки под флюсом?. |
| 27 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите внешние характеристики источников питания, применяемых для сварки под флюсом.. |
| 28 | По способам; Список вопросов. | нет | Какое влияние оказывает на сварку наличие пылевидных составляющих во флюсе, образующихся при его измельчении перед повторным использованием для дуговой сварки под флюсом?. |
| 29 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите наиболее возможную причину образования широкого шва с недостаточным проваром при дуговой сварке под флюсом.. |
| 30 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите основные причины появления пор в сварном шве при дуговой сварке под флюсом.. |
| 31 | По способам; Список вопросов. | нет | Изменением каких параметров режима сварки под флюсом можно увеличить сварочный ток?. |
| 32 | По способам; Список вопросов. | нет | Какое влияние оказывает увеличение тока на размеры сварного шва при автоматической дуговой сварке (наплавке) под флюсом?. |
| 33 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите рекомендуемую высоту флюса (который засыпается в зону сварки) для получения качественного шва.. |
| 34 | По способам; Список вопросов. | нет | Как влияет увеличение длины дуги на размеры сварного шва при автоматической дуговой сварке (наплавке) под флюсом?. |
| 35 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите наиболее вероятную причину образования подрезов при автоматической дуговой сварке (наплавке) под флюсом.. |
| 36 | По способам; Список вопросов. | нет | Как влияет увеличение напряжения дуги на глубину проплавления при автоматической сварке (наплавке) под флюсом?. |
| 37 | По способам; Список вопросов. | нет | Какие технологические особенности следует соблюдать при автоматической сварке стыковых соединений металлоконструкций на флюсовой подушке?. |
| 38 | По способам; Список вопросов. | нет | Из какой марки стали должны изготавливаться выводные планки при автоматической сварке под флюсом углеродистых и низколегированных сталей?. |
| 39 | По способам; Список вопросов. | нет | Какие требования необходимо выполнять при автоматической сварке на флюсовой подушке стыковых соединений?. |
| 40 | По способам; Список вопросов. | нет | Чем осуществляется поджатие флюсовой подушки при автоматической сварке листовых конструкций?. |
| 41 | По способам; Список вопросов. | нет | Рекомендуемый зазор между медной подкладкой и свариваемым стыком при автоматической сварке под флюсом:. |
| 42 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите, как повлияет на форму шва отрицательная температура (например, минус 5градусов Цельсия) окружающей среды, при которой выполняется автоматическая сварка под флюсом.. |
| 43 | По способам; Список вопросов. | нет | Что обеспечивает применение двухсторонней сварки под флюсом соединений листовых конструкций?. |
| 44 | По способам; Список вопросов. | нет | Какие из перечисленных недостатков относятся к наплавке под флюсом?. |
| 45 | По способам; Список вопросов. | нет | Какой из перечисленных параметров в наибольшей степени влияет на ширину наплавленного валика при наплавке под флюсом?. |
| 46 | По способам; Список вопросов. | нет | Какой из перечисленных параметров в наибольшей степени влияет на глубину проплавления при наплавке под флюсом?. |
| 47 | По способам; Список вопросов. | нет | К чему приводит увеличение скорости подачи электродной проволоки при наплавке под флюсом?. |
| 48 | По способам; Список вопросов. | нет | Как изменится сварочный ток при увеличении вылета электрода при сварке под флюсом при неизменной скорости его подачи?. |
| 49 | По способам; Список вопросов. | нет | Как изменится глубина проплавления при увеличении скорости подачи электродной проволоки при наплавке под флюсом?. |
| 50 | По способам; Список вопросов. | нет | За счёт чего можно увеличить содержание углерода в наплавленном металле при наплавке под флюсом?. |
| 51 | По способам; Список вопросов. | нет | Как влияет толщина наплавляемого слоя на величину остаточных деформаций при наплавке под флюсом?. |
| 52 | По способам; Список вопросов. | нет | Как влияет подогрев на величину остаточных деформаций при сварке под флюсом?. |
| 53 | По способам; Список вопросов. | нет | Какие из перечисленных преимуществ относятся к сварке под флюсом?. |
| 54 | ОСТ 26.260.3-2001; Список вопросов. | 3.4.4 | В каких пределах должна находиться длина прихваток при сварке конструкций в химическом машиностроении?. |
| 55 | ОСТ 26.260.3-2001; Список вопросов. | 3.4.4 | В каких пределах должно находиться расстояние между прихватками при сварке конструкций в химическом машиностроении?. |
| 56 | ОСТ 26.260.3-2001; Список вопросов. | 3.4.4 | В каких пределах должна находиться длина прихватки при сборке под сварку конструкций из разнотолщинных материалов в химическом машиностроении?. |
| 57 | ОСТ 26.260.3-2001; Список вопросов. | 3.4.4 | В каких пределах должно находиться расстояние между прихватками при сборке под сварку конструкций из разнотолщинных материалов в химическом машиностроении?. |
| 58 | ОСТ 26.260.3-2001; Список вопросов. | 3.4.7 | Укажите рекомендуемый размер выводных планок при автоматической сварке конструкций в химическом машиностроении.. |
| 59 | ОСТ 26.260.3-2001; Список вопросов. | 4.3.2 | Как изготавливают крошку для автоматической сварке под флюсом низкоуглеродистых и низколегированных сталей с применением гранулированной металлической присадки?. |
| 60 | ОСТ 26.260.3-2001; Список вопросов. | 4.8.4 | Какую проволоку рекомендуется применять для автоматической сварки под флюсом конструкций химического машиностроения из стали 12МХ?. |
| 61 | ОСТ 26.260.3-2001; Список вопросов. | 5.1.6 | Какой длины должны быть прихватки при сварке коррозионно-стойких сталей аустенитного и аустенитно-ферритного класса?. |
| 62 | ОСТ 26.260.3-2001; Список вопросов. | 5.1.6 | Каким должно быть расстояние между прихватками при сварке коррозионно-стойких сталей аустенитного и аустенитно-ферритного классов?. |
| 63 | ОСТ 26.260.3-2001; Список вопросов. | 5.1.8 | На какой скорости рекомендуется вести сварку высоколегированных сталей аустенитного и аустенитно-ферритного классов небольшой толщины для уменьшения перегрева и обеспечение оптимальных механических свойств и коррозионной стойкости?. |
| 64 | ОСТ 26.260.3-2001; Список вопросов. | 5.1.9 | До какой температуры должен охлаждаться металл при многопроходной сварке аустенитных сталей перед выполнением каждого последующего прохода?. |
| 65 | ОСТ 26.260.3-2001; Список вопросов. | 5.1.10 | Когда рекомендуется выполнять сварку слоя шва, обращенного к агрессивной среде, при многопроходной сварке аустенитных сталей?. |
| 66 | ОСТ 26.260.3-2001; Список вопросов. | 5.3.4 | Каким способом следует выполнять прихватки при сборке соединений из аустенитных сталей под сварку под флюсом?. |
| 67 | ОСТ 26.260.3-2001; Список вопросов. | 5.3.6, таблица 25 | Какого диаметра сварочную проволоку рекомендуется применять для автоматической сварки под флюсом сталей аустенитного и аустенитно-ферритного классов толщиной до 8 мм?. |
| 68 | ОСТ 26.260.3-2001; Список вопросов. | 5.3.6, таблица 25 | Какого диаметра сварочную проволоку рекомендуется применять для автоматической сварки под флюсом сталей аустенитного и аустенитно-ферритного классов толщиной 18 мм и более?. |
| 69 | ОСТ 26.260.3-2001; Список вопросов. | 5.3.6, таблица 25 | Какая величина вылета электрода рекомендуется при автоматической сварке под флюсом конструкций химического машиностроения из сталей аустенитного и аустенитно-ферритного классов?. |
| 70 | ОСТ 26.260.3-2001; Список вопросов. | 5.5.2 | С какой целью при автоматической сварке под флюсом аустенитных сталей добавляют металлическую стружку?. |
| 71 | ОСТ 26.260.3-2001; Список вопросов. | 8.7 | Где следует производить прихватки при сварке двухслойных сталей?. |
| 72 | ОСТ 26.260.3-2001; Список вопросов. | 8.9 | Как рекомендуется сваривать двухслойные стали в случае доступности сварки только со стороны основного слоя?. |
| 73 | ОСТ 26.260.3-2001; Список вопросов. | 10.1.6 | Чем следует обезжиривать свариваемые кромки перед сваркой под флюсом титановых сплавов?. |
| 74 | ОСТ 26.260.3-2001; Список вопросов. | 10.1.8 | Какие зоны сварного соединения из титанового сплава следует защищать от взаимодействия с окружающим воздухом пр сварке под флюсом?. |
| 75 | ОСТ 26.260.3-2001; Список вопросов. | 10.7.2. | На каком токе следует вести автоматической сварку под флюсом титана и его сплавов?. |
| 76 | ОСТ 26.260.3-2001; Список вопросов. | 10.7.7. | Каким должен быть вылет электрода диаметром 3-4 мм при автоматической сварке под флюсом титана и его сплавов?. |
| 77 | ОСТ 26.260.3-2001; Список вопросов. | 10.7.7. | Каким должен быть вылет электрода диаметром 5 мм при автоматической сварке под флюсом титана и его сплавов?. |
| 78 | ОСТ 26.260.3-2001; Список вопросов. | 10.7.8 | После автоматической сварки под флюсом титана и его сплавов шлаковую корку необходимо сбивать после охлаждения шва до температуры:. |
| 79 | ОСТ 26.260.3-2001; Список вопросов. | 11.2.2. | На какую ширину должны быть зачищены поверхности, примыкающие к свариваемым кромкам при подготовке под сварку под флюсом алюминиевых деталей?. |
| 80 | ОСТ 26.260.3-2001; Список вопросов. | 11.2.2. | Каким способом следует готовить для сварки под флюсом поверхности алюминиевых деталей конструкций в химическом машиностроении?. |
| 81 | ОСТ 26.260.3-2001; Список вопросов. | 11.2.3 | В течение какого времени после подготовки свариваемых поверхностей алюминиевых деталей должна быть произведена сварка под флюсом?. |
| 82 | ОСТ 26.260.3-2001; Список вопросов. | 11.2.8 | Какой срок хранения должен быть у алюминиевой сварочной проволоки после химической очистки?. |
| 83 | ОСТ 26.260.3-2001; Список вопросов. | 11.5.6 | Укажите величину зазора допускаемую при сборке алюминиевых деталей под автоматическую сварку по флюсу?. |
| 84 | ОСТ 26.260.3-2001; Список вопросов. | 11.5.8 | Укажите длину прихваток при сборке под автоматическую сварку по флюсу алюминиевых деталей.. |
| 85 | ОСТ 26.260.3-2001; Список вопросов. | 11.5.8. | Укажите расстояние между прихватками при сборке под автоматическую сварку по флюсу алюминиевых деталей.. |
| 86 | ОСТ 26.260.3-2001; Список вопросов. | 11.5.14. | На каком токе следует вести автоматическую сварку по флюсу алюминиевых конструкций?. |
| 87 | ОСТ 26.260.3-2001; Список вопросов. | 11.7.3. | Укажите величину зазора при сборке под двухэлектродную автоматическую сварку по флюсу алюминиевых сплавов.. |
| 88 | ОСТ 26.260.3-2001; Список вопросов. | 11.7.4. | Укажите величину смещения кромок при сборке под двухэлектродную автоматическую сварку по флюсу алюминиевых сплавов.. |
| 89 | ОСТ 26.260.3-2001; Список вопросов. | 11.7.5. | Укажите длину прихваток при сборке под двухэлектродную автоматическую сварку по слою флюса деталей из алюминиевых сплавов.. |
| 90 | ОСТ 26.260.3-2001; Список вопросов. | 11.7.5. | Укажите расстояние между прихватками при сборке под двухэлектродную автоматическую сварку по флюсу деталей из алюминиевых сплавов.. |
| 91 | ОСТ 26.260.3-2001; Список вопросов. | 12.6.1 | При какой толщине автоматическая сварка под флюсом меди выполняется без разделки кромок?. |
| 92 | ОСТ 26.260.3-2001; Список вопросов. | 13.2.4 | Какие зоны подлежат зачистке перед сваркой под флюсом никеля?. |
| 93 | ОСТ 26.260.3-2001; Список вопросов. | 14.1.5 | В какую очередь рекомендуется выполнять сварку швов (слоев), обращенных к агрессивной среде при сварке под флюсом сплавов на никелевой основе?. |
| 94 | ОСТ 26.260.3-2001; Список вопросов. | 14.3.7 | Какого размера должны быть прихватки при сборке под сварку конструкций из сплавов на никелевой основе?. |
| 95 | ОСТ 26.260.3-2001; Список вопросов. | 14.3.7 | Какое расстояние должно быть между прихватками при сборке под сварку конструкций из сплавов на никелевой основе толщиной до 6 мм?. |
| 96 | ОСТ 26.260.3-2001; Список вопросов. | 14.3.7 | Какое расстояние должно быть между прихватками при сборке под сварку конструкций из сплавов на никелевой основе толщиной более 6 мм?. |
| 97 | ОСТ 26.260.482-2003; Список вопросов. | 4.2.9 | Какие флюсы используются для автоматической сварки под слоем флюса титановых сосудов и аппаратов?. |
| 98 | ОСТ 26.260.482-2003; Список вопросов. | 4.3.8.3 | Каким образом необходимо зачищать заготовки из горячекатаного проката перед сваркой под флюсом титановых сосудов и аппаратов?. |
| 99 | ОСТ 26.260.482-2003; Список вопросов. | 4.3.8.3 | Каким образом необходимо зачищать заготовки из холоднокатаного проката перед сваркой под флюсом титановых сосудов и аппаратов?. |
| 100 | ОСТ 26.260.482-2003; Список вопросов. | 4.3.10.2 | Какую квалификацию должны иметь сварщики, допущенные к сварке под флюсом титановых сосудов и аппаратов?. |
| 101 | ОСТ 26.260.482-2003; Список вопросов. | 4.3.10.4 | При какой температуре допускается сварка под флюсом титановых сосудов и аппаратов?. |
| 102 | ОСТ 26.260.482-2003; Список вопросов. | 4.3.10.8. | На какую ширину должны быть зачищены до металлического блеска и обезжирены кромки свариваемых деталей при сварке под флюсом?. |
| 103 | ОСТ 26.260.482-2003; Список вопросов. | 4.3.11.8 | Какую величину не должно превышать смещение кромок листов в стыковых соединениях, определяющих прочность титанового сосуда?. |
| 104 | ОСТ 26.260.482-2003; Список вопросов. | 4.3.11.8 | Какое максимальное смещение кромок допускается в кольцевых швах титанового сосуда или аппарата с толщиной стенки (S) до 20 мм?. |
| 105 | ОСТ 26.260.482-2003; Список вопросов. | 4.3.11.13 | Каким образом следует удалять цвета побежалости соломенного и тёмно-жёлтого цвета на швах титановых сосудов и аппаратов после сварки под флюсом?. |
| 106 | ОСТ 26.260.482-2003; Список вопросов. | 4.3.11.13 | Каким образом следует удалять цвета побежалости синего цвета на швах титановых сосудов и аппаратов после сварки под флюсом?. |
| 107 | ОСТ 26.260.482-2003; Список вопросов. | 4.3.11.13 | Каким образом следует удалять цвета побежалости зелёного и голубого цвета на швах титановых сосудов и аппаратов после сварки под флюсом?. |
| 108 | ОСТ 26.260.482-2003; Список вопросов. | 4.3.11.13 | Цвета побежалости какого цвета свидетельствуют о непригодности к эксплуатации сварного шва титанового сосуда или аппарата, выполненного сваркой под флюсом?. |
| 109 | ОСТ 26-01-1183-82; Список вопросов. | 4.8.9 | На сколько необходимо перекрывать начало кольцевого шва при сварке алюминиевых аппаратов автоматической сваркой под флюсом?. |
| 110 | ОСТ 26-01-1183-82; Список вопросов. | 4.10.4. | Допускаются ли подрезы в сварных соединениях алюминиевых аппаратов?. |
| 111 | ОТУ 3-01/1; Список вопросов. | 5.5.8 | Укажите максимальную величину ширины валика при ремонте корпуса аппарата из хромомолибденовой стали?. |
| 112 | ОТУ 3-01/1; Список вопросов. | 5.5.8 | Укажите максимальную величину ширины валика при ремонте корпуса аппарата из аустенитной хромоникелевой стали?. |
| 113 | ОТУ 3-01/1; Список вопросов. | 5.5.10 | Во сколько слоев следует выполнять ремонтную наплавку плакирующего слоя стального аппарата из двухслойной стали, когда предъявляются требования к межкристаллитной коррозии?. |
| 114 | ОТУ 3-01/2; Список вопросов. | 5.5.3. | В каких пределах должна находиться длина прихваток для продольных швов корпуса стального сосуда или аппарата при его ремонте?. |
| 115 | ОТУ 3-01/2; Список вопросов. | 5.5.3. | В каких пределах должно находиться расстояние между прихватками для продольных швов корпуса стального сосуда или аппарата при его ремонте?. |
| 116 | ОТУ 3-01/2; Список вопросов. | 5.5.5, Прил. 25 | Укажите количество прихваток для трубных соединений диаметром до 25 мм и приварки их к корпусу стального сосуда или аппарата при его ремонте?. |
| 117 | ОТУ 3-01/2; Список вопросов. | 5.5.5. | Укажите количество прихваток для трубных соединений диаметром от 32 до 200 мм и приварки их к корпусу стального сосуда или аппарата при его ремонте?. |
| 118 | ОТУ 3-01/2; Список вопросов. | 5.5.5. | Укажите количество прихваток для трубных соединений диаметром от 250 до 450 мм и приварки их к корпусу стального сосуда или аппарата при его ремонте?. |
| 119 | ОТУ 3-01/2; Список вопросов. | 5.5.7. | Каким методом выполняют сварные швы длиной до 250-300мм?. |
| 120 | ОТУ 3-01/2; Список вопросов. | 5.5.7. | Каким методом выполняют сварные швы длиной 300-1000мм?. |
| 121 | ОТУ 3-01/2; Список вопросов. | 5.5.8 | Какое количество валиков (проходов) в одном слое шва рекомендуется выполнять при ширине разделки 15 мм при ремонте корпуса аппарата из углеродистой стали?. |
| 122 | ОТУ 3-01/2; Список вопросов. | 5.5.10 | Во сколько слоев следует выполнять ремонтную наплавку корпуса стального аппарата?. |
| 123 | ПБ 03-576-03/1; Список вопросов. | 2.4.4 | На какую величину должны быть смещены относительно друг друга продольные швы смежных обечаек и швы днищ сосудов?. |
| 124 | ПБ 03-576-03/1; Список вопросов. | 2.4.8 | При каком соотношении толщин можно не утонять кромки толстого элемента сосуда при стыковой сварке с более тонким элементом?. |
| 125 | ПБ 03-576-03/1; Список вопросов. | 2.4.8 | Каким должен быть угол наклона поверхности для обеспечения плавного перехода от одного элемента сосуда к другому в сварных соединениях с разной толщиной стенок.. |
| 126 | ПБ 03-576-03/1; Список вопросов. | 4.2.4 | Какую величину не должно превышать смещение кромок в стыковых сварных соединениях труб сосудов, работающих под давлением, при толщине стенки S до 3 мм?. |
| 127 | ПБ 03-576-03/1; Список вопросов. | 4.2.4 | Какую величину не должно превышать смещение кромок в стыковых сварных соединениях труб сосудов, работающих под давлением, при толщине стенки S свыше 20 мм?. |
| 128 | ПБ 03-576-03/1; Список вопросов. | 4.3.4 | Кто устанавливает конструкцию, методы и объем контроля качества пробных сварных соединений соединений, выполняемых сварщиком перед допуском к работе?. |
| 129 | ПБ 03-576-03/1; Список вопросов. | 4.3.6 | Какие требования предъявляются к способу маркировки сварных соединений, позволяющей установить фамилию сварщика, выполнившего сварку сосудов, работающих под давлением?. |
| 130 | ПБ 03-576-03/1; Список вопросов. | 4.3.6 | В каком месте следует ставить клеймо сварщика в случае выполнения всех сварных соединений сосуда, работающего под давлением одним сварщиком?. |
| 131 | ПБ 03-576-03/1; Список вопросов. | 4.3.11 | Допускается ли подготовка кромок и поверхностей под сварку сварных соединений сосудов, работающих под давлением путем термической резки или строжки?. |
| 132 | ПБ 03-576-03/1; Список вопросов. | 4.3.14 | Какими присадочными материалами необходимо производить прихватку сварных соединений сосудов, работающих под давлением?. |
| 133 | ПБ 03-576-03/1; Список вопросов. | 4.3.15 | Какие параметры должны быть выдержаны при выполнении сварочных работ при изготовлении сосудов, работающих под давлением в заводских условиях?. |
| 134 | ПБ 03-576-03/1; Список вопросов. | 4.3.15 | Какие требования предъявляются к выполнению сварочных работ при доизготовлении , монтаже или ремонте сосудов, работающих под давлением вне помещений?. |
| 135 | ПБ 03-576-03/1; Список вопросов. | 4.3.16 | В каком месте сосуда рекомендуется ставить клеймо сварщика, выполнявшего продольный шов обечайки сосуда, работающего под давлением, длиной свыше 400 мм?. |
| 136 | ПБ 03-576-03/1; Список вопросов. | 4.3.16 | Где ставится клеймо сварщика при сварке кольцевого шва сосуда, работающего под давлением или его элементов?. |
| 137 | ПБ 03-576-03/1; Список вопросов. | 4.3.16 | Где должны ставиться клейма сварщиков, если шов сосуда, работающего под давлением или его элемента с наружной и внутренней стороны заваривается разными сварщиками?. |
| 138 | ПБ 03-576-03/1; Список вопросов. | 4.3.16 | Как можно клеймить продольные и кольцевые швы сосудов, работающих под давлением с толщиной стенки менее 4 мм. |
| 139 | ПБ 03-576-03/1; Список вопросов. | 4.3.16 | Где допускается ставить клеймо сварщика, позволяющее установить его фамилию, в случае сварки сосуда, работающего под давлением одним сварщиком?. |
| 140 | ПБ 03-576-03/1; Список вопросов. | 4.3.24 | Какой должна быть температура подогрева свариваемых при отрицательной температуре деталей сосуда, работающего под давлением, если при положительной требуется подогрев?. |
| 141 | ПБ 03-576-03/1; Список вопросов. | 4.5.17 | Каким должен быть объем контроля сварных соединений сосудов внешним осмотром и измерениями?. |
| 142 | ПБ 03-576-03/1; Список вопросов. | 4.5.18 | Какие требования предъявляются к очистке сварного соединения выполненного дуговой сваркой перед проведением контроля внешним осмотром?. |
| 143 | ПБ 03-576-03/1; Список вопросов. | 4.8.5 | Сколько раз можно производить исправление дефектов на одном и том же участке сварного соединения сосуда, работающего под давлением?. |
| 144 | ПБ 03-576-03/1; Список вопросов. | 7.4.3 | Допускается ли производить ремонт сосудов и их элементов, находящихся под давлением?. |
| 145 | ПБ 03-576-03/1; Список вопросов. | 7.4.6 | Укажите безопасное напряжение питания светильников, предназначенные для работы внутри сосуда?. |
| 146 | ПБ 03-576-03/2; Список вопросов. | 4.2.3 | Какую величину не должно превышать смещение кромок в кольцевых швах монометаллических сосудов, работающих под давлением, за исключением швов, выполняемых электрошлаковой сваркой, при толщине листа S свыше 20 до 50 мм?. |
| 147 | ПБ 03-576-03/2; Список вопросов. | 4.2.3 | Какую величину не должно превышать смещение кромок в кольцевых швах монометаллических сосудов, работающих под давлением, за исключением швов, выполняемых электрошлаковой сваркой, при толщине листа S свыше 100 мм?. |
| 148 | ПБ 03-576-03/2; Список вопросов. | 4.2.3 | Какую величину не должно превышать смещение кромок в кольцевых швах биметаллических сосудов, работающих под давлением, при толщине листа S до 50 мм?. |
| 149 | ПБ 03-584-03/1; Список вопросов. | 4.8.5 | Укажите, при каких условиях должны проводиться сварочные работы при изготовлении сосудов.. |
| 150 | ПБ 03-584-03/1; Список вопросов. | 4.8.6 | Укажите, на какую ширину должен быть зачищен основной металл перед дуговой сваркой.. |
| 151 | ПБ 03-584-03/1; Список вопросов. | 4.9.14 | Какое отклонение от стандартной ширины и высоты валика сварного шва допускается не исправлять при изготовлении стальных сосудов и аппаратов?. |
| 152 | ПБ 03-584-03/1; Список вопросов. | 4.10.7 | Допускаются ли трещины в сварных соединениях стальных аппаратов?. |
| 153 | ПБ 03-584-03/1; Список вопросов. | 4.10.7 | Допускаются ли наплывы (натеки) и брызги металла в сварных соединениях стальных аппаратов?. |
| 154 | ПБ 03-584-03/1; Список вопросов. | 4.10.7 | Допускаются ли не заваренные кратеры в сварных соединениях стальных аппаратов?. |
| 155 | ПБ 03-584-03/1; Список вопросов. | 4.10.7 | Допускаются ли свищи в сварных соединениях стальных аппаратов?. |
| 156 | ПБ 03-584-03/1; Список вопросов. | 4.10.7 | Допускаются ли прожоги в сварных соединениях стальных аппаратов?. |
| 157 | ПБ 03-584-03/1; Список вопросов. | 4.10.7 | Укажите максимальную глубину местного подреза, допускаемого в сварных швах стальных сосудов и аппаратов 3,4 и 5 групп?. |
| 158 | ПБ 03-584-03/1; Список вопросов. | 4.10.7 | Укажите, допускаются ли подрезы в сварных швах стальных сосудов 1 и 2 групп.. |
| 159 | ПБ 03-584-03/3; Список вопросов. | 4.6.7 | Укажите допустимое отклонение от перпендикулярности торца труб диаметром 100мм и менее относительно оси трубы при изготовлении змеевиков стальных сосудов и аппаратов, выполненных электродуговой сваркой?. |
| 160 | ПБ 03-584-03/3; Список вопросов. | 4.6.10 | Какую величину не должно превышать смещение кромок стыкуемых труб при изготовлении змеевиков стальных сосудов и аппаратов, если толщина стенки {S} свыше 20 мм. |
| 161 | ПБ 08-622-03; Список вопросов. | 5.1.2 | Допускается ли заделка сварного шва в стену при проходе через нее сварных трубопроводов?. |
| 162 | ПБ 08-622-03; Список вопросов. | 8.9 | Какое количество дублеров, находящихся снаружи, необходимо обеспечить при работе сварщиков внутри емкостей и аппаратов?. |
| 163 | ПБ 08-622-03; Список вопросов. | 8.9 | Какие средства защиты должны иметь дублеры сварщиков, находящиеся снаружи емкостей и аппаратов?. |
| 164 | ПБ 08-622-03; Список вопросов. | 8.9 | Какие дополнительные средства защиты должны находиться на месте проведения сварочных работ внутри емкостей и аппаратов?. |
| 165 | ПБ 08-622-03; Список вопросов. | 8.10 | Допускается ли одновременная работа внутри емкости газосварщика и электросварщика?. |
| 166 | ПБ 08-622-03; Список вопросов. | 8.13 | Чем дополнительно должны быть снабжены сварщики, работающие в сырых местах?. |
| 167 | СНиП 3.05.05-84 (СП 75.13330.2011); Список вопросов. | 3.16 | Перед установкой сборочных единиц трубопровода в проектное положение сварные соединения должны быть…. |
| 168 | СНиП 3.05.05-84 (СП 75.13330.2011); Список вопросов. | 4.2 | В каких случаях сварщик должен заварить допускной стык перед сваркой трубопровода?. |
| 169 | СНиП 3.05.05-84 (СП 75.13330.2011); Список вопросов. | 4.2 | В каких случаях сварщик должен заварить пробный стык перед сваркой трубопровода?. |
| 170 | СНиП 3.05.05-84 (СП 75.13330.2011); Список вопросов. | 4.2 | В каких случаях сварщик должен заварить пробный стык перед сваркой трубопровода?. |
| 171 | СНиП 3.05.05-84 (СП 75.13330.2011); Список вопросов. | 4.3 | Каким видам контроля подвергают допускные стыки?. |
| 172 | СНиП 3.05.05-84 (СП 75.13330.2011); Список вопросов. | 4.3 | Что следует делать в случае неудовлетворительного качества допускного стыка выявленного при внешнем осмотре?. |
| 173 | СНиП 3.05.05-84 (СП 75.13330.2011); Список вопросов. | 4.3 | Что следует делать в случае неудовлетворительного качества допускного стыка выявленного при неразрушающем контроле?. |
| 174 | СНиП 3.05.05-84 (СП 75.13330.2011); Список вопросов. | 4.3 | Что следует делать в случае неудовлетворительного качества допускного стыка выявленного при механических испытаниях?. |
| 175 | СНиП 3.05.05-84 (СП 75.13330.2011); Список вопросов. | 4.15 | Укажите максимальную суммарную протяженность выборки, при которой допускается подварка дефектного участка стального трубопровода, если ее глубина составляет от 25 % до 50 % толщины стенки, а проектное давление трубопровода до 10 МПа?. |
| 176 | ГОСТ 34347-2017; Список вопросов. | 5.1.2 | Какие данные должна содержать маркировка на листах и плитах?. |
| 177 | ГОСТ 34347-2017; Список вопросов. | 5.2.3 | Нужно ли снимать выпуклость сварных швов корпусов сосудов, изготовленных из двухслойных сталей?; 1. |
| 178 | ГОСТ 34347-2017; Список вопросов. | 5.6.5 | Укажите место клеймения сварного стыка при сварке змеевиков.. |
| 179 | ГОСТ 34347-2017; Список вопросов. | 5.6.6 | Укажите величину отклонения от перпендикулярности торца труб наружным диаметром не более 100 мм относительно торца трубы при газовой сварке.. |
| 180 | ГОСТ 34347-2017; Список вопросов. | 5.8.5 | На какую ширину должны быть зачищены кромки элементов сосуда под сварку?. |
| 181 | ГОСТ 34347-2017; Список вопросов. | 5.8.6 | Укажите место клеймения сварного стыка при сварке элементов сосуда.. |
| 182 | ГОСТ 34347-2017; Список вопросов. | 7.1.2 | Какой вид контроля применяют для проверки качества поверхностей на отсутствие закатов, расслоений, трещин?. |
| 183 | ГОСТ 34347-2017; Список вопросов. | 5.1.4 | Допускаются ли на поверхности обечаек риски, забоины, царапины?. |
| 184 | ГОСТ 34347-2017; Список вопросов. | 5.8.1 | Каких сварщиков допускают к сварке корпусов сосудов 1-4 групп?. |
| 185 | ГОСТ 34347-2017; Список вопросов. | 5.8.6 | При какой толщине стенки разрешается вместо клеймения прилагать к паспорту сосуда схему расположения сварных шов?. |
| 186 | ГОСТ 31842-2012; Список вопросов. | 5.1.16 | К чему должна быть приварена продольная перегородка в межтрубном пространстве?. |
| 187 | ГОСТ 31842-2012; Список вопросов. | 5.3.2.5 | Какова должна быть толщина наплавленного слоя при плакировании трубной решетки цветными металлами (латунью и др.)?. |
| 188 | ГОСТ 31842-2012; Список вопросов. | 5.10.3 | Из каких материалов должны быть изготовлены элементы, привариваемые непосредственно к корпусу теплообменника (подкладные листы, лапы)?. |
| 189 | ГОСТ 31842-2012; Список вопросов. | 5.10.3 | Элементы, привариваемые непосредственно к корпусу теплообменника (подкладные листы, лапы), должны быть:. |
| 190 | ГОСТ 31842-2012; Список вопросов. | 5.10.5 | Какой должна быть толщина привариваемых элементов к корпусу теплообменника?. |
| 191 | ГОСТ 31842-2012; Список вопросов. | 7.1.2 | Как должен выполняться замыкающий шов на корпусе аппарата?. |
| 192 | ГОСТ 31842-2012; Список вопросов. | 7.4.2 | Как следует выполнять продольные и кольцевые сварные швы?. |
| 193 | ГОСТ 31842-2012; Список вопросов. | 7.4.3 | Как следует выполнять сварные швы приварки штуцеров и бобышек к обечайкам или днищам?. |
| 194 | ГОСТ 31842-2012; Список вопросов. | 9.2.2 | Где и как должны быть нанесены слова "НЕ ПРИВАРИВАТЬ"?. |
| 195 | ГОСТ 31838-2012; Список вопросов. | 6.3 | Из каких материалов следует изготавливать элементы, привариваемые непосредственно к корпусу колонного аппарата изнутри или снаружи (цилиндрические и конические опоры, подкладки под элементы металлоконструкций, опорные кольца под тарелки и др.)?. |
| 196 | ГОСТ 31838-2012; Список вопросов. | 7.5.2 | Как должны быть приварены к корпусу аппарата опорные детали тарелок внутренних тепло- и массообменных контактных устройств?. |
| 197 | ГОСТ 31838-2012; Список вопросов. | 7.5.8 | Как должны быть обработаны сварные швы опорных деталей тарелки внутренних тепло- и массообменных контактных устройств, перекрываемые съемными деталями (полотнами и другими элементами)?. |
| 198 | ГОСТ 31838-2012; Список вопросов. | 7.5.9 | Могут ли изготавливаться секции (полотна) тарелок внутренних тепло- и массообменных контактных устройств сварными?. |
| 199 | ГОСТ 31838-2012; Список вопросов. | 8.3.1 | Как должны выполняться продольные и кольцевые стыковые сварные швы корпуса?. |
| 200 | ГОСТ 31838-2012; Список вопросов. | 8.3.3 | В каких случаях допускаются нахлесточные сварные швы в колонных аппаратах?. |
| 201 | ГОСТ 31838-2012; Список вопросов. | 8.3.4 | Допускается ли пересечение стыковых швов корпуса угловыми швами приварки внутренних и внешних устройств (опорных элементов, тарелок, рубашек, перегородок и т.п.)?. |
| 202 | РД 26-11-01-85; Список вопросов. | 2.1 | Что проверяют при внешнем осмотре собранного соединения под сварку?. |
| 203 | СТО 00220256-002-2006; Список вопросов. | 4.2 | Разрешается ли ремонт сосудов и их элементов, находящихся под давлением?. |
| 204 | СТО 00220256-002-2006; Список вопросов. | 7.4 | Какой газ в качестве защитного применяют для механизированной или автоматической сварки углеродистых и низколегированных сталей?. |
| 205 | СТО 00220256-002-2006; Список вопросов. | 7.6 | Укажите величину допускаемой влажности в помещениях, где хранятся сварочные электроды. |
| 206 | СТО 00220256-002-2006; Список вопросов. | 9.4 | Допустимо ли при сборке производить подгонку кромок ударным способом или местным нагревом. |
| 207 | СТО 00220256-002-2006; Список вопросов. | 10.4 | Нужен ли подогрев при термической резке сталей марок12ХМ, 12МХ, 15Х5М и т.п , при сварке которых требуется подогрев ?. |
| 208 | СТО 00220256-002-2006; Список вопросов. | 11.5 | Укажите толщину стенки сосуда, при которой допускается производить клеймение электрографом или несмываемой краской.. |
| 209 | СТО 00220256-002-2006; Список вопросов. | 12.2.1 | На какую ширину валики должны перекрывать друг друга в каждом слое наплавки изношенной поверхности металла?. |
| 210 | СТО 00220256-002-2006; Список вопросов. | 12.3.5 | Каким образом должна производиться вварка заплат на корпусах аппаратов, работающих под давлением или содержащих коррозионные, ядовитые, пожароопасные и взрывоопасные среды?. |
| 211 | СТО 00220256-002-2006; Список вопросов. | 12.3.5 | Какой должна быть номинальная толщина заплаты или вставки, ввариваемой на корпусах аппаратов, работающих под давлением или содержащих коррозионные, ядовитые, пожароопасные и взрывоопасные среды?. |
| 212 | СТО 00220256-002-2006; Список вопросов. | 13.4 | Какой дефект является недопустимым по результатам ВИК для аппаратов 3-5 групп?. |
| 213 | СТО 00220256-003-2006; Список вопросов. | 4.4 | Каким способом сварки допускается производить ремонт теплообменника и его элементов во время работы?. |
| 214 | СТО 00220256-003-2006; Список вопросов. | 5.6.4 | Как должна осуществляться проверка соответствия основных и сварочных материалов, примененных при изготовлении теплообменников?. |
| 215 | СТО 00220368-008-2006; Список вопросов. | 4.2 | В каких условиях и при какой температуре окружающего воздуха производятся сборочные и сварочные работы?. |
| 216 | СТО 00220368-008-2006; Список вопросов. | 4.6 | Какие меры для предупреждения роста зерна в металле шва и ОШЗ необходимо принимать при сварке сплавов на никелевой основе?. |
| 217 | СТО 00220368-008-2006; Список вопросов. | Табл.6.2 | Для соединений какой толщины применяется автоматическая сварка под флюсом сплавов на железоникелевой и никелевой основе?. |
| 218 | СТО 00220368-008-2006; Список вопросов. | 9.1.6 | Допускается ли применение подгонки с местным нагревом свыше 500°С без последующей термообработки при сборке деталей и узлов из сплавов на никелевой основе?. |
| 219 | СТО 00220368-008-2006; Список вопросов. | 9.1.7 | Укажите минимальный диаметр обечайки, при котором разрешено устанавливать временные крепления при сварке кольцевого шва деталей и узлов из сплавов на железоникелевой и никелевой основе. |
| 220 | СТО 00220368-008-2006; Список вопросов. | 9.1.10 | С какой стороны нужно устанавливать временные крепления при сборке аппаратов из двухслойных сталей?. |
| 221 | СТО 00220368-008-2006; Список вопросов. | 10.1.1 | Кто выполняет прихватки в процессе сборки, сварку, исправление дефектов сварных швов?. |
| 222 | СТО 00220368-008-2006; Список вопросов. | 10.1.4 | Какими способами свариваются сплавы на железоникелевой и никелевой основе?. |
| 223 | СТО 00220368-008-2006; Список вопросов. | 10.1.9 | Укажите, при какой температуре предыдущего валика разрешается выполнять следующий проход при сварке сплавов на никелевой основе?. |
| 224 | СТО 00220368-008-2006; Список вопросов. | 10.1.19 | Сколько раз допускается исправлять дефекты в одном месте сварного шва?. |
| 225 | СТО 00220368-008-2006; Список вопросов. | 12.3 | В каком объеме подвергают сварные швы визуально-измерительному контролю?. |
| 226 | СТО 00220368-008-2006; Список вопросов. | 13.6 | В каком объеме необходимо контролировать исправленные дефектные участки сварного шва и прилегающую к нему зону термического влияния?. |
| 227 | СТО 00220368-011-2007; Список вопросов. | 10.2 | Каким способом выполняют подготовку кромок под сварку разнородных соединений?. |
| 228 | СТО 00220368-011-2007; Список вопросов. | 10.3 | Укажите, как проводится подготовка кромок и прилегающих к ним поверхностей перед сборкой.. |
| 229 | СТО 00220368-011-2007; Список вопросов. | 10.6 | Как рекомендуется располагать прихватки при сборке под сварку разнородных соединений?. |
| 230 | СТО 00220368-011-2007; Список вопросов. | 11.1.10 | В каком месте должны ставиться клейма на сварных швах сосудов, аппаратов и трубопроводов из разнородных сталей?. |
| 231 | СТО 00220368-011-2007; Список вопросов. | 11.3.3 | Укажите место зажигания сварочной дуги при выполнении разнородных сварных соединений автоматической сваркой под флюсом.. |
| 232 | СТО 00220368-011-2007; Список вопросов. | 11.3.9 | Допускается ли перерыв в работе при сварке теплоустойчивых сталей?. |
| 233 | СТО 00220368-012-2008; Список вопросов. | 5.2 | Укажите величину корневой части шва соединений из низколегированной стали.. |
| 234 | СТО 00220368-012-2008; Список вопросов. | 7.12 | Укажите рекомендуемую толщину слоя флюса для его прокалки.. |
| 235 | СТО 00220368-012-2008; Список вопросов. | 9.2 | Каких сварщиков допускают к выполнению сварочных работ при изготовлении, ремонте и монтаже оборудования, подведомственного Ростехнадзору?. |
| 236 | СТО 00220368-012-2008; Список вопросов. | 12.1.11 | Какие сварные швы выполняют в первую очередь?. |
| 237 | СТО 00220368-012-2008; Список вопросов. | 12.3.2 | При какой толщине стенки рекомендуется выполнять автоматическую сварку под флюсом без скоса кромок?. |
| 238 | СТО 00220575.063-2005; Список вопросов. | 5.13 | Как должна выполняться приварка штуцеров, люков к корпусу аппарата, предназначенного для работы в средах, содержащих сероводород?. |
| 239 | СТО 00220575.063-2005; Список вопросов. | 6.1 | Какие стали должны применяться для изготовления элементов аппаратов и блоков, предназначенных для работы в средах, содержащих сероводород?. |
| 240 | СТО 00220575.063-2005; Список вопросов. | 7.1.3 | При каких условиях допускается установка штуцеров на продольных сварных швах корпусов сосудов и аппаратов, предназначенных для работы в средах, содержащих сероводород?. |
| 241 | СТО 00220575.063-2005; Список вопросов. | 7.1.2 | На какую величину должны быть смещены относительно друг друга сварные швы карт, становящиеся продольными швами после вальцевания карты в обечайку?. |
| 242 | СТО 00220575.063-2005; Список вопросов. | 7.1.5 | При каком условии допускаются прихватки на месте пересечения сварных швов?. |
| 243 | СТО 00220575.063-2005; Список вопросов. | 7.2.4 | Для каких работ применяется автоматическая сварка под флюсом при изготовлении сосудов, аппаратов, блоков технологических установок подготовки нефти и газа, содержащих сероводород?. |
| 244 | СТО 00220368-013-2009; Список вопросов. | 5.1.8 | Каким образом можно уменьшить сварочные деформации?. |
| 245 | СТО 00220368-013-2009; Список вопросов. | 5.2.3 | Нужен ли подогрев при сварке высокохромистых сталей?. |
| 246 | СТО 00220368-013-2009; Список вопросов. | 5.2.5 | В каких случаях термообработка высокохромистых сталей не требуется?. |
| 247 | СТО 00220368-013-2009; Список вопросов. | 7.16 | Сколько раз допускается прокаливать флюс?. |
| 248 | СТО 00220368-013-2009; Список вопросов. | 9.3 | Могут ли не аттестованные сварщики производить сварку деталей и узлов внутренних устройств?. |
| 249 | СТО 00220368-013-2009; Список вопросов. | 10.4 | Какая механическая обработка нужна после термической резки при разделке кромок?. |
| 250 | СТО 00220368-013-2009; Список вопросов. | 10.7 | На какую ширину необходимо зачистить кромки под сварку?. |
| 251 | СТО 00220368-013-2009; Список вопросов. | 10.7 | Есть ли необходимость после проведения зачистки кромок в обработке зачищенной поверхности растворителем?. |
| 252 | СТО 00220368-013-2009; Список вопросов. | 11.11 | Когда при сборке под сварку рекомендуется устанавливать временные крепления вместо прихваток?. |
| 253 | СТО 00220368-013-2009; Список вопросов. | 11.12 | Укажите размеры прихваток, выполняемых при сборке под сварку сосудов, аппаратов и трубопроводов из высоколегированных сталей.. |
| 254 | СТО 00220368-013-2009; Список вопросов. | 11.12 | Какое расстояние рекомендуется делать между прихватками при сборке под сварку сосудов, аппаратов и трубопроводов из высоколегированных сталей?. |
| 255 | СТО 00220368-013-2009; Список вопросов. | 11.13 | Допускается ли делать одну прихватку при сборке под сварку?. |
| 256 | СТО 00220368-013-2009; Список вопросов. | 12.1.7 | Укажите, какая длина в начале и в конце сварочного шва должна выводиться на контрольные пластины или на специальные технологические планки при автоматической сварке под флюсом?. |
| 257 | СТО 00220368-013-2009; Список вопросов. | 12.1.7 | Что из перечисленного допускается при сварке высоколегированных сталей: совмещение кратеров в одном сечении при многопроходной сварке, вывод кратера на основной металл и зажигание сварочной дуги вне разделки?. |
| 258 | СТО 00220368-013-2009; Список вопросов. | 12.2.10 | При какой длине шва допускается выполнять ручную дуговую сварку от начала до конца на проход?. |
| 259 | СТО 00220368-013-2009; Список вопросов. | 12.3.4 | На каком роде и полярности тока выполняется автоматическая сварка под флюсом?. |
| 260 | СТО 00220368-013-2009; Список вопросов. | 12.3.5 | При какой максимальной толщине деталей допускается не делать скос кромок при автоматической сварке под флюсом?. |
| 261 | СТО 00220368-013-2009; Список вопросов. | 12.3.13 | Какой диаметр сварочной проволоки рекомендуется применять при однопроходном шве автоматической сваркой под флюсом тавровых соединений "в угол"?. |
| 262 | СТО 00220368-013-2009; Список вопросов. | 12.7.6 | В каких случаях не допускается приварка технологических креплений при сборке стыков трубных конструкций из аустенитных сталей?. |
| 263 | СТО 00220368-013-2009; Список вопросов. | 14.3 | Какой объем визуально-измерительного контроля рекомендуется выполнять согласно ОСТ 00220368-013-2009?. |
| 264 | СТО 00220368-013-2009; Список вопросов. | 15.17 | Сколько раз разрешается исправлять дефектный участок?. |
| 265 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.7 | Какие экзамены должны сдавать сварщики при внеочередной аттестации?. |
| 266 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.6 | Какие экзамены должны сдавать сварщики при периодической аттестации?. |
| 267 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.5 | Какие экзамены должны сдавать сварщики при дополнительной аттестации?. |
| 268 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.10 | В каком документе изложен порядок аттестации сварщиков?. |
| 269 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.8 | Какой квалификационный разряд должен иметь сварщик в случае самостоятельной подачи заявки на аттестацию?. |
| 270 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.7 | Какая аттестация сварщика считается внеочередной?. |
| 271 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.6 | Какая аттестация сварщика считается периодической?. |
| 272 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.5 | Когда сварщики должны проходить дополнительную аттестацию?. |
| 273 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.4 | Какая аттестация сварщика считается первичной?. |
| 274 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.3 | Укажите виды аттестации сварщиков.. |
| 275 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.1 | Для осуществления какого вида деятельности подлежат аттестации сварщики?. |
| 276 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 3.2 | Когда должна проводиться специальная подготовка сварщиков и специалистов сварочного производства?. |
| 277 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 2.5 | Где должна проводиться аттестация сварщиков?. |
| 278 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 1.2 | С какой целью проводится аттестация сварщиков и специалистов сварочного производства?. |
| 279 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 1.5 | Сколько уровней профессиональной подготовки устанавливает САСв?. |
| 280 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 1.5 | Отменяет ли присвоение уровня профессиональной подготовки квалификационный разряд сварщика, предусмотренный системой ЕТКС, после его аттестации по данным Правилам?. |
| 281 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.7 | В каком аттестационном центре может проходить периодическую аттестацию сварщик?. |
| 282 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.7 | Допускается ли проведение дополнительной и периодической аттестации в аттестационном центре, не проводившем первичную аттестацию сварщика?. |
| 283 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.6 | Какое удостоверение выдается сварщику после прохождения периодической аттестации?. |
| 284 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.5 | Сколько раз может быть продлен срок действия аттестационного удостоверения сварщика?. |
| 285 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.3 | Когда аттестационное удостоверение сварщика металлических конструкций считается недействительным?. |
| 286 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.1, 1.16.2 | Какими документами оформляются результаты периодической аттестации сварщика?. |
| 287 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.1, 1.16.2 | Какими документами оформляются результаты дополнительной аттестации сварщика?. |
| 288 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.1, 1.16.2 | Какими документами оформляются результаты первичной аттестации сварщика?. |
| 289 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.15.1 | По какому количеству способов сварки может одновременно аттестоваться сварщик?. |
| 290 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.13.4. | Что такое контролируемая зона контрольного сварного соединения при неразрушающих методах контроля?. |
| 291 | РД 03-495-02; Список вопросов. | Приложение 17, табл. 6 | Какой метод контроля качества является обязательным для оценки качества контрольных сварных соединений всех типов?. |
| 292 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12. 11 | Может ли аттестационная комиссия прервать практический экзамен сварщика, и в каких случаях?. |
| 293 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12. 10 | В каком случае контрольное сварное соединение должно иметь в корне и в верхнем наплавленном слое, по меньшей мере, одно прерывание процесса с последующим возобновлением сварки в этом месте?. |
| 294 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12. 10 | Может ли сварщик при выполнении КСС устранять мелкие поверхностные дефекты в облицовочном шве ручным абразивным инструментом?. |
| 295 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12. 10 | Может ли сварщик устранять мелкие поверхностные дефекты в корневом шве ручным абразивным инструментом?. |
| 296 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.10 | Какие условия должны выполняться при сварке плавлением контрольного соединения из металлов?. |
| 297 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.9 | Кто выбирает клеймо для деталей контрольного соединения и где оно фиксируется?. |
| 298 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.9 | Кто выдает разрешение на сварку контрольного соединения?. |
| 299 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.6 | Могут ли применяться при сварке контрольных сварных соединений сварочные материалы, не имеющие сертификата соответствия и/или сертификата завода изготовителя?. |
| 300 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.6 | Какое требование предъявляется к сварочным материалам, применяемым при сварке контрольных сварных соединений?. |
| 301 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.4. | Допускается ли при аттестации выполнять сварку полупериметра стыка, захватывая нижнюю и верхнюю части стыка.. |
| 302 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.4. | Какое количество контрольных сварных соединений из стальных труб с наружным диаметром труб до 25 мм должен выполнить сварщик при аттестации?. |
| 303 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.1 | Кто назначает виды контрольных сварных соединений, которые должны выполнять сварщики при аттестации?. |
| 304 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.11.3. | Укажите все типы соединений, предусмотренные для аттестации по сварке металлических конструкций?. |
| 305 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.11.3. | Укажите все виды деталей, предусмотренные для контрольных соединений при аттестации сварщиков металлических конструкций?; 1. |
| 306 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.11. | Укажите наиболее полный перечень характеристик, подлежащих учету при аттестации сварщиков по сварке металлов.. |
| 307 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.10 | В какой срок сварщику разрешается пересдача несданного теоретического экзамена по ранее поданной заявке?. |
| 308 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.7 | Каков порядок проведения дополнительного собеседования на экзамене?. |
| 309 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.5 | Что происходит, если сварщик не выдерживает практический экзамен?. |
| 310 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.5 | Какой из экзаменов сварщики сдают первым?. |
| 311 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.5 | Через какой промежуток времени сварщик, не прошедший аттестацию, может пройти ее повторно?. |
| 312 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.4. | От какого экзамена освобождаются сварщики, имеющие высшее или среднее техническое образование по сварочному производству при первичной аттестации?. |
| 313 | СТО 00220368-017-2010; Список вопросов. | 5.3. | Распространяются ли требования подогрева при сварке теплоустойчивых сталей на термическую резку?. |
| 314 | СТО 00220368-017-2010; Список вопросов. | 5.3. | Какая температура предварительного и сопутствующего подогрева при сварке стали марки 15Х5М?. |
| 315 | СТО 00220368-017-2010; Список вопросов. | 5.6. | Каким должно быть остывание сварного соединения из теплоустойчивых сталей после окончания сварки?. |
| 316 | СТО 00220368-017-2010; Список вопросов. | 9.1. | Кто допускается к прихватке и сварке теплоустойчивых сталей?. |
| 317 | СТО 00220368-017-2010; Список вопросов. | 10.15. | Допускается ли термическая резка теплоустойчивых сталей толщиной до 20 мм без предварительного подогрева?. |
| 318 | СТО 00220368-017-2010; Список вопросов. | 10.18. | Каким образом следует подготавливать кромки деталей под сварку теплоустойчивых сталей?. |
| 319 | СТО 00220368-017-2010; Список вопросов. | 11.5. | Чему должны соответствовать допуски и отклонения при сборке под сварку теплоустойчивых сталей?. |
| 320 | СТО 00220368-017-2010; Список вопросов. | 13.10. | Укажите допустимое время после окончания сварки до начала термической обработки теплоустойчивых сталей марок 15Х5М, 15Х5МУ толщиной 12 мм.. |
| 321 | СТО 00220368-017-2010; Список вопросов. | 13.10. | Укажите допустимое время после окончания сварки до начала термической обработки теплоустойчивых сталей марок 15Х5М, 15Х5МУ толщиной 8 мм.. |
| 322 | СТО 00220368-017-2010; Список вопросов. | 13.10. | Разрешается ли исправление дефектов в сварных соединениях из стали марки 15Х5М толщиной 10 мм до выполнения термической обработки?. |
| 323 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 1.2 | ФНП устанавливают требования:. |
| 324 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 1.4 | Требования ФНП обязательны. |
| 325 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 2.6 | Персонал сварочного производства. это. |
| 326 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 2.6 | Персонал сварочного производства должен обеспечивать. |
| 327 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 2.9 | Сварщики и специалисты сварочного производства, выполняющие сварочные работы, должны. |
| 328 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 2.11 | Каким сварщика присваивается личный шифр (клеймо)?. |
| 329 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 3.32 | Какие сварщики должны выполнять допускные сварные соединения?. |
| 330 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 3.32 | В каких условиях производится сварка допускного стыка?. |
| 331 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 4.34 | Какие виды контроля должны осуществляться при подготовке и выполнении сварочных работ?. |
| 332 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 4.39 | Что необходимо предпринять при обнаружении поверхностных дефектов (трещин, недопустимых шлаковых или вольфрамовых включений, пор, неровностей и других дефектов) при сварке многопроходных швов после наложения каждого валика?; 1. |
| 333 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 4.42 | Какое клеймо должно ставиться при выполнении сварного соединения несколькими сварщиками (бригадой сварщиков)?. |
| 334 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 4.42 | Где ставится клеймо в случае, если все сварные соединения выполнены одним сварщиком?. |
| 335 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 4.44 | Укажите максимальное количество исправлений дефектных участков сварных соединений. |