Оборудование химических, нефтехимических, нефтеперерабатывающих и взрывопожароопасных производств.
13. Энерготехнологические котлы.
Уровень: I. Способ сварки: МП

Назад

| Шифр НТД | ? | Шифр НТД | ? | Шифр НТД | ? | Шифр НТД | ? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОСТ 108.030.30-79 | 7 | По способам | 44 | ПБ 08-622-03 | 9 | ПБ 10-574-03 | 14 |
| ПБ 03-273-99 | 16 | РД 03-495-02 | 32 | ФНП "ПБ ОПО, на которых используется ОИД" | 18 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г. | 13 |

1 - 153 из 153
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец | По стр.

| № | Шифр НТД | Пункт НТД | Текст вопроса |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОСТ 108.030.30-79; Список вопросов. | 2.3.3. | Какие марки сварочной проволоки применяются для механизированной сварки плавящимся электродом в активных газах стальных конструкций котлов из сталей Cт2 и Ст3?. |
| 2 | ОСТ 108.030.30-79; Список вопросов. | 2.3.3. | Какие марки сварочной проволоки применяются для механизированной сварки плавящимся электродом в активных газах стальных конструкций котлов из стали 12ХМ?. |
| 3 | ОСТ 108.030.30-79; Список вопросов. | 2.3.3. | Какие марки сварочной проволоки применяются для механизированной сварки плавящимся электродом в активных газах стальных конструкций котлов из стали 12Х1МФ?. |
| 4 | ОСТ 108.030.30-79; Список вопросов. | 2.6.10. | Каким образом клеймятся сварные швы стальных конструкций котлов протяженностью более 1 м, подлежащие последующему неразрушающему контролю?. |
| 5 | ОСТ 108.030.30-79; Список вопросов. | 2.6.16. | На какую минимальную ширину в обе стороны от шва осуществляют предварительный подогрев при сварке стальных конструкций котлов?. |
| 6 | ОСТ 108.030.30-79; Список вопросов. | 2.6.18б. | Допускается ли прекращать сварку стальных конструкций котлов до выполнения всего шва и оставлять незаваренными отдельные участки?. |
| 7 | ОСТ 108.030.30-79; Список вопросов. | 2.8.2. | Какой зазор между деталями в соединениях элементов стальных конструкций котлов, для которых проектом предусмотрена плотная пригонка, считается допустимым?. |
| 8 | По способам; Список вопросов. | нет | С какой целью выполняют разделку кромок свариваемых деталей?. |
| 9 | По способам; Список вопросов. | нет | Какие дефекты характерны при сварке тонколистового металла (0,5-3 мм).. |
| 10 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите, требуется ли при многослойной сварке разбивать шов таким образом, чтобы стыкуемые участки ("замки") наплавляемого слоя не совпадали с "замками" соседних слоев.. |
| 11 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите, с какой стороны выполняются прихватки при сборке конструкций, свариваемых дуговой сваркой с двух сторон.. |
| 12 | По способам; Список вопросов. | нет | Необходимо ли менять светофильтры в зависимости от величины сварочного тока?. |
| 13 | По способам; Список вопросов. | нет | Какой должна быть величина силы тока при дуговой сварке (наплавке) в вертикальном положении снизу вверх по сравнению с величиной силы тока в нижнем положении?. |
| 14 | По способам; Список вопросов. | нет | Допускается ли выводить кратер и возбуждать дугу на основном металле за пределами шва?. |
| 15 | По способам; Список вопросов. | нет | Каким образом преимущественно свариваются длинные швы металлоконструкций (свыше 1000 мм)?. |
| 16 | По способам; Список вопросов. | нет | Каким образом преимущественно свариваются короткие швы (250-350 мм)?. |
| 17 | По способам; Список вопросов. | нет | Каким образом преимущественно свариваются швы средней длины (350-1000 мм)?. |
| 18 | По способам; Список вопросов. | нет | Как влияет сварочный ток на размеры шва и ЗТВ при неизменности других параметров?. |
| 19 | По способам; Список вопросов. | нет | Какие факторы учитывают при выборе сварочной проволоки сплошного сечения?. |
| 20 | По способам; Список вопросов. | нет | С какой целью применяют импульсно-дуговой способ сварки (наплавки) плавящимся электродом?. |
| 21 | По способам; Список вопросов. | нет | Каким должен быть защитный поток газа, выходящего из сопла горелки для лучшей защиты сварочной ванны и металла шва?. |
| 22 | По способам; Список вопросов. | нет | В каком месте сварного соединения должно производиться зажигание и гашение дуги?. |
| 23 | По способам; Список вопросов. | нет | При сварке в защитном газе плавящимся электродом образуются брызги расплавленного металла, которые прилипают к мундштуку и соплу и могут привести к закорачиванию сварочной цепи. Во избежание этого применяют:. |
| 24 | По способам; Список вопросов. | нет | Как проверяют качество защитного газа перед использованием его на производственном участке?. |
| 25 | По способам; Список вопросов. | нет | Следует ли подогревать углекислый газ перед выполнением сварки?. |
| 26 | По способам; Список вопросов. | нет | Следует ли применять осушители газа перед выполнением сварки в углекислом газе или в его смесях с другими газами?. |
| 27 | По способам; Список вопросов. | нет | Какую вольтамперную характеристику должны иметь источники питания дуги для сварки в активных газах?. |
| 28 | По способам; Список вопросов. | нет | С какой целью в сварочные проволоки для сварки в углекислом газе вводят кремний и марганец?. |
| 29 | По способам; Список вопросов. | нет | В чем заключается особенность сварки в углекислом газе по сравнению со сваркой в других защитных газах?. |
| 30 | По способам; Список вопросов. | нет | Зачем при сварке в углекислом газе ограничивают напряжение дуги?. |
| 31 | По способам; Список вопросов. | нет | В какой цвет окрашивают баллоны с двуокисью углерода и с окраской баллонов с какими газами это совпадает?. |
| 32 | По способам; Список вопросов. | нет | При каком давлении углекислый газ находится в баллоне при температуре 20 град. С?. |
| 33 | По способам; Список вопросов. | нет | Наличием какого устройства отличается оборудование постов для сварки в углекислом газе по сравнению с другими способами сварки в защитных газах?. |
| 34 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите марки проволок, рекомендуемые для механизированной сварки в защитных газах стыков труб из низколегированных (кремнемарганцовистых) сталей. |
| 35 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите все факторы, определяющие надежность газовой защиты зоны сварки при сварке в защитном газе.. |
| 36 | По способам; Список вопросов. | нет | Как влияет увеличение расстояния от сопла горелки до поверхности металла?. |
| 37 | По способам; Список вопросов. | нет | Чем измеряют расход защитного газа при сварке (наплавке)?. |
| 38 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите наиболее полный перечень оборудования, входящего в состав поста для сварки в углекислом газе.. |
| 39 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите рекомендуемые диаметры проволоки марок Св-08ГС или Св-08Г2С для механизированной сварки в защитных газах швов на вертикальной плоскости конструкций из углеродистой сталей:. |
| 40 | По способам; Список вопросов. | нет | Рекомендуемые диаметры проволоки марок Св-08ГС или Св-08Г2С для механизированной сварки в защитных газах швов в нижнем положении конструкций из углеродистой сталей:. |
| 41 | По способам; Список вопросов. | нет | При механизированной сварке в защитных газах стыковых соединений листов толщиной 3...6 мм в потолочном положении по сравнению с нижним рекомендуется:. |
| 42 | По способам; Список вопросов. | нет | Какая скорость рекомендуется для механизированной сварки в защитных газах стыковых соединений металлоконструкций толщиной 3...4 мм в нижнем положении?. |
| 43 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите рекомендуемый вылет электрода из мундштука перед зажиганием дуги для выполнения механизированной сварки в защитных газах:. |
| 44 | По способам; Список вопросов. | нет | Что обеспечивает стабильный процесс в широком диапазоне рабочих режимов и надежную газовую защиту при механизированной сварке в защитных газах?. |
| 45 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите, в каком пространственном положении может производиться механизированная сварка в защитном газе проволокой сплошного сечения.. |
| 46 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите порядок действий перед возбуждением дуги и началом механизированной сварки в защитном газе.. |
| 47 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите рекомендуемый угол наклона горелки при механизированной сварке в защитном газе в нижнем положении стыковых соединений толщиной 10...15мм.. |
| 48 | По способам; Список вопросов. | нет | Как рекомендуется выполнять стыковые соединения толщиной до 3 мм механизированной сваркой в защитном газе?. |
| 49 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите положение электрода по отношению к направлению его перемещения при механизированной сварке в защитных газах стыковых соединений в нижнем положении для толщины металла 3...4 мм.. |
| 50 | По способам; Список вопросов. | нет | Какие требования предъявляются к качеству сварочной проволоки сплошного сечения перед ее применением?. |
| 51 | По способам; Список вопросов. | нет | Какие свойства сварочной углеродистой проволоки (марок Св-08, Св-08А и др.) проверяют перед выдачей на производственный участок?. |
| 52 | ПБ 08-622-03; Список вопросов. | 5.1.2 | Допускается ли заделка сварного шва в стену при проходе через нее сварных трубопроводов?. |
| 53 | ПБ 08-622-03; Список вопросов. | 8.9 | Какое количество дублеров, находящихся снаружи, необходимо обеспечить при работе сварщиков внутри емкостей и аппаратов?. |
| 54 | ПБ 08-622-03; Список вопросов. | 8.9 | Какие средства защиты должны иметь дублеры сварщиков, находящиеся снаружи емкостей и аппаратов?. |
| 55 | ПБ 08-622-03; Список вопросов. | 8.9 | Какие дополнительные средства защиты должны находиться на месте проведения сварочных работ внутри емкостей и аппаратов?. |
| 56 | ПБ 08-622-03; Список вопросов. | 8.10 | Допускается ли одновременная работа внутри емкости газосварщика и электросварщика?. |
| 57 | ПБ 08-622-03; Список вопросов. | 8.12 | Чем дополнительно должны быть снабжены сварщики, работающие на высоте?. |
| 58 | ПБ 08-622-03; Список вопросов. | 8.13 | Чем дополнительно должны быть снабжены сварщики, работающие в сырых местах?. |
| 59 | ПБ 08-622-03; Список вопросов. | 8.14 | На каком минимальном расстоянии могут располагаться баллоны со сжиженным газом от источников открытого огня и сильно нагретых предметов?. |
| 60 | ПБ 08-622-03; Список вопросов. | 8.14 | На каком минимальном расстоянии друг от друга могут располагаться баллоны со сжиженным газом и кислородом?. |
| 61 | ПБ 10-574-03; Список вопросов. | 5.3.3 | Какие сварщики допускаются к сварке и прихватке при изготовлении или ремонте котлов?. |
| 62 | ПБ 10-574-03; Список вопросов. | 5.3.6 | Где ставится клеймо сварщика, если все сварные соединения данного изделия выполнены одним сварщиком?. |
| 63 | ПБ 10-574-03; Список вопросов. | 5.3.6 | При какой толщине стенки элементов, работающих под давлением, сварные соединения подлежат клеймению.. |
| 64 | ПБ 10-574-03; Список вопросов. | 5.3.10 | Допускается ли выполнять подготовку кромок и прилегающих к ним поверхностей под сварку при изготовлении объектов котлонадзора путем термической резки или строжки?. |
| 65 | ПБ 10-574-03; Список вопросов. | 5.3.13 | Какой сварщик допускается к приварке вспомогательных элементов (сборочных устройств, временных креплений и др.) при сварке объектов котлонадзора?. |
| 66 | ПБ 10-574-03; Список вопросов. | 5.3.21 | Допускается ли применение газовой сварки для деталей из аустенитных и высокохромистых сталей мартенситного и мартенситно-ферритного классов?. |
| 67 | ПБ 10-574-03; Список вопросов. | 5.3.22 | При какой температуре требуется просушка и подогрев перед сваркой элементов котла, работающих под давлением независимо от толщины и марки материала?. |
| 68 | ПБ 10-574-03; Список вопросов. | 5.3.22 | До какой температуры производится подогрев свариваемых деталей котла при отрицательной температуре окружающего воздуха, если для данного материала детали не предусмотрен подогрев при положительной температуре?. |
| 69 | ПБ 10-574-03; Список вопросов. | 5.3.24 | Необходимо ли удалять шлак, брызги металла и другие загрязнения со шва и прилегающих участков после сварки?. |
| 70 | ПБ 10-574-03; Список вопросов. | 5.6.2 | Какие зоны подлежат зачистке перед проведением ВИК сварных соединений, выполненных дуговой сваркой?. |
| 71 | ПБ 10-574-03; Список вопросов. | Прил.8 | Допускаются ли незаваренные кратеры в сварных соединениях?. |
| 72 | ПБ 10-574-03; Список вопросов. | Прил.8 | Допускаются ли свищи в сварных соединениях?. |
| 73 | ПБ 10-574-03; Список вопросов. | Прил.8 | Допускаются ли прожоги в сварных соединениях?. |
| 74 | ПБ 10-574-03; Список вопросов. | Прил.8 | Допускаются ли подрезы в сварных соединениях котла?. |
| 75 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.7 | Какие экзамены должны сдавать сварщики при внеочередной аттестации?. |
| 76 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.6 | Какие экзамены должны сдавать сварщики при периодической аттестации?. |
| 77 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.5 | Какие экзамены должны сдавать сварщики при дополнительной аттестации?. |
| 78 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.10 | В каком документе изложен порядок аттестации сварщиков?. |
| 79 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.8 | Какой квалификационный разряд должен иметь сварщик в случае самостоятельной подачи заявки на аттестацию?. |
| 80 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.7 | Какая аттестация сварщика считается внеочередной?. |
| 81 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.6 | Какая аттестация сварщика считается периодической?. |
| 82 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.5 | Когда сварщики должны проходить дополнительную аттестацию?. |
| 83 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.4 | Какая аттестация сварщика считается первичной?. |
| 84 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.3 | Укажите виды аттестации сварщиков.. |
| 85 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.1 | Для осуществления какого вида деятельности подлежат аттестации сварщики?. |
| 86 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 3.2 | Когда должна проводиться специальная подготовка сварщиков и специалистов сварочного производства?. |
| 87 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 2.5 | Где должна проводиться аттестация сварщиков?. |
| 88 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 1.2 | С какой целью проводится аттестация сварщиков и специалистов сварочного производства?. |
| 89 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 1.5 | Сколько уровней профессиональной подготовки устанавливает САСв?. |
| 90 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 1.5 | Отменяет ли присвоение уровня профессиональной подготовки квалификационный разряд сварщика, предусмотренный системой ЕТКС, после его аттестации по данным Правилам?. |
| 91 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.7 | В каком аттестационном центре может проходить периодическую аттестацию сварщик?. |
| 92 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.7 | Допускается ли проведение дополнительной и периодической аттестации в аттестационном центре, не проводившем первичную аттестацию сварщика?. |
| 93 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.6 | Какое удостоверение выдается сварщику после прохождения периодической аттестации?. |
| 94 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.5 | Сколько раз может быть продлен срок действия аттестационного удостоверения сварщика?. |
| 95 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.3 | Когда аттестационное удостоверение сварщика металлических конструкций считается недействительным?. |
| 96 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.1, 1.16.2 | Какими документами оформляются результаты периодической аттестации сварщика?. |
| 97 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.1, 1.16.2 | Какими документами оформляются результаты дополнительной аттестации сварщика?. |
| 98 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.1, 1.16.2 | Какими документами оформляются результаты первичной аттестации сварщика?. |
| 99 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.15.1 | По какому количеству способов сварки может одновременно аттестоваться сварщик?. |
| 100 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.13.4. | Что такое контролируемая зона контрольного сварного соединения при неразрушающих методах контроля?. |
| 101 | РД 03-495-02; Список вопросов. | Приложение 17, табл. 6 | Какой метод контроля качества является обязательным для оценки качества контрольных сварных соединений всех типов?. |
| 102 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12. 11 | Может ли аттестационная комиссия прервать практический экзамен сварщика, и в каких случаях?. |
| 103 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12. 10 | В каком случае контрольное сварное соединение должно иметь в корне и в верхнем наплавленном слое, по меньшей мере, одно прерывание процесса с последующим возобновлением сварки в этом месте?. |
| 104 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12. 10 | Может ли сварщик при выполнении КСС устранять мелкие поверхностные дефекты в облицовочном шве ручным абразивным инструментом?. |
| 105 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12. 10 | Может ли сварщик устранять мелкие поверхностные дефекты в корневом шве ручным абразивным инструментом?. |
| 106 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.10 | Какие условия должны выполняться при сварке плавлением контрольного соединения из металлов?. |
| 107 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.9 | Кто выбирает клеймо для деталей контрольного соединения и где оно фиксируется?. |
| 108 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.9 | Кто выдает разрешение на сварку контрольного соединения?. |
| 109 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.6 | Могут ли применяться при сварке контрольных сварных соединений сварочные материалы, не имеющие сертификата соответствия и/или сертификата завода изготовителя?. |
| 110 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.6 | Какое требование предъявляется к сварочным материалам, применяемым при сварке контрольных сварных соединений?. |
| 111 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.4. | Допускается ли при аттестации выполнять сварку полупериметра стыка, захватывая нижнюю и верхнюю части стыка.. |
| 112 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.4. | Какое количество контрольных сварных соединений из стальных труб с наружным диаметром труб до 25 мм должен выполнить сварщик при аттестации?. |
| 113 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.1 | Кто назначает виды контрольных сварных соединений, которые должны выполнять сварщики при аттестации?. |
| 114 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.11.3. | Укажите все типы соединений, предусмотренные для аттестации по сварке металлических конструкций?. |
| 115 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.11.3. | Укажите все виды деталей, предусмотренные для контрольных соединений при аттестации сварщиков металлических конструкций?; 1. |
| 116 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.11. | Укажите наиболее полный перечень характеристик, подлежащих учету при аттестации сварщиков по сварке металлов.. |
| 117 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.10 | В какой срок сварщику разрешается пересдача несданного теоретического экзамена по ранее поданной заявке?. |
| 118 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.7 | Каков порядок проведения дополнительного собеседования на экзамене?. |
| 119 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.5 | Что происходит, если сварщик не выдерживает практический экзамен?. |
| 120 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.5 | Какой из экзаменов сварщики сдают первым?. |
| 121 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.5 | Через какой промежуток времени сварщик, не прошедший аттестацию, может пройти ее повторно?. |
| 122 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.4. | От какого экзамена освобождаются сварщики, имеющие высшее или среднее техническое образование по сварочному производству при первичной аттестации?. |
| 123 | ФНП "ПБ ОПО, на которых используется ОИД"; Список вопросов. | 3. | Укажите, на какое оборудование, работающее под избыточным давлением более 0,07 МПа, распространяются ФНП?. |
| 124 | ФНП "ПБ ОПО, на которых используется ОИД"; Список вопросов. | 3. | Укажите, на какое оборудование, работающее под избыточным давлением более 0,07 МПа, распространяются ФНП?. |
| 125 | ФНП "ПБ ОПО, на которых используется ОИД"; Список вопросов. | 97. | Какие сварщики допускаются к работам по ремонту, монтажу, реконструкции (модернизации) оборудования под давлением?. |
| 126 | ФНП "ПБ ОПО, на которых используется ОИД"; Список вопросов. | 102. | Допускается ли использование стальных труб, бывших в употреблении, при монтаже, ремонте, реконструкции (модернизации) оборудования, работающего под давлением?. |
| 127 | ФНП "ПБ ОПО, на которых используется ОИД"; Список вопросов. | 109. | Каким способом производится резка листов, труб и других полуфабрикатов, а также вырезка отверстий?. |
| 128 | ФНП "ПБ ОПО, на которых используется ОИД"; Список вопросов. | 119. | Допускается ли при сборке, подгонка кромок ударным способом или местным нагревом?. |
| 129 | ФНП "ПБ ОПО, на которых используется ОИД"; Список вопросов. | 120. | Каким способом должна быть выполнена подготовка кромок и поверхностей под сварку?. |
| 130 | ФНП "ПБ ОПО, на которых используется ОИД"; Список вопросов. | 121. | Какой документ регламентирует значение смещения внутренних кромок при сборке стыковых соединений труб с односторонней разделкой кромок и свариваемых без подкладных колец и подварки корня шва?. |
| 131 | ФНП "ПБ ОПО, на которых используется ОИД"; Список вопросов. | 123. | Кто должен выполнять приварку вспомогательных элементов (сборочных устройств, временных креплений)?. |
| 132 | ФНП "ПБ ОПО, на которых используется ОИД"; Список вопросов. | 138. | Что необходимо соблюсти при выполнении сварки в условиях отрицательной температуры?. |
| 133 | ФНП "ПБ ОПО, на которых используется ОИД"; Список вопросов. | 153. | Укажите, какие сварные соединения, подлежат визуальному и измерительному контролю?. |
| 134 | ФНП "ПБ ОПО, на которых используется ОИД"; Список вопросов. | 153. | С целью выявления каких дефектов, проводят визуальный осмотр и измерения сварных соединений?. |
| 135 | ФНП "ПБ ОПО, на которых используется ОИД"; Список вопросов. | 154. | На какую ширину должны быть зачищены, от шлака и других загрязнений, поверхности сварного шва и прилегающих к нему участков основного металла, перед визуальным контролем поверхности шва?. |
| 136 | ФНП "ПБ ОПО, на которых используется ОИД"; Список вопросов. | 155. | На каком этапе проводят исправление поверхностных дефектов, выявленных при визуальном и измерительном контроле?. |
| 137 | ФНП "ПБ ОПО, на которых используется ОИД"; Список вопросов. | 158. | Как определяется объем контроля, если при выборочном контроле сварных соединений ультразвуковым и радиографическим методом, выполненных сварщиком, будут обнаружены недопустимые дефекты?. |
| 138 | ФНП "ПБ ОПО, на которых используется ОИД"; Список вопросов. | 188. | Каким способом должны быть удалены дефекты сварных соединений?. |
| 139 | ФНП "ПБ ОПО, на которых используется ОИД"; Список вопросов. | 190. | Сколько раз допускается проводить исправление дефектов на одном и том же участке сварного соединения?. |
| 140 | ФНП "ПБ ОПО, на которых используется ОИД"; Список вопросов. | 139 | Если ли особенность в подогреве деталей перед сваркой при отрицательной температуре окружающего воздуха?. |
| 141 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 1.2 | ФНП устанавливают требования:. |
| 142 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 1.4 | Требования ФНП обязательны. |
| 143 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 2.6 | Персонал сварочного производства. это. |
| 144 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 2.6 | Персонал сварочного производства должен обеспечивать. |
| 145 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 2.9 | Сварщики и специалисты сварочного производства, выполняющие сварочные работы, должны. |
| 146 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 2.11 | Каким сварщика присваивается личный шифр (клеймо)?. |
| 147 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 3.32 | Какие сварщики должны выполнять допускные сварные соединения?. |
| 148 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 3.32 | В каких условиях производится сварка допускного стыка?. |
| 149 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 4.34 | Какие виды контроля должны осуществляться при подготовке и выполнении сварочных работ?. |
| 150 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 4.39 | Что необходимо предпринять при обнаружении поверхностных дефектов (трещин, недопустимых шлаковых или вольфрамовых включений, пор, неровностей и других дефектов) при сварке многопроходных швов после наложения каждого валика?; 1. |
| 151 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 4.42 | Какое клеймо должно ставиться при выполнении сварного соединения несколькими сварщиками (бригадой сварщиков)?. |
| 152 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 4.42 | Где ставится клеймо в случае, если все сварные соединения выполнены одним сварщиком?. |
| 153 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 4.44 | Укажите максимальное количество исправлений дефектных участков сварных соединений. |