Оборудование химических, нефтехимических, нефтеперерабатывающих и взрывопожароопасных производств.
16. Технологические трубопроводы и детали трубопроводов.
Уровень: I. Способ сварки: МП

Назад

| Шифр НТД | ? | Шифр НТД | ? | Шифр НТД | ? | Шифр НТД | ? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По способам | 44 | ВСН 362-87/1 | 11 | ОСТ 26-01-1434-87 | 16 | РБ технологич. трубопроводов | 22 |
| ПБ 08-622-03 | 9 | СНиП 3.05.05-84 (СП 75.13330.2011) | 9 | СНиП 3.05.04-85* (СП 129.13330.2019) | 18 | РД 03-495-02 (2) | 4 |
| СТО 00220256-002-2006 | 10 | СТО 00220368-011-2007 | 7 | СТО 00220368-012-2008 | 6 | СТО 00220575.063-2005 | 5 |
| СТО 00220368-013-2009 | 21 | СА 03-005-07 | 44 | ПБ 03-273-99 | 16 | РД 03-495-02 | 32 |
| ФНП "ПБ ОПО, на которых используется ОИД" | 18 | ГОСТ 32569-2013 | 28 | СТО 00220368-017-2010 | 11 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г. | 13 |
| РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1 | 14 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2 | 20 |  |  |  |  |

1 - 378 из 378
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец | По стр.

| № | Шифр НТД | Пункт НТД | Текст вопроса |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | По способам; Список вопросов. | нет | С какой целью выполняют разделку кромок свариваемых деталей?. |
| 2 | По способам; Список вопросов. | нет | Какие дефекты характерны при сварке тонколистового металла (0,5-3 мм).. |
| 3 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите, требуется ли при многослойной сварке разбивать шов таким образом, чтобы стыкуемые участки ("замки") наплавляемого слоя не совпадали с "замками" соседних слоев.. |
| 4 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите, с какой стороны выполняются прихватки при сборке конструкций, свариваемых дуговой сваркой с двух сторон.. |
| 5 | По способам; Список вопросов. | нет | Необходимо ли менять светофильтры в зависимости от величины сварочного тока?. |
| 6 | По способам; Список вопросов. | нет | Какой должна быть величина силы тока при дуговой сварке (наплавке) в вертикальном положении снизу вверх по сравнению с величиной силы тока в нижнем положении?. |
| 7 | По способам; Список вопросов. | нет | Допускается ли выводить кратер и возбуждать дугу на основном металле за пределами шва?. |
| 8 | По способам; Список вопросов. | нет | Каким образом преимущественно свариваются длинные швы металлоконструкций (свыше 1000 мм)?. |
| 9 | По способам; Список вопросов. | нет | Каким образом преимущественно свариваются короткие швы (250-350 мм)?. |
| 10 | По способам; Список вопросов. | нет | Каким образом преимущественно свариваются швы средней длины (350-1000 мм)?. |
| 11 | По способам; Список вопросов. | нет | Как влияет сварочный ток на размеры шва и ЗТВ при неизменности других параметров?. |
| 12 | По способам; Список вопросов. | нет | Какие факторы учитывают при выборе сварочной проволоки сплошного сечения?. |
| 13 | По способам; Список вопросов. | нет | С какой целью применяют импульсно-дуговой способ сварки (наплавки) плавящимся электродом?. |
| 14 | По способам; Список вопросов. | нет | Каким должен быть защитный поток газа, выходящего из сопла горелки для лучшей защиты сварочной ванны и металла шва?. |
| 15 | По способам; Список вопросов. | нет | В каком месте сварного соединения должно производиться зажигание и гашение дуги?. |
| 16 | По способам; Список вопросов. | нет | При сварке в защитном газе плавящимся электродом образуются брызги расплавленного металла, которые прилипают к мундштуку и соплу и могут привести к закорачиванию сварочной цепи. Во избежание этого применяют:. |
| 17 | По способам; Список вопросов. | нет | Как проверяют качество защитного газа перед использованием его на производственном участке?. |
| 18 | По способам; Список вопросов. | нет | Следует ли подогревать углекислый газ перед выполнением сварки?. |
| 19 | По способам; Список вопросов. | нет | Следует ли применять осушители газа перед выполнением сварки в углекислом газе или в его смесях с другими газами?. |
| 20 | По способам; Список вопросов. | нет | Какую вольтамперную характеристику должны иметь источники питания дуги для сварки в активных газах?. |
| 21 | По способам; Список вопросов. | нет | С какой целью в сварочные проволоки для сварки в углекислом газе вводят кремний и марганец?. |
| 22 | По способам; Список вопросов. | нет | В чем заключается особенность сварки в углекислом газе по сравнению со сваркой в других защитных газах?. |
| 23 | По способам; Список вопросов. | нет | Зачем при сварке в углекислом газе ограничивают напряжение дуги?. |
| 24 | По способам; Список вопросов. | нет | В какой цвет окрашивают баллоны с двуокисью углерода и с окраской баллонов с какими газами это совпадает?. |
| 25 | По способам; Список вопросов. | нет | При каком давлении углекислый газ находится в баллоне при температуре 20 град. С?. |
| 26 | По способам; Список вопросов. | нет | Наличием какого устройства отличается оборудование постов для сварки в углекислом газе по сравнению с другими способами сварки в защитных газах?. |
| 27 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите марки проволок, рекомендуемые для механизированной сварки в защитных газах стыков труб из низколегированных (кремнемарганцовистых) сталей. |
| 28 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите все факторы, определяющие надежность газовой защиты зоны сварки при сварке в защитном газе.. |
| 29 | По способам; Список вопросов. | нет | Как влияет увеличение расстояния от сопла горелки до поверхности металла?. |
| 30 | По способам; Список вопросов. | нет | Чем измеряют расход защитного газа при сварке (наплавке)?. |
| 31 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите наиболее полный перечень оборудования, входящего в состав поста для сварки в углекислом газе.. |
| 32 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите рекомендуемые диаметры проволоки марок Св-08ГС или Св-08Г2С для механизированной сварки в защитных газах швов на вертикальной плоскости конструкций из углеродистой сталей:. |
| 33 | По способам; Список вопросов. | нет | Рекомендуемые диаметры проволоки марок Св-08ГС или Св-08Г2С для механизированной сварки в защитных газах швов в нижнем положении конструкций из углеродистой сталей:. |
| 34 | По способам; Список вопросов. | нет | При механизированной сварке в защитных газах стыковых соединений листов толщиной 3...6 мм в потолочном положении по сравнению с нижним рекомендуется:. |
| 35 | По способам; Список вопросов. | нет | Какая скорость рекомендуется для механизированной сварки в защитных газах стыковых соединений металлоконструкций толщиной 3...4 мм в нижнем положении?. |
| 36 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите рекомендуемый вылет электрода из мундштука перед зажиганием дуги для выполнения механизированной сварки в защитных газах:. |
| 37 | По способам; Список вопросов. | нет | Что обеспечивает стабильный процесс в широком диапазоне рабочих режимов и надежную газовую защиту при механизированной сварке в защитных газах?. |
| 38 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите, в каком пространственном положении может производиться механизированная сварка в защитном газе проволокой сплошного сечения.. |
| 39 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите порядок действий перед возбуждением дуги и началом механизированной сварки в защитном газе.. |
| 40 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите рекомендуемый угол наклона горелки при механизированной сварке в защитном газе в нижнем положении стыковых соединений толщиной 10...15мм.. |
| 41 | По способам; Список вопросов. | нет | Как рекомендуется выполнять стыковые соединения толщиной до 3 мм механизированной сваркой в защитном газе?. |
| 42 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите положение электрода по отношению к направлению его перемещения при механизированной сварке в защитных газах стыковых соединений в нижнем положении для толщины металла 3...4 мм.. |
| 43 | По способам; Список вопросов. | нет | Какие требования предъявляются к качеству сварочной проволоки сплошного сечения перед ее применением?. |
| 44 | По способам; Список вопросов. | нет | Какие свойства сварочной углеродистой проволоки (марок Св-08, Св-08А и др.) проверяют перед выдачей на производственный участок?. |
| 45 | ВСН 362-87/1; Список вопросов. | 5.30 | Каким образом следует выбирать конструктивные элементы кромок и размеры сварного шва при сварке труб с различной толщиной стенки, если плавный переход от одной детали к другой обеспечивается скосом на подготовленной кромке более толстой детали?. |
| 46 | ВСН 362-87/1; Список вопросов. | 5.67 | Укажите количество прихваток при механизированной сварке в углекислом газе труб диаметром до 100 мм.. |
| 47 | ВСН 362-87/1; Список вопросов. | 5.67 | Укажите количество прихваток при механизированной сварке в углекислом газе труб диаметром свыше 100 до 300 мм.. |
| 48 | ВСН 362-87/1; Список вопросов. | 5.67 | Укажите количество прихваток при механизированной сварке в углекислом газе труб диаметром свыше 300 до 600 мм.. |
| 49 | ВСН 362-87/1; Список вопросов. | 5.67 | Укажите количество прихваток при механизированной сварке в углекислом газе труб диаметром свыше 600 мм.. |
| 50 | ВСН 362-87/1; Список вопросов. | 5.67 | Укажите длину прихваток при механизированной сварке в углекислом газе труб диаметром до 100 мм.. |
| 51 | ВСН 362-87/1; Список вопросов. | 5.67 | Укажите длину прихваток при механизированной сварке в углекислом газе труб диаметром свыше 100 до 300 мм.. |
| 52 | ВСН 362-87/1; Список вопросов. | 5.67 | Укажите длину прихваток при механизированной сварке в углекислом газе труб диаметром свыше 300 до 600 мм.. |
| 53 | ВСН 362-87/1; Список вопросов. | 5.67 | Укажите длину прихваток при механизированной сварке в углекислом газе труб диаметром свыше 600 мм.. |
| 54 | ВСН 362-87/1; Список вопросов. | 5.67 | В каком случае допускается выполнять сборку и сварку стыков трубопроводов без прихваток?. |
| 55 | ВСН 362-87/1; Список вопросов. | 5.76. | В каком состоянии следует приваривать арматуру при монтаже технологического трубопровода?. |
| 56 | ОСТ 26-01-1434-87; Список вопросов. | 4.5 | Какие допускные стыки должны сварить сварщики, чтобы получить допуск к механизированной сварке технологических трубопроводов высокого давления во всех пространственных положениях?. |
| 57 | ОСТ 26-01-1434-87; Список вопросов. | 4.8 | Каким сварщикам, из числа тех, кто получил допуск к механизированной сварке технологических трубопроводов высокого давления, присваивается личное клеймо?. |
| 58 | ОСТ 26-01-1434-87; Список вопросов. | 5.1 | На каких трубопроводах высокого давления допускаются соединения с подкладными кольцами?. |
| 59 | ОСТ 26-01-1434-87; Список вопросов. | 6.9 | На каком расстоянии от кромок разделки допускается располагать швы приварки технологических креплений при сборке под сварку трубопроводов высокого давления?. |
| 60 | ОСТ 26-01-1434-87; Список вопросов. | 6.10 | Каким способом следует приваривать технологические крепления при сборке под сварку трубопроводов высокого давления?. |
| 61 | ОСТ 26-01-1434-87; Список вопросов. | 6.11 | На какую высоту от поверхности деталей трубопроводов высокого давления следует оставлять части технологических креплений при их огневой резке?. |
| 62 | ОСТ 26-01-1434-87; Список вопросов. | 6.12 | Каким способом следует приваривать технологические крепления при сборке под сварку трубопроводов высокого давления из аустенитных сталей толщиной менее 8 мм, к которым предъявляются требования стойкости против межкристаллитной коррозии?. |
| 63 | ОСТ 26-01-1434-87; Список вопросов. | 7.3 | При какой температуре должна производиться сварка сборочных единиц трубопроводов высокого давления?. |
| 64 | ОСТ 26-01-1434-87; Список вопросов. | 7.9 | При какой толщине стенки трубопровода высокого давления сварку в углекислом газе следует вести не менее, чем в два слоя?. |
| 65 | ОСТ 26-01-1434-87; Список вопросов. | 7.11 | До какой температуры следует охлаждать металл шва перед наложением следующего валика при многопроходной сварке аустенитных сталей трубопроводов высокого давления?. |
| 66 | ОСТ 26-01-1434-87; Список вопросов. | 7.13 | Каким образом следует клеймить сварные стыки трубопроводов высокого давления?. |
| 67 | ОСТ 26-01-1434-87; Список вопросов. | 7.13 | Какую величину не должна превышать глубина клеймения сварных стыков трубопроводов высокого давления?. |
| 68 | ОСТ 26-01-1434-87; Список вопросов. | 8.3 | Какой толщины должна быть аустенитная наплавка на кромки после механической обработки на деталях из неподкаливающихся сталях при сварке трубопроводов высокого давления?. |
| 69 | ОСТ 26-01-1434-87; Список вопросов. | 8.3 | Какой толщины должна быть аустенитная наплавка на кромки после механической обработки на деталях из подкаливающихся сталях при сварке трубопроводов высокого давления?. |
| 70 | ОСТ 26-01-1434-87; Список вопросов. | 12.3 | Какие дефекты сварных соединений трубопроводов высокого давления допускается исправлять зачисткой с плавными переходами к основному металлу?. |
| 71 | ОСТ 26-01-1434-87; Список вопросов. | 12.4 | Какие дефекты сварных соединений трубопроводов высокого давления допускается исправлять выборкой и подваркой дефектного участка?. |
| 72 | РБ технологич. трубопроводов; Список вопросов. | 34 | Какой тип сварных соединений следует использовать для соединения трубопроводов, работающих под давлением до 35МПа?. |
| 73 | РБ технологич. трубопроводов; Список вопросов. | 37 | Какое расстояние должно быть между двумя соседними кольцевыми стыковыми сварными швами?. |
| 74 | РБ технологич. трубопроводов; Список вопросов. | 37 | Какое расстояние должно быть между кольцевым сварным швом трубопровода и краем опоры?. |
| 75 | РБ технологич. трубопроводов; Список вопросов. | 37 | Какое расстояние рекомендуется между кольцевым сварным швом трубопровода и началом гиба трубы?. |
| 76 | РБ технологич. трубопроводов; Список вопросов. | 310, прил. 13 | Какую величину не должно превышать смещение кромок кольцевого шва по внутреннему диаметру при сборке стыков технологических трубопроводов I категории с номинальным давлением PN до 10 МПа ?. |
| 77 | РБ технологич. трубопроводов; Список вопросов. | 178 | На каком расстоянии от сварного шва должны располагаться опоры и подвески технологического трубопровода?. |
| 78 | РБ технологич. трубопроводов; Список вопросов. | 243 | Каким должно быть расстояние от штуцера или любого другого элемента с угловым швом до начала гнутого участка или поперечного сварного шва трубопровода?. |
| 79 | РБ технологич. трубопроводов; Список вопросов. | 243 | Какой должна быть длина прямого участка между сварными швами двух соседних гибов?. |
| 80 | РБ технологич. трубопроводов; Список вопросов. | 244 | Каким должно быть расстояние между соседними сварными соединениями при вварке кольцевых вставок в трубопровод?. |
| 81 | РБ технологич. трубопроводов; Список вопросов. | 257 | В каком состоянии при cварке должна находиться приварная трубопроводная арматура ?. |
| 82 | РБ технологич. трубопроводов; Список вопросов. | 293 | Кто должен выполнять прихватки при сборке труб?. |
| 83 | РБ технологич. трубопроводов; Список вопросов. | 305 | Как рекомендуется производить сборку стыков технологических трубопроводов под сварку?. |
| 84 | РБ технологич. трубопроводов; Список вопросов. | 305 | Из каких материалов могут быть изготовлены технологические крепления для сборки под сварку стыков из закаливающихся теплоустойчивых сталей технологических трубопроводов?. |
| 85 | РБ технологич. трубопроводов; Список вопросов. | 309 | Укажите величину смещения кромок труб и других элементов технологического трубопровода по наружному диаметру, когда плавный переход обеспечивается за счет наклонного расположения шва?. |
| 86 | РБ технологич. трубопроводов; Список вопросов. | 309 | Укажите способ подготовки под сварку кромок труб технологического трубопровода, когда смещение по наружному диаметру превышает допустимые значения?. |
| 87 | РБ технологич. трубопроводов; Список вопросов. | 310, прил.13 | Какую величину не должно превышать смещение кромок кольцевого шва по внутреннему диаметру при сборке стыков технологических трубопроводов с номинальным давлением PN свыше 10 до 320 МПа?. |
| 88 | РБ технологич. трубопроводов; Список вопросов. | 310, прил.13 | Какую величину не должно превышать смещение кромок кольцевого шва по внутреннему диаметру при сборке стыков технологических трубопроводов V категории с номинальным давлением PN до 10 МПа?. |
| 89 | РБ технологич. трубопроводов; Список вопросов. | 310, прил.13 | Какую величину не должно превышать смещение кромок продольного шва по внутреннему диаметру при сборке стыков технологических трубопроводов III и IV категорий с номинальным давлением PN до 10 МПа?. |
| 90 | РБ технологич. трубопроводов; Список вопросов. | 313 | Что необходимо предпринять, если прихватки имеют недопустимые дефекты, обнаруженные внешним осмотром?. |
| 91 | РБ технологич. трубопроводов; Список вопросов. | 314 | Как следует располагать прихватки по периметру стыка?. |
| 92 | РБ технологич. трубопроводов; Список вопросов. | 331 | Какие зоны подлежат очистке от шлака, окалины, брызг металла, шлака и загрязнений перед проведением визуального и измерительного контроля соединений технологических трубопроводов?. |
| 93 | РБ технологич. трубопроводов; Список вопросов. | 332 | Допускаются ли незаплавленные кратеры в сварных соединениях технологических трубопроводов?. |
| 94 | ПБ 08-622-03; Список вопросов. | 5.1.2 | Допускается ли заделка сварного шва в стену при проходе через нее сварных трубопроводов?. |
| 95 | ПБ 08-622-03; Список вопросов. | 8.9 | Какое количество дублеров, находящихся снаружи, необходимо обеспечить при работе сварщиков внутри емкостей и аппаратов?. |
| 96 | ПБ 08-622-03; Список вопросов. | 8.9 | Какие средства защиты должны иметь дублеры сварщиков, находящиеся снаружи емкостей и аппаратов?. |
| 97 | ПБ 08-622-03; Список вопросов. | 8.9 | Какие дополнительные средства защиты должны находиться на месте проведения сварочных работ внутри емкостей и аппаратов?. |
| 98 | ПБ 08-622-03; Список вопросов. | 8.10 | Допускается ли одновременная работа внутри емкости газосварщика и электросварщика?. |
| 99 | ПБ 08-622-03; Список вопросов. | 8.12 | Чем дополнительно должны быть снабжены сварщики, работающие на высоте?. |
| 100 | ПБ 08-622-03; Список вопросов. | 8.13 | Чем дополнительно должны быть снабжены сварщики, работающие в сырых местах?. |
| 101 | ПБ 08-622-03; Список вопросов. | 8.14 | На каком минимальном расстоянии могут располагаться баллоны со сжиженным газом от источников открытого огня и сильно нагретых предметов?. |
| 102 | ПБ 08-622-03; Список вопросов. | 8.14 | На каком минимальном расстоянии друг от друга могут располагаться баллоны со сжиженным газом и кислородом?. |
| 103 | СНиП 3.05.05-84 (СП 75.13330.2011); Список вопросов. | 3.16 | Перед установкой сборочных единиц трубопровода в проектное положение сварные соединения должны быть…. |
| 104 | СНиП 3.05.05-84 (СП 75.13330.2011); Список вопросов. | 4.2 | В каких случаях сварщик должен заварить допускной стык перед сваркой трубопровода?. |
| 105 | СНиП 3.05.05-84 (СП 75.13330.2011); Список вопросов. | 4.2 | В каких случаях сварщик должен заварить пробный стык перед сваркой трубопровода?. |
| 106 | СНиП 3.05.05-84 (СП 75.13330.2011); Список вопросов. | 4.2 | В каких случаях сварщик должен заварить пробный стык перед сваркой трубопровода?. |
| 107 | СНиП 3.05.05-84 (СП 75.13330.2011); Список вопросов. | 4.3 | Каким видам контроля подвергают допускные стыки?. |
| 108 | СНиП 3.05.05-84 (СП 75.13330.2011); Список вопросов. | 4.3 | Что следует делать в случае неудовлетворительного качества допускного стыка выявленного при внешнем осмотре?. |
| 109 | СНиП 3.05.05-84 (СП 75.13330.2011); Список вопросов. | 4.3 | Что следует делать в случае неудовлетворительного качества допускного стыка выявленного при неразрушающем контроле?. |
| 110 | СНиП 3.05.05-84 (СП 75.13330.2011); Список вопросов. | 4.3 | Что следует делать в случае неудовлетворительного качества допускного стыка выявленного при механических испытаниях?. |
| 111 | СНиП 3.05.05-84 (СП 75.13330.2011); Список вопросов. | 4.15 | Укажите максимальную суммарную протяженность выборки, при которой допускается подварка дефектного участка стального трубопровода, если ее глубина составляет от 25 % до 50 % толщины стенки, а проектное давление трубопровода до 10 МПа?. |
| 112 | СНиП 3.05.04-85* (СП 129.13330.2019); Список вопросов. | 6.2.2 | Как следует готовить к сборке под сварку стальные трубопроводы наружных сетей и сооружений водоснабжения и канализации ?. |
| 113 | СНиП 3.05.04-85* (СП 129.13330.2019); Список вопросов. | 6.2.4 | Какое смещение кромок допускается при сборке без подкладного кольца стыков стальных трубопроводов для наружных сетей и сооружений водоснабжения и канализации ?. |
| 114 | СНиП 3.05.04-85* (СП 129.13330.2019); Список вопросов. | 6.2.4. | Какое смещение кромок допускается при сборке под сварку стыковых соединений стальных труб, собираемых и свариваемых на остающемся цилиндрическом кольце?. |
| 115 | СНиП 3.05.04-85* (СП 129.13330.2019); Список вопросов. | 6.2.5 | Следует ли смещать при сборке стыки смежных стальных труб диаметром более 100 мм, изготовленных с продольным или спиральным сварным швом ?. |
| 116 | СНиП 3.05.04-85* (СП 129.13330.2019); Список вопросов. | 6.2.7 | Как следует соединять стыки свариваемых стальных труб и секций трубопроводов при наличии в них зазора, больше допускаемого НТД ?. |
| 117 | СНиП 3.05.04-85* (СП 129.13330.2019); Список вопросов. | 6.2.8 | Какое расстояние должно быть между кольцевым швом стального трубопровода и швом привариваемого к нему патрубка?. |
| 118 | СНиП 3.05.04-85* (СП 129.13330.2019); Список вопросов. | 6.2.9 | Что предпринять при использовании стальных труб с вмятинами, надрывами, забоинами или задирами фасок на концах ?. |
| 119 | СНиП 3.05.04-85* (СП 129.13330.2019); Список вопросов. | 6.2.11 | В каком случае сварщик должен сварить допускной стык на объектах строительства ?. |
| 120 | СНиП 3.05.04-85* (СП 129.13330.2019); Список вопросов. | 6.2.11 | Как контролируется допускной стык стальных труб водоснабжения и канализации ?. |
| 121 | СНиП 3.05.04-85* (СП 129.13330.2019); Список вопросов. | 6.2.11 | Что следует предпринять в случае неудовлетворительных результатов проверки допускного стыка ?. |
| 122 | СНиП 3.05.04-85* (СП 129.13330.2019); Список вопросов. | 6.2.13 | При какой температуре наружного воздуха допускается производить сварку и прихватку стыков стальных труб систем водоснабжения ?. |
| 123 | СНиП 3.05.04-85* (СП 129.13330.2019); Список вопросов. | 6.2.13 | В каких случаях не нужен подогрев свариваемых стыков стальных трубопроводов систем водоснабжения и канализации ?. |
| 124 | СНиП 3.05.04-85* (СП 129.13330.2019); Список вопросов. | 6.2.13 | Как осуществляется подогрев в случае необходимости сварки стальных труб систем водоснабжения и канализации при отрицательных температурах наружного воздуха ?. |
| 125 | СНиП 3.05.04-85* (СП 129.13330.2019); Список вопросов. | 6.2.14, 6.2.15 | Какие требования необходимо выполнять при многослойной сварке стальных труб систем водоснабжения и канализации ?. |
| 126 | СНиП 3.05.04-85* (СП 129.13330.2019); Список вопросов. | 6.2.19 | Какой шов стального трубопровода считается годным по результатам внешнего осмотра ?. |
| 127 | СНиП 3.05.04-85* (СП 129.13330.2019); Список вопросов. | 6.2.20 | В каком объеме проверяют физическими методами качество сварных швов стальных трубопроводов водоснабжения и канализации ?. |
| 128 | СНиП 3.05.04-85* (СП 129.13330.2019); Список вопросов. | 6.2.23 | Какие дефекты допускаются по результатам радиографического контроля стальных трубопроводов водоснабжения и канализации ?. |
| 129 | СНиП 3.05.04-85* (СП 129.13330.2019); Список вопросов. | 6.2.25 | Как следует исправлять участки сварных швов стальных трубопроводов для систем водоснабжения и канализации, имеющие недопустимые дефекты ?. |
| 130 | РД 03-495-02 (2); Список вопросов. | 1.7 | В каком случае с аттестуемым может быть проведено дополнительное собеседование?. |
| 131 | РД 03-495-02 (2); Список вопросов. | 1.16.4 | Допускается ли продление удостоверения сварщика при отсутствии документального подтверждения качественного выполнения сварочных работ (справки о качестве)?. |
| 132 | РД 03-495-02 (2); Список вопросов. | 1.16.4 | Допускается ли продление удостоверения сварщика с истекшим сроком?. |
| 133 | РД 03-495-02 (2); Список вопросов. | 2.12.7 | Сколько раз допускается продление срока действия удостоверения сварщиков и специалистов сварочного производства аттестационными центрами?. |
| 134 | СТО 00220256-002-2006; Список вопросов. | 4.2 | Разрешается ли ремонт сосудов и их элементов, находящихся под давлением?. |
| 135 | СТО 00220256-002-2006; Список вопросов. | 7.4 | Какой газ в качестве защитного применяют для механизированной или автоматической сварки углеродистых и низколегированных сталей?. |
| 136 | СТО 00220256-002-2006; Список вопросов. | 7.6 | Укажите величину допускаемой влажности в помещениях, где хранятся сварочные электроды. |
| 137 | СТО 00220256-002-2006; Список вопросов. | 9.4 | Допустимо ли при сборке производить подгонку кромок ударным способом или местным нагревом. |
| 138 | СТО 00220256-002-2006; Список вопросов. | 10.4 | Нужен ли подогрев при термической резке сталей марок12ХМ, 12МХ, 15Х5М и т.п , при сварке которых требуется подогрев ?. |
| 139 | СТО 00220256-002-2006; Список вопросов. | 11.5 | Укажите толщину стенки сосуда, при которой допускается производить клеймение электрографом или несмываемой краской.. |
| 140 | СТО 00220256-002-2006; Список вопросов. | 12.2.1 | На какую ширину валики должны перекрывать друг друга в каждом слое наплавки изношенной поверхности металла?. |
| 141 | СТО 00220256-002-2006; Список вопросов. | 12.3.5 | Каким образом должна производиться вварка заплат на корпусах аппаратов, работающих под давлением или содержащих коррозионные, ядовитые, пожароопасные и взрывоопасные среды?. |
| 142 | СТО 00220256-002-2006; Список вопросов. | 12.3.5 | Какой должна быть номинальная толщина заплаты или вставки, ввариваемой на корпусах аппаратов, работающих под давлением или содержащих коррозионные, ядовитые, пожароопасные и взрывоопасные среды?. |
| 143 | СТО 00220256-002-2006; Список вопросов. | 13.4 | Какой дефект является недопустимым по результатам ВИК для аппаратов 3-5 групп?. |
| 144 | СТО 00220368-011-2007; Список вопросов. | 10.2 | Каким способом выполняют подготовку кромок под сварку разнородных соединений?. |
| 145 | СТО 00220368-011-2007; Список вопросов. | 10.3 | Укажите, как проводится подготовка кромок и прилегающих к ним поверхностей перед сборкой.. |
| 146 | СТО 00220368-011-2007; Список вопросов. | 10.6 | Как рекомендуется располагать прихватки при сборке под сварку разнородных соединений?. |
| 147 | СТО 00220368-011-2007; Список вопросов. | 11.1.10 | В каком месте должны ставиться клейма на сварных швах сосудов, аппаратов и трубопроводов из разнородных сталей?. |
| 148 | СТО 00220368-011-2007; Список вопросов. | 11.3.9 | Допускается ли перерыв в работе при сварке теплоустойчивых сталей?. |
| 149 | СТО 00220368-011-2007; Список вопросов. | 11.4.2 | Какой диаметр сварочной проволоки применяется при полуавтоматической сварке в защитных газах разнородных соединений в положениях, отличных от нижнего?. |
| 150 | СТО 00220368-011-2007; Список вопросов. | 11.4.3 | Какие должны быть род и полярность тока при полуавтоматической сварке в защитных газах разнородных соединений?. |
| 151 | СТО 00220368-012-2008; Список вопросов. | 5.2 | Укажите величину корневой части шва соединений из низколегированной стали.. |
| 152 | СТО 00220368-012-2008; Список вопросов. | 8.15 | Как часто следует промывать шланги для подачи защитного газа?. |
| 153 | СТО 00220368-012-2008; Список вопросов. | 9.2 | Каких сварщиков допускают к выполнению сварочных работ при изготовлении, ремонте и монтаже оборудования, подведомственного Ростехнадзору?. |
| 154 | СТО 00220368-012-2008; Список вопросов. | 12.1.5 | Укажите величину перекрытия кратера ранее выполненного валика при многопроходной механизированной сварке в защитных газах.. |
| 155 | СТО 00220368-012-2008; Список вопросов. | 12.1.5 | Допускается ли зажигание сварочной дуги вне разделки кромок при ручной и механизированной сварке?. |
| 156 | СТО 00220368-012-2008; Список вопросов. | 12.1.11 | Какие сварные швы выполняют в первую очередь?. |
| 157 | СТО 00220575.063-2005; Список вопросов. | 5.13 | Как должна выполняться приварка штуцеров, люков к корпусу аппарата, предназначенного для работы в средах, содержащих сероводород?. |
| 158 | СТО 00220575.063-2005; Список вопросов. | 6.1 | Какие стали должны применяться для изготовления элементов аппаратов и блоков, предназначенных для работы в средах, содержащих сероводород?. |
| 159 | СТО 00220575.063-2005; Список вопросов. | 7.1.3 | При каких условиях допускается установка штуцеров на продольных сварных швах корпусов сосудов и аппаратов, предназначенных для работы в средах, содержащих сероводород?. |
| 160 | СТО 00220575.063-2005; Список вопросов. | 7.1.2 | На какую величину должны быть смещены относительно друг друга сварные швы карт, становящиеся продольными швами после вальцевания карты в обечайку?. |
| 161 | СТО 00220575.063-2005; Список вопросов. | 7.1.5 | При каком условии допускаются прихватки на месте пересечения сварных швов?. |
| 162 | СТО 00220368-013-2009; Список вопросов. | 5.1.8 | Каким образом можно уменьшить сварочные деформации?. |
| 163 | СТО 00220368-013-2009; Список вопросов. | 5.2.3 | Нужен ли подогрев при сварке высокохромистых сталей?. |
| 164 | СТО 00220368-013-2009; Список вопросов. | 5.2.5 | В каких случаях термообработка высокохромистых сталей не требуется?. |
| 165 | СТО 00220368-013-2009; Список вопросов. | 7.10 | Что необходимо выполнить перед использованием каждого нового баллона с защитным газом?. |
| 166 | СТО 00220368-013-2009; Список вопросов. | 8.9 | Как следует обслуживать шланги подачи газа?. |
| 167 | СТО 00220368-013-2009; Список вопросов. | 9.3 | Могут ли не аттестованные сварщики производить сварку деталей и узлов внутренних устройств?. |
| 168 | СТО 00220368-013-2009; Список вопросов. | 10.4 | Какая механическая обработка нужна после термической резки при разделке кромок?. |
| 169 | СТО 00220368-013-2009; Список вопросов. | 10.7 | На какую ширину необходимо зачистить кромки под сварку?. |
| 170 | СТО 00220368-013-2009; Список вопросов. | 10.7 | Есть ли необходимость после проведения зачистки кромок в обработке зачищенной поверхности растворителем?. |
| 171 | СТО 00220368-013-2009; Список вопросов. | 11.11 | Когда при сборке под сварку рекомендуется устанавливать временные крепления вместо прихваток?. |
| 172 | СТО 00220368-013-2009; Список вопросов. | 11.12 | Укажите размеры прихваток, выполняемых при сборке под сварку сосудов, аппаратов и трубопроводов из высоколегированных сталей.. |
| 173 | СТО 00220368-013-2009; Список вопросов. | 11.12 | Какое расстояние рекомендуется делать между прихватками при сборке под сварку сосудов, аппаратов и трубопроводов из высоколегированных сталей?. |
| 174 | СТО 00220368-013-2009; Список вопросов. | 11.13 | Допускается ли делать одну прихватку при сборке под сварку?. |
| 175 | СТО 00220368-013-2009; Список вопросов. | 12.1.7 | Что из перечисленного допускается при сварке высоколегированных сталей: совмещение кратеров в одном сечении при многопроходной сварке, вывод кратера на основной металл и зажигание сварочной дуги вне разделки?. |
| 176 | СТО 00220368-013-2009; Список вопросов. | 12.2.10 | При какой длине шва допускается выполнять ручную дуговую сварку от начала до конца на проход?. |
| 177 | СТО 00220368-013-2009; Список вопросов. | 12.5.4 | Какой диаметр сварочной проволоки рекомендуется применять для механизированной сварки защитных газах в пространственных положения отличных от нижнего?. |
| 178 | СТО 00220368-013-2009; Список вопросов. | 12.5.7 | Как рекомендуется производить механизированную сварку в защитных газах в нижнем положении?. |
| 179 | СТО 00220368-013-2009; Список вопросов. | 12.5.10 | Как рекомендуется производить механизированную сварку в защитных газах в потолочном положении?. |
| 180 | СТО 00220368-013-2009; Список вопросов. | 12.7.6 | В каких случаях не допускается приварка технологических креплений при сборке стыков трубных конструкций из аустенитных сталей?. |
| 181 | СТО 00220368-013-2009; Список вопросов. | 14.3 | Какой объем визуально-измерительного контроля рекомендуется выполнять согласно ОСТ 00220368-013-2009?. |
| 182 | СТО 00220368-013-2009; Список вопросов. | 15.17 | Сколько раз разрешается исправлять дефектный участок?. |
| 183 | СА 03-005-07; Список вопросов. | 2.2.37 | Для изготовления секционных отводов (при диаметре более 400 мм)…. |
| 184 | СА 03-005-07; Список вопросов. | 3.2.14 | Какое расстояние должно быть между двумя соседними кольцевыми стыковыми сварными соединениями трубопровода высокого давления, при толщине стенки до 8 мм?. |
| 185 | СА 03-005-07; Список вопросов. | 3.2.14 | Какое расстояние должно быть между сварными соединениями трубопровода высокого давления и краем опоры, при диаметре трубопровода свыше 50 мм?. |
| 186 | СА 03-005-07; Список вопросов. | 3.4.22 | В каких пределах допускается смещение кромок по внутреннему диаметру в стыковых швах труб и деталей технологических трубопроводов высокого давления?. |
| 187 | СА 03-005-07; Список вопросов. | 3.4.23 | На какую величину допускается смещение кромок по наружному диаметру в стыковых швах труб и деталей технологических трубопроводов высокого давления?. |
| 188 | СА 03-005-07; Список вопросов. | 5.4.3 | На каком расстоянии от сварного шва должны располагаться опоры и подвески технологического трубопровода диаметром менее 50 мм?. |
| 189 | СА 03-005-07; Список вопросов. | 5.4.3 | На каком расстоянии от сварного шва должны располагаться опоры и подвески технологического трубопровода диаметром свыше 50 мм?. |
| 190 | СА 03-005-07; Список вопросов. | 6.2.5 | Допускается ли нагрузка на сварной стык при сборке трубопроводов под сварку?. |
| 191 | СА 03-005-07; Список вопросов. | 6.2.6 | Каким должно быть расстояние от кольцевого сварного шва трубопровода до штуцера или другого элемента с угловым (тавровым) швом, если наружный диаметр трубопровода 100 мм и более?. |
| 192 | СА 03-005-07; Список вопросов. | 6.2.6 | Какой должна быть длина прямого участка между сварными швами двух соседних гибов при условном диаметре трубопровода менее 150 мм?. |
| 193 | СА 03-005-07; Список вопросов. | 6.2.7 | Каким должно быть расстояние между соседними сварными швами и длина кольцевых вставок при вварке их в трубопровод?. |
| 194 | СА 03-005-07; Список вопросов. | 6.2.8 | На каких трубопроводах не допускается вварка штуцеров внутренним диаметром более 25 мм, бобышек, муфт и других деталей в местах расположения сварных швов?. |
| 195 | СА 03-005-07; Список вопросов. | 6.2.8 | В каких случаях допускается вварка штуцеров в гнутые и штампованные детали трубопроводов?. |
| 196 | СА 03-005-07; Список вопросов. | 6.2.19 | В каком состоянии во время сварки должна находиться привариваемая трубопроводная арматура (приварная задвижка)?. |
| 197 | СА 03-005-07; Список вопросов. | 7.1.5 | Кто допускается к выполнению прихваток при сборке труб?. |
| 198 | СА 03-005-07; Список вопросов. | 7.1.16 | Каким способом допускается выполнять резку труб и подготовку кромок под сварку?. |
| 199 | СА 03-005-07; Список вопросов. | 7.1.17 | Каким образом необходимо производить газовую, воздушно-дуговую и плазменную резку труб из закаливающихся теплоустойчивых сталей?. |
| 200 | СА 03-005-07; Список вопросов. | 7.1.20 | На какую ширину должны быть очищены подготовленные под сварку кромки труб и других элементов, а также прилегающие к ним участки?. |
| 201 | СА 03-005-07; Список вопросов. | 7.1.21 | Как должна производиться сборка стыков труб под сварку?. |
| 202 | СА 03-005-07; Список вопросов. | 7.1.21 | Из каких материалов должны быть изготовлены технологические крепления для сборки под сварку стыков технологических трубопроводов?. |
| 203 | СА 03-005-07; Список вопросов. | 7.1.23 | Каким должно быть смещение друг относительно друга заводских продольных швов двух труб при сборке под сварку технологических трубопроводов с условным диаметром 100 мм и менее?. |
| 204 | СА 03-005-07; Список вопросов. | 7.1.25 | Какая величина смещения кромок по наружному диаметру допускается при сборке труб и других элементов технологического трубопровода?. |
| 205 | СА 03-005-07; Список вопросов. | 7.1.25 | Укажите способ подготовки под сварку кромок труб технологического трубопровода, когда смещение по наружному диаметру превышает допустимое значение?. |
| 206 | СА 03-005-07; Список вопросов. | 7.1.26 | Каким способом следует готовить под сварку кромки труб технологического трубопровода, если их смещение по внутреннему диаметру труб превышает допустимые значения?. |
| 207 | СА 03-005-07; Список вопросов. | 7.1.26 | Каким способом следует готовить под сварку кромки труб технологического трубопровода с давлением до 10 МПа, если их смещение по внутреннему диаметру труб превышает допустимые значения?. |
| 208 | СА 03-005-07; Список вопросов. | 7.1.26 | Укажите величину допускаемого смещения кромок по внутреннему диаметру при сборке под сварку кольцевых швов технологического трубопровода с условным давлением (Ру) свыше 10 МПа.. |
| 209 | СА 03-005-07; Список вопросов. | 7.1.27 | Какую величину не должно превышать отклонение от прямолинейности собранного встык участка трубопровода высокого давления или трубопровода I категории?. |
| 210 | СА 03-005-07; Список вопросов. | 7.1.27 | Какую величину не должно превышать отклонение от прямолинейности собранного встык участка трубопровода II-V категорий?. |
| 211 | СА 03-005-07; Список вопросов. | 7.1.29 | Как необходимо выполнять прихватки на технологических трубопроводах?. |
| 212 | СА 03-005-07; Список вопросов. | 7.1.30 | Какие требования предъявляются к качеству выполнения прихваток?. |
| 213 | СА 03-005-07; Список вопросов. | 7.1.30 | Что необходимо предпринять, если прихватки имеют недопустимые дефекты, обнаруженные внешним осмотром?. |
| 214 | СА 03-005-07; Список вопросов. | 7.1.31 | Как должны быть расположены прихватки по периметру стыка?. |
| 215 | СА 03-005-07; Список вопросов. | 7.3.4 | Какие зоны подлежат зачистке перед проведением визуального и измерительного контроля сварных соединений технологических трубопроводов?. |
| 216 | СА 03-005-07; Список вопросов. | 7.3.4 | В каком объеме требуется выполнить визуальный и измерительный контроль сварных соединений технологических трубопроводов?. |
| 217 | СА 03-005-07; Список вопросов. | 7.3.5 | Допускается ли ноздреватость в сварных соединениях технологических трубопроводов?. |
| 218 | СА 03-005-07; Список вопросов. | 7.3.5 | Допускаются ли незаплавленные кратеры в сварных соединениях технологических трубопроводов?. |
| 219 | СА 03-005-07; Список вопросов. | 7.3.5 | Допускаются ли наплывы в местах перехода сварного шва к основному металлу в сварных соединениях технологических трубопроводов?. |
| 220 | СА 03-005-07; Список вопросов. | 7.3.5 | Допускаются ли отклонения размеров шва, указанных в НД в большую сторону?. |
| 221 | СА 03-005-07; Список вопросов. | 7.3.5 | Допускаются ли подрезы в сварных соединениях технологических трубопроводов высокого давления?. |
| 222 | СА 03-005-07; Список вопросов. | 7.3.5 | Допускаются ли подрезы в сварных соединениях технологических трубопроводов первой категории, работающих при температуре ниже минус 700С?. |
| 223 | СА 03-005-07; Список вопросов. | 7.3.21 | Что необходимо предпринять, если при неразрушаюшем контроле сварных соединений технологических трубопроводов выявлены недопустимые дефекты?. |
| 224 | СА 03-005-07; Список вопросов. | 11.8 | Какому способу следует отдавать предпочтение при резке труб из легированных сталей при выполнении ремонтных работ на технологических трубопроводах?. |
| 225 | СА 03-005-07; Список вопросов. | 11.15 | Разрешается ли вварка штуцера внутренним диаметром более 25 мм в гнутые и штампованные детали технологического трубопровода при выполнении ремонтных работ?. |
| 226 | СА 03-005-07; Список вопросов. | 11.31 | Допускается ли исправление дефектов электросваркой на стальной литой арматуре при ремонтных работах на технологических трубопроводах?. |
| 227 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.7 | Какие экзамены должны сдавать сварщики при внеочередной аттестации?. |
| 228 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.6 | Какие экзамены должны сдавать сварщики при периодической аттестации?. |
| 229 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.5 | Какие экзамены должны сдавать сварщики при дополнительной аттестации?. |
| 230 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.10 | В каком документе изложен порядок аттестации сварщиков?. |
| 231 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.8 | Какой квалификационный разряд должен иметь сварщик в случае самостоятельной подачи заявки на аттестацию?. |
| 232 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.7 | Какая аттестация сварщика считается внеочередной?. |
| 233 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.6 | Какая аттестация сварщика считается периодической?. |
| 234 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.5 | Когда сварщики должны проходить дополнительную аттестацию?. |
| 235 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.4 | Какая аттестация сварщика считается первичной?. |
| 236 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.3 | Укажите виды аттестации сварщиков.. |
| 237 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.1 | Для осуществления какого вида деятельности подлежат аттестации сварщики?. |
| 238 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 3.2 | Когда должна проводиться специальная подготовка сварщиков и специалистов сварочного производства?. |
| 239 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 2.5 | Где должна проводиться аттестация сварщиков?. |
| 240 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 1.2 | С какой целью проводится аттестация сварщиков и специалистов сварочного производства?. |
| 241 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 1.5 | Сколько уровней профессиональной подготовки устанавливает САСв?. |
| 242 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 1.5 | Отменяет ли присвоение уровня профессиональной подготовки квалификационный разряд сварщика, предусмотренный системой ЕТКС, после его аттестации по данным Правилам?. |
| 243 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.7 | В каком аттестационном центре может проходить периодическую аттестацию сварщик?. |
| 244 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.7 | Допускается ли проведение дополнительной и периодической аттестации в аттестационном центре, не проводившем первичную аттестацию сварщика?. |
| 245 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.6 | Какое удостоверение выдается сварщику после прохождения периодической аттестации?. |
| 246 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.5 | Сколько раз может быть продлен срок действия аттестационного удостоверения сварщика?. |
| 247 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.3 | Когда аттестационное удостоверение сварщика металлических конструкций считается недействительным?. |
| 248 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.1, 1.16.2 | Какими документами оформляются результаты периодической аттестации сварщика?. |
| 249 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.1, 1.16.2 | Какими документами оформляются результаты дополнительной аттестации сварщика?. |
| 250 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.1, 1.16.2 | Какими документами оформляются результаты первичной аттестации сварщика?. |
| 251 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.15.1 | По какому количеству способов сварки может одновременно аттестоваться сварщик?. |
| 252 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.13.4. | Что такое контролируемая зона контрольного сварного соединения при неразрушающих методах контроля?. |
| 253 | РД 03-495-02; Список вопросов. | Приложение 17, табл. 6 | Какой метод контроля качества является обязательным для оценки качества контрольных сварных соединений всех типов?. |
| 254 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12. 11 | Может ли аттестационная комиссия прервать практический экзамен сварщика, и в каких случаях?. |
| 255 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12. 10 | В каком случае контрольное сварное соединение должно иметь в корне и в верхнем наплавленном слое, по меньшей мере, одно прерывание процесса с последующим возобновлением сварки в этом месте?. |
| 256 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12. 10 | Может ли сварщик при выполнении КСС устранять мелкие поверхностные дефекты в облицовочном шве ручным абразивным инструментом?. |
| 257 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12. 10 | Может ли сварщик устранять мелкие поверхностные дефекты в корневом шве ручным абразивным инструментом?. |
| 258 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.10 | Какие условия должны выполняться при сварке плавлением контрольного соединения из металлов?. |
| 259 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.9 | Кто выбирает клеймо для деталей контрольного соединения и где оно фиксируется?. |
| 260 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.9 | Кто выдает разрешение на сварку контрольного соединения?. |
| 261 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.6 | Могут ли применяться при сварке контрольных сварных соединений сварочные материалы, не имеющие сертификата соответствия и/или сертификата завода изготовителя?. |
| 262 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.6 | Какое требование предъявляется к сварочным материалам, применяемым при сварке контрольных сварных соединений?. |
| 263 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.4. | Допускается ли при аттестации выполнять сварку полупериметра стыка, захватывая нижнюю и верхнюю части стыка.. |
| 264 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.4. | Какое количество контрольных сварных соединений из стальных труб с наружным диаметром труб до 25 мм должен выполнить сварщик при аттестации?. |
| 265 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.1 | Кто назначает виды контрольных сварных соединений, которые должны выполнять сварщики при аттестации?. |
| 266 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.11.3. | Укажите все типы соединений, предусмотренные для аттестации по сварке металлических конструкций?. |
| 267 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.11.3. | Укажите все виды деталей, предусмотренные для контрольных соединений при аттестации сварщиков металлических конструкций?; 1. |
| 268 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.11. | Укажите наиболее полный перечень характеристик, подлежащих учету при аттестации сварщиков по сварке металлов.. |
| 269 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.10 | В какой срок сварщику разрешается пересдача несданного теоретического экзамена по ранее поданной заявке?. |
| 270 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.7 | Каков порядок проведения дополнительного собеседования на экзамене?. |
| 271 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.5 | Что происходит, если сварщик не выдерживает практический экзамен?. |
| 272 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.5 | Какой из экзаменов сварщики сдают первым?. |
| 273 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.5 | Через какой промежуток времени сварщик, не прошедший аттестацию, может пройти ее повторно?. |
| 274 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.4. | От какого экзамена освобождаются сварщики, имеющие высшее или среднее техническое образование по сварочному производству при первичной аттестации?. |
| 275 | ФНП "ПБ ОПО, на которых используется ОИД"; Список вопросов. | 3. | Укажите, на какое оборудование, работающее под избыточным давлением более 0,07 МПа, распространяются ФНП?. |
| 276 | ФНП "ПБ ОПО, на которых используется ОИД"; Список вопросов. | 3. | Укажите, на какое оборудование, работающее под избыточным давлением более 0,07 МПа, распространяются ФНП?. |
| 277 | ФНП "ПБ ОПО, на которых используется ОИД"; Список вопросов. | 97. | Какие сварщики допускаются к работам по ремонту, монтажу, реконструкции (модернизации) оборудования под давлением?. |
| 278 | ФНП "ПБ ОПО, на которых используется ОИД"; Список вопросов. | 102. | Допускается ли использование стальных труб, бывших в употреблении, при монтаже, ремонте, реконструкции (модернизации) оборудования, работающего под давлением?. |
| 279 | ФНП "ПБ ОПО, на которых используется ОИД"; Список вопросов. | 109. | Каким способом производится резка листов, труб и других полуфабрикатов, а также вырезка отверстий?. |
| 280 | ФНП "ПБ ОПО, на которых используется ОИД"; Список вопросов. | 119. | Допускается ли при сборке, подгонка кромок ударным способом или местным нагревом?. |
| 281 | ФНП "ПБ ОПО, на которых используется ОИД"; Список вопросов. | 120. | Каким способом должна быть выполнена подготовка кромок и поверхностей под сварку?. |
| 282 | ФНП "ПБ ОПО, на которых используется ОИД"; Список вопросов. | 121. | Какой документ регламентирует значение смещения внутренних кромок при сборке стыковых соединений труб с односторонней разделкой кромок и свариваемых без подкладных колец и подварки корня шва?. |
| 283 | ФНП "ПБ ОПО, на которых используется ОИД"; Список вопросов. | 123. | Кто должен выполнять приварку вспомогательных элементов (сборочных устройств, временных креплений)?. |
| 284 | ФНП "ПБ ОПО, на которых используется ОИД"; Список вопросов. | 138. | Что необходимо соблюсти при выполнении сварки в условиях отрицательной температуры?. |
| 285 | ФНП "ПБ ОПО, на которых используется ОИД"; Список вопросов. | 153. | Укажите, какие сварные соединения, подлежат визуальному и измерительному контролю?. |
| 286 | ФНП "ПБ ОПО, на которых используется ОИД"; Список вопросов. | 153. | С целью выявления каких дефектов, проводят визуальный осмотр и измерения сварных соединений?. |
| 287 | ФНП "ПБ ОПО, на которых используется ОИД"; Список вопросов. | 154. | На какую ширину должны быть зачищены, от шлака и других загрязнений, поверхности сварного шва и прилегающих к нему участков основного металла, перед визуальным контролем поверхности шва?. |
| 288 | ФНП "ПБ ОПО, на которых используется ОИД"; Список вопросов. | 155. | На каком этапе проводят исправление поверхностных дефектов, выявленных при визуальном и измерительном контроле?. |
| 289 | ФНП "ПБ ОПО, на которых используется ОИД"; Список вопросов. | 158. | Как определяется объем контроля, если при выборочном контроле сварных соединений ультразвуковым и радиографическим методом, выполненных сварщиком, будут обнаружены недопустимые дефекты?. |
| 290 | ФНП "ПБ ОПО, на которых используется ОИД"; Список вопросов. | 188. | Каким способом должны быть удалены дефекты сварных соединений?. |
| 291 | ФНП "ПБ ОПО, на которых используется ОИД"; Список вопросов. | 190. | Сколько раз допускается проводить исправление дефектов на одном и том же участке сварного соединения?. |
| 292 | ФНП "ПБ ОПО, на которых используется ОИД"; Список вопросов. | 139 | Если ли особенность в подогреве деталей перед сваркой при отрицательной температуре окружающего воздуха?. |
| 293 | ГОСТ 32569-2013; Список вопросов. | 8.4.4 | Для изготовления секционных отводов (при диаметре более 400 мм)…. |
| 294 | ГОСТ 32569-2013; Список вопросов. | 12.1.23 | Для обеспечения плавного перехода, если смещение кромок превышает допустимое значение, необходимо проточить конец трубы с большим диаметром:. |
| 295 | ГОСТ 32569-2013; Список вопросов. | 12.1.23 | На какую величину допускается смещение кромок по наружному диаметру в стыковых швах труб и деталей технологических трубопроводов высокого давления?. |
| 296 | ГОСТ 32569-2013; Список вопросов. | 10.4.3 | На каком расстоянии от сварного шва должны располагаться опоры и подвески технологического трубопровода?. |
| 297 | ГОСТ 32569-2013; Список вопросов. | 6.4.3 | Какой должна быть длина прямого участка от конца трубы до начала гнутого участка при условном диаметре трубопровода менее 150 мм?. |
| 298 | ГОСТ 32569-2013; Список вопросов. | 6.8.1 | Каким должно быть расстояние между соседними кольцевыми стыковыми соединениями для диаметров до 219 мм включительно?. |
| 299 | ГОСТ 32569-2013; Список вопросов. | 6.8.1 | Каким должно быть расстояние между соседними кольцевыми стыковыми соединениями для диаметров до 550 мм включительно?. |
| 300 | ГОСТ 32569-2013; Список вопросов. | 6.8.1 | Каким должно быть расстояние между соседними кольцевыми стыковыми соединениями для диаметров более 550 мм?. |
| 301 | ГОСТ 32569-2013; Список вопросов. | 11.2.7 | На каких трубопроводах не допускается вварка штуцеров внутренним диаметром более 25 мм, бобышек, муфт и других деталей в местах расположения сварных швов?. |
| 302 | ГОСТ 32569-2013; Список вопросов. | 11.2.7 | В каких случаях допускается вварка штуцеров в гнутые и штампованные детали трубопроводов?. |
| 303 | ГОСТ 32569-2013; Список вопросов. | 12.1.5 | Кто допускается к выполнению прихваток при сборке труб?. |
| 304 | ГОСТ 32569-2013; Список вопросов. | 12.1.15 | Каким способом допускается выполнять резку труб и подготовку кромок под сварку?. |
| 305 | ГОСТ 32569-2013; Список вопросов. | 12.1.16 | Каким образом необходимо производить газовую, воздушно-дуговую и плазменную резку труб из закаливающихся теплоустойчивых сталей?. |
| 306 | ГОСТ 32569-2013; Список вопросов. | 12.1.19 | Как должна производиться сборка стыков труб под сварку?. |
| 307 | ГОСТ 32569-2013; Список вопросов. | 12.1.19 | Из каких материалов должны быть изготовлены технологические крепления для сборки под сварку стыков технологических трубопроводов?. |
| 308 | ГОСТ 32569-2013; Список вопросов. | 12.1.21 | Каким должно быть смещение друг относительно друга заводских продольных швов двух труб при сборке под сварку технологических трубопроводов с условным диаметром 100 мм и менее?. |
| 309 | ГОСТ 32569-2013; Список вопросов. | 12.1.23 | Какая величина смещения кромок по наружному диаметру допускается при сборке труб и других элементов технологического трубопровода?. |
| 310 | ГОСТ 32569-2013; Список вопросов. | 12.1.23 | Укажите способ подготовки под сварку кромок труб технологического трубопровода, когда смещение по наружному диаметру превышает допустимое значение?. |
| 311 | ГОСТ 32569-2013; Список вопросов. | 12.1.27 | Какую величину не должно превышать отклонение от прямолинейности собранного встык участка трубопровода высокого давления или трубопровода I категории?. |
| 312 | ГОСТ 32569-2013; Список вопросов. | 12.1.27 | Какую величину не должно превышать отклонение от прямолинейности собранного встык участка трубопровода II-V категорий?. |
| 313 | ГОСТ 32569-2013; Список вопросов. | 12.1.28 | Какие требования предъявляются к качеству выполнения прихваток?. |
| 314 | ГОСТ 32569-2013; Список вопросов. | 12.1.28 | Что необходимо предпринять, если прихватки имеют недопустимые дефекты, обнаруженные внешним осмотром?. |
| 315 | ГОСТ 32569-2013; Список вопросов. | 12.3.3 | В каком объеме требуется выполнить визуальный и измерительный контроль сварных соединений технологических трубопроводов?. |
| 316 | ГОСТ 32569-2013; Список вопросов. | 12.3.4 | Допускаются ли подрезы в сварных соединениях технологических трубопроводов высокого давления?. |
| 317 | ГОСТ 32569-2013; Список вопросов. | 12.3.4 | Допускаются ли подрезы в сварных соединениях технологических трубопроводов первой категории, работающих при температуре ниже минус 70 град.С?. |
| 318 | ГОСТ 32569-2013; Список вопросов. | 12.3.17 | Что необходимо предпринять, если при неразрушающем контроле сварных соединений технологических трубопроводов выявлены недопустимые дефекты?. |
| 319 | ГОСТ 32569-2013; Список вопросов. | 12.1.15 | Какому способу следует отдавать предпочтение при резке труб из легированных сталей при выполнении ремонтных работ на технологических трубопроводах?. |
| 320 | ГОСТ 32569-2013; Список вопросов. | 11.2.7 | Разрешается ли вварка штуцера внутренним диаметром более 25 мм в гнутые и штампованные детали технологического трубопровода?. |
| 321 | СТО 00220368-017-2010; Список вопросов. | 5.3. | Какая температура предварительного и сопутствующего подогрева при сварке стали марки 15Х5М?. |
| 322 | СТО 00220368-017-2010; Список вопросов. | 5.6. | Каким должно быть остывание сварного соединения из теплоустойчивых сталей после окончания сварки?. |
| 323 | СТО 00220368-017-2010; Список вопросов. | 9.1. | Кто допускается к прихватке и сварке теплоустойчивых сталей?. |
| 324 | СТО 00220368-017-2010; Список вопросов. | 10.15. | Допускается ли термическая резка теплоустойчивых сталей толщиной до 20 мм без предварительного подогрева?. |
| 325 | СТО 00220368-017-2010; Список вопросов. | 10.18. | Каким образом следует подготавливать кромки деталей под сварку теплоустойчивых сталей?. |
| 326 | СТО 00220368-017-2010; Список вопросов. | 11.5. | Чему должны соответствовать допуски и отклонения при сборке под сварку теплоустойчивых сталей?. |
| 327 | СТО 00220368-017-2010; Список вопросов. | 12.1.6. | При какой температуре окружающего воздуха допускается производить сварку теплоустойчивых сталей в условиях монтажа?. |
| 328 | СТО 00220368-017-2010; Список вопросов. | 13.10. | Укажите допустимое время после окончания сварки до начала термической обработки теплоустойчивых сталей марок 15Х5М, 15Х5МУ толщиной 12 мм.. |
| 329 | СТО 00220368-017-2010; Список вопросов. | 13.10. | Укажите допустимое время после окончания сварки до начала термической обработки теплоустойчивых сталей марок 15Х5М, 15Х5МУ толщиной 8 мм.. |
| 330 | СТО 00220368-017-2010; Список вопросов. | 13.10. | Разрешается ли исправление дефектов в сварных соединениях из стали марки 15Х5М толщиной 10 мм до выполнения термической обработки?. |
| 331 | СТО 00220368-017-2010; Список вопросов. | 15.15. | Как производить исправление сварных швов теплоустойчивых сталей с непроварами, прожогами и трещинами?. |
| 332 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 1.2 | ФНП устанавливают требования:. |
| 333 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 1.4 | Требования ФНП обязательны. |
| 334 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 2.6 | Персонал сварочного производства. это. |
| 335 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 2.6 | Персонал сварочного производства должен обеспечивать. |
| 336 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 2.9 | Сварщики и специалисты сварочного производства, выполняющие сварочные работы, должны. |
| 337 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 2.11 | Каким сварщика присваивается личный шифр (клеймо)?. |
| 338 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 3.32 | Какие сварщики должны выполнять допускные сварные соединения?. |
| 339 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 3.32 | В каких условиях производится сварка допускного стыка?. |
| 340 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 4.34 | Какие виды контроля должны осуществляться при подготовке и выполнении сварочных работ?. |
| 341 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 4.39 | Что необходимо предпринять при обнаружении поверхностных дефектов (трещин, недопустимых шлаковых или вольфрамовых включений, пор, неровностей и других дефектов) при сварке многопроходных швов после наложения каждого валика?; 1. |
| 342 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 4.42 | Какое клеймо должно ставиться при выполнении сварного соединения несколькими сварщиками (бригадой сварщиков)?. |
| 343 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 4.42 | Где ставится клеймо в случае, если все сварные соединения выполнены одним сварщиком?. |
| 344 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 4.44 | Укажите максимальное количество исправлений дефектных участков сварных соединений. |
| 345 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | 5.4. | Какие документы должен иметь при себе сварщик/оператор для допуска к сварке/ремонту?. |
| 346 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | 5.9. | Кто утверждает операционные технологические карты сборки и сварки?. |
| 347 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | Табл. 6.1. | Какие КСС рекомендуется выполнять при допускных испытаниях сварщиков для допуска к сварке противопожарных водопроводов, пено- и растворопроводов, трубопроводов газового пожаротушения?. |
| 348 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | Табл. 6.1. | Какие КСС рекомендуется выполнять при допускных испытаниях сварщиков для допуска к сварке металлоконструкций зданий и сооружений?. |
| 349 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | 6.2.9. | Какова должна быть длина КСС при допускных испытаниях по ручной сварке?. |
| 350 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | 7.4.2. | Какие способы резки допускается применять при подготовке труб к сварке?. |
| 351 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | 7.4.4. | Кромки свариваемых деталей и прилегающие к ним внутренняя и наружная поверхности должны быть механически зачищены до металлического блеска на ширину:. |
| 352 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | 7.4.8. | На участке какой ширины от торца трубы следует удалять усиление наружных заводских швов труб?. |
| 353 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | 8.6.4.5. | При сборке и сварке без подкладного кольца стыков трубопроводов систем холодного и горячего водоснабжения, канализации, очистных сооружений и инженерных коммуникаций внутреннее смещение кромок не должно превышать:. |
| 354 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | 8.6.4.10. | Какой должна быть длина одной прихватки при сборке стыков диаметром свыше 100 до 426 мм включительно трубопроводов систем холодного и горячего водоснабжения, канализации, очистных сооружений и инженерных коммуникаций?. |
| 355 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | 8.8.15. | На какое расстояние следует смещать продольные или спиральные швы при сборке под сварку трубопроводов систем газоснабжения диаметром от 50 до 100 мм включительно?. |
| 356 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | 8.8.24. | При какой температуре окружающего воздуха обязателен подогрев труб с толщиной стенки более 10 мм при сварке трубопроводов систем газоснабжения?. |
| 357 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | 8.8.29. | Наружный центратор при сварке трубопроводов систем газоснабжения допускается снимать после выполнения:. |
| 358 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | 8.8.33 | На каком расстоянии от заводского шва трубы (детали, арматуры) должны отстоять начало и конец кольцевого сварного шва для труб диаметром менее 400 мм при сварке трубопроводов систем газоснабжения?. |
| 359 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 1.2. | На что распространяется РД-25.160.00-КТН-0215-20, часть 2?. |
| 360 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 1.2. | На сварку соединений из каких материалов распространяется РД-25.160.00-КТН-0215-20, часть 2?. |
| 361 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 3.3. | Что такое "включение"?. |
| 362 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 3.4. | Что такое "вогнутость корня шва"?. |
| 363 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 3.7. | Что называют "наплывом"?. |
| 364 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 3.8. | Что такое "непровар"?. |
| 365 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 3.10. | Что такое "несплавление"?. |
| 366 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 3.12. | Что такое "подрез"?. |
| 367 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 3.13. | Что такое "пора"?. |
| 368 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 3.14. | Что такое "прожог"?. |
| 369 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 3.16. | Что такое "свищ"?. |
| 370 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 3.17. | Что такое "смещение кромок"?. |
| 371 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 3.20. | Что такое "трещина"?. |
| 372 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 3.21. | Что такое "ширина сварного шва"?. |
| 373 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 5.1. | В соответствии с каким документом проводится неразрушающий контроль согласно РД-25.160.00-КТН-0215-20, часть 2?. |
| 374 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 7.1.7. | На какую величину протяженность зоны контроля должна превышать длину отремонтированного участка?. |
| 375 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 7.2.3. | Где указываются требования к геометрии сварных швов защитных кожухов?. |
| 376 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 7.3.3. | Какова величина избыточного давления для гидроиспытаний трубопроводов?. |
| 377 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 7.6.3. | Каков объем ВИК сварных соединений трубопроводов систем холодного и горячего водоснабжения, канализации и водостоков зданий и сооружений?. |
| 378 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 7.12.16. | Что необходимо сделать при обнаружении недопустимого дефекта в сварном шве металлоконструкций зданий и сооружений?. |