Оборудование химических, нефтехимических, нефтеперерабатывающих и взрывопожароопасных производств.
16. Технологические трубопроводы и детали трубопроводов.
Уровень: I. Способ сварки: РД

Назад

| Шифр НТД | ? | Шифр НТД | ? | Шифр НТД | ? | Шифр НТД | ? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По способам | 30 | ВСН 362-87/1 | 4 | ОСТ 26-01-1434-87 | 16 | РБ технологич. трубопроводов | 26 |
| ПБ 08-622-03 | 7 | СНиП 3.05.05-84 (СП 75.13330.2011) | 9 | СНиП 3.05.04-85* (СП 129.13330.2019) | 16 | РД 03-495-02 (2) | 4 |
| ОСТ 36-39-80 | 10 | СТО 00220256-002-2006 | 11 | СТО 00220368-008-2006 | 19 | СТО 00220368-011-2007 | 8 |
| СТО 00220368-012-2008 | 5 | СТО 00220575.063-2005 | 10 | СТО 00220368-013-2009 | 22 | СА 03-005-07 | 44 |
| ПБ 03-273-99 | 16 | РД 03-495-02 | 33 | ФНП "ПБ ОПО, на которых используется ОИД" | 18 | ПБ 08-258-98 | 21 |
| ГОСТ 32569-2013 | 28 | СТО 00220368-017-2010 | 31 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г. | 13 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1 | 19 |
| РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2 | 20 |  |  |  |  |  |  |

1 - 440 из 440
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец | По стр.

| № | Шифр НТД | Пункт НТД | Текст вопроса |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | По способам; Список вопросов. | нет | С какой целью выполняют разделку кромок свариваемых деталей?. |
| 2 | По способам; Список вопросов. | нет | Какие дефекты характерны при сварке тонколистового металла (0,5-3 мм).. |
| 3 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите, требуется ли при многослойной сварке разбивать шов таким образом, чтобы стыкуемые участки ("замки") наплавляемого слоя не совпадали с "замками" соседних слоев.. |
| 4 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите, с какой стороны выполняются прихватки при сборке конструкций, свариваемых дуговой сваркой с двух сторон.. |
| 5 | По способам; Список вопросов. | нет | Для каких целей используют балластный реостат на рабочем месте сварщика при работе от многопостового источника питания?. |
| 6 | По способам; Список вопросов. | нет | Необходимо ли менять светофильтры в зависимости от величины сварочного тока?. |
| 7 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите правильное подразделение электродов по виду покрытия по ГОСТ 9466?. |
| 8 | По способам; Список вопросов. | ГОСТ 9467, п.2 | Для какого класса сталей применяют при сварке (наплавке) электроды типов Э38, Э42, Э46, Э50?. |
| 9 | По способам; Список вопросов. | ГОСТ 9467, п.2 | Для какого класса сталей применяют при сварке (наплавке) электроды типов Э55, Э60?. |
| 10 | По способам; Список вопросов. | ГОСТ 9467, п.2 | Что обозначает в маркировке типов электродов буква "А", например Э42А?. |
| 11 | По способам; Список вопросов. | нет | Какой должна быть величина силы тока при дуговой сварке (наплавке) в вертикальном положении снизу вверх по сравнению с величиной силы тока в нижнем положении?. |
| 12 | По способам; Список вопросов. | нет | С какой целью производят прокалку электродов?. |
| 13 | По способам; Список вопросов. | нет | Какую роль играют газообразующие вещества в электродном покрытии?. |
| 14 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите роль шлакообразующих веществ в электродном покрытии?. |
| 15 | По способам; Список вопросов. | нет | Какова роль легирующих элементов в электродном покрытии?. |
| 16 | По способам; Список вопросов. | нет | Какова роль связующих компонентов в электродном покрытии?. |
| 17 | По способам; Список вопросов. | нет | Из каких условий выбирают диаметр электрода?. |
| 18 | По способам; Список вопросов. | нет | Допускается ли выводить кратер и возбуждать дугу на основном металле за пределами шва?. |
| 19 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите требования к заварке кратера, которые рекомендуется выполнять при ручной дуговой сварке (наплавке) покрытыми электродами перед гашением дуги.. |
| 20 | По способам; Список вопросов. | нет | За счет чего осуществляется защита расплавленного металла от воздуха при сварке электродами с целлюлозным видом покрытия?. |
| 21 | По способам; Список вопросов. | нет | Какую вольтамперную характеристику должен иметь источник питания для ручной дуговой сварки покрытыми электродами?. |
| 22 | По способам; Список вопросов. | нет | В каком из указанных положений обеспечивается более глубокое проплавление?. |
| 23 | По способам; Список вопросов. | нет | Что необходимо выполнить для предотвращения вытекания металла из сварочной ванны при сварке в потолочном положении?. |
| 24 | По способам; Список вопросов. | нет | Электроды с каким видом покрытия обеспечивают минимальное содержание кислорода и азота в наплавленном металле?. |
| 25 | По способам; Список вопросов. | нет | Электроды с каким видом покрытия одинаковой толщины образуют минимальное количество шлака?. |
| 26 | По способам; Список вопросов. | нет | Каким образом преимущественно свариваются длинные швы металлоконструкций (свыше 1000 мм)?. |
| 27 | По способам; Список вопросов. | нет | Каким образом преимущественно свариваются короткие швы (250-350 мм)?. |
| 28 | По способам; Список вопросов. | нет | Каким образом преимущественно свариваются швы средней длины (350-1000 мм)?. |
| 29 | По способам; Список вопросов. | нет | Как влияет сварочный ток на размеры шва и ЗТВ при неизменности других параметров?. |
| 30 | По способам; Список вопросов. | нет | В каком месте сварного соединения должно производиться зажигание и гашение дуги?. |
| 31 | ВСН 362-87/1; Список вопросов. | 5.30 | Каким образом следует выбирать конструктивные элементы кромок и размеры сварного шва при сварке труб с различной толщиной стенки, если плавный переход от одной детали к другой обеспечивается скосом на подготовленной кромке более толстой детали?. |
| 32 | ВСН 362-87/1; Список вопросов. | 5.67 | В каком случае допускается выполнять сборку и сварку стыков трубопроводов без прихваток?. |
| 33 | ВСН 362-87/1; Список вопросов. | 5.76. | В каком состоянии следует приваривать арматуру при монтаже технологического трубопровода?. |
| 34 | ВСН 362-87/1; Список вопросов. | 6.17 | Что следует делать с электродами, оставшимися с предыдущей смены?. |
| 35 | ОСТ 26-01-1434-87; Список вопросов. | 4.5 | Какие допускные стыки должны сварить сварщики, чтобы получить допуск к ручной сварке технологических трубопроводов высокого давления во всех пространственных положениях?. |
| 36 | ОСТ 26-01-1434-87; Список вопросов. | 4.8 | Каким сварщикам, из числа тех, кто получил допуск к ручной сварке технологических трубопроводов высокого давления, присваивается личное клеймо?. |
| 37 | ОСТ 26-01-1434-87; Список вопросов. | 5.1 | На каких трубопроводах высокого давления допускаются соединения с подкладными кольцами?. |
| 38 | ОСТ 26-01-1434-87; Список вопросов. | 6.9 | На каком расстоянии от кромок разделки допускается располагать швы приварки технологических креплений при сборке под сварку трубопроводов высокого давления?. |
| 39 | ОСТ 26-01-1434-87; Список вопросов. | 6.10 | Каким способом следует приваривать технологические крепления при сборке под сварку трубопроводов высокого давления?. |
| 40 | ОСТ 26-01-1434-87; Список вопросов. | 6.11 | На какую высоту от поверхности деталей трубопроводов высокого давления следует оставлять части технологических креплений при их огневой резке?. |
| 41 | ОСТ 26-01-1434-87; Список вопросов. | 6.12 | Каким способом следует приваривать технологические крепления при сборке под сварку трубопроводов высокого давления из аустенитных сталей толщиной менее 8 мм, к которым предъявляются требования стойкости против межкристаллитной коррозии?. |
| 42 | ОСТ 26-01-1434-87; Список вопросов. | 7.3 | При какой температуре должна производиться сварка сборочных единиц трубопроводов высокого давления?. |
| 43 | ОСТ 26-01-1434-87; Список вопросов. | 7.9 | При какой толщине стенки трубопровода высокого давления ручную дуговую сварку покрытыми электродами следует вести не менее, чем в два слоя?. |
| 44 | ОСТ 26-01-1434-87; Список вопросов. | 7.11 | До какой температуры следует охлаждать металл шва перед наложением следующего валика при многопроходной сварке аустенитных сталей трубопроводов высокого давления?. |
| 45 | ОСТ 26-01-1434-87; Список вопросов. | 7.13 | Каким образом следует клеймить сварные стыки трубопроводов высокого давления?. |
| 46 | ОСТ 26-01-1434-87; Список вопросов. | 7.13 | Какую величину не должна превышать глубина клеймения сварных стыков трубопроводов высокого давления?. |
| 47 | ОСТ 26-01-1434-87; Список вопросов. | 8.3 | Какой толщины должна быть аустенитная наплавка на кромки после механической обработки на деталях из неподкаливающихся сталях при сварке трубопроводов высокого давления?. |
| 48 | ОСТ 26-01-1434-87; Список вопросов. | 8.3 | Какой толщины должна быть аустенитная наплавка на кромки после механической обработки на деталях из подкаливающихся сталях при сварке трубопроводов высокого давления?. |
| 49 | ОСТ 26-01-1434-87; Список вопросов. | 12.3 | Какие дефекты сварных соединений трубопроводов высокого давления допускается исправлять зачисткой с плавными переходами к основному металлу?. |
| 50 | ОСТ 26-01-1434-87; Список вопросов. | 12.4 | Какие дефекты сварных соединений трубопроводов высокого давления допускается исправлять выборкой и подваркой дефектного участка?. |
| 51 | РБ технологич. трубопроводов; Список вопросов. | 34 | Какой тип сварных соединений следует использовать для соединения трубопроводов, работающих под давлением до 35МПа?. |
| 52 | РБ технологич. трубопроводов; Список вопросов. | 37 | Какое расстояние должно быть между двумя соседними кольцевыми стыковыми сварными швами?. |
| 53 | РБ технологич. трубопроводов; Список вопросов. | 37 | Какое расстояние должно быть между кольцевым сварным швом трубопровода и краем опоры?. |
| 54 | РБ технологич. трубопроводов; Список вопросов. | 37 | Какое расстояние рекомендуется между кольцевым сварным швом трубопровода и началом гиба трубы?. |
| 55 | РБ технологич. трубопроводов; Список вопросов. | 310, прил. 13 | Какую величину не должно превышать смещение кромок кольцевого шва по внутреннему диаметру при сборке стыков технологических трубопроводов I категории с номинальным давлением PN до 10 МПа ?. |
| 56 | РБ технологич. трубопроводов; Список вопросов. | 178 | На каком расстоянии от сварного шва должны располагаться опоры и подвески технологического трубопровода?. |
| 57 | РБ технологич. трубопроводов; Список вопросов. | 243 | Каким должно быть расстояние от штуцера или любого другого элемента с угловым швом до начала гнутого участка или поперечного сварного шва трубопровода?. |
| 58 | РБ технологич. трубопроводов; Список вопросов. | 243 | Какой должна быть длина прямого участка между сварными швами двух соседних гибов?. |
| 59 | РБ технологич. трубопроводов; Список вопросов. | 244 | Каким должно быть расстояние между соседними сварными соединениями при вварке кольцевых вставок в трубопровод?. |
| 60 | РБ технологич. трубопроводов; Список вопросов. | 257 | В каком состоянии при cварке должна находиться приварная трубопроводная арматура ?. |
| 61 | РБ технологич. трубопроводов; Список вопросов. | 293 | Кто должен выполнять прихватки при сборке труб?. |
| 62 | РБ технологич. трубопроводов; Список вопросов. | 305 | Как рекомендуется производить сборку стыков технологических трубопроводов под сварку?. |
| 63 | РБ технологич. трубопроводов; Список вопросов. | 305 | Из каких материалов могут быть изготовлены технологические крепления для сборки под сварку стыков из закаливающихся теплоустойчивых сталей технологических трубопроводов?. |
| 64 | РБ технологич. трубопроводов; Список вопросов. | 309 | Укажите величину смещения кромок труб и других элементов технологического трубопровода по наружному диаметру, когда плавный переход обеспечивается за счет наклонного расположения шва?. |
| 65 | РБ технологич. трубопроводов; Список вопросов. | 309 | Укажите способ подготовки под сварку кромок труб технологического трубопровода, когда смещение по наружному диаметру превышает допустимые значения?. |
| 66 | РБ технологич. трубопроводов; Список вопросов. | 310, прил.13 | Какую величину не должно превышать смещение кромок кольцевого шва по внутреннему диаметру при сборке стыков технологических трубопроводов с номинальным давлением PN свыше 10 до 320 МПа?. |
| 67 | РБ технологич. трубопроводов; Список вопросов. | 310, прил.13 | Какую величину не должно превышать смещение кромок кольцевого шва по внутреннему диаметру при сборке стыков технологических трубопроводов V категории с номинальным давлением PN до 10 МПа?. |
| 68 | РБ технологич. трубопроводов; Список вопросов. | 310, прил.13 | Какую величину не должно превышать смещение кромок продольного шва по внутреннему диаметру при сборке стыков технологических трубопроводов III и IV категорий с номинальным давлением PN до 10 МПа?. |
| 69 | РБ технологич. трубопроводов; Список вопросов. | 313 | Что необходимо предпринять, если прихватки имеют недопустимые дефекты, обнаруженные внешним осмотром?. |
| 70 | РБ технологич. трубопроводов; Список вопросов. | 314 | Как следует располагать прихватки по периметру стыка?. |
| 71 | РБ технологич. трубопроводов; Список вопросов. | 331 | Какие зоны подлежат очистке от шлака, окалины, брызг металла, шлака и загрязнений перед проведением визуального и измерительного контроля соединений технологических трубопроводов?. |
| 72 | РБ технологич. трубопроводов; Список вопросов. | 332 | Допускаются ли незаплавленные кратеры в сварных соединениях технологических трубопроводов?. |
| 73 | РБ технологич. трубопроводов; Список вопросов. | 466, 467 | На какой арматуре технологических трубопроводов допускается исправление дефектов сваркой?. |
| 74 | РБ технологич. трубопроводов; Список вопросов. | 468 | Каким образом рекомендуется подготавливать дефектные места технологических трубопроводов для исправления сваркой?. |
| 75 | РБ технологич. трубопроводов; Список вопросов. | 468 | Какая форма разделки кромок должна быть при исправлении сваркой дефектных мест технологических трубопроводов?. |
| 76 | РБ технологич. трубопроводов; Список вопросов. | 469 | При каких погодных условиях должно производиться исправление дефектов сваркой?. |
| 77 | ПБ 08-622-03; Список вопросов. | 5.1.2 | Допускается ли заделка сварного шва в стену при проходе через нее сварных трубопроводов?. |
| 78 | ПБ 08-622-03; Список вопросов. | 8.9 | Какое количество дублеров, находящихся снаружи, необходимо обеспечить при работе сварщиков внутри емкостей и аппаратов?. |
| 79 | ПБ 08-622-03; Список вопросов. | 8.9 | Какие средства защиты должны иметь дублеры сварщиков, находящиеся снаружи емкостей и аппаратов?. |
| 80 | ПБ 08-622-03; Список вопросов. | 8.9 | Какие дополнительные средства защиты должны находиться на месте проведения сварочных работ внутри емкостей и аппаратов?. |
| 81 | ПБ 08-622-03; Список вопросов. | 8.10 | Допускается ли одновременная работа внутри емкости газосварщика и электросварщика?. |
| 82 | ПБ 08-622-03; Список вопросов. | 8.12 | Чем дополнительно должны быть снабжены сварщики, работающие на высоте?. |
| 83 | ПБ 08-622-03; Список вопросов. | 8.13 | Чем дополнительно должны быть снабжены сварщики, работающие в сырых местах?. |
| 84 | СНиП 3.05.05-84 (СП 75.13330.2011); Список вопросов. | 3.16 | Перед установкой сборочных единиц трубопровода в проектное положение сварные соединения должны быть…. |
| 85 | СНиП 3.05.05-84 (СП 75.13330.2011); Список вопросов. | 4.2 | В каких случаях сварщик должен заварить допускной стык перед сваркой трубопровода?. |
| 86 | СНиП 3.05.05-84 (СП 75.13330.2011); Список вопросов. | 4.2 | В каких случаях сварщик должен заварить пробный стык перед сваркой трубопровода?. |
| 87 | СНиП 3.05.05-84 (СП 75.13330.2011); Список вопросов. | 4.2 | В каких случаях сварщик должен заварить пробный стык перед сваркой трубопровода?. |
| 88 | СНиП 3.05.05-84 (СП 75.13330.2011); Список вопросов. | 4.3 | Каким видам контроля подвергают допускные стыки?. |
| 89 | СНиП 3.05.05-84 (СП 75.13330.2011); Список вопросов. | 4.3 | Что следует делать в случае неудовлетворительного качества допускного стыка выявленного при внешнем осмотре?. |
| 90 | СНиП 3.05.05-84 (СП 75.13330.2011); Список вопросов. | 4.3 | Что следует делать в случае неудовлетворительного качества допускного стыка выявленного при неразрушающем контроле?. |
| 91 | СНиП 3.05.05-84 (СП 75.13330.2011); Список вопросов. | 4.3 | Что следует делать в случае неудовлетворительного качества допускного стыка выявленного при механических испытаниях?. |
| 92 | СНиП 3.05.05-84 (СП 75.13330.2011); Список вопросов. | 4.15 | Укажите максимальную суммарную протяженность выборки, при которой допускается подварка дефектного участка стального трубопровода, если ее глубина составляет от 25 % до 50 % толщины стенки, а проектное давление трубопровода до 10 МПа?. |
| 93 | СНиП 3.05.04-85* (СП 129.13330.2019); Список вопросов. | 6.2.2 | Как следует готовить к сборке под сварку стальные трубопроводы наружных сетей и сооружений водоснабжения и канализации ?. |
| 94 | СНиП 3.05.04-85* (СП 129.13330.2019); Список вопросов. | 6.2.4 | Какое смещение кромок допускается при сборке без подкладного кольца стыков стальных трубопроводов для наружных сетей и сооружений водоснабжения и канализации ?. |
| 95 | СНиП 3.05.04-85* (СП 129.13330.2019); Список вопросов. | 6.2.5 | Следует ли смещать при сборке стыки смежных стальных труб диаметром более 100 мм, изготовленных с продольным или спиральным сварным швом ?. |
| 96 | СНиП 3.05.04-85* (СП 129.13330.2019); Список вопросов. | 6.2.7 | Как следует соединять стыки свариваемых стальных труб и секций трубопроводов при наличии в них зазора, больше допускаемого НТД ?. |
| 97 | СНиП 3.05.04-85* (СП 129.13330.2019); Список вопросов. | 6.2.8 | Какое расстояние должно быть между кольцевым швом стального трубопровода и швом привариваемого к нему патрубка?. |
| 98 | СНиП 3.05.04-85* (СП 129.13330.2019); Список вопросов. | 6.2.9 | Что предпринять при использовании стальных труб с вмятинами, надрывами, забоинами или задирами фасок на концах ?. |
| 99 | СНиП 3.05.04-85* (СП 129.13330.2019); Список вопросов. | 6.2.11 | В каком случае сварщик должен сварить допускной стык на объектах строительства ?. |
| 100 | СНиП 3.05.04-85* (СП 129.13330.2019); Список вопросов. | 6.2.11 | Как контролируется допускной стык стальных труб водоснабжения и канализации ?. |
| 101 | СНиП 3.05.04-85* (СП 129.13330.2019); Список вопросов. | 6.2.13 | При какой температуре наружного воздуха допускается производить сварку и прихватку стыков стальных труб систем водоснабжения ?. |
| 102 | СНиП 3.05.04-85* (СП 129.13330.2019); Список вопросов. | 6.2.13 | В каких случаях не нужен подогрев свариваемых стыков стальных трубопроводов систем водоснабжения и канализации ?. |
| 103 | СНиП 3.05.04-85* (СП 129.13330.2019); Список вопросов. | 6.2.13 | Как осуществляется подогрев в случае необходимости сварки стальных труб систем водоснабжения и канализации при отрицательных температурах наружного воздуха ?. |
| 104 | СНиП 3.05.04-85* (СП 129.13330.2019); Список вопросов. | 6.2.14, 6.2.15 | Какие требования необходимо выполнять при многослойной сварке стальных труб систем водоснабжения и канализации ?. |
| 105 | СНиП 3.05.04-85* (СП 129.13330.2019); Список вопросов. | 6.2.19 | Какой шов стального трубопровода считается годным по результатам внешнего осмотра ?. |
| 106 | СНиП 3.05.04-85* (СП 129.13330.2019); Список вопросов. | 6.2.20 | В каком объеме проверяют физическими методами качество сварных швов стальных трубопроводов водоснабжения и канализации ?. |
| 107 | СНиП 3.05.04-85* (СП 129.13330.2019); Список вопросов. | 6.2.23 | Какие дефекты допускаются по результатам радиографического контроля стальных трубопроводов водоснабжения и канализации ?. |
| 108 | СНиП 3.05.04-85* (СП 129.13330.2019); Список вопросов. | 6.2.25 | Как следует исправлять участки сварных швов стальных трубопроводов для систем водоснабжения и канализации, имеющие недопустимые дефекты ?. |
| 109 | РД 03-495-02 (2); Список вопросов. | 1.7 | В каком случае с аттестуемым может быть проведено дополнительное собеседование?. |
| 110 | РД 03-495-02 (2); Список вопросов. | 1.16.4 | Допускается ли продление удостоверения сварщика при отсутствии документального подтверждения качественного выполнения сварочных работ (справки о качестве)?. |
| 111 | РД 03-495-02 (2); Список вопросов. | 1.16.4 | Допускается ли продление удостоверения сварщика с истекшим сроком?. |
| 112 | РД 03-495-02 (2); Список вопросов. | 2.12.7 | Сколько раз допускается продление срока действия удостоверения сварщиков и специалистов сварочного производства аттестационными центрами?. |
| 113 | ОСТ 36-39-80; Список вопросов. | 1.2.1 | В соответствии с какими документами следует применять покрытые металлические электроды?. |
| 114 | ОСТ 36-39-80; Список вопросов. | 2.2.3 | Укажите ширину зачистки скошенных кромок и прилегающих к ним поверхностям?. |
| 115 | ОСТ 36-39-80; Список вопросов. | 2.3.6 | На какое расстояние должны быть разнесены продольные швы прямошовных сварных труб диаметром более 100 мм?. |
| 116 | ОСТ 36-39-80; Список вопросов. | 2.3.6 | На какое расстояние должны быть разнесены продольные швы прямошовных сварных труб диаметром менее 100 мм?. |
| 117 | ОСТ 36-39-80; Список вопросов. | 2.3.7 | Допускается ли расположение сварных швов на гнутых участках труб?. |
| 118 | ОСТ 36-39-80; Список вопросов. | 2.5.2 | Укажите количество прихваток для труб диаметром 100-600 мм.. |
| 119 | ОСТ 36-39-80; Список вопросов. | 2.6.1.1 | Электродами какого диаметра следует производить сварку первого слоя?. |
| 120 | ОСТ 36-39-80; Список вопросов. | 2.6.6.5 | Какой должна быть ширина валика при облицовке кромок труб из среднелегированных сталей аустенитными электродами?. |
| 121 | ОСТ 36-39-80; Список вопросов. | 2.6.2 | Каким способом следует варить поворотные стыки трубопроводов диаметром более 219 мм?. |
| 122 | ОСТ 36-39-80; Список вопросов. | 2.6.6.8 | Проводят ли подогрев перед сваркой по облицованным кромкам среднелегированных сталей аустенитными электродами при температуре окружающего воздуха выше 0 град.С?. |
| 123 | СТО 00220256-002-2006; Список вопросов. | 4.2 | Разрешается ли ремонт сосудов и их элементов, находящихся под давлением?. |
| 124 | СТО 00220256-002-2006; Список вопросов. | 7.4 | Какой газ в качестве защитного применяют для механизированной или автоматической сварки углеродистых и низколегированных сталей?. |
| 125 | СТО 00220256-002-2006; Список вопросов. | 7.6 | Укажите величину допускаемой влажности в помещениях, где хранятся сварочные электроды. |
| 126 | СТО 00220256-002-2006; Список вопросов. | 7.7 | Сколько раз разрешено прокаливать электроды во избежание осыпания покрытия в соответствии с требованиями СТО 00220256-002-2006?. |
| 127 | СТО 00220256-002-2006; Список вопросов. | 9.4 | Допустимо ли при сборке производить подгонку кромок ударным способом или местным нагревом. |
| 128 | СТО 00220256-002-2006; Список вопросов. | 10.4 | Нужен ли подогрев при термической резке сталей марок12ХМ, 12МХ, 15Х5М и т.п , при сварке которых требуется подогрев ?. |
| 129 | СТО 00220256-002-2006; Список вопросов. | 11.5 | Укажите толщину стенки сосуда, при которой допускается производить клеймение электрографом или несмываемой краской.. |
| 130 | СТО 00220256-002-2006; Список вопросов. | 12.2.1 | На какую ширину валики должны перекрывать друг друга в каждом слое наплавки изношенной поверхности металла?. |
| 131 | СТО 00220256-002-2006; Список вопросов. | 12.3.5 | Каким образом должна производиться вварка заплат на корпусах аппаратов, работающих под давлением или содержащих коррозионные, ядовитые, пожароопасные и взрывоопасные среды?. |
| 132 | СТО 00220256-002-2006; Список вопросов. | 12.3.5 | Какой должна быть номинальная толщина заплаты или вставки, ввариваемой на корпусах аппаратов, работающих под давлением или содержащих коррозионные, ядовитые, пожароопасные и взрывоопасные среды?. |
| 133 | СТО 00220256-002-2006; Список вопросов. | 13.4 | Какой дефект является недопустимым по результатам ВИК для аппаратов 3-5 групп?. |
| 134 | СТО 00220368-008-2006; Список вопросов. | 4.2 | В каких условиях и при какой температуре окружающего воздуха производятся сборочные и сварочные работы?. |
| 135 | СТО 00220368-008-2006; Список вопросов. | 4.6 | Какие меры для предупреждения роста зерна в металле шва и ОШЗ необходимо принимать при сварке сплавов на никелевой основе?. |
| 136 | СТО 00220368-008-2006; Список вопросов. | Табл.6.1 | Какие марки электродов используют при ручной дуговой сварке сплавов ХН65МВ. |
| 137 | СТО 00220368-008-2006; Список вопросов. | Табл.6.3 | Какие марки электродов используют для ручной дуговой сварки соединения: Ст3+06ХН28МДТ?. |
| 138 | СТО 00220368-008-2006; Список вопросов. | 8.6 | Каким образом и на какую ширину должны быть зачищены под сварку свариваемые кромки и ОШЗ?. |
| 139 | СТО 00220368-008-2006; Список вопросов. | 9.1.6 | Допускается ли применение подгонки с местным нагревом свыше 500°С без последующей термообработки при сборке деталей и узлов из сплавов на никелевой основе?. |
| 140 | СТО 00220368-008-2006; Список вопросов. | 9.1.7 | Укажите минимальный диаметр обечайки, при котором разрешено устанавливать временные крепления при сварке кольцевого шва деталей и узлов из сплавов на железоникелевой и никелевой основе. |
| 141 | СТО 00220368-008-2006; Список вопросов. | 9.1.9 | Укажите длину прихватки для сварки разнотолщинных деталей из сплавов на железоникелевой и никелевой основе. |
| 142 | СТО 00220368-008-2006; Список вопросов. | 9.1.10 | С какой стороны нужно устанавливать временные крепления при сборке аппаратов из двухслойных сталей?. |
| 143 | СТО 00220368-008-2006; Список вопросов. | 9.1.9 | Укажите расстояние между прихватками при сварке разнотолщинных деталей из сплавов на железоникелевой и никелевой основе. |
| 144 | СТО 00220368-008-2006; Список вопросов. | 10.1.1 | Кто выполняет прихватки в процессе сборки, сварку, исправление дефектов сварных швов?. |
| 145 | СТО 00220368-008-2006; Список вопросов. | 10.1.4 | Какими способами свариваются сплавы на железоникелевой и никелевой основе?. |
| 146 | СТО 00220368-008-2006; Список вопросов. | 10.1.9 | Укажите, при какой температуре предыдущего валика разрешается выполнять следующий проход при сварке сплавов на никелевой основе?. |
| 147 | СТО 00220368-008-2006; Список вопросов. | 10.1.16 | Каким образом производится зажигание дуги после перерыва сварки?. |
| 148 | СТО 00220368-008-2006; Список вопросов. | 10.1.19 | Сколько раз допускается исправлять дефекты в одном месте сварного шва?. |
| 149 | СТО 00220368-008-2006; Список вопросов. | 10.3.1 | Укажите вид и полярность тока, на котором производится ручная дуговая сварка железоникелевых сплавов и железоникелевых сплавов со сталями?. |
| 150 | СТО 00220368-008-2006; Список вопросов. | 10.3.8 | На какую величину при сварке многослойных швов участками железоникелевых и никелевых сплавов смещают начало каждого слоя относительно предыдущего?. |
| 151 | СТО 00220368-008-2006; Список вопросов. | 12.3 | В каком объеме подвергают сварные швы визуально-измерительному контролю?. |
| 152 | СТО 00220368-008-2006; Список вопросов. | 13.6 | В каком объеме необходимо контролировать исправленные дефектные участки сварного шва и прилегающую к нему зону термического влияния?. |
| 153 | СТО 00220368-011-2007; Список вопросов. | 8.17 | Допускается ли использование электродов при сварке разнородных соединений в случае нарушения условий хранения?. |
| 154 | СТО 00220368-011-2007; Список вопросов. | 10.2 | Каким способом выполняют подготовку кромок под сварку разнородных соединений?. |
| 155 | СТО 00220368-011-2007; Список вопросов. | 10.3 | Укажите, как проводится подготовка кромок и прилегающих к ним поверхностей перед сборкой.. |
| 156 | СТО 00220368-011-2007; Список вопросов. | 10.6 | Как рекомендуется располагать прихватки при сборке под сварку разнородных соединений?. |
| 157 | СТО 00220368-011-2007; Список вопросов. | 11.1.10 | В каком месте должны ставиться клейма на сварных швах сосудов, аппаратов и трубопроводов из разнородных сталей?. |
| 158 | СТО 00220368-011-2007; Список вопросов. | 11.2.3 | Как выполняется ручная дуговая сварка разнородных сварных соединений?. |
| 159 | СТО 00220368-011-2007; Список вопросов. | 11.2.7 | Укажите место зажигания сварочной дуги при выполнении разнородных сварных соединений ручной дуговой сваркой.. |
| 160 | СТО 00220368-011-2007; Список вопросов. | 11.3.9 | Допускается ли перерыв в работе при сварке теплоустойчивых сталей?. |
| 161 | СТО 00220368-012-2008; Список вопросов. | 5.2 | Какого типа электродами допускается выполнять предварительную подварку корня шва соединений из низколегированных сталей повышенной прочности?. |
| 162 | СТО 00220368-012-2008; Список вопросов. | 5.2 | Укажите величину корневой части шва соединений из низколегированной стали.. |
| 163 | СТО 00220368-012-2008; Список вопросов. | 9.2 | Каких сварщиков допускают к выполнению сварочных работ при изготовлении, ремонте и монтаже оборудования, подведомственного Ростехнадзору?. |
| 164 | СТО 00220368-012-2008; Список вопросов. | 12.1.5 | Допускается ли зажигание сварочной дуги вне разделки кромок при ручной и механизированной сварке?. |
| 165 | СТО 00220368-012-2008; Список вопросов. | 12.1.11 | Какие сварные швы выполняют в первую очередь?. |
| 166 | СТО 00220575.063-2005; Список вопросов. | 5.13 | Как должна выполняться приварка штуцеров, люков к корпусу аппарата, предназначенного для работы в средах, содержащих сероводород?. |
| 167 | СТО 00220575.063-2005; Список вопросов. | 6.1 | Какие стали должны применяться для изготовления элементов аппаратов и блоков, предназначенных для работы в средах, содержащих сероводород?. |
| 168 | СТО 00220575.063-2005; Список вопросов. | 7.1.3 | При каких условиях допускается установка штуцеров на продольных сварных швах корпусов сосудов и аппаратов, предназначенных для работы в средах, содержащих сероводород?. |
| 169 | СТО 00220575.063-2005; Список вопросов. | 7.1.2 | На какую величину должны быть смещены относительно друг друга сварные швы карт, становящиеся продольными швами после вальцевания карты в обечайку?. |
| 170 | СТО 00220575.063-2005; Список вопросов. | 7.1.5 | При каком условии допускаются прихватки на месте пересечения сварных швов?. |
| 171 | СТО 00220575.063-2005; Список вопросов. | 7.2.2 | Для каких работ применяется ручная дуговая сварка при изготовлении сосудов, аппаратов, блоков технологических установок подготовки нефти и газа, содержащих сероводород?. |
| 172 | СТО 00220575.063-2005; Список вопросов. | 7.2.3 | На какую величину каждый последующий валик должен перекрывать предыдущий при ручной дуговой сварке при приварке штуцеров и люков?. |
| 173 | СТО 00220575.063-2005; Список вопросов. | 7.2.8 | При какой температуре предварительного подогрева производится ручная дуговая сварка соединений толщиной более 36 мм?. |
| 174 | СТО 00220575.063-2005; Список вопросов. | 7.2.9 | В какой последовательности выполняют приварку люков, штуцеров, патрубков к корпусу аппарату?. |
| 175 | СТО 00220575.063-2005; Список вопросов. | 7.2.10 | Каким способом сварки выполняется корневой слой шва при отсутствии доступа к сварному соединению изнутри аппарата?. |
| 176 | СТО 00220368-013-2009; Список вопросов. | 5.1.8 | Каким образом можно уменьшить сварочные деформации?. |
| 177 | СТО 00220368-013-2009; Список вопросов. | 5.2.3 | Нужен ли подогрев при сварке высокохромистых сталей?. |
| 178 | СТО 00220368-013-2009; Список вопросов. | 5.2.5 | В каких случаях термообработка высокохромистых сталей не требуется?. |
| 179 | СТО 00220368-013-2009; Список вопросов. | 7.13 | Сколько раз допускается прокаливать электроды?. |
| 180 | СТО 00220368-013-2009; Список вопросов. | 7.17, табл. 7.5 | Сколько могут храниться прокаленные электроды в сухом отапливаемом помещении при температуре не ниже 180 град.С и относительной влажности воздуха не более 50%?. |
| 181 | СТО 00220368-013-2009; Список вопросов. | 9.3 | Могут ли не аттестованные сварщики производить сварку деталей и узлов внутренних устройств?. |
| 182 | СТО 00220368-013-2009; Список вопросов. | 10.4 | Какая механическая обработка нужна после термической резки при разделке кромок?. |
| 183 | СТО 00220368-013-2009; Список вопросов. | 10.7 | На какую ширину необходимо зачистить кромки под сварку?. |
| 184 | СТО 00220368-013-2009; Список вопросов. | 10.7 | Есть ли необходимость после проведения зачистки кромок в обработке зачищенной поверхности растворителем?. |
| 185 | СТО 00220368-013-2009; Список вопросов. | 11.11 | Когда при сборке под сварку рекомендуется устанавливать временные крепления вместо прихваток?. |
| 186 | СТО 00220368-013-2009; Список вопросов. | 11.12 | Укажите размеры прихваток, выполняемых при сборке под сварку сосудов, аппаратов и трубопроводов из высоколегированных сталей.. |
| 187 | СТО 00220368-013-2009; Список вопросов. | 11.12 | Какое расстояние рекомендуется делать между прихватками при сборке под сварку сосудов, аппаратов и трубопроводов из высоколегированных сталей?. |
| 188 | СТО 00220368-013-2009; Список вопросов. | 11.13 | Допускается ли делать одну прихватку при сборке под сварку?. |
| 189 | СТО 00220368-013-2009; Список вопросов. | 12.1.7 | Укажите, какая длина в начале и в конце сварочного шва должна выводиться на контрольные пластины или на специальные технологические планки при автоматической сварке под флюсом?. |
| 190 | СТО 00220368-013-2009; Список вопросов. | 12.1.7 | Что из перечисленного допускается при сварке высоколегированных сталей: совмещение кратеров в одном сечении при многопроходной сварке, вывод кратера на основной металл и зажигание сварочной дуги вне разделки?. |
| 191 | СТО 00220368-013-2009; Список вопросов. | 12.2.5 | Какие технологические приемы применяются при переходе с нижнего пространственного положения на потолочное при ручной дуговой сварке?. |
| 192 | СТО 00220368-013-2009; Список вопросов. | 12.2.9 | Какая величина максимального катета допускается при сварке в один проход углового шва ручной дуговой сваркой?. |
| 193 | СТО 00220368-013-2009; Список вопросов. | 12.2.10 | При какой длине шва допускается выполнять ручную дуговую сварку от начала до конца на проход?. |
| 194 | СТО 00220368-013-2009; Список вопросов. | 12.2.11 | Как рекомендуется производить ручную дуговую сварку стыков большой протяженности?. |
| 195 | СТО 00220368-013-2009; Список вопросов. | 12.7.6 | В каких случаях не допускается приварка технологических креплений при сборке стыков трубных конструкций из аустенитных сталей?. |
| 196 | СТО 00220368-013-2009; Список вопросов. | 14.3 | Какой объем визуально-измерительного контроля рекомендуется выполнять согласно ОСТ 00220368-013-2009?. |
| 197 | СТО 00220368-013-2009; Список вопросов. | 15.17 | Сколько раз разрешается исправлять дефектный участок?. |
| 198 | СА 03-005-07; Список вопросов. | 2.2.37 | Для изготовления секционных отводов (при диаметре более 400 мм)…. |
| 199 | СА 03-005-07; Список вопросов. | 3.2.14 | Какое расстояние должно быть между двумя соседними кольцевыми стыковыми сварными соединениями трубопровода высокого давления, при толщине стенки до 8 мм?. |
| 200 | СА 03-005-07; Список вопросов. | 3.2.14 | Какое расстояние должно быть между сварными соединениями трубопровода высокого давления и краем опоры, при диаметре трубопровода свыше 50 мм?. |
| 201 | СА 03-005-07; Список вопросов. | 3.4.22 | В каких пределах допускается смещение кромок по внутреннему диаметру в стыковых швах труб и деталей технологических трубопроводов высокого давления?. |
| 202 | СА 03-005-07; Список вопросов. | 3.4.23 | На какую величину допускается смещение кромок по наружному диаметру в стыковых швах труб и деталей технологических трубопроводов высокого давления?. |
| 203 | СА 03-005-07; Список вопросов. | 5.4.3 | На каком расстоянии от сварного шва должны располагаться опоры и подвески технологического трубопровода диаметром менее 50 мм?. |
| 204 | СА 03-005-07; Список вопросов. | 5.4.3 | На каком расстоянии от сварного шва должны располагаться опоры и подвески технологического трубопровода диаметром свыше 50 мм?. |
| 205 | СА 03-005-07; Список вопросов. | 6.2.5 | Допускается ли нагрузка на сварной стык при сборке трубопроводов под сварку?. |
| 206 | СА 03-005-07; Список вопросов. | 6.2.6 | Каким должно быть расстояние от кольцевого сварного шва трубопровода до штуцера или другого элемента с угловым (тавровым) швом, если наружный диаметр трубопровода 100 мм и более?. |
| 207 | СА 03-005-07; Список вопросов. | 6.2.6 | Какой должна быть длина прямого участка между сварными швами двух соседних гибов при условном диаметре трубопровода менее 150 мм?. |
| 208 | СА 03-005-07; Список вопросов. | 6.2.7 | Каким должно быть расстояние между соседними сварными швами и длина кольцевых вставок при вварке их в трубопровод?. |
| 209 | СА 03-005-07; Список вопросов. | 6.2.8 | На каких трубопроводах не допускается вварка штуцеров внутренним диаметром более 25 мм, бобышек, муфт и других деталей в местах расположения сварных швов?. |
| 210 | СА 03-005-07; Список вопросов. | 6.2.8 | В каких случаях допускается вварка штуцеров в гнутые и штампованные детали трубопроводов?. |
| 211 | СА 03-005-07; Список вопросов. | 6.2.19 | В каком состоянии во время сварки должна находиться привариваемая трубопроводная арматура (приварная задвижка)?. |
| 212 | СА 03-005-07; Список вопросов. | 7.1.5 | Кто допускается к выполнению прихваток при сборке труб?. |
| 213 | СА 03-005-07; Список вопросов. | 7.1.16 | Каким способом допускается выполнять резку труб и подготовку кромок под сварку?. |
| 214 | СА 03-005-07; Список вопросов. | 7.1.17 | Каким образом необходимо производить газовую, воздушно-дуговую и плазменную резку труб из закаливающихся теплоустойчивых сталей?. |
| 215 | СА 03-005-07; Список вопросов. | 7.1.20 | На какую ширину должны быть очищены подготовленные под сварку кромки труб и других элементов, а также прилегающие к ним участки?. |
| 216 | СА 03-005-07; Список вопросов. | 7.1.21 | Как должна производиться сборка стыков труб под сварку?. |
| 217 | СА 03-005-07; Список вопросов. | 7.1.21 | Из каких материалов должны быть изготовлены технологические крепления для сборки под сварку стыков технологических трубопроводов?. |
| 218 | СА 03-005-07; Список вопросов. | 7.1.23 | Каким должно быть смещение друг относительно друга заводских продольных швов двух труб при сборке под сварку технологических трубопроводов с условным диаметром 100 мм и менее?. |
| 219 | СА 03-005-07; Список вопросов. | 7.1.25 | Какая величина смещения кромок по наружному диаметру допускается при сборке труб и других элементов технологического трубопровода?. |
| 220 | СА 03-005-07; Список вопросов. | 7.1.25 | Укажите способ подготовки под сварку кромок труб технологического трубопровода, когда смещение по наружному диаметру превышает допустимое значение?. |
| 221 | СА 03-005-07; Список вопросов. | 7.1.26 | Каким способом следует готовить под сварку кромки труб технологического трубопровода, если их смещение по внутреннему диаметру труб превышает допустимые значения?. |
| 222 | СА 03-005-07; Список вопросов. | 7.1.26 | Каким способом следует готовить под сварку кромки труб технологического трубопровода с давлением до 10 МПа, если их смещение по внутреннему диаметру труб превышает допустимые значения?. |
| 223 | СА 03-005-07; Список вопросов. | 7.1.26 | Укажите величину допускаемого смещения кромок по внутреннему диаметру при сборке под сварку кольцевых швов технологического трубопровода с условным давлением (Ру) свыше 10 МПа.. |
| 224 | СА 03-005-07; Список вопросов. | 7.1.27 | Какую величину не должно превышать отклонение от прямолинейности собранного встык участка трубопровода высокого давления или трубопровода I категории?. |
| 225 | СА 03-005-07; Список вопросов. | 7.1.27 | Какую величину не должно превышать отклонение от прямолинейности собранного встык участка трубопровода II-V категорий?. |
| 226 | СА 03-005-07; Список вопросов. | 7.1.29 | Как необходимо выполнять прихватки на технологических трубопроводах?. |
| 227 | СА 03-005-07; Список вопросов. | 7.1.30 | Какие требования предъявляются к качеству выполнения прихваток?. |
| 228 | СА 03-005-07; Список вопросов. | 7.1.30 | Что необходимо предпринять, если прихватки имеют недопустимые дефекты, обнаруженные внешним осмотром?. |
| 229 | СА 03-005-07; Список вопросов. | 7.1.31 | Как должны быть расположены прихватки по периметру стыка?. |
| 230 | СА 03-005-07; Список вопросов. | 7.3.4 | Какие зоны подлежат зачистке перед проведением визуального и измерительного контроля сварных соединений технологических трубопроводов?. |
| 231 | СА 03-005-07; Список вопросов. | 7.3.4 | В каком объеме требуется выполнить визуальный и измерительный контроль сварных соединений технологических трубопроводов?. |
| 232 | СА 03-005-07; Список вопросов. | 7.3.5 | Допускается ли ноздреватость в сварных соединениях технологических трубопроводов?. |
| 233 | СА 03-005-07; Список вопросов. | 7.3.5 | Допускаются ли незаплавленные кратеры в сварных соединениях технологических трубопроводов?. |
| 234 | СА 03-005-07; Список вопросов. | 7.3.5 | Допускаются ли наплывы в местах перехода сварного шва к основному металлу в сварных соединениях технологических трубопроводов?. |
| 235 | СА 03-005-07; Список вопросов. | 7.3.5 | Допускаются ли отклонения размеров шва, указанных в НД в большую сторону?. |
| 236 | СА 03-005-07; Список вопросов. | 7.3.5 | Допускаются ли подрезы в сварных соединениях технологических трубопроводов высокого давления?. |
| 237 | СА 03-005-07; Список вопросов. | 7.3.5 | Допускаются ли подрезы в сварных соединениях технологических трубопроводов первой категории, работающих при температуре ниже минус 700С?. |
| 238 | СА 03-005-07; Список вопросов. | 7.3.21 | Что необходимо предпринять, если при неразрушаюшем контроле сварных соединений технологических трубопроводов выявлены недопустимые дефекты?. |
| 239 | СА 03-005-07; Список вопросов. | 11.8 | Какому способу следует отдавать предпочтение при резке труб из легированных сталей при выполнении ремонтных работ на технологических трубопроводах?. |
| 240 | СА 03-005-07; Список вопросов. | 11.15 | Разрешается ли вварка штуцера внутренним диаметром более 25 мм в гнутые и штампованные детали технологического трубопровода при выполнении ремонтных работ?. |
| 241 | СА 03-005-07; Список вопросов. | 11.31 | Допускается ли исправление дефектов электросваркой на стальной литой арматуре при ремонтных работах на технологических трубопроводах?. |
| 242 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.7 | Какие экзамены должны сдавать сварщики при внеочередной аттестации?. |
| 243 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.6 | Какие экзамены должны сдавать сварщики при периодической аттестации?. |
| 244 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.5 | Какие экзамены должны сдавать сварщики при дополнительной аттестации?. |
| 245 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.10 | В каком документе изложен порядок аттестации сварщиков?. |
| 246 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.8 | Какой квалификационный разряд должен иметь сварщик в случае самостоятельной подачи заявки на аттестацию?. |
| 247 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.7 | Какая аттестация сварщика считается внеочередной?. |
| 248 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.6 | Какая аттестация сварщика считается периодической?. |
| 249 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.5 | Когда сварщики должны проходить дополнительную аттестацию?. |
| 250 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.4 | Какая аттестация сварщика считается первичной?. |
| 251 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.3 | Укажите виды аттестации сварщиков.. |
| 252 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.1 | Для осуществления какого вида деятельности подлежат аттестации сварщики?. |
| 253 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 3.2 | Когда должна проводиться специальная подготовка сварщиков и специалистов сварочного производства?. |
| 254 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 2.5 | Где должна проводиться аттестация сварщиков?. |
| 255 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 1.2 | С какой целью проводится аттестация сварщиков и специалистов сварочного производства?. |
| 256 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 1.5 | Сколько уровней профессиональной подготовки устанавливает САСв?. |
| 257 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 1.5 | Отменяет ли присвоение уровня профессиональной подготовки квалификационный разряд сварщика, предусмотренный системой ЕТКС, после его аттестации по данным Правилам?. |
| 258 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.7 | В каком аттестационном центре может проходить периодическую аттестацию сварщик?. |
| 259 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.7 | Допускается ли проведение дополнительной и периодической аттестации в аттестационном центре, не проводившем первичную аттестацию сварщика?. |
| 260 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.6 | Какое удостоверение выдается сварщику после прохождения периодической аттестации?. |
| 261 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.5 | Сколько раз может быть продлен срок действия аттестационного удостоверения сварщика?. |
| 262 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.3 | Когда аттестационное удостоверение сварщика металлических конструкций считается недействительным?. |
| 263 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.1, 1.16.2 | Какими документами оформляются результаты периодической аттестации сварщика?. |
| 264 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.1, 1.16.2 | Какими документами оформляются результаты дополнительной аттестации сварщика?. |
| 265 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.1, 1.16.2 | Какими документами оформляются результаты первичной аттестации сварщика?. |
| 266 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.15.6, приложение 17, табл. 11 | Перечислите виды покрытия электродов, на которые распространяется аттестация сварщика, аттестованного по ручной дуговой сварке электродами с основным покрытием.. |
| 267 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.15.1 | По какому количеству способов сварки может одновременно аттестоваться сварщик?. |
| 268 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.13.4. | Что такое контролируемая зона контрольного сварного соединения при неразрушающих методах контроля?. |
| 269 | РД 03-495-02; Список вопросов. | Приложение 17, табл. 6 | Какой метод контроля качества является обязательным для оценки качества контрольных сварных соединений всех типов?. |
| 270 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12. 11 | Может ли аттестационная комиссия прервать практический экзамен сварщика, и в каких случаях?. |
| 271 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12. 10 | В каком случае контрольное сварное соединение должно иметь в корне и в верхнем наплавленном слое, по меньшей мере, одно прерывание процесса с последующим возобновлением сварки в этом месте?. |
| 272 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12. 10 | Может ли сварщик при выполнении КСС устранять мелкие поверхностные дефекты в облицовочном шве ручным абразивным инструментом?. |
| 273 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12. 10 | Может ли сварщик устранять мелкие поверхностные дефекты в корневом шве ручным абразивным инструментом?. |
| 274 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.10 | Какие условия должны выполняться при сварке плавлением контрольного соединения из металлов?. |
| 275 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.9 | Кто выбирает клеймо для деталей контрольного соединения и где оно фиксируется?. |
| 276 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.9 | Кто выдает разрешение на сварку контрольного соединения?. |
| 277 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.6 | Могут ли применяться при сварке контрольных сварных соединений сварочные материалы, не имеющие сертификата соответствия и/или сертификата завода изготовителя?. |
| 278 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.6 | Какое требование предъявляется к сварочным материалам, применяемым при сварке контрольных сварных соединений?. |
| 279 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.4. | Допускается ли при аттестации выполнять сварку полупериметра стыка, захватывая нижнюю и верхнюю части стыка.. |
| 280 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.4. | Какое количество контрольных сварных соединений из стальных труб с наружным диаметром труб до 25 мм должен выполнить сварщик при аттестации?. |
| 281 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.1 | Кто назначает виды контрольных сварных соединений, которые должны выполнять сварщики при аттестации?. |
| 282 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.11.3. | Укажите все типы соединений, предусмотренные для аттестации по сварке металлических конструкций?. |
| 283 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.11.3. | Укажите все виды деталей, предусмотренные для контрольных соединений при аттестации сварщиков металлических конструкций?; 1. |
| 284 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.11. | Укажите наиболее полный перечень характеристик, подлежащих учету при аттестации сварщиков по сварке металлов.. |
| 285 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.10 | В какой срок сварщику разрешается пересдача несданного теоретического экзамена по ранее поданной заявке?. |
| 286 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.7 | Каков порядок проведения дополнительного собеседования на экзамене?. |
| 287 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.5 | Что происходит, если сварщик не выдерживает практический экзамен?. |
| 288 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.5 | Какой из экзаменов сварщики сдают первым?. |
| 289 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.5 | Через какой промежуток времени сварщик, не прошедший аттестацию, может пройти ее повторно?. |
| 290 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.4. | От какого экзамена освобождаются сварщики, имеющие высшее или среднее техническое образование по сварочному производству при первичной аттестации?. |
| 291 | ФНП "ПБ ОПО, на которых используется ОИД"; Список вопросов. | 3. | Укажите, на какое оборудование, работающее под избыточным давлением более 0,07 МПа, распространяются ФНП?. |
| 292 | ФНП "ПБ ОПО, на которых используется ОИД"; Список вопросов. | 3. | Укажите, на какое оборудование, работающее под избыточным давлением более 0,07 МПа, распространяются ФНП?. |
| 293 | ФНП "ПБ ОПО, на которых используется ОИД"; Список вопросов. | 97. | Какие сварщики допускаются к работам по ремонту, монтажу, реконструкции (модернизации) оборудования под давлением?. |
| 294 | ФНП "ПБ ОПО, на которых используется ОИД"; Список вопросов. | 102. | Допускается ли использование стальных труб, бывших в употреблении, при монтаже, ремонте, реконструкции (модернизации) оборудования, работающего под давлением?. |
| 295 | ФНП "ПБ ОПО, на которых используется ОИД"; Список вопросов. | 109. | Каким способом производится резка листов, труб и других полуфабрикатов, а также вырезка отверстий?. |
| 296 | ФНП "ПБ ОПО, на которых используется ОИД"; Список вопросов. | 119. | Допускается ли при сборке, подгонка кромок ударным способом или местным нагревом?. |
| 297 | ФНП "ПБ ОПО, на которых используется ОИД"; Список вопросов. | 120. | Каким способом должна быть выполнена подготовка кромок и поверхностей под сварку?. |
| 298 | ФНП "ПБ ОПО, на которых используется ОИД"; Список вопросов. | 121. | Какой документ регламентирует значение смещения внутренних кромок при сборке стыковых соединений труб с односторонней разделкой кромок и свариваемых без подкладных колец и подварки корня шва?. |
| 299 | ФНП "ПБ ОПО, на которых используется ОИД"; Список вопросов. | 123. | Кто должен выполнять приварку вспомогательных элементов (сборочных устройств, временных креплений)?. |
| 300 | ФНП "ПБ ОПО, на которых используется ОИД"; Список вопросов. | 138. | Что необходимо соблюсти при выполнении сварки в условиях отрицательной температуры?. |
| 301 | ФНП "ПБ ОПО, на которых используется ОИД"; Список вопросов. | 153. | Укажите, какие сварные соединения, подлежат визуальному и измерительному контролю?. |
| 302 | ФНП "ПБ ОПО, на которых используется ОИД"; Список вопросов. | 153. | С целью выявления каких дефектов, проводят визуальный осмотр и измерения сварных соединений?. |
| 303 | ФНП "ПБ ОПО, на которых используется ОИД"; Список вопросов. | 154. | На какую ширину должны быть зачищены, от шлака и других загрязнений, поверхности сварного шва и прилегающих к нему участков основного металла, перед визуальным контролем поверхности шва?. |
| 304 | ФНП "ПБ ОПО, на которых используется ОИД"; Список вопросов. | 155. | На каком этапе проводят исправление поверхностных дефектов, выявленных при визуальном и измерительном контроле?. |
| 305 | ФНП "ПБ ОПО, на которых используется ОИД"; Список вопросов. | 158. | Как определяется объем контроля, если при выборочном контроле сварных соединений ультразвуковым и радиографическим методом, выполненных сварщиком, будут обнаружены недопустимые дефекты?. |
| 306 | ФНП "ПБ ОПО, на которых используется ОИД"; Список вопросов. | 188. | Каким способом должны быть удалены дефекты сварных соединений?. |
| 307 | ФНП "ПБ ОПО, на которых используется ОИД"; Список вопросов. | 190. | Сколько раз допускается проводить исправление дефектов на одном и том же участке сварного соединения?. |
| 308 | ФНП "ПБ ОПО, на которых используется ОИД"; Список вопросов. | 139 | Если ли особенность в подогреве деталей перед сваркой при отрицательной температуре окружающего воздуха?. |
| 309 | ПБ 08-258-98; Список вопросов. | 3.3.3 | С каким разрядом допускаются сварщики к дуговой сварке и прихватке неповоротных стыков трубопроводов?. |
| 310 | ПБ 08-258-98; Список вопросов. | 3.3.3 | С каким разрядом допускаются сварщики к дуговой сварке и прихватке поворотных стыков трубопроводов?. |
| 311 | ПБ 08-258-98; Список вопросов. | 3.3.3 | Что предпринимается перед допуском сварщиков к дуговой сварке трубопроводов?. |
| 312 | ПБ 08-258-98; Список вопросов. | 3.3.1 | При какой температуре окружающего воздуха следует производить сварку труб?. |
| 313 | ПБ 08-258-98; Список вопросов. | 3.3.3 | При какой температуре производится приварка прямых участков к арматуре?. |
| 314 | ПБ 08-258-98; Список вопросов. | 3.3.3 | В каком положении должна производиться приварка прямых участков к арматуре?. |
| 315 | ПБ 08-258-98; Список вопросов. | 3.3.4 | Какие требования предъявляются к маркировке стыков?. |
| 316 | ПБ 08-258-98; Список вопросов. | 3.3.5 | Какие установлены рекомендации по сборке стыков под сварку?. |
| 317 | ПБ 08-258-98; Список вопросов. | 3.3.6 | Электродами с каким покрытием следует производить сварку корневого слоя шва и горячего прохода поворотных и неповоротных стыков. |
| 318 | ПБ 08-258-98; Список вопросов. | 3.3.6 | Какими электродами типа и марки следует производить сварку корневого слоя шва и горячего прохода поворотных и неповоротных стыков?. |
| 319 | ПБ 08-258-98; Список вопросов. | 3.3.6 | Какими электродами покрытие, тип и марка следует производить сварку последующих слоев стыков труб?. |
| 320 | ПБ 08-258-98; Список вопросов. | 3.3.6 | Какой перерыв по времени разрешается между сваркой корневого и последующих слоев шва?. |
| 321 | ПБ 08-258-98; Список вопросов. | 3.3.6 | Какое требование предъявляется при сварке к формированию первого слоя корневого шва?. |
| 322 | ПБ 08-258-98; Список вопросов. | 3.3.6 | Электродами какого диаметра следует производить сварку корневого слоя шва, горячего прохода и последующих слоев поворотных и неповоротных стыков?. |
| 323 | ПБ 08-258-98; Список вопросов. | 3.3.6 | При каких условиях допускается выполнять сварку корневых швов электродами с основным покрытием типа Э42А или Э50А диаметром 2.0-2.5мм.. |
| 324 | ПБ 08-258-98; Список вопросов. | 3.3.7 | Какая установлена температура и время прокалки электродов с целлюлозным покрытием перед сваркой ?. |
| 325 | ПБ 08-258-98; Список вопросов. | 3.3.7 | Какая установлена температура и время прокалки электродов с основным покрытием перед сваркой.. |
| 326 | ПБ 08-258-98; Список вопросов. | 3.3.12 | Какие дефекты сварных швов по результатам просвечивания считаются недопустимыми?. |
| 327 | ПБ 08-258-98; Список вопросов. | 3.3.12 | Какие дефекты сварных швов и какого размеры считаются допустимыми по результатам просвечивания?. |
| 328 | ПБ 08-258-98; Список вопросов. | 3.3.8 | Какие требования рекомендуется выполнять по приварке катодных выводов к стенке труб аммиакопровода?. |
| 329 | ПБ 08-258-98; Список вопросов. | 3.3.9 | Какие требования следует выполнять при зажигании дуги?. |
| 330 | ГОСТ 32569-2013; Список вопросов. | 8.4.4 | Для изготовления секционных отводов (при диаметре более 400 мм)…. |
| 331 | ГОСТ 32569-2013; Список вопросов. | 12.1.23 | Для обеспечения плавного перехода, если смещение кромок превышает допустимое значение, необходимо проточить конец трубы с большим диаметром:. |
| 332 | ГОСТ 32569-2013; Список вопросов. | 12.1.23 | На какую величину допускается смещение кромок по наружному диаметру в стыковых швах труб и деталей технологических трубопроводов высокого давления?. |
| 333 | ГОСТ 32569-2013; Список вопросов. | 10.4.3 | На каком расстоянии от сварного шва должны располагаться опоры и подвески технологического трубопровода?. |
| 334 | ГОСТ 32569-2013; Список вопросов. | 6.4.3 | Какой должна быть длина прямого участка от конца трубы до начала гнутого участка при условном диаметре трубопровода менее 150 мм?. |
| 335 | ГОСТ 32569-2013; Список вопросов. | 6.8.1 | Каким должно быть расстояние между соседними кольцевыми стыковыми соединениями для диаметров до 219 мм включительно?. |
| 336 | ГОСТ 32569-2013; Список вопросов. | 6.8.1 | Каким должно быть расстояние между соседними кольцевыми стыковыми соединениями для диаметров до 550 мм включительно?. |
| 337 | ГОСТ 32569-2013; Список вопросов. | 6.8.1 | Каким должно быть расстояние между соседними кольцевыми стыковыми соединениями для диаметров более 550 мм?. |
| 338 | ГОСТ 32569-2013; Список вопросов. | 11.2.7 | На каких трубопроводах не допускается вварка штуцеров внутренним диаметром более 25 мм, бобышек, муфт и других деталей в местах расположения сварных швов?. |
| 339 | ГОСТ 32569-2013; Список вопросов. | 11.2.7 | В каких случаях допускается вварка штуцеров в гнутые и штампованные детали трубопроводов?. |
| 340 | ГОСТ 32569-2013; Список вопросов. | 12.1.5 | Кто допускается к выполнению прихваток при сборке труб?. |
| 341 | ГОСТ 32569-2013; Список вопросов. | 12.1.15 | Каким способом допускается выполнять резку труб и подготовку кромок под сварку?. |
| 342 | ГОСТ 32569-2013; Список вопросов. | 12.1.16 | Каким образом необходимо производить газовую, воздушно-дуговую и плазменную резку труб из закаливающихся теплоустойчивых сталей?. |
| 343 | ГОСТ 32569-2013; Список вопросов. | 12.1.19 | Как должна производиться сборка стыков труб под сварку?. |
| 344 | ГОСТ 32569-2013; Список вопросов. | 12.1.19 | Из каких материалов должны быть изготовлены технологические крепления для сборки под сварку стыков технологических трубопроводов?. |
| 345 | ГОСТ 32569-2013; Список вопросов. | 12.1.21 | Каким должно быть смещение друг относительно друга заводских продольных швов двух труб при сборке под сварку технологических трубопроводов с условным диаметром 100 мм и менее?. |
| 346 | ГОСТ 32569-2013; Список вопросов. | 12.1.23 | Какая величина смещения кромок по наружному диаметру допускается при сборке труб и других элементов технологического трубопровода?. |
| 347 | ГОСТ 32569-2013; Список вопросов. | 12.1.23 | Укажите способ подготовки под сварку кромок труб технологического трубопровода, когда смещение по наружному диаметру превышает допустимое значение?. |
| 348 | ГОСТ 32569-2013; Список вопросов. | 12.1.27 | Какую величину не должно превышать отклонение от прямолинейности собранного встык участка трубопровода высокого давления или трубопровода I категории?. |
| 349 | ГОСТ 32569-2013; Список вопросов. | 12.1.27 | Какую величину не должно превышать отклонение от прямолинейности собранного встык участка трубопровода II-V категорий?. |
| 350 | ГОСТ 32569-2013; Список вопросов. | 12.1.28 | Какие требования предъявляются к качеству выполнения прихваток?. |
| 351 | ГОСТ 32569-2013; Список вопросов. | 12.1.28 | Что необходимо предпринять, если прихватки имеют недопустимые дефекты, обнаруженные внешним осмотром?. |
| 352 | ГОСТ 32569-2013; Список вопросов. | 12.3.3 | В каком объеме требуется выполнить визуальный и измерительный контроль сварных соединений технологических трубопроводов?. |
| 353 | ГОСТ 32569-2013; Список вопросов. | 12.3.4 | Допускаются ли подрезы в сварных соединениях технологических трубопроводов высокого давления?. |
| 354 | ГОСТ 32569-2013; Список вопросов. | 12.3.4 | Допускаются ли подрезы в сварных соединениях технологических трубопроводов первой категории, работающих при температуре ниже минус 70 град.С?. |
| 355 | ГОСТ 32569-2013; Список вопросов. | 12.3.17 | Что необходимо предпринять, если при неразрушающем контроле сварных соединений технологических трубопроводов выявлены недопустимые дефекты?. |
| 356 | ГОСТ 32569-2013; Список вопросов. | 12.1.15 | Какому способу следует отдавать предпочтение при резке труб из легированных сталей при выполнении ремонтных работ на технологических трубопроводах?. |
| 357 | ГОСТ 32569-2013; Список вопросов. | 11.2.7 | Разрешается ли вварка штуцера внутренним диаметром более 25 мм в гнутые и штампованные детали технологического трубопровода?. |
| 358 | СТО 00220368-017-2010; Список вопросов. | 5.3. | При каких условиях допускается ручная дуговая сварка теплоустойчивых сталей марок 12Х1МФ, 12Х1М1 без подогрева?. |
| 359 | СТО 00220368-017-2010; Список вопросов. | 5.3. | Распространяются ли требования подогрева при сварке теплоустойчивых сталей на термическую резку?. |
| 360 | СТО 00220368-017-2010; Список вопросов. | 5.3. | Какая температура предварительного и сопутствующего подогрева при сварке стали марки 15Х5М?. |
| 361 | СТО 00220368-017-2010; Список вопросов. | 5.6. | Каким должно быть остывание сварного соединения из теплоустойчивых сталей после окончания сварки?. |
| 362 | СТО 00220368-017-2010; Список вопросов. | 7.2. | Укажите тип электродов, который используется при ручной дуговой сварке теплоустойчивой стали марки 12Х1МФ?. |
| 363 | СТО 00220368-017-2010; Список вопросов. | 7.2. | Укажите тип электродов, который используется при ручной дуговой сварке теплоустойчивой стали марки 15Х5М?. |
| 364 | СТО 00220368-017-2010; Список вопросов. | 7.12. | Какой срок годности электродов для сварки теплоустойчивых сталей после прокалки, при соблюдении условий хранения в помещениях?. |
| 365 | СТО 00220368-017-2010; Список вопросов. | 7.12. | При каких условиях хранения срок годности прокаленных электродов для сварки теплоустойчивых сталей не ограничивается?. |
| 366 | СТО 00220368-017-2010; Список вопросов. | 7.20. | При какой температуре воздуха следует хранить в помещениях подготовленные к сварке электроды для ручной дуговой сварки?. |
| 367 | СТО 00220368-017-2010; Список вопросов. | 7.20. | При какой температуре следует хранить электроды, подготовленные к сварке теплоустойчивых сталей, в сушильных шкафах?. |
| 368 | СТО 00220368-017-2010; Список вопросов. | 7.20. | Какая относительная влажность воздуха должна быть в помещениях для хранения подготовленных к сварке электродов, предназначенных для сварки теплоустойчивых сталей?. |
| 369 | СТО 00220368-017-2010; Список вопросов. | 7.20. | Какое количество электродов для ручной дуговой сварки теплоустойчивых сталей должно выдаваться каждому сварщику?. |
| 370 | СТО 00220368-017-2010; Список вопросов. | 9.1. | Кто допускается к прихватке и сварке теплоустойчивых сталей?. |
| 371 | СТО 00220368-017-2010; Список вопросов. | 10.15. | Допускается ли термическая резка теплоустойчивых сталей толщиной до 20 мм без предварительного подогрева?. |
| 372 | СТО 00220368-017-2010; Список вопросов. | 10.18. | Каким образом следует подготавливать кромки деталей под сварку теплоустойчивых сталей?. |
| 373 | СТО 00220368-017-2010; Список вопросов. | 11.5. | Чему должны соответствовать допуски и отклонения при сборке под сварку теплоустойчивых сталей?. |
| 374 | СТО 00220368-017-2010; Список вопросов. | 11.7. | Из какого материала должны изготавливаться остающиеся подкладные кольца при сварке теплоустойчивых сталей?. |
| 375 | СТО 00220368-017-2010; Список вопросов. | 11.19. | Какими электродами следует производить прихватку при ручной дуговой сварке теплоустойчивых сталей, работающих в коррозионных средах?. |
| 376 | СТО 00220368-017-2010; Список вопросов. | 11.22. | Укажите длину прихваток при сварке теплоустойчивых сталей.. |
| 377 | СТО 00220368-017-2010; Список вопросов. | 11.22. | Укажите минимальное количество прихваток при сварке теплоустойчивых сталей.. |
| 378 | СТО 00220368-017-2010; Список вопросов. | 11.26. | Как исправляются местные отклонения зазора более допустимого при сборке под сварку теплоустойчивых сталей?. |
| 379 | СТО 00220368-017-2010; Список вопросов. | 12.1.6. | При какой температуре окружающего воздуха допускается производить сварку теплоустойчивых сталей в условиях монтажа?. |
| 380 | СТО 00220368-017-2010; Список вопросов. | 12.1, 15. | Какими электродами допускается выполнять корневой слой шва ручной дуговой сваркой теплоустойчивых сталей типа 12ХМ, 10Х2М1А-А, 15Х5М, работающих не в коррозионных средах?. |
| 381 | СТО 00220368-017-2010; Список вопросов. | 12.2.6. | Какими по ширине валиками должна выполняться ручная дуговая сварка теплоустойчивых сталей электродами диаметром 4 мм?. |
| 382 | СТО 00220368-017-2010; Список вопросов. | 12.2.7. | Допускаются ли трещины в отдельных слоях шва при ручной дуговой сварке теплоустойчивых сталей?. |
| 383 | СТО 00220368-017-2010; Список вопросов. | 12.2.9. | При смене электрода или случайных обрывов дуги зажигать её вновь следует, отступив назад от кратера. На какую величину следует отступать от кратера?. |
| 384 | СТО 00220368-017-2010; Список вопросов. | 12.2.11 | На какую величину должно быть смещено начало каждого слоя в участке шва относительно предыдущего при многослойной сварке теплоустойчивых сталей?. |
| 385 | СТО 00220368-017-2010; Список вопросов. | 13.10. | Укажите допустимое время после окончания сварки до начала термической обработки теплоустойчивых сталей марок 15Х5М, 15Х5МУ толщиной 12 мм.. |
| 386 | СТО 00220368-017-2010; Список вопросов. | 13.10. | Укажите допустимое время после окончания сварки до начала термической обработки теплоустойчивых сталей марок 15Х5М, 15Х5МУ толщиной 8 мм.. |
| 387 | СТО 00220368-017-2010; Список вопросов. | 13.10. | Разрешается ли исправление дефектов в сварных соединениях из стали марки 15Х5М толщиной 10 мм до выполнения термической обработки?. |
| 388 | СТО 00220368-017-2010; Список вопросов. | 15.15. | Как производить исправление сварных швов теплоустойчивых сталей с непроварами, прожогами и трещинами?. |
| 389 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 1.2 | ФНП устанавливают требования:. |
| 390 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 1.4 | Требования ФНП обязательны. |
| 391 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 2.6 | Персонал сварочного производства. это. |
| 392 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 2.6 | Персонал сварочного производства должен обеспечивать. |
| 393 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 2.9 | Сварщики и специалисты сварочного производства, выполняющие сварочные работы, должны. |
| 394 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 2.11 | Каким сварщика присваивается личный шифр (клеймо)?. |
| 395 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 3.32 | Какие сварщики должны выполнять допускные сварные соединения?. |
| 396 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 3.32 | В каких условиях производится сварка допускного стыка?. |
| 397 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 4.34 | Какие виды контроля должны осуществляться при подготовке и выполнении сварочных работ?. |
| 398 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 4.39 | Что необходимо предпринять при обнаружении поверхностных дефектов (трещин, недопустимых шлаковых или вольфрамовых включений, пор, неровностей и других дефектов) при сварке многопроходных швов после наложения каждого валика?; 1. |
| 399 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 4.42 | Какое клеймо должно ставиться при выполнении сварного соединения несколькими сварщиками (бригадой сварщиков)?. |
| 400 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 4.42 | Где ставится клеймо в случае, если все сварные соединения выполнены одним сварщиком?. |
| 401 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 4.44 | Укажите максимальное количество исправлений дефектных участков сварных соединений. |
| 402 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | 5.4. | Какие документы должен иметь при себе сварщик/оператор для допуска к сварке/ремонту?. |
| 403 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | 5.9. | Кто утверждает операционные технологические карты сборки и сварки?. |
| 404 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | Табл. 6.1. | Какие КСС рекомендуется выполнять при допускных испытаниях сварщиков для допуска к сварке противопожарных водопроводов, пено- и растворопроводов, трубопроводов газового пожаротушения?. |
| 405 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | Табл. 6.1. | Какие КСС рекомендуется выполнять при допускных испытаниях сварщиков для допуска к сварке металлоконструкций зданий и сооружений?. |
| 406 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | 6.2.9. | Какова должна быть длина КСС при допускных испытаниях по ручной сварке?. |
| 407 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | 7.3.3. | Повторную прокалку электродов следует проводить в количестве, предусмотренном изготовителем сварочных материалов, но не более:. |
| 408 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | 7.4.2. | Какие способы резки допускается применять при подготовке труб к сварке?. |
| 409 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | 7.4.4. | Кромки свариваемых деталей и прилегающие к ним внутренняя и наружная поверхности должны быть механически зачищены до металлического блеска на ширину:. |
| 410 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | 7.4.8. | На участке какой ширины от торца трубы следует удалять усиление наружных заводских швов труб?. |
| 411 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | 8.6.4.5. | При сборке и сварке без подкладного кольца стыков трубопроводов систем холодного и горячего водоснабжения, канализации, очистных сооружений и инженерных коммуникаций внутреннее смещение кромок не должно превышать:. |
| 412 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | 8.6.4.10. | Какой должна быть длина одной прихватки при сборке стыков диаметром свыше 100 до 426 мм включительно трубопроводов систем холодного и горячего водоснабжения, канализации, очистных сооружений и инженерных коммуникаций?. |
| 413 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | 8.8.15. | На какое расстояние следует смещать продольные или спиральные швы при сборке под сварку трубопроводов систем газоснабжения диаметром от 50 до 100 мм включительно?. |
| 414 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | 8.8.24. | При какой температуре окружающего воздуха обязателен подогрев труб с толщиной стенки более 10 мм при сварке трубопроводов систем газоснабжения?. |
| 415 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | 8.8.29. | Наружный центратор при сварке трубопроводов систем газоснабжения допускается снимать после выполнения:. |
| 416 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | 8.8.33 | На каком расстоянии от заводского шва трубы (детали, арматуры) должны отстоять начало и конец кольцевого сварного шва для труб диаметром менее 400 мм при сварке трубопроводов систем газоснабжения?. |
| 417 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | 9.2.7. | На какую глубину следует зачищать ожоги поверхности основного металла при ручной дуговой сварке трубопроводов с оцинкованным покрытием?. |
| 418 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | 9.3.5. | Какой конструктивный непровар регламентируется для соединений без соединительной втулки при ручной дуговой сварке трубопроводов с силикатно-эмалевым покрытием?. |
| 419 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | 9.3.20. | При ручной дуговой сварке трубопроводов с силикатно-эмалевым покрытием каждый последующий слой следует выполнять после остывания предыдущего слоя до температуры:. |
| 420 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | 9.4.3. | С каким максимальным отклонением от зенита допускается располагать место сварки переходной пластины при ручной дуговая сварка выводов ЭХЗ?. |
| 421 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 1.2. | На что распространяется РД-25.160.00-КТН-0215-20, часть 2?. |
| 422 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 1.2. | На сварку соединений из каких материалов распространяется РД-25.160.00-КТН-0215-20, часть 2?. |
| 423 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 3.3. | Что такое "включение"?. |
| 424 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 3.4. | Что такое "вогнутость корня шва"?. |
| 425 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 3.7. | Что называют "наплывом"?. |
| 426 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 3.8. | Что такое "непровар"?. |
| 427 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 3.10. | Что такое "несплавление"?. |
| 428 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 3.12. | Что такое "подрез"?. |
| 429 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 3.13. | Что такое "пора"?. |
| 430 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 3.14. | Что такое "прожог"?. |
| 431 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 3.16. | Что такое "свищ"?. |
| 432 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 3.17. | Что такое "смещение кромок"?. |
| 433 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 3.20. | Что такое "трещина"?. |
| 434 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 3.21. | Что такое "ширина сварного шва"?. |
| 435 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 5.1. | В соответствии с каким документом проводится неразрушающий контроль согласно РД-25.160.00-КТН-0215-20, часть 2?. |
| 436 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 7.1.7. | На какую величину протяженность зоны контроля должна превышать длину отремонтированного участка?. |
| 437 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 7.2.3. | Где указываются требования к геометрии сварных швов защитных кожухов?. |
| 438 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 7.3.3. | Какова величина избыточного давления для гидроиспытаний трубопроводов?. |
| 439 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 7.6.3. | Каков объем ВИК сварных соединений трубопроводов систем холодного и горячего водоснабжения, канализации и водостоков зданий и сооружений?. |
| 440 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 7.12.16. | Что необходимо сделать при обнаружении недопустимого дефекта в сварном шве металлоконструкций зданий и сооружений?. |