Оборудование химических, нефтехимических, нефтеперерабатывающих и взрывопожароопасных производств.
6. Криогенное оборудование.
Уровень: I. Способ сварки: МП

Назад

| Шифр НТД | ? | Шифр НТД | ? | Шифр НТД | ? | Шифр НТД | ? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По способам | 44 | ОСТ 26.260.3-2001 | 20 | ОСТ 26-18-6-88 | 4 | ОТУ 3-01/1 | 3 |
| ОТУ 3-01/2 | 10 | ПБ 03-576-03/1 | 24 | ПБ 03-576-03/2 | 3 | ПБ 03-584-03/1 | 10 |
| РБ технологич. трубопроводов | 22 | ПБ 08-622-03 | 9 | СНиП 3.05.05-84 (СП 75.13330.2011) | 9 | ПБ 03-273-99 | 16 |
| РД 03-495-02 | 32 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г. | 13 |  |  |  |  |

1 - 219 из 219
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец | По стр.

| № | Шифр НТД | Пункт НТД | Текст вопроса |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | По способам; Список вопросов. | нет | С какой целью выполняют разделку кромок свариваемых деталей?. |
| 2 | По способам; Список вопросов. | нет | Какие дефекты характерны при сварке тонколистового металла (0,5-3 мм).. |
| 3 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите, требуется ли при многослойной сварке разбивать шов таким образом, чтобы стыкуемые участки ("замки") наплавляемого слоя не совпадали с "замками" соседних слоев.. |
| 4 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите, с какой стороны выполняются прихватки при сборке конструкций, свариваемых дуговой сваркой с двух сторон.. |
| 5 | По способам; Список вопросов. | нет | Необходимо ли менять светофильтры в зависимости от величины сварочного тока?. |
| 6 | По способам; Список вопросов. | нет | Какой должна быть величина силы тока при дуговой сварке (наплавке) в вертикальном положении снизу вверх по сравнению с величиной силы тока в нижнем положении?. |
| 7 | По способам; Список вопросов. | нет | Допускается ли выводить кратер и возбуждать дугу на основном металле за пределами шва?. |
| 8 | По способам; Список вопросов. | нет | Каким образом преимущественно свариваются длинные швы металлоконструкций (свыше 1000 мм)?. |
| 9 | По способам; Список вопросов. | нет | Каким образом преимущественно свариваются короткие швы (250-350 мм)?. |
| 10 | По способам; Список вопросов. | нет | Каким образом преимущественно свариваются швы средней длины (350-1000 мм)?. |
| 11 | По способам; Список вопросов. | нет | Как влияет сварочный ток на размеры шва и ЗТВ при неизменности других параметров?. |
| 12 | По способам; Список вопросов. | нет | Какие факторы учитывают при выборе сварочной проволоки сплошного сечения?. |
| 13 | По способам; Список вопросов. | нет | С какой целью применяют импульсно-дуговой способ сварки (наплавки) плавящимся электродом?. |
| 14 | По способам; Список вопросов. | нет | Каким должен быть защитный поток газа, выходящего из сопла горелки для лучшей защиты сварочной ванны и металла шва?. |
| 15 | По способам; Список вопросов. | нет | В каком месте сварного соединения должно производиться зажигание и гашение дуги?. |
| 16 | По способам; Список вопросов. | нет | При сварке в защитном газе плавящимся электродом образуются брызги расплавленного металла, которые прилипают к мундштуку и соплу и могут привести к закорачиванию сварочной цепи. Во избежание этого применяют:. |
| 17 | По способам; Список вопросов. | нет | Как проверяют качество защитного газа перед использованием его на производственном участке?. |
| 18 | По способам; Список вопросов. | нет | Следует ли подогревать углекислый газ перед выполнением сварки?. |
| 19 | По способам; Список вопросов. | нет | Следует ли применять осушители газа перед выполнением сварки в углекислом газе или в его смесях с другими газами?. |
| 20 | По способам; Список вопросов. | нет | Какую вольтамперную характеристику должны иметь источники питания дуги для сварки в активных газах?. |
| 21 | По способам; Список вопросов. | нет | С какой целью в сварочные проволоки для сварки в углекислом газе вводят кремний и марганец?. |
| 22 | По способам; Список вопросов. | нет | В чем заключается особенность сварки в углекислом газе по сравнению со сваркой в других защитных газах?. |
| 23 | По способам; Список вопросов. | нет | Зачем при сварке в углекислом газе ограничивают напряжение дуги?. |
| 24 | По способам; Список вопросов. | нет | В какой цвет окрашивают баллоны с двуокисью углерода и с окраской баллонов с какими газами это совпадает?. |
| 25 | По способам; Список вопросов. | нет | При каком давлении углекислый газ находится в баллоне при температуре 20 град. С?. |
| 26 | По способам; Список вопросов. | нет | Наличием какого устройства отличается оборудование постов для сварки в углекислом газе по сравнению с другими способами сварки в защитных газах?. |
| 27 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите марки проволок, рекомендуемые для механизированной сварки в защитных газах стыков труб из низколегированных (кремнемарганцовистых) сталей. |
| 28 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите все факторы, определяющие надежность газовой защиты зоны сварки при сварке в защитном газе.. |
| 29 | По способам; Список вопросов. | нет | Как влияет увеличение расстояния от сопла горелки до поверхности металла?. |
| 30 | По способам; Список вопросов. | нет | Чем измеряют расход защитного газа при сварке (наплавке)?. |
| 31 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите наиболее полный перечень оборудования, входящего в состав поста для сварки в углекислом газе.. |
| 32 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите рекомендуемые диаметры проволоки марок Св-08ГС или Св-08Г2С для механизированной сварки в защитных газах швов на вертикальной плоскости конструкций из углеродистой сталей:. |
| 33 | По способам; Список вопросов. | нет | Рекомендуемые диаметры проволоки марок Св-08ГС или Св-08Г2С для механизированной сварки в защитных газах швов в нижнем положении конструкций из углеродистой сталей:. |
| 34 | По способам; Список вопросов. | нет | При механизированной сварке в защитных газах стыковых соединений листов толщиной 3...6 мм в потолочном положении по сравнению с нижним рекомендуется:. |
| 35 | По способам; Список вопросов. | нет | Какая скорость рекомендуется для механизированной сварки в защитных газах стыковых соединений металлоконструкций толщиной 3...4 мм в нижнем положении?. |
| 36 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите рекомендуемый вылет электрода из мундштука перед зажиганием дуги для выполнения механизированной сварки в защитных газах:. |
| 37 | По способам; Список вопросов. | нет | Что обеспечивает стабильный процесс в широком диапазоне рабочих режимов и надежную газовую защиту при механизированной сварке в защитных газах?. |
| 38 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите, в каком пространственном положении может производиться механизированная сварка в защитном газе проволокой сплошного сечения.. |
| 39 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите порядок действий перед возбуждением дуги и началом механизированной сварки в защитном газе.. |
| 40 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите рекомендуемый угол наклона горелки при механизированной сварке в защитном газе в нижнем положении стыковых соединений толщиной 10...15мм.. |
| 41 | По способам; Список вопросов. | нет | Как рекомендуется выполнять стыковые соединения толщиной до 3 мм механизированной сваркой в защитном газе?. |
| 42 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите положение электрода по отношению к направлению его перемещения при механизированной сварке в защитных газах стыковых соединений в нижнем положении для толщины металла 3...4 мм.. |
| 43 | По способам; Список вопросов. | нет | Какие требования предъявляются к качеству сварочной проволоки сплошного сечения перед ее применением?. |
| 44 | По способам; Список вопросов. | нет | Какие свойства сварочной углеродистой проволоки (марок Св-08, Св-08А и др.) проверяют перед выдачей на производственный участок?. |
| 45 | ОСТ 26.260.3-2001; Список вопросов. | 3.4.4 | В каких пределах должна находиться длина прихваток при сварке конструкций в химическом машиностроении?. |
| 46 | ОСТ 26.260.3-2001; Список вопросов. | 3.4.4 | В каких пределах должно находиться расстояние между прихватками при сварке конструкций в химическом машиностроении?. |
| 47 | ОСТ 26.260.3-2001; Список вопросов. | 3.4.4 | В каких пределах должна находиться длина прихватки при сборке под сварку конструкций из разнотолщинных материалов в химическом машиностроении?. |
| 48 | ОСТ 26.260.3-2001; Список вопросов. | 3.4.4 | В каких пределах должно находиться расстояние между прихватками при сборке под сварку конструкций из разнотолщинных материалов в химическом машиностроении?. |
| 49 | ОСТ 26.260.3-2001; Список вопросов. | 3.4.7 | Укажите рекомендуемый размер выводных планок при автоматической сварке конструкций в химическом машиностроении.. |
| 50 | ОСТ 26.260.3-2001; Список вопросов. | 3.5.2.4 | Какие испытания необходимо проводить перед использованием каждого нового баллона с защитным газом?. |
| 51 | ОСТ 26.260.3-2001; Список вопросов. | 4.7.2 | Какую проволоку следует применять для механизированной сварки в углекислом газе углеродистой и низколегированной стали в химическом машиностроении?. |
| 52 | ОСТ 26.260.3-2001; Список вопросов. | 4.7.6 | На каком токе следует вести механизированную сварку в углекислом газе?. |
| 53 | ОСТ 26.260.3-2001; Список вопросов. | 4.7.7 | Какой диаметр проволоки должен применяться для механизированной сварки в углекислом газе конструкций из углеродистой и низколегированной стали толщиной до 1 мм?. |
| 54 | ОСТ 26.260.3-2001; Список вопросов. | 4.7.7 | Какой диаметр проволоки должен применяться для механизированной сварки в углекислом газе конструкций из углеродистой и низколегированной стали толщиной от 3 до 8 мм?. |
| 55 | ОСТ 26.260.3-2001; Список вопросов. | 4.7.7 | Какой диаметр проволоки должен применяться для механизированной сварки в углекислом газе конструкций из углеродистой и низколегированной стали толщиной от 12 мм и более?. |
| 56 | ОСТ 26.260.3-2001; Список вопросов. | 4.8.4 | Какую проволоку рекомендуется применять для механизированной сварки в СО2 оборудования химического машиностроения из стали 12МХ?. |
| 57 | ОСТ 26.260.3-2001; Список вопросов. | 4.8.4 | Какую проволоку рекомендуется применять для механизированной сварки в СО2 оборудования химического машиностроения из стали 12ХМ?. |
| 58 | ОСТ 26.260.3-2001; Список вопросов. | 5.1.6 | Какой длины должны быть прихватки при сварке коррозионно-стойких сталей аустенитного и аустенитно-ферритного класса?. |
| 59 | ОСТ 26.260.3-2001; Список вопросов. | 5.1.6 | Каким должно быть расстояние между прихватками при сварке коррозионно-стойких сталей аустенитного и аустенитно-ферритного классов?. |
| 60 | ОСТ 26.260.3-2001; Список вопросов. | 5.1.8 | На какой скорости рекомендуется вести сварку высоколегированных сталей аустенитного и аустенитно-ферритного классов небольшой толщины для уменьшения перегрева и обеспечение оптимальных механических свойств и коррозионной стойкости?. |
| 61 | ОСТ 26.260.3-2001; Список вопросов. | 5.1.9 | До какой температуры должен охлаждаться металл при многопроходной сварке аустенитных сталей перед выполнением каждого последующего прохода?. |
| 62 | ОСТ 26.260.3-2001; Список вопросов. | 5.1.10 | Когда рекомендуется выполнять сварку слоя шва, обращенного к агрессивной среде, при многопроходной сварке аустенитных сталей?. |
| 63 | ОСТ 26.260.3-2001; Список вопросов. | 8.7 | Где следует производить прихватки при сварке двухслойных сталей?. |
| 64 | ОСТ 26.260.3-2001; Список вопросов. | 8.9 | Как рекомендуется сваривать двухслойные стали в случае доступности сварки только со стороны основного слоя?. |
| 65 | ОСТ 26-18-6-88; Список вопросов. | 1.1.6 | Какие электродные проволоки могут применяться для сварки в защитных газах сосудов, аппаратов и технологических блоков из сталей 12Х18Н10Т и 10Х18Н10Т, предназначенных для работы при температурах ниже минус 70 градусов Цельсия?. |
| 66 | ОСТ 26-18-6-88; Список вопросов. | 1.1.6 | Какие электродные проволоки могут применяться для сварки в защитных газах сосудов, аппаратов и технологических блоков из стали 10Х14Г14Н4Т, предназначенных для работы при температурах ниже минус 70 градусов Цельсия?. |
| 67 | ОСТ 26-18-6-88; Список вопросов. | 1.3.2.2 | Какую величину не должно превышать западание между валиками сварного шва сосудов, аппаратов и технологических блоков, предназначенных для работы при температурах ниже минус 70 градусов Цельсия?. |
| 68 | ОСТ 26-18-6-88; Список вопросов. | 1.3.2.3 | При какой температуре допускается вести сварку без подогрева при монтаже сосудов, аппаратов и технологических блоков, предназначенных для работы при температурах ниже минус 70 градусов Цельсия?. |
| 69 | ОТУ 3-01/1; Список вопросов. | 5.5.8 | Укажите максимальную величину ширины валика при ремонте корпуса аппарата из хромомолибденовой стали?. |
| 70 | ОТУ 3-01/1; Список вопросов. | 5.5.8 | Укажите максимальную величину ширины валика при ремонте корпуса аппарата из аустенитной хромоникелевой стали?. |
| 71 | ОТУ 3-01/1; Список вопросов. | 5.5.10 | Во сколько слоев следует выполнять ремонтную наплавку плакирующего слоя стального аппарата из двухслойной стали, когда предъявляются требования к межкристаллитной коррозии?. |
| 72 | ОТУ 3-01/2; Список вопросов. | 5.5.3. | В каких пределах должна находиться длина прихваток для продольных швов корпуса стального сосуда или аппарата при его ремонте?. |
| 73 | ОТУ 3-01/2; Список вопросов. | 5.5.3. | В каких пределах должно находиться расстояние между прихватками для продольных швов корпуса стального сосуда или аппарата при его ремонте?. |
| 74 | ОТУ 3-01/2; Список вопросов. | 5.5.5, Прил. 25 | Укажите количество прихваток для трубных соединений диаметром до 25 мм и приварки их к корпусу стального сосуда или аппарата при его ремонте?. |
| 75 | ОТУ 3-01/2; Список вопросов. | 5.5.5. | Укажите количество прихваток для трубных соединений диаметром от 32 до 200 мм и приварки их к корпусу стального сосуда или аппарата при его ремонте?. |
| 76 | ОТУ 3-01/2; Список вопросов. | 5.5.5. | Укажите количество прихваток для трубных соединений диаметром от 250 до 450 мм и приварки их к корпусу стального сосуда или аппарата при его ремонте?. |
| 77 | ОТУ 3-01/2; Список вопросов. | 5.5.7. | Каким методом выполняют сварные швы длиной до 250-300мм?. |
| 78 | ОТУ 3-01/2; Список вопросов. | 5.5.7. | Каким методом выполняют сварные швы длиной 300-1000мм?. |
| 79 | ОТУ 3-01/2; Список вопросов. | 5.5.7. | Каким методом выполняют сварные швы длиной свыше 1000мм?. |
| 80 | ОТУ 3-01/2; Список вопросов. | 5.5.8 | Какое количество валиков (проходов) в одном слое шва рекомендуется выполнять при ширине разделки 15 мм при ремонте корпуса аппарата из углеродистой стали?. |
| 81 | ОТУ 3-01/2; Список вопросов. | 5.5.10 | Во сколько слоев следует выполнять ремонтную наплавку корпуса стального аппарата?. |
| 82 | ПБ 03-576-03/1; Список вопросов. | 2.4.4 | На какую величину должны быть смещены относительно друг друга продольные швы смежных обечаек и швы днищ сосудов?. |
| 83 | ПБ 03-576-03/1; Список вопросов. | 2.4.8 | При каком соотношении толщин можно не утонять кромки толстого элемента сосуда при стыковой сварке с более тонким элементом?. |
| 84 | ПБ 03-576-03/1; Список вопросов. | 2.4.8 | Каким должен быть угол наклона поверхности для обеспечения плавного перехода от одного элемента сосуда к другому в сварных соединениях с разной толщиной стенок.. |
| 85 | ПБ 03-576-03/1; Список вопросов. | 4.2.4 | Какую величину не должно превышать смещение кромок в стыковых сварных соединениях труб сосудов, работающих под давлением, при толщине стенки S до 3 мм?. |
| 86 | ПБ 03-576-03/1; Список вопросов. | 4.2.4 | Какую величину не должно превышать смещение кромок в стыковых сварных соединениях труб сосудов, работающих под давлением, при толщине стенки S свыше 20 мм?. |
| 87 | ПБ 03-576-03/1; Список вопросов. | 4.3.4 | Кто устанавливает конструкцию, методы и объем контроля качества пробных сварных соединений соединений, выполняемых сварщиком перед допуском к работе?. |
| 88 | ПБ 03-576-03/1; Список вопросов. | 4.3.6 | Какие требования предъявляются к способу маркировки сварных соединений, позволяющей установить фамилию сварщика, выполнившего сварку сосудов, работающих под давлением?. |
| 89 | ПБ 03-576-03/1; Список вопросов. | 4.3.6 | В каком месте следует ставить клеймо сварщика в случае выполнения всех сварных соединений сосуда, работающего под давлением одним сварщиком?. |
| 90 | ПБ 03-576-03/1; Список вопросов. | 4.3.10 | Какому контролю должна подвергаться каждая бухта (моток, катушка) легированной сварочной проволоки согласно требованиям Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением?. |
| 91 | ПБ 03-576-03/1; Список вопросов. | 4.3.11 | Допускается ли подготовка кромок и поверхностей под сварку сварных соединений сосудов, работающих под давлением путем термической резки или строжки?. |
| 92 | ПБ 03-576-03/1; Список вопросов. | 4.3.14 | Какими присадочными материалами необходимо производить прихватку сварных соединений сосудов, работающих под давлением?. |
| 93 | ПБ 03-576-03/1; Список вопросов. | 4.3.15 | Какие параметры должны быть выдержаны при выполнении сварочных работ при изготовлении сосудов, работающих под давлением в заводских условиях?. |
| 94 | ПБ 03-576-03/1; Список вопросов. | 4.3.15 | Какие требования предъявляются к выполнению сварочных работ при доизготовлении , монтаже или ремонте сосудов, работающих под давлением вне помещений?. |
| 95 | ПБ 03-576-03/1; Список вопросов. | 4.3.16 | В каком месте сосуда рекомендуется ставить клеймо сварщика, выполнявшего продольный шов обечайки сосуда, работающего под давлением, длиной свыше 400 мм?. |
| 96 | ПБ 03-576-03/1; Список вопросов. | 4.3.16 | Где ставится клеймо сварщика при сварке кольцевого шва сосуда, работающего под давлением или его элементов?. |
| 97 | ПБ 03-576-03/1; Список вопросов. | 4.3.16 | Где должны ставиться клейма сварщиков, если шов сосуда, работающего под давлением или его элемента с наружной и внутренней стороны заваривается разными сварщиками?. |
| 98 | ПБ 03-576-03/1; Список вопросов. | 4.3.16 | Как можно клеймить продольные и кольцевые швы сосудов, работающих под давлением с толщиной стенки менее 4 мм. |
| 99 | ПБ 03-576-03/1; Список вопросов. | 4.3.16 | Где допускается ставить клеймо сварщика, позволяющее установить его фамилию, в случае сварки сосуда, работающего под давлением одним сварщиком?. |
| 100 | ПБ 03-576-03/1; Список вопросов. | 4.3.24 | Какой должна быть температура подогрева свариваемых при отрицательной температуре деталей сосуда, работающего под давлением, если при положительной требуется подогрев?. |
| 101 | ПБ 03-576-03/1; Список вопросов. | 4.5.17 | Каким должен быть объем контроля сварных соединений сосудов внешним осмотром и измерениями?. |
| 102 | ПБ 03-576-03/1; Список вопросов. | 4.5.18 | Какие требования предъявляются к очистке сварного соединения выполненного дуговой сваркой перед проведением контроля внешним осмотром?. |
| 103 | ПБ 03-576-03/1; Список вопросов. | 4.8.5 | Сколько раз можно производить исправление дефектов на одном и том же участке сварного соединения сосуда, работающего под давлением?. |
| 104 | ПБ 03-576-03/1; Список вопросов. | 7.4.3 | Допускается ли производить ремонт сосудов и их элементов, находящихся под давлением?. |
| 105 | ПБ 03-576-03/1; Список вопросов. | 7.4.6 | Укажите безопасное напряжение питания светильников, предназначенные для работы внутри сосуда?. |
| 106 | ПБ 03-576-03/2; Список вопросов. | 4.2.3 | Какую величину не должно превышать смещение кромок в кольцевых швах монометаллических сосудов, работающих под давлением, за исключением швов, выполняемых электрошлаковой сваркой, при толщине листа S свыше 20 до 50 мм?. |
| 107 | ПБ 03-576-03/2; Список вопросов. | 4.2.3 | Какую величину не должно превышать смещение кромок в кольцевых швах монометаллических сосудов, работающих под давлением, за исключением швов, выполняемых электрошлаковой сваркой, при толщине листа S свыше 100 мм?. |
| 108 | ПБ 03-576-03/2; Список вопросов. | 4.2.3 | Какую величину не должно превышать смещение кромок в кольцевых швах биметаллических сосудов, работающих под давлением, при толщине листа S до 50 мм?. |
| 109 | ПБ 03-584-03/1; Список вопросов. | 4.8.5 | Укажите, при каких условиях должны проводиться сварочные работы при изготовлении сосудов.. |
| 110 | ПБ 03-584-03/1; Список вопросов. | 4.8.6 | Укажите, на какую ширину должен быть зачищен основной металл перед дуговой сваркой.. |
| 111 | ПБ 03-584-03/1; Список вопросов. | 4.9.14 | Какое отклонение от стандартной ширины и высоты валика сварного шва допускается не исправлять при изготовлении стальных сосудов и аппаратов?. |
| 112 | ПБ 03-584-03/1; Список вопросов. | 4.10.7 | Допускаются ли трещины в сварных соединениях стальных аппаратов?. |
| 113 | ПБ 03-584-03/1; Список вопросов. | 4.10.7 | Допускаются ли наплывы (натеки) и брызги металла в сварных соединениях стальных аппаратов?. |
| 114 | ПБ 03-584-03/1; Список вопросов. | 4.10.7 | Допускаются ли не заваренные кратеры в сварных соединениях стальных аппаратов?. |
| 115 | ПБ 03-584-03/1; Список вопросов. | 4.10.7 | Допускаются ли свищи в сварных соединениях стальных аппаратов?. |
| 116 | ПБ 03-584-03/1; Список вопросов. | 4.10.7 | Допускаются ли прожоги в сварных соединениях стальных аппаратов?. |
| 117 | ПБ 03-584-03/1; Список вопросов. | 4.10.7 | Укажите максимальную глубину местного подреза, допускаемого в сварных швах стальных сосудов и аппаратов 3,4 и 5 групп?. |
| 118 | ПБ 03-584-03/1; Список вопросов. | 4.10.7 | Укажите, допускаются ли подрезы в сварных швах стальных сосудов 1 и 2 групп.. |
| 119 | РБ технологич. трубопроводов; Список вопросов. | 34 | Какой тип сварных соединений следует использовать для соединения трубопроводов, работающих под давлением до 35МПа?. |
| 120 | РБ технологич. трубопроводов; Список вопросов. | 37 | Какое расстояние должно быть между двумя соседними кольцевыми стыковыми сварными швами?. |
| 121 | РБ технологич. трубопроводов; Список вопросов. | 37 | Какое расстояние должно быть между кольцевым сварным швом трубопровода и краем опоры?. |
| 122 | РБ технологич. трубопроводов; Список вопросов. | 37 | Какое расстояние рекомендуется между кольцевым сварным швом трубопровода и началом гиба трубы?. |
| 123 | РБ технологич. трубопроводов; Список вопросов. | 310, прил. 13 | Какую величину не должно превышать смещение кромок кольцевого шва по внутреннему диаметру при сборке стыков технологических трубопроводов I категории с номинальным давлением PN до 10 МПа ?. |
| 124 | РБ технологич. трубопроводов; Список вопросов. | 178 | На каком расстоянии от сварного шва должны располагаться опоры и подвески технологического трубопровода?. |
| 125 | РБ технологич. трубопроводов; Список вопросов. | 243 | Каким должно быть расстояние от штуцера или любого другого элемента с угловым швом до начала гнутого участка или поперечного сварного шва трубопровода?. |
| 126 | РБ технологич. трубопроводов; Список вопросов. | 243 | Какой должна быть длина прямого участка между сварными швами двух соседних гибов?. |
| 127 | РБ технологич. трубопроводов; Список вопросов. | 244 | Каким должно быть расстояние между соседними сварными соединениями при вварке кольцевых вставок в трубопровод?. |
| 128 | РБ технологич. трубопроводов; Список вопросов. | 257 | В каком состоянии при cварке должна находиться приварная трубопроводная арматура ?. |
| 129 | РБ технологич. трубопроводов; Список вопросов. | 293 | Кто должен выполнять прихватки при сборке труб?. |
| 130 | РБ технологич. трубопроводов; Список вопросов. | 305 | Как рекомендуется производить сборку стыков технологических трубопроводов под сварку?. |
| 131 | РБ технологич. трубопроводов; Список вопросов. | 305 | Из каких материалов могут быть изготовлены технологические крепления для сборки под сварку стыков из закаливающихся теплоустойчивых сталей технологических трубопроводов?. |
| 132 | РБ технологич. трубопроводов; Список вопросов. | 309 | Укажите величину смещения кромок труб и других элементов технологического трубопровода по наружному диаметру, когда плавный переход обеспечивается за счет наклонного расположения шва?. |
| 133 | РБ технологич. трубопроводов; Список вопросов. | 309 | Укажите способ подготовки под сварку кромок труб технологического трубопровода, когда смещение по наружному диаметру превышает допустимые значения?. |
| 134 | РБ технологич. трубопроводов; Список вопросов. | 310, прил.13 | Какую величину не должно превышать смещение кромок кольцевого шва по внутреннему диаметру при сборке стыков технологических трубопроводов с номинальным давлением PN свыше 10 до 320 МПа?. |
| 135 | РБ технологич. трубопроводов; Список вопросов. | 310, прил.13 | Какую величину не должно превышать смещение кромок кольцевого шва по внутреннему диаметру при сборке стыков технологических трубопроводов V категории с номинальным давлением PN до 10 МПа?. |
| 136 | РБ технологич. трубопроводов; Список вопросов. | 310, прил.13 | Какую величину не должно превышать смещение кромок продольного шва по внутреннему диаметру при сборке стыков технологических трубопроводов III и IV категорий с номинальным давлением PN до 10 МПа?. |
| 137 | РБ технологич. трубопроводов; Список вопросов. | 313 | Что необходимо предпринять, если прихватки имеют недопустимые дефекты, обнаруженные внешним осмотром?. |
| 138 | РБ технологич. трубопроводов; Список вопросов. | 314 | Как следует располагать прихватки по периметру стыка?. |
| 139 | РБ технологич. трубопроводов; Список вопросов. | 331 | Какие зоны подлежат очистке от шлака, окалины, брызг металла, шлака и загрязнений перед проведением визуального и измерительного контроля соединений технологических трубопроводов?. |
| 140 | РБ технологич. трубопроводов; Список вопросов. | 332 | Допускаются ли незаплавленные кратеры в сварных соединениях технологических трубопроводов?. |
| 141 | ПБ 08-622-03; Список вопросов. | 5.1.2 | Допускается ли заделка сварного шва в стену при проходе через нее сварных трубопроводов?. |
| 142 | ПБ 08-622-03; Список вопросов. | 8.9 | Какое количество дублеров, находящихся снаружи, необходимо обеспечить при работе сварщиков внутри емкостей и аппаратов?. |
| 143 | ПБ 08-622-03; Список вопросов. | 8.9 | Какие средства защиты должны иметь дублеры сварщиков, находящиеся снаружи емкостей и аппаратов?. |
| 144 | ПБ 08-622-03; Список вопросов. | 8.9 | Какие дополнительные средства защиты должны находиться на месте проведения сварочных работ внутри емкостей и аппаратов?. |
| 145 | ПБ 08-622-03; Список вопросов. | 8.10 | Допускается ли одновременная работа внутри емкости газосварщика и электросварщика?. |
| 146 | ПБ 08-622-03; Список вопросов. | 8.12 | Чем дополнительно должны быть снабжены сварщики, работающие на высоте?. |
| 147 | ПБ 08-622-03; Список вопросов. | 8.13 | Чем дополнительно должны быть снабжены сварщики, работающие в сырых местах?. |
| 148 | ПБ 08-622-03; Список вопросов. | 8.14 | На каком минимальном расстоянии могут располагаться баллоны со сжиженным газом от источников открытого огня и сильно нагретых предметов?. |
| 149 | ПБ 08-622-03; Список вопросов. | 8.14 | На каком минимальном расстоянии друг от друга могут располагаться баллоны со сжиженным газом и кислородом?. |
| 150 | СНиП 3.05.05-84 (СП 75.13330.2011); Список вопросов. | 3.16 | Перед установкой сборочных единиц трубопровода в проектное положение сварные соединения должны быть…. |
| 151 | СНиП 3.05.05-84 (СП 75.13330.2011); Список вопросов. | 4.2 | В каких случаях сварщик должен заварить допускной стык перед сваркой трубопровода?. |
| 152 | СНиП 3.05.05-84 (СП 75.13330.2011); Список вопросов. | 4.2 | В каких случаях сварщик должен заварить пробный стык перед сваркой трубопровода?. |
| 153 | СНиП 3.05.05-84 (СП 75.13330.2011); Список вопросов. | 4.2 | В каких случаях сварщик должен заварить пробный стык перед сваркой трубопровода?. |
| 154 | СНиП 3.05.05-84 (СП 75.13330.2011); Список вопросов. | 4.3 | Каким видам контроля подвергают допускные стыки?. |
| 155 | СНиП 3.05.05-84 (СП 75.13330.2011); Список вопросов. | 4.3 | Что следует делать в случае неудовлетворительного качества допускного стыка выявленного при внешнем осмотре?. |
| 156 | СНиП 3.05.05-84 (СП 75.13330.2011); Список вопросов. | 4.3 | Что следует делать в случае неудовлетворительного качества допускного стыка выявленного при неразрушающем контроле?. |
| 157 | СНиП 3.05.05-84 (СП 75.13330.2011); Список вопросов. | 4.3 | Что следует делать в случае неудовлетворительного качества допускного стыка выявленного при механических испытаниях?. |
| 158 | СНиП 3.05.05-84 (СП 75.13330.2011); Список вопросов. | 4.15 | Укажите максимальную суммарную протяженность выборки, при которой допускается подварка дефектного участка стального трубопровода, если ее глубина составляет от 25 % до 50 % толщины стенки, а проектное давление трубопровода до 10 МПа?. |
| 159 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.7 | Какие экзамены должны сдавать сварщики при внеочередной аттестации?. |
| 160 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.6 | Какие экзамены должны сдавать сварщики при периодической аттестации?. |
| 161 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.5 | Какие экзамены должны сдавать сварщики при дополнительной аттестации?. |
| 162 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.10 | В каком документе изложен порядок аттестации сварщиков?. |
| 163 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.8 | Какой квалификационный разряд должен иметь сварщик в случае самостоятельной подачи заявки на аттестацию?. |
| 164 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.7 | Какая аттестация сварщика считается внеочередной?. |
| 165 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.6 | Какая аттестация сварщика считается периодической?. |
| 166 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.5 | Когда сварщики должны проходить дополнительную аттестацию?. |
| 167 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.4 | Какая аттестация сварщика считается первичной?. |
| 168 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.3 | Укажите виды аттестации сварщиков.. |
| 169 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.1 | Для осуществления какого вида деятельности подлежат аттестации сварщики?. |
| 170 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 3.2 | Когда должна проводиться специальная подготовка сварщиков и специалистов сварочного производства?. |
| 171 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 2.5 | Где должна проводиться аттестация сварщиков?. |
| 172 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 1.2 | С какой целью проводится аттестация сварщиков и специалистов сварочного производства?. |
| 173 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 1.5 | Сколько уровней профессиональной подготовки устанавливает САСв?. |
| 174 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 1.5 | Отменяет ли присвоение уровня профессиональной подготовки квалификационный разряд сварщика, предусмотренный системой ЕТКС, после его аттестации по данным Правилам?. |
| 175 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.7 | В каком аттестационном центре может проходить периодическую аттестацию сварщик?. |
| 176 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.7 | Допускается ли проведение дополнительной и периодической аттестации в аттестационном центре, не проводившем первичную аттестацию сварщика?. |
| 177 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.6 | Какое удостоверение выдается сварщику после прохождения периодической аттестации?. |
| 178 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.5 | Сколько раз может быть продлен срок действия аттестационного удостоверения сварщика?. |
| 179 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.3 | Когда аттестационное удостоверение сварщика металлических конструкций считается недействительным?. |
| 180 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.1, 1.16.2 | Какими документами оформляются результаты периодической аттестации сварщика?. |
| 181 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.1, 1.16.2 | Какими документами оформляются результаты дополнительной аттестации сварщика?. |
| 182 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.1, 1.16.2 | Какими документами оформляются результаты первичной аттестации сварщика?. |
| 183 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.15.1 | По какому количеству способов сварки может одновременно аттестоваться сварщик?. |
| 184 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.13.4. | Что такое контролируемая зона контрольного сварного соединения при неразрушающих методах контроля?. |
| 185 | РД 03-495-02; Список вопросов. | Приложение 17, табл. 6 | Какой метод контроля качества является обязательным для оценки качества контрольных сварных соединений всех типов?. |
| 186 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12. 11 | Может ли аттестационная комиссия прервать практический экзамен сварщика, и в каких случаях?. |
| 187 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12. 10 | В каком случае контрольное сварное соединение должно иметь в корне и в верхнем наплавленном слое, по меньшей мере, одно прерывание процесса с последующим возобновлением сварки в этом месте?. |
| 188 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12. 10 | Может ли сварщик при выполнении КСС устранять мелкие поверхностные дефекты в облицовочном шве ручным абразивным инструментом?. |
| 189 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12. 10 | Может ли сварщик устранять мелкие поверхностные дефекты в корневом шве ручным абразивным инструментом?. |
| 190 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.10 | Какие условия должны выполняться при сварке плавлением контрольного соединения из металлов?. |
| 191 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.9 | Кто выбирает клеймо для деталей контрольного соединения и где оно фиксируется?. |
| 192 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.9 | Кто выдает разрешение на сварку контрольного соединения?. |
| 193 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.6 | Могут ли применяться при сварке контрольных сварных соединений сварочные материалы, не имеющие сертификата соответствия и/или сертификата завода изготовителя?. |
| 194 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.6 | Какое требование предъявляется к сварочным материалам, применяемым при сварке контрольных сварных соединений?. |
| 195 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.4. | Допускается ли при аттестации выполнять сварку полупериметра стыка, захватывая нижнюю и верхнюю части стыка.. |
| 196 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.4. | Какое количество контрольных сварных соединений из стальных труб с наружным диаметром труб до 25 мм должен выполнить сварщик при аттестации?. |
| 197 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.1 | Кто назначает виды контрольных сварных соединений, которые должны выполнять сварщики при аттестации?. |
| 198 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.11.3. | Укажите все типы соединений, предусмотренные для аттестации по сварке металлических конструкций?. |
| 199 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.11.3. | Укажите все виды деталей, предусмотренные для контрольных соединений при аттестации сварщиков металлических конструкций?; 1. |
| 200 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.11. | Укажите наиболее полный перечень характеристик, подлежащих учету при аттестации сварщиков по сварке металлов.. |
| 201 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.10 | В какой срок сварщику разрешается пересдача несданного теоретического экзамена по ранее поданной заявке?. |
| 202 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.7 | Каков порядок проведения дополнительного собеседования на экзамене?. |
| 203 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.5 | Что происходит, если сварщик не выдерживает практический экзамен?. |
| 204 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.5 | Какой из экзаменов сварщики сдают первым?. |
| 205 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.5 | Через какой промежуток времени сварщик, не прошедший аттестацию, может пройти ее повторно?. |
| 206 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.4. | От какого экзамена освобождаются сварщики, имеющие высшее или среднее техническое образование по сварочному производству при первичной аттестации?. |
| 207 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 1.2 | ФНП устанавливают требования:. |
| 208 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 1.4 | Требования ФНП обязательны. |
| 209 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 2.6 | Персонал сварочного производства. это. |
| 210 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 2.6 | Персонал сварочного производства должен обеспечивать. |
| 211 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 2.9 | Сварщики и специалисты сварочного производства, выполняющие сварочные работы, должны. |
| 212 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 2.11 | Каким сварщика присваивается личный шифр (клеймо)?. |
| 213 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 3.32 | Какие сварщики должны выполнять допускные сварные соединения?. |
| 214 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 3.32 | В каких условиях производится сварка допускного стыка?. |
| 215 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 4.34 | Какие виды контроля должны осуществляться при подготовке и выполнении сварочных работ?. |
| 216 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 4.39 | Что необходимо предпринять при обнаружении поверхностных дефектов (трещин, недопустимых шлаковых или вольфрамовых включений, пор, неровностей и других дефектов) при сварке многопроходных швов после наложения каждого валика?; 1. |
| 217 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 4.42 | Какое клеймо должно ставиться при выполнении сварного соединения несколькими сварщиками (бригадой сварщиков)?. |
| 218 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 4.42 | Где ставится клеймо в случае, если все сварные соединения выполнены одним сварщиком?. |
| 219 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 4.44 | Укажите максимальное количество исправлений дефектных участков сварных соединений. |