Оборудование химических, нефтехимических, нефтеперерабатывающих и взрывопожароопасных производств.
8. Печи.
Уровень: I. Способ сварки: РД

Назад

| Шифр НТД | ? | Шифр НТД | ? | Шифр НТД | ? | Шифр НТД | ? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По способам | 30 | Технологическая инструкция | 27 | РБ технологич. трубопроводов | 26 | ПБ 08-622-03 | 7 |
| СНиП 3.05.05-84 (СП 75.13330.2011) | 9 | ГОСТ 34347-2017 | 10 | РД 26-02-80-2004 | 27 | ГОСТ Р 53682-2009 | 7 |
| ПБ 03-273-99 | 16 | РД 03-495-02 | 33 | СТО 00220368-017-2010 | 31 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г. | 13 |

1 - 236 из 236
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец | По стр.

| № | Шифр НТД | Пункт НТД | Текст вопроса |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | По способам; Список вопросов. | нет | С какой целью выполняют разделку кромок свариваемых деталей?. |
| 2 | По способам; Список вопросов. | нет | Какие дефекты характерны при сварке тонколистового металла (0,5-3 мм).. |
| 3 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите, требуется ли при многослойной сварке разбивать шов таким образом, чтобы стыкуемые участки ("замки") наплавляемого слоя не совпадали с "замками" соседних слоев.. |
| 4 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите, с какой стороны выполняются прихватки при сборке конструкций, свариваемых дуговой сваркой с двух сторон.. |
| 5 | По способам; Список вопросов. | нет | Для каких целей используют балластный реостат на рабочем месте сварщика при работе от многопостового источника питания?. |
| 6 | По способам; Список вопросов. | нет | Необходимо ли менять светофильтры в зависимости от величины сварочного тока?. |
| 7 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите правильное подразделение электродов по виду покрытия по ГОСТ 9466?. |
| 8 | По способам; Список вопросов. | ГОСТ 9467, п.2 | Для какого класса сталей применяют при сварке (наплавке) электроды типов Э38, Э42, Э46, Э50?. |
| 9 | По способам; Список вопросов. | ГОСТ 9467, п.2 | Для какого класса сталей применяют при сварке (наплавке) электроды типов Э55, Э60?. |
| 10 | По способам; Список вопросов. | ГОСТ 9467, п.2 | Что обозначает в маркировке типов электродов буква "А", например Э42А?. |
| 11 | По способам; Список вопросов. | нет | Какой должна быть величина силы тока при дуговой сварке (наплавке) в вертикальном положении снизу вверх по сравнению с величиной силы тока в нижнем положении?. |
| 12 | По способам; Список вопросов. | нет | С какой целью производят прокалку электродов?. |
| 13 | По способам; Список вопросов. | нет | Какую роль играют газообразующие вещества в электродном покрытии?. |
| 14 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите роль шлакообразующих веществ в электродном покрытии?. |
| 15 | По способам; Список вопросов. | нет | Какова роль легирующих элементов в электродном покрытии?. |
| 16 | По способам; Список вопросов. | нет | Какова роль связующих компонентов в электродном покрытии?. |
| 17 | По способам; Список вопросов. | нет | Из каких условий выбирают диаметр электрода?. |
| 18 | По способам; Список вопросов. | нет | Допускается ли выводить кратер и возбуждать дугу на основном металле за пределами шва?. |
| 19 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите требования к заварке кратера, которые рекомендуется выполнять при ручной дуговой сварке (наплавке) покрытыми электродами перед гашением дуги.. |
| 20 | По способам; Список вопросов. | нет | За счет чего осуществляется защита расплавленного металла от воздуха при сварке электродами с целлюлозным видом покрытия?. |
| 21 | По способам; Список вопросов. | нет | Какую вольтамперную характеристику должен иметь источник питания для ручной дуговой сварки покрытыми электродами?. |
| 22 | По способам; Список вопросов. | нет | В каком из указанных положений обеспечивается более глубокое проплавление?. |
| 23 | По способам; Список вопросов. | нет | Что необходимо выполнить для предотвращения вытекания металла из сварочной ванны при сварке в потолочном положении?. |
| 24 | По способам; Список вопросов. | нет | Электроды с каким видом покрытия обеспечивают минимальное содержание кислорода и азота в наплавленном металле?. |
| 25 | По способам; Список вопросов. | нет | Электроды с каким видом покрытия одинаковой толщины образуют минимальное количество шлака?. |
| 26 | По способам; Список вопросов. | нет | Каким образом преимущественно свариваются длинные швы металлоконструкций (свыше 1000 мм)?. |
| 27 | По способам; Список вопросов. | нет | Каким образом преимущественно свариваются короткие швы (250-350 мм)?. |
| 28 | По способам; Список вопросов. | нет | Каким образом преимущественно свариваются швы средней длины (350-1000 мм)?. |
| 29 | По способам; Список вопросов. | нет | Как влияет сварочный ток на размеры шва и ЗТВ при неизменности других параметров?. |
| 30 | По способам; Список вопросов. | нет | В каком месте сварного соединения должно производиться зажигание и гашение дуги?. |
| 31 | Технологическая инструкция; Список вопросов. | 3.3 | Из какого материала должны изготавливаться остающиеся подкладные кольца при ручной дуговой сварке змеевиков трубчатых печей?. |
| 32 | Технологическая инструкция; Список вопросов. | 4.1, табл. П.1 | Укажите тип электродов которые используются при сварке змеевиков трубчатых печей из стали 10, 20?. |
| 33 | Технологическая инструкция; Список вопросов. | 4.1, табл. П.1 | Укажите тип электродов которые используются при сварке змеевиков трубчатых печей из стали 15Х5М?. |
| 34 | Технологическая инструкция; Список вопросов. | 4.11, табл. 4.2 | В течение какого срока после прокалки допускается использовать электроды типов Э-42, Э-46 для сварки печных змеевиков?. |
| 35 | Технологическая инструкция; Список вопросов. | 4.11, табл. 4.2 | В течение какого срока после прокалки допускается использовать электроды типов Э-07Х20Н9, Э-08Х20Н9Г2Б для сварки печных змеевиков?. |
| 36 | Технологическая инструкция; Список вопросов. | 4.12 | Сколько времени после прокалки могут хранится электроды, предназначенные для сварки печных змеевиков, в сушильном шкафу при температуре 60-100 градусов Цельсия?. |
| 37 | Технологическая инструкция; Список вопросов. | 4.13 | Какая температура воздуха должна быть в кладовых для хранения прокаленных электродов, предназначенных для сварки печных змеевиков?. |
| 38 | Технологическая инструкция; Список вопросов. | 4.13 | Какая относительная влажность воздуха должна быть в кладовых для хранения прокаленных электродов, предназначенных для сварки печных змеевиков?. |
| 39 | Технологическая инструкция; Список вопросов. | 8.6, табл. 8.3 | Допускаются ли трещины в сварных соединениях печных змеевиков?. |
| 40 | Технологическая инструкция; Список вопросов. | 8.6, табл. 8.3 | Допускаются ли прожоги в сварных соединениях печных змеевиков?. |
| 41 | Технологическая инструкция; Список вопросов. | 6.5 | Каким образом следует подготавливать кромки деталей под сварку печных змеевиков?. |
| 42 | Технологическая инструкция; Список вопросов. | 6.7 | Какую величину не должно превышать смещение кромок по внутреннему диаметру при сборке печных змеевиков под ручную дуговую сварку?. |
| 43 | Технологическая инструкция; Список вопросов. | 6.7 | При ручной дуговой сварке печного змеевика ограничивается отклонение от прямолинейности, измеренное на расстоянии 200 мм от оси шва. Какую величину оно не должно превышать?. |
| 44 | Технологическая инструкция; Список вопросов. | 6.14 | Укажите количество прихваток при ручной дуговой сварке печных змеевиков диаметром до 100 мм.. |
| 45 | Технологическая инструкция; Список вопросов. | 6.14 | Укажите количество прихваток при ручной дуговой сварке печных змеевиков диаметром свыше 300 мм.. |
| 46 | Технологическая инструкция; Список вопросов. | 6.14 | Укажите длину прихваток при сварке печных змеевиков.. |
| 47 | Технологическая инструкция; Список вопросов. | 6.15 | Кто должен выполнять прихватки при ручной дуговой сварке печных змеевиков?. |
| 48 | Технологическая инструкция; Список вопросов. | 6.15 | Какими электродами должна производиться прихватки под сварку печных змеевиков?. |
| 49 | Технологическая инструкция; Список вопросов. | 7.1.8 | При сварке печных змеевиков необходимо завершать сварку с заходом на начало шва. На какую величину следует перекрывать начало шва?. |
| 50 | Технологическая инструкция; Список вопросов. | 7.1.9 | В случае вынужденной остановки при сварке печных змеевиков необходимо начинать сварку, отступив назад от кратера. На какую величину следует отступать от кратера?. |
| 51 | Технологическая инструкция; Список вопросов. | 7.1.13 | На какую величину должно быть смещено начало каждого слоя от начала предыдущего слоя при многослойной сварке?. |
| 52 | Технологическая инструкция; Список вопросов. | 7.1.17 | На каком расстоянии от сварного шва должно выбиваться клеймо сварщика?. |
| 53 | Технологическая инструкция; Список вопросов. | 7.3.1 | На каком токе следует вести ручную дуговую сварку покрытыми электродами печного змеевика?. |
| 54 | Технологическая инструкция; Список вопросов. | 7.5.3 | До какой температуры рекомендуется охлаждать предыдущий слой шва при многослойной сварке печных змеевиков из аустенитных хромоникелевых сталей?. |
| 55 | Технологическая инструкция; Список вопросов. | 9.1 | Когда разрешается производить исправление дефектов сварных соединений печных змеевиков?. |
| 56 | Технологическая инструкция; Список вопросов. | 7.6.2 | Какая температура подогрева назначается при сварке разнородных сталей одинакового структурного класса, но различного легирования?. |
| 57 | Технологическая инструкция; Список вопросов. | 7.6.2 | Как назначаются сварочные материалы при сварке разнородных сталей одинакового структурного класса, но различного легирования?. |
| 58 | РБ технологич. трубопроводов; Список вопросов. | 34 | Какой тип сварных соединений следует использовать для соединения трубопроводов, работающих под давлением до 35МПа?. |
| 59 | РБ технологич. трубопроводов; Список вопросов. | 37 | Какое расстояние должно быть между двумя соседними кольцевыми стыковыми сварными швами?. |
| 60 | РБ технологич. трубопроводов; Список вопросов. | 37 | Какое расстояние должно быть между кольцевым сварным швом трубопровода и краем опоры?. |
| 61 | РБ технологич. трубопроводов; Список вопросов. | 37 | Какое расстояние рекомендуется между кольцевым сварным швом трубопровода и началом гиба трубы?. |
| 62 | РБ технологич. трубопроводов; Список вопросов. | 310, прил. 13 | Какую величину не должно превышать смещение кромок кольцевого шва по внутреннему диаметру при сборке стыков технологических трубопроводов I категории с номинальным давлением PN до 10 МПа ?. |
| 63 | РБ технологич. трубопроводов; Список вопросов. | 178 | На каком расстоянии от сварного шва должны располагаться опоры и подвески технологического трубопровода?. |
| 64 | РБ технологич. трубопроводов; Список вопросов. | 243 | Каким должно быть расстояние от штуцера или любого другого элемента с угловым швом до начала гнутого участка или поперечного сварного шва трубопровода?. |
| 65 | РБ технологич. трубопроводов; Список вопросов. | 243 | Какой должна быть длина прямого участка между сварными швами двух соседних гибов?. |
| 66 | РБ технологич. трубопроводов; Список вопросов. | 244 | Каким должно быть расстояние между соседними сварными соединениями при вварке кольцевых вставок в трубопровод?. |
| 67 | РБ технологич. трубопроводов; Список вопросов. | 257 | В каком состоянии при cварке должна находиться приварная трубопроводная арматура ?. |
| 68 | РБ технологич. трубопроводов; Список вопросов. | 293 | Кто должен выполнять прихватки при сборке труб?. |
| 69 | РБ технологич. трубопроводов; Список вопросов. | 305 | Как рекомендуется производить сборку стыков технологических трубопроводов под сварку?. |
| 70 | РБ технологич. трубопроводов; Список вопросов. | 305 | Из каких материалов могут быть изготовлены технологические крепления для сборки под сварку стыков из закаливающихся теплоустойчивых сталей технологических трубопроводов?. |
| 71 | РБ технологич. трубопроводов; Список вопросов. | 309 | Укажите величину смещения кромок труб и других элементов технологического трубопровода по наружному диаметру, когда плавный переход обеспечивается за счет наклонного расположения шва?. |
| 72 | РБ технологич. трубопроводов; Список вопросов. | 309 | Укажите способ подготовки под сварку кромок труб технологического трубопровода, когда смещение по наружному диаметру превышает допустимые значения?. |
| 73 | РБ технологич. трубопроводов; Список вопросов. | 310, прил.13 | Какую величину не должно превышать смещение кромок кольцевого шва по внутреннему диаметру при сборке стыков технологических трубопроводов с номинальным давлением PN свыше 10 до 320 МПа?. |
| 74 | РБ технологич. трубопроводов; Список вопросов. | 310, прил.13 | Какую величину не должно превышать смещение кромок кольцевого шва по внутреннему диаметру при сборке стыков технологических трубопроводов V категории с номинальным давлением PN до 10 МПа?. |
| 75 | РБ технологич. трубопроводов; Список вопросов. | 310, прил.13 | Какую величину не должно превышать смещение кромок продольного шва по внутреннему диаметру при сборке стыков технологических трубопроводов III и IV категорий с номинальным давлением PN до 10 МПа?. |
| 76 | РБ технологич. трубопроводов; Список вопросов. | 313 | Что необходимо предпринять, если прихватки имеют недопустимые дефекты, обнаруженные внешним осмотром?. |
| 77 | РБ технологич. трубопроводов; Список вопросов. | 314 | Как следует располагать прихватки по периметру стыка?. |
| 78 | РБ технологич. трубопроводов; Список вопросов. | 331 | Какие зоны подлежат очистке от шлака, окалины, брызг металла, шлака и загрязнений перед проведением визуального и измерительного контроля соединений технологических трубопроводов?. |
| 79 | РБ технологич. трубопроводов; Список вопросов. | 332 | Допускаются ли незаплавленные кратеры в сварных соединениях технологических трубопроводов?. |
| 80 | РБ технологич. трубопроводов; Список вопросов. | 466, 467 | На какой арматуре технологических трубопроводов допускается исправление дефектов сваркой?. |
| 81 | РБ технологич. трубопроводов; Список вопросов. | 468 | Каким образом рекомендуется подготавливать дефектные места технологических трубопроводов для исправления сваркой?. |
| 82 | РБ технологич. трубопроводов; Список вопросов. | 468 | Какая форма разделки кромок должна быть при исправлении сваркой дефектных мест технологических трубопроводов?. |
| 83 | РБ технологич. трубопроводов; Список вопросов. | 469 | При каких погодных условиях должно производиться исправление дефектов сваркой?. |
| 84 | ПБ 08-622-03; Список вопросов. | 5.1.2 | Допускается ли заделка сварного шва в стену при проходе через нее сварных трубопроводов?. |
| 85 | ПБ 08-622-03; Список вопросов. | 8.9 | Какое количество дублеров, находящихся снаружи, необходимо обеспечить при работе сварщиков внутри емкостей и аппаратов?. |
| 86 | ПБ 08-622-03; Список вопросов. | 8.9 | Какие средства защиты должны иметь дублеры сварщиков, находящиеся снаружи емкостей и аппаратов?. |
| 87 | ПБ 08-622-03; Список вопросов. | 8.9 | Какие дополнительные средства защиты должны находиться на месте проведения сварочных работ внутри емкостей и аппаратов?. |
| 88 | ПБ 08-622-03; Список вопросов. | 8.10 | Допускается ли одновременная работа внутри емкости газосварщика и электросварщика?. |
| 89 | ПБ 08-622-03; Список вопросов. | 8.12 | Чем дополнительно должны быть снабжены сварщики, работающие на высоте?. |
| 90 | ПБ 08-622-03; Список вопросов. | 8.13 | Чем дополнительно должны быть снабжены сварщики, работающие в сырых местах?. |
| 91 | СНиП 3.05.05-84 (СП 75.13330.2011); Список вопросов. | 3.16 | Перед установкой сборочных единиц трубопровода в проектное положение сварные соединения должны быть…. |
| 92 | СНиП 3.05.05-84 (СП 75.13330.2011); Список вопросов. | 4.2 | В каких случаях сварщик должен заварить допускной стык перед сваркой трубопровода?. |
| 93 | СНиП 3.05.05-84 (СП 75.13330.2011); Список вопросов. | 4.2 | В каких случаях сварщик должен заварить пробный стык перед сваркой трубопровода?. |
| 94 | СНиП 3.05.05-84 (СП 75.13330.2011); Список вопросов. | 4.2 | В каких случаях сварщик должен заварить пробный стык перед сваркой трубопровода?. |
| 95 | СНиП 3.05.05-84 (СП 75.13330.2011); Список вопросов. | 4.3 | Каким видам контроля подвергают допускные стыки?. |
| 96 | СНиП 3.05.05-84 (СП 75.13330.2011); Список вопросов. | 4.3 | Что следует делать в случае неудовлетворительного качества допускного стыка выявленного при внешнем осмотре?. |
| 97 | СНиП 3.05.05-84 (СП 75.13330.2011); Список вопросов. | 4.3 | Что следует делать в случае неудовлетворительного качества допускного стыка выявленного при неразрушающем контроле?. |
| 98 | СНиП 3.05.05-84 (СП 75.13330.2011); Список вопросов. | 4.3 | Что следует делать в случае неудовлетворительного качества допускного стыка выявленного при механических испытаниях?. |
| 99 | СНиП 3.05.05-84 (СП 75.13330.2011); Список вопросов. | 4.15 | Укажите максимальную суммарную протяженность выборки, при которой допускается подварка дефектного участка стального трубопровода, если ее глубина составляет от 25 % до 50 % толщины стенки, а проектное давление трубопровода до 10 МПа?. |
| 100 | ГОСТ 34347-2017; Список вопросов. | 5.1.2 | Какие данные должна содержать маркировка на листах и плитах?. |
| 101 | ГОСТ 34347-2017; Список вопросов. | 5.2.3 | Нужно ли снимать выпуклость сварных швов корпусов сосудов, изготовленных из двухслойных сталей?; 1. |
| 102 | ГОСТ 34347-2017; Список вопросов. | 5.6.5 | Укажите место клеймения сварного стыка при сварке змеевиков.. |
| 103 | ГОСТ 34347-2017; Список вопросов. | 5.6.6 | Укажите величину отклонения от перпендикулярности торца труб наружным диаметром не более 100 мм относительно торца трубы при газовой сварке.. |
| 104 | ГОСТ 34347-2017; Список вопросов. | 5.8.5 | На какую ширину должны быть зачищены кромки элементов сосуда под сварку?. |
| 105 | ГОСТ 34347-2017; Список вопросов. | 5.8.6 | Укажите место клеймения сварного стыка при сварке элементов сосуда.. |
| 106 | ГОСТ 34347-2017; Список вопросов. | 7.1.2 | Какой вид контроля применяют для проверки качества поверхностей на отсутствие закатов, расслоений, трещин?. |
| 107 | ГОСТ 34347-2017; Список вопросов. | 5.1.4 | Допускаются ли на поверхности обечаек риски, забоины, царапины?. |
| 108 | ГОСТ 34347-2017; Список вопросов. | 5.8.1 | Каких сварщиков допускают к сварке корпусов сосудов 1-4 групп?. |
| 109 | ГОСТ 34347-2017; Список вопросов. | 5.8.6 | При какой толщине стенки разрешается вместо клеймения прилагать к паспорту сосуда схему расположения сварных шов?. |
| 110 | РД 26-02-80-2004; Список вопросов. | 3.1.5 | В каком случае допускается подготовка кромок огневой резкой?. |
| 111 | РД 26-02-80-2004; Список вопросов. | 3.1.5 | Как должна производиться огневая резка труб из хромомолибденовых и хромованадиевовольфрамовых сталей?. |
| 112 | РД 26-02-80-2004; Список вопросов. | 3.1.5 | На какую глубину производится зачистка кромок абразивным инструментом после огневой резки?. |
| 113 | РД 26-02-80-2004; Список вопросов. | 3.1.6 | Укажите минимальную ширину на которую следует зачищать и обезжиривать внутренние и наружные поверхности труб, прилегающие к свариваемым кромкам?. |
| 114 | РД 26-02-80-2004; Список вопросов. | 3.1.7 | Допускаются ли на поверхности деталей брызги, образующиеся в результате огневой резки и сварки?. |
| 115 | РД 26-02-80-2004; Список вопросов. | 3.1.19 | Какую величину не должна превышать разность между внутренними диаметрами двух стыкуемых труб?. |
| 116 | РД 26-02-80-2004; Список вопросов. | 3.1.20 | Под каким углом необходимо предусмотреть плавный переход от одного элемента к другому постепенным утонением более толстого элемента при сварке стыковых соединений элементов с разным наружным диаметром?. |
| 117 | РД 26-02-80-2004; Список вопросов. | 3.1.21 | Какой допускается зазор между подкладным кольцом и трубой ?. |
| 118 | РД 26-02-80-2004; Список вопросов. | 3.1.22 | Смещение кромок в собранном стыке не должно превышать. |
| 119 | РД 26-02-80-2004; Список вопросов. | 3.1.24 | Какое количество сварных швов допускается в радиантных и конвективных змеевиках при длине прямого участка труб до 6 м?. |
| 120 | РД 26-02-80-2004; Список вопросов. | 3.1.24 | Какое количество сварных швов допускается в радиантных и конвективных змеевиках при длине прямого участка труб свыше 18 м до 26 м?. |
| 121 | РД 26-02-80-2004; Список вопросов. | 3.2.5 | Какое расстояние от наружной поверхности коллектора (элемента) до образующей согнутой трубы или до оси поперечно-стыкового шва в тавровых (угловых) соединениях труб наружным диаметром свыше 100 мм с коллекторами или другими элементами?. |
| 122 | РД 26-02-80-2004; Список вопросов. | 3.3.11 | Какое расстояние следует соблюдать от ближайшего поперечного сварного шва до начала закругления гиба?. |
| 123 | РД 26-02-80-2004; Список вопросов. | 3.4.5, Таб.4 | Как выполняется сварка деталей из углеродистой стали с содержанием углерода не более 0,24% и толщиной до 16мм. при температура 0 до минус 20°С ?. |
| 124 | РД 26-02-80-2004; Список вопросов. | 3.4.5, Таб.4 | Как выполняется сварка, стали марок 1Х2М1, 15X5, 15Х5М, 15Х5ВФ, 13Х9М при температуре ниже 0°С?. |
| 125 | РД 26-02-80-2004; Список вопросов. | 3.4.8 | Какой должна быть минимальная ширина зоны равномерного подогрева по периметру при местном подогреве труб и трубных элементов?. |
| 126 | РД 26-02-80-2004; Список вопросов. | 3.4.9 | Как наносится клеймо сварщика при толщине деталей свыше 4 мм?. |
| 127 | РД 26-02-80-2004; Список вопросов. | 3.4.9 | Где должно находиться клеймо продольных швов?. |
| 128 | РД 26-02-80-2004; Список вопросов. | 3.4.9 | Где должно находиться клеймо кольцевого шва?. |
| 129 | РД 26-02-80-2004; Список вопросов. | 3.5.2 | На какую величину производят смещение продольных швов смежных деталей относительно друг друга?. |
| 130 | РД 26-02-80-2004; Список вопросов. | 3.5.4 | Какое расстояние следует соблюдать между краями соседних швов в случае приварки к змеевику бобышек, опор и других деталей?. |
| 131 | РД 26-02-80-2004; Список вопросов. | 3.6.4 | Какой величины могут быть допущены местные утяжины или провисания металла в корне шва в сварных стыковых соединениях, выполненных в неповоротном положении без применения подкладных колец?. |
| 132 | РД 26-02-80-2004; Список вопросов. | 3.8.2.2 | Какой объем сварных соединений подлежит визуальному осмотру и измерению?. |
| 133 | РД 26-02-80-2004; Список вопросов. | 3.8.10.7 | Какое количество контрольных стыков должен заваривать каждый сварщик?. |
| 134 | РД 26-02-80-2004; Список вопросов. | Таб.12 | Укажите тип электродов, применяемый при сварке элементов змеевиков, выполненных из стали 10?. |
| 135 | РД 26-02-80-2004; Список вопросов. | Таб.12 | Укажите тип электродов, применяемый при сварке элементов змеевиков, выполненных из стали 1Х2М1?. |
| 136 | РД 26-02-80-2004; Список вопросов. | Таб.12 | Укажите тип электродов, применяемый при сварке элементов змеевиков, выполненных из стали 15X5?. |
| 137 | ГОСТ Р 53682-2009; Список вопросов. | 7.1.4 | Какие трубы должны применяться для змеевиков нагревательных элементов?. |
| 138 | ГОСТ Р 53682-2009; Список вопросов. | 7.1.4 | На какой длине прямого участка труб в радиантных и конвективных змеевиках не допускаются сварные швы?. |
| 139 | ГОСТ Р 53682-2009; Список вопросов. | 16.2.1, с) | Какими должны быть горизонтальные наружные сварные соединения листов конструктивных элементов металлоконструкций?. |
| 140 | ГОСТ Р 53682-2009; Список вопросов. | 16.2.1, с) | Какими должны быть длина участка и шаг прерывистого шва на оборотной стороне горизонтального наружного сварного соединения листов конструктивных элементов металлоконструкций?. |
| 141 | ГОСТ Р 53682-2009; Список вопросов. | 16.2.1, с) | Какими должны быть диагональные и вертикальные сварные соединения листов конструктивных элементов металлоконструкций?. |
| 142 | ГОСТ Р 53682-2009; Список вопросов. | 17.2.2 | Какому контролю подвергаются сварные соединения змеевиков из аустенитных материалов?. |
| 143 | ГОСТ Р 53682-2009; Список вопросов. | 17.2.2 | Какой метод контроля применяют для угловых соединений змеевиков, включая отводы, ретурбенды, коллекторы и перекидки?. |
| 144 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.7 | Какие экзамены должны сдавать сварщики при внеочередной аттестации?. |
| 145 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.6 | Какие экзамены должны сдавать сварщики при периодической аттестации?. |
| 146 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.5 | Какие экзамены должны сдавать сварщики при дополнительной аттестации?. |
| 147 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.10 | В каком документе изложен порядок аттестации сварщиков?. |
| 148 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.8 | Какой квалификационный разряд должен иметь сварщик в случае самостоятельной подачи заявки на аттестацию?. |
| 149 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.7 | Какая аттестация сварщика считается внеочередной?. |
| 150 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.6 | Какая аттестация сварщика считается периодической?. |
| 151 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.5 | Когда сварщики должны проходить дополнительную аттестацию?. |
| 152 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.4 | Какая аттестация сварщика считается первичной?. |
| 153 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.3 | Укажите виды аттестации сварщиков.. |
| 154 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.1 | Для осуществления какого вида деятельности подлежат аттестации сварщики?. |
| 155 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 3.2 | Когда должна проводиться специальная подготовка сварщиков и специалистов сварочного производства?. |
| 156 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 2.5 | Где должна проводиться аттестация сварщиков?. |
| 157 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 1.2 | С какой целью проводится аттестация сварщиков и специалистов сварочного производства?. |
| 158 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 1.5 | Сколько уровней профессиональной подготовки устанавливает САСв?. |
| 159 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 1.5 | Отменяет ли присвоение уровня профессиональной подготовки квалификационный разряд сварщика, предусмотренный системой ЕТКС, после его аттестации по данным Правилам?. |
| 160 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.7 | В каком аттестационном центре может проходить периодическую аттестацию сварщик?. |
| 161 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.7 | Допускается ли проведение дополнительной и периодической аттестации в аттестационном центре, не проводившем первичную аттестацию сварщика?. |
| 162 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.6 | Какое удостоверение выдается сварщику после прохождения периодической аттестации?. |
| 163 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.5 | Сколько раз может быть продлен срок действия аттестационного удостоверения сварщика?. |
| 164 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.3 | Когда аттестационное удостоверение сварщика металлических конструкций считается недействительным?. |
| 165 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.1, 1.16.2 | Какими документами оформляются результаты периодической аттестации сварщика?. |
| 166 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.1, 1.16.2 | Какими документами оформляются результаты дополнительной аттестации сварщика?. |
| 167 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.1, 1.16.2 | Какими документами оформляются результаты первичной аттестации сварщика?. |
| 168 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.15.6, приложение 17, табл. 11 | Перечислите виды покрытия электродов, на которые распространяется аттестация сварщика, аттестованного по ручной дуговой сварке электродами с основным покрытием.. |
| 169 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.15.1 | По какому количеству способов сварки может одновременно аттестоваться сварщик?. |
| 170 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.13.4. | Что такое контролируемая зона контрольного сварного соединения при неразрушающих методах контроля?. |
| 171 | РД 03-495-02; Список вопросов. | Приложение 17, табл. 6 | Какой метод контроля качества является обязательным для оценки качества контрольных сварных соединений всех типов?. |
| 172 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12. 11 | Может ли аттестационная комиссия прервать практический экзамен сварщика, и в каких случаях?. |
| 173 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12. 10 | В каком случае контрольное сварное соединение должно иметь в корне и в верхнем наплавленном слое, по меньшей мере, одно прерывание процесса с последующим возобновлением сварки в этом месте?. |
| 174 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12. 10 | Может ли сварщик при выполнении КСС устранять мелкие поверхностные дефекты в облицовочном шве ручным абразивным инструментом?. |
| 175 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12. 10 | Может ли сварщик устранять мелкие поверхностные дефекты в корневом шве ручным абразивным инструментом?. |
| 176 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.10 | Какие условия должны выполняться при сварке плавлением контрольного соединения из металлов?. |
| 177 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.9 | Кто выбирает клеймо для деталей контрольного соединения и где оно фиксируется?. |
| 178 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.9 | Кто выдает разрешение на сварку контрольного соединения?. |
| 179 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.6 | Могут ли применяться при сварке контрольных сварных соединений сварочные материалы, не имеющие сертификата соответствия и/или сертификата завода изготовителя?. |
| 180 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.6 | Какое требование предъявляется к сварочным материалам, применяемым при сварке контрольных сварных соединений?. |
| 181 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.4. | Допускается ли при аттестации выполнять сварку полупериметра стыка, захватывая нижнюю и верхнюю части стыка.. |
| 182 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.4. | Какое количество контрольных сварных соединений из стальных труб с наружным диаметром труб до 25 мм должен выполнить сварщик при аттестации?. |
| 183 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.1 | Кто назначает виды контрольных сварных соединений, которые должны выполнять сварщики при аттестации?. |
| 184 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.11.3. | Укажите все типы соединений, предусмотренные для аттестации по сварке металлических конструкций?. |
| 185 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.11.3. | Укажите все виды деталей, предусмотренные для контрольных соединений при аттестации сварщиков металлических конструкций?; 1. |
| 186 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.11. | Укажите наиболее полный перечень характеристик, подлежащих учету при аттестации сварщиков по сварке металлов.. |
| 187 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.10 | В какой срок сварщику разрешается пересдача несданного теоретического экзамена по ранее поданной заявке?. |
| 188 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.7 | Каков порядок проведения дополнительного собеседования на экзамене?. |
| 189 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.5 | Что происходит, если сварщик не выдерживает практический экзамен?. |
| 190 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.5 | Какой из экзаменов сварщики сдают первым?. |
| 191 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.5 | Через какой промежуток времени сварщик, не прошедший аттестацию, может пройти ее повторно?. |
| 192 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.4. | От какого экзамена освобождаются сварщики, имеющие высшее или среднее техническое образование по сварочному производству при первичной аттестации?. |
| 193 | СТО 00220368-017-2010; Список вопросов. | 5.3. | При каких условиях допускается ручная дуговая сварка теплоустойчивых сталей марок 12Х1МФ, 12Х1М1 без подогрева?. |
| 194 | СТО 00220368-017-2010; Список вопросов. | 5.3. | Распространяются ли требования подогрева при сварке теплоустойчивых сталей на термическую резку?. |
| 195 | СТО 00220368-017-2010; Список вопросов. | 5.3. | Какая температура предварительного и сопутствующего подогрева при сварке стали марки 15Х5М?. |
| 196 | СТО 00220368-017-2010; Список вопросов. | 5.6. | Каким должно быть остывание сварного соединения из теплоустойчивых сталей после окончания сварки?. |
| 197 | СТО 00220368-017-2010; Список вопросов. | 7.2. | Укажите тип электродов, который используется при ручной дуговой сварке теплоустойчивой стали марки 12Х1МФ?. |
| 198 | СТО 00220368-017-2010; Список вопросов. | 7.2. | Укажите тип электродов, который используется при ручной дуговой сварке теплоустойчивой стали марки 15Х5М?. |
| 199 | СТО 00220368-017-2010; Список вопросов. | 7.12. | Какой срок годности электродов для сварки теплоустойчивых сталей после прокалки, при соблюдении условий хранения в помещениях?. |
| 200 | СТО 00220368-017-2010; Список вопросов. | 7.12. | При каких условиях хранения срок годности прокаленных электродов для сварки теплоустойчивых сталей не ограничивается?. |
| 201 | СТО 00220368-017-2010; Список вопросов. | 7.20. | При какой температуре воздуха следует хранить в помещениях подготовленные к сварке электроды для ручной дуговой сварки?. |
| 202 | СТО 00220368-017-2010; Список вопросов. | 7.20. | При какой температуре следует хранить электроды, подготовленные к сварке теплоустойчивых сталей, в сушильных шкафах?. |
| 203 | СТО 00220368-017-2010; Список вопросов. | 7.20. | Какая относительная влажность воздуха должна быть в помещениях для хранения подготовленных к сварке электродов, предназначенных для сварки теплоустойчивых сталей?. |
| 204 | СТО 00220368-017-2010; Список вопросов. | 7.20. | Какое количество электродов для ручной дуговой сварки теплоустойчивых сталей должно выдаваться каждому сварщику?. |
| 205 | СТО 00220368-017-2010; Список вопросов. | 9.1. | Кто допускается к прихватке и сварке теплоустойчивых сталей?. |
| 206 | СТО 00220368-017-2010; Список вопросов. | 10.15. | Допускается ли термическая резка теплоустойчивых сталей толщиной до 20 мм без предварительного подогрева?. |
| 207 | СТО 00220368-017-2010; Список вопросов. | 10.18. | Каким образом следует подготавливать кромки деталей под сварку теплоустойчивых сталей?. |
| 208 | СТО 00220368-017-2010; Список вопросов. | 11.5. | Чему должны соответствовать допуски и отклонения при сборке под сварку теплоустойчивых сталей?. |
| 209 | СТО 00220368-017-2010; Список вопросов. | 11.7. | Из какого материала должны изготавливаться остающиеся подкладные кольца при сварке теплоустойчивых сталей?. |
| 210 | СТО 00220368-017-2010; Список вопросов. | 11.19. | Какими электродами следует производить прихватку при ручной дуговой сварке теплоустойчивых сталей, работающих в коррозионных средах?. |
| 211 | СТО 00220368-017-2010; Список вопросов. | 11.22. | Укажите длину прихваток при сварке теплоустойчивых сталей.. |
| 212 | СТО 00220368-017-2010; Список вопросов. | 11.22. | Укажите минимальное количество прихваток при сварке теплоустойчивых сталей.. |
| 213 | СТО 00220368-017-2010; Список вопросов. | 11.26. | Как исправляются местные отклонения зазора более допустимого при сборке под сварку теплоустойчивых сталей?. |
| 214 | СТО 00220368-017-2010; Список вопросов. | 12.1.6. | При какой температуре окружающего воздуха допускается производить сварку теплоустойчивых сталей в условиях монтажа?. |
| 215 | СТО 00220368-017-2010; Список вопросов. | 12.1, 15. | Какими электродами допускается выполнять корневой слой шва ручной дуговой сваркой теплоустойчивых сталей типа 12ХМ, 10Х2М1А-А, 15Х5М, работающих не в коррозионных средах?. |
| 216 | СТО 00220368-017-2010; Список вопросов. | 12.2.6. | Какими по ширине валиками должна выполняться ручная дуговая сварка теплоустойчивых сталей электродами диаметром 4 мм?. |
| 217 | СТО 00220368-017-2010; Список вопросов. | 12.2.7. | Допускаются ли трещины в отдельных слоях шва при ручной дуговой сварке теплоустойчивых сталей?. |
| 218 | СТО 00220368-017-2010; Список вопросов. | 12.2.9. | При смене электрода или случайных обрывов дуги зажигать её вновь следует, отступив назад от кратера. На какую величину следует отступать от кратера?. |
| 219 | СТО 00220368-017-2010; Список вопросов. | 12.2.11 | На какую величину должно быть смещено начало каждого слоя в участке шва относительно предыдущего при многослойной сварке теплоустойчивых сталей?. |
| 220 | СТО 00220368-017-2010; Список вопросов. | 13.10. | Укажите допустимое время после окончания сварки до начала термической обработки теплоустойчивых сталей марок 15Х5М, 15Х5МУ толщиной 12 мм.. |
| 221 | СТО 00220368-017-2010; Список вопросов. | 13.10. | Укажите допустимое время после окончания сварки до начала термической обработки теплоустойчивых сталей марок 15Х5М, 15Х5МУ толщиной 8 мм.. |
| 222 | СТО 00220368-017-2010; Список вопросов. | 13.10. | Разрешается ли исправление дефектов в сварных соединениях из стали марки 15Х5М толщиной 10 мм до выполнения термической обработки?. |
| 223 | СТО 00220368-017-2010; Список вопросов. | 15.15. | Как производить исправление сварных швов теплоустойчивых сталей с непроварами, прожогами и трещинами?. |
| 224 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 1.2 | ФНП устанавливают требования:. |
| 225 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 1.4 | Требования ФНП обязательны. |
| 226 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 2.6 | Персонал сварочного производства. это. |
| 227 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 2.6 | Персонал сварочного производства должен обеспечивать. |
| 228 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 2.9 | Сварщики и специалисты сварочного производства, выполняющие сварочные работы, должны. |
| 229 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 2.11 | Каким сварщика присваивается личный шифр (клеймо)?. |
| 230 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 3.32 | Какие сварщики должны выполнять допускные сварные соединения?. |
| 231 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 3.32 | В каких условиях производится сварка допускного стыка?. |
| 232 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 4.34 | Какие виды контроля должны осуществляться при подготовке и выполнении сварочных работ?. |
| 233 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 4.39 | Что необходимо предпринять при обнаружении поверхностных дефектов (трещин, недопустимых шлаковых или вольфрамовых включений, пор, неровностей и других дефектов) при сварке многопроходных швов после наложения каждого валика?; 1. |
| 234 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 4.42 | Какое клеймо должно ставиться при выполнении сварного соединения несколькими сварщиками (бригадой сварщиков)?. |
| 235 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 4.42 | Где ставится клеймо в случае, если все сварные соединения выполнены одним сварщиком?. |
| 236 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 4.44 | Укажите максимальное количество исправлений дефектных участков сварных соединений. |