Вопросы общего экзамена(металлы)
Уровень: I.

Назад

| Шифр НТД | ? | Шифр НТД | ? | Шифр НТД | ? | Шифр НТД | ? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПТЭ | 3 | СНиП 12-03-2001 | 6 | ОЭ металлы | 112 | ПУЭ | 3 |

1 - 124 из 124
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец | По стр.

| № | Шифр НТД | Пункт НТД | Текст вопроса |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПТЭ; Список вопросов. | п3.1.11 | Какая максимальная длина гибкого кабеля допускается при подключении передвижной электросварочной установки к коммутационному аппарату? 1.; 10 м. 2.; 15 м. 3.; 20 м.. |
| 2 | ПТЭ; Список вопросов. | п3.1.15 | С какой квалификационной группой по электробезопасности допускаются электросварщики для проведения электросварочных работ? 1.; Не ниже второй.. 2.; Не ниже третьей.. 3.; Не ниже четвертой... |
| 3 | ПТЭ; Список вопросов. | п3.1.17 | Кто должен присоединять и отсоединять от сети электросварочные установки? 1.; Сварщик, работающий на этих установках, под наблюдением мастера или начальника участка.. 2.; Электротехнический персонал с группой по электробезопасности не ниже II.. 3.; Электротехнический персонал с группой по электробезопасности не ниже III... |
| 4 | СНиП 12-03-2001; Список вопросов. | 7.4.33 | В каких случаях ручные электроинструменты (входящие в комплект сварочного оборудования) должны быть выключены и отсоединены от электрической сети?. |
| 5 | СНиП 12-03-2001; Список вопросов. | 9.2.5 | На каком расстоянии должны располагаться сварочные кабели от баллонов с кислородом? 1.; Не менее 5 м.. 2.; Не менее 0,5 м.. 3.; Не менее 8,5 м... |
| 6 | СНиП 12-03-2001; Список вопросов. | 6.4.3 | На какой минимальной высоте над рабочим местом разрешается подвешивать временную электропроводку? 1.; 2,5 м. 2.; 3,5 м. 3.; 6 м.. |
| 7 | СНиП 12-03-2001; Список вопросов. | 6.4.3 | На какой минимальной высоте над проходами разрешается подвешивать временную электропроводку? 1.; 2,5 м. 2.; 3,5 м. 3.; 6 м.. |
| 8 | СНиП 12-03-2001; Список вопросов. | 6.4.3 | На какой минимальной высоте над проездами разрешается подвешивать временную электропроводку? 1.; 2,5 м. 2.; 3,5 м. 3.; 6 м.. |
| 9 | СНиП 12-03-2001; Список вопросов. | 4.11 | Возможно ли выполнение сварочных работ в зонах постоянно действующих и потенциально опасных производственных факторов, не связанных с характером выполнения сварочных работ?. |
| 10 | ОЭ металлы; Список вопросов. |  | Какая область отсутствует в сварочной дуге?. |
| 11 | ОЭ металлы; Список вопросов. |  | Как влияет длина дуги на её эффективный КПД? 1.; С увеличением длины дуги возрастает КПД.. 2.; С увеличением длины дуги уменьшается КПД.. 3.; КПД не зависит от длины дуги.. 4.; КПД зависит от длины дуги с вольфрамовым электродом... |
| 12 | ОЭ металлы; Список вопросов. |  | Зависит ли напряжение дуги от сварочного тока? 1.; Зависит.. 2.; Не зависит.. 3.; Зависит при малых и больших величинах сварочного тока... |
| 13 | ОЭ металлы; Список вопросов. |  | Зависит ли напряжение дуги от ее длины при ручной дуговой сварке? 1.; Зависит.. 2.; Не зависит.. 3.; Зависит при малых и больших величинах сварочного тока... |
| 14 | ОЭ металлы; Список вопросов. |  | Что называют статической вольт-амперной характеристикой дуги? 1.; Зависимость напряжения на дуге от сварочного тока при переменной длине дуги.. 2.; Зависимость напряжения на дуге от сварочного тока при постоянной длине дуги и изменении ВАХ источника питания.. 3.; Зависимость напряжения на дуге от длины дуги... |
| 15 | ОЭ металлы; Список вопросов. |  | Какая зона в сварочной дуге называется анодным пятном?. |
| 16 | ОЭ металлы; Список вопросов. |  | Как влияет длина дуги на устойчивость ее горения?. |
| 17 | ОЭ металлы; Список вопросов. |  | Из каких частей состоит электрическая дуга?. |
| 18 | ОЭ металлы; Список вопросов. |  | Что такое сварка током прямой полярности? 1.; На электроде плюс, на изделии минус.. 2.; На электроде минус, на изделии плюс.. 3.; Переменное изменение полярности на электроде и изделии... |
| 19 | ОЭ металлы; Список вопросов. |  | Что такое сварка током обратной полярности? 1.; На электроде плюс, на изделии минус.. 2.; На электроде минус, на изделии плюс.. 3.; Переменное изменение полярности на электроде и изделии... |
| 20 | ОЭ металлы; Список вопросов. |  | С какой целью выполняется притупление в корне разделки кромок? 1.; Для предотвращения вытекания из разделки кромок жидкого металла.. 2.; Для предотвращения прожога и обеспечения полного провара.. 3.; Для уменьшения количества наплавляемого металла.. 4.; Для уменьшения поперечной усадки шва... |
| 21 | ОЭ металлы; Список вопросов. |  | Какой тип сварного шва Вы знаете? 1.; Угловой.. 2.; Тавровый.. 3.; Нахлёсточный.. 4.; В "лодочку"... |
| 22 | ОЭ металлы; Список вопросов. |  | Для чего свариваемые детали собирают с зазором? 1.; Для улучшения провара корня шва.. 2.; Для снижения сварочных напряжений.. 3.; Для повышения скорости сварки.. 4.; Для облегчения условий работы сварщика... |
| 23 | ОЭ металлы; Список вопросов. |  | Для чего выполняется разделка кромок при сварке?. |
| 24 | ОЭ металлы; Список вопросов. |  | Какие конструктивные элементы характеризуют форму разделки кромок? 1.; Смещение кромок, угловатость.. 2.; Притупление, угол скоса кромок.. 3.; Способ подготовки, зазор... |
| 25 | ОЭ металлы; Список вопросов. |  | Какие бывают типы сварных соединений?. |
| 26 | ОЭ металлы; Список вопросов. |  | От чего зависит выбор диаметра электрода при ручной дуговой сварке? 1.; Мощности источника питания.. 2.; Толщины свариваемого металла, размера катета шва и положения сварного шва в пространстве.. 3.; Квалификации сварщика.. 4.; Наличия электродов на складе... |
| 27 | ОЭ металлы; Список вопросов. |  | От чего зависит выбор силы сварочного тока при ручной дуговой сварке?. |
| 28 | ОЭ металлы; Список вопросов. |  | Для чего применяются выводные планки при сварке?. |
| 29 | ОЭ металлы; Список вопросов. |  | Какой из факторов не влияет на образование прожога при при ручной дуговой сварке: 1.; Величина сварочного тока.. 2.; Толщина металла.. 3.; Скорость сварки.. 4.; Тип электрода... |
| 30 | ОЭ металлы; Список вопросов. | РТМ-1С п.7.1.3. | Как корректируют величину сварочного тока в потолочном положении, по сравнению со сваркой в нижнем положении? 1.; Не изменяют.. 2.; Уменьшают на 10-20%.. 3.; Уменьшают на 50%.. 4.; Увеличивают на 5%... |
| 31 | ОЭ металлы; Список вопросов. |  | Что происходит с размерами сварочной ванны при подогреве изделия перед сваркой при неизменных режимах сварки?. |
| 32 | ОЭ металлы; Список вопросов. |  | Почему каждый слой многослойного шва необходимо тщательно зачищать от шлака? 1.; Шлак ухудшает стабильность горения дуги.. 2.; Чтобы избежать появления шлаковых включений в металле шва.. 3.; Шлак убирать не следует, так как он замедляет охлаждение шва.. 4.; Шлак убирать не следует, так как он всплывает и обеспечивает защиту нового валика... |
| 33 | ОЭ металлы; Список вопросов. |  | Почему необходима тщательная заварка сварочного кратера при окончании сварки? 1.; Чтобы уменьшить количество дефектов, возникающих при резком обрыве дуги.. 2.; Чтобы обеспечить герметичность сварного соединения.. 3.; Чтобы легче было отбивать шлак со сварного шва.. 4.; Чтобы уменьшить разбрызгивание электродного металла... |
| 34 | ОЭ металлы; Список вопросов. |  | Как корректируют величину сварочного тока при сварке в вертикальном положении, по сравнению со сваркой в нижнем положении?. |
| 35 | ОЭ металлы; Список вопросов. |  | Что представляет собой сварной шов при сварке плавлением? 1.; Закристаллизовавшийся металл расплавленного электрода или сварочной проволоки.. 2.; Участок сварного соединения, образовавшийся в результате кристаллизации расплавленного металла.. 3.; Жидкий металл, полученный сплавлением свариваемых и присадочных материалов... |
| 36 | ОЭ металлы; Список вопросов. |  | Чем определяются свойства сварного соединения?. |
| 37 | ОЭ металлы; Список вопросов. |  | Как влияет неравномерность нагрева при сварке на величину деформации основного металла? 1.; Увеличивает величину деформации.. 2.; Не влияет на величину деформации.. 3.; Уменьшает величину деформации... |
| 38 | ОЭ металлы; Список вопросов. |  | Как влияет величина объема металла, наплавленного в разделку за один проход, на величину деформации сварных соединений? 1.; Увеличивает деформацию с увеличением объема.. 2.; Уменьшает деформацию с увеличением объема. 3.; Не влияет... |
| 39 | ОЭ металлы; Список вопросов. |  | Когда появляются временные сварочные деформации?. |
| 40 | ОЭ металлы; Список вопросов. |  | Какие сварочные деформации называют остаточными? 1.; Деформации, появляющиеся во время сварки.. 2.; Деформации, появляющиеся после сварки.. 3.; Деформации, образующиеся под действием эксплуатационных нагрузок... |
| 41 | ОЭ металлы; Список вопросов. |  | Как влияет подогрев изделий в процессе сварки на величину сварочных деформаций? 1.; Увеличивает деформацию изделия.. 2.; Уменьшает деформацию изделия.. 3.; Не влияет... |
| 42 | ОЭ металлы; Список вопросов. |  | Для чего производится предварительный и сопутствующий подогрев при сварке? 1.; Для снижения количества дефектов в сварном шве и ЗТВ.. 2.; Для выравнивания неравномерности нагрева при сварке, снижения скорости охлаждения и уменьшения вероятности появления холодных трещин.. 3.; Для снижения содержания водорода в металле шва... |
| 43 | ОЭ металлы; Список вопросов. |  | Количественное содержание какого химического элемента определяет принадлежность сплава железа к сталям или чугунам? 1.; Содержание углерода.. 2.; Содержание серы.. 3.; Содержание кремния... |
| 44 | ОЭ металлы; Список вопросов. |  | Какая принята терминология оценки свариваемости металлов? 1.; Хорошая, удовлетворительная, ограниченная, плохая свариваемости.. 2.; Отличная, посредственная.. 3.; Отличная, неудовлетворительная... |
| 45 | ОЭ металлы; Список вопросов. |  | Как влияет высокое содержание серы и фосфора на свариваемость стали? 1.; Не влияет.. 2.; Повышает свариваемость при условии предварительного подогрева стали.. 3.; Способствует появлению трещин и ухудшает свариваемость стали... |
| 46 | ОЭ металлы; Список вопросов. |  | Укажите причины образования горячих трещин. 1.; Повышенное содержание в металле шва углерода, кремния, серы, фосфора, глубокая и узкая сварочная ванна.. 2.; Пониженное содержание в металле шва углерода, кремния, серы, фосфора, глубокая и узкая сварочная ванна.. 3.; Повышенное содержание в металле шва углерода, кремния, серы, фосфора, широкая сварочная ванна... |
| 47 | ОЭ металлы; Список вопросов. |  | Как за счет технологии сварки можно предупредить образование горячих трещин? 1.; Уменьшением числа проходов за счет увеличения погонной энергии, увеличением амплитуды поперечных колебаний электрода при сварке.. 2.; Выбором оптимальной формы разделки кромок, снижением погонной энергии.. 3.; Применением узкой разделки кромок, проведением термической обработки после сварки... |
| 48 | ОЭ металлы; Список вопросов. |  | Укажите причины образования холодных трещин? 1.; Наличие в металле примесей, образующих легкоплавкие соединения и растягивающие напряжения, возникающие при сварке.. 2.; Нарушение защиты сварочной ванны и попадание в металл шва азота и кислорода.. 3.; Высокие временные и остаточные сварочные напряжения и снижение пластичности металла шва и околошовной зоны.. 4.; Повышенное содержание углерода в стали (на верхнем пределе марки), повышенная влажность кромок и сварочных материалов, снижение пластичности металла шва и прилегающих участков зоны термического влияния... |
| 49 | ОЭ металлы; Список вопросов. |  | Укажите, когда образуются холодные трещины. 1.; При температурах до 120 градусов Цельсия через длительный промежуток времени.. 2.; При температурах 250 градусов Цельсия сразу после нагрева шва или через длительный промежуток времени.. 3.; При температурах 150 градусов Цельсия и ниже сразу после остывания шва или через длительный промежуток времени... |
| 50 | ОЭ металлы; Список вопросов. |  | Какими технологическими мерами можно предупредить образование холодных трещин? 1.; Использованием сварочных материалов с высоким содержанием углерода, серы, ванадия, титана; уменьшением числа проходов за счет сварки с глубоким проплавлением, увеличением амплитуды поперечных колебаний электрода при сварке.. 2.; Предварительным и сопутствующим подогревом, снижением содержания водорода в сварном соединении, применением отпуска после сварки.. 3.; Предварительным и сопутствующим охлаждением, увеличением содержания азота в сварном соединении, применением закалки после сварки... |
| 51 | ОЭ металлы; Список вопросов. |  | Какой газ не оказывает отрицательное влияние на качество сварного шва? 1.; Кислород.. 2.; Водород.. 3.; Гелий... |
| 52 | ОЭ металлы; Список вопросов. |  | Какой газ оказывает наиболее вредное влияние при сварке?. |
| 53 | ОЭ металлы; Список вопросов. |  | Как изменяется ширина зоны термического влияния с увеличением скорости сварки? 1.; Увеличивается.. 2.; Уменьшается.. 3.; Скорость сварки не влияет на ЗТВ... |
| 54 | ОЭ металлы; Список вопросов. |  | Как влияют окислы в сварном шве на свойства сварного соединения? 1.; Механические свойства повышаются.. 2.; Механические свойства ухудшаются.. 3.; Механические свойства не изменяются.. 4.; Пластичность повышается... |
| 55 | ОЭ металлы; Список вопросов. |  | Как изменяется свариваемость с уменьшением содержания углерода в стали? 1.; Ухудшается.. 2.; Улучшается.. 3.; Не изменяется.. 4.; Ухудшается, если содержится фосфора и серы > 0,03%... |
| 56 | ОЭ металлы; Список вопросов. |  | Что обозначают буквы "А" и "АА" в маркировке сварочной проволоки Св-08А или Св-08АА?. |
| 57 | ОЭ металлы; Список вопросов. |  | Что обозначают буквы и цифры в маркировке сталей и сплавов? 1.; Клейма завода-изготовителя.. 2.; Обозначения номера плавки и партии металла.. 3.; Обозначение химических элементов и их процентное содержание... |
| 58 | ОЭ металлы; Список вопросов. |  | Что такое легированные стали? 1.; Содержащие один или несколько элементов в определенных концентрациях, которые введены в них с целью придания заданных физико-химических и механических свойств.. 2.; Обладающие определенными физико-химическими свойствами за счет снижения содержания углерода, серы, фосфора или термической обработки.. 3.; Обладающие определенными физико-химическими свойствами после специальной термомеханической обработки... |
| 59 | ОЭ металлы; Список вопросов. |  | Какой буквой русского алфавита обозначают углерод и никель в маркировке легированных сталей? 1.; Углерод - "У"; никель - "Н".. 2.; Углерод - "С"; никель - "Л".. 3.; Углерод не обозначают буквой; никель - "Н"... |
| 60 | ОЭ металлы; Список вопросов. |  | Для чего в сталь вводятся легирующие элементы? 1.; Для придания стали специальных физико-механических, технологических и эксплуатационных свойств.. 2.; Для улучшения свариваемости стали.. 3.; Для снижения содержания вредных примесей (серы и фосфора) в стали... |
| 61 | ОЭ металлы; Список вопросов. |  | Укажите, чем отличается Ст3кп от Ст3сп?. |
| 62 | ОЭ металлы; Список вопросов. |  | Что обозначает буква "А" в маркировке стали 30ХМА, 30ХГСА? 1.; Содержание азота в стали.. 2.; Содержание алюминия в стали.. 3.; Пониженное содержание серы и фосфора - сталь высококачественная... |
| 63 | ОЭ металлы; Список вопросов. |  | С каким процентным содержанием легирующих элементов стали относятся к высоколегированным? 1.; свыше 5%;. 2.; свыше 8%. 3.; свыше 10%.. |
| 64 | ОЭ металлы; Список вопросов. |  | Что указывают буквы "кп" в марке стали Ст3кп? 1.; Сталь поставляется с гарантированным химическим составом.. 2.; Сталь рекомендуется для изготовления сварных конструкций.. 3.; В стали пониженное содержание вредных примесей.. 4.; Степень раскисления стали... |
| 65 | ОЭ металлы; Список вопросов. |  | Чугуном называется железоуглеродистый сплав с содержанием углерода: 1.; более 1 %. 2.; более 1,5 %. 3.; более 2 %.. |
| 66 | ОЭ металлы; Список вопросов. |  | Какие основные характеристики приняты для оценки механических свойств металлов?. |
| 67 | ОЭ металлы; Список вопросов. |  | Какие свойства определяют при испытании сварных соединений на статическое растяжение? 1.; Предел прочности, предел текучести, относительные удлинение и сужение.. 2.; Предел прочности или предельную нагрузку до разрушения образцов.. 3.; Только предел прочности и предел текучести... |
| 68 | ОЭ металлы; Список вопросов. |  | Какой параметр определяется при ударном изгибе?. |
| 69 | ОЭ металлы; Список вопросов. |  | Что характеризует прочность металла при механических испытаниях? 1.; Предел прочности.. 2.; Предел текучести.. 3.; Ударная вязкость... |
| 70 | ОЭ металлы; Список вопросов. |  | Что характеризует пластичные свойства металла? 1.; Предел текучести.. 2.; Относительное сужение и относительное удлинение.. 3.; Твердость... |
| 71 | ОЭ металлы; Список вопросов. |  | Чем параметры процесса закалки отличаются от параметров процесса отпуска стали? 1.; Менее высокой температурой нагрева и малой скоростью охлаждения.. 2.; Более высокой температурой нагрева и высокой скоростью охлаждения.. 3.; Менее высокой температурой нагрева и высокой скоростью охлаждения... |
| 72 | ОЭ металлы; Список вопросов. |  | С какой целью производится нормализация стальных конструкций?. |
| 73 | ОЭ металлы; Список вопросов. |  | Как изменяются пластические свойства стальных деталей при отрицательных температурах? 1.; Повышаются.. 2.; Снижаются.. 3.; Температура не оказывает влияния... |
| 74 | ОЭ металлы; Список вопросов. |  | Как при закалке изменяются свойства низкоуглеродистых сталей?. |
| 75 | ОЭ металлы; Список вопросов. |  | На какие две основные группы делятся методы контроля по воздействию на материал сварного соединения? 1.; Разрушающие и облучающие.. 2.; Механические и электронные.. 3.; Разрушающие и неразрушающие... |
| 76 | ОЭ металлы; Список вопросов. |  | С какой целью выполняют визуальный контроль сварного соединения?. |
| 77 | ОЭ металлы; Список вопросов. |  | Чем выявляются дефекты формы шва и его размеры? 1.; Рентгенографическим методом.. 2.; Металлографическими исследованиями макроструктуры.. 3.; Измерительными инструментами и специальными шаблонами... |
| 78 | ОЭ металлы; Список вопросов. |  | Какие дефекты сварного шва выявляются с помощью радиографического и ультразвукового контроля?. |
| 79 | ОЭ металлы; Список вопросов. |  | Какие дефекты допускается устранять сварщику (не привлекая руководителя работ) в процессе выполнения сварного соединения? 1.; Любые дефекты, включая трещины.. 2.; Трещины и межваликовые несплавления.. 3.; Поверхностные поры, шлаковые включения, межваликовые несплавления, подрезы (в соответствии с требованиями НД)... |
| 80 | ОЭ металлы; Список вопросов. |  | Когда следует исправлять дефекты сварных соединений, подлежащих термообработке (отпуску)? 1.; До отпуска.. 2.; Время исправления не имеет значения.. 3.; После отпуска... |
| 81 | ОЭ металлы; Список вопросов. |  | Что называют "включением"? 1.; Обобщенное наименование пор, шлаковых и вольфрамовых включений.. 2.; Неметаллическая несплошность.. 3.; Скопление нескольких пор... |
| 82 | ОЭ металлы; Список вопросов. | ГОСТ 2601-84 | Что называют "трещиной"?. |
| 83 | ОЭ металлы; Список вопросов. | ГОСТ 2601-84 | Что называют "прожогом"?. |
| 84 | ОЭ металлы; Список вопросов. | ГОСТ 2601-84 | Что называют "наплывом" ? 1.; Неровности поверхности металла шва или наплавленного металла.. 2.; Дефект в виде натекания металла шва на поверхность основного металла и/или ранее выполненного валика без сплавления с ним.. 3.; Несплавление валика металла шва с основным металлом... |
| 85 | ОЭ металлы; Список вопросов. | ГОСТ 2601-84 | Что называют "порой" ? 1.; Дефект сварного шва в виде замкнутой полости, заполненной инородным металлом.. 2.; Дефект сварного шва в виде полости сферической формы, заполненной шлаком.. 3.; Дефект сварного шва в виде полости округлой формы, заполненной газом... |
| 86 | ОЭ металлы; Список вопросов. | ГОСТ 2601-84 | Что называют "подрезом"? 1.; Дефект в виде углубления по линии сплавления сварного шва с основным металлом.. 2.; Острые конусообразные углубления на границе поверхности шва с предыдущим валиком шва или основным материалом.. 3.; Неправильное положение сваренных кромок друг относительно друга... |
| 87 | ОЭ металлы; Список вопросов. | ГОСТ 2601-84 | Что называют "непроваром"?. |
| 88 | ОЭ металлы; Список вопросов. |  | Как необходимо произвести заварку дефектного участка шва, если сварка производилась с предварительным подогревом? 1.; С замедленным охлаждением после сварки.. 2.; На увеличенных режимах сварки.. 3.; С подогревом... |
| 89 | ОЭ металлы; Список вопросов. |  | Какие требования предъявляются к качеству исправленного участка шва?. |
| 90 | ОЭ металлы; Список вопросов. |  | Допускаются ли в сварных соединениях трещины, выявленные при визуальном контроле? 1.; Допускаются поперечные трещины в сварных швах.. 2.; Трещины всех видов и направлений не допускаются.. 3.; Допускаются микротрещины площадью не более 1 кв.мм... |
| 91 | ОЭ металлы; Список вопросов. |  | Укажите причины, которые могут привести к образованию прожогов? 1.; Завышенный сварочный ток относительно толщины свариваемого металла.. 2.; Низкая квалификация сварщика.. 3.; Большая сварочная ванна, а следовательно, и её масса.. 4.; Все причины, указанные в ответах №1, 2, 3... |
| 92 | ОЭ металлы; Список вопросов. | ГОСТ 2601-84 | Что представляет собой дефект, называемый "кратер шва" ? 1.; Углубление, образующееся в конце валика под действием давления дуги и объемной усадки металла шва.. 2.; Воронкообразная впадина на поверхности шва.. 3.; Место окончания сварки (обрыва дуги)... |
| 93 | ОЭ металлы; Список вопросов. |  | Укажите причины образования непроваров при ручной дуговой сварке. 1.; Большая скорость ведения сварки, недостаточная величина сварочного тока.. 2.; Малая скорость ведения сварки, повышенная величина сварочного тока.. 3.; Малая скорость ведения сварки, оптимальная величина сварочного тока... |
| 94 | ОЭ металлы; Список вопросов. |  | Следует ли удалять прихваточные швы, имеющие недопустимые наружные дефекты (трещины, наружные поры и т.д.) по результатам визуального контроля? 1.; Следует.. 2.; Не следует.. 3.; По усмотрению сварщика... |
| 95 | ОЭ металлы; Список вопросов. |  | Как исправляются свищи в сварном шве?. |
| 96 | ОЭ металлы; Список вопросов. |  | Укажите порядок исправления шва со скоплением газовых пор и шлаковых включений на части его сечения . 1.; Дефектный участок сварного шва удаляется до "здорового" металла с образованием U-образной разделки кромок с последующей его заваркой после подтверждения при контроле полноты удаления дефектов.. 2.; Дефектный участок удаляется полностью с образованием первоначальной формы разделки и последующей заваркой.. 3.; Дефектный участок не удаляется, а исправляется сваркой... |
| 97 | ОЭ металлы; Список вопросов. |  | Какие методы включает неразрушающий контроль сварных соединений?. |
| 98 | ОЭ металлы; Список вопросов. |  | Какой электрический параметр измеряют электрическим прибором - амперметром? 1.; Силу электрического тока в цепи.. 2.; Напряжение между двумя любыми точками в электрической цепи.. 3.; Электрическую мощность, потребляемую электрической цепью... |
| 99 | ОЭ металлы; Список вопросов. |  | Какую электрическую величину измеряют электрическим прибором - вольтметром? 1.; Силу электрического тока в цепи.. 2.; Напряжение в электрической цепи.. 3.; Электрическую мощность, потребляемую электрической цепью... |
| 100 | ОЭ металлы; Список вопросов. |  | Переменный ток какой частоты вырабатывают электростанции в России? 1.; 50 Гц.. 2.; 60 Гц.. 3.; 100 Гц... |
| 101 | ОЭ металлы; Список вопросов. |  | Какие источники питания применяются для сварки постоянным током? 1.; Сварочные трансформаторы.. 2.; Сварочные источники любого типа.. 3.; Сварочные выпрямители, генераторы... |
| 102 | ОЭ металлы; Список вопросов. |  | Для чего служит сварочный трансформатор?. |
| 103 | ОЭ металлы; Список вопросов. |  | Что такое режим холостого хода сварочного трансформатора? 1.; Первичная обмотка трансформатора подключена к сети, а вторичная к потребителю.. 2.; Первичная обмотка трансформатора подключена к сети, а вторичная обмотка разомкнута.. 3.; Первичная обмотка трансформатора не подключена к сети, а вторичная обмотка замкнута... |
| 104 | ОЭ металлы; Список вопросов. |  | Что такое сварочный выпрямитель? 1.; Устройство служащее для понижения и выпрямления сетевого напряжения.. 2.; Генератор для преобразования энергии сети в энергию перемененного тока, используемую для сварочных работ.. 3.; Генератор для преобразования энергии сети в энергию выпрямленного тока, используемую для сварочных работ... |
| 105 | ОЭ металлы; Список вопросов. |  | Какой тип источников питания предназначен для сварки на переменном токе? 1.; Сварочные трансформаторы.. 2.; Сварочные выпрямители.. 3.; Инверторные источники питания... |
| 106 | ОЭ металлы; Список вопросов. |  | Какие вольт-амперные характеристики могут иметь сварочные источники питания? 1.; Возрастающие.. 2.; Пологопадающие, крутопадающие.. 3.; Жесткие.. 4.; Все перечисленные в пп. 1-3... |
| 107 | ОЭ металлы; Список вопросов. |  | Какой полюс сварочного источника постоянного тока должен подключаться к электроду при сварке током обратной полярности? 1.; Отрицательный полюс к электроду.. 2.; Положительный полюс к электроду.. 3.; Не имеет значения... |
| 108 | ОЭ металлы; Список вопросов. |  | Что понимают под магнитным дутьем дуги?. |
| 109 | ОЭ металлы; Список вопросов. |  | Как уменьшить влияние магнитного дутья при сварке плавлением? 1.; Наклонить электрод в сторону, противоположную краю детали.. 2.; Уменьшить величину и количество прихваток.. 3.; Наклонить электрод в сторону края детали... |
| 110 | ОЭ металлы; Список вопросов. |  | Как получают падающую внешнюю характеристику на каждом сварочном посту при их питании от многопостового выпрямителя? 1.; Включением параллельно магнитного шунта.. 2.; Включением параллельно управляемого диода.. 3.; Включением последовательно балластного реостата... |
| 111 | ОЭ металлы; Список вопросов. |  | Что указывается в условном обозначении сварного шва на чертеже? 1.; Указывается тип соединения, способ сварки, методы контроля.. 2.; Указывается ГОСТ (стандарт), тип соединения, способ сварки, катет шва, длина или шаг, вспомогательные знаки.. 3.; Указывается способ сварки, длина или шаг, сварочный материал, методы и объем контроля... |
| 112 | ОЭ металлы; Список вопросов. |  | Какой линией изображают видимый сварной шов на чертеже? 1.; Штрих-пунктирной.. 2.; Штриховой.. 3.; Сплошной... |
| 113 | ОЭ металлы; Список вопросов. |  | Какой линией изображают невидимый сварной шов на чертеже? 1.; Сплошной.. 2.; Штриховой.. 3.; Штрих-пунктирной... |
| 114 | ОЭ металлы; Список вопросов. |  | Укажите условные обозначения сварных соединений для ручной дуговой сварки? 1.; С - стыковое, У - угловое, Т - тавровое, Н - нахлесточное; цифры после букв указывают условные обозначения шва сварных соединений по ГОСТ, ОСТ, РД.. 2.; С - стыковое, У - угловое, Т - тавровое, Н - нахлесточное; цифры после букв указывают метод и способ сварки.. 3.; С - стыковое, У - угловое, Т - тавровое, Н - нахлесточное; цифры после букв указывают методы и объем контроля... |
| 115 | ОЭ металлы; Список вопросов. |  | Как следует производить подсоединение заземляющего провода от сварочного источника к свариваемому изделию? 1.; Прижать оголенную жилу сварочного провода грузом к изделию.. 2.; Применять специальные клеммы заземления или струбцины.. 3.; Оголенная жила провода должна запаиваться с деталью... |
| 116 | ОЭ металлы; Список вопросов. |  | От чего зависит выбор светофильтра для маски сварщика?. |
| 117 | ОЭ металлы; Список вопросов. |  | Какое изолирующее средство защиты от поражения током относится к основным?; 1. |
| 118 | ОЭ металлы; Список вопросов. |  | Какие требования предъявляются к помещению для хранения сварочных материалов?. |
| 119 | ОЭ металлы; Список вопросов. |  | Каким образом преимущественно свариваются длинные швы металлоконструкций (свыше 1000 мм)? 1.; Напроход (неизменное направление сварки).. 2.; От середины к концам напроход.. 3.; От середины к концам обратноступенчатым методом... |
| 120 | ОЭ металлы; Список вопросов. |  | Каким образом преимущественно свариваются короткие швы (250-350 мм)? 1.; Напроход (неизменное направление сварки).. 2.; От середины к концам напроход.. 3.; От середины к концам обратноступенчатым методом... |
| 121 | ОЭ металлы; Список вопросов. |  | Каким образом преимущественно свариваются швы средней длины (350-1000 мм)? 1.; Напроход (неизменное направление сварки).. 2.; От середины к концам напроход или обратноступенчатым методом.. 3.; От середины к концам обратноступенчатым методом... |
| 122 | ПУЭ; Список вопросов. | 1.7.53 | До какого напряжения в электроустановке не требуется защитное заземление?; 2. |
| 123 | ПУЭ; Список вопросов. | 7.6.19 | На каком расстоянии от сварочного поста должен располагаться, как правило, однопостовой источник сварочного тока? 1.; Не далее 15 м.. 2.; Не далее 20 м.. 3.; Не далее 30 м... |
| 124 | ПУЭ; Список вопросов. | 7.6.29 | Как заземляется сварочное оборудование? 1.; Должен быть предусмотрен приваренный к оборудованию медный провод, расположенный в доступном месте с надписью "Земля".. 2.; На оборудовании должен быть предусмотрен болт (винт, шпилька) с контактной площадкой, расположенный в доступном месте, с надписью "Земля".. 3.; На оборудовании должен быть предусмотрен болт и вокруг него контактная площадка, расположенные в доступном месте с надписью "Земля"... |