По способам Как влияет сварочный ток на размеры шва и ЗТВ при неизменности других параметров?

|  | 1. | Увеличение сварочного тока уменьшает размеры шва и зоны термического влияния. |
| --- | --- | --- |
|  | 2. | Увеличение сварочного тока уменьшает размеры шва и увеличивает зону термического влияния. |
|  | 3. | Увеличение сварочного тока увеличивает размеры шва и зоны термического влияния. |

По способам Какие дефекты характерны при  сварке тонколистового металла (0,5-3 мм).

|  | 1. | Шлаковые включения. |
| --- | --- | --- |
|  | 2. | Сквозное проплавление дугой кромок с образованием отверстий (прожог). |
|  | 3. | Непровары корня шва. |

По способам Для каких целей используют балластный реостат на рабочем месте сварщика при работе от многопостового источника питания?

|  | 1. | Для изменения скорости сварки. |
| --- | --- | --- |
|  | 2. | Для создания крутопадающей характеристики и регулирования на рабочем месте величины сварочного тока. |
|  | 3. | Для дистанционного включения и выключения источника питания. |

По способам Каким образом преимущественно свариваются длинные швы металлоконструкций (свыше 1000 мм)?

|  | 1. | Напроход (неизменное направление сварки). |
| --- | --- | --- |
|  | 2. | От середины к концам напроход. |
|  | 3. | От середины к концам обратноступенчатым методом. |

По способам Допускается ли выводить кратер и возбуждать дугу на основном металле за пределами шва?

|  | 1. | Не допускается. |
| --- | --- | --- |
|  | 2. | Допускается. |
|  | 3. | Требование не регламентируется. |

По способам Для какого класса сталей применяют при сварке (наплавке) электроды типов Э55, Э60?

|  | 1. | Для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей с временным сопротивлением разрыву свыше 50 до 60 кгс/мм2. |
| --- | --- | --- |
|  | 2. | Для сварки легированных теплоустойчивых сталей. |
|  | 3. | Для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей с временным сопротивлением разрыву до 50 кгс/мм2. |

По способам Укажите роль шлакообразующих веществ в электродном покрытии?

|  | 1. | Защищают расплавленный металл от взаимодействия с воздухом. |
| --- | --- | --- |
|  | 2. | Легируют наплавленный металл. |
|  | 3. | Снижают скорость охлаждения металла. |
|  | 4. | Все перечисленное в пп. 1- 3 |

По способам Укажите, в каком пространственном положении может производиться механизированная  сварка  в  защитном  газе проволокой сплошного сечения.

|  | 1. | В нижнем положении. |
| --- | --- | --- |
|  | 2. | В нижнем и вертикальном положениях. |
|  | 3. | Во всех пространственных положениях. |

По способам Какие требования предъявляются к качеству сварочной проволоки сплошного сечения перед ее  применением?

|  | 1. | Проволока применяется в состоянии заводской поставки. |
| --- | --- | --- |
|  | 2. | Поверхность должна быть чистой, без окалины, ржавчины, масла и грязи. |
|  | 3. | Поверхность должна быть очищена от масла. Допускаются отдельные места с окалиной и ржавчиной. |

По способам С какой целью в сварочные проволоки для сварки в углекислом газе вводят кремний и марганец?

|  | 1. | Для легирования металла шва и повышения прочностных свойств. |
| --- | --- | --- |
|  | 2. | Для раскисления металла и устранения вредного влияния кислорода в результате диссоциации углекислого газа. |
|  | 3. | Для связывания вредных примесей и улучшения пластичности металла шва. |

По способам Укажите, требуется ли при многослойной сварке разбивать шов таким образом, чтобы стыкуемые участки ("замки") наплавляемого слоя не совпадали с "замками" соседних слоев.

|  | 1. | Не требуется. |
| --- | --- | --- |
|  | 2. | Требуется |
|  | 3. | Не имеет значения и не регламентируется. |

По способам Следует ли подогревать углекислый газ перед выполнением сварки?

|  | 1. | Следует . |
| --- | --- | --- |
|  | 2. | Не следует. |
|  | 3. | По усмотрению сварщика. |

По способам В какой цвет окрашивают баллоны с двуокисью углерода и с окраской баллонов с какими газами это совпадает?

|  | 1. | Серый, с аргоном и гелием. |
| --- | --- | --- |
|  | 2. | Коричневый, с гелием. |
|  | 3. | Черный, со сжатым воздухом; с азотом. |

По способам Наличием какого устройства отличается  оборудование постов для сварки в углекислом газе по сравнению с другими способами сварки в защитных газах?

|  | 1. | Наличием редукционного вентиля и смесителя. |
| --- | --- | --- |
|  | 2. | Наличием подогревателя и осушителя газа. |
|  | 3. | Наличием электромагнитного клапана включения и выключения газа. |

По способам При каком давлении углекислый газ находится в баллоне при температуре 20 град. С?

|  | 1. | 15 МПа. |
| --- | --- | --- |
|  | 2. | 7,5 МПа. |
|  | 3. | 40 МПа. |

По способам Укажите, с какой стороны выполняются прихватки при сборке конструкций, свариваемых дуговой сваркой с двух сторон.

|  | 1. | Со стороны шва, свариваемого первым. |
| --- | --- | --- |
|  | 2. | Со стороны шва, свариваемого вторым |
|  | 3. | С любой стороны |

По способам Укажите рекомендуемые диаметры проволоки марок Св-08ГС или Св-08Г2С для механизированной сварки в защитных газах  швов на вертикальной плоскости  конструкций из углеродистой сталей:

|  | 1. | 1,6...2,0 мм. |
| --- | --- | --- |
|  | 2. | 1,0...1,2 мм. |
|  | 3. | 0,5...0,8 мм. |

По способам Укажите положение электрода по отношению к направлению его перемещения при механизированной сварке в защитных газах стыковых соединений в нижнем положении для толщины металла 3...4 мм.

|  | 1. | Углом вперед, угол между электродом и перпендикуляром к поверхности детали 60...70 град. |
| --- | --- | --- |
|  | 2. | Углом назад, угол между электродом и перпендикуляром к поверхности детали 10...20 град. |
|  | 3. | Углом назад или вперед. Угол между электродом и перпендикуляром к поверхности детали может принимать любые значения. |

По способам Какие свойства сварочной углеродистой проволоки (марок Св-08, Св-08А и др.) проверяют перед выдачей на производственный участок?

|  | 1. | Состояние поверхности и химический состав каждой партии проволоки должны быть проконтролированы путем визуального осмотра проволоки в одной из бухт. |
| --- | --- | --- |
|  | 2. | Проводится визуальный осмотр проволоки в каждой бухте (не должно быть окалины, ржавчины, следов смазки, задиров, вмятин и других видимых дефектов). |
|  | 3. | Качество партии проволоки оценивается стилоскопированием на основании контроля одной бухты. |

По способам Укажите все факторы, определяющие надежность газовой защиты зоны сварки при сварке в защитном газе.

|  | 1. | Диаметр и форма сопла горелки и расход защитного газа. |
| --- | --- | --- |
|  | 2. | Вылет электрода из сопла горелки, угол наклона горелки к изделию, диаметр и форма сопла горелки, расход защитного газа. |
|  | 3. | Скорость сварки, вылет электрода и угол наклона горелки к изделию. |

По способам Укажите наиболее полный перечень оборудования, входящего в состав поста для сварки в углекислом газе.

|  | 1. | Подающий механизм, держатель со шлангом, баллон с газом, источник тока и редуктор. |
| --- | --- | --- |
|  | 2. | Шкаф управления, держатель со шлангом, баллон с газом, источник тока и редуктор, подогреватель газа и осушитель. |
|  | 3. | Подающий механизм, шкаф управления, держатель со шлангом, баллон с газом, источник тока , катушка для электродной проволоки, редуктор, подогреватель газа и осушитель и ротаметр. |

По способам Каким образом преимущественно свариваются швы средней длины (350-1000 мм)?

|  | 1. | Напроход (неизменное направление сварки). |
| --- | --- | --- |
|  | 2. | От середины к концам напроход или обратноступенчатым методом. |
|  | 3. | От середины к концам обратноступенчатым методом. |

По способам С какой целью применяют импульсно-дуговой способ сварки (наплавки) плавящимся электродом?

|  | 1. | Для управления переносом электродного металла в сварочную ванну, например при сварке в различных пространственных положениях. |
| --- | --- | --- |
|  | 2. | Для регулирования проплавляющим действием дуги при сварке тонколистовых конструкций. |
|  | 3. | Для уменьшения вероятности образования дефектов в виде пор, трещин и шлаковых включений. |

По способам Какова роль связующих компонентов в электродном покрытии?

|  | 1. | Легируют металл шва. |
| --- | --- | --- |
|  | 2. | Повышают механические свойства металла шва. |
|  | 3. | Обеспечивают прочность и пластичность обмазочной массы и ее удержание на стержне электрода. |

По способам За счет чего осуществляется защита расплавленного металла от воздуха при сварке электродами с целлюлозным видом покрытия?

|  | 1. | За счет шлака, образующегося при плавлении электрода. |
| --- | --- | --- |
|  | 2. | За счет газа, образующегося при сгорании обмазки. |
|  | 3. | За счет легирования наплавленного металла. |

По способам Укажите правильное подразделение электродов по виду покрытия по ГОСТ 9466?

|  | 1. | Кремнесодержащие, марганцесодержащие и нейтральные покрытия. |
| --- | --- | --- |
|  | 2. | Окислительные, востановительные и пассивирующие покрытия. |
|  | 3. | Кислые, основные, целлюлозные и рутиловые покрытия |

По способам Из каких условий выбирают диаметр электрода?

|  | 1. | В зависимости от полярности тока. |
| --- | --- | --- |
|  | 2. | В зависимости от толщины деталей и особенностей конструкции. |
|  | 3. | В зависимости от рода тока (постоянный, переменный). |

По способам Для какого класса сталей применяют при сварке (наплавке) электроды типов Э38, Э42,  Э46, Э50?

|  | 1. | Для сварки легированных теплоустойчивых сталей. |
| --- | --- | --- |
|  | 2. | Для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей с временным сопротивлением разрыву свыше 50 до 60 кгс/мм2. |
|  | 3. | Для углеродистых и низколегированных конструкционных сталей с временным сопротивлением разрыву до 50 кгс/мм2. |

По способам Укажите требования к заварке кратера, которые рекомендуется выполнять при ручной дуговой сварке (наплавке) покрытыми электродами перед гашением дуги.

|  | 1. | Заплавить кратер круговыми движениями электрода и отвести дугу на ранее наплавленный металл. |
| --- | --- | --- |
|  | 2. | Путем быстрого отвода электрода и вывода дуги на кромки свариваемого соединения. |
|  | 3. | Допускается оставлять незаваренным кратер, который при возобновлении сварки переваривается. |

По способам Необходимо ли менять светофильтры в зависимости от величины сварочного тока?

|  | 1. | Необходимо в случае, когда величина сварочного тока не соответствует величине тока, установленной для данного светофильтра. |
| --- | --- | --- |
|  | 2. | По усмотрению сварщика. |
|  | 3. | Необходимо менять при величине тока свыше 200 А. |

По способам Что необходимо выполнить  для предотвращения вытекания  металла из сварочной ванны при сварке в потолочном положении?

|  | 1. | Увеличить сварочный ток, сварку выполнить короткой дугой. |
| --- | --- | --- |
|  | 2. | Уменьшить сварочный ток на 10-20%, сварку выполнить максимально короткой дугой |
|  | 3. | Увеличить сварочный ток, сварку выполнить уширенными швами. |

По способам Какой должна быть величина силы тока при дуговой сварке (наплавке) в вертикальном положении снизу вверх по сравнению с величиной силы тока в нижнем положении?

|  | 1. | Сила тока должна быть меньше, чем при сварке в нижнем положении. |
| --- | --- | --- |
|  | 2. | Сила тока должна быть больше, чем при сварке в нижнем положении. |
|  | 3. | Сила тока не зависит от положения сварки. |

По способам Какова роль легирующих элементов в электродном покрытии?

|  | 1. | Обеспечивают хорошую отделимость шлаковой корки. |
| --- | --- | --- |
|  | 2. | Придают наплавленному металлу специальные свойства. |
|  | 3. | Снижают степень разбрызгивания жидкого металла. |

По способам Что обозначает в маркировке типов электродов буква "А", например Э42А?

|  | 1. | Улучшенное качество покрытия. |
| --- | --- | --- |
|  | 2. | Пониженное содержание углерода. |
|  | 3. | Повышенное металлургическое качество, т.е. пониженное содержание вредных примесей в наплавленном металле и, как следствие, его более высокая пластичность и ударная вязкость. |

По способам Какую вольтамперную характеристику должен иметь источник питания для ручной дуговой сварки покрытыми электродами?

|  | 1. | С возрастающей характеристикой. |
| --- | --- | --- |
|  | 2. | С крутопадающей характеристикой. |
|  | 3. | С жесткой характеристикой. |

По способам Какую роль играют газообразующие вещества в электродном покрытии?

|  | 1. | Нейтрализуют вредное влияние серы и фосфора в металле шва. |
| --- | --- | --- |
|  | 2. | Понижают пластичность наплавленного металла. |
|  | 3. | Защищают расплавленный металл от разбрызгивания и взаимодействия с воздухом, что в результате повышает механические свойства сварного шва. |

По способам С какой целью производят прокалку электродов?

|  | 1. | Для удаления серы и фосфора. |
| --- | --- | --- |
|  | 2. | Для повышения прочности обмазочной массы. |
|  | 3. | Для удаления из покрытия электродов влаги – источника водорода. |

По способам Каким образом преимущественно свариваются короткие швы  (250-350 мм)?

|  | 1. | Напроход (неизменное направление сварки). |
| --- | --- | --- |
|  | 2. | От середины к концам напроход. |
|  | 3. | От середины к концам обратноступенчатым методом. |

По способам В каком месте сварного соединения должно производиться зажигание и гашение дуги?

|  | 1. | На основном металле. |
| --- | --- | --- |
|  | 2. | В разделке или на уже наложенном шве на расстоянии 20... 25 мм от его конца, или на входных и выходных планках. |
|  | 3. | По усмотрению сварщика. |

По способам Электроды с каким видом покрытия одинаковой толщины образуют минимальное количество шлака?

|  | 1. | С основным. |
| --- | --- | --- |
|  | 2. | С целлюлозным. |
|  | 3. | С рутиловым. |

По способам В каком из указанных положений обеспечивается более глубокое проплавление?

|  | 1. | Вертикальном (сверху вниз). |
| --- | --- | --- |
|  | 2. | Вертикальном (снизу вверх). |
|  | 3. | Глубина проплавления не зависит от направления сварки. |

По способам Электроды с каким видом покрытия обеспечивают минимальное содержание кислорода и азота в наплавленном металле?

|  | 1. | С основным покрытием при сварке короткой дугой. |
| --- | --- | --- |
|  | 2. | С целлюлозным покрытием. |
|  | 3. | С рутиловым покрытием. |

По способам С какой целью выполняют разделку кромок свариваемых деталей?

|  | 1. | Для уменьшения разбрызгивания металла. |
| --- | --- | --- |
|  | 2. | Для удобства наблюдения за процессом сварки. |
|  | 3. | Для обеспечения провара на всю глубину. |

По способам Какая скорость рекомендуется для механизированной сварки в защитных газах стыковых соединений металлоконструкций толщиной   3...4 мм в нижнем положении?

|  | 1. | 50...75 м/ч. |
| --- | --- | --- |
|  | 2. | 30...45 м/ч. |
|  | 3. | 5...20 м/ч. |

По способам Как проверяют качество защитного газа  перед использованием его на производственном участке?

|  | 1. | Не проверяют. |
| --- | --- | --- |
|  | 2. | На отсутствие в баллоне влаги путем его опрокидывания в приспособлении и незначительного открытия вентиля до полного выхода влаги. |
|  | 3. | Путем наплавки на пластину или поверхность трубы валика длиной 100...150 мм по внешнему виду поверхности устанавливается надежность защиты (должны отсутствовать поверхностные поры). |

По способам Укажите порядок действий перед возбуждением дуги и началом механизированной сварки в защитном газе.

|  | 1. | Отрегулировать расход газа и, продуть горелку и шланги газом, установить вылет электрода из мундштука. |
| --- | --- | --- |
|  | 2. | Установить на редукторе величину расхода газа, установить вылет электрода. |
|  | 3. | Отрегулировать расход газа и приступить к сварке. |

По способам Что обеспечивает стабильный процесс в широком диапазоне рабочих режимов и надежную газовую защиту при механизированной сварке в защитных газах?

|  | 1. | Смещение осей отверстий в токоподводе и горелке относительно друг друга. |
| --- | --- | --- |
|  | 2. | Обязательное использование защитных экранов. |
|  | 3. | Истекание из сопла горелки струи газа сплошным равномерным потоком. |

По способам Рекомендуемые диаметры проволоки марок Св-08ГС или Св-08Г2С для механизированной сварки в защитных газах  швов в нижнем положении  конструкций из углеродистой сталей:

|  | 1. | 1,8...2,0 мм. |
| --- | --- | --- |
|  | 2. | 1,2...1,6 мм. |
|  | 3. | 0,6...1,0 мм |

По способам Укажите марки проволок, рекомендуемые для механизированной сварки в защитных газах стыков труб из низколегированных  (кремнемарганцовистых)  сталей

|  | 1. | Св-08МХ, Св-08ХМ. |
| --- | --- | --- |
|  | 2. | Св-08ХГСМА. |
|  | 3. | Св-08Г2С, Св-08ГС, Св-08ГА, Св-10ГА, Св-10Г2. |

По способам При механизированной сварке в защитных газах стыковых соединений листов толщиной 3...6 мм в потолочном положении по сравнению с нижним рекомендуется:

|  | 1. | Снижать силу тока на 20...25%, скорость сварки на 10...15% |
| --- | --- | --- |
|  | 2. | Повышать силу тока на 20...25%, скорость сварки на 10...15% |
|  | 3. | Уменьшать длину дуги на 3...5 мм, сила тока и скорость сварки остаются неизменными |

По способам Какую вольтамперную характеристику  должны иметь источники питания дуги для сварки в активных газах?

|  | 1. | Жесткую или пологопадующую. |
| --- | --- | --- |
|  | 2. | Крутопадающую. |
|  | 3. | Возрастающую. |

По способам В чем заключается особенность сварки в углекислом газе по сравнению со сваркой в других защитных газах?

|  | 1. | Необходимость применения сварочных проволок с повышенным содержанием элементов - раскислителей кремния и марганца. |
| --- | --- | --- |
|  | 2. | Необходимость большого расхода углекислого газа для защиты сварочной ванны от воздуха. |
|  | 3. | Необходимость применения смесей углекислого газа с кислородом для предотвращения образования пор при сварке. |