Строительные конструкции.
1. Металлические строительные конструкции.
Уровень: I. Способ сварки: МП

Назад

| Шифр НТД | ? | Шифр НТД | ? | Шифр НТД | ? | Шифр НТД | ? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По способам | 44 | ГОСТ 23118-2012 | 4 | РД 34.15.132-96 | 96 | СП 53-101-98 | 20 |
| СТО 02494680-0046-2005 | 4 | СП 70.13330.2012/1 | 92 | ПБ 03-273-99 | 16 | РД 03-495-02 | 32 |
| ТИ 20-500.074.7 ВТЗ | 7 | ТИ 20-59.216.100 ВТЗ | 15 | ТИ 22-ТР.ТС-41 ВТЗ | 12 | ТИ.20-500.089.1 ВТЗ | 8 |
| ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г. | 13 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1 | 14 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2 | 20 |  |  |

1 - 397 из 397
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец | По стр.

| № | Шифр НТД | Пункт НТД | Текст вопроса |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | По способам; Список вопросов. | нет | С какой целью выполняют разделку кромок свариваемых деталей?. |
| 2 | По способам; Список вопросов. | нет | Какие дефекты характерны при сварке тонколистового металла (0,5-3 мм).. |
| 3 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите, требуется ли при многослойной сварке разбивать шов таким образом, чтобы стыкуемые участки ("замки") наплавляемого слоя не совпадали с "замками" соседних слоев.. |
| 4 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите, с какой стороны выполняются прихватки при сборке конструкций, свариваемых дуговой сваркой с двух сторон.. |
| 5 | По способам; Список вопросов. | нет | Необходимо ли менять светофильтры в зависимости от величины сварочного тока?. |
| 6 | По способам; Список вопросов. | нет | Какой должна быть величина силы тока при дуговой сварке (наплавке) в вертикальном положении снизу вверх по сравнению с величиной силы тока в нижнем положении?. |
| 7 | По способам; Список вопросов. | нет | Допускается ли выводить кратер и возбуждать дугу на основном металле за пределами шва?. |
| 8 | По способам; Список вопросов. | нет | Каким образом преимущественно свариваются длинные швы металлоконструкций (свыше 1000 мм)?. |
| 9 | По способам; Список вопросов. | нет | Каким образом преимущественно свариваются короткие швы (250-350 мм)?. |
| 10 | По способам; Список вопросов. | нет | Каким образом преимущественно свариваются швы средней длины (350-1000 мм)?. |
| 11 | По способам; Список вопросов. | нет | Как влияет сварочный ток на размеры шва и ЗТВ при неизменности других параметров?. |
| 12 | По способам; Список вопросов. | нет | Какие факторы учитывают при выборе сварочной проволоки сплошного сечения?. |
| 13 | По способам; Список вопросов. | нет | С какой целью применяют импульсно-дуговой способ сварки (наплавки) плавящимся электродом?. |
| 14 | По способам; Список вопросов. | нет | Каким должен быть защитный поток газа, выходящего из сопла горелки для лучшей защиты сварочной ванны и металла шва?. |
| 15 | По способам; Список вопросов. | нет | В каком месте сварного соединения должно производиться зажигание и гашение дуги?. |
| 16 | По способам; Список вопросов. | нет | При сварке в защитном газе плавящимся электродом образуются брызги расплавленного металла, которые прилипают к мундштуку и соплу и могут привести к закорачиванию сварочной цепи. Во избежание этого применяют:. |
| 17 | По способам; Список вопросов. | нет | Как проверяют качество защитного газа перед использованием его на производственном участке?. |
| 18 | По способам; Список вопросов. | нет | Следует ли подогревать углекислый газ перед выполнением сварки?. |
| 19 | По способам; Список вопросов. | нет | Следует ли применять осушители газа перед выполнением сварки в углекислом газе или в его смесях с другими газами?. |
| 20 | По способам; Список вопросов. | нет | Какую вольтамперную характеристику должны иметь источники питания дуги для сварки в активных газах?. |
| 21 | По способам; Список вопросов. | нет | С какой целью в сварочные проволоки для сварки в углекислом газе вводят кремний и марганец?. |
| 22 | По способам; Список вопросов. | нет | В чем заключается особенность сварки в углекислом газе по сравнению со сваркой в других защитных газах?. |
| 23 | По способам; Список вопросов. | нет | Зачем при сварке в углекислом газе ограничивают напряжение дуги?. |
| 24 | По способам; Список вопросов. | нет | В какой цвет окрашивают баллоны с двуокисью углерода и с окраской баллонов с какими газами это совпадает?. |
| 25 | По способам; Список вопросов. | нет | При каком давлении углекислый газ находится в баллоне при температуре 20 град. С?. |
| 26 | По способам; Список вопросов. | нет | Наличием какого устройства отличается оборудование постов для сварки в углекислом газе по сравнению с другими способами сварки в защитных газах?. |
| 27 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите марки проволок, рекомендуемые для механизированной сварки в защитных газах стыков труб из низколегированных (кремнемарганцовистых) сталей. |
| 28 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите все факторы, определяющие надежность газовой защиты зоны сварки при сварке в защитном газе.. |
| 29 | По способам; Список вопросов. | нет | Как влияет увеличение расстояния от сопла горелки до поверхности металла?. |
| 30 | По способам; Список вопросов. | нет | Чем измеряют расход защитного газа при сварке (наплавке)?. |
| 31 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите наиболее полный перечень оборудования, входящего в состав поста для сварки в углекислом газе.. |
| 32 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите рекомендуемые диаметры проволоки марок Св-08ГС или Св-08Г2С для механизированной сварки в защитных газах швов на вертикальной плоскости конструкций из углеродистой сталей:. |
| 33 | По способам; Список вопросов. | нет | Рекомендуемые диаметры проволоки марок Св-08ГС или Св-08Г2С для механизированной сварки в защитных газах швов в нижнем положении конструкций из углеродистой сталей:. |
| 34 | По способам; Список вопросов. | нет | При механизированной сварке в защитных газах стыковых соединений листов толщиной 3...6 мм в потолочном положении по сравнению с нижним рекомендуется:. |
| 35 | По способам; Список вопросов. | нет | Какая скорость рекомендуется для механизированной сварки в защитных газах стыковых соединений металлоконструкций толщиной 3...4 мм в нижнем положении?. |
| 36 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите рекомендуемый вылет электрода из мундштука перед зажиганием дуги для выполнения механизированной сварки в защитных газах:. |
| 37 | По способам; Список вопросов. | нет | Что обеспечивает стабильный процесс в широком диапазоне рабочих режимов и надежную газовую защиту при механизированной сварке в защитных газах?. |
| 38 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите, в каком пространственном положении может производиться механизированная сварка в защитном газе проволокой сплошного сечения.. |
| 39 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите порядок действий перед возбуждением дуги и началом механизированной сварки в защитном газе.. |
| 40 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите рекомендуемый угол наклона горелки при механизированной сварке в защитном газе в нижнем положении стыковых соединений толщиной 10...15мм.. |
| 41 | По способам; Список вопросов. | нет | Как рекомендуется выполнять стыковые соединения толщиной до 3 мм механизированной сваркой в защитном газе?. |
| 42 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите положение электрода по отношению к направлению его перемещения при механизированной сварке в защитных газах стыковых соединений в нижнем положении для толщины металла 3...4 мм.. |
| 43 | По способам; Список вопросов. | нет | Какие требования предъявляются к качеству сварочной проволоки сплошного сечения перед ее применением?. |
| 44 | По способам; Список вопросов. | нет | Какие свойства сварочной углеродистой проволоки (марок Св-08, Св-08А и др.) проверяют перед выдачей на производственный участок?. |
| 45 | ГОСТ 23118-2012; Список вопросов. | 4.10.4 | Каким образом надлежит удалять приваренные сборочные приспособления и выводные планки?. |
| 46 | ГОСТ 23118-2012; Список вопросов. | 4.10.5 | На каком расстоянии от сварного шва проставляется номер или знак сварщика, выполнившего шов?. |
| 47 | ГОСТ 23118-2012; Список вопросов. | 4.10.8 | Каким требованиям должны удовлетворять сварные швы при визуальном контроле?. |
| 48 | ГОСТ 23118-2012; Список вопросов. | 5.7.4.2 | Какие места сварных швов должны быть подвергнуты неразрушающему контролю в первую очередь?. |
| 49 | РД 34.15.132-96; Список вопросов. | 1.1.1. | На что распространяются требования РД 34 15.132-96 "Сварка и контроль качества сварных соединений металлоконструкций зданий при сооружении промышленных объектов"?. |
| 50 | РД 34.15.132-96; Список вопросов. | 1.3.15. | Требуется ли ограждать свариваемые поверхности конструкции и рабочее место сварщика от дождя, снега, ветра и сквозняков?. |
| 51 | РД 34.15.132-96; Список вопросов. | 1.3.15. | В каких условиях рекомендуется производить сварку при температуре окружающего воздуха ниже -40 °С?. |
| 52 | РД 34.15.132-96; Список вопросов. | 1.3.19. | Какой минимальный набор инвентаря и инструмента должен иметь на рабочем месте электросварщик для допуска его к работе?. |
| 53 | РД 34.15.132-96; Список вопросов. | 1.3.20. | Допускается ли перерыв в работе при сварке деталей из сталей с пределом текучести 345 МПа и более (С345 и выше)?. |
| 54 | РД 34.15.132-96; Список вопросов. | 1.3.23 | Когда разрешается приступать к сварке стыков?. |
| 55 | РД 34.15.132-96; Список вопросов. | 3.3.4. | Чем должна быть снабжена каждая часть сварочной проволоки, отделенная от бухты (мотка)?. |
| 56 | РД 34.15.132-96; Список вопросов. | 3.3.5. | Как должна быть проконтролирована сварочная проволока сплошного сечения перед употреблением?. |
| 57 | РД 34.15.132-96; Список вопросов. | 3.3.5. | При какой температуре и в течение какого времени рекомендуется прокалить сварочную проволоку сплошного сечения перед очисткой?. |
| 58 | РД 34.15.132-96; Список вопросов. | 3.4.1. | В каком виде допускается подавать на рабочее место защитный газ при механизированной сварке плавящимся электродом в среде активных газов и смесях?. |
| 59 | РД 34.15.132-96; Список вопросов. | 5.3. | Каким способом может производиться обрезка кромок элементов под сварку и вырезка отверстий на монтажной площадке?. |
| 60 | РД 34.15.132-96; Список вопросов. | 5.3. | Какова толщина удаляемого последующей механической обработкой слоя поверхности реза после кислородной, воздушно-дуговой или плазменно-дуговой резки на элементах из сталей С235 до С285?. |
| 61 | РД 34.15.132-96; Список вопросов. | 5.3. | Какова толщина удаляемого последующей механической обработкой слоя поверхности реза после кислородной, воздушно-дуговой или плазменно-дуговой резки на элементах из сталей С345 до С375?. |
| 62 | РД 34.15.132-96; Список вопросов. | 5.3. | Какова толщина удаляемого последующей механической обработкой слоя поверхности реза после кислородной, воздушно-дуговой или плазменно-дуговой резки на элементах из сталей С390 и С440?. |
| 63 | РД 34.15.132-96; Список вопросов. | 5.5. | До какой температуры рекомендуется подогревать металл в зоне реза при огневой резке при температуре окружающего воздуха ниже -15 °С кромок деталей из сталей С345 и более прочных?. |
| 64 | РД 34.15.132-96; Список вопросов. | 5.10. | Какой должна быть длина прихваток (за исключением конструкций из стали с пределом текучести 440 МПа)?. |
| 65 | РД 34.15.132-96; Список вопросов. | 5.10. | Какой должна быть длина прихваток в конструкциях из стали с пределом текучести 440 МПа?. |
| 66 | РД 34.15.132-96; Список вопросов. | 5.10. | Каким должно быть расстояние между прихватками (за исключением конструкций из стали с пределом текучести 440 МПа)?. |
| 67 | РД 34.15.132-96; Список вопросов. | 5.10. | Каким должно быть расстояние между прихватками в конструкциях из стали с пределом текучести 440 МПа?. |
| 68 | РД 34.15.132-96; Список вопросов. | 5.10. | Какой должна быть высота прихватки?. |
| 69 | РД 34.15.132-96; Список вопросов. | 5.10. | Каким должен быть катет шва прихваток под автоматическую сварку угловых и тавровых соединений?. |
| 70 | РД 34.15.132-96; Список вопросов. | 5.10. | Каким должен быть катет шва прихваток под механизированную сварку угловых и тавровых соединений?. |
| 71 | РД 34.15.132-96; Список вопросов. | 5.11. | Каким способом следует удалять прихватки, имеющие недопустимые дефекты?. |
| 72 | РД 34.15.132-96; Список вопросов. | 5.12. | При какой температуре окружающего воздуха (при выполнении сборочных работ) запрещаются ударные воздействия на сварные конструкции из сталей с пределом текучести 390 МПа (40 кгс/ кв. мм) и менее?. |
| 73 | РД 34.15.132-96; Список вопросов. | 5.12. | При какой температуре окружающего воздуха (при выполнении сборочных работ) запрещаются ударные воздействия на сварные конструкции из сталей с пределом текучести свыше 390 Мпа (40 кгс/ кв. мм)?. |
| 74 | РД 34.15.132-96; Список вопросов. | 5.13. | Какая операция выполняется в первую очередь при совмещении установки временных креплений и наложении прихваток?. |
| 75 | РД 34.15.132-96; Список вопросов. | 5.15. | Допускается ли приварка вспомогательных элементов в разделку шва?. |
| 76 | РД 34.15.132-96; Список вопросов. | 5.15. | На каком расстоянии от кромки разделки (шва) должны привариваться вспомогательные элементы?. |
| 77 | РД 34.15.132-96; Список вопросов. | 6.1.5. | Как следует сваривать швы длиной более 1 м, выполняемые ручной или механизированной сваркой?. |
| 78 | РД 34.15.132-96; Список вопросов. | 6.1.5. | Как рекомендуется сваривать швы, выполняемые ручной или механизированной сваркой, при толщине стали 15-20 мм и более?. |
| 79 | РД 34.15.132-96; Список вопросов. | 6.1.5. | Как должна производиться ручная или механизированная сварка листовых объемных конструкций из стали толщиной более 20 мм?. |
| 80 | РД 34.15.132-96; Список вопросов. | 6.1.7. | Какие швы следует сваривать в первую очередь при сварке перекрещивающихся швов?. |
| 81 | РД 34.15.132-96; Список вопросов. | 6.1.7. | Какие швы должны выполняться в первую очередь?. |
| 82 | РД 34.15.132-96; Список вопросов. | 6.1.7. | Можно ли прерывать сварку в месте пересечения и сопряжения швов?. |
| 83 | РД 34.15.132-96; Список вопросов. | 6.1.10. | На какую величину должны быть смещены стыки участков один относительно другого ("замки" швов) в соседних слоях при многослойной сварке?. |
| 84 | РД 34.15.132-96; Список вопросов. | Табл. 6.1 | До какой минимальной температуры окружающего воздуха разрешается производить механизированную дуговую сварку решетчатых конструкций из углеродистой стали толщиной до 30 мм без подогрева?. |
| 85 | РД 34.15.132-96; Список вопросов. | Табл. 6.1 | До какой минимальной температуры окружающего воздуха разрешается производить без подогрева ручную и механизированную дуговую сварку листовых объемных и сплошностенных конструкций из углеродистой стали толщиной свыше 16 до 30 мм?. |
| 86 | РД 34.15.132-96; Список вопросов. | Табл. 6.1 | До какой минимальной температуры окружающего воздуха разрешается производить без подогрева ручную и механизированную дуговую сварку листовых объемных и сплошностенных конструкций из низколегированной стали с пределом текучести до 390 МПа, толщиной до 16. |
| 87 | РД 34.15.132-96; Список вопросов. | Табл. 6.1 | При какой толщине свариваемых элементов решетчатых и листовых конструкций из низколегированной стали с пределом текучести свыше 390 МПа (40 кгс/ кв. мм) предварительный местный подогрев следует производить независимо от температуры окружающего воздуха?. |
| 88 | РД 34.15.132-96; Список вопросов. | 6.1.14. | До какой температуры надлежит произвести предварительный местный подогрев металла при сварке стальных конструкций, если температура окружающего воздуха ниже минимально допустимой для сварки без подогрева?. |
| 89 | РД 34.15.132-96; Список вопросов. | 6.1.14. | Какова ширина зоны предварительного местного подогрева металла?. |
| 90 | РД 34.15.132-96; Список вопросов. | 6.1.15. | До какой температуры необходимо предварительно подогревать места приварки монтажных приспособлений к элементам конструкций из стали толщиной более 25 мм с пределом текучести 390 МПа (40 кгс/ кв. мм) и более?. |
| 91 | РД 34.15.132-96; Список вопросов. | 6.1.16. | Допускается ли перерыв в процессе сварки металлоконструкций при температуре окружающего воздуха ниже -5 °С.. |
| 92 | РД 34.15.132-96; Список вопросов. | 6.3.1. | На каком токе выполняется механизированная сварка в углекислом газе и порошковой самозащитной проволокой?. |
| 93 | РД 34.15.132-96; Список вопросов. | Табл. 3.5 | Сварочные проволоки каких марок применяются для механизированной сварки в углекислом газе металлоконструкций из стали С345К?. |
| 94 | РД 34.15.132-96; Список вопросов. | Табл. 3.5 | Сварочные проволоки каких марок применяются для механизированной сварки в углекислом газе металлоконструкций группы 1 из стали С390. С390К, С440?. |
| 95 | РД 34.15.132-96; Список вопросов. | 6.3.2. | Сварочная проволока какого диаметра используется для механизированной монтажной сварки в среде активных газов и смесях?. |
| 96 | РД 34.15.132-96; Список вопросов. | 6.3.2. | Сварочная проволока какого диаметра может применяться для механизированной сварки в среде активных газов и смесях металлоконструкций в нижнем положении?. |
| 97 | РД 34.15.132-96; Список вопросов. | Табл. 6.4 | На какую величину рекомендуется изменить силу сварочного тока при механизированной сварке в среде активных газов и смесях вертикальных и потолочных швов по сравнению со сваркой швов в нижнем положении?. |
| 98 | РД 34.15.132-96; Список вопросов. | 6.3.5. | Как рекомендуется выполнять механизированную сварку в среде активных газов и смесях и порошковой проволокой металла толщиной до 5 мм?. |
| 99 | РД 34.15.132-96; Список вопросов. | 6.3.5. | Как рекомендуется выполнять механизированную сварку в среде активных газов и смесях и порошковой проволокой металла толщиной свыше 5 мм?. |
| 100 | РД 34.15.132-96; Список вопросов. | 6.3.5. | Как следует вести механизированную сварку в среде активных газов и смесях вертикальных швов металла толщиной до 5 мм?. |
| 101 | РД 34.15.132-96; Список вопросов. | 6.3.5. | Как следует вести механизированную сварку в углекислом газе вертикальных швов металла толщиной свыше 5 мм.?. |
| 102 | РД 34.15.132-96; Список вопросов. | 8.2.1. | В каком объеме проводится внешний осмотр и проверка геометрических размеров и формы швов сварных соединений металлоконструкций?. |
| 103 | РД 34.15.132-96; Список вопросов. | 8.2.1. | В каком объеме проводится радиографический контроль или ультразвуковая дефектоскопия сварных соединений металлоконструкций?. |
| 104 | РД 34.15.132-96; Список вопросов. | 8.2.3. | Какую точность измерения должен иметь измерительный инструмент для контроля размеров сварного шва и определения величины выявленных дефектов?. |
| 105 | РД 34.15.132-96; Список вопросов. | 8.2.3. | Лупу с каким увеличением рекомендуется применять при внешнем осмотре?. |
| 106 | РД 34.15.132-96; Список вопросов. | Табл. П14.1 | Какой глубины подрезы допускаются в сварных соединениях металлоконструкций?. |
| 107 | РД 34.15.132-96; Список вопросов. | 8.2.7. | Какой должна быть длина контролируемого участка шва сварных соединений, качество которых согласно проекту требуется выборочно проверять неразрушающими физическими методами?. |
| 108 | РД 34.15.132-96; Список вопросов. | Табл. П14.2 | Какой глубины допускается непровар в корне шва (по результатам радиографического контроля) в сварных соединениях без подкладок, доступных для сварки с одной стороны?. |
| 109 | РД 34.15.132-96; Список вопросов. | 8.2.10. | Какой может быть допустимая суммарная площадь дефектов (наружных, внутренних или тех и других одновременно) на оценочном участке в соединениях, доступных сварке с двух сторон, а также в соединениях на подкладках?. |
| 110 | РД 34.15.132-96; Список вопросов. | 9.1. | Что необходимо сделать с обнаруженными при контроле недопустимыми дефектами?. |
| 111 | РД 34.15.132-96; Список вопросов. | 9.2. | Каким способом можно проводить удаление дефектов?. |
| 112 | РД 34.15.132-96; Список вопросов. | 9.3. | Сверлом какого диаметра должны быть засверлены концы трещины?. |
| 113 | РД 34.15.132-96; Список вопросов. | 9.4. | Каким образом рекомендуется исправлять чрезмерные усиления сварных швов?. |
| 114 | РД 34.15.132-96; Список вопросов. | 9.4. | Каким образом рекомендуется устранять трещины, незаплавленные кратеры, поры, неметаллические включения, несплавления и непровары?. |
| 115 | РД 34.15.132-96; Список вопросов. | 9.4. | Каким образом рекомендуется устранять ожоги сварочной дугой поверхности основного металла?. |
| 116 | РД 34.15.132-96; Список вопросов. | 9.11. | Сколько раз допускается проводить устранение дефектов на одном и том же участке сварного соединения?. |
| 117 | РД 34.15.132-96; Список вопросов. | 1.2.1 | На какую квалификационную группу по электробезопасности должны быть аттестованы сварщики всех специальностей и квалификаций?. |
| 118 | РД 34.15.132-96; Список вопросов. | 1.2.2 | В каких условиях должна проводиться сварка пробных (допускных) образцов?. |
| 119 | РД 34.15.132-96; Список вопросов. | 1.2.2 | Кто устанавливает сварщику перед допуском к работе, впервые приступающему к сварке в данной организации, конструкцию и число пробных образцов?. |
| 120 | РД 34.15.132-96; Список вопросов. | 1.2.2 | Каким образом определяется качество пробных сварных соединений?. |
| 121 | РД 34.15.132-96; Список вопросов. | 1.2.3 | К каким видам работ допускаются сварщики, выполнившие допускной стык?. |
| 122 | РД 34.15.132-96; Список вопросов. | 1.2.4 | Что предварительно должен сделать сварщик перед сваркой стыка при температуре ниже минус 30 °С?. |
| 123 | РД 34.15.132-96; Список вопросов. | 1.2.4 | К сварке при какой отрицательной температуре, при удовлетворительных результатах механических испытаний пробных образцов, сварщик может быть допущен к работе?. |
| 124 | РД 34.15.132-96; Список вопросов. | 1.2.5 | Кто допускается к руководству работами по сварке?. |
| 125 | РД 34.15.132-96; Список вопросов. | 1.3.16 | Какая температура и влажность воздуха должна поддерживаться в складе для хранения сварочных материалов (электродов, проволоки и флюса)?. |
| 126 | РД 34.15.132-96; Список вопросов. | 1.3.20 | Что необходимо сделать перед возобновлением сварки деталей из сталей с пределом текучести 345 МПа и более?. |
| 127 | РД 34.15.132-96; Список вопросов. | 1.3.21 | В каком месте должно проставляться клеймо сварщика выполнившего сварной шов?. |
| 128 | РД 34.15.132-96; Список вопросов. | 2.1 | Для сварных металлоконструкций зданий применяются углеродистые и низколегированные стали в соответствии с:. |
| 129 | РД 34.15.132-96; Список вопросов. | 3.4.2 | Какое остаточное давление должны иметь баллоны двуокиси углерода, поступающие от потребителей на заправку?. |
| 130 | РД 34.15.132-96; Список вопросов. | 3.4.3 | Двуокись углерода перед поступлением в горелку должна просушиваться путем пропускания через осушитель и иметь точку росы не выше:. |
| 131 | РД 34.15.132-96; Список вопросов. | 3.4.6 | Разрешается ли хранить баллоны с газами для сварки и резки на открытой огражденной площадке под навесом?. |
| 132 | РД 34.15.132-96; Список вопросов. | 4.3 | Какова периодичность осмотра сварочных трансформаторов и выпрямителей?. |
| 133 | РД 34.15.132-96; Список вопросов. | 4.3 | Какова периодичность осмотра сварочных преобразователей?. |
| 134 | РД 34.15.132-96; Список вопросов. | 5.10 | Разрешается ли наложение прихваток у кромок, не подлежащих сварке, в местах пересечения швов и на краях будущих швов?. |
| 135 | РД 34.15.132-96; Список вопросов. | 6.1.3 | Каковы допускаемые отклонения принятых значений силы сварочного тока и напряжения на дуге?. |
| 136 | РД 34.15.132-96; Список вопросов. | 6.2.1 | Электроды какого диаметра следует применять для сварки корневых слоев шва и для подварки шва с обратной стороны?. |
| 137 | РД 34.15.132-96; Список вопросов. | 8.2.2 | Требованиям какого документа должны отвечать результаты контроля качества сварных соединений стальных конструкций?. |
| 138 | РД 34.15.132-96; Список вопросов. | 8.2.5 | Допускаются ли трещины в швах сварных соединений конструкций?. |
| 139 | РД 34.15.132-96; Список вопросов. | 9.4 | На какую глубину следует зачищать абразивным инструментом все ожоги поверхности основного металла сварочной дугой?. |
| 140 | РД 34.15.132-96; Список вопросов. | 9.5 | Как должны быть направлены риски на поверхности металла от абразива при удалении механизированной зачисткой (абразивным инструментом) дефектов сварных соединений?. |
| 141 | РД 34.15.132-96; Список вопросов. | 9.5 | Ослабление сечения при обработке сварных соединений (углубление в основной металл) не должно превышать:. |
| 142 | РД 34.15.132-96; Список вопросов. | 9.7 | Допускается ли исправление сварных соединений зачеканкой?. |
| 143 | РД 34.15.132-96; Список вопросов. | 3.3.1, табл. 3.5 | Укажите, какой проволокой сплошного сечения сваривают в углекислом газе или его смеси с аргоном сталь С345?. |
| 144 | РД 34.15.132-96; Список вопросов. | 3.3.1, табл. 3.5 | Укажите, какой проволокой сплошного сечения сваривают в углекислом газе или в его смеси с аргоном сталь С345К?. |
| 145 | СП 53-101-98; Список вопросов. | 12.7 | Сварку конструкций следует выполнять только после:. |
| 146 | СП 53-101-98; Список вопросов. | 12.9 | Почему не допускается накладывать чрезмерно большой объем металла сварного шва?. |
| 147 | СП 53-101-98; Список вопросов. | 12.11 | Выполнение каждого валика многослойного сварного шва допускается производить после:. |
| 148 | СП 53-101-98; Список вопросов. | 12.13 | Как возобновляется сварка после вынужденного перерыва в работе?. |
| 149 | СП 53-101-98; Список вопросов. | 12.13 | Допускается ли при сварке поперечных швов полотнищ резервуаров начинать и заканчивать сварной шов на основном металле?. |
| 150 | СП 53-101-98; Список вопросов. | 12.19 | До какой температуры необходимо проводить предварительный подогрев свариваемых элементов в качестве эффективного метода предотвращения или снижения опасности образования горячих, холодных и слоистых трещин в сварных соединениях?. |
| 151 | СП 53-101-98; Список вопросов. | 12.21 | На каком расстоянии от границы шва сварного соединения проставляется номер или знак сварщика, выполнившего этот шов?. |
| 152 | СП 53-101-98; Список вопросов. | 12.25 | Какими основными методами, применяемыми в различном сочетании в зависимости от назначения конструкции, условий эксплуатации и степени ответственности, осуществляется приемочный контроль качества швов сварных соединений?. |
| 153 | СП 53-101-98; Список вопросов. | 12.27 | Какие сварные швы должны быть в первую очередь подвергнуты выборочному контролю?. |
| 154 | СП 53-101-98; Список вопросов. | 12.28 | При внешнем осмотре сварные швы должны удовлетворять следующим требованиям:. |
| 155 | СП 53-101-98; Список вопросов. | 12.29 | Допускаются ли трещины в швах сварных соединений всех категорий швов?. |
| 156 | СП 53-101-98; Список вопросов. | 12.30 | Каким образом должны быть исправлены дефектные сварные швы?. |
| 157 | СП 53-101-98; Список вопросов. | 12.31 | Каким образом обрабатываются наплывы и недопустимое усиление швов?. |
| 158 | СП 53-101-98; Список вопросов. | 12.31 | Каким образом исправляются участки швов с недопустимым количеством пор и шлаковых включений?. |
| 159 | СП 53-101-98; Список вопросов. | 12.32 | Какова последовательность исправления трещин в металле сварных соединений?. |
| 160 | СП 53-101-98; Список вопросов. | 12.32 | Укажите наиболее полный и правильный перечень этапов работы при исправлении швов с недопустимыми порами, шлаковыми включениями и несплавлениями?. |
| 161 | СП 53-101-98; Список вопросов. | 12.33 | Каким образом исправляются подрезы глубиной не более 0,5 мм при толщине проката до 20 мм, а также местные подрезы (длиной до 20 % длины шва)?. |
| 162 | СП 53-101-98; Список вопросов. | 12.33 | Каким образом исправляются подрезы глубиной не более 1 мм при толщине проката свыше 20 мм, а также местные подрезы (длиной до 20 % длины шва)?. |
| 163 | СП 53-101-98; Список вопросов. | 12.35 | Каким способом осуществляется исправление остаточных деформаций конструкций, возникших после сварки?. |
| 164 | СП 53-101-98; Список вопросов. | 12.37 | Допускается ли охлаждать нагретый металл водой при термомеханической правке деформаций?. |
| 165 | СТО 02494680-0046-2005; Список вопросов. | 3.2.1 | Как следует производить сварку стальных конструкций?. |
| 166 | СТО 02494680-0046-2005; Список вопросов. | 3.2.5 | Кем должна производиться ручная электродуговая сварка?. |
| 167 | СТО 02494680-0046-2005; Список вопросов. | 3.2.9 | Свариваемые детали стальных конструкций и рабочее место сварщика должны быть:. |
| 168 | СТО 02494680-0046-2005; Список вопросов. | 3.2.19 | Швы сварных соединений и околошовная зона по окончании сварки должны быть:. |
| 169 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.2.14 | При двусторонней ручной или механизированной дуговой сварке стыковых, тавровых и угловых соединений с полным проплавлением, удаление корня шва при подварке с обратной стороны:. |
| 170 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.1.3 | Сварку и прихватку металлоконструкций должны выполнять электросварщики:. |
| 171 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.1.3 | Кто имеет право производить сварочные работы при выполнении монтажных соединений стальных конструкций?. |
| 172 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.1.4 | На каком оборудовании следует сваривать пробные стыковые образцы перед сваркой монтажных соединений конструкций?. |
| 173 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.1.6 | Что следует делать при неудовлетворительных результатах механических испытаний пробных образцов монтажных сварных соединений конструкций?. |
| 174 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.1.7 | Защита рабочего места сварщика, а также свариваемых поверхностей несущих и ограждающих конструкции от дождя, снега, ветра:. |
| 175 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.1.7 | Инвентарное помещение для обогрева сварщиков, производящих монтажную сварку конструкций, необходимо иметь, если температура окружающего воздуха:. |
| 176 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.1.7 | Оборудование тепляка на рабочем месте сварщика, производящего монтажную сварку несущих и ограждающих конструкций, необходимо при температуре окружающего воздуха:. |
| 177 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.1.7 | Какие условия необходимо создавать сварщику при сварке монтажных сварных соединений конструкций при температуре окружающего воздуха ниже -10 °С?. |
| 178 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.1.7 | Какие условия необходимо создавать сварщику при сварке монтажных сварных соединений стальных конструкций при температуре окружающего воздуха ниже -40 °С?. |
| 179 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.1.12 | Помещение для хранения сварочных материалов, предназначенных для сварки конструкций должно иметь температуру:. |
| 180 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.1.13 | Где и в каких условиях следует хранить прокаленные сварочные материалы, используемые при сварке монтажных сварных соединений конструкций?. |
| 181 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.1.13 | Прокалка покрытых электродов, порошковых проволок и флюсов перед использованием:. |
| 182 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.1.15 | В каком месте сварной конструкции сварщик должен поставить личное клеймо, если шов выполнил он один.. |
| 183 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.1.15 | В каком месте сварной конструкции необходимо разместить личное клеймо сварщика, если шов выполнили несколько сварщиков.. |
| 184 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.1.15 | Допускается ли при монтаже ограждающих конструкций взамен постановки личных клейм сварщиков составлять исполнительные схемы, заверенные подписями сварщиков и фиксацией в ЖСР?. |
| 185 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.2.4 | Размеры конструктивных элементов сварных соединений при механизированной сварке в среде активных газов и смесях должны соответствовать:. |
| 186 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.2.5 | Кромки свариваемых элементов в местах расположения швов и прилегающие к ним поверхности при механизи-рованной дуговой сварке должны быть зачищены от ржавчины, жиров и краски на ширину:. |
| 187 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.2.6 | Какое количество прокаленных электродов должно находиться на рабочем месте сварщика при сварке монтажных соединений конструкций из сталей с пределом текучести не более 390 МПа?. |
| 188 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.2.6 | В течение какого времени необходимо использовать электроды, взятые непосредственно из прокалочной или сушильной печи, при сварке монтажных соединений конструкций из сталей с пределом текучести более 390 МПа?. |
| 189 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.2.7 | При какой минимальной температуре окружающего воздуха разрешается выполнять сварку решетчатых конструкций из углеродистой стали толщиной 15 мм без подогрева?. |
| 190 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.2.7 | При какой минимальной температуре окружающего воздуха разрешается выполнять сварку решетчатых конструкций из углеродистой стали толщиной 35 мм без подогрева?. |
| 191 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.2.7 | При какой минимальной температуре окружающего воздуха разрешается выполнять сварку решетчатых конструкций из углеродистой стали толщиной 45 мм без подогрева?. |
| 192 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.2.7 | При какой минимальной температуре окружающего воздуха разрешается выполнять сварку решетчатых конструкций из низколегированной стали с пределом текучести 390 МПа и менее толщиной 35 мм без подогрева?. |
| 193 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.2.7 | При какой минимальной температуре окружающего воздуха разрешается выполнять сварку решетчатых конструкций из низколегированной стали с пределом текучести 390 МПа и менее толщиной 25 мм без подогрева?. |
| 194 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.2.7 | При какой минимальной температуре окружающего воздуха разрешается выполнять сварку решетчатых конструкций из низколегированной стали с пределом текучести 390 МПа и менее толщиной 15 мм без подогрева?. |
| 195 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.2.7 | При какой толщине перед сваркой решетчатых стальных конструкций из низколегированной стали с пределом текучести более 390 МПа необходимо производить предварительный местный подогрев независимо от температуры окружающего воздуха?. |
| 196 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.2.7 | На каких участках монтажных соединений стальных конструкций производится подогрев (при его необходимости)?. |
| 197 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.2.10 | Предварительный подогрев мест приварки монтажных приспособлений к элементам конструкций из стали толщиной более 25 мм и пределом текучести 440 МПа и более:. |
| 198 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.2.13 | Какой способ выполнения швов следует применить при сварке листовых объемных конструкций с толщиной стенки более 20 мм?. |
| 199 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.2.14 | Какую обработку корня шва рекомендуется применять при двусторонней ручной дуговой сварке стыковых соединений с полным проплавлением?. |
| 200 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.2.16 | Каким образом рекомендуется обеспечивать вогнутый профиль угловым швам, если такая форма предусмотрена чертежом?. |
| 201 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.2.17 | Возбуждение дуги и вывод кратера на основной металл при сварке несущих и ограждающих конструкций:. |
| 202 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.2.18 | Когда следует удалять обнаруженные трещины при мно-гослойной сварке монтажных соединений конструкций?. |
| 203 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.2.20 | Как следует удалять приваренные сборочные и монтаж-ные приспособления?. |
| 204 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.2.19 | Качество прихваток, выполняемых перед сваркой, определяемое внешним осмотром должно быть:. |
| 205 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.4.5 | Какие наружные дефекты, независимо от их размеров, являются недопустимыми в сварных швах монтажных соединений стальных конструкций, эксплуатируемых при температуре не ниже -20 °С?; 1. |
| 206 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.4.4 | Допускаются ли в сварных швах металлических кон-струкций непровары корня шва в конструкциях, работа-ющих при температуре ниже -40 °С?. |
| 207 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.4.4 | Какого размера подрезы допускаются в сварных швах монтажных соединений стальных конструкций, эксплуа-тируемых при температуре не ниже -20 °С?. |
| 208 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.4.4 | Какого размера подрезы (вдоль усилия) допускаются в сварных швах монтажных соединений стальных кон-струкций, эксплуатируемых при температуре ниже -40 °С?. |
| 209 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.4.8 | Допускаются ли непровары в корне сварного шва монтажных соединений стальных конструкций, работающих при температуре окружающего воздуха выше -40 °С?. |
| 210 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.4.8 | Допускаются ли непровары в корне сварного шва мон-тажных соединений стальных конструкций, работающих при температуре окружающего воздуха ниже -40 °С?. |
| 211 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.4.12 | В случае обнаружения недопустимого дефекта в свар-ном шве следует:. |
| 212 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.4.18 | Каким способом надлежит удалять дефектные участки, обнаруженные в сварных швах монтажных соединений стальных конструкций?. |
| 213 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.4.18 | Допускается ли удаление дефектов сварных швов мон-тажных соединений стальных конструкций ручной кислородной резкой?. |
| 214 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.4.19 | Допускаются ли ожоги поверхности основного металла сварочной дугой при выполнении сварных швов монтаж-ных соединений стальных конструкций?. |
| 215 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.4.19 | Что следует делать с конструкцией, если на поверхности основного металла обнаружены ожоги сварочной дугой?. |
| 216 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.4.20 | Как следует направлять риски на поверхности металла при удалении прихваток абразивным инструментом?. |
| 217 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.4.20 | Как следует направлять риски на поверхности металла при зачистке мест установки начальных и выводных пла-нок абразивным инструментом?. |
| 218 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.4.20 | Как следует направлять риски на поверхности металла при удалении усиления шва абразивным инструментом?. |
| 219 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.4.20 | Каким может быть ослабление сечения (углубление в ос-новной металл) при обработке (зачистке) сварного соеди-нения?. |
| 220 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.4.21 | Удаление поверхностных дефектов с торца шва абра-зивным инструментом, без последующей подварки:. |
| 221 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.4.22 | Допускается ли исправление дефектов в сварных швах монтажных соединений стальных конструкций зачекан-кой?. |
| 222 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | табл.10.2 | При сварке решетчатых и листовых конструкций из ста-лей с пределом текучести более 390 МПа и толщиной более 25 мм при положительной температуре воздуха предварительный подогрев кромок:. |
| 223 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | табл.10.6 | Объем контроля сварных соединений конструкций визуальным осмотром с проверкой геометрических размеров и форм швов должен составлять:. |
| 224 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | табл.10.7 | Допустимая глубина подрезов в швах при сварке кон-струкций не должна превышать:. |
| 225 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | табл.10.7 | Поверхность сварного шва при сварке конструкций должна быть:. |
| 226 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.1.6 | Согласно требованиям какого документа проводят механические испытания стыкового сварного соеди-нения пробного образца для стальных конструкций?. |
| 227 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.1.8 | Какого значения не должны превышать предельные отклонения заданных значений силы сварочного тока и напряжения на дуге при автоматизированной сварке?. |
| 228 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.2.7 | Ручную и механизированную дуговую сварку решет-чатых конструкций толщиной свыше 16 до 30 мм из углеродистой стали разрешается выполнять без по-догрева при температуре окружающего воздуха:. |
| 229 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.2.7 | Ручную и механизированную дуговую сварку листо-вых объемных и сплошностенчатых конструкций толщиной до 16 мм из углеродистой стали разреша-ется выполнять без подогрева при температуре окружающего воздуха:. |
| 230 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.2.7 | Ручную и механизированную дуговую сварку листо-вых объемных и сплошностенчатых конструкций толщиной свыше 16 до 30 мм из углеродистой стали разрешается выполнять без подогрева при темпера-туре окружающего воздуха:. |
| 231 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.2.7 | Ручную и механизированную дуговую сварку листо-вых объемных и сплошностенчатых конструкций толщиной свыше 30 до 40 мм из углеродистой стали разрешается выполнять без подогрева при темпера-туре окружающего воздуха:. |
| 232 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.2.7 | Ручную и механизированную дуговую сварку листо-вых объемных и сплошностенчатых конструкций толщиной свыше 40 мм из углеродистой стали раз-решается выполнять без подогрева при температуре окружающего воздуха:. |
| 233 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.2.7 | Ручную и механизированную дуговую сварку решет-чатых конструкций толщиной свыше 40 мм низколе-гированной стали с пределом текучести до 390 МПа, разрешается выполнять без подогрева при темпера-туре окружающего воздуха:. |
| 234 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.2.7 | Ручную и механизированную дуговую сварку листо-вых объемных и сплошностенчатых конструкций толщиной до 16 мм из низколегированной стали с пределом текучести до 390 МПа, разрешается вы-полнять без подогрева при температуре окружающе-го воздуха:. |
| 235 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.2.7 | Ручную и механизированную дуговую сварку листо-вых объемных и сплошностенчатых конструкций толщиной свыше 16 до 30 мм из низколегированной стали с пределом текучести свыше 390 МПа, разрешается выполнять без подогрева при температуре окружающего воздуха:. |
| 236 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.2.7 | Ручную и механизированную дуговую сварку листо-вых объемных и сплошностенчатых конструкций толщиной свыше 40 мм низколегированной стали с пределом текучести до 390 МПа, разрешается вы-полнять без подогрева при температуре окружающе-го воздуха:. |
| 237 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.2.7 | Ручную и механизированную дуговую сварку решет-чатых и листовых конструкций толщиной до 16 мм из низколегированной стали с пределом текучести более 390 МПа, разрешается выполнять без подогре-ва при температуре окружающего воздуха:. |
| 238 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.2.18 | Выполнение каждого последующего валика много-слойного шва сварного соединения допускается про-изводить после:. |
| 239 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.2.20 | Как следует удалять приваренные сборочные и мон-тажные приспособления?. |
| 240 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.4.3 | Какие типы конструкций и в каком объеме при кон-троле качества сварных соединений подвергаются контролю швов неразрушающими методами (ра-диографическим, ультразвуковым или др.)?. |
| 241 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.4.3 | Какие типы конструкций и в каком объеме при кон-троле качества сварных соединений подвергаются испытанию на непроницаемость и герметичность?. |
| 242 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.4.3 | Для каких типов конструкций и в каком объеме про-водятся металлографические исследования макро-шлифов на торцах швов контрольных образцов или на торцах стыковых швов сварных соединений?. |
| 243 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.4.4 | Допускаются ли подрезы сварных швов?. |
| 244 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.4.4 | Допускаются ли удлиненные и одиночные сфериче-ские дефекты сварных швов?. |
| 245 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.4.4 | Допускаются ли удлиненные сферические дефекты в виде цепочки или скопления?. |
| 246 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.4.4 | Допускаются ли соседние дефекты (непровары, цепочки и скопления пор) по длине шва?. |
| 247 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.4.4 | Допускаются ли непровары, несплавления, цепочки и скопления наружных дефектов в швах сварных со-единений конструкций, возводимых или эксплуати-руемых в районах с расчетной температурой ниже -40 °С и до -65 °С включительно?. |
| 248 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.4.4 | Допускаются ли подрезы вдоль усилия и местные поперек усилия в швах сварных соединений кон-струкций, возводимых или эксплуатируемых в райо-нах с расчетной температурой ниже -40 °С и до -65 °С включ.?. |
| 249 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.4.7 | Какова должна быть длина контрольного участка?. |
| 250 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.4.8 | Допускаются ли непровары в корне шва сварных со-единений доступных для сварки с двух сторон и со-единений, выполненных на подкладках по результа-там радиографического контроля?. |
| 251 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.4.8 | Допускается ли непровар в корне шва сварных соединений без подкладок, доступных для сварки с одной стороны по результатам радиографического контроля?. |
| 252 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.4.11 | Какого значения не должна превышать суммарная площадь всех дефектов на оценочном участке в со-единениях без подкладок, доступных сварке только с одной стороны?. |
| 253 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.4.13 | Какими методами, как правило, производится контроль непроницаемости швов сварных соединений?. |
| 254 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.4.13 | Какова продолжительность контроля капиллярным методом непроницаемости швов сварных соедине-ний?. |
| 255 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.4.14 | Каким методом, как правило, производится контроль герметичности (под герметичностью следует пони-мать способность соединения не пропускать газооб-разные вещества) швов сварных соединений?. |
| 256 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.4.18 | Каким способом, как правило, удаляются дефектные участки сварных швов, обнаруженные в результате контрольных испытаний?. |
| 257 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.4.19 | На какую глубину следует зачищать абразивным ин-струментом все ожоги поверхности основного ме-талла сварочной дугой?. |
| 258 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.4.21 | Допускается ли углубляться в металл при удалении поверхностных дефектов с торца шва абразивным инструментом без последующей подварки?. |
| 259 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 10.4.22 | Допускается ли исправление сварных соединений зачеканкой?. |
| 260 | СП 70.13330.2012/1; Список вопросов. | 4.12.3 | В каком объеме требуется контролировать сварные соединения, выполненные ручной или механизиро-ванной сваркой, качество которых требуется соглас-но проекту проверять при монтаже физическими ме-тодами?. |
| 261 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.7 | Какие экзамены должны сдавать сварщики при внеочередной аттестации?. |
| 262 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.6 | Какие экзамены должны сдавать сварщики при периодической аттестации?. |
| 263 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.5 | Какие экзамены должны сдавать сварщики при дополнительной аттестации?. |
| 264 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.10 | В каком документе изложен порядок аттестации сварщиков?. |
| 265 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.8 | Какой квалификационный разряд должен иметь сварщик в случае самостоятельной подачи заявки на аттестацию?. |
| 266 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.7 | Какая аттестация сварщика считается внеочередной?. |
| 267 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.6 | Какая аттестация сварщика считается периодической?. |
| 268 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.5 | Когда сварщики должны проходить дополнительную аттестацию?. |
| 269 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.4 | Какая аттестация сварщика считается первичной?. |
| 270 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.3 | Укажите виды аттестации сварщиков.. |
| 271 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.1 | Для осуществления какого вида деятельности подлежат аттестации сварщики?. |
| 272 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 3.2 | Когда должна проводиться специальная подготовка сварщиков и специалистов сварочного производства?. |
| 273 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 2.5 | Где должна проводиться аттестация сварщиков?. |
| 274 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 1.2 | С какой целью проводится аттестация сварщиков и специалистов сварочного производства?. |
| 275 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 1.5 | Сколько уровней профессиональной подготовки устанавливает САСв?. |
| 276 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 1.5 | Отменяет ли присвоение уровня профессиональной подготовки квалификационный разряд сварщика, предусмотренный системой ЕТКС, после его аттестации по данным Правилам?. |
| 277 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.7 | В каком аттестационном центре может проходить периодическую аттестацию сварщик?. |
| 278 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.7 | Допускается ли проведение дополнительной и периодической аттестации в аттестационном центре, не проводившем первичную аттестацию сварщика?. |
| 279 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.6 | Какое удостоверение выдается сварщику после прохождения периодической аттестации?. |
| 280 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.5 | Сколько раз может быть продлен срок действия аттестационного удостоверения сварщика?. |
| 281 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.3 | Когда аттестационное удостоверение сварщика металлических конструкций считается недействительным?. |
| 282 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.1, 1.16.2 | Какими документами оформляются результаты периодической аттестации сварщика?. |
| 283 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.1, 1.16.2 | Какими документами оформляются результаты дополнительной аттестации сварщика?. |
| 284 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.1, 1.16.2 | Какими документами оформляются результаты первичной аттестации сварщика?. |
| 285 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.15.1 | По какому количеству способов сварки может одновременно аттестоваться сварщик?. |
| 286 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.13.4. | Что такое контролируемая зона контрольного сварного соединения при неразрушающих методах контроля?. |
| 287 | РД 03-495-02; Список вопросов. | Приложение 17, табл. 6 | Какой метод контроля качества является обязательным для оценки качества контрольных сварных соединений всех типов?. |
| 288 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12. 11 | Может ли аттестационная комиссия прервать практический экзамен сварщика, и в каких случаях?. |
| 289 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12. 10 | В каком случае контрольное сварное соединение должно иметь в корне и в верхнем наплавленном слое, по меньшей мере, одно прерывание процесса с последующим возобновлением сварки в этом месте?. |
| 290 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12. 10 | Может ли сварщик при выполнении КСС устранять мелкие поверхностные дефекты в облицовочном шве ручным абразивным инструментом?. |
| 291 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12. 10 | Может ли сварщик устранять мелкие поверхностные дефекты в корневом шве ручным абразивным инструментом?. |
| 292 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.10 | Какие условия должны выполняться при сварке плавлением контрольного соединения из металлов?. |
| 293 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.9 | Кто выбирает клеймо для деталей контрольного соединения и где оно фиксируется?. |
| 294 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.9 | Кто выдает разрешение на сварку контрольного соединения?. |
| 295 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.6 | Могут ли применяться при сварке контрольных сварных соединений сварочные материалы, не имеющие сертификата соответствия и/или сертификата завода изготовителя?. |
| 296 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.6 | Какое требование предъявляется к сварочным материалам, применяемым при сварке контрольных сварных соединений?. |
| 297 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.4. | Допускается ли при аттестации выполнять сварку полупериметра стыка, захватывая нижнюю и верхнюю части стыка.. |
| 298 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.4. | Какое количество контрольных сварных соединений из стальных труб с наружным диаметром труб до 25 мм должен выполнить сварщик при аттестации?. |
| 299 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.1 | Кто назначает виды контрольных сварных соединений, которые должны выполнять сварщики при аттестации?. |
| 300 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.11.3. | Укажите все типы соединений, предусмотренные для аттестации по сварке металлических конструкций?. |
| 301 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.11.3. | Укажите все виды деталей, предусмотренные для контрольных соединений при аттестации сварщиков металлических конструкций?; 1. |
| 302 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.11. | Укажите наиболее полный перечень характеристик, подлежащих учету при аттестации сварщиков по сварке металлов.. |
| 303 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.10 | В какой срок сварщику разрешается пересдача несданного теоретического экзамена по ранее поданной заявке?. |
| 304 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.7 | Каков порядок проведения дополнительного собеседования на экзамене?. |
| 305 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.5 | Что происходит, если сварщик не выдерживает практический экзамен?. |
| 306 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.5 | Какой из экзаменов сварщики сдают первым?. |
| 307 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.5 | Через какой промежуток времени сварщик, не прошедший аттестацию, может пройти ее повторно?. |
| 308 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.4. | От какого экзамена освобождаются сварщики, имеющие высшее или среднее техническое образование по сварочному производству при первичной аттестации?. |
| 309 | ТИ 20-500.074.7 ВТЗ; Список вопросов. | 12.24 | Максимальная длина отрезаемого конца полосы перед стыковым соединением рулонов. |
| 310 | ТИ 20-500.074.7 ВТЗ; Список вопросов. | 14.2 | Измерение ширины полосы после фрезерования кромок производит. |
| 311 | ТИ 20-500.074.7 ВТЗ; Список вопросов. | 14.3.6 | Замена дисковых фрез производится. |
| 312 | ТИ 20-500.074.7 ВТЗ; Список вопросов. | 14.3.6 | Допуск на радиальное биение режущих пластин составляет. |
| 313 | ТИ 20-500.074.7 ВТЗ; Список вопросов. | 14.3.9 | Визуальный контроль продольных кромок рулонной полосы фрезеровки осуществляет. |
| 314 | ТИ 20-500.074.7 ВТЗ; Список вопросов. | 14.3.9 | К дефектам на обработанных поверхностях продольных кромок полосы относятся. |
| 315 | ТИ 20-500.074.7 ВТЗ; Список вопросов. | 15.7 | Когда производится контроль рисок по периметру трубной заготовки?. |
| 316 | ТИ 20-59.216.100 ВТЗ; Список вопросов. | 18.1.9.4 19.6 т.26.2 | Какие дефекты должны исправляться в технологических швах?. |
| 317 | ТИ 20-59.216.100 ВТЗ; Список вопросов. | 18.1.9.4 | Допускаются ли поры, трещины, вздутия в технологических швах?. |
| 318 | ТИ 20-59.216.100 ВТЗ; Список вопросов. | 19.7 т.19.1 | На каком токе выполняется сварка дефектных участков технологического шва способом МП?. |
| 319 | ТИ 20-59.216.100 ВТЗ; Список вопросов. | 19.5 | Каким способом сварки допускается ремонт технологического шва АПГ?. |
| 320 | ТИ 20-59.216.100 ВТЗ; Список вопросов. | 19.6 | Каким способом производится удаление недопустимых дефектов в технологическом шве?. |
| 321 | ТИ 20-59.216.100 ВТЗ; Список вопросов. | 19.6 | Как заваривают прожоги в технологических швах после зачистки краев дефектного участка?. |
| 322 | ТИ 20-59.216.100 ВТЗ; Список вопросов. | 19.9 | На сколько "усиление" шва в местах ремонта не должно превышать выпуклость основного шва?. |
| 323 | ТИ 20-59.216.100 ВТЗ; Список вопросов. | 19.9 | Какой должна быть высота шва в местах ремонта технологических швов?. |
| 324 | ТИ 20-59.216.100 ВТЗ; Список вопросов. | 19.9 | Допускается ли превышение усиления шва в местах ремонта и на участках перекрытий технологических швов?. |
| 325 | ТИ 20-59.216.100 ВТЗ; Список вопросов. | 26.1 | Чему подвергаются отремонтированные участки сварного соединения?. |
| 326 | ТИ 20-59.216.100 ВТЗ; Список вопросов. | 26.10.1 т.26.1 | Как следует поступать, если усиление шва превышает требования карт контроля?. |
| 327 | ТИ 20-59.216.100 ВТЗ; Список вопросов. | 26.13 | Какой должна быть толщина металла под дном выборки при удалении дефектных участков?. |
| 328 | ТИ 20-59.216.100 ВТЗ; Список вопросов. | 26.13 | Какими способами сварки допускается ремонт с наружной и, при необходимости и возможности, с внутренней стороны швов АФ?. |
| 329 | ТИ 20-59.216.100 ВТЗ; Список вопросов. | 26.16 т.26.3 | Какой проволокой выполняется механизированная сварка в среде углекислого газа (ремонтные швы)?. |
| 330 | ТИ 20-59.216.100 ВТЗ; Список вопросов. | 26.19 | Чему подвергаются отремонтированные участки сварного соединения?. |
| 331 | ТИ 22-ТР.ТС-41 ВТЗ; Список вопросов. | 17.6 | Каким способом удаляют дефектные участки технологических швов с трещинами, порами, цепочками пор, свищами, вздутиями?. |
| 332 | ТИ 22-ТР.ТС-41 ВТЗ; Список вопросов. | 17.8 | Как исправляют не сваренные участки технологических швов и участки со смещениями швов?. |
| 333 | ТИ 22-ТР.ТС-41 ВТЗ; Список вопросов. | 16.1.20 | Какова величина допустимого смещения шва от оси стыка при выполнении технологического шва?. |
| 334 | ТИ 22-ТР.ТС-41 ВТЗ; Список вопросов. | табл. 24.1 | Какие дефекты сварных швов допускается исправить зачисткой шлифмашинкой до полного удаления дефекта с последующим контролем ВИК, УЗК или рентгенотелевизионным методом?. |
| 335 | ТИ 22-ТР.ТС-41 ВТЗ; Список вопросов. | 17.7 | Какой ширины накладывают кольцевые валики при заварке прожогов на технологических швах?. |
| 336 | ТИ 22-ТР.ТС-41 ВТЗ; Список вопросов. | 24.9 | Если размеры и количество дефектов выходит за пределы, установленные требованиями карт?. |
| 337 | ТИ 22-ТР.ТС-41 ВТЗ; Список вопросов. | Табл. 24.1 | Какие дефекты сварного шва допускается исправлять шлифмашинкой?. |
| 338 | ТИ 22-ТР.ТС-41 ВТЗ; Список вопросов. | 24.3 | Какая сварочная проволока используется при ремонтной сварке полуавтоматом в среде углекислого газа?. |
| 339 | ТИ 22-ТР.ТС-41 ВТЗ; Список вопросов. | 24.4 | Каковы предельные значения тока при выполнении ремонтной сварки технологических швов в среде углекислого газа сварочной проволокой Св-08Г2С диаметром 1,2-2,0 мм?. |
| 340 | ТИ 22-ТР.ТС-41 ВТЗ; Список вопросов. | 24.3 | предельные значения напряжения на дуге при выполнении ремонтной сварки технологических швов в среде углекислого газа сварочной проволокой Св-08Г2С диаметром 1,2-2,0 мм?. |
| 341 | ТИ 22-ТР.ТС-41 ВТЗ; Список вопросов. | 24.3 | Каковы допустимые предельные значения вылета электрода при ремонтной сварке технологических швов в среде углекислого газа сварочной проволокой Св-08Г2С диаметром 1,2-2,0 мм?. |
| 342 | ТИ 22-ТР.ТС-41 ВТЗ; Список вопросов. | 24.3 | Каковы предельные значения расхода защитного газа при ремонтной сварке технологических швов в среде углекислого газа сварочной проволокой Св-08Г2С диаметром 1,2-2,0 мм?. |
| 343 | ТИ.20-500.089.1 ВТЗ; Список вопросов. | 9.4 | Сварка концов рулонов производится в атмосфере защитного газа. |
| 344 | ТИ.20-500.089.1 ВТЗ; Список вопросов. | 9.5 | Контроль параметров режима сварки концов рулонов осуществляет. |
| 345 | ТИ.20-500.089.1 ВТЗ; Список вопросов. | 9.5 | Периодичность контроля режима сварки концов рулонов. |
| 346 | ТИ.20-500.089.1 ВТЗ; Список вопросов. | 9.9 | Подготовку к работе и настройку ножниц стыка сварочной машины осуществляет. |
| 347 | ТИ.20-500.089.1 ВТЗ; Список вопросов. | 9.10 | Контроль качества сварного шва при сварке концов рулонов производится. |
| 348 | ТИ.20-500.089.1 ВТЗ; Список вопросов. | 9.10 | Контроль качества сварного шва при сварке концов рулонов производится. |
| 349 | ТИ.20-500.089.1 ВТЗ; Список вопросов. | 9.10 | Контроль качества сварного шва при сварке концов рулонов производится по внешнему виду в соответствии с. |
| 350 | ТИ.20-500.089.1 ВТЗ; Список вопросов. | 9.10 | При некачественной сварке концов рулонов производится. |
| 351 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 1.2 | ФНП устанавливают требования:. |
| 352 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 1.4 | Требования ФНП обязательны. |
| 353 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 2.6 | Персонал сварочного производства. это. |
| 354 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 2.6 | Персонал сварочного производства должен обеспечивать. |
| 355 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 2.9 | Сварщики и специалисты сварочного производства, выполняющие сварочные работы, должны. |
| 356 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 2.11 | Каким сварщика присваивается личный шифр (клеймо)?. |
| 357 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 3.32 | Какие сварщики должны выполнять допускные сварные соединения?. |
| 358 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 3.32 | В каких условиях производится сварка допускного стыка?. |
| 359 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 4.34 | Какие виды контроля должны осуществляться при подготовке и выполнении сварочных работ?. |
| 360 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 4.39 | Что необходимо предпринять при обнаружении поверхностных дефектов (трещин, недопустимых шлаковых или вольфрамовых включений, пор, неровностей и других дефектов) при сварке многопроходных швов после наложения каждого валика?; 1. |
| 361 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 4.42 | Какое клеймо должно ставиться при выполнении сварного соединения несколькими сварщиками (бригадой сварщиков)?. |
| 362 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 4.42 | Где ставится клеймо в случае, если все сварные соединения выполнены одним сварщиком?. |
| 363 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 4.44 | Укажите максимальное количество исправлений дефектных участков сварных соединений. |
| 364 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | 5.4. | Какие документы должен иметь при себе сварщик/оператор для допуска к сварке/ремонту?. |
| 365 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | 5.9. | Кто утверждает операционные технологические карты сборки и сварки?. |
| 366 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | Табл. 6.1. | Какие КСС рекомендуется выполнять при допускных испытаниях сварщиков для допуска к сварке противопожарных водопроводов, пено- и растворопроводов, трубопроводов газового пожаротушения?. |
| 367 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | Табл. 6.1. | Какие КСС рекомендуется выполнять при допускных испытаниях сварщиков для допуска к сварке металлоконструкций зданий и сооружений?. |
| 368 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | 6.2.9. | Какова должна быть длина КСС при допускных испытаниях по ручной сварке?. |
| 369 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | 7.4.2. | Какие способы резки допускается применять при подготовке труб к сварке?. |
| 370 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | 7.4.4. | Кромки свариваемых деталей и прилегающие к ним внутренняя и наружная поверхности должны быть механически зачищены до металлического блеска на ширину:. |
| 371 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | 7.4.8. | На участке какой ширины от торца трубы следует удалять усиление наружных заводских швов труб?. |
| 372 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | 8.6.4.5. | При сборке и сварке без подкладного кольца стыков трубопроводов систем холодного и горячего водоснабжения, канализации, очистных сооружений и инженерных коммуникаций внутреннее смещение кромок не должно превышать:. |
| 373 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | 8.6.4.10. | Какой должна быть длина одной прихватки при сборке стыков диаметром свыше 100 до 426 мм включительно трубопроводов систем холодного и горячего водоснабжения, канализации, очистных сооружений и инженерных коммуникаций?. |
| 374 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | 8.8.15. | На какое расстояние следует смещать продольные или спиральные швы при сборке под сварку трубопроводов систем газоснабжения диаметром от 50 до 100 мм включительно?. |
| 375 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | 8.8.24. | При какой температуре окружающего воздуха обязателен подогрев труб с толщиной стенки более 10 мм при сварке трубопроводов систем газоснабжения?. |
| 376 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | 8.8.29. | Наружный центратор при сварке трубопроводов систем газоснабжения допускается снимать после выполнения:. |
| 377 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | 8.8.33 | На каком расстоянии от заводского шва трубы (детали, арматуры) должны отстоять начало и конец кольцевого сварного шва для труб диаметром менее 400 мм при сварке трубопроводов систем газоснабжения?. |
| 378 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 1.2. | На что распространяется РД-25.160.00-КТН-0215-20, часть 2?. |
| 379 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 1.2. | На сварку соединений из каких материалов распространяется РД-25.160.00-КТН-0215-20, часть 2?. |
| 380 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 3.3. | Что такое "включение"?. |
| 381 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 3.4. | Что такое "вогнутость корня шва"?. |
| 382 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 3.7. | Что называют "наплывом"?. |
| 383 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 3.8. | Что такое "непровар"?. |
| 384 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 3.10. | Что такое "несплавление"?. |
| 385 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 3.12. | Что такое "подрез"?. |
| 386 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 3.13. | Что такое "пора"?. |
| 387 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 3.14. | Что такое "прожог"?. |
| 388 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 3.16. | Что такое "свищ"?. |
| 389 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 3.17. | Что такое "смещение кромок"?. |
| 390 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 3.20. | Что такое "трещина"?. |
| 391 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 3.21. | Что такое "ширина сварного шва"?. |
| 392 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 5.1. | В соответствии с каким документом проводится неразрушающий контроль согласно РД-25.160.00-КТН-0215-20, часть 2?. |
| 393 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 7.1.7. | На какую величину протяженность зоны контроля должна превышать длину отремонтированного участка?. |
| 394 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 7.2.3. | Где указываются требования к геометрии сварных швов защитных кожухов?. |
| 395 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 7.3.3. | Какова величина избыточного давления для гидроиспытаний трубопроводов?. |
| 396 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 7.6.3. | Каков объем ВИК сварных соединений трубопроводов систем холодного и горячего водоснабжения, канализации и водостоков зданий и сооружений?. |
| 397 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 7.12.16. | Что необходимо сделать при обнаружении недопустимого дефекта в сварном шве металлоконструкций зданий и сооружений?. |