Строительные конструкции.
4. Трубопроводы из полимерных материалов
Уровень: I. Способ сварки: ЗН

Назад

| Шифр НТД | ? | Шифр НТД | ? | Шифр НТД | ? | Шифр НТД | ? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СН 550-82 | 6 | СП 40-102-2000 | 16 | РД 03-495-02 (2) | 17 | ГОСТ 16971-71 | 9 |
| ОЭ полимеры | 72 | По способам | 23 | ПБ 03-273-99 | 16 | ГОСТ Р 54792-2011 | 3 |
| СНиП 3.05.04-85* (СП 129.13330.2019) | 1 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г. | 13 |  |  |  |  |

1 - 176 из 176
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец | По стр.

| № | Шифр НТД | Пункт НТД | Текст вопроса |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | СН 550-82; Список вопросов. | 4.4 | На каком расстоянии от опор и подвесок должны располагаться сварные соединения полиэтиленовых трубопроводов?. |
| 2 | СП 40-102-2000; Список вопросов. | 7.3.9 | При какой температуре окружающего воздуха производят сварку трубопроводов из полимерных материалов с применением соединительных деталей с закладными электронагревателями?. |
| 3 | РД 03-495-02 (2); Список вопросов. | 2.12.7 | Сколько раз допускается продление срока действия удостоверения сварщиков и специалистов сварочного производства аттестационными центрами?. |
| 4 | РД 03-495-02 (2); Список вопросов. | 1.16.3 | При каком условии допускается перерыв в работе до 8 месяцев для сварщика полиэтиленовых газопроводов?. |
| 5 | РД 03-495-02 (2); Список вопросов. | 1.7 | В каком случае с аттестуемым может быть проведено дополнительное собеседование?. |
| 6 | РД 03-495-02 (2); Список вопросов. | 1.11.2 | Назовите способ задания информации при сварке способом ЗН?. |
| 7 | РД 03-495-02 (2); Список вопросов. | 1.11.3 | Назовите обозначение вида контрольного сварного соединения, выполненного с помощью муфты с ЗН?. |
| 8 | РД 03-495-02 (2); Список вопросов. | 1.11.3 | Назовите обозначение вида контрольного сварного соединения, выполненного с помощью седлового отвода с ЗН?. |
| 9 | РД 03-495-02 (2); Список вопросов. | 1.12.4 | Сколько сварных контрольных соединений должен выполнить аттестуемый сварщик при аттестации по сварке способом ЗН?. |
| 10 | РД 03-495-02 (2); Список вопросов. | 1.12.4 | В каком режиме обязательно должно быть выполнено сварное соединений при аттестации по сварке способом ЗН?. |
| 11 | РД 03-495-02 (2); Список вопросов. | 1.13.5 | Какие контрольные сварные соединения, выполненные при аттестации, подлежат визуальному и измерительному контролю?. |
| 12 | РД 03-495-02 (2); Список вопросов. | 1.16.3 | Какой наибольший перерыв в работе допускается для сварщика полиэтиленовых газопроводов?. |
| 13 | РД 03-495-02 (2); Список вопросов. | 1.16.3 | В каких случаях аттестационное удостоверение сварщика полиэтиленовых газопроводов считается недействительным?. |
| 14 | ГОСТ 16971-71; Список вопросов. | 1.1 | Какие методы контроля швов сварных соединений предусматривает ГОСТ 16971-71 ?. |
| 15 | ГОСТ 16971-71; Список вопросов. | 1.2 | Как контролируются швы готовых изделий из полиэтилена на герметичность ?. |
| 16 | ГОСТ 16971-71; Список вопросов. | 1.6 | Как должны быть подготовлены образцы сварных швов перед контрольными испытаниями ?. |
| 17 | ГОСТ 16971-71; Список вопросов. | 2.9 | Укажите величину допустимого смещения кромок шва образца, изготовленного из контролируемого изделия или пробы. |
| 18 | ГОСТ 16971-71; Список вопросов. | 2.10 | Можно ли править пробу перед вырезкой образцов и образцы перед испытанием ?. |
| 19 | ГОСТ 16971-71; Список вопросов. | 2.11 | Как нужно производить маркировку образцов из винипласта и полиэтилена ?. |
| 20 | ГОСТ 16971-71; Список вопросов. | 3.1.2; 3.1.3 | Как производят наружный осмотр и обмер для выявления дефектов сварного шва ?. |
| 21 | ГОСТ 16971-71; Список вопросов. | 3.1.4 | Каким образом и какие внутренние дефекты сварных швов выявляются при визуально-измерительном контроле ?. |
| 22 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Сварка нагретым инструментом основана на:. |
| 23 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Сварка полимеров плавлением основана на:. |
| 24 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | При сварке нагретым газом присадочный материал:. |
| 25 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | При сварке нагретым газом присадочный материал подается в зону сварки в виде:. |
| 26 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Какой теплоноситель обычно используют при сварке нагретым газом неответственных конструкций?. |
| 27 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | На чем основано образование сварного соединения полиэтиленовых труб?. |
| 28 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | При разматывании длинномерных полиэтиленовых труб с барабана стяжки следует обрезать:. |
| 29 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Разрешено ли возобновлять прерванную аппаратом сварку полиэтиленовых труб деталями с закладным нагревателем?. |
| 30 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Для обеспечения надежной работы сварочных аппаратов наиболее важными параметрами автономных источников электропитания являются:. |
| 31 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | При работе на аппарате для сварки деталями с закладным нагревателем возможны следующие виды травм персонала:. |
| 32 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | При нехватке рабочего времени для сварки очередного стыка полиэтиленовых труб можно:. |
| 33 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Устройство постели под основание полиэтиленового газопровода должно проводиться:. |
| 34 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Постоянное давление при расходе газа поддерживает:. |
| 35 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Постоянный расход газа поддерживает:. |
| 36 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Давление газа измеряют:. |
| 37 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Расход газа измеряют:. |
| 38 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Определение дефекта сварного соединения:. |
| 39 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Дефекты в сварном шве подразделяются на:. |
| 40 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Пора - это дефект сварного шва в виде:. |
| 41 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Основная причина образования пор, это:. |
| 42 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Несплавление - это дефект в виде:. |
| 43 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Дефектами сварных соединений называют:. |
| 44 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Основная причина образования трещин, это:. |
| 45 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Основные причины образования несплавления, это:. |
| 46 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Непровар - это дефект в виде:. |
| 47 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Какие бывают трещины по расположению и внешнему виду?. |
| 48 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Какие виды контроля применяют при изготовлении (монтаже, ремонте) сварных соединений?. |
| 49 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | На какие две основные группы делятся методы контроля по воздействию на материал сварного соединения?. |
| 50 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | К чему приводит превышение установленной температуры нагретого инструмента при сварке полиэтиленовых труб встык?. |
| 51 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Для изготовления каких труб предназначен полиэтилен желтого цвета?. |
| 52 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | В чем проявляется "старение" полимеров?; 1. |
| 53 | СН 550-82; Список вопросов. | 4.13 | Каким должно быть расстояние между врезками в полиэтиленовый трубопровод диаметром до 110 мм?. |
| 54 | СН 550-82; Список вопросов. | 4.13 | Каким должно быть расстояние между врезками в полиэтиленовый трубопровод диаметром от 110 до 225 мм?. |
| 55 | СН 550-82; Список вопросов. | 4.13 | Каким должно быть расстояние между врезками в полиэтиленовый трубопровод диаметром свыше 225 мм?. |
| 56 | РД 03-495-02 (2); Список вопросов. | 1.15.9 | В каком случае аттестация на сварку полимерных материалов, проведенной на оборудовании с низким уровнем автоматизации может быть распространена на сварку на оборудовании с более высокой степенью автоматизации без сварки контрольных сварных образцов?. |
| 57 | ОЭ полимеры; Список вопросов. |  | Каким образом может происходить взаимодействие макромолекул в зоне контакта свариваемых деталей при сварке пластмасс?. |
| 58 | ОЭ полимеры; Список вопросов. |  | Что является основными параметрами режима сварки плавлением пластмасс?. |
| 59 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Свариваемость полимеров зависит от:. |
| 60 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Как влияет солнечный свет на полиэтиленовые трубы?. |
| 61 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Процесс сварки полиэтиленовых труб деталями с закладным нагревателем заключается в:. |
| 62 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | По каким признакам способы сварки пластмасс делятся на классы?. |
| 63 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | В каком физическом состоянии находится полиэтилен при изготовлении и сварке труб из него?. |
| 64 | ОЭ полимеры; Список вопросов. |  | Какие требования предъявляются к остыванию сварного соединения после сварки пластмасс любым способом?. |
| 65 | ОЭ полимеры; Список вопросов. |  | Какой из перечисленных способов сварки полимерных материалов образует грат в сварном соединении?. |
| 66 | По способам; Список вопросов. | нет | В чем проявляется "старение" полимеров?; 1. |
| 67 | По способам; Список вопросов. | нет | К какому классу относятся такие виды сварки, как экструзионная, нагретым газом, нагретым инструментом?. |
| 68 | РД 03-495-02 (2); Список вопросов. | 1.11.2. | Что необходимо дополнительно учитывать при аттестации на сварку полимерных материалов.. |
| 69 | РД 03-495-02 (2); Список вопросов. | 1.11.1 | Какой из приведенных способов сварки используется при аттестации сварщиков на сварку полимерных материалов?. |
| 70 | По способам; Список вопросов. |  | SDR обозначает:. |
| 71 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | SDR обозначает:. |
| 72 | По способам; Список вопросов. |  | Из каких материалов изготавливается закладной нагревательный элемент, используемый в деталях с закладным электронагревателем?. |
| 73 | По способам; Список вопросов. |  | При работе на аппарате для сварки деталями с закладным нагревателем возможны следующие виды травм персонала:. |
| 74 | По способам; Список вопросов. |  | Разрешено ли возобновлять прерванную аппаратом сварку полиэтиленовых труб деталями с закладным нагревателем?. |
| 75 | По способам; Список вопросов. |  | Чем заземляют поверхность полиэтиленовых труб при выполнении ремонтных операций?. |
| 76 | По способам; Список вопросов. |  | Электрическое сопротивление закладного нагревателя в соединительной детали обычно составляет:. |
| 77 | РД 03-495-02 (2); Список вопросов. | 1.16.4 | Допускается ли продление удостоверения сварщика при отсутствии документального подтверждения качественного выполнения сварочных работ (справки о качестве)?. |
| 78 | РД 03-495-02 (2); Список вопросов. | 1.16.4 | Допускается ли продление удостоверения сварщика с истекшим сроком?. |
| 79 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Какие факторы вызывают старение полимеров?. |
| 80 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Являются ли пластмассы диэлектриками?. |
| 81 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | К какому классу относятся такие способы сварки, как экструзионная, нагретым газом?. |
| 82 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | При работе на аппарате для сварки нагретым инструментом возможны следующие виды травм персонала:. |
| 83 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Для фиксации длинномерных полиэтиленовых труб при сварке тройникового соединения с закладным нагревателем следует использовать:. |
| 84 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Допускается ли применение электрических кабелей и проводов с поврежденной оплеткой и изоляцией?. |
| 85 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Спецодежда нужна сварщику для защиты от:. |
| 86 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Тяжесть поражения человека электрическим током зависит от:. |
| 87 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Минимальная сила тока, которая может оказаться смертельной для человека:. |
| 88 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Какие вредные вещества выделяются при плавлении полиэтилена?. |
| 89 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | При сварке в сырую дождливую погоду на электрифицированном оборудовании необходимо дополнительно пользоваться:. |
| 90 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Ручные переносные электроинструменты с напряжением питания 220 В должны иметь при работе:. |
| 91 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Рукоятки нагревателей сварочных аппаратов изготавливают из:. |
| 92 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Какие вредные вещества выделяются при нагревании поливинилхлорида?. |
| 93 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Какие вредные вещества выделяются при нагревании фторопластов?. |
| 94 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Допускается ли совместное хранение горюче-смазочных материалов с полиэтиленовыми трубами и деталями?. |
| 95 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Чем измеряют размеры грата сварного шва?. |
| 96 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Чем измеряют зазор между обработанными торцами труб перед сваркой?. |
| 97 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Основная причина образования непровара при сварке нагретым инструментом, это:. |
| 98 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Основные причины образования швов неправильной формы - это:. |
| 99 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Чем выявляют дефекты формы шва и его размеры?. |
| 100 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Контроль качества готовых сварных соединений заключается в проверке:. |
| 101 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Каким должен быть характер разрушения при испытании образцов контрольных стыков полиэтиленовых труб?. |
| 102 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Внешний осмотр сварных соединений производится:. |
| 103 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Какой способностью должен обладать полимерный материал, чтобы детали из него могли соединяться сваркой плавлением:. |
| 104 | По способам; Список вопросов. |  | Электропитание аппарата для сварки деталями с закладным нагревателем может осуществляться:. |
| 105 | По способам; Список вопросов. |  | При сварке в сырую дождливую погоду на электрифицированном оборудовании необходимо дополнительно пользоваться:. |
| 106 | По способам; Список вопросов. |  | На чем основано образование сварного соединения полиэтиленовых труб?. |
| 107 | По способам; Список вопросов. |  | При работе на аппарате для сварки деталями с закладным нагревателем возможны следующие виды травм персонала:. |
| 108 | По способам; Список вопросов. |  | При нехватке рабочего времени для сварки очередного стыка полиэтиленовых труб можно:. |
| 109 | По способам; Список вопросов. |  | Допускается ли принудительное охлаждение сварного соединения?. |
| 110 | По способам; Список вопросов. |  | Чем заземляют поверхность полиэтиленовых труб при выполнении ремонтных операций?. |
| 111 | По способам; Список вопросов. |  | Каким испытаниям подвергаются сварные соединения деталей с закладными нагревателями, выполненные с помощью муфт?. |
| 112 | По способам; Список вопросов. |  | Каким испытаниям подвергаются сварные соединения деталей с закладными нагревателями, выполненные с помощью седлового отвода?. |
| 113 | По способам; Список вопросов. |  | Каким способом следует проверять качество сварки в месте приварки седловых отводов к трубам газопровода?. |
| 114 | По способам; Список вопросов. |  | Какие требования (из указанных) предъявляются к внешнему виду сварных соединений, выполненных при помощи деталей с закладными нагревателями?. |
| 115 | По способам; Список вопросов. |  | Укажите обозначение степени автоматизации сварочного оборудования, которое используется при сварке труб из полимеров с использованием деталей с закладными нагревателями?. |
| 116 | По способам; Список вопросов. |  | Электропитание аппарата для сварки деталями с закладным нагревателем может осуществляться. |
| 117 | По способам; Список вопросов. |  | Какое оборудование можно использовать для выравнивания овальности труб?. |
| 118 | СП 40-102-2000; Список вопросов. | 3.3 | Полиэтиленовые, полипропиленовые, полибутеновые и другие напорные трубы для внутренних водопроводов должны соединяться способом:. |
| 119 | СП 40-102-2000; Список вопросов. | 3.3.2 | Способы соединения пластмассовых труб, соединительных деталей и арматуры, а также места их расположения устанавливаются в зависимости от:. |
| 120 | СП 40-102-2000; Список вопросов. | 5.3.2 | Для соединения полиолефиновых труб диаметром до 110 мм при сооружении наружных водопроводов следует использовать:. |
| 121 | СП 40-102-2000; Список вопросов. | 6.3.4 | Какие соединения следует использовать для напорных трубопроводов из полимерных труб систем канализации?. |
| 122 | СП 40-102-2000; Список вопросов. | 7.1 | Какие мероприятия необходимо проводить для обеспечения требуемого качества сварных соединений при строительстве трубопроводов с применением труб из полимерных материалов?. |
| 123 | СП 40-102-2000; Список вопросов. | 7.3.2 | Допускается ли сварка труб и деталей из разнородных полимерных материалов:. |
| 124 | СП 40-102-2000; Список вопросов. | 7.3.2 | При стыковой сварке труб из полимерных материалов максимальная величина несовпадения (смещения) кромок не должна превышать:. |
| 125 | СП 40-102-2000; Список вопросов. | 7.3.9 | Сварку муфтами с закладными нагревателями рекомендуется производить для:. |
| 126 | СП 40-102-2000; Список вопросов. | 7.3.10 | Механическая обработка концов труб при сварке трубопроводов из полимерных материалов с применением соединительных деталей с закладными нагревателями заключается в снятии с поверхности размеченного конца трубы слоя материала толщиной:. |
| 127 | СП 40-102-2000; Список вопросов. | 7.3.10 | Зазор между свариваемыми поверхностями полимерных труб и муфты (фитинга) не должен превышать:. |
| 128 | СП 40-102-2000; Список вопросов. | 7.3.12 | При сварке трубопроводов из полимерных материалов с применением соединительных деталей с закладными нагревателями надевание муфты на конец трубы или введение конца трубы в муфту производят:. |
| 129 | СП 40-102-2000; Список вопросов. | 7.3.13 | В какой технологической последовательности производят приварку к трубам из полимерных материалов седловых отводов?. |
| 130 | СП 40-102-2000; Список вопросов. | 7.3.14 | Какие механические испытания проводят для оценки качества сварных соединений полимерных труб, выполненных при помощи муфт и отводов с закладными электронагревателями?. |
| 131 | По способам; Список вопросов. | СП 42-103-2003 п.6.40 | Укажите количество допускных соединений при сварке деталями с ЗН.. |
| 132 | РД 03-495-02 (2); Список вопросов. | 1.11.3 | Назовите обозначение типа контрольного сварного соединения, выполненного с помощью седлового отвода с ЗН?. |
| 133 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.7 | Какие экзамены должны сдавать сварщики при внеочередной аттестации?. |
| 134 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.6 | Какие экзамены должны сдавать сварщики при периодической аттестации?. |
| 135 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.5 | Какие экзамены должны сдавать сварщики при дополнительной аттестации?. |
| 136 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.10 | В каком документе изложен порядок аттестации сварщиков?. |
| 137 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.8 | Какой квалификационный разряд должен иметь сварщик в случае самостоятельной подачи заявки на аттестацию?. |
| 138 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.7 | Какая аттестация сварщика считается внеочередной?. |
| 139 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.6 | Какая аттестация сварщика считается периодической?. |
| 140 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.5 | Когда сварщики должны проходить дополнительную аттестацию?. |
| 141 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.4 | Какая аттестация сварщика считается первичной?. |
| 142 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.3 | Укажите виды аттестации сварщиков.. |
| 143 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.1 | Для осуществления какого вида деятельности подлежат аттестации сварщики?. |
| 144 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 3.2 | Когда должна проводиться специальная подготовка сварщиков и специалистов сварочного производства?. |
| 145 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 2.5 | Где должна проводиться аттестация сварщиков?. |
| 146 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 1.2 | С какой целью проводится аттестация сварщиков и специалистов сварочного производства?. |
| 147 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 1.5 | Сколько уровней профессиональной подготовки устанавливает САСв?. |
| 148 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 1.5 | Отменяет ли присвоение уровня профессиональной подготовки квалификационный разряд сварщика, предусмотренный системой ЕТКС, после его аттестации по данным Правилам?. |
| 149 | ГОСТ 16971-71; Список вопросов. | Без номера | Какие сварные соединения можно контролировать по ГОСТ 16971-71 ?. |
| 150 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Полиэтиленовые трубы, как правило, сваривают:. |
| 151 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Электропитание аппарата для сварки деталями с закладным нагревателем может осуществляться:. |
| 152 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | По окончании работ с электрооборудованием сварщик должен:. |
| 153 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Редукционные вкладыши используют для изменения:. |
| 154 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Допускается ли принудительное охлаждение сварного соединения?. |
| 155 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Какое оборудование можно использовать для уменьшения овальности труб?. |
| 156 | СН 550-82; Список вопросов. | 4.2 | Каким образом должны выполняться неразъемные соединения технологических трубопроводов из поливинилхлоридных труб с наружным диаметром более 50 мм и толщиной стенки более 4 мм?. |
| 157 | СН 550-82; Список вопросов. | 4.2 | Каким методом должны выполняться неразъемные соединения технологических трубопроводов из полиэтиленовых и полипропиленовых труб с наружным диаметром более 50 мм и толщиной стенки более 4 мм. |
| 158 | СП 40-102-2000; Список вопросов. | 7.3.1 | Соединение труб и деталей из полимерных материалов должны выполняться при помощи сварки:. |
| 159 | СП 40-102-2000; Список вопросов. | 7.3.10 | Технологический процесс соединения труб из полимерных материалов с помощью деталей с закладными электронагревателями включает:. |
| 160 | ГОСТ Р 54792-2011; Список вопросов. | 1.1 | На дефекты при каких видах сварки распространяется настоящий документ?. |
| 161 | ГОСТ Р 54792-2011; Список вопросов. | 2 | В каких случаях проводят доработку сварных соединений?. |
| 162 | ГОСТ Р 54792-2011; Список вопросов. | 4, Табл.3, 1 | Допускается ли угловое смещение трубы относительно фитинга при сварке деталями с ЗН?. |
| 163 | СНиП 3.05.04-85* (СП 129.13330.2019); Список вопросов. | 6.8.5 | Соединение труб из поливинилхлорида (ПВХ) между собой и с фасонными частями следует осуществлять:. |
| 164 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 1.2 | ФНП устанавливают требования:. |
| 165 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 1.4 | Требования ФНП обязательны. |
| 166 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 2.6 | Персонал сварочного производства. это. |
| 167 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 2.6 | Персонал сварочного производства должен обеспечивать. |
| 168 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 2.9 | Сварщики и специалисты сварочного производства, выполняющие сварочные работы, должны. |
| 169 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 2.11 | Каким сварщика присваивается личный шифр (клеймо)?. |
| 170 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 3.32 | Какие сварщики должны выполнять допускные сварные соединения?. |
| 171 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 3.32 | В каких условиях производится сварка допускного стыка?. |
| 172 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 4.34 | Какие виды контроля должны осуществляться при подготовке и выполнении сварочных работ?. |
| 173 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 4.39 | Что необходимо предпринять при обнаружении поверхностных дефектов (трещин, недопустимых шлаковых или вольфрамовых включений, пор, неровностей и других дефектов) при сварке многопроходных швов после наложения каждого валика?; 1. |
| 174 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 4.42 | Какое клеймо должно ставиться при выполнении сварного соединения несколькими сварщиками (бригадой сварщиков)?. |
| 175 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 4.42 | Где ставится клеймо в случае, если все сварные соединения выполнены одним сварщиком?. |
| 176 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 4.44 | Укажите максимальное количество исправлений дефектных участков сварных соединений. |