Можно ли использовать электроды, которые больше года хранились в неотапливаемом помещении, для сварки конструкций из углеродистых, низколегированных и высоколегированных сталей, в том числе конструкций, подведомственных Госнадзорохрантруда. Какими нормативными документами регламентируются условия и сроки хранения покрытых электродов?

 
Согласно требованиям ГОСТ 9466, электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки должны храниться в сухих отапливаемых помещениях при температуре не ниже плюс 15 °С в условиях, предохраняющих их от загрязнения, увлажнения и механических повреждений. При соблюдении таких условий срок хранения электродов не регламентирован.

В ряде отраслевых нормативных документов на сварочные электроды, предназначенные для сварки особо ответственных конструкций, установлен предельный срок хранения - не более 6 месяцев. Ограничение срока хранения распространяется, прежде всего, на электроды с покрытием основного (фтористокальцевого) вида.

 
Возможность использования электродов, хранившихся длительное время в неотапливаемых помещениях, зависит от многих факторов: конкретных условий хранения (температура, влажность), вида упаковки, марки электрода, вида покрытия, назначения и области применения электродов. Решение о целесообразности использования электродов принимается после тщательного визуального осмотра электродного покрытия и проведения испытаний в объеме требований ГОСТ 9466. Если в результате длительного хранения оголенные участки стержня имеют следы ржавчины, на покрытии заметны белые пятна, покрытие легко (или самопроизвольно) разрушается, то такие электроды не пригодны к использованию.

 
При отсутствии заметных изменений поверхности покрытия и электродного стержня следует провести комплексные испытания, включающие оценку сварочно-технологических свойств и определение механических свойств металла шва. Перед испытанием электроды подвергают термообработке на режимах, указанных в технических условиях на соответствующую марку или на этикетке к упаковке данных электродов.

 Результаты испытаний должны быть оформлены в виде акта повторных испытаний.

 
Электроды, выдержавшие все испытания, могут быть использованы для сварки ответственных конструкций, в том числе подведомственных Госнадзорохрантруда.

