Исследование процесса плавления проволоки AМг5 показало,
что капельный переход в среде аргона происходит каплями
среднего размера и сопровождается значительной деформацией
капель, рис. 1. При этом скорость полета брызг достигала 8–20 м/с.
Увеличение амплитуды колебаний длины дуги приводило к
беспорядочному перемещению катодного пятна по детали со
скоростью до 14–50 м/с. Скорость движения металла в сварочной
ванне составляла 4–8 м/с.