Нефтегазодобывающее оборудование 3.Промысловые и магистральные газопроводы и конденсатопроводы; трубопроводы для транспортировки товарной продукции, импульсного, топливного и пускового газа Уровень:I Способ сварки:РАД

4.03.1.02.НГДО-I-РАД

| 1 | ВСН 006-89 Сколько рабочих должно находиться у торца трубопровода и страховать работающего внутри? |
| --- | --- |
| 1. | трое |
| 2. | двое |
| 3. | один |
| 4. | не регламентируется |
| 2 | ВСН 006-89 Какое напряжение источника питания применяется для освещения внутри трубопровода: |
| 1. | не более 42 В |
| 2. | не более 36 В |
| 3. | не более 24 В |
| 4. | не более 12 В |
| 3 | ВСН 006-89 В случае выполнения сварки допускного стыка бригадным методом, может ли быть допущен к работе в этой бригаде другой сварщик? |
| 1. | Да, если он ранее получил право сварки данного слоя шва или всего шва. |
| 2. | Да, если сварщик аттестован на право сварки данного типоразмера и материала труб. |
| 3. | Нет. |
| 4 | ВСН 006-89 Можно ли использовать для сварки трубопроводов трубы с дефектами поверхностей? |
| 1. | Можно без дополнительных условий, если дефекты глубиной не более 5,0 мм. |
| 2. | Можно, но дефекты перед сваркой должны быть исправлены в соответствии с требованиями НД. |
| 3. | Нельзя, трубы с дефектами бракуются. |
| 5 | ВСН 006-89 При какой максимальной разностенности допускается выполнять непосредственную сборку и сварку труб с деталями промысловых трубопроводов, при условии специальной подготовки более толстостенной детали? |
| 1. | До 2-х толщин трубы. |
| 2. | До 1,5 толщины наиболее тонкого элемента. |
| 3. | До 20% от толщины трубы, но не более 3 мм. |
| 6 | ВСН 006-89 Какое смещение внутренних кромок допускается при сборке стыков бесшовных труб с одинаковой нормативной толщиной стенки? |
| 1. | Не более 0,5мм. На длине не более100мм допускаются местные внутренние смещения – не более 1мм. |
| 2. | Не более 2мм. На длине не более100мм допускаются местные внутренние смещения – не более 3мм. |
| 3. | Не регламентируется при условии обеспечения плавного перехода поверхности шва к основному металлу. |
| 7 | ВСН 006-89 Какое смещение внутренних кромок допускается при сборке стыков электросварных труб с одинаковой нормативной толщиной стенки? |
| 1. | 10% нормативной толщины стенки, но не более 2мм. Для труб с толщиной стенки до 10мм допускается смещение кромок до 20% нормативной толщины стенки, но не более 1мм. |
| 2. | 20% нормативной толщины стенки, но не более 3мм. Для труб с толщиной стенки до 10мм допускается смещение кромок до 40% нормативной толщины стенки, но не более 2мм. |
| 3. | Не регламентируется. |
| 8 | ВСН 006-89 Какие центраторы необходимо применять при сборке труб диаметром 1420мм и толщиной стенки ?21.5мм под сварку на магистральных трубопроводах, за исключением стыков захлестов? |
| 1. | Внутренние с повышенным усилием разжатия. |
| 2. | Наружные центраторы. |
| 3. | Любые внутренние центраторы. |
| 9 | ВСН 006-89 Из каких материалов изготавливают технологические подкладки и подкладные кольца при заварке технологических отверстий в трубопроводах? |
| 1. | Из низкоуглеродистой стали толщиной 2-3 мм. |
| 2. | Из низколегированной стали толщиной 2-3 мм. |
| 3. | Из любой стали толщиной 2-3 мм. |
| 10 | ВСН 006-89 При какой температуре металла трубы и патрубка разрешается заваривать технологические отверстия в трубах на стадии строительства магистральных и промысловых трубопроводов? |
| 1. | При температуре не ниже +15(С. |
| 2. | При положительной температуре. |
| 3. | Температура не регламентируется. |
| 11 | ВСН 006-89 Какие требования предъявляются к вырезке технологических отверстий в основной трубе в случае последующей вварки патрубков при изготовлении магистральных и промысловых трубопроводов? |
| 1. | Вырезанное отверстие должно быть на 1-1,5 мм меньше внутреннего диаметра патрубка. |
| 2. | Вырезанное отверстие должно быть на 10-15 мм меньше внутреннего диаметра патрубка |
| 3. | Вырезанное отверстие должно быть на 1-1,5 мм больше внешнего диаметра патрубка |
| 12 | ВСН 006-89 На каком расстоянии от кольцевого сварного шва допускается место вырезки технологического отверстия в основной трубе трубопровода? |
| 1. | Не менее диаметра трубопровода |
| 2. | Не менее 100 мм. |
| 3. | Не менее 0,5 диаметра трубопровода. |
| 4. | Не менее 250 мм. |
| 13 | ВСН 006-89 При каких условиях допускается прямая врезка ответвлений в трубопровод? |
| 1. | Врезка предусмотрена проектом и диаметр трубы ответвления не превышает 0,3 диаметра основной трубы. |
| 2. | Врезка предусмотрена проектом и диаметр трубы ответвления не превышает 0,2 диаметра основной трубы. |
| 3. | Врезка предусмотрена проектом и диаметр ответвления не превышает 250 мм. |
| 14 | ВСН 006-89 На каком расстоянии от места сварки (резки) следует устанавливать баллоны с кислородом и газом? |
| 1. | не менее 15 м |
| 2. | не менее 10 м |
| 3. | не менее 5 м |
| 4. | не регламентируется |
| 15 | ВСН 012-88 Что означает индекс «Б» в маркировке трубы, прошедшей освидетельствование перед поступлением на строительство магистральных и промысловых трубопроводов? |
| 1. | Индекс «Б» в маркировке означает, что трубу можно использовать для магистральных и промысловых трубопроводов после ремонта обнаруженных на ее поверхности дефектов. |
| 2. | Индекс «Б» в маркировке означает, что трубу можно использовать для водопровода. |
| 3. | Индексом "Б" маркируют трубы, которые по результатам освидетельствования признаны непригодными для дальнейшего использования. |
| 16 | ВСН 012-88 Что означает индекс «У» в маркировке трубы, прошедшей освидетельствование перед поступлением на строительство магистральных и промысловых трубопроводов? |
| 1. | Индекс «У» в маркировке означает, что трубу можно использовать для магистральных и промысловых трубопроводов после ремонта обнаруженных на ее поверхности дефектов. |
| 2. | Индексом "У" маркируют трубы, пригодные к использованию для строительства трубопроводов систем водоснабжения. |
| 3. | Индексом "У" маркируют трубы, которые по результатам освидетельствования признаны непригодными для дальнейшего использования. |
| 17 | ВСН 012-88 Что означает индекс «П» в маркировке трубы, прошедшей освидетельствование перед поступлением на строительство магистральных и промысловых трубопроводов? |
| 1. | Индекс «П» в маркировке означает, что трубу можно использовать для магистральных и промысловых трубопроводов после ремонта обнаруженных на ее поверхности дефектов. |
| 2. | Индексом "П" маркируют трубы, если они отвечают требованиям, предъявляемым к трубам для магистральных и промысловых трубопроводов. |
| 3. | Индексом "П" маркируют трубы, которые по результатам освидетельствования признаны непригодными для дальнейшего использования. |
| 18 | ВСН 012-88 Что означает индекс «Р» в маркировке трубы, прошедшей освидетельствование перед поступлением на строительство магистральных и промысловых трубопроводов? |
| 1. | Индекс «Р» в маркировке означает, что трубу можно использовать для магистральных и промысловых трубопроводов после ремонта обнаруженных на ее поверхности дефектов. |
| 2. | Индексом "Р" маркируют трубы, если они отвечают требованиям, предъявляемым к трубам для магистральных и промысловых трубопроводов. |
| 3. | Индексом "Р" маркируют трубы, которые по результатам освидетельствования признаны непригодными для дальнейшего использования. |
| 19 | ВСН 012-88 Подрезы какой максимальной глубины допускаются в сварных швах магистральных трубопроводов? |
| 1. | не более 1,5 мм |
| 2. | не более 1,0 мм |
| 3. | не более 0,7 мм |
| 4. | не более 0,5 мм |
| 20 | ВСН 012-88 Максимально допустимая величина проплава корня шва при сварке магистральных трубопроводов не должна превышать: |
| 1. | 1,0 мм |
| 2. | 2,0 мм |
| 3. | 3,0 мм |
| 4. | 5,0 мм |
| 21 | ГОСТ 16037-80 Какой может быть высота усиления сварного шва труб, сваренного в потолочном положении, относительно высоты усиления шва, сваренного в нижнем положении? |
| 1. | Большей. |
| 2. | Меньшей. |
| 3. | Большей (только при сварке труб диаметром больше 150 мм). |
| 22 | ГОСТ 16037-80 Какова допустимая величина выпуклости углового шва при сварке труб в нижнем положении? |
| 1. | До 2-х мм. |
| 2. | До 3-х мм. |
| 3. | До 4-х мм. |
| 23 | ГОСТ 16037-80 Какова допустимая величина выпуклости углового шва при сварке труб в вертикальном положении? |
| 1. | До 2-х мм. |
| 2. | До 3-х мм. |
| 3. | До 4-х мм. |
| 24 | ГОСТ 16037-80 Какова допустимая величина выпуклости углового шва при сварке труб в потолочном положении? |
| 1. | До 2-х мм. |
| 2. | До 3-х мм. |
| 3. | До 4-х мм. |
| 25 | ГОСТ 16037-80 Укажите допускаемую вогнутость углового шва при сварке стальных труб. |
| 1. | До 30% величины катета, но не более 2-х мм. |
| 2. | До 30% величины катета, но не более 3-х мм. |
| 3. | До 20% величины катета, но не более 2-х мм. |
| 26 | ГОСТ 16037-80 Допустима ли сварка корня шва труб способом, отличным от основного способа сварки? |
| 1. | Да, для сварных соединений с толщиной стенки более 4-х мм. |
| 2. | Да, для сварных соединений с толщиной стенки более 10 мм. |
| 3. | Нет. |
| 27 | ГОСТ 16037-80 Как следует подготовить кромки к сварке труб одинакового внутреннего диаметра, но с разной толщиной стенки: 4 и 6 мм? |
| 1. | Так же, как для деталей одинаковой толщины, конструктивные элементы кромок следует выбирать по большей толщине. |
| 2. | Так же, как для деталей одинаковой толщины, конструктивные элементы кромок следует выбирать по меньшей толщине. |
| 3. | На детали, имеющей большую толщину, необходимо сделать скос под углом 13 - 15 градусов до толщины тонкой детали. |
| 28 | ГОСТ 16037-80 Как следует подготовить кромки к сварке труб одинакового внутреннего диаметра, но с разной толщиной стенки: 8 и 12 мм? |
| 1. | Так же, как для деталей одинаковой толщины, конструктивные элементы кромок следует выбирать по большей толщине. |
| 2. | Так же, как для деталей одинаковой толщины, конструктивные элементы кромок следует выбирать по меньшей толщине. |
| 3. | На детали, имеющей большую толщину, необходимо сделать скос под углом 13 - 15 градусов до толщины тонкой детали. |
| 29 | ГОСТ 16037-80 Из какого материала должны изготавливать остающиеся после сварки труб из легированных сталей подкладки и муфты? |
| 1. | Из материала того же класса, что и свариваемые трубы. |
| 2. | Из материала с той же пластичностью, что и свариваемые трубы. |
| 3. | Из стали той же марки. |
| 30 | ГОСТ 16037-80 Для сварки каких труб могут быть использованы остающиеся подкладки из стали 20? |
| 1. | Для сварки труб из стали любых марок. |
| 2. | Для сварки труб из любой углеродистой стали. |
| 3. | Для сварки труб из стали 20. |
| 31 | ГОСТ 16037-80 Укажите рекомендуемую величину зазора при сварке встык труб с толщиной стенки 2 мм без подкладного кольца. |
| 1. | От 0,5 до 1,5 мм. |
| 2. | От 0,5 до 1,0 мм. |
| 3. | От 1,0 до 1,5 мм. |
| 32 | ГОСТ 16037-80 Укажите рекомендуемую величину зазора при сварке встык труб с толщиной стенки 4 мм без подкладного кольца. |
| 1. | От 0,5 до 1,5 мм. |
| 2. | От 1,0 до 2,0 мм. |
| 3. | От 1,5 до 2,0 мм. |
| 33 | ГОСТ 16037-80 Укажите рекомендуемую величину зазора при сварке встык труб с толщиной стенки 2 мм на съемном кольце. |
| 1. | От 2-х до 3-х мм. |
| 2. | От 1 до 2-х мм. |
| 3. | От 1 до 3-х мм. |
| 34 | ГОСТ 16037-80 Укажите рекомендуемую величину зазора при сварке встык труб с толщиной стенки 2 мм на остающемся подкладном кольце. |
| 1. | От 2-х до 3-х мм. |
| 2. | От 1 до 2-х мм. |
| 3. | От 1 до 3-х мм. |
| 35 | ГОСТ 16037-80 До какой толщины стенки рекомендуется стыковая сварка труб без подкладных колец при односторонней V-образной разделке? |
| 1. | До 16 мм. |
| 2. | До 20 мм. |
| 3. | До 25 мм. |
| 36 | ПБ 03-273-99 Каков порядок сдачи аттестационных экзаменов сварщиками? |
| 1. | Сначала теоретический, а затем практический. |
| 2. | Сначала практический, а затем теоретический. |
| 3. | По усмотрению аттестационной комиссии. |
| 37 | ПБ 03-273-99 Какой уровень присваивается сварщику, прошедшему аттестацию согласно «Правил аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства»? |
| 1. | II уровень |
| 2. | I уровень |
| 3. | в зависимости от квалификации сварщика |
| 38 | ПБ 03-273-99 Какие экзамены сдает сварщик при первичной аттестации? |
| 1. | Специальный и практический |
| 2. | Специальный, практический и общий |
| 3. | Общий |
| 39 | ПБ 03-273-99 Какие экзамены сдает сварщик при дополнительной аттестации? |
| 1. | Специальный и практический |
| 2. | Специальный, практический и общий |
| 3. | Общий |
| 40 | ПБ 03-273-99 Какие экзамены сдает сварщик при периодической аттестации? |
| 1. | Общий |
| 2. | Специальный и практический |
| 3. | Специальный, практический и общий |
| 41 | ПБ 03-273-99 Какие экзамены сдает сварщик при внеочередной аттестации? |
| 1. | Практический |
| 2. | Общий и практический |
| 3. | Специальный, практический и общий |
| 42 | ПБ 03-273-99 Какие требования предъявляются к квалификации, производственному опыту и теоретической подготовке сварщика для допуска его к первичной аттестации? |
| 1. | Разряд по ЕТКС не ниже указанного в НТД |
| 2. | Разряд по ЕТКС не ниже указанного в НТД, необходимый производственный стаж по специальности |
| 3. | Разряд по ЕТКС не ниже указанного в НТД, необходимый производственный стаж по специальности, свидетельство о прохождении специальной подготовки по аттестуемому направлению деятельности. |
| 43 | ПБ 03-273-99 В каких случаях не проводят внеочередную аттестацию специалиста сварочного производства? |
| 1. | В случае отстранения от работ, указанных в аттестационном удостоверении по требованию работодателя. |
| 2. | В случае отстранения от работ, указанных в аттестационном удостоверении по требованию Госгортехнадзора. |
| 3. | В случае перехода аттестованного специалиста на новое место работы. |
| 44 | ПБ 03-273-99 Какой срок действия удостоверения после первичной аттестации для сварщиков? |
| 1. | 1 год |
| 2. | 2 года |
| 3. | 3 года |
| 45 | ПБ 03-273-99 Какой минимальный стаж работы сварщика необходим для допуска к первичной аттестации? |
| 1. | 1 год. |
| 2. | 6 месяцев. |
| 3. | 2 года. |
| 46 | ПБ 03-273-99 Какие сварщики проходят дополнительную аттестацию? |
| 1. | Сварщики перед допуском к сварочным работам, не указанным в их аттестационном удостоверении, а также после перерыва свыше 6 месяцев в выполнении сварочных работ, указанных в удостоверении. |
| 2. | Сварщики, стремящиеся повысить свой квалификационный разряд. |
| 3. | Сварщики, которым по требованию администрации предприятия необходимо повысить свою профессиональную подготовку. |
| 47 | ПБ 03-273-99 Какие сварщики проходят периодическую аттестацию? |
| 1. | Сварщики перед допуском к сварочным работам, не указанным в их аттестационном удостоверении, а также после перерыва свыше 6 месяцев в выполнении сварочных работ, указанных в удостоверении. |
| 2. | Сварщики, стремящиеся повысить свой квалификационный разряд. |
| 3. | Все сварщики в целях продления срока действия их аттестационных удостоверений на выполнение соответствующих сварочных работ. |
| 48 | ПБ 03-273-99 Какие сварщики проходят внеочередную аттестацию? |
| 1. | Сварщики перед допуском к сварочным работам, не указанным в их аттестационном удостоверении, а также после перерыва свыше 6 месяцев в выполнении сварочных работ, указанных в удостоверении. |
| 2. | Сварщики, после временного отстранения от работы за нарушение технологии сварки или повторяющееся неудовлетворительное качество производственных сварных соединений. |
| 3. | Все сварщики в целях продления срока действия их аттестационных удостоверений на выполнение соответствующих сварочных работ. |
| 49 | ПБ 03-273-99 Какой минимальный разряд должен иметь сварщик при аттестации? |
| 1. | Не ниже 6-го |
| 2. | Не ниже 5-го |
| 3. | Не ниже указанного в руководящей и нормативной документации на сварку объектов, подконтрольных Госгортехнадзору России. |
| 50 | ПБ 03-273-99 Допускается ли засчитывать стаж работы по автоматической сварке в стаж работы сварщика по ручной дуговой сварке? |
| 1. | Допускается |
| 2. | Не допускается. |
| 3. | Способ сварки для стажа не имеет значения. |
| 51 | ПБ 03-273-99 На какие виды подразделяется аттестация сварщиков? |
| 1. | Основная и дополнительная |
| 2. | Первичная и вторичная |
| 3. | Первичная, дополнительная, периодическая и внеочередная |
| 52 | ПБ 03-273-99 Какое минимальное образование должен иметь сварщик для его аттестации по «Правилам аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства»? |
| 1. | Среднее и неполное среднее |
| 2. | Может не иметь образования |
| 3. | Среднее техническое |
| 53 | ПБ 03-576-03/3 В какой цвет должна быть окрашена наружная поверхность баллона для чистого аргона? |
| 1. | Белый. |
| 2. | Серый. |
| 3. | Чёрный. |
| 54 | ПБ 03-576-03/3 В какой цвет должна быть окрашена наружная поверхность баллона для углекислоты? |
| 1. | Коричневый. |
| 2. | Голубой. |
| 3. | Тёмно-зелёный. |
| 4. | Чёрный. |
| 55 | ПБ 03-576-03/3 Каким должен быть текст и цвет надписи на баллоне для аргона? |
| 1. | «Аргон сырой», белый. |
| 2. | «Аргон технический», синий. |
| 3. | «Аргон чистый», зелёный. |
| 56 | ПБ 03-576-03/3 Каким должен быть текст и цвет надписи на баллоне для углекислоты? |
| 1. | «Углекислота чистая», чёрный. |
| 2. | «Углекислота», жёлтый. |
| 3. | «Углекислота техническая», красный. |
| 57 | По способам С какой целью выполняют разделку кромок? |
| 1. | Для уменьшения разбрызгивания металла. |
| 2. | Для удобства наблюдения за процессом сварки. |
| 3. | Для обеспечения провара на всю глубину. |
| 58 | По способам Укажите характерные дефекты при сварке тонколистового (0,5-3 мм) металла: |
| 1. | Шлаковые включения. |
| 2. | Сквозное проплавление дугой кромок с образованием отверстий (прожог). |
| 3. | Непровары корня шва. |
| 59 | По способам С какой целью выполняется притупление в корне разделки кромок? |
| 1. | Для обеспечения полного провара. |
| 2. | Для предотвращения вытекания из разделки кромок жидкого металла. |
| 3. | Для предотвращения прожога. |
| 60 | По способам Укажите, требуется ли при многослойной сварке наплавке) разбивать шов таким образом, чтобы стыкуемые участки ("замки") наплавляемого слоя не совпадали с "замками" соседних слоев. |
| 1. | Не требуется. |
| 2. | Требуется на величину не менее 5 мм. |
| 3. | Требуется на величину 12...18 мм. |
| 61 | По способам Укажите, с какой стороны рекомендуется выполнять прихватки при сборке конструкций, свариваемых дуговой сваркой с двух сторон. |
| 1. | Со стороны шва, свариваемого первым. |
| 2. | Со стороны шва, свариваемого вторым |
| 3. | С любой стороны |
| 62 | По способам Укажите последовательность двухсторонней сварки конструкций из сталей аустенитного класса. |
| 1. | Последним сваривается валик шва, обращенный к рабочей среде. |
| 2. | Последним выполняется валик (слой) шва со стороны, не контактирующей с рабочей средой. |
| 3. | Требования к последовательности сварки не регламентируется. |
| 63 | По способам Укажите обозначения однопостовых сварочных агрегатов: |
| 1. | ВД-306, ВД-401, ВД -502-2, ВДУ-506. |
| 2. | АСВ-300-7, АДБ-309, АДБ-311, АДБ-318, АДБ-3120. |
| 3. | ПД-502, ПД-305. |
| 64 | По способам Для каких целей используют балластный реостат на рабочем месте сварщика при работе от многопостового источника питания? |
| 1. | Для изменения скорости сварки. |
| 2. | Для создания крутопадающей характеристики и регулирования на рабочем месте величины сварочного тока. |
| 3. | Для дистанционного включения и выключения источника питания. |
| 65 | По способам Нужно ли менять светофильтры в зависимости от величины сварочного тока? |
| 1. | Следует менять в любом случае. |
| 2. | По усмотрению сварщика. |
| 3. | Менять при величине тока свыше 200 А. |
| 66 | По способам Длинные швы (свыше 1000 мм) преимущественно сваривают: |
| 1. | Напроход (неизменное направление сварки). |
| 2. | От середины к концам напроход. |
| 3. | От середины к концам обратноступенчатым методом. |
| 67 | По способам Короткие швы (250-350 мм) преимущественно сваривают: |
| 1. | Напроход (неизменное направление сварки). |
| 2. | От середины к концам напроход. |
| 3. | От середины к концам обратноступенчатым методом. |
| 68 | По способам Швы средней длины (350-1000 мм) преимущественно сваривают: |
| 1. | Напроход (неизменное направление сварки). |
| 2. | От середины к концам напроход. |
| 3. | От середины к концам обратноступенчатым методом. |
| 69 | По способам При ручной аргонодуговой сварке корневого шва без присадочной проволоки рекомендуемая длина дуги 1,5...2,0мм, а с присадочной проволокой 2...3мм. Почему при сварке с присадочной проволокой длина дуги должна быть больше? |
| 1. | Для повышения стабильности сварки. |
| 2. | Для удобства манипулирования сварочной проволокой в дуговом промежутке. |
| 3. | Для улучшения защиты сварочной ванны. |
| 70 | По способам Укажите высоту слоя (валика) при ручной аргонодуговой сварке стыков труб малых диаметров (менее 100 мм) из углеродистых и теплоустойчивых сталей: |
| 1. | Не менее пяти диаметров присадочной проволоки. |
| 2. | 5...6 мм. |
| 3. | 2...4 мм. |
| 71 | По способам При каком зазоре между стыками труб требуется применение присадочной проволоки при прихватке и сварке корневого слоя? |
| 1. | Более 0,5мм. |
| 2. | Не более 0,5мм. |
| 3. | Требуется независимо от зазора. |
| 72 | По способам Укажите диаметр присадочной проволоки для ручной аргонодуговой сварки стыка трубы до 219 мм. |
| 1. | 1,6...3,0 мм. |
| 2. | 0,5...1,5 мм. |
| 3. | 3,5...6 мм. |
| 73 | По способам Укажите материалы неплавящихся электродов, рекомендуемые для аргонодуговой сварки (наплавки). |
| 1. | Вольфрам. |
| 2. | Лантанированный и иттрированный вольфрам. |
| 3. | Торированный вольфрам. |
| 74 | По способам Какие рекомендуются род тока и полярность при аргонодуговой сварке (наплавке) неплавящимся электродом из низкоуглеродистой стали? |
| 1. | Переменный. |
| 2. | Постоянный ток прямой полярности. |
| 3. | Постоянный ток обратной полярности. |
| 75 | По способам Какое назначение имеет дежурная дуга при импульсно-дуговой сварке (наплавке) вольфрамовым электродом? |
| 1. | Облегчает возбуждение дуги в импульсе. |
| 2. | Исключает образование дефектов в кратере. |
| 3. | Увеличивает глубину проплавления основного металла. |
| 76 | По способам В каких защитных газах возможно применение вольфрамовых электродов? |
| 1. | В инертных газах. |
| 2. | В углекислом газе. |
| 3. | В азоте. |
| 77 | По способам Указать с какой целью затачивают конец вольфрамового электрода при выполнении аргонодуговой сварки (наплавки)? |
| 1. | Для повышения стабильного горения дуги. |
| 2. | Для лёгкого возбуждения дуги. |
| 3. | Для целей, указанных в ответах 1 и 2. |
| 78 | По способам Для чего применяется осциллятор на рабочем месте? |
| 1. | Для легкого возбуждения дуги на малых токах. |
| 2. | Повышения стабильности горения дуги. |
| 3. | Изменения величины напряжения при сварке. |
| 79 | По способам Укажите оптимальный вылет электрода из сопла горелки при аргонодуговой сварке (наплавке). |
| 1. | До 5 мм. |
| 2. | Оговаривается в паспорте на горелку. |
| 3. | Определяется сварщиком опытным путем. |
| 80 | По способам Укажите оптимальный вылет электрода из сопла горелки при аргонодуговой сварке. |
| 1. | До 5 мм. |
| 2. | Оговаривается в паспорте на горелку. |
| 3. | Определяется сварщиком опытным путем. |
| 81 | По способам Укажите, следует ли перед началом аргонодуговой сварки (наплавки) продувать аргоном газовые коммуникации и горелки. |
| 1. | Продувку коммуникаций и горелки специально проводить не следует. |
| 2. | Продувка коммуникаций и горелок выполняется по усмотрению сварщика. |
| 3. | Следует продувать аргоном газоподводящие шланги и горелку. |
| 82 | По способам Укажите оптимальный расход аргона при аргонодуговой сварке (наплавке). |
| 1. | Зависит от конструкции сопла горелки и оговаривается в паспорте на горелку. |
| 2. | Устанавливается сварщиком по скорости истечения газа. |
| 3. | 6...8 л/мин. |
| 83 | По способам Укажите оптимальный расход аргона при аргонодуговой сварке. |
| 1. | Зависит от конструкции сопла горелки и оговаривается в паспорте на горелку. |
| 2. | Устанавливается сварщиком по скорости истечения газа. |
| 3. | 6...8 л/мин. |
| 84 | По способам Укажите правильный способ проверки качества аргона для сварки (наплавки). |
| 1. | Наплавкой валика шва на пластину и последующей его переплавки неплавящимся электродом. В переплавленном валике должны отсутствовать наружные (свищеобразные) поры. |
| 2. | Опрокидыванием баллона в специальном приспособлении и проверкой на отсутствие влаги при постепенном открытии вентиля. |
| 3. | Специальным химическим анализом газа. |
| 85 | По способам Каким должен быть защитный поток газа, выходящего из сопла горелки для лучшей защиты? |
| 1. | Завихряющимся снаружи внутрь. |
| 2. | Завихряющимся изнутри наружу. |
| 3. | Ламинарным (спокойным, без завихрений). |
| 86 | По способам Для уменьшения расхода аргона при аргонодуговой сварке стыков труб с поддувом: |
| 1. | Устанавливают две удаляемые заглушки для создания камеры небольшого объема. |
| 2. | Устанавливают одну удаляемую заглушку. |
| 3. | Прекращают поддув после сварки корня шва. |
| 87 | По способам Укажите рекомендации при заварке кратера стыка: |
| 1. | Увеличивать скорость сварки и длину дуги с одновременным уменьшением величины сварочного тока. |
| 2. | Уменьшать скорость сварки и длину дуги с одновременным уменьшением величины сварочного тока. |
| 3. | Уменьшать скорость сварки и длину дуги с одновременным увеличением величины сварочного тока. |
| 88 | По способам Зажигание и гашение дуги производят: |
| 1. | На основном металле. |
| 2. | В разделке или на уже наложенном шве на расстоянии 20... 25 мм от его конца. |
| 3. | По усмотрению сварщика. |
| 89 | По способам Укажите, какие защитные газы и смеси рекомендуется применять при сварке (наплавке) аустенитных сталей? |
| 1. | Углекислый газ. |
| 2. | Аргон; смесь аргона с кислородом (до 3%); смесь аргона с углекислым газом (до 25%). |
| 3. | Аргон; смеси аргона с углекислым газом и кислородом (с содержанием углекислого газа до 50% и кислорода до 5%). |
| 90 | По способам При сварке в защитном газе плавящимся электродом образуются брызги расплавленного металла, которые прилипают к мундштуку и соплу и могут привести к закорачиванию сварочной цепи. Во избежание этого применяют: |
| 1. | Повышенный расход защитного газа. |
| 2. | Специальную сварочную проволоку. |
| 3. | Керамические сопла, металлокерамические или металлические водоохлаждаемые, а также защитные (силиконовые) смазки. |
| 91 | По способам Как проверяют качество защитного газа перед использованием его на производственном участке? |
| 1. | Не проверяют. |
| 2. | На отсутствие в баллоне влаги путем его опрокидывания в приспособлении и незначительного открытия вентиля до полного выхода влаги. |
| 3. | Путем наплавки на пластину или поверхность трубы валика длиной 100...150 мм. По внешнему виду поверхности устанавливается надежность защиты (должны отсутствовать поверхностные поры). |
| 92 | По способам Следует ли подогревать углекислый газ перед выполнением сварки? |
| 1. | Следует. |
| 2. | Не следует. |
| 3. | По усмотрению сварщика. |
| 93 | По способам Укажите род и полярность тока при сварке (наплавке) в среде защитного газа. |
| 1. | Постоянный ток прямой полярности. |
| 2. | Постоянный ток обратной полярности. |
| 3. | Переменный ток. |
| 94 | По способам С какой целью в сварочные проволоки для сварки в защитных газах вводят кремний и марганец? |
| 1. | Для легирования металла шва и повышения прочностных свойств. |
| 2. | Для раскисления металла и устранения вредного влияния кислорода в результате диссоциации углекислого газа. |
| 3. | Для связывания вредных примесей и улучшения пластичности металла шва. |
| 95 | По способам В какой цвет окрашивают баллоны с двуокисью углерода и с окраской баллонов с какими газами это совпадает? |
| 1. | Серый, с аргоном и гелием. |
| 2. | Коричневый, с гелием. |
| 3. | Черный, со сжатым воздухом. |
| 96 | По способам При каком рабочем давлении углекислый газ находится в баллоне при нормальной температуре? |
| 1. | 15 МПа. |
| 2. | 7,5 МПа. |
| 3. | 40 МПа. |
| 97 | По способам Какую плотность имеет углекислый газ по сравнению с воздухом? |
| 1. | Больше. |
| 2. | Меньше. |
| 3. | Плотности близки. |
| 98 | По способам При сварке (наплавке) в защитных газах обычно применяют горелки с водяным охлаждением на токах: |
| 1. | От 250 до 500 А. |
| 2. | Более 500 А. |
| 3. | До 250 А. |
| 99 | По способам Укажите все факторы, определяющие надежность газовой защиты зоны сварки при сварке в защитном газе. |
| 1. | Диаметр и форма сопла горелки и расход защитного газа. |
| 2. | Вылет электрода из сопла горелки, угол наклона горелки к изделию, диаметр и форма сопла горелки, расход защитного газа. |
| 3. | Скорость сварки, вылет электрода и угол наклона горелки к изделию. |
| 100 | По способам Как влияет увеличение расстояния от сопла горелки до поверхности металла? |
| 1. | Улучшается газовая защита зоны сварки, что позволяет увеличить скорость сварки. |
| 2. | Ухудшается газовая защита зоны сварки, что приводит к образованию пор |
| 3. | Ухудшается устойчивость горения дуги и увеличивается разбрызгивание жидкого металла. |
| 101 | По способам Чем измеряют расход защитного газа при сварке (наплавке)? |
| 1. | Газоэлектрическим клапаном. |
| 2. | Однокамерным газовым редуктором. |
| 3. | Ротаметром, двухступенчатым редуктором-расходомером. |
| 102 | По способам Укажите обозначения редукторов-расходомеров: |
| 1. | АР-10, АР-40, АР-150, ДКД-1-65 или ДКД-8-65 с РС-3, ИРКС-12, РМ-0,63 ГУЗ. РМ-1 ГУЗ, РМ-1,6 ГУЗ. |
| 2. | РБ-200, РБ-302У, РБ-500, РБК-200У3. |
| 3. | АСВ-300-7, АДБ-309, АДБ-311, АДБ-318, АДБ-3120. |
| 103 | По способам Укажите обозначения расходомеров-ротаметров: |
| 1. | АР-10, АР-40, АР-150, ДКД-1-65, ДКД-8-65. |
| 2. | РБ-200, РБ-302У, РБ-500, РБК-200У3. |
| 3. | РС-3, ИРКС-12, РМ-0,63 ГУЗ, РМ-1 ГУЗ, РМ-1,6 ГУЗ. |
| 104 | По способам Какие марки преобразователей используются для механизированной сварки (наплавки) в защитных газах? |
| 1. | ВД-201У3, УДГ-350УХЛ. |
| 2. | ВС-300У3, ВДУ-506У3, ВДУ-601У3. |
| 3. | ПСГ-500-1, ПСУ-300, ПСУ-500-2. |
| 105 | По способам Укажите рекомендуемые диаметры проволоки марок Св-08ГС или Св-08Г2С для механизированной сварки в защитных газах швов на вертикальной плоскости конструкций из углеродистой сталей: |
| 1. | 1,6...2,0 мм. |
| 2. | 1,0...1,2 мм. |
| 3. | 0,5...0,8 мм. |
| 106 | По способам Рекомендуемые диаметры проволоки марок Св-08ГС или Св-08Г2С для механизированной сварки в защитных газах швов в нижнем положении конструкций из углеродистой сталей: |
| 1. | 1,8...2,0 мм. |
| 2. | 1,2...1,6 мм. |
| 3. | 0,6...1,0 мм |
| 107 | По способам Рекомендуемый вылет электрода из мундштука перед зажиганием дуги для выполнения механизированной сварки (наплавки) в защитных газах: |
| 1. | Не более 35...45мм. |
| 2. | Не менее 65...75 мм |
| 3. | Не менее 50...60 мм. |
| 108 | По способам Для обеспечения стабильного процесса и надежной газовой защиты при механизированной сварке (наплавке) в среде защитных газов необходимо обеспечить: |
| 1. | Смещение осей отверстий в токоподводе и горелке относительно друг друга. |
| 2. | Постоянный вылет электрода и исключить прилипание проволоки к токоподводу. |
| 3. | Истекание из сопла горелки струи газа сплошным равномерным потоком. |
| 109 | РД 03-495-02/1 Укажите все виды выполняемых работ сварщиком на производстве, которые учитываются при определении направления его производственной деятельности? |
| 1. | Изготовление и ремонт. |
| 2. | Изготовление и монтаж. |
| 3. | Изготовление, монтаж (сооружение), ремонт. |
| 110 | РД 03-495-02/1 В каких случаях сварщик может быть освобожден от сдачи общего экзамена при первичной аттестации? |
| 1. | При наличии специального высшего или среднего образования по сварке. |
| 2. | При наличии разряда не ниже 6. |
| 3. | При аттестации на сварку труб из полимерных материалов. |
| 111 | РД 03-495-02/1 Какие экзамены должен сдавать сварщик при периодической аттестации. |
| 1. | Практический и специальный. |
| 2. | Общий, практический, специальный. |
| 3. | Практический |
| 112 | РД 03-495-02/1 Каков порядок сдачи аттестационных экзаменов сварщиками? |
| 1. | Сначала теоретические, а затем практический. |
| 2. | Сначала практический, а затем теоретические. |
| 3. | По усмотрению аттестационной комиссии. |
| 113 | РД 03-495-02/1 Может ли повторно пройти аттестацию сварщик, если он не выдерживает практический экзамен? |
| 1. | Может после дополнительной практической подготовки не ранее, чем через 1 месяц. |
| 2. | Может после дополнительной практической подготовки не ранее, чем через 3 месяца. |
| 3. | Может после дополнительной практической подготовки не ранее, чем через 6 месяцев. |
| 114 | РД 03-495-02/1 Какое количество вопросов задают сварщику на специальном экзамене |
| 1. | Не менее 20. |
| 2. | Не менее 15. |
| 3. | Не менее 10. |
| 115 | РД 03-495-02/1 Какие экзамены сдают сварщики при первичной аттестации в соответствии с требованиями «Технологического регламента»? |
| 1. | Практический, общий, специальный. |
| 2. | Практический и специальный. |
| 3. | Общий и специальный. |
| 116 | РД 03-495-02/1 Какие экзамены сдают сварщики при внеочередной аттестации в соответствии с требованиями «Технологического регламента»? |
| 1. | Практический, общий, специальный. |
| 2. | Практический и специальный. |
| 3. | Общий и специальный. |
| 117 | РД 558-97/1 Укажите условия охлаждения заваренного коррозионного повреждения на поверхности трубы при ремонте газопроводов. |
| 1. | Под теплоизолирующим материалом (кошмой) до полного остывания. |
| 2. | На открытом воздухе. |
| 3. | Под теплоизолирующим материалом (кошмой) до температуры 3000С, далее на открытом воздухе. |
| 118 | РД 558-97/1 Кто осуществляет визуальный контроль и обмер? |
| 1. | Контролеры ПИЛ, аттестованные на данный вид контроля. |
| 2. | Мастер участка. |
| 3. | Главный сварщик. |
| 119 | СНиП 2.05.06-85 Допускается ли устранение дефектов, выходящих на поверхность трубы путем зачистки? |
| 1. | Не допускается |
| 2. | Допускается |
| 3. | Допускается, если толщина стенки труб после зачистки не выходит за пределы допусков на толщину стенки. |
| 120 | СНиП 2.05.06-85 Какое усиление заводского сварного шва с наружной стороны должно быть у сварных труб с толщиной стенки до 10 мм? |
| 1. | 0,5-2,5 мм. |
| 2. | 0,5-3,0 мм. |
| 3. | Не менее 0,5 мм. |
| 121 | СНиП 2.05.06-85 Какое усиление заводского сварного шва с наружной стороны должно быть у сварных труб с толщиной стенки свыше 10 мм? |
| 1. | 0,5-2,5 мм. |
| 2. | 0,5-3,0 мм. |
| 3. | Не менее 0,5 мм. |
| 122 | СНиП 2.05.06-85 Какое усиление заводского сварного шва с внутренней стороны должно быть у сварных труб? |
| 1. | 0,5-2,5 мм. |
| 2. | 0,5-3,0 мм. |
| 3. | Не менее 0,5 мм. |
| 123 | СНиП 2.05.06-85 Какие требования предъявляются к концевым участкам труб? |
| 1. | На концах труб на длине не менее 150 мм усиление внутреннего шва должно быть снято до высоты 0-0,5 мм. |
| 2. | На концах труб на длине не менее 150 мм усиление внутреннего шва не должно превышать 1,5 мм. |
| 3. | К концевым участкам труб предъявляют такие же требования как и ко всей трубе. |
| 124 | СНиП 2.05.06-85 Допускается ли смещение кромок продольного или спирального шва сварных труб? |
| 1. | Не допускается. |
| 2. | Допускается не более 3 мм |
| 3. | Допускается не более 10% от номинальной толщины стенки. |
| 125 | СНиП 2.05.06-85 Косина реза торцов труб должна быть не более: |
| 1. | 3,0 мм |
| 2. | 2,5 мм |
| 3. | 2,0 мм |
| 4. | 1,5 мм |
| 126 | СНиП 2.05.06-85 Какие требования предъявляются к кромкам соединительных деталей для магистральных трубопроводов? |
| 1. | Кромки должны быть обработаны в заводских условиях для присоединения к привариваемым трубам. |
| 2. | Кромки должны быть обработаны без разделки кромок для обеспечения подгонки на монтаже. |
| 3. | Специальные требования к состоянию кромок не предъявляются. |
| 127 | СНиП 2.05.06-85 Длина патрубков прямых вставок, ввариваемых в трубопровод, во всех случаях не должна быть менее: |
| 1. | 350 мм |
| 2. | 250 мм |
| 3. | 200 мм |
| 128 | СНиП 2.05.06-85 В обвязочных трубопроводах диаметром до 530 мм на КС, ГРС, НПС допускается вваривать в трубопровод прямые вставки длиной не менее: |
| 1. | 250 мм |
| 2. | 150 мм |
| 3. | 100 мм |
| 129 | СНиП III-42-80 Перед сборкой необходимо зачистить до чистого металла кромки и прилегающие к ним внутреннюю и наружную поверхности труб на ширину не менее: |
| 1. | 5 мм. |
| 2. | 10 мм. |
| 3. | 20 мм. |
| 130 | СНиП III-42-80 При какой минимальной температуре окружающего воздуха допускается выполнение сварочных работ на магистральных трубопроводах? |
| 1. | при температуре до минус 25 0С |
| 2. | при температуре до минус 30 0С |
| 3. | при температуре до минус 50 0С |
| 131 | СНиП III-42-80 В каком случае сварщик до начала работ по монтажу магистрального трубопровода обязан сварить допускной стык? |
| 1. | При перерыве в работе > 1 месяца. |
| 2. | Изменился диаметр труб с 377 мм до 219 мм. |
| 3. | Сварка ведется с применением новых сварочных материалов. |
| 132 | СНиП III-42-80 В каком случае сварщик до начала работ по монтажу магистрального трубопровода обязан сварить допускной стык? |
| 1. | При перерыве в работе > 1 месяца. |
| 2. | Изменился диаметр труб с 377 мм до 219 мм. |
| 3. | При перерыве в работе > 3 месяцев. |
| 133 | СНиП III-42-80 Какому виду неразрушающего контроля подвергается допускной стык? |
| 1. | Визуальному и ультразвуковому. |
| 2. | Радиографическому. |
| 3. | Визуальному и радиографическому. |
| 134 | СНиП III-42-80 Что необходимо сделать при неудовлетворительных результатах визуально-измеритьельного или радиографического контроля допускного стыка? |
| 1. | Сварщик признается не выдержавшим испытание. |
| 2. | Сварщику предоставляется возможность сварить дополнительный допускной стык. |
| 3. | Сварщику предоставляется возможность сварить два дополнительных допускных стыка. |
| 4. | Сварщик должен быть отправлен на переподготовку. |
| 135 | СНиП III-42-80 Каким видам механических испытаний подлежат образцы вырезанные из допускного стыка? |
| 1. | Растяжение и изгиб. |
| 2. | Ударная вязкость и сплющивание. |
| 3. | Изгиб корнем шва наружу и ударная вязкость. |
| 136 | СНиП III-42-80 В каком случае допускается правка плавных вмятин на торцах труб? |
| 1. | Если глубина вмятин составляет до 1,5% диаметра труб. |
| 2. | Если глубина вмятин составляет до 3,5% диаметра труб. |
| 3. | Если глубина вмятин составляет до 5,0% диаметра труб. |
| 137 | СНиП III-42-80 В каком случае необходим подогрев при правке плавных вмятин на торцах труб из сталей с нормативным временным сопротивлением разрыву до 539 МПа? |
| 1. | При правке ударным инструментом. |
| 2. | При температуре окружающего воздуха от + 5 °С и ниже |
| 3. | При отрицательных температурах окружающего воздуха. |
| 138 | СНиП III-42-80 В каком случае необходим подогрев при правке плавных вмятин на торцах труб из сталей с нормативным временным сопротивлением разрыву более 539 МПа? |
| 1. | При любых температурах окружающего воздуха. |
| 2. | При отрицательных температурах окружающего воздуха. |
| 3. | При температуре окружающего воздуха от 0 °С и ниже. |
| 4. | При правке ударным инструментом. |
| 139 | СНиП III-42-80 Каким образом допускается исправлять участки и торцы труб с вмятинами глубиной более 3,5% диаметра трубы? |
| 1. | Править безударными разжимными устройствами. |
| 2. | Вырезать. |
| 3. | Править с обязательным подогревом. |
| 4. | Наплавлять. |
| 140 | СНиП III-42-80 На какую величину допускается наружное смещение кромок при сборке труб с одинаковой нормативной толщиной стенки, при дуговых методах сварки? |
| 1. | До 20 % толщины стенки трубы, но не более 3 мм.. |
| 2. | До 30 % толщины стенки трубы, но не более 2,5 мм. |
| 3. | До 20 % толщины стенки трубы, но не более 2,0 мм |
| 141 | СНиП III-42-80 Каким способом может наноситься клеймо сварщика или бригады сварщиковпри сварке труб с нормативным временным сопротивлением разрыву до 539 МПа? |
| 1. | Ударным способом. |
| 2. | Наплавкой или маркером. |
| 3. | Механическим способом или наплавкой. |
| 142 | СНиП III-42-80 Каким способом может наноситься клеймо сварщика или бригады сварщиков при сварке труб с нормативным временным сопротивлением разрыву 539 МПа и более? |
| 1. | Наплавкой или маркером. |
| 2. | Несмываемой краской. |
| 3. | Электрографическим способом или наплавкой. |
| 143 | СНиП III-42-80 Где наносится клеймо сварщика? |
| 1. | На каком расстоянии 50 – 100 мм от сварного шва в верхней полуокружности трубы. |
| 2. | На каком расстоянии 200 – 250 мм от сварного шва в верхней полуокружности трубы. |
| 3. | На каком расстоянии 100 – 150 мм от сварного шва в верхней полуокружности трубы. |
| 144 | СНиП III-42-80 При какой скорости ветра запрещается производить сварочные работы на монтаже магистральных трубопроводах без инвентарных укрытий? |
| 1. | свыше 5 м/сек |
| 2. | свыше 10 м/сек |
| 3. | свыше 15 м/сек |
| 145 | СП 105-34-96 Можно ли смешивать газы в баллонах и емкостях, в которых они поставляются, если затем эта смесь газов используется для сварки газопроводов? |
| 1. | Можно. |
| 2. | Нельзя. |
| 3. | Не регламентируется. |
| 146 | СП 105-34-96 Какие дефекты не допускаются на поверхности труб, используемых для изготовления газопроводов? |
| 1. | Поверхностные поры глубиной более 0,1 мм, царапины, риски и задиры глубиной более 0,1 мм; |
| 2. | Следы от краски для маркировки, окалина; |
| 3. | Местные перегибы, гофры и вмятины; расслоения на концах труб. |
| 147 | СП 105-34-96 Какие мероприятия требуется провести при обнаружении расслоения концов труб? |
| 1. | По результатам дополнительного ультразвукового контроля концы труб с расслоением подлежат вырезке. |
| 2. | По результатам дополнительного ультразвукового контроля концы труб с расслоением подлежат зачистке механическим способом до устранения расслоений. |
| 3. | Необходимо произвести наплавку торца трубы и последующую обработку кромки. |
| 148 | СП 105-34-96 Какие требования предъявляются к трубам, пораженным коррозией? |
| 1. | В местах, пораженных коррозией, толщина стенки труб не должна выходить за пределы минусовых допусков, установленных ТУ на поставку. |
| 2. | В местах, пораженных коррозией, толщина стенки труб не должна уменьшаться на величину более 0,5% толщины. |
| 3. | В местах, пораженных коррозией, глубина коррозии не должна превышать 2 мм. |
| 149 | СП 105-34-96 Каким образом проводится контроль толщины стенок труб после проведения зачисток на их поверхности царапин, рисок, задиров? |
| 1. | Визуально. |
| 2. | С помощью измерительных приборов: штангенциркуля, микрометра. |
| 3. | С помощью ультразвукового толщиномера. |
| 150 | СП 105-34-96 Каким образом исправляются вмятины, имеющие рванины, на поверхности труб, используемых для изготовления газопроводов? |
| 1. | Сначала рванины выбираются механическим способом и после контроля полноты выборки завариваются ручной дуговой сваркой, а затем проводится исправление вмятин. |
| 2. | Такие вмятины исправляются по специальной ремонтной технологии. |
| 3. | Такие вмятины исправлению не подлежат. |
| 151 | СП 105-34-96 Какие дефекты кромок труб, используемых для изготовления газопроводов, допускается ремонтировать сваркой? |
| 1. | Косина реза не более 5,5% от диаметра трубы. |
| 2. | Забоины, задиры глубиной не более 10 мм. |
| 3. | Трещины глубиной не более 5мм с последующей механической зачисткой мест исправления дефектов. |
| 152 | СП 105-34-96 Каким образом следует проводить контроль температуры предварительного и/или сопутствующего подогрева при сварке газопроводов? |
| 1. | Контроль следует выполнять перед началом сварки на расстоянии 15мм от торца трубы и в пределах 60-75 мм не менее, чем в трех точках по периметру трубы контактными термопарами или термокарандашами. |
| 2. | Контроль следует выполнять перед началом сварки на расстоянии 15мм от торца трубы и в пределах 15-25 мм не менее, чем в четырех точках по периметру трубы контактными термопарами. |
| 3. | Контроль следует выполнять перед началом сварки на расстоянии 50мм от торца трубы и в пределах 100-175 мм не менее, чем в двух точках по периметру трубы контактными термопарами или термокарандашами. |
| 153 | СП 105-34-96 Можно ли выполнять приварку временных технологических креплений (планок, скоб) к телу трубы при изготовлении газопроводов? |
| 1. | Можно. |
| 2. | Запрещается. |
| 3. | Не регламентируется. |
| 154 | СП 105-34-96 Какие работы относятся к специальным при сварке газопроводов? |
| 1. | Сварка стыков по специальной технологии. |
| 2. | Сварка захлестов, приварка катодных выводов. |
| 3. | Сварка стыков труб диаметром более 1420 мм. |
| 155 | СП 105-34-96 Какой контроль должны проходить разнотолщинные сварные соединения? |
| 1. | Радиографический контроль – 100%. |
| 2. | Должны быть заварены контрольные образцы-свидетели и проведены механические испытания. |
| 3. | Цветная дефектоскопия – 100%. |
| 156 | СП 105-34-96 Какой контроль должны проходить стыки захлестов при изготовлении газопроводов? |
| 1. | Цветная дефектоскопия – 100%. |
| 2. | Радиографический контроль – 100%. |
| 3. | Должны быть заварены контрольные образцы-свидетели и проведены механические испытания. |
| 157 | СП 105-34-96 В какое место трубопровода разрешается приварка катодных выводов? |
| 1. | Только к сварным швам. |
| 2. | Только к телу трубы. |
| 3. | Не регламентируется. |
| 158 | СП 105-34-96 Разрешается ли ремонт трещин в сварных стыках газопроводов? |
| 1. | Разрешается ремонт любых трещин. |
| 2. | Разрешается ремонт только кратерных трещин. |
| 3. | Никакие трещины ремонтировать не разрешается. |
| 159 | СП 105-34-96 Какой должна быть длина ремонтируемого участка относительно длины дефекта при ремонте стыков газопроводов? |
| 1. | Длина ремонтируемого участка должна превышать длину дефекта не менее, чем на 30 мм в каждую сторону. |
| 2. | Длина ремонтируемого участка должна превышать длину дефекта не менее, чем на 50 мм в каждую сторону. |
| 3. | Длина ремонтируемого участка должна превышать длину дефекта не менее, чем на 100 мм в каждую сторону. |
| 160 | СП 105-34-96 Чем должен регламентироваться режим предварительного подогрева при ремонте стыков газопроводов? |
| 1. | Технологической инструкцией и технологической картой на ремонтные работы. |
| 2. | Письменным распоряжением технолога по сварке. |
| 3. | Устными указаниями мастера. |
| 161 | СП 105-34-96 Укажите требования к опорам при проведении термической обработки сварных стыков газопроводов? |
| 1. | Перед термообработкой стыка следует установить временные опоры по обе стороны от него, на расстоянии не более 250-300 мм. |
| 2. | Временные опоры и узел закрепления устанавливают только в случае термообработки сварных соединений труб диаметром более 1420 мм. |
| 3. | Перед термообработкой стыка следует установить временные опоры по обе стороны от него, которые следует убирать только после полного охлаждения стыка. |
| 162 | СП 105-34-96 Можно ли выполнять термообработку сварных стыков газопроводов, если оба конца монтируемого участка трубопровода закреплены? |
| 1. | Можно. |
| 2. | Нельзя. |
| 3. | Не регламентируется. |
| 163 | СП 105-34-96 Можно ли выполнять термообработку сварных стыков газопроводов, если оба конца монтируемого участка трубопровода свободны (не закреплены)? |
| 1. | Можно. |
| 2. | Нельзя. |
| 3. | Не регламентируется. |
| 164 | СП 105-34-96 В каких случаях допускается проводить визуальный и измерительный контроль только с наружной поверхности сварных соединений? |
| 1. | Контроль захлесточных стыков и сварных соединений труб диаметром более 720 мм. |
| 2. | Качество швов всегда оценивают по результатам осмотра наружной и внутренней поверхности сварных соединений. |
| 3. | Контроль захлесточных стыков и стыков труб диаметром 720 мм и менее. |
| 165 | СП 34-116-97 Каким способом допускается выполнять двухстороннюю разделку кромок трубы под сварку. |
| 1. | Механической обработкой и газовой резкой. |
| 2. | Газовой резкой с последующей зачисткой кромок шлифмашинкой. |
| 3. | Только механической обработкой. |
| 166 | СП 34-116-97 Каким способом рекомендуется выполнять одностороннюю разделку кромок трубы под сварку. |
| 1. | Механической обработкой и газовой резкой с последующей зачисткой кромок шлифмашинкой.. |
| 2. | Газовой резкой. |
| 3. | Только механической обработкой. |
| 167 | СП 34-116-97 Каким способом рекомендуется выполнять одностороннюю разделку кромок трубы под сварку. |
| 1. | Механической обработкой и газовой резкой. |
| 2. | Газовой резкой. |
| 3. | Механической обработкой. |
| 168 | СП 34-116-97 Как следует поступить, если необходимо произвести сборку стыков труб с деталями трубопроводов и патрубками арматуры, а разность толщин стенок превышает 5 мм? |
| 1. | После сварки наложить облицовочный шов для обеспечения плавного перехода от более толстой к более тонкой стенки. |
| 2. | Произвести наплавку на трубу с меньшей толщиной стенки. |
| 3. | Произвести сборку и сварку стыка через переходник по толщине или патрубок промежуточной толщины длиной не менее 250 мм |
| 169 | СП 34-116-97 Как следует взаимно располагать заводские стыки труб при сборке кольцевого стыка промыслового трубопровода; |
| 1. | И продольные и спиральные стыки соседних труб должны быть смещены друг относительно друга. Величина смещения зависит от диаметра трубы. |
| 2. | Спиральные стыки соседних труб допускается совмещать в кольцевом стыке. |
| 3. | И продольные и спиральные стыки соседних труб должны быть смещены друг относительно друга на величину не менее 100 мм. |
| 170 | СП 34-116-97 Как должны располагаться по отношению к заводскому шву трубы начало и конец сварного шва кольцевых стыков промысловых трубопроводов? |
| 1. | Должен отстоять от заводского шва трубы (детали, арматуры) не ближе 75 мм для труб диаметром от 426 до 1020 мм. |
| 2. | Должен отстоять от заводского шва трубы (детали, арматуры) не ближе 100 мм для труб диаметром от 426 до 1020 мм. |
| 3. | Должен отстоять от заводского шва трубы (детали, арматуры) не ближе 100 мм для труб диаметром до 1020 мм. |
| 171 | СП 34-116-97 Как должны располагаться по отношению к заводскому шву трубы начало и конец сварного шва кольцевых стыков промысловых трубопроводов? |
| 1. | Должен отстоять от заводского шва трубы (детали, арматуры) не ближе 50 мм для труб диаметром от 426 до 1020 мм. |
| 2. | Должен отстоять от заводского шва трубы (детали, арматуры) не ближе 100 мм для труб диаметром от 426 до 1020 мм. |
| 3. | Должен отстоять от заводского шва трубы (детали, арматуры) не ближе 100 мм для труб диаметром более 1020 мм. |
| 172 | СП 34-116-97 Как должны располагаться места начала и окончания сварки последующего слоя (т.н. "замки" шва) по отношению к “замкам” шва предыдущего слоя? |
| 1. | Не ближе 50 мм от "замков" предыдущего слоя шва для труб любого диаметра. |
| 2. | Для труб диаметром 426 мм и более не ближе 100 мм от "замков" предыдущего слоя шва. |
| 3. | Взаимное расположение “замков” может совпадать, если участок “замков” предыдущего шва был тщательно зачищен абразивным инструментом. |
| 173 | СП 34-116-97 Как должны располагаться места начала и окончания сварки (т.н. "замки" шва) соседних швов в одном слое? |
| 1. | Не ближе 75 мм друг от друга для труб любого диаметра. |
| 2. | Для труб диаметром 426 мм и более не ближе 100 мм. |
| 3. | "Замки" соседних валиков должны быть смещены один относительно другого не менее чем на 30 мм. |
| 174 | СП 34-116-97 Как рекомендуется осуществлять ремонт стыка с трещиной длиной до 50 мм включительно? |
| 1. | Дефектный участок полностью удаляют газовой строжкой и заваривают вновь. |
| 2. | Засверливаются два отверстия на расстоянии не менее 30 мм от краев трещины с каждой стороны, дефектный участок вышлифовывается полностью и заваривается вновь. |
| 3. | Сварной шов с трещиной ремонту не подлежит. Он должен быть удален. |
| 175 | СП 34-116-97 Как рекомендуется осуществлять ремонт наружных и внутренних недопустимых подрезов? |
| 1. | Наплавкой ниточных валиков толщиной не более 3 мм. |
| 2. | Вышлифовкой и последующей заваркой участков швов с недопустимыми подрезами. |
| 3. | Засверливают два отверстия на расстоянии не менее 30 мм от краев участка с подрезом, вышлифовывают полностью и заваривают вновь. |
| 176 | СП 34-116-97 Допускается ли повторный ремонт дефектных участков швов? |
| 1. | Допускается не более двух раз на одном участке. |
| 2. | Допускается как временная мера на период гидравлических испытаний с последующей врезкой катушки. |
| 3. | Не допускается. |
| 177 | СП 34-116-97 Какие требования предъявляются к качеству поверхности облицовочного слоя? |
| 1. | Допускаются отдельные углубления между валиками не более 3 мм. |
| 2. | Облицовочный слой должен быть сварен без западаний (углублений) между валиками и без образования грубой чешуйчатости. |
| 3. | Допускаются чешуйчатость высотой до 2,5 мм. |
| 178 | СП 34-116-97 Допускается ли механическая обработка поверхности облицовочного слоя с грубой чешуйчатостью? |
| 1. | Не допускается. |
| 2. | Допускаются зашлифовывать участки шва с грубой чешуйчатостью, превышающей вышеприведенные нормы |
| 3. | Допускаются зашлифовывать участки шва с грубой чешуйчатостью, не затрагивая участки перехода от шва к основному металлу. |
| 179 | СП 34-116-97 Как рекомендуется выполнять сборку и сварку “захлестов”? если оба концевых участка трубопровода защемлены (соединены с патрубками запорной арматуры и пр.)? |
| 1. | Только сваркой одного кольцевого захлесточного стыка |
| 2. | Сваркой одного кольцевого захлесточного стыка или вваркой катушки с выполнением двух кольцевых стыков. |
| 3. | Путем вварки катушки с выполнением двух кольцевых стыков. |
| 180 | СП 34-116-97 Как производят подготовку торца трубы при сварке захлестов? |
| 1. | Производят ручную или механизированную газовую резку и последующую обработку торца ручным абразивным инструментом. |
| 2. | Производят механизированную газовую резку размеченного участка и последующую обработку торца механизированным абразивным инструментом. |
| 3. | Производят ручную или плазменнодуговую резку и последующую обработку торца ручным абразивным инструментом. |
| 181 | СП 34-116-97 Как следует поступать в тех случаях, когда при сборке захлестов величина зазора в стыке превышает допустимую? |
| 1. | Вырезать стык и установить катушку. |
| 2. | Подогреть трубы с двух сторон от стыка для уменьшения зазора за счет теплового расширения металла труб. |
| 3. | Приварить к трубе стяжки и растянуть трубу. |
| 182 | СП 34-116-97 В каких случаях допускается оставлять незаконченными сварные соединения захлесточного стыка? |
| 1. | После выполнения корневого и горячего проходов. |
| 2. | Сварные соединения запрещается оставлять незаконченными. |
| 3. | После заполнения разделки кромок не менее чем на 50%. |
| 183 | СП 34-116-97 Что следует предпринять, если при сварке захлесточного стыка необходим вынужденный перерыв? |
| 1. | Поддерживать температуру стыка не ниже 1500С, если длительность перерыва не более 1 часа. |
| 2. | Сварку захлесточных стыков следует выполнять без перерывов. |
| 3. | Произвести термическую обработку стыка перед возобновлением сварки. |
| 184 | СП 34-116-97 При каком диаметре трубы ремонт сварных стыков, выполненных контактной сваркой оплавлением, производится только с наружной стороны? |
| 1. | При любом диаметре. |
| 2. | При диаметре более 800 мм. |
| 3. | При диаметре более 1020 мм. |
| 185 | СП 34-116-97 При каком диаметре трубы ремонт сварных стыков, выполненных дуговой сваркой, производится изнутри? |
| 1. | При любом диаметре. |
| 2. | При диаметре более 800 мм. |
| 3. | При диаметре 1020 мм и более. |
| 186 | СП 34-116-97 Следует ли как-либо отмечать стык, подвергшийся ремонту? |
| 1. | Достаточно указать сведения о ремонте стыка в журнале сварочных работ. |
| 2. | Места ремонта и номер ремонтируемого сварного стыка должны указываться несмываемой краской на трубе. |
| 3. | В месте ремонта должно быть поставлено клеймо сварщика, выполнившего ремонт. |
| 187 | СП 34-116-97 Как осуществляется ремонт сварных соединений с трещиной трубопроводов, транспортирующих сероводородсодержащие продукты? |
| 1. | Трещины длиной до 50 мм необходимо удалить с помощью механической обработки и заварить с использованием электродов с основным покрытием. |
| 2. | Необходимо вырезать стык и становить катушку. |
| 3. | Необходимо по концам трещины просверлить отверстия диаметром 5 мм и заварить участок с трещиной. |
| 188 | СП 34-116-97 При каком диаметре труб трубопроводов, транспортирующих сероводородсодержащие продукты, допускается производить ремонт изнутри? |
| 1. | Ремонт стыков сваркой изнутри трубы не допускается. |
| 2. | При диаметре более 820 мм. |
| 3. | При диаметре 1020 мм и более. |
| 189 | СП 34-116-97 При какой температуре окружающей среды необходимо производить предварительный подогрев при ремонте стыков труб трубопроводов, транспортирующих сероводородсодержащие продукты? |
| 1. | При температуре воздуха ниже +50С предварительный подогрев следует довести до 150 °С. |
| 2. | Предварительный подогрев следует довести до 150 °С при любой температуре воздуха. |
| 3. | При температуре воздуха ниже +50С предварительный подогрев следует довести до 50 °С. |
| 190 | СП 34-116-97 Какие требования предъявляются к изготовлению соединительных деталей промысловых трубопроводов? |
| 1. | Должна применятся многопроходная сварка с обязательной подваркой корня шва при диаметре 300 мм и более. |
| 2. | Должна применятся двухсторонняя сварка с обязательной подваркой корня шва при диаметре 500 мм и более. |
| 3. | Должна применятся односторонняя сварка на остающейся подкладке. |
| 191 | СП 34-116-97 Какая овальность концов труб допускается при строительстве промысловых трубопроводов? |
| 1. | Не более 3% |
| 2. | Не более 1% для труб с толщиной стенки менее 20 мм и 0,8% для труб с толщиной стенки 20 мм и более. |
| 3. | Не более 0,8% для труб с толщиной стенки менее 20 мм и 1% для труб с толщиной стенки 20 мм и более. |
| 192 | СП 34-116-97 Допускаются ли расслоение металла трубы, предназначенной для промысловых трубопроводов? |
| 1. | Допускаются расслоения размером не более 15 мм в зоне шириной не более 40 мм от торцов труб. |
| 2. | Не допускаются расслоения размером не более 5 в зоне шириной не менее 200 мм от торцов труб |
| 3. | Не допускается никаких расслоений, выходящих на торцы труб и приварных изделий. |
| 193 | СП 34-116-97 В каких пределах допускается косина реза торцов трубы для магистральных трубопроводов? |
| 1. | 1,2 мм для труб диаметром до 1020 мм и 1,6 мм для труб диаметром 1020 мм и более. |
| 2. | 1,6 мм для труб диаметром до 820 мм и 2,4 мм для труб диаметром 820 мм и более. |
| 3. | 1,2 мм для труб диаметром до 720 мм и 2,0 мм для труб диаметром 720 мм и более. |