Оборудование химических, нефтехимических, нефтеперерабатывающих и взрывопожароопасных производств. 1.Оборудование химических, нефтехимических, нефтеперерабатывающих производств, работающее под давлением до 16 МПа. Уровень:I Способ сварки:РАД

5.01.1.02.ОХНВП-I-РАД

| 1 | ГОСТ 16037-80 Какой может быть высота усиления сварного шва труб, сваренного в потолочном положении, относительно высоты усиления шва, сваренного в нижнем положении? |
| --- | --- |
| 1. | Большей. |
| 2. | Меньшей. |
| 3. | Большей (только при сварке труб диаметром больше 150 мм). |
| 2 | ГОСТ 16037-80 Какова допустимая величина выпуклости углового шва при сварке труб в нижнем положении? |
| 1. | До 2-х мм. |
| 2. | До 3-х мм. |
| 3. | До 4-х мм. |
| 3 | ГОСТ 16037-80 Какова допустимая величина выпуклости углового шва при сварке труб в вертикальном положении? |
| 1. | До 2-х мм. |
| 2. | До 3-х мм. |
| 3. | До 4-х мм. |
| 4 | ГОСТ 16037-80 Какова допустимая величина выпуклости углового шва при сварке труб в потолочном положении? |
| 1. | До 2-х мм. |
| 2. | До 3-х мм. |
| 3. | До 4-х мм. |
| 5 | ГОСТ 16037-80 Укажите допускаемую вогнутость углового шва при сварке стальных труб. |
| 1. | До 30% величины катета, но не более 2-х мм. |
| 2. | До 30% величины катета, но не более 3-х мм. |
| 3. | До 20% величины катета, но не более 2-х мм. |
| 6 | ГОСТ 16037-80 Допустима ли сварка корня шва труб способом, отличным от основного способа сварки? |
| 1. | Да, для сварных соединений с толщиной стенки более 4-х мм. |
| 2. | Да, для сварных соединений с толщиной стенки более 10 мм. |
| 3. | Нет. |
| 7 | ГОСТ 16037-80 Как следует подготовить кромки к сварке труб одинакового внутреннего диаметра, но с разной толщиной стенки: 4 и 6 мм? |
| 1. | Так же, как для деталей одинаковой толщины, конструктивные элементы кромок следует выбирать по большей толщине. |
| 2. | Так же, как для деталей одинаковой толщины, конструктивные элементы кромок следует выбирать по меньшей толщине. |
| 3. | На детали, имеющей большую толщину, необходимо сделать скос под углом 13 - 15 градусов до толщины тонкой детали. |
| 8 | ГОСТ 16037-80 Как следует подготовить кромки к сварке труб одинакового внутреннего диаметра, но с разной толщиной стенки: 8 и 12 мм? |
| 1. | Так же, как для деталей одинаковой толщины, конструктивные элементы кромок следует выбирать по большей толщине. |
| 2. | Так же, как для деталей одинаковой толщины, конструктивные элементы кромок следует выбирать по меньшей толщине. |
| 3. | На детали, имеющей большую толщину, необходимо сделать скос под углом 13 - 15 градусов до толщины тонкой детали. |
| 9 | ГОСТ 16037-80 Из какого материала должны изготавливать остающиеся после сварки труб из легированных сталей подкладки и муфты? |
| 1. | Из материала того же класса, что и свариваемые трубы. |
| 2. | Из материала с той же пластичностью, что и свариваемые трубы. |
| 3. | Из стали той же марки. |
| 10 | ГОСТ 16037-80 Для сварки каких труб могут быть использованы остающиеся подкладки из стали 20? |
| 1. | Для сварки труб из стали любых марок. |
| 2. | Для сварки труб из любой углеродистой стали. |
| 3. | Для сварки труб из стали 20. |
| 11 | ГОСТ 16037-80 Укажите рекомендуемую величину зазора при сварке встык труб с толщиной стенки 2 мм без подкладного кольца. |
| 1. | От 0,5 до 1,5 мм. |
| 2. | От 0,5 до 1,0 мм. |
| 3. | От 1,0 до 1,5 мм. |
| 12 | ГОСТ 16037-80 Укажите рекомендуемую величину зазора при сварке встык труб с толщиной стенки 4 мм без подкладного кольца. |
| 1. | От 0,5 до 1,5 мм. |
| 2. | От 1,0 до 2,0 мм. |
| 3. | От 1,5 до 2,0 мм. |
| 13 | ГОСТ 16037-80 Укажите рекомендуемую величину зазора при сварке встык труб с толщиной стенки 2 мм на съемном кольце. |
| 1. | От 2-х до 3-х мм. |
| 2. | От 1 до 2-х мм. |
| 3. | От 1 до 3-х мм. |
| 14 | ГОСТ 16037-80 Укажите рекомендуемую величину зазора при сварке встык труб с толщиной стенки 2 мм на остающемся подкладном кольце. |
| 1. | От 2-х до 3-х мм. |
| 2. | От 1 до 2-х мм. |
| 3. | От 1 до 3-х мм. |
| 15 | ГОСТ 16037-80 До какой толщины стенки рекомендуется стыковая сварка труб без подкладных колец при односторонней V-образной разделке? |
| 1. | До 16 мм. |
| 2. | До 20 мм. |
| 3. | До 25 мм. |
| 16 | ОСТ 26-01-1183-82 Какой марки вольфрамовые электроды рекомендуется применять для сварки алюминия и его сплавов? |
| 1. | ВЛ. |
| 2. | ВИ. |
| 3. | ВЛ и ВИ. |
| 17 | ОСТ 26-01-1183-82 Какой защитный газ должен применяться для сварки алюминия? |
| 1. | Аргон. |
| 2. | Гелий. |
| 3. | Аргон и гелий. |
| 18 | ОСТ 26-01-1183-82 Сварщик может приступить к сварке алюминиевого аппарата после: |
| 1. | Сборки. |
| 2. | Разрешения мастера. |
| 3. | Установления контролером ОТК правильности сборки и зачистки всех поверхностей металла, подлежащих сварке. |
| 19 | ОСТ 26-01-1183-82 Каким способом можно производить зачистку кромок? |
| 1. | Механически |
| 2. | Механически исключая применение абразивных материалов |
| 3. | Абразивным инструментом |
| 20 | ОСТ 26-01-1183-82 Допускаются ли трещины в сварных соединениях алюминиевых аппаратов? |
| 1. | Нет. |
| 2. | Да, только продольные. |
| 3. | Да, только поперечные. |
| 21 | ОСТ 26-01-1183-82 Допускаются ли наплывы (натеки) и брызги металла в сварных соединениях алюминиевых аппаратов? |
| 1. | Да. |
| 2. | Да, только снаружи. |
| 3. | Нет. |
| 22 | ОСТ 26-01-1183-82 Допускаются ли незаваренные кратеры в сварных соединениях алюминиевых аппаратов? |
| 1. | Да. |
| 2. | Да, только снаружи. |
| 3. | Нет. |
| 23 | ОСТ 26-01-1183-82 Допускаются ли свищи в сварных соединениях алюминиевых аппаратов? |
| 1. | Да. |
| 2. | Нет. |
| 3. | Да, только снаружи. |
| 24 | ОСТ 26-01-1183-82 Допускаются ли прожоги в сварных соединениях алюминиевых аппаратов? |
| 1. | Нет. |
| 2. | Да. |
| 3. | Да, только снаружи. |
| 25 | ОСТ 26-01-1183-82 Допускаются ли подрезы в сварных соединениях алюминиевых аппаратов? |
| 1. | Да, глубиной не более 0,5 мм |
| 2. | Нет. |
| 3. | Да |
| 26 | ОСТ 26-01-1183-82 Смещение кромок в сварных швах змеевиков алюминиевых аппаратов при толщине стенки трубы S до 3 мм не должно превышать: |
| 1. | 0,2S |
| 2. | 0,1S+0,3 |
| 3. | 0,15S |
| 27 | ОСТ 26-01-1183-82 Смещение кромок в сварных швах змеевиков алюминиевых аппаратов при толщине стенки трубы S свыше 3 до 6 мм не должно превышать: |
| 1. | 0,2S |
| 2. | 0,1S+0,3 |
| 3. | 0,15S |
| 28 | ОСТ 26-01-1183-82 Смещение кромок в сварных швах змеевиков алюминиевых аппаратов при толщине стенки трубы S свыше 6 до 10 мм не должно превышать: |
| 1. | 0,2S |
| 2. | 0,1S+0,3 |
| 3. | 0,15S |
| 29 | ОСТ 26-01-1183-82 Смещение кромок в сварных швах змеевиков алюминиевых аппаратов при толщине стенки трубы S свыше 10 до 20 мм не должно превышать: |
| 1. | 0,05S |
| 2. | 0,1S+0,3 |
| 3. | 0,15S |
| 30 | ОСТ 26-01-1183-82 Смещение кромок в сварных швах змеевиков алюминиевых аппаратов при толщине стенки трубы S свыше 20 мм не должно превышать: |
| 1. | 0,05S |
| 2. | 0,1S, но не более 3 мм |
| 3. | 0,15S |
| 31 | ОСТ 26-01-1183-82 На каком расстоянии от стыка должно располагаться клеймо сварщика на змеевике алюминиевого аппарата? |
| 1. | 30-50 мм |
| 2. | 35-50 мм |
| 3. | Не более 100 мм |
| 32 | ОСТ 26-01-1183-82 При какой температуре должны производится сварочные работы на алюминиевых аппаратах? |
| 1. | Не ниже -5°С |
| 2. | Не ниже 0°С |
| 3. | Не ниже +5°С |
| 33 | ОСТ 26-01-1183-82 На сколько необходимо перекрывать начало кольцевого шва при сварке алюминиевых аппаратов всеми способами сварки, кроме автоматической под флюсом при толщине стенки до 10 мм |
| 1. | Не менее 15 мм |
| 2. | Не менее 30 мм |
| 3. | Не менее 40 мм |
| 34 | ОСТ 26-01-1183-82 На сколько необходимо перекрывать начало кольцевого шва при сварке алюминиевых аппаратов всеми способами сварки, кроме автоматической под флюсом при толщине стенки свыше 10 мм |
| 1. | Не менее 15 мм |
| 2. | Не менее 30 мм |
| 3. | Не менее 40 мм |
| 35 | ОСТ 26-01-1183-82 Смещение кромок в стыковых соединениях, определяющих прочность алюминиевых аппаратов должно быть: |
| 1. | Не более 10% толщины более тонкого листа, но не более 3 мм |
| 2. | Не более 10% толщины более тонкого листа, но не более 5 мм |
| 3. | Не более 25% толщины более тонкого листа, но не более 5 мм |
| 36 | ОСТ 26-01-1183-82 Смещение кромок в стыковых соединениях, алюминиевых аппаратов должно быть: |
| 1. | Не более 10% толщины более тонкого листа, но не более 3 мм |
| 2. | Не более 10% толщины более тонкого листа, но не более 5 мм |
| 3. | Не более 25% толщины более тонкого листа, но не более 5 мм |
| 37 | ОСТ 26-01-858-94 Аргон какого сорта по ГОСТ 10157 допускается применять при сварке никелевых сосудов? |
| 1. | Только высшего |
| 2. | Высшего и первого |
| 3. | Высшего, первого и второго |
| 38 | ОСТ 26-01-858-94 При какой температуре воздуха допускается производить сварочные работы при изготовлении никелевых аппаратов? |
| 1. | Не ниже 0°С |
| 2. | Не ниже +5°С |
| 3. | Не ниже +10°С |
| 39 | ОСТ 26-01-858-94 На какую глубину необходимо ставить ударное клеймо сварщика при изготовлении никелевых аппаратов? |
| 1. | Не более 0,1 мм |
| 2. | 0,1-0,3 мм |
| 3. | 0,3-0,5 мм |
| 40 | ОСТ 26-01-858-94 Требуется ли удалять цвета побежалости с поверхности каждого валика сварного шва никелевого аппарата? |
| 1. | Да |
| 2. | Только с поверхности шва |
| 3. | Цвета побежалости не допускаются |
| 41 | ОСТ 26-01-858-94 Какую зону, прилегающую к свариваемым кромкам, необходимо зачистить при изготовлении никелевых аппаратов? |
| 1. | 15-20 мм |
| 2. | Не менее 20 мм |
| 3. | Не менее 50 мм |
| 42 | ОСТ 26-01-858-94 На какую длину необходимо зачищать концы труб с наружной стороны предназначенных для приварки в трубную решетку никелевого теплообменника? |
| 1. | 10 мм |
| 2. | 20 мм |
| 3. | Толщина трубной решетки + 10 мм |
| 43 | ОСТ 26-01-858-94 На какую длину необходимо зачищать концы труб с внутренней стороны предназначенных для приварки в трубную решетку никелевого теплообменника? |
| 1. | 10 мм |
| 2. | 20 мм |
| 3. | Толщина трубной решетки + 10 мм |
| 44 | ОСТ 26-01-858-94 Каким должен быть зазор между наружной поверхностью трубы и отверстием трубной решетки при приварке трубок никелевого теплообменника? |
| 1. | Не более 0,1 мм на сторону |
| 2. | Не более 0,2 мм на сторону |
| 3. | Не более 0,3 мм на сторону |
| 45 | ОСТ 26-01-900-79 Кто устанавливает правильность сборки и зачистки перед сваркой всех поверхностей медного аппарата? |
| 1. | Мастер |
| 2. | Главный сварщик |
| 3. | Контролер ОТК |
| 46 | ОСТ 26-01-900-79 Допускаются ли трещины в сварных соединениях медных аппаратов? |
| 1. | Нет. |
| 2. | Да, только продольные. |
| 3. | Да, только поперечные. |
| 47 | ОСТ 26-01-900-79 Допускаются ли наплывы (натеки) и брызги металла в сварных соединениях медных аппаратов? |
| 1. | Да. |
| 2. | Да, только снаружи. |
| 3. | Нет. |
| 48 | ОСТ 26-01-900-79 Допускаются ли незаваренные кратеры в сварных соединениях медных аппаратов? |
| 1. | Да. |
| 2. | Да, только снаружи. |
| 3. | Нет. |
| 49 | ОСТ 26-01-900-79 Допускаются ли свищи в сварных соединениях медных аппаратов? |
| 1. | Да. |
| 2. | Нет. |
| 3. | Да, только снаружи. |
| 50 | ОСТ 26-01-900-79 Допускаются ли прожоги в сварных соединениях медных аппаратов? |
| 1. | Нет. |
| 2. | Да. |
| 3. | Да, только снаружи. |
| 51 | ОСТ 26-01-900-79 Допускаются ли подрезы в сварных соединениях медных аппаратов? |
| 1. | Да, для сосудов 5а и 5б групп, при этом их глубина не должна превышать 5% толщины стенки, но не более 0,5 мм, а их общая протяженность – 10% длины шва |
| 2. | Нет. |
| 3. | Да |
| 52 | ОСТ 26-01-900-79 При какой температуре окружающего воздуха допускается производить сварку медных аппаратов? |
| 1. | Не ниже -5°С |
| 2. | Не ниже 0°С |
| 3. | Не ниже +5°С |
| 53 | ОСТ 26-01-900-79 На какую ширину необходимо зачищать кромки и прилегающие к ним участки при сварке медных аппаратов? |
| 1. | Не менее 20 мм |
| 2. | Не менее 1,5 толщин металла |
| 3. | Не менее 1,5 толщин металла, но не менее 20 мм |
| 54 | ОСТ 26-01-900-79 Начиная с какой толщины требуется предварительный и сопутствующий подогрев при сварке медных аппаратов? |
| 1. | 5 мм |
| 2. | 10 мм |
| 3. | 20 мм |
| 55 | ОСТ 26-01-900-79 Укажите температуру предварительного и сопутствующего подогрева при сварке медных аппаратов. |
| 1. | 100-150°С |
| 2. | 200-600°С |
| 3. | 400-800°С |
| 56 | ОСТ 26-01-900-79 Укажите величину перекрытия начала кольцевого шва медного аппарата. |
| 1. | 10-15 мм |
| 2. | 15-25 мм |
| 3. | 15-30 мм |
| 57 | ОСТ 26-01-900-79 Какие присадочные материалы рекомендуется применять для ручной дуговой сварки в защитных газах аппаратов из меди М1 |
| 1. | М1, МНЖКТ5-1-0,2-0,2, БрКМц3-1 |
| 2. | М1, МНЖКТ5-1-0,2-0,2, БрОЦ4-3 |
| 3. | МНЖКТ5-1-0,2-0,2, БрКМц3-1, БрАМц9-2 |
| 58 | ОСТ 26-01-900-79 Какие присадочные материалы рекомендуется применять для ручной дуговой сварки в защитных газах медных аппаратов комбинации медь+сталь |
| 1. | МНЖКТ5-1-0,2-0,2 |
| 2. | М1 |
| 3. | БрКМц3-1 |
| 59 | ОСТ 26-01-900-79 Какие присадочные материалы рекомендуется применять для ручной дуговой сварки в защитных газах медных аппаратов комбинации медь+латунь |
| 1. | БрКМц3-1, БрАМц9-2 |
| 2. | М1, Бр.АМц9-2 |
| 3. | МНЖКТ5-1-0,2-0,2, БрКМц3-1 |
| 60 | ОСТ 26-01-900-79 Какие присадочные материалы рекомендуется применять для ручной дуговой сварки в защитных газах аппаратов из латуни |
| 1. | М1, МНЖКТ5-1-0,2-0,2, Бр.КМц3-1 |
| 2. | М1, МНЖКТ5-1-0,2-0,2, Бр.ОЦ4-3 |
| 3. | МНЖКТ5-1-0,2-0,2, Бр.КМц3-1, Бр.ОЦ4-3 |
| 61 | ОСТ 26.260.3-2001 Каким образом должны вентилироваться участки для аргонодуговой сварки титана и его сплавов? |
| 1. | Постоянно работающей приточно-вытяжной вентиляцией. |
| 2. | Периодически работающей приточно-вытяжной вентиляцией. |
| 3. | Постоянно работающей вытяжной вентиляцией. |
| 62 | ОСТ 26.260.3-2001 Чем следует обезжиривать свариваемые кромки перед аргонодуговой сваркой титановых сплавов? |
| 1. | Бензином. |
| 2. | Уайт-спиритом. |
| 3. | Ацетоном или спиртом этиловым. |
| 63 | ОСТ 26.260.3-2001 Какие зоны сварного соединения из титанового сплава следует защищать от взаимодействия с окружающим воздухом при аргонодуговой сварке? |
| 1. | Подвергаемые нагреву выше 400 градусов Цельсия. |
| 2. | Подвергаемые нагреву выше 200 градусов Цельсия. |
| 3. | Подвергаемые нагреву выше 700 градусов Цельсия. |
| 64 | ОСТ 26.260.3-2001 Сопло какого диаметра рекомендуется использовать при ручной аргонодуговой сварке титана толщиной до 2 мм? |
| 1. | 14-16 мм. |
| 2. | 8-10 мм. |
| 3. | 18-20 мм. |
| 65 | ОСТ 26.260.3-2001 Сопло какого диаметра рекомендуется использовать при ручной аргонодуговой сварке титана толщиной 4-30 мм? |
| 1. | 14-16 мм. |
| 2. | 8-10 мм. |
| 3. | 18-20 мм. |
| 66 | ОСТ 26.260.3-2001 За сколько проходов рекомендуется варить титан толщиной до 3 мм ручной аргонодуговой сваркой? |
| 1. | 1. |
| 2. | 2. |
| 3. | 3-4. |
| 67 | ОСТ 26.260.3-2001 За сколько проходов рекомендуется варить титан толщиной 4 мм ручной аргонодуговой сваркой? |
| 1. | 1 |
| 2. | 2 |
| 3. | 3-4 |
| 68 | ОСТ 26.260.3-2001 За сколько проходов рекомендуется варить титан толщиной 6 мм ручной аргонодуговой сваркой? |
| 1. | 1 |
| 2. | 2 |
| 3. | 3-4 |
| 69 | ОСТ 26.260.3-2001 На каком токе следует вести ручную аргонодуговую сварку титана и его сплавов? |
| 1. | На переменном токе. |
| 2. | На постоянном токе прямой полярности. |
| 3. | На постоянном токе обратной полярности. |
| 70 | ОСТ 26.260.3-2001 Под каким углом к изделию следует располагать горелку при ручной аргонодуговой сварке титана и его сплавов? |
| 1. | 40-60 градусов. |
| 2. | 80-90 градусов. |
| 3. | 60-80 градусов. |
| 71 | ОСТ 26.260.3-2001 Под каким углом к изделию следует подавать присадочную проволоку при ручной аргонодуговой сварке титана и его сплавов? |
| 1. | 40 градусов. |
| 2. | 20 градусов. |
| 3. | 30 градусов. |
| 72 | ОСТ 26.260.3-2001 В какую очередь рекомендуется выполнять сварку швов (слоев), обращенных к агрессивной среде при аргонодуговой сварке алюминиевых сплавов? |
| 1. | В первую. |
| 2. | В последнюю. |
| 3. | Не имеет значения. |
| 73 | ОСТ 26.260.3-2001 За сколько проходов рекомендуется выполнять швы, обращенные к агрессивной среде при аргонодуговой сварке алюминиевых сплавов? |
| 1. | В один. |
| 2. | В два. |
| 3. | В три. |
| 74 | ОСТ 26.260.3-2001 На какую ширину должны быть зачищены поверхности, примыкающие к свариваемым кромкам при подготовке под аргонодуговую сварку алюминиевых деталей? |
| 1. | Не менее 20 мм. |
| 2. | Не менее 1,5 толщин свариваемых деталей. |
| 3. | Не менее 1,5 толщин свариваемых деталей, но не менее 20 мм.. |
| 75 | ОСТ 26.260.3-2001 Каким способом следует готовить под аргонодуговую сварку поверхности алюминиевых деталей? |
| 1. | Механическим. |
| 2. | Химическим. |
| 3. | Механическим или химическим способом. |
| 76 | ОСТ 26.260.3-2001 В течении какого времени после подготовки свариваемых поверхностей алюминиевых деталей должна быть произведена аргонодуговая сварка? |
| 1. | Не более 12 часов. |
| 2. | Не более 24 часов. |
| 3. | Не более 3 суток. |
| 77 | ОСТ 26.260.3-2001 В течении какого времени после подготовки под аргонодуговую сварку должна быть использована алюминиевая сварочная проволока? |
| 1. | Не более 12 часов. |
| 2. | Не более 24 часов. |
| 3. | Не более 12 часов хранения на воздухе и не более 36 часов при хранении.в герметически закрытой таре. |
| 78 | ОСТ 26.260.3-2001 Какие вольфрамовые электроды следует применять при аргонодуговой сварке алюминия и его сплавов? |
| 1. | Торированные, итрированные и лантанированные. |
| 2. | Итрированные и лантанированные. |
| 3. | Лантанированные. |
| 79 | ОСТ 26.260.3-2001 На каком токе ведут аргонодуговую сварку неплавящимся электродом алюминиевых сплавов? |
| 1. | На переменном токе. |
| 2. | На постоянном токе прямой полярности |
| 3. | На постоянном токе прямой полярности в импульсном режиме. |
| 80 | ОСТ 26.260.3-2001 Какой вылет электрода должен быть при аргонодуговой сварке неплавящимся электродом алюминиевых сплавов? |
| 1. | 20-25 мм. |
| 2. | 15-20 мм. |
| 3. | 8-12 мм. |
| 81 | ОСТ 26.260.3-2001 Какой технике следует отдавать предпочтение при ручной аргонодуговой сварке неплавящимся электродом меди и ее сплавов? |
| 1. | ' Углом назад '. |
| 2. | ' Углом вперед '. |
| 3. | Не имеет значения. |
| 82 | ОСТ 26.260.3-2001 Укажите температуру подогрева при аргонодуговой сварке неплавящимся электродом меди толщиной 5-6 мм? |
| 1. | 200-300 градусов Цельсия. |
| 2. | 300-400 градусов Цельсия. |
| 3. | 300-500 градусов Цельсия. |
| 83 | ОСТ 26.260.3-2001 Укажите температуру подогрева при аргонодуговой сварке неплавящимся электродом меди толщиной свыше 8 мм? |
| 1. | 200-300 градусов Цельсия. |
| 2. | 300-400 градусов Цельсия. |
| 3. | 300-500 градусов Цельсия. |
| 84 | ОСТ 26.260.3-2001 Какой должна быть длина прихваток при сборке под аргонодуговую сварку неплавящимся электродом деталей из меди и ее сплавов? |
| 1. | 5-10 мм. |
| 2. | 10-20 мм. |
| 3. | 15-20 мм. |
| 85 | ОСТ 26.260.3-2001 На каком токе ведут аргонодуговую сварку неплавящимся электродом меди и ее сплавов? |
| 1. | На переменном токе. |
| 2. | На постоянном токе прямой полярности. |
| 3. | На постоянном токе прямой полярности или на переменном токе.. |
| 86 | ОСТ 26.260.3-2001 Какие неплавящиеся электроды следует использовать для аргонодуговой сварки неплавящимся электродом меди и ее сплавов? |
| 1. | Из итрированного и лантанированного вольфрама. |
| 2. | Из лантанированного вольфрама. |
| 3. | Из торированного вольфрама. |
| 87 | ОСТ 26.260.3-2001 Какие зоны подлежат зачистке перед аргонодуговой сваркой никеля? |
| 1. | Кромки, а также прилегающие с обеих сторон поверхности, на расстояние не менее 10 мм. |
| 2. | Кромки, а также прилегающие с обеих сторон поверхности, на расстояние не менее 20 мм. |
| 3. | Кромки, а также прилегающие с обеих сторон поверхности, на расстояние не менее 20-30 мм. |
| 88 | ОСТ 26.260.3-2001 На каком токе ведут аргонодуговую сварку неплавящимся электродом изделий из никеля? |
| 1. | На переменном токе. |
| 2. | На постоянном токе прямой полярности |
| 3. | На постоянном токе обратной полярности. |
| 89 | ОСТ 26.260.3-2001 Какие вольфрамовые электроды могут быть использованы при аргонодуговой сварке никеля? |
| 1. | Лантанированные. |
| 2. | Лантанированные и итрированные. |
| 3. | Из чистого вольфрама. |
| 90 | ОСТ 26.260.3-2001 Как необходимо затачивать вольфрамовые электроды для аргонодуговой сварки никеля? |
| 1. | На конус на длину 1-2 диаметра электрода. |
| 2. | На конус на длину 3-4 диаметра электрода. |
| 3. | На конус на длину 5-6 диаметра электрода. |
| 91 | ОСТ 26.260.3-2001 Укажите время продувки газа после обрыва дуги при аргонодуговой сварке никеля неплавящимся электродом? |
| 1. | 10-15секунд. |
| 2. | 15-20 секунд. |
| 3. | 20-25 секунд. |
| 92 | ОСТ 26.260.3-2001 В какую очередь рекомендуется выполнять сварку швов (слоев), обращенных к агрессивной среде при аргонодуговой сварке сплавов на никелевой основе? |
| 1. | В первую. |
| 2. | В последнюю. |
| 3. | Не имеет значения. |
| 93 | ОСТ 26.260.3-2001 До какой толщины допускается аргонодуговая сварка сплавов на никелевой основе без присадочной проволоки? |
| 1. | До 0.5 мм. |
| 2. | До 1.5 мм. |
| 3. | До 3 мм. |
| 94 | ОСТ 26.260.3-2001 Какие вольфрамовые электроды следует применять при аргонодуговой сварке сплавов на никелевой основе? |
| 1. | Торированные, итрированные и лантанированные. |
| 2. | Итрированные и лантанированные. |
| 3. | Лантанированные. |
| 95 | ОСТ 26.260.3-2001 Какие вольфрамовые электроды следует применять при аргонодуговой сварке сплавов на никелевой основе? |
| 1. | Диаметром 2-4 мм. |
| 2. | Диаметром 1-2 мм. |
| 3. | Диаметром 4-6 мм. |
| 96 | ОСТ 26.260.3-2001 Каким способом следует выполнять прихватки под сварку сплавов на никелевой основе? |
| 1. | Ручной дуговой сваркой штучными электродами. |
| 2. | Ручной аргонодуговой сваркой. |
| 3. | Ручной дуговой сваркой штучными электродами или ручной аргонодуговой сваркой. |
| 97 | ОСТ 26.260.3-2001 В каких пределах должна находиться длина прихваток при сборке под аргонодуговую сварку сплавов на никелевой основе? |
| 1. | 20-30 мм. |
| 2. | 25-40 мм. |
| 3. | 15-20 мм. |
| 98 | ОСТ 26.260.3-2001 В каких пределах должно находиться расстояние между прихватками при аргонодуговой сварке сплавов на никелевой основе толщиной до 6 мм? |
| 1. | 200-250 мм. |
| 2. | 150-200 мм. |
| 3. | 100-150 мм. |
| 99 | ОСТ 26.260.3-2001 В каких пределах должно находиться расстояние между прихватками при аргонодуговой сварке сплавов на никелевой основе толщиной свыше 6 мм? |
| 1. | 200-250 мм. |
| 2. | 150-300 мм. |
| 3. | 100-150 мм. |
| 100 | ОСТ 26.260.3-2001 Каким должен быть угол между вольфрамовым электродом и осью шва при ручной аргонодуговой сварке сплавов на никелевой основе? |
| 1. | 40-60 градусов. |
| 2. | 60-80 градусов. |
| 3. | 80-90 градусов. |
| 101 | ОСТ 26.260.3-2001 Каким должен быть угол между осью шва и присадочной проволокой при ручной аргонодуговой сварке сплавов на никелевой основе? |
| 1. | 10-20 градусов. |
| 2. | 0-10 градусов. |
| 3. | 30-45 градусов. |
| 102 | ОСТ 26.260.3-2001 Какая величина вылета электрода рекомендуется при ручной аргонодуговой сварке сплавов на никелевой основе? |
| 1. | Не более 25 мм. |
| 2. | 12-15 мм. |
| 3. | Не менее 20 мм. |
| 103 | ОСТ 26.260.3-2001 В каких пределах должна находиться длина прихваток при сварке в химическом машиностроении? |
| 1. | 20-30 мм. |
| 2. | От 2 до 10 толщины металла. |
| 3. | От 2 до 10 толщины металла, но не более 100 мм. |
| 104 | ОСТ 26.260.3-2001 В каких пределах должно находиться расстояние между прихватками при сварке в химическом машиностроении? |
| 1. | От 10 до 40 толщины металла, но не более 500 мм. |
| 2. | От 5 до 25 толщины металла, но не менее 500 мм. |
| 3. | 150-300 мм. |
| 105 | ОСТ 26.260.3-2001 В каких пределах должна находиться длина прихватки при сборке под сварку разнотолщинных материалов в химическом машиностроении? |
| 1. | 20-30 мм. |
| 2. | От 2 до 5 толщин более толстого материала. |
| 3. | От 1 до 5 толщин более тонкого материала, но не более 50 мм. |
| 106 | ОСТ 26.260.3-2001 В каких пределах должно находиться расстояние между прихватками при сборке под сварку разнотолщинных материалов в химическом машиностроении? |
| 1. | 100-250 мм. |
| 2. | От 5 до 20 толщин более тонкого материала, но не более 250 мм. |
| 3. | 200-400 мм. |
| 107 | ОСТ 26.260.3-2001 Какие испытания необходимо проводить перед использованием каждого нового баллона с защитным газом? |
| 1. | Определение содержания примесей с помощью лакмусовых реагентов |
| 2. | Наплавка пробного валика длиной 100-200 мм или путем расплавления "технологического пятна" диаметром 15-20 мм |
| 3. | Определение содержания влаги с помощью силкогелевого индикатора |
| 108 | ОСТ 26.260.3-2001 Укажите максимальную величину относительной влажности, при которой допускается хранить сварочные материалы, используемые в химическом машиностроении. |
| 1. | 25% |
| 2. | 50% |
| 3. | 60% |
| 109 | ОСТ 26.260.3-2001 Укажите минимальную температуру, при которой следует хранить сварочные материалы, используемые в химическом машиностроении. |
| 1. | 15 градусов Цельсия. |
| 2. | 18 градусов Цельсия. |
| 3. | 25 градусов Цельсия. |
| 110 | ОСТ 26.260.3-2001 Для каких сталей из числа низкоуглеродистых и низколегированных рекомендуется ручная аргонодуговая сварка? |
| 1. | Кипящих |
| 2. | Спокойных и полуспокойных |
| 3. | Спокойных |
| 111 | ОСТ 26.260.3-2001 Когда следует выполнять сварку слоя шва, обращенного к агрессивной среде, при многопроходной сварке аустенитных сталей? |
| 1. | В первую очередь. |
| 2. | В последнюю очередь. |
| 3. | Не имеет значения. |
| 112 | ОСТ 26.260.3-2001 Какой длины должны быть прихватки при сварке коррозионно-стойких сталей аустенитного и аустенитно-ферритного класса? |
| 1. | Такой же, как для углеродистых сталей. |
| 2. | Больше, чем для углеродистых сталей. |
| 3. | Меньше, чем для углеродистых сталей. |
| 113 | ОСТ 26.260.3-2001 Каким должно быть расстояние между прихватками при сварке коррозионно-стойких сталей аустенитного и аустенитно-ферритного классов? |
| 1. | Такой же, как для углеродистых сталей. |
| 2. | Больше, чем для углеродистых сталей. |
| 3. | Меньше, чем для углеродистых сталей. |
| 114 | ОСТ 26.260.3-2001 На какой скорости рекомендуется вести сварку высоколегированных сталей аустенитного и аустенитно-ферритного классов небольшой толщины для уменьшения перегрева и обеспечение оптимальных механических свойств и коррозионной стойкости? |
| 1. | На минимальной скорости. |
| 2. | На максимальной скорости. |
| 3. | Скорость не имеет значения. |
| 115 | ОСТ 26.260.3-2001 До какой температуры должен охлаждаться металл при многопроходной сварке аустенитных сталей перед выполнением каждого последующего прохода? |
| 1. | Не выше 50 градусов °С. |
| 2. | Ниже 100 °С. |
| 3. | Не выше 200 °С. |
| 116 | ОСТ 26.260.3-2001 Каким должно быть перемещение вольфрамового электрода при аргонодуговой сварке аустенитных сталей? |
| 1. | С поперечными колебаниями. |
| 2. | Поступательным равномерным. |
| 3. | Не регламентируется. |
| 117 | ОСТ 26.260.3-2001 Какие перемещения присадочной проволоки рекомендуются при ручной аргонодуговой сварке аустенитных сталей? |
| 1. | Равномерно-поступательные. |
| 2. | Допускаются возвратно-поступательные перемещения без вывода конца проволоки из зоны защитного газа. |
| 3. | Равномерно-поступательные, допускаются возвратно-поступательные перемещения без вывода конца проволоки из зоны защитного газа. |
| 118 | ОСТ 26.260.3-2001 На какую величину следует перекрывать ранее выполненный шов после вынужденного перерыва при аргонодуговой сварке аустенитных сталей? |
| 1. | На 2-3 мм. |
| 2. | На 10-20 мм. |
| 3. | На 30-40 мм. |
| 119 | ОСТ 26.260.3-2001 Какой сварочный ток рекомендуется для ручной аргонодуговой сварки аустенитных сталей толщиной 2-6 мм? |
| 1. | 50-80А. |
| 2. | 80-120А. |
| 3. | 120-200А. |
| 120 | ОСТ 26.260.3-2001 Какой сварочный ток рекомендуется для ручной аргонодуговой сварки аустенитных сталей толщиной 6-12 мм? |
| 1. | 50-80А. |
| 2. | 80-120А. |
| 3. | 120-200А. |
| 121 | ОСТ 26.260.3-2001 Какой сварочный ток рекомендуется для ручной аргонодуговой сварки аустенитных сталей толщиной 12-20 мм? |
| 1. | 50-80А. |
| 2. | 80-120А. |
| 3. | 120-200А. |
| 122 | ОСТ 26.260.3-2001 Присадочная проволока какого диаметра рекомендуется для ручной аргонодуговой сварки аустенитных сталей толщиной 2-6 мм? |
| 1. | 1,6-2,0 мм. |
| 2. | 2,0-3,0 мм. |
| 3. | 3,0-4,0 мм. |
| 123 | ОСТ 26.260.3-2001 Присадочная проволока какого диаметра рекомендуется для ручной аргонодуговой сварки аустенитных сталей толщиной 6-12 мм? |
| 1. | 1,6-2,0 мм. |
| 2. | 2,0-3,0 мм. |
| 3. | 3,0-4,0 мм. |
| 124 | ОСТ 26.260.3-2001 Присадочная проволока какого диаметра рекомендуется для ручной аргонодуговой сварки аустенитных сталей толщиной 12-20 мм? |
| 1. | 1,6-2,0 мм. |
| 2. | 2,0-3,0 мм. |
| 3. | 3,0-4,0 мм. |
| 125 | ОСТ 26.260.3-2001 Укажите шаг прихваток для изделий из аустенитных сталей толщиной до 3 мм, при сварке без приспособлений. |
| 1. | 100-150 мм. |
| 2. | 70-100 мм. |
| 3. | 30-70 мм. |
| 126 | ОСТ 26.260.3-2001 Укажите шаг прихваток для изделий из аустенитных сталей толщиной свыше 3 мм, при сварке без приспособлений. |
| 1. | 100-150 мм. |
| 2. | 70-100 мм. |
| 3. | 50-200 мм. |
| 127 | ОСТ 26.260.3-2001 В каком количестве допускается добавление в аргон или гелий кислорода при сварке (наплавке) в среде инертных газов аустенитных сталей? |
| 1. | До 1%. |
| 2. | До 5%. |
| 3. | До 3%. |
| 128 | ОСТ 26.260.3-2001 В каком количестве допускается добавление в аргон или гелий углекислого газа при сварке (наплавке) в среде инертных газов аустенитных сталей? |
| 1. | До 5%. |
| 2. | До 15%. |
| 3. | До 25%. |
| 129 | ОСТ 26.260.3-2001 Каким должен быть угол между вольфрамовым электродом и свариваемым изделием при ручной аргонодуговой сварке (наплавке) аустенитных сталей? |
| 1. | 40-60 градусов |
| 2. | 60-80 градусов |
| 3. | 75-80 градусов |
| 130 | ОСТ 26.260.3-2001 Каким должен быть угол между вольфрамовым электродом и присадочной проволокой при аргонодуговой сварке аустенитных сталей? |
| 1. | 30-40 градусов |
| 2. | 70-80 градусов |
| 3. | 90 градусов |
| 131 | ОСТ 26.260.3-2001 На какую длину должен быть заточен конец вольфрамового электрода при аргонодуговой сварке аустенитных сталей? |
| 1. | 8-10 мм. |
| 2. | 10-15 мм. |
| 3. | 20-25 мм. |
| 132 | ОСТ 26.260.3-2001 Указать на какой скорости следует вести аргонодуговую сварку аустенитных сталей для уменьшения степени окисления металла при сварке? |
| 1. | На максимальной. |
| 2. | На пониженной. |
| 3. | Не имеет значения. |
| 133 | ОСТ 26.260.3-2001 Где следует производить прихватки при сварке двухслойных сталей? |
| 1. | Со стороны основного слоя. |
| 2. | Со стороны плакирующего слоя. |
| 3. | Не имеет значения. |
| 134 | ОСТ 26.260.482-2003 Какие инертные газы могут быть использованы для сварки титановых сосудов и аппаратов? |
| 1. | Аргон. |
| 2. | Гелий. |
| 3. | Аргон и гелий. |
| 135 | ОСТ 26.260.482-2003 Какую квалификацию должны иметь сварщики, допущенные к аргонодуговой сварке титановых сосудов и аппаратов? |
| 1. | Шестой разряд. |
| 2. | Не ниже пятого разряда. |
| 3. | I уровень, аттестация по Правилам ПБ 03-273 |
| 136 | ОСТ 26.260.482-2003 При какой температуре допускается аргонодуговая сварка титановых сосудов и аппаратов? |
| 1. | Не ниже 0 градусов Цельсия. |
| 2. | Не ниже 10 градусов Цельсия. |
| 3. | Не ниже 5 градусов Цельсия. |
| 137 | ОСТ 26.260.482-2003 На какую ширину должны быть зачищены до металлического блеска и обезжирены кромки свариваемых деталей при аргонодуговой сварке? |
| 1. | Не менее 10 мм. |
| 2. | Не менее 20 мм |
| 3. | Не менее 50 мм |
| 138 | ОСТ 26.260.482-2003 Каким образом следует удалять цвета побежалости соломенного и тёмно-жёлтого цвета на швах титановых сосудов и аппаратов после аргонодуговой сварки? |
| 1. | Металлической щёткой. |
| 2. | Шабером. |
| 3. | Корундовым кругом. |
| 139 | ОСТ 26.260.482-2003 Каким образом следует удалять цвета побежалости синего цвета на швах титановых сосудов и аппаратов после аргонодуговой сварки? |
| 1. | Металлической щёткой. |
| 2. | Шабером. |
| 3. | Корундовым кругом. |
| 140 | ОСТ 26.260.482-2003 Каким образом следует удалять цвета побежалости зелёного и голубого цвета на швах титановых сосудов и аппаратов после аргонодуговой сварки? |
| 1. | Металлической щёткой. |
| 2. | Шабером. |
| 3. | Корундовым кругом. |
| 141 | ОСТ 26.260.482-2003 Цвета побежалости какого цвета свидетельствуют о непригодности к эксплуатации сварного шва титанового сосуда или аппарата, выполненного аргонодуговой сваркой? |
| 1. | Синий. |
| 2. | Зелёный. |
| 3. | Тёмно-серый. |
| 142 | ОСТ 26.260.482-2003 Какую величину не должно превышать смещение кромок листов в стыковых соединениях, определяющих прочность титанового сосуда при аргонодуговой сварке? |
| 1. | 0,1 толщины стенки, но не более 3 мм. |
| 2. | 0,1 толщины стенки. |
| 3. | 0,2 толщины стенки, но не более 5 мм. |
| 143 | ОСТ 26.260.482-2003 Какое максимальное смещение кромок допускается в кольцевых швах титанового сосуда или аппарата при аргонодуговой сварке, если толщина стенки (S) до 20 мм? |
| 1. | 0,1S. |
| 2. | 0,1S+1мм. |
| 3. | 0,15S. |
| 144 | ОСТ 26.260.482-2003 Какое максимальное смещение кромок допускается в кольцевых швах титанового сосуда или аппарата при аргонодуговой сварке, если толщина стенки (S) от 20 мм до 50 мм? |
| 1. | 0,1S. |
| 2. | 0,1S+1мм. |
| 3. | 0,15S, но не более 5 мм. |
| 145 | ОСТ 26.260.482-2003 Где должно ставиться клеймо сварщика на стыке змеевика титанового сосуда или аппарата, выполненного сваркой в среде инертных газов? |
| 1. | На основном металле на расстоянии не более 50 мм от стыка. |
| 2. | На основном металле на расстоянии не более 100 мм от стыка. |
| 3. | На любом открытом участке. |
| 146 | ОСТ 26.260.482-2003 Укажите максимальное отклонение от перпендикулярности торцов труб от оси при дуговой сварке змеевиков титановых сосудов и аппаратов диаметром до 100 мм. |
| 1. | 0,4 мм. |
| 2. | 0,6 мм. |
| 3. | 0,8 мм. |
| 147 | ОСТ 26.260.482-2003 Какую величину не должна превышать разнотолщинность труб при аргонодуговой сварке змеевиков титановых сосудов и аппаратов? |
| 1. | 6% толщины стенки более тонкой трубы. |
| 2. | 15% толщины стенки более тонкой трубы. |
| 3. | 20% толщины стенки более толстостенной трубы. |
| 148 | ОСТ 26.260.482-2003 Какую величину не должно превышать смещение кромок стыкуемых труб при аргонодуговой сварке змеевиков титановых сосудов и аппаратов, если толщина стенки {S} до 3 мм включительно. |
| 1. | 0,2S. |
| 2. | 0,1S+0,3 мм. |
| 3. | 0,15S. |
| 149 | ОСТ 26.260.482-2003 Какую величину не должно превышать смещение кромок стыкуемых труб при аргонодуговой сварке змеевиков титановых сосудов и аппаратов, если толщина стенки {S} свыше 3 мм до 6 мм включительно. |
| 1. | 0,2S. |
| 2. | 0,1S+0,3мм. |
| 3. | 0,15S. |
| 150 | ОСТ 26.260.482-2003 Какую величину не должно превышать смещение кромок стыкуемых труб при аргонодуговой сварке змеевиков титановых сосудов и аппаратов, если толщина стенки {S} свыше 6 мм до 10 мм включительно? |
| 1. | 0,2S. |
| 2. | 0,1S+0.3мм. |
| 3. | 0,15S. |
| 151 | ОСТ 26.260.482-2003 Какую величину не должно превышать смещение кромок стыкуемых труб при аргонодуговой сварке змеевиков титановых сосудов и аппаратов, если толщина стенки {S} свыше 10 мм до 20 мм включительно? |
| 1. | 0,15S. |
| 2. | 0,05S+1 мм. |
| 3. | 0,1S, но не более 3 мм. |
| 152 | ОСТ 26.260.482-2003 Какую величину не должно превышать смещение кромок стыкуемых труб при аргонодуговой сварке змеевиков титановых сосудов и аппаратов, если толщина стенки {S} свыше 20 мм. |
| 1. | 0,15S. |
| 2. | 0,05S+1 мм. |
| 3. | 0,1S, но не более 3 мм. |
| 153 | ОСТ 26.260.482-2003 Каким образом необходимо зачищать заготовки из горячекатаного проката перед аргонодуговой сваркой титановых сосудов и аппаратов? |
| 1. | Металлическими щётками. |
| 2. | Электрокорундовыми кругами. |
| 3. | Электрокорундовыми кругами с последующей зачисткой металлической щёткой. |
| 154 | ОСТ 26.260.482-2003 Каким образом необходимо зачищать заготовки из холоднокатаного проката перед аргонодуговой сваркой титановых сосудов и аппаратов? |
| 1. | Металлическими щётками. |
| 2. | Электрокорундовыми кругами. |
| 3. | Электрокорундовыми кругами с последующей зачисткой металлической щёткой. |
| 155 | ОТУ 3-01/1 Укажите требования к сварщикам, впервые приступающим к сварке электродами с содержанием никеля 40% и выше при ремонте корпуса стального сосуда или аппарата. |
| 1. | Сварщики должны быть аттестованы в установленном порядке. |
| 2. | Сварщики должны быть аттестованы в установленном порядке и должны пройти практическую тренировку и сварку контрольной пластины 150х250х12..18 мм. |
| 3. | Сварщики должны быть аттестованы в установленном порядке и должны пройти практическую тренировку и сварку контрольного образца диаметром 159 с толщиной стенки 10..12мм. |
| 156 | ОТУ 3-01/1 Требуется ли подогрев при удалении дефектов корпуса аппарата из хромомолибденовых сталей термическим способом? |
| 1. | Да, температура подогрева 200-250(С. |
| 2. | Да, при толщине более 10 мм, температура подогрева 100-150(С. |
| 3. | Нет |
| 157 | ОТУ 3-01/1 Допускается ли термическая резка для удаления дефекта корпуса аппарата из двухслойной стали? |
| 1. | Да, при толщине плакирующего слоя менее 3 мм. |
| 2. | Да. |
| 3. | Да, для удаления дефекта со стороны углеродистого основного слоя. |
| 158 | ОТУ 3-01/1 Допускается ли термическая резка для удаления дефекта корпуса аппарата из двухслойной стали со стороны плакирующего слоя? |
| 1. | Да, при толщине плакирующего слоя менее 3 мм. |
| 2. | Да. |
| 3. | Да, для удаления дефекта в углеродистом слое, с предварительным снятием плакирующего слоя. |
| 159 | ОТУ 3-01/1 Во сколько слоев следует выполнять ремонтную наплавку плакирующего слоя стального аппарата из двухслойной стали, когда предъявляются требования к межкристаллитной коррозии? |
| 1. | Не более трех слоев. |
| 2. | Не менее, чем в три слоя. |
| 3. | Не менее, чем в два слоя. |
| 160 | ОТУ 3-01/1 Укажите максимальную величину ширины валика при ремонте корпуса аппарата из хромомолибденовой стали? |
| 1. | 12 мм. |
| 2. | Два диаметра электрода. |
| 3. | Три диаметра электрода. |
| 161 | ОТУ 3-01/1 Укажите максимальную величину ширины валика при ремонте корпуса аппарата из аустенитной хромоникелевой стали? |
| 1. | 12 мм. |
| 2. | Два диаметра электрода. |
| 3. | Три диаметра электрода. |
| 162 | ОТУ 3-01/2 Сколько раз допускается прокаливать электроды предназначенные для ремонта корпуса стального сосуда или аппарата? |
| 1. | Один. |
| 2. | Не более двух. |
| 3. | Не более трех. |
| 163 | ОТУ 3-01/2 Допускается ли пересекать сварные швы при ремонте корпуса стального сосуда или аппарата? |
| 1. | Нет. |
| 2. | Допускается пересекать сварные швы, выполненные при изготовлении, сварными швами, выполняемыми при ремонте. |
| 3. | Да. |
| 164 | ОТУ 3-01/2 Как должен производиться демонтаж устройств, приваренных к корпусу аппарата? |
| 1. | По металлу устройства механической обработкой. |
| 2. | По металлу корпуса механической обработкой. |
| 3. | По металлу корпуса термической резкой. |
| 165 | ОТУ 3-01/2 Как должен производиться демонтаж устройств, приваренных к корпусу аппарата термической резкой? |
| 1. | По металлу устройства на расстоянии 5-10 мм от поверхности корпуса. |
| 2. | По металлу устройства на расстоянии 20-25 мм от поверхности корпуса. |
| 3. | По металлу корпуса. |
| 166 | ОТУ 3-01/2 Укажите допустимое смещение кромок в продольных швах при ремонте корпуса стального сосуда или аппарата. |
| 1. | 15% толщины стенки. |
| 2. | Не более 5 мм |
| 3. | 10% толщины стенки, но не более 3 мм. |
| 167 | ОТУ 3-01/2 Во сколько слоев следует выполнять ремонтную наплавку корпуса стального аппарата? |
| 1. | Не более трех слоев. |
| 2. | Не менее, чем в три слоя. |
| 3. | Не менее, чем в два слоя. |
| 168 | ОТУ 3-01/2 В каких пределах должна находиться длина прихваток для продольных швов корпуса стального сосуда или аппарата при его ремонте? |
| 1. | 20-100 мм. |
| 2. | 10-20 мм. |
| 3. | Не более 30 мм. |
| 169 | ОТУ 3-01/2 В каких пределах должно находиться расстояние между прихватками для продольных швов корпуса стального сосуда или аппарата при его ремонте? |
| 1. | 50-100 мм. |
| 2. | 100-500 мм, в зависимости от толщины металла. |
| 3. | Не более 1000 мм. |
| 170 | ОТУ 3-01/2 Укажите количество прихваток для трубных соединений диаметром до 25 мм и приварки их к корпусу стального сосуда или аппарата при его ремонте? |
| 1. | 2. |
| 2. | 3. |
| 3. | 4. |
| 171 | ОТУ 3-01/2 Укажите количество прихваток для трубных соединений диаметром от 25 до 200 мм и приварки их к корпусу стального сосуда или аппарата при его ремонте? |
| 1. | 2. |
| 2. | 3. |
| 3. | 4. |
| 172 | ОТУ 3-01/2 Укажите количество прихваток для трубных соединений диаметром от 250 до 450 мм и приварки их к корпусу стального сосуда или аппарата при его ремонте? |
| 1. | 2. |
| 2. | 3. |
| 3. | 4. |
| 173 | ОТУ 3-01/2 Каким методом выполняют сварные швы длиной до 250-300мм? |
| 1. | “На проход”. |
| 2. | От середины к концам или обратноступенчатым способом. |
| 3. | Обратноступенчатым способом. |
| 174 | ОТУ 3-01/2 Каким методом выполняют сварные швы длиной 300-1000мм? |
| 1. | “На проход”. |
| 2. | От середины к концам или обратноступенчатым способом. |
| 3. | Обратноступенчатым способом. |
| 175 | ОТУ 3-01/2 Каким методом выполняют сварные швы длиной свыше 1000мм? |
| 1. | “На проход”. |
| 2. | От середины к концам или обратноступенчатым способом. |
| 3. | Обратноступенчатым способом. |
| 176 | ОТУ 3-01/2 Во сколько валиков (проходов) рекомендуется выполнять слой шва с шириной разделки 15 мм при ремонте корпуса аппарата из углеродистой стали? |
| 1. | В один проход. |
| 2. | В два прохода. |
| 3. | В три прохода. |
| 177 | ПБ 03-273-99 Каков порядок сдачи аттестационных экзаменов сварщиками? |
| 1. | Сначала теоретический, а затем практический. |
| 2. | Сначала практический, а затем теоретический. |
| 3. | По усмотрению аттестационной комиссии. |
| 178 | ПБ 03-273-99 Какой уровень присваивается сварщику, прошедшему аттестацию согласно «Правил аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства»? |
| 1. | II уровень |
| 2. | I уровень |
| 3. | в зависимости от квалификации сварщика |
| 179 | ПБ 03-273-99 Какие экзамены сдает сварщик при первичной аттестации? |
| 1. | Специальный и практический |
| 2. | Специальный, практический и общий |
| 3. | Общий |
| 180 | ПБ 03-273-99 Какие экзамены сдает сварщик при дополнительной аттестации? |
| 1. | Специальный и практический |
| 2. | Специальный, практический и общий |
| 3. | Общий |
| 181 | ПБ 03-273-99 Какие экзамены сдает сварщик при периодической аттестации? |
| 1. | Общий |
| 2. | Специальный и практический |
| 3. | Специальный, практический и общий |
| 182 | ПБ 03-273-99 Какие экзамены сдает сварщик при внеочередной аттестации? |
| 1. | Практический |
| 2. | Общий и практический |
| 3. | Специальный, практический и общий |
| 183 | ПБ 03-273-99 Какие требования предъявляются к квалификации, производственному опыту и теоретической подготовке сварщика для допуска его к первичной аттестации? |
| 1. | Разряд по ЕТКС не ниже указанного в НТД |
| 2. | Разряд по ЕТКС не ниже указанного в НТД, необходимый производственный стаж по специальности |
| 3. | Разряд по ЕТКС не ниже указанного в НТД, необходимый производственный стаж по специальности, свидетельство о прохождении специальной подготовки по аттестуемому направлению деятельности. |
| 184 | ПБ 03-273-99 В каких случаях не проводят внеочередную аттестацию специалиста сварочного производства? |
| 1. | В случае отстранения от работ, указанных в аттестационном удостоверении по требованию работодателя. |
| 2. | В случае отстранения от работ, указанных в аттестационном удостоверении по требованию Госгортехнадзора. |
| 3. | В случае перехода аттестованного специалиста на новое место работы. |
| 185 | ПБ 03-273-99 Какой срок действия удостоверения после первичной аттестации для сварщиков? |
| 1. | 1 год |
| 2. | 2 года |
| 3. | 3 года |
| 186 | ПБ 03-273-99 Какой минимальный стаж работы сварщика необходим для допуска к первичной аттестации? |
| 1. | 1 год. |
| 2. | 6 месяцев. |
| 3. | 2 года. |
| 187 | ПБ 03-273-99 Какие сварщики проходят дополнительную аттестацию? |
| 1. | Сварщики перед допуском к сварочным работам, не указанным в их аттестационном удостоверении, а также после перерыва свыше 6 месяцев в выполнении сварочных работ, указанных в удостоверении. |
| 2. | Сварщики, стремящиеся повысить свой квалификационный разряд. |
| 3. | Сварщики, которым по требованию администрации предприятия необходимо повысить свою профессиональную подготовку. |
| 188 | ПБ 03-273-99 Какие сварщики проходят периодическую аттестацию? |
| 1. | Сварщики перед допуском к сварочным работам, не указанным в их аттестационном удостоверении, а также после перерыва свыше 6 месяцев в выполнении сварочных работ, указанных в удостоверении. |
| 2. | Сварщики, стремящиеся повысить свой квалификационный разряд. |
| 3. | Все сварщики в целях продления срока действия их аттестационных удостоверений на выполнение соответствующих сварочных работ. |
| 189 | ПБ 03-273-99 Какие сварщики проходят внеочередную аттестацию? |
| 1. | Сварщики перед допуском к сварочным работам, не указанным в их аттестационном удостоверении, а также после перерыва свыше 6 месяцев в выполнении сварочных работ, указанных в удостоверении. |
| 2. | Сварщики, после временного отстранения от работы за нарушение технологии сварки или повторяющееся неудовлетворительное качество производственных сварных соединений. |
| 3. | Все сварщики в целях продления срока действия их аттестационных удостоверений на выполнение соответствующих сварочных работ. |
| 190 | ПБ 03-273-99 Какой минимальный разряд должен иметь сварщик при аттестации? |
| 1. | Не ниже 6-го |
| 2. | Не ниже 5-го |
| 3. | Не ниже указанного в руководящей и нормативной документации на сварку объектов, подконтрольных Госгортехнадзору России. |
| 191 | ПБ 03-273-99 Допускается ли засчитывать стаж работы по автоматической сварке в стаж работы сварщика по ручной дуговой сварке? |
| 1. | Допускается |
| 2. | Не допускается. |
| 3. | Способ сварки для стажа не имеет значения. |
| 192 | ПБ 03-273-99 На какие виды подразделяется аттестация сварщиков? |
| 1. | Основная и дополнительная |
| 2. | Первичная и вторичная |
| 3. | Первичная, дополнительная, периодическая и внеочередная |
| 193 | ПБ 03-273-99 Какое минимальное образование должен иметь сварщик для его аттестации по «Правилам аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства»? |
| 1. | Среднее и неполное среднее |
| 2. | Может не иметь образования |
| 3. | Среднее техническое |
| 194 | ПБ 03-576-03/1 На какую величину должны быть смещены относительно друг друга продольные швы смежных обечаек и швы днищ сосудов? |
| 1. | Швы должны быть смещены на величину толщины наиболее толстого элемента, но не менее, чем на 100 мм. |
| 2. | Швы должны быть смещены на величину 3-х кратной толщины наиболее толстого элемента, но не менее, чем на 100 мм. |
| 3. | Швы должны быть смещены на величину 2-х кратной толщины наиболее толстого элемента, но не более, чем на 100 мм. |
| 195 | ПБ 03-576-03/1 В каких случаях можно не утонять кромки толстого элемента сосуда при стыковой сварке с более тонким элементом? |
| 1. | При любом соотношении толщин. |
| 2. | Если разница в толщине составляет не более 30 % толщины тонкого элемента и не превышает 5 мм. |
| 3. | Если разница в толщине составляет не более 30 % толщины толстого элемента и не превышает 5 мм. |
| 196 | ПБ 03-576-03/1 Каким должен быть угол наклона поверхности для обеспечения плавного перехода от одного элемента сосуда к другому в сварных соединениях с разной толщиной стенок. |
| 1. | Не более10 градусов. |
| 2. | Не более15 градусов. |
| 3. | Не более20 градусов. |
| 197 | ПБ 03-576-03/1 Какую величину не должно превышать смещение кромок в кольцевых швах монометаллических сосудов, работающих под давлением, за исключением швов, выполняемых электрошлаковой сваркой, при толщине листа S до 20 мм? |
| 1. | 0,1S+1 мм |
| 2. | 0,15S, но не более 5 мм |
| 3. | 0,04S+3,5 мм |
| 198 | ПБ 03-576-03/1 Какую величину не должно превышать смещение кромок в стыковых сварных соединениях труб сосудов, работающих под давлением, при толщине стенки S до 3 мм? |
| 1. | 0,2 S |
| 2. | 0,1S+0,3 мм |
| 3. | 0,15S |
| 199 | ПБ 03-576-03/1 Какую величину не должно превышать смещение кромок в стыковых сварных соединениях труб сосудов, работающих под давлением, при толщине стенки S свыше 3 до 6 мм? |
| 1. | 0,2 S |
| 2. | 0,1S+0,3 мм |
| 3. | 0,15S |
| 200 | ПБ 03-576-03/1 Какую величину не должно превышать смещение кромок в стыковых сварных соединениях труб сосудов, работающих под давлением, при толщине стенки S свыше 6 до 10 мм? |
| 1. | 0,2 S |
| 2. | 0,1S+0,3 мм |
| 3. | 0,15S |
| 201 | ПБ 03-576-03/1 Какую величину не должно превышать смещение кромок в стыковых сварных соединениях труб сосудов, работающих под давлением, при толщине стенки S свыше 10 до 20 мм? |
| 1. | 0,2 S |
| 2. | 0,1S+0,3 мм |
| 3. | 0,05S+1 мм |
| 202 | ПБ 03-576-03/1 Какую величину не должно превышать смещение кромок в стыковых сварных соединениях труб сосудов, работающих под давлением, при толщине стенки S свыше 20 мм? |
| 1. | 0,2 S |
| 2. | 0,1S, но не более 3 мм |
| 3. | 0,15S |
| 203 | ПБ 03-576-03/1 Какому контролю должна подвергаться каждая бухта (моток, катушка) легированной сварочной проволоки согласно требованиям Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением? |
| 1. | Проверке сварочно-технологических свойств и проверке соответствия содержания легирующих элементов нормированному составу путём стилоскопирования наплавленного металла. |
| 2. | Проверке наличия основных легирующих элементов путём стилоскопирования. |
| 3. | Проверке соответствия механических свойств наплавленного металла требованиям НД. |
| 204 | ПБ 03-576-03/1 Допускается ли подготовка кромок и поверхностей под сварку сварных соединений сосудов, работающих под давлением путем термической резки или строжки? |
| 1. | Не допускается. |
| 2. | Допускается без последующей обработки кромок. |
| 3. | Допускается с последующей механической обработкой. |
| 205 | ПБ 03-576-03/1 Какой должна быть глубина механической обработки после термической резки кромок деталей сварных соединений сосудов, работающих под давлением? |
| 1. | 1 мм |
| 2. | 2 мм. |
| 3. | Глубина механической обработки указавыется в НД в зависимости от восприимчивости конкретной марки стали к термическому циклу резки (строжки). |
| 206 | ПБ 03-576-03/1 Какие требования предъявляются к сварщику, выполняющему прихватку сварных соединений сосудов, работающих под давлением. |
| 1. | Сварщик должен быть допущен к сварке данного изделия. |
| 2. | Прихватку должен выполнять только сварщик, который будет выполнять сварку данного изделия. |
| 3. | Сварщик должен иметь I уровень и разряд не ниже четвертого. |
| 207 | ПБ 03-576-03/1 Какими присадочными материалами необходимо производить прихватку сварных соединений сосудов, работающих под давлением? |
| 1. | Прихватки должны выполняться с применением присадочных материалов, предусмотренных технической документацией на сварку данного сосуда. |
| 2. | Только низкоуглеродистыми материалами. |
| 3. | Менее легированным присадочным материалом. |
| 208 | ПБ 03-576-03/1 Укажите требования к выполнению сварочных работ при изготовлении сосудов, работающих под давлением в заводских условиях. |
| 1. | Сварочные работы должны производиться при температурах окружающего воздуха не ниже +5 градусов Цельсия в помещениях или под навесом, защищающих от осадков. |
| 2. | Сварочные работы должны производиться в закрытых помещениях или под навесом, защищающих от осадков, при температуре окружающей среды не ниже -10 градусов Цельсия. |
| 3. | Сварочные работы должны производиться при положительных температурах окружающего воздуха в закрытых помещениях |
| 209 | ПБ 03-576-03/1 Какие требования предъявляются к выполнению сварочных работ при доизготовлении, монтаже или ремонте сосудов, работающих под давлением вне помещений? |
| 1. | Сварщик и место сварки должны быть защищены от непосредственного воздействия ветра и атмосферных осадков. При температуре окружающего воздуха ниже 0 градусов Цельсия, сварка должна производиться в соответствии с НД, согласованными с Госгортехнадзором России (Ростехнадзором). |
| 2. | Сварщик и место сварки должны быть защищены от непосредственного воздействия ветра и атмосферных осадков. Сварка может производиться только при положительной температуре окружающего воздуха. |
| 3. | Сварку необходимо производить под навесом с подогревом элементов сосуда до 200 градусов Цельсия. |
| 210 | ПБ 03-576-03/1 В каком месте сосуда рекомендуется ставить клеймо сварщика, выполнявшего продольный шов обечайки сосуда, работающего под давлением, длиной свыше 400 мм? |
| 1. | Клеймо ставится в начале и конце шва на расстоянии 100 мм от кольцевого шва и 20-50 мм от кромки сварного шва. |
| 2. | Клеймо ставится в начале шва на расстоянии 100 мм от кольцевого шва и 100 мм от кромки сварного шва. |
| 3. | Клеймо ставится в середине шва на расстоянии 20-50 мм от кромки сварного шва. |
| 211 | ПБ 03-576-03/1 Где ставится клеймо сварщика при сварке кольцевого шва сосуда, работающего под давлением или его элементов? |
| 1. | Клеймо ставится в начале и конце шва на расстоянии 100 мм. |
| 2. | Клеймо ставится в месте пересечения с продольным швом на расстоянии 20-50 мм от кольцевого шва и далее через акждые 2 м, но не менее двух клейм на шов. |
| 3. | Клеймо ставится в середине шва на расстоянии 20-50 мм от кромки сварного шва. |
| 212 | ПБ 03-576-03/1 Где должны ставиться клейма сварщиков, если шов сосуда, работающего под давлением или его элемента с наружной и внутренней стороны заваривается разными сварщиками? |
| 1. | В начале шва ставят клеймо сварщика наружного шва, в конце - сварщика внутреннего шва. |
| 2. | Клеймо ставят только с наружной стороны через дробь, в числителе клеймо сварщика сварку с наружной стороны шва, в знаменателе - с внутренней стороны. |
| 3. | Слева от шва ставят клеймо сварщика наружного шва, справа - сварщика внутреннего шва. |
| 213 | ПБ 03-576-03/1 Как можно клеймить продольные и кольцевые швы сосудов, работающих под давлением с толщиной стенки менее 4 мм |
| 1. | Клеймение допускается производить электрографом или несмываемыми красками. |
| 2. | Клеймение допускается производить свинцовым карандашом. |
| 3. | Клеймение допускается не производить. |
| 214 | ПБ 03-576-03/1 Где допускается ставить клеймо сварщика, позволяющее установить его фамилию, в случае сварки сосуда, работающего под давлением одним сварщиком? |
| 1. | Около фирменной таблички или на другом открытом участке. |
| 2. | В любом доступном для клеймения и удобном для сварщика месте. |
| 3. | По усмотрению руководителя сварочных работ предприятия. |
| 215 | ПБ 03-576-03/1 Что необходимо предпринять перед сваркой (наплавкой) при монтаже и ремонте сосуда, работающего под давлением, при температуре окружающего воздуха ниже 0 градусов С, работающих под давлением? |
| 1. | Просушить и прогреть металл в районе сварного соединения с доведением температуры металла до положительной. |
| 2. | Подогреть металл в районе сварного соединения с доведением температуры до +100 градусов С. |
| 3. | Никакие дополнительные технологические операции не предусмотрены. |
| 216 | ПБ 03-576-03/1 С какой толщиной стенки подлежат обязательной маркировке сварные соединения элементов сосудов, работающих под давлением, позволяющей установить фамилию сварщика, выполнившего сварку (наплавку)? |
| 1. | Не более 6 мм. |
| 2. | Более 6 мм. |
| 3. | От 3 до 6 мм включительно. |
| 217 | ПБ 03-576-03/1 Какие требования предъявляются к способу маркировки сварных соединений, позволяющей установить фамилию сварщика, выполнившего сварку (наплавку) сосудов, работающих под давлением? |
| 1. | Не допускается маркировка краской. |
| 2. | Способ маркировки должен исключать наклёп, подкалку или недопустимое утонение толщины металла и обеспечить сохранность маркировки в течение всего периода эксплуатации изделия. |
| 3. | Не допускается маркировка наплавкой. |
| 218 | ПБ 03-576-03/1 Где следует ставить клеймо сварщика в случае выполнения всех сварных соединений сосуда, работающего под давлением одним сварщиком? |
| 1. | В любом доступном месте. |
| 2. | На патрубке предохранительного устройства, непосредственно присоединённого к сосуду. |
| 3. | Около фирменной таблички или на другом открытом участке изделия и место клеймения заключить в рамку, наносимую несмываемой краской. |
| 219 | ПБ 03-576-03/1 Каким должен быть объем контроля сварных соединений (наплавок) сосудов внешним осмотром и измерениями? |
| 1. | 100% |
| 2. | Не менее 50% |
| 3. | Не менее 25% |
| 220 | ПБ 03-576-03/1 Какие требования предъявляются к очистке сварных соединений (наплавок), выполненных дуговой сваркой перед проведением контроля внешним осмотром? |
| 1. | Сварной шов должен быть зачищен от шлака и других загрязнений. |
| 2. | Сварной шов и прилегающие к нему участки основного металла шириной не менее 20 мм в обе стороны от шва должны быть зачищены от шлака и других загрязнений. |
| 3. | Сварной шов и прилегающие к нему участки основного металла шириной не менее 50 мм в обе стороны от шва должны быть зачищены от шлака и других загрязнений. |
| 221 | ПБ 03-576-03/1 Сколько раз можно производить исправление дефектов на одном и том же участке сварного соединения (наплавки) сосуда, работающего под давлением? |
| 1. | Один раз. |
| 2. | Не более двух раз. |
| 3. | Не более трех раз. |
| 222 | ПБ 03-576-03/1 Допускается ли производить ремонт сосудов и их элементов, находящихся под давлением? |
| 1. | Допускается. |
| 2. | На усмотрение начальника ремонтной организации. |
| 3. | Не допускается. |
| 223 | ПБ 03-576-03/1 Укажите безопасное напряжение питания светильников, предназначенные для работы внутри сосуда? |
| 1. | Не выше 12 В. |
| 2. | Не выше 24 В. |
| 3. | Не выше 36 В. |
| 224 | ПБ 03-576-03/2 Какую величину не должно превышать смещение кромок в кольцевых швах монометаллических сосудов, работающих под давлением, за исключением швов, выполняемых электрошлаковой сваркой, при толщине листа S свыше 20 до 50 мм? |
| 1. | 0,1S+1 мм |
| 2. | 0,15S, но не более 5 мм |
| 3. | 0,04S+3,5 мм |
| 225 | ПБ 03-576-03/2 Какую величину не должно превышать смещение кромок в кольцевых швах монометаллических сосудов, работающих под давлением, за исключением швов, выполняемых электрошлаковой сваркой, при толщине листа S свыше 50 до 100 мм? |
| 1. | 0,1S+1 мм |
| 2. | 0,15S, но не более 5 мм |
| 3. | 0,04S+3,5 мм |
| 226 | ПБ 03-576-03/2 Какую величину не должно превышать смещение кромок в кольцевых швах монометаллических сосудов, работающих под давлением, за исключением швов, выполняемых электрошлаковой сваркой, при толщине листа S свыше 100 мм? |
| 1. | 0,1S+1 мм |
| 2. | 0,15S, но не более 5 мм |
| 3. | 0,025S+5 мм, но не более 10мм |
| 227 | ПБ 03-576-03/2 Какую величину не должно превышать смещение кромок в кольцевых швах биметаллических сосудов, работающих под давлением, при толщине листа S до 50 мм? |
| 1. | 50% толщины плакирующего слоя |
| 2. | 0,04S+3 мм, но не более толщины плакирующего слоя |
| 3. | 0,025S+5 мм, но не более толщины плакирующего слоя |
| 228 | ПБ 03-576-03/2 Какую величину не должно превышать смещение кромок в кольцевых швах биметаллических сосудов, работающих под давлением, при толщине листа S свыше 50 до 100 мм? |
| 1. | 50% толщины плакирующего слоя |
| 2. | 0,04S+3 мм, но не более толщины плакирующего слоя |
| 3. | 0,025S+5 мм, но не более толщины плакирующего слоя |
| 229 | ПБ 03-576-03/3 В какой цвет должна быть окрашена наружная поверхность баллона для чистого аргона? |
| 1. | Белый. |
| 2. | Серый. |
| 3. | Чёрный. |
| 230 | ПБ 03-576-03/3 В какой цвет должна быть окрашена наружная поверхность баллона для углекислоты? |
| 1. | Коричневый. |
| 2. | Голубой. |
| 3. | Тёмно-зелёный. |
| 4. | Чёрный. |
| 231 | ПБ 03-576-03/3 Каким должен быть текст и цвет надписи на баллоне для аргона? |
| 1. | «Аргон сырой», белый. |
| 2. | «Аргон технический», синий. |
| 3. | «Аргон чистый», зелёный. |
| 232 | ПБ 03-576-03/3 Каким должен быть текст и цвет надписи на баллоне для углекислоты? |
| 1. | «Углекислота чистая», чёрный. |
| 2. | «Углекислота», жёлтый. |
| 3. | «Углекислота техническая», красный. |
| 233 | ПБ 03-584-03/1 Допускаются ли трещины в сварных соединениях стальных аппаратов? |
| 1. | Нет. |
| 2. | Да, только продольные. |
| 3. | Да, только поперечные. |
| 234 | ПБ 03-584-03/1 Допускаются ли наплывы (натеки) и брызги металла в сварных соединениях стальных аппаратов? |
| 1. | Да. |
| 2. | Да, только снаружи. |
| 3. | Нет. |
| 235 | ПБ 03-584-03/1 Допускаются ли незаваренные кратеры в сварных соединениях стальных аппаратов? |
| 1. | Да. |
| 2. | Да, только снаружи. |
| 3. | Нет. |
| 236 | ПБ 03-584-03/1 Допускаются ли свищи в сварных соединениях стальных аппаратов? |
| 1. | Да. |
| 2. | Нет. |
| 3. | Да, только снаружи. |
| 237 | ПБ 03-584-03/1 Допускаются ли прожоги в сварных соединениях стальных аппаратов? |
| 1. | Нет. |
| 2. | Да. |
| 3. | Да, только снаружи. |
| 238 | ПБ 03-584-03/1 Местные подрезы какой глубины допускаются в сварных соединениях стальных сосудов и аппаратов 3,4 и 5 групп? |
| 1. | Подрезы не допускаются. |
| 2. | Не более 5% толщины металла. |
| 3. | Не более 5% толщины металла, но не более 0,5 мм, протяженностью не более 10% длины шва. |
| 239 | ПБ 03-584-03/1 Укажите, допускаются ли подрезы в сварных швах стальных сосудов 1 и 2 групп. |
| 1. | Допускаются глубиной 5% толщины стенки, но не более 0,5 мм и протяженностью не более 10% длины шва. |
| 2. | Не допускаются. |
| 3. | Допускаются в сосудах, работающих при положительной температуре. |
| 240 | ПБ 03-584-03/1 Укажите при каких условиях должны проводиться сварочные работы при изготовлении сосудов. |
| 1. | При положительной температуре в закрытых отапливаемых помещениях. |
| 2. | При температуре не ниже 0 градусов Цельсия с защитой мест сварки от сквозняков и атмосферных осадков. |
| 3. | При температуре не ниже + 10 градусов Цельсия. |
| 241 | ПБ 03-584-03/1 Укажите на какую ширину должен быть зачищен основной металл перед дуговой сваркой (наплавкой). |
| 1. | Не менее 20 мм |
| 2. | Не менее 30 мм |
| 3. | Не менее 50 мм |
| 242 | ПБ 03-584-03/1 Какое отклонение от стандартной ширины шва допускается не исправлять при изготовлении стальных сосудов и аппаратов? |
| 1. | До 10% |
| 2. | До 15% |
| 3. | До 30% |
| 243 | ПБ 03-584-03/1 Какое отклонение от стандартной высоты усиления шва допускается не исправлять при изготовлении стальных сосудов и аппаратов? |
| 1. | До 10% |
| 2. | До 15% |
| 3. | До 30% |
| 244 | ПБ 03-584-03/3 Какую величину не должно превышать смещение кромок стыкуемых труб при изготовлении змеевиков стальных сосудов и аппаратов, если толщина стенки {S} менее 3 мм для ручной дуговой сварки? |
| 1. | 0,15S. |
| 2. | 0,1S. |
| 3. | 0,2S. |
| 245 | ПБ 03-584-03/3 Какую величину не должно превышать смещение кромок стыкуемых труб при изготовлении змеевиков стальных сосудов и аппаратов, если толщина стенки {S} свыше 3 мм до 6 мм для ручной дуговой сварки. |
| 1. | 0,15S. |
| 2. | 0,1S+0.3. |
| 3. | 0,2S. |
| 246 | ПБ 03-584-03/3 Какую величину не должно превышать смещение кромок стыкуемых труб при изготовлении змеевиков стальных сосудов и аппаратов, если толщина стенки {S} свыше 6 мм до 10 мм. |
| 1. | 0,15S. |
| 2. | 0,1S. |
| 3. | 0,2S. |
| 247 | ПБ 03-584-03/3 Какую величину не должна превышать смещение кромок стыкуемых труб при изготовлении змеевиков стальных сосудов и аппаратов, если толщина стенки {S} свыше 10 мм до 20 мм. |
| 1. | 0,1S. |
| 2. | 0,2S. |
| 3. | 0,05S+1,0 мм. |
| 248 | ПБ 03-584-03/3 Какую величину не должно превышать смещение кромок стыкуемых труб при изготовлении змеевиков стальных сосудов и аппаратов, если толщина стенки {S} свыше 20 мм |
| 1. | 0,1S. |
| 2. | 0,2S. |
| 3. | 0,1S, но не более 3 мм. |
| 249 | ПБ 03-584-03/3 Укажите допустимое отклонение от перпендикулярности торца труб диаметром 100мм и менее относительно оси трубы при изготовлении змеевиков стальных сосудов и аппаратов, выполненных электродуговой сваркой? |
| 1. | 0,2 мм |
| 2. | 0,6 мм |
| 3. | 1,0 мм |
| 250 | ПБ 03-585–03/1 Какой должна быть длина прямого участка от конца трубы до начала закругления при изготовлении гладкогнутых отводов? |
| 1. | Не менее диаметра трубы. |
| 2. | Не менее диаметра трубы, но не менее 50 мм. |
| 3. | Не менее диаметра трубы, но не менее 100 мм. |
| 4. | Не менее трех диаметров трубы, но не менее 150 мм. |
| 251 | ПБ 03-585–03/1 Какой тип сварных соединений следует использовать для соединения трубопроводов, работающих под давлением свыше 10 МПа до 35МПа? |
| 1. | Стыковые с подкладным кольцом. |
| 2. | Стыковые с подкладным кольцом и без подкладного кольца. |
| 3. | Стыковые соединения без подкладного кольца. |
| 252 | ПБ 03-585–03/1 Какое расстояние должно быть между двумя соседними кольцевыми стыковыми сварными швами трубопровода высокого давления, при толщине стенки до 8 мм? |
| 1. | Не менее пятикратной толщины свариваемых элементов. |
| 2. | Не менее 50 мм. |
| 3. | Не менее диаметра трубы. |
| 4. | Не менее диаметра трубы, но не менее100 мм. |
| 253 | ПБ 03-585–03/1 Какое расстояние должно быть между двумя соседними кольцевыми стыковыми сварными швами трубопровода высокого давления, при толщине стенки свыше 8 мм? |
| 1. | Не менее трехкратной толщины свариваемых элементов, но не менее 100 мм. |
| 2. | Не менее 50 мм. |
| 3. | Не менее диаметра трубы. |
| 4. | Не менее диаметра трубы, но не менее100 мм. |
| 254 | ПБ 03-585–03/1 Какое расстояние должно быть между кольцевым сварным швом трубопровода высокого давления и краем опоры, при диаметре трубопровода менее 50 мм? |
| 1. | Не менее 100 мм. |
| 2. | Не менее 50 мм. |
| 3. | Не менее диаметра трубы. |
| 4. | Не менее 200 мм. |
| 255 | ПБ 03-585–03/1 Какое расстояние должно быть между кольцевым сварным швом трубопровода высокого давления и краем опоры, при диаметре трубопровода свыше 50 мм? |
| 1. | Не менее 100 мм. |
| 2. | Не менее 50 мм. |
| 3. | Не менее диаметра трубы. |
| 4. | Не менее 200 мм. |
| 256 | ПБ 03-585–03/1 Допускается ли применение секторных отводов для трубопроводов высокого давления? |
| 1. | Да. |
| 2. | Не рекомендуется. |
| 3. | Да, при давлении до 35 МПа.. |
| 257 | ПБ 03-585–03/1 Какую величину не должно превышать смещение кромок по внутреннему диаметру в стыковых швах труб и деталей технологических трубопроводов высокого давления? |
| 1. | 20% толщины стенки, но не более 2мм. |
| 2. | 30% толщины стенки, но не более 5мм. |
| 3. | 20% толщины стенки, но не более 1мм. |
| 4. | 10% толщины стенки, но не более 1мм. |
| 258 | ПБ 03-585–03/1 На каком расстоянии от сварного шва должны располагаться опоры и подвески технологического трубопровода диаметром менее 50 мм? |
| 1. | Не менее диаметра трубы. |
| 2. | Не менее 50 мм. |
| 3. | Не менее 200 мм. |
| 259 | ПБ 03-585–03/1 На каком расстоянии от сварного шва должны располагаться опоры и подвески технологического трубопровода диаметром более 50 мм? |
| 1. | Не менее диаметра трубы. |
| 2. | Не менее 50 мм. |
| 3. | Не менее 200 мм. |
| 260 | ПБ 03-585–03/1 В каком состоянии при приварке должна находиться приварная трубопроводная арматура (приварная задвижка)? |
| 1. | В закрытом состоянии, для предотвращения засорения. |
| 2. | В открытом состоянии, для предотвращения заклинивания. |
| 3. | В произвольном состоянии. |
| 261 | ПБ 03-585–03/1 Каким должно быть расстояние от поперечного шва до штуцера или любого другого элемента с угловым швом, если диаметр трубопровода менее 100 мм? |
| 1. | Не менее наружного диаметра трубы. |
| 2. | Не менее наружного диаметра трубы, но не менее 100 мм. |
| 3. | Не менее наружного диаметра трубы, но не менее 50 мм. |
| 262 | ПБ 03-585–03/1 Каким должно быть расстояние от поперечного сварного шва до штуцера или любого другого элемента с угловым (тавровым) швом для труб с наружным диаметром свыше 100 мм? |
| 1. | Не менее 50 мм. |
| 2. | Не менее наружного диаметра трубы, но не менее 150 мм. |
| 3. | Не менее 100 мм. |
| 263 | ПБ 03-585–03/1 Каким должно быть расстояние от начала гнутого участка трубы до штуцера или любого другого элемента с угловым (тавровым) швом для труб с наружным диаметром свыше 100 мм? |
| 1. | Не менее 50 мм. |
| 2. | Не менее наружного диаметра трубы, но не менее 150 мм. |
| 3. | Не менее 100 мм. |
| 264 | ПБ 03-585–03/1 На каких трубопроводах не допускается вварка штуцеров диаметром более 25 мм, бобышек, муфт и других деталей в сварные швы? |
| 1. | На трубопроводах высокого давления. |
| 2. | На трубопроводах I категории. |
| 3. | На трубопроводах I, II категории. |
| 4. | На любых технологических трубопроводах. |
| 265 | ПБ 03-585–03/1 В каких случаях допускается вварка штуцеров в гнутые и штампованные детали трубопроводов? |
| 1. | На трубопроводах IV-V категорий. |
| 2. | В обоснованных случаях допускается варка одного штуцера внутренним диаметром не более 25 мм. |
| 3. | На трубопроводах низкого давления. |
| 266 | ПБ 03-585–03/1 Каким способом допускается выполнять резку труб и подготовку кромок и прилегающих к ним поверхностей? |
| 1. | Только механической обработкой. |
| 2. | Механической обработкой и плазменной резкой. |
| 3. | Механическая обработкой или газовой, воздушно-дуговой и плазменной резкой с последующей механической обработкой. |
| 267 | ПБ 03-585–03/1 Укажите величину максимально допустимого отклонения от перпендикулярности подготовленных под дуговую сварку торцов труб при условном проходе до 65 мм? |
| 1. | 0.5 мм. |
| 2. | 1 мм. |
| 3. | 1.5 мм. |
| 268 | ПБ 03-585–03/1 Укажите величину максимально допустимого отклонения от перпендикулярности подготовленных под сварку торцов труб при условном проходе свыше 65 до 125 мм? |
| 1. | 0.5 мм. |
| 2. | 1 мм. |
| 3. | 1.5 мм. |
| 269 | ПБ 03-585–03/1 Укажите величину максимально допустимого отклонения от перпендикулярности подготовленных под сварку торцов труб при условном проходе свыше 125 до500 мм? |
| 1. | 0.5 мм. |
| 2. | 1 мм. |
| 3. | 1.5 мм. |
| 270 | ПБ 03-585–03/1 Укажите величину максимально допустимого отклонения от перпендикулярности подготовленных под сварку торцов труб при условном проходе свыше 500 мм? |
| 1. | 1 мм. |
| 2. | 2 мм. |
| 3. | 3 мм. |
| 271 | ПБ 03-585–03/1 На какую ширину должны быть зачищены примыкающие к кромкам поверхности стыкуемых труб при сборке под сварку технологических трубопроводов? |
| 1. | Наружная поверхность труб на расстояние не менее 10 мм. |
| 2. | Наружная и внутренняя поверхности труб на расстояние не менее 20 мм. |
| 3. | Наружная поверхность труб на расстояние не менее 20 мм, внутренняя поверхность не менее 10 мм. |
| 272 | ПБ 03-585–03/1 Как должна производиться сборка стыков технологических трубопроводов под сварку? |
| 1. | С использованием центровочных приспособлений. |
| 2. | С помощью временных технологических креплений. |
| 3. | С помощью прихваток. |
| 4. | Всеми выше указанными способами. |
| 273 | ПБ 03-585–03/1 Из каких материалов должны быть изготовлены технологические крепления для сборки под сварку стыков технологических трубопроводов? |
| 1. | Из стали того же класса, что и свариваемые трубы. |
| 2. | Из низкоуглеродистых сталей. |
| 3. | Из нержавеющих сталей. |
| 274 | ПБ 03-585–03/1 Каким должно быть смещение друг относительно друга заводских продольных швов двух труб при сборке под сварку технологических трубопроводов с условным диаметром 100 мм и менее? |
| 1. | Не менее толщины стенки, но не менее 10 мм. |
| 2. | Не менее трех толщин стенки, но не менее 10 мм. |
| 3. | На величину одной четверти окружности трубы. |
| 275 | ПБ 03-585–03/1 Каким должно быть смещение друг относительно друга заводских продольных швов двух труб при сборке под сварку технологических трубопроводов с условным диаметром более 100 мм? |
| 1. | Не менее толщины стенки, но не менее 10 мм. |
| 2. | Не менее трех толщин стенки, но не менее 100 мм. |
| 3. | На величину одной четверти окружности трубы. |
| 276 | ПБ 03-585–03/1 Укажите величину смещения кромок труб и других элементов технологического трубопровода по наружному диаметру, когда плавный переход обеспечивается за счет наклонного расположения шва? |
| 1. | Не более 2 мм. |
| 2. | 30% толщины стенки, но не более 5 мм. |
| 3. | 15% толщины стенки, но не более 5 мм. |
| 277 | ПБ 03-585–03/1 Укажите способ подготовки под сварку кромок труб технологического трубопровода, когда смещение по наружному диаметру превышает допустимые значения? |
| 1. | Проточка конца трубы с большим диаметром под углом не более 15 градусов. |
| 2. | Наплавка на трубу меньшего диаметра и последующая механическая обработка. |
| 3. | Проточка конца трубы с большим диаметром под углом не более 30 градусов. |
| 278 | ПБ 03-585–03/1 Каким способом следует готовить под сварку кромки труб технологического трубопровода высокого давления, если их смещение по внутреннему диаметру труб превышает допустимые значения? |
| 1. | Проточка конца трубы с меньшим диаметром под углом не более 15 градусов. |
| 2. | Наплавка на внутренний диаметр большей трубы и последующая механическая обработка. |
| 3. | Осадка трубы большего диаметра. |
| 279 | ПБ 03-585–03/1 Каким способом следует готовить под сварку кромки труб технологического трубопровода давлением до 10 МПа (100 кгс/см2), если их смещение по внутреннему диаметру труб превышает допустимые значения? |
| 1. | Проточка конца трубы с меньшим диаметром под углом не более 15 градусов. |
| 2. | Путем калибровки методом цилиндрической или конической раздачи. |
| 3. | Способами указанными выше. |
| 280 | ПБ 03-585–03/1 Укажите величину допускаемого смещения кромок по внутреннему диаметру при сборке под сварку кольцевого шва технологического трубопровода высокого давления. |
| 1. | 10% толщины стенки, но не более 1 мм. |
| 2. | 15% толщины стенки, но не более 2 мм. |
| 3. | 20% толщины стенки, но не более 3 мм. |
| 4. | 30% толщины стенки, но не более 3 мм. |
| 281 | ПБ 03-585–03/1 Укажите величину допускаемого смещения кромок по внутреннему диаметру при сборке под дуговую сварку кольцевых швов трубопроводов I и II категорий. |
| 1. | 10% толщины стенки, но не более 1 мм. |
| 2. | 15% толщины стенки, но не более 2 мм. |
| 3. | 20% толщины стенки, но не более 3 мм. |
| 4. | 30% толщины стенки, но не более 3 мм. |
| 282 | ПБ 03-585–03/1 Укажите величину допускаемого смещения кромок по внутреннему диаметру при сборке под дуговую сварку кольцевых швов трубопроводов III и IV категорий. |
| 1. | 10% толщины стенки, но не более 1 мм. |
| 2. | 15% толщины стенки, но не более 2 мм. |
| 3. | 20% толщины стенки, но не более 3 мм. |
| 4. | 30% толщины стенки, но не более 3 мм. |
| 283 | ПБ 03-585–03/1 Укажите величину допускаемого смещения кромок по внутреннему диаметру при сборке под дуговую сварку кольцевых швов трубопроводов V категорий. |
| 1. | 10% толщины стенки, но не более 1 мм. |
| 2. | 15% толщины стенки, но не более 2 мм. |
| 3. | 20% толщины стенки, но не более 3 мм. |
| 4. | 30% толщины стенки, но не более 3 мм. |
| 284 | ПБ 03-585–03/1 Под каким углом следует делать проточку конца трубы, если смещение кромок по внутреннему диаметру при сборке под дуговую сварку превышает допустимые значения? |
| 1. | Не менее 20 градусов. |
| 2. | Не более 15 градусов. |
| 3. | Не более 20 градусов. |
| 285 | ПБ 03-585–03/1 Какую величину не должно превышать отклонение от прямолинейности собранного встык участка трубопровода высокого давления или трубопровода I категории? |
| 1. | 1.5 мм на расстоянии 200 мм от стыка. |
| 2. | 2.5 мм на расстоянии 400 мм от стыка. |
| 3. | 4 мм на расстоянии 200 мм от стыка. |
| 286 | ПБ 03-585–03/1 Какую величину не должно превышать отклонение от прямолинейности собранного встык участка трубопровода II-V категории? |
| 1. | 1.5 мм на расстоянии 200 мм от стыка. |
| 2. | 2.5 мм на расстоянии 200 мм от стыка. |
| 3. | 4 мм на расстоянии 400 мм от стыка. |
| 287 | ПБ 03-585–03/1 Как следует выполнять прихватки? |
| 1. | Прихватки следует выполнять без провара, при сварке корневого слоя шва прихватки следует удалять. |
| 2. | По усмотрению сварщика. |
| 3. | Прихватки следует выполнять с полным проваром и полностью переплавлять их при сварке корневого слоя шва. |
| 288 | ПБ 03-585–03/1 Какие требования предъявляются к качеству выполнения прихваток? |
| 1. | Прихватки не должны иметь трещин. |
| 2. | Качество выполнения прихваток не регламентируется. |
| 3. | К качеству выполнения прихваток предъявляют такие же требования, как и к основному сварному шву. |
| 289 | ПБ 03-585–03/1 Что необходимо предпринять, если прихватки имеют недопустимые дефекты, обнаруженные внешним осмотром? |
| 1. | Прихватки должны быть удалены механическим способом и заварены вновь. |
| 2. | Прихватки должны быть переплавлены. |
| 3. | Стык подлежит вырезке. |
| 290 | ПБ 03-585–03/1 Как следует располагать прихватки по периметру стыка? |
| 1. | Равномерно. |
| 2. | Преимущественно в нижней части стыка. |
| 3. | Преимущественно в верхней части стыка |
| 291 | ПБ 03-585–03/1 Кто выполняет прихватки при сборке труб под дуговую сварку? |
| 1. | Сварщик не ниже III разряда. |
| 2. | Слесарь-сборщик. |
| 3. | Сварщик, аттестованный на сварку данного стыка. |
| 292 | ПБ 03-585–03/1 Какие зоны подлежат зачистке перед проведением визуального и измерительного контроля соединений технологических трубопроводов, выполненных дуговой сваркой (наплавкой)? |
| 1. | Поверхность шва и прилегающие к нему участки шириной не менее 20 мм в обе стороны от шва. |
| 2. | Поверхность шва и прилегающие к нему участки шириной не менее 100 мм в обе стороны от шва |
| 3. | Поверхность шва и зона термического влияния шириной не менее 50 мм. |
| 293 | ПБ 03-585–03/1 В каком объеме требуется выполнить визуальный и измерительный контроль сварных соединений (наплавок) технологических трубопроводов? |
| 1. | 25% от общего количества стыков, сваренных в течение недели одним сварщиком. |
| 2. | В зависимости от категории трубопровода. |
| 3. | 100% стыков трубопровода, сваренных сварщиком. |
| 294 | ПБ 03-585–03/1 Допускаются ли наплывы в местах перехода сварного шва к основному металлу в сварных соединениях (наплавках)технологических трубопроводов, выполненных дуговой сваркой? |
| 1. | Да. |
| 2. | Да, только снаружи. |
| 3. | Нет. |
| 295 | ПБ 03-585–03/1 Допускаются ли незаплавленные кратеры в сварных соединениях (наплавках) технологических трубопроводов, выполненных дуговой сваркой? |
| 1. | Да. |
| 2. | Да, только снаружи. |
| 3. | Нет. |
| 296 | ПБ 03-585–03/1 Допускаются ли прожоги в сварных соединениях технологических трубопроводов, выполненных дуговой сваркой? |
| 1. | Да. |
| 2. | Да, только снаружи. |
| 3. | Нет. |
| 297 | ПБ 03-585–03/1 Допускаются ли свищи в сварных соединениях технологических трубопроводов, выполненных дуговой сваркой? |
| 1. | Да. |
| 2. | Да, только снаружи. |
| 3. | Нет. |
| 298 | ПБ 03-585–03/1 Допускаются ли поры, выходящие на поверхность, в сварных соединениях (наплавках) технологических трубопроводов, выполненных дуговой сваркой? |
| 1. | Да. |
| 2. | Да, только снаружи. |
| 3. | Нет. |
| 299 | ПБ 03-585–03/1 Допускаются ли отклонения размеров шва (наплавки), указанных на чертеже в большую сторону? |
| 1. | Да. |
| 2. | Нет. |
| 3. | Да, только снаружи. |
| 300 | ПБ 03-585–03/1 Допускаются ли подрезы в сварных соединениях (наплавках)технологических трубопроводов высокого давления? |
| 1. | Не допускаются. |
| 2. | Допускаются, глубиной менее 1,0 мм, длиной не более 30% длины шва. |
| 3. | Допускаются, глубиной менее 1,5 мм, длиной не более 10% длины шва. |
| 301 | ПБ 03-585–03/1 Допускаются ли подрезы в сварных соединениях (наплавках)технологических трубопроводов первой категории, работающих при температуре ниже минус 70 градусов С? |
| 1. | Не допускаются. |
| 2. | Допускаются, глубиной менее 1,0 мм, длиной не более 30% длины шва. |
| 3. | Допускаются, глубиной менее 1,5 мм, длиной не более 10% длины шва. |
| 302 | ПБ 08-622-03 Запрещается ли заделка сварного шва в стену при проходе через нее сварных трубопроводов? |
| 1. | Нет. |
| 2. | Да. |
| 3. | Нет нормативных требований. |
| 303 | ПБ 08-622-03 Допускается ли одновременная работа внутри емкости газосварщика и электросварщика? |
| 1. | Да. |
| 2. | Нет. |
| 3. | Нет нормативных требований. |
| 304 | ПБ 08-622-03 Кто имеет право подключать сварочные агрегаты? |
| 1. | Сварщик. |
| 2. | Мастер, прораб или бригадир сварщиков. |
| 3. | Электротехнический персонал соответствующей квалификации. |
| 305 | ПБ 08-622-03 Чем дополнительно должны быть снабжены сварщики, работающие на высоте? |
| 1. | Предохранительными поясами. |
| 2. | Сумками для электродов и огарков |
| 3. | Перечисленными в 1 и 2 ответах. |
| 306 | ПБ 08-622-03 Чем дополнительно должны быть снабжены сварщики, работающие в сырых местах? |
| 1. | Резиновыми ковриками. |
| 2. | Диэлектрическими перчатками. |
| 3. | Калошами. |
| 4. | Перечисленными в ответах 1, 2 и3 |
| 5. | Перечисленными в ответах 1 и 2 или 2 и 3. |
| 307 | ПБ 08-622-03 Какое количество дублеров, находящихся снаружи, необходимо обеспечить при работе сварщиков внутри емкостей и аппаратов? |
| 1. | Один на всех работающих сварщиков. |
| 2. | По одному на каждого из работающих сварщиков. |
| 3. | .Определяет руководитель работ |
| 308 | ПБ 08-622-03 Какие средства защиты должны иметь дублеры сварщиков, находящиеся снаружи емкостей и аппаратов? |
| 1. | Не нормативных требований. |
| 2. | Определяет руководитель работ. |
| 3. | Те же средства защиты, что и сварщики, работающие внутри емкостей и аппаратов. |
| 309 | ПБ 08-622-03 Какие дополнительные средства защиты должны находиться на месте проведения сварочных работ внутри емкостей и аппаратов? |
| 1. | Дополнительные средства защиты не нужны. |
| 2. | .Определяет руководитель работ. |
| 3. | Шланговый противогаз.в полном комплекте. |
| 310 | ПБ 09-540–03/1 Допускается ли размещать технологическое оборудование взрывопожароопасных производств под эстакадами технологических трубопроводов с горючими, едкими и взрывоопасными продуктами? |
| 1. | Нет. |
| 2. | Да, при осуществлении специальных мер безопасности, исключающих попадание взрывопожароопасных веществ на ниже установленное оборудование. |
| 3. | Да. |
| 311 | ПБ 09-540–03/1 Допускается ли размещать технологическое оборудование взрывопожароопасных производств над и под вспомогательными помещениями? |
| 1. | Да. |
| 2. | Да, при осуществлении специальных мер безопасности, исключающих попадание взрывопожароопасных веществ на установленное оборудование. |
| 3. | Нет. |
| 312 | По способам С какой целью выполняют разделку кромок? |
| 1. | Для уменьшения разбрызгивания металла. |
| 2. | Для удобства наблюдения за процессом сварки. |
| 3. | Для обеспечения провара на всю глубину. |
| 313 | По способам Укажите характерные дефекты при сварке тонколистового (0,5-3 мм) металла: |
| 1. | Шлаковые включения. |
| 2. | Сквозное проплавление дугой кромок с образованием отверстий (прожог). |
| 3. | Непровары корня шва. |
| 314 | По способам С какой целью выполняется притупление в корне разделки кромок? |
| 1. | Для обеспечения полного провара. |
| 2. | Для предотвращения вытекания из разделки кромок жидкого металла. |
| 3. | Для предотвращения прожога. |
| 315 | По способам Укажите, требуется ли при многослойной сварке наплавке) разбивать шов таким образом, чтобы стыкуемые участки ("замки") наплавляемого слоя не совпадали с "замками" соседних слоев. |
| 1. | Не требуется. |
| 2. | Требуется на величину не менее 5 мм. |
| 3. | Требуется на величину 12...18 мм. |
| 316 | По способам Укажите, с какой стороны рекомендуется выполнять прихватки при сборке конструкций, свариваемых дуговой сваркой с двух сторон. |
| 1. | Со стороны шва, свариваемого первым. |
| 2. | Со стороны шва, свариваемого вторым |
| 3. | С любой стороны |
| 317 | По способам Укажите последовательность двухсторонней сварки конструкций из сталей аустенитного класса. |
| 1. | Последним сваривается валик шва, обращенный к рабочей среде. |
| 2. | Последним выполняется валик (слой) шва со стороны, не контактирующей с рабочей средой. |
| 3. | Требования к последовательности сварки не регламентируется. |
| 318 | По способам Укажите обозначения однопостовых сварочных агрегатов: |
| 1. | ВД-306, ВД-401, ВД -502-2, ВДУ-506. |
| 2. | АСВ-300-7, АДБ-309, АДБ-311, АДБ-318, АДБ-3120. |
| 3. | ПД-502, ПД-305. |
| 319 | По способам Для каких целей используют балластный реостат на рабочем месте сварщика при работе от многопостового источника питания? |
| 1. | Для изменения скорости сварки. |
| 2. | Для создания крутопадающей характеристики и регулирования на рабочем месте величины сварочного тока. |
| 3. | Для дистанционного включения и выключения источника питания. |
| 320 | По способам Нужно ли менять светофильтры в зависимости от величины сварочного тока? |
| 1. | Следует менять в любом случае. |
| 2. | По усмотрению сварщика. |
| 3. | Менять при величине тока свыше 200 А. |
| 321 | По способам Длинные швы (свыше 1000 мм) преимущественно сваривают: |
| 1. | Напроход (неизменное направление сварки). |
| 2. | От середины к концам напроход. |
| 3. | От середины к концам обратноступенчатым методом. |
| 322 | По способам Короткие швы (250-350 мм) преимущественно сваривают: |
| 1. | Напроход (неизменное направление сварки). |
| 2. | От середины к концам напроход. |
| 3. | От середины к концам обратноступенчатым методом. |
| 323 | По способам Швы средней длины (350-1000 мм) преимущественно сваривают: |
| 1. | Напроход (неизменное направление сварки). |
| 2. | От середины к концам напроход. |
| 3. | От середины к концам обратноступенчатым методом. |
| 324 | По способам При ручной аргонодуговой сварке корневого шва без присадочной проволоки рекомендуемая длина дуги 1,5...2,0мм, а с присадочной проволокой 2...3мм. Почему при сварке с присадочной проволокой длина дуги должна быть больше? |
| 1. | Для повышения стабильности сварки. |
| 2. | Для удобства манипулирования сварочной проволокой в дуговом промежутке. |
| 3. | Для улучшения защиты сварочной ванны. |
| 325 | По способам Укажите высоту слоя (валика) при ручной аргонодуговой сварке стыков труб малых диаметров (менее 100 мм) из углеродистых и теплоустойчивых сталей: |
| 1. | Не менее пяти диаметров присадочной проволоки. |
| 2. | 5...6 мм. |
| 3. | 2...4 мм. |
| 326 | По способам При каком зазоре между стыками труб требуется применение присадочной проволоки при прихватке и сварке корневого слоя? |
| 1. | Более 0,5мм. |
| 2. | Не более 0,5мм. |
| 3. | Требуется независимо от зазора. |
| 327 | По способам Укажите диаметр присадочной проволоки для ручной аргонодуговой сварки стыка трубы до 219 мм. |
| 1. | 1,6...3,0 мм. |
| 2. | 0,5...1,5 мм. |
| 3. | 3,5...6 мм. |
| 328 | По способам Укажите материалы неплавящихся электродов, рекомендуемые для аргонодуговой сварки (наплавки). |
| 1. | Вольфрам. |
| 2. | Лантанированный и иттрированный вольфрам. |
| 3. | Торированный вольфрам. |
| 329 | По способам Какие рекомендуются род тока и полярность при аргонодуговой сварке (наплавке) неплавящимся электродом из низкоуглеродистой стали? |
| 1. | Переменный. |
| 2. | Постоянный ток прямой полярности. |
| 3. | Постоянный ток обратной полярности. |
| 330 | По способам Какое назначение имеет дежурная дуга при импульсно-дуговой сварке (наплавке) вольфрамовым электродом? |
| 1. | Облегчает возбуждение дуги в импульсе. |
| 2. | Исключает образование дефектов в кратере. |
| 3. | Увеличивает глубину проплавления основного металла. |
| 331 | По способам В каких защитных газах возможно применение вольфрамовых электродов? |
| 1. | В инертных газах. |
| 2. | В углекислом газе. |
| 3. | В азоте. |
| 332 | По способам Указать с какой целью затачивают конец вольфрамового электрода при выполнении аргонодуговой сварки (наплавки)? |
| 1. | Для повышения стабильного горения дуги. |
| 2. | Для лёгкого возбуждения дуги. |
| 3. | Для целей, указанных в ответах 1 и 2. |
| 333 | По способам Для чего применяется осциллятор на рабочем месте? |
| 1. | Для легкого возбуждения дуги на малых токах. |
| 2. | Повышения стабильности горения дуги. |
| 3. | Изменения величины напряжения при сварке. |
| 334 | По способам Укажите оптимальный вылет электрода из сопла горелки при аргонодуговой сварке (наплавке). |
| 1. | До 5 мм. |
| 2. | Оговаривается в паспорте на горелку. |
| 3. | Определяется сварщиком опытным путем. |
| 335 | По способам Укажите оптимальный вылет электрода из сопла горелки при аргонодуговой сварке. |
| 1. | До 5 мм. |
| 2. | Оговаривается в паспорте на горелку. |
| 3. | Определяется сварщиком опытным путем. |
| 336 | По способам Укажите, следует ли перед началом аргонодуговой сварки (наплавки) продувать аргоном газовые коммуникации и горелки. |
| 1. | Продувку коммуникаций и горелки специально проводить не следует. |
| 2. | Продувка коммуникаций и горелок выполняется по усмотрению сварщика. |
| 3. | Следует продувать аргоном газоподводящие шланги и горелку. |
| 337 | По способам Укажите оптимальный расход аргона при аргонодуговой сварке (наплавке). |
| 1. | Зависит от конструкции сопла горелки и оговаривается в паспорте на горелку. |
| 2. | Устанавливается сварщиком по скорости истечения газа. |
| 3. | 6...8 л/мин. |
| 338 | По способам Укажите оптимальный расход аргона при аргонодуговой сварке. |
| 1. | Зависит от конструкции сопла горелки и оговаривается в паспорте на горелку. |
| 2. | Устанавливается сварщиком по скорости истечения газа. |
| 3. | 6...8 л/мин. |
| 339 | По способам Укажите правильный способ проверки качества аргона для сварки (наплавки). |
| 1. | Наплавкой валика шва на пластину и последующей его переплавки неплавящимся электродом. В переплавленном валике должны отсутствовать наружные (свищеобразные) поры. |
| 2. | Опрокидыванием баллона в специальном приспособлении и проверкой на отсутствие влаги при постепенном открытии вентиля. |
| 3. | Специальным химическим анализом газа. |
| 340 | По способам Каким должен быть защитный поток газа, выходящего из сопла горелки для лучшей защиты? |
| 1. | Завихряющимся снаружи внутрь. |
| 2. | Завихряющимся изнутри наружу. |
| 3. | Ламинарным (спокойным, без завихрений). |
| 341 | По способам Для уменьшения расхода аргона при аргонодуговой сварке стыков труб с поддувом: |
| 1. | Устанавливают две удаляемые заглушки для создания камеры небольшого объема. |
| 2. | Устанавливают одну удаляемую заглушку. |
| 3. | Прекращают поддув после сварки корня шва. |
| 342 | По способам Укажите рекомендации при заварке кратера стыка: |
| 1. | Увеличивать скорость сварки и длину дуги с одновременным уменьшением величины сварочного тока. |
| 2. | Уменьшать скорость сварки и длину дуги с одновременным уменьшением величины сварочного тока. |
| 3. | Уменьшать скорость сварки и длину дуги с одновременным увеличением величины сварочного тока. |
| 343 | По способам Зажигание и гашение дуги производят: |
| 1. | На основном металле. |
| 2. | В разделке или на уже наложенном шве на расстоянии 20... 25 мм от его конца. |
| 3. | По усмотрению сварщика. |
| 344 | По способам Укажите, какие защитные газы и смеси рекомендуется применять при сварке (наплавке) аустенитных сталей? |
| 1. | Углекислый газ. |
| 2. | Аргон; смесь аргона с кислородом (до 3%); смесь аргона с углекислым газом (до 25%). |
| 3. | Аргон; смеси аргона с углекислым газом и кислородом (с содержанием углекислого газа до 50% и кислорода до 5%). |
| 345 | По способам При сварке в защитном газе плавящимся электродом образуются брызги расплавленного металла, которые прилипают к мундштуку и соплу и могут привести к закорачиванию сварочной цепи. Во избежание этого применяют: |
| 1. | Повышенный расход защитного газа. |
| 2. | Специальную сварочную проволоку. |
| 3. | Керамические сопла, металлокерамические или металлические водоохлаждаемые, а также защитные (силиконовые) смазки. |
| 346 | По способам Как проверяют качество защитного газа перед использованием его на производственном участке? |
| 1. | Не проверяют. |
| 2. | На отсутствие в баллоне влаги путем его опрокидывания в приспособлении и незначительного открытия вентиля до полного выхода влаги. |
| 3. | Путем наплавки на пластину или поверхность трубы валика длиной 100...150 мм. По внешнему виду поверхности устанавливается надежность защиты (должны отсутствовать поверхностные поры). |
| 347 | По способам Следует ли подогревать углекислый газ перед выполнением сварки? |
| 1. | Следует. |
| 2. | Не следует. |
| 3. | По усмотрению сварщика. |
| 348 | По способам Укажите род и полярность тока при сварке (наплавке) в среде защитного газа. |
| 1. | Постоянный ток прямой полярности. |
| 2. | Постоянный ток обратной полярности. |
| 3. | Переменный ток. |
| 349 | По способам С какой целью в сварочные проволоки для сварки в защитных газах вводят кремний и марганец? |
| 1. | Для легирования металла шва и повышения прочностных свойств. |
| 2. | Для раскисления металла и устранения вредного влияния кислорода в результате диссоциации углекислого газа. |
| 3. | Для связывания вредных примесей и улучшения пластичности металла шва. |
| 350 | По способам В какой цвет окрашивают баллоны с двуокисью углерода и с окраской баллонов с какими газами это совпадает? |
| 1. | Серый, с аргоном и гелием. |
| 2. | Коричневый, с гелием. |
| 3. | Черный, со сжатым воздухом. |
| 351 | По способам При каком рабочем давлении углекислый газ находится в баллоне при нормальной температуре? |
| 1. | 15 МПа. |
| 2. | 7,5 МПа. |
| 3. | 40 МПа. |
| 352 | По способам Какую плотность имеет углекислый газ по сравнению с воздухом? |
| 1. | Больше. |
| 2. | Меньше. |
| 3. | Плотности близки. |
| 353 | По способам При сварке (наплавке) в защитных газах обычно применяют горелки с водяным охлаждением на токах: |
| 1. | От 250 до 500 А. |
| 2. | Более 500 А. |
| 3. | До 250 А. |
| 354 | По способам Укажите все факторы, определяющие надежность газовой защиты зоны сварки при сварке в защитном газе. |
| 1. | Диаметр и форма сопла горелки и расход защитного газа. |
| 2. | Вылет электрода из сопла горелки, угол наклона горелки к изделию, диаметр и форма сопла горелки, расход защитного газа. |
| 3. | Скорость сварки, вылет электрода и угол наклона горелки к изделию. |
| 355 | По способам Как влияет увеличение расстояния от сопла горелки до поверхности металла? |
| 1. | Улучшается газовая защита зоны сварки, что позволяет увеличить скорость сварки. |
| 2. | Ухудшается газовая защита зоны сварки, что приводит к образованию пор |
| 3. | Ухудшается устойчивость горения дуги и увеличивается разбрызгивание жидкого металла. |
| 356 | По способам Чем измеряют расход защитного газа при сварке (наплавке)? |
| 1. | Газоэлектрическим клапаном. |
| 2. | Однокамерным газовым редуктором. |
| 3. | Ротаметром, двухступенчатым редуктором-расходомером. |
| 357 | По способам Укажите обозначения редукторов-расходомеров: |
| 1. | АР-10, АР-40, АР-150, ДКД-1-65 или ДКД-8-65 с РС-3, ИРКС-12, РМ-0,63 ГУЗ. РМ-1 ГУЗ, РМ-1,6 ГУЗ. |
| 2. | РБ-200, РБ-302У, РБ-500, РБК-200У3. |
| 3. | АСВ-300-7, АДБ-309, АДБ-311, АДБ-318, АДБ-3120. |
| 358 | По способам Укажите обозначения расходомеров-ротаметров: |
| 1. | АР-10, АР-40, АР-150, ДКД-1-65, ДКД-8-65. |
| 2. | РБ-200, РБ-302У, РБ-500, РБК-200У3. |
| 3. | РС-3, ИРКС-12, РМ-0,63 ГУЗ, РМ-1 ГУЗ, РМ-1,6 ГУЗ. |
| 359 | По способам Какие марки преобразователей используются для механизированной сварки (наплавки) в защитных газах? |
| 1. | ВД-201У3, УДГ-350УХЛ. |
| 2. | ВС-300У3, ВДУ-506У3, ВДУ-601У3. |
| 3. | ПСГ-500-1, ПСУ-300, ПСУ-500-2. |
| 360 | По способам Укажите рекомендуемые диаметры проволоки марок Св-08ГС или Св-08Г2С для механизированной сварки в защитных газах швов на вертикальной плоскости конструкций из углеродистой сталей: |
| 1. | 1,6...2,0 мм. |
| 2. | 1,0...1,2 мм. |
| 3. | 0,5...0,8 мм. |
| 361 | По способам Рекомендуемые диаметры проволоки марок Св-08ГС или Св-08Г2С для механизированной сварки в защитных газах швов в нижнем положении конструкций из углеродистой сталей: |
| 1. | 1,8...2,0 мм. |
| 2. | 1,2...1,6 мм. |
| 3. | 0,6...1,0 мм |
| 362 | По способам Рекомендуемый вылет электрода из мундштука перед зажиганием дуги для выполнения механизированной сварки (наплавки) в защитных газах: |
| 1. | Не более 35...45мм. |
| 2. | Не менее 65...75 мм |
| 3. | Не менее 50...60 мм. |
| 363 | По способам Для обеспечения стабильного процесса и надежной газовой защиты при механизированной сварке (наплавке) в среде защитных газов необходимо обеспечить: |
| 1. | Смещение осей отверстий в токоподводе и горелке относительно друг друга. |
| 2. | Постоянный вылет электрода и исключить прилипание проволоки к токоподводу. |
| 3. | Истекание из сопла горелки струи газа сплошным равномерным потоком. |
| 364 | РД 03-495-02/1 Укажите все виды выполняемых работ сварщиком на производстве, которые учитываются при определении направления его производственной деятельности? |
| 1. | Изготовление и ремонт. |
| 2. | Изготовление и монтаж. |
| 3. | Изготовление, монтаж (сооружение), ремонт. |
| 365 | РД 03-495-02/1 В каких случаях сварщик может быть освобожден от сдачи общего экзамена при первичной аттестации? |
| 1. | При наличии специального высшего или среднего образования по сварке. |
| 2. | При наличии разряда не ниже 6. |
| 3. | При аттестации на сварку труб из полимерных материалов. |
| 366 | РД 03-495-02/1 Какие экзамены должен сдавать сварщик при периодической аттестации. |
| 1. | Практический и специальный. |
| 2. | Общий, практический, специальный. |
| 3. | Практический |
| 367 | РД 03-495-02/1 Каков порядок сдачи аттестационных экзаменов сварщиками? |
| 1. | Сначала теоретические, а затем практический. |
| 2. | Сначала практический, а затем теоретические. |
| 3. | По усмотрению аттестационной комиссии. |
| 368 | РД 03-495-02/1 Может ли повторно пройти аттестацию сварщик, если он не выдерживает практический экзамен? |
| 1. | Может после дополнительной практической подготовки не ранее, чем через 1 месяц. |
| 2. | Может после дополнительной практической подготовки не ранее, чем через 3 месяца. |
| 3. | Может после дополнительной практической подготовки не ранее, чем через 6 месяцев. |
| 369 | РД 03-495-02/1 Какое количество вопросов задают сварщику на специальном экзамене |
| 1. | Не менее 20. |
| 2. | Не менее 15. |
| 3. | Не менее 10. |
| 370 | РД 03-495-02/1 Какие экзамены сдают сварщики при первичной аттестации в соответствии с требованиями «Технологического регламента»? |
| 1. | Практический, общий, специальный. |
| 2. | Практический и специальный. |
| 3. | Общий и специальный. |
| 371 | РД 03-495-02/1 Какие экзамены сдают сварщики при внеочередной аттестации в соответствии с требованиями «Технологического регламента»? |
| 1. | Практический, общий, специальный. |
| 2. | Практический и специальный. |
| 3. | Общий и специальный. |
| 372 | СНиП 3.05.05-84 К какому оборудованию допускается присоединять трубопроводы? |
| 1. | К установленному на опорах. |
| 2. | К оборудованию, не имеющему возможности перемещения в горизонтальной плоскости. |
| 3. | К закрепленному на опорах. |
| 373 | СНиП 3.05.05-84 Когда следует присоединять неподвижные опоры к опорным конструкциям при соединении трубопровода с оборудованием? |
| 1. | После соединения трубопровода с оборудованием. |
| 2. | До соединения трубопровода с оборудованием. |
| 3. | Установка опор может производиться в любое время. |
| 374 | СНиП 3.05.05-84 Как следует присоединять трубопровод к оборудованию в случае перекоса? |
| 1. | Допускается создавать дополнительное натяжение с помощью полиспастов. |
| 2. | Допускается создавать дополнительное натяжение при помощи технологических креплений. |
| 3. | Перекосы не допускаются. |
| 375 | СНиП 3.05.05-84 Перед установкой сборочных единиц трубопровода в проектное положение сварные соединения должны быть… |
| 1. | собраны на прихватках. |
| 2. | заварены полностью. |
| 3. | иметь законченный корневой слой шва. |
| 376 | СНиП 3.05.05-84 Каким образом допускается обеспечивать проектный уклон? |
| 1. | С помощью приваренных к стальным конструкциям металлических подкладок под опоры. |
| 2. | С помощью приваренных к трубопроводу металлических подкладок под опоры. |
| 3. | С помощью приваренных к закладным деталям металлических подкладок под опоры. |
| 4. | С помощью приваренных к стальным конструкциям, закладным деталям или трубопроводу металлических подкладок под опоры. |
| 377 | СНиП 3.05.05-84 В каких случаях сварщик должен заварить допускной стык перед сваркой трубопровода? |
| 1. | Если сварщик имеет перерыв свыше 1 месяца. |
| 2. | Если сварщик имеет перерыв свыше 2 месяцев. |
| 3. | Если сварщик имеет перерыв свыше 6 месяцев. |
| 378 | СНиП 3.05.05-84 В каких случаях сварщик должен заварить допускной стык перед сваркой трубопровода? |
| 1. | Если сварщик впервые приступает к сварке на монтаже данного объекта. |
| 2. | Если сварщик имеет перерыв свыше 3 месяцев. |
| 3. | Если сварщик имеет перерыв свыше 6 месяцев. |
| 379 | СНиП 3.05.05-84 В каких случаях сварщик должен заварить допускной стык перед сваркой трубопровода? |
| 1. | Если сварщик имеет перерыв свыше 1 месяца. |
| 2. | Если сварщик имеет перерыв свыше 3 месяцев. |
| 3. | Если сварщик применяет новые сварочные материалы. |
| 380 | СНиП 3.05.05-84 В каких случаях сварщик должен заварить допускной стык перед сваркой трубопровода? |
| 1. | Если сварщик имеет перерыв свыше 1 месяца. |
| 2. | Если сварщик имеет перерыв свыше 3 месяцев. |
| 3. | Если сварщик должен работать на новом сварочном оборудовании. |
| 381 | СНиП 3.05.05-84 Каким видам контроля подвергают допускные стыки? |
| 1. | Внешний осмотр. |
| 2. | Проверка сплошности неразрушающими методами. |
| 3. | Механические испытания. |
| 4. | Внешний осмотр, проверка сплошности неразрушающими методами, механические испытания. |
| 382 | СНиП 3.05.05-84 Что следует делать в случае неудовлетворительного качества допускного стыка выявленного при внешнем осмотре? |
| 1. | Стык бракуют, сварщика до работы не допускают. |
| 2. | Сварщику предоставляется возможность сварить дополнительно два стыка. |
| 3. | Сварщику предоставляется возможность сварить еще один стык. |
| 383 | СНиП 3.05.05-84 Что следует делать в случае неудовлетворительного качества допускного стыка выявленного при неразрушающем контроле? |
| 1. | Стык бракуют, сварщика до работы не допускают. |
| 2. | Сварщику предоставляется возможность сварить дополнительно два стыка. |
| 3. | Сварщику предоставляется возможность сварить еще один стык. |
| 384 | СНиП 3.05.05-84 Что следует делать в случае неудовлетворительного качества допускного стыка выявленного при механических испытаниях? |
| 1. | Стык бракуют, сварщика до работы не допускают. |
| 2. | Испытания проводят на удвоенном количестве образцов. |
| 3. | Испытания проводят на утроенном количестве образцов. |
| 385 | СНиП 3.05.05-84 При какой температуре допускается производить сварку труб из алюминиевых сплавов? |
| 1. | Не ниже 0 градусов Цельсия. |
| 2. | Не ниже –10 градусов Цельсия. |
| 3. | Не ниже +5 градусов Цельсия. |
| 386 | СНиП 3.05.05-84 При какой температуре допускается производить сварку труб из титановых сплавов? |
| 1. | Не ниже 0 градусов Цельсия. |
| 2. | Не ниже –10 градусов Цельсия. |
| 3. | Не ниже +5 градусов Цельсия. |