ГОСТ 14098-91

УДК 621.791.052:006.354                                                  Группа Ж33

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

СОЕДИНЕНИЯ СВАРНЫЕ АРМАТУРЫ И ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИИ

Типы, конструкции и размеры

Welded joints of reinforcement and inserts for reinforced concrete structures.

Types, constructions and dimensions

ОКП 58800

Дата введения 01.07.92

Настоящий стандарт распространяется на сварные соединения стержневой арматуры и арматурной проволоки диаметром 3 мм и более, сварные соединения стержневой арматуры с прокатом толщиной от 4 до 30 мм, выполняемые при изготовлении арматурных и закладных изделий железобетонных конструкций, а также при монтаже сборных и возведении монолитных железобетонных конструкций.

Стандарт устанавливает типы, конструкцию и размеры указанных сварных соединений, выполняемых контактной и дуговой сваркой.

Стандарт не распространяется на сварные соединения закладных изделий, не имеющих анкерных стержней из арматурной стали.

1. Обозначения типов сварных соединений и способов их сварки приведены в табл. 1.

Таблица 1

| Тип сварн. соед. |  | Способ и технологические особенности сварки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозн., номер | Наименование | Обозн. | Полож. стержней при сварке |
| Крестообразное | К1 | Контактная точечная двух стержней | Кт | Любое |
|  | К2 | То же, трех стержней | Кт |  |
|  | к3 | Дуговая ручная прихватками | рр |  |
| Стыковое | С1 | Контактная стержней одинакового диаметра | Ко | Горизонтальное |
|  | С2 | То же, разного диаметра | Кн |  |
|  | С3 | Контактная стержней одинакового диаметра с последующей механической обработкой | Км |  |
|  | С4 | То же, с предварительной механической обработкой | Кп |  |
|  | С5 | Ванная механизированная под флюсом в инвентарной форме | Мф |  |
|  | С6 | Дуговая механизированная порошковой проволокой в инвентарной форме | Мп |  |
|  | С7 | Ванная одноэлектродная в инвентарной форме | Рв |  |
|  | С8 | Ванная механизированная под флюсом в инвентарной форме | Мф | Вертикальное |
|  | С9 | Дуговая механизированная порошковой проволокой в инвентарной форме | Мп |  |
|  | С10 | Ванная одноэлектродная в инвентарной форме | Рв |  |
|  | С11 | Ванная механизированная под флюсом в инвентарной форме спаренных стержней | Мф | Горизонтальное |
|  | С12 | Дуговая механизированная порошковой проволокой в инвентарной форме спаренных стержней | Мп |  |
|  | С13 | Ванная одноэлектродная в инвентарной форме спаренных стержней | Рв |  |
|  | С14 | Дуговая механизированная порошковой проволокой на стальной скобе-накладке | Мп |  |
|  | С15 | Ванно-шовная на стальной скобе-накладке | Рс |  |
|  | С16 | Дуговая механизированная открытой дугой голой легированной проволокой (СОДГП) на стальной скобе-накладке | Мо |  |
|  | С17 | Дуговая механизированная порошковой проволокой на стальной скобе-накладке | Мп | Вертикальное |
|  | С18 | Дуговая механизированная открытой дугой голой легированной проволокой (СОДГП) на стальной скобе-накладке | Мо |  |
|  | С19 | Дуговая ручная многослойными швами на стальной скобе-накладке. | Рм |  |
|  | С20 | Дуговая ручная многосл. швами без стальной скобы-накладки | Рм |  |
|  | С21 | Дуговая ручная швами с накладками из стержней | Рн | Любое |
|  | С22 | То же, швами с удлиненными накладками из стержней | Ру |  |
|  | С23 | Дуговая ручная швами без доп. технологических элементов | Рэ |  |
|  | С24 | Ванная механизированная под флюсом в комбинированных несущих и формующих элементах | Мф | Горизонтальное |
|  | С25 | Дуговая механизированная порошковой проволокой в комбинированных несущих и формующих элементах | Мп |  |
|  | С26 | Ванная одноэлектродная в комбинированных несущих и формующих элементах | Рс |  |
|  | С27 | Ванная механизированная под флюсом в комбинированных несущих и формующих элементах | Мф | Вертикальное |
|  | С28 | Дуговая механизированная порошковой проволокой в комбинированных несущих и формующих элементах | Мп |  |
|  | С29 | Ванная одноэлектродная в комбинированных несущих и формующих элементах | Рс |  |
|  | С30 | Ванная механизированная под флюсом в комбинированных несущих и формующих элементах спаренных стержней | Мф | Горизонтальное |
|  | С31 | Дуговая механизированная порошковой проволокой в комбинированных несущих и формующих элементах спаренных стержней | Мп |  |
|  | С32 | Ванная одноэлектродная в комбинированных несущих и формующих элементах спаренных стержней | Рс |  |
| Нахлесточное | Н1 | Дуговая ручная швами | Рш | Любое |
|  | Н2 | Контактная по одному рельефу на пластине | Кр | Горизонтальное |
|  | Н3 | То же, по двум рельефам на пластине | Кп |  |
|  | Н4 | Контактная по двум рельефам на арматуре | Ка |  |
| Тавровое | Т1 | Дуговая механизированная под флюсом без присадочного металла | Мф | Вертикальное |
|  | Т2 | Дуговая ручная с малой механизацией под флюсом без присадочного металла | Рф |  |
|  | Т3 | Дуговая механизированная под флюсом без присадочного металла по рельефу | Мж |  |
|  | Т6*) | Контактная рельефная сопротивлением | Кс |  |
|  | Т7 | Контактная непрерывным оплавлением | Ко |  |
|  | Т8 | Дуговая механизированная в углекислом газе (СО2) в выштампованное отверстие | Мв |  |
|  | Т9 | Дуговая ручная в выштампованное отверстие | Рв |  |
|  | Т10 | Дуговая механизированная в СО2 в отверстие | Мс |  |
|  | Т11 | То же, в цекованное отверстие | Мц |  |
|  | Т12 | Дуговая ручная валиковыми швами в раззенкованное отверстие | Рз |  |
|  | Т13 | Ванная одноэлектродная в инвентарной форме | Ри | Горизонтальное |
| * Соединения Т4 и Т5 (в редакции ГОСТ 14098-85) исключены. |  |  |  |  |

2. Условное обозначение сварного соединения имеет следующую структуру:

Пример условного обозначения стыкового соединения, выполненного ванной механизированной сваркой под флюсом в инвентарной форме, положение стержней вертикальное: С8 — Мф

3. Для конструктивных элементов сварных соединений приняты обозначения:

dн — номер профиля (номинальный диаметр стержня) по ГОСТ 5781 (на рисунках таблиц изображен условно);

d — внутренний диаметр стержня периодического профиля по ГОСТ 5781;

d1 — наружный диаметр стержня периодического профиля по ГОСТ 5781;

d'н — номинальный меньший диаметр стержня в сварных соединениях;

dо — меньший диаметр выштампованного, раззенкованного или цекованного отверстия в плоском элементе;

Do — больший диаметр выштампованного, раззенкованного или цекованного отверстия в плоском элементе;

Dp — диаметр рельефа на плоском элементе;

D — диаметр грата в стыковых и наплавленного металла в тавровых соединениях;

D' — диаметр обточенной части стержня;

R — радиус кривизны рельефа;

а — суммарная толщина стержней после сварки в месте пересечения;

b — ширина сварного шва; суммарная величина вмятин;

b, b — величина вмятин от электродов в крестообразном соединении;

h — величина осадки в крестообразном соединении; высота сечения сварного шва;

h1 — высота усиления наплавленного металла;

h2 — высота усиления корня сварного шва;

Н — высота скобы-накладки;

hсв — глубина проплавления (Т8, Т9);

l — длина сварного шва;

l1, l2 — зазоры до сварки между торцами стержней при различных разделках;

lш — ширина флангового шва (С24 — С32);

lн — длина скоб-накладок, накладок и нахлестки стержней;

l3, l4 — длина сварного шва (С22);

l — длина обточенной части одного стержня (С4);

L — общая длина обточенной части соединений С3 и С4;

L1 — длина вставки в соединениях типа С11 — С13;

z — притупления: в разделке торцов стержней под ванную сварку; в плоском элементе соединения Т12;

s — толщина: стальной скобы-накладки, плоских элементов тавровых и нахлесточных соединений;

k — высота рельефа и выштампованного профиля на плоском элементе; катет шва в соединениях С24 — С32 и H1;

k1 — зазор между стержнем и плоским элементом в соединениях Н2 и Н3;

п — ширина рельефа на плоском элементе;

т — длина рельефа на плоском элементе;

g — высота наплавленного металла или «венчика» в тавровых соединениях;

с; c1 — размеры наплавленного металла в соединении Т13;

, 1, 2, , 1, 2, , 1 — угловые размеры конструктивных элементов сварных соединений.

4. Термины и пояснения должны соответствовать приложению 1 и ГОСТ 2601.

5. При выборе рациональных типов сварных соединений и способов сварки следует руководствоваться приложением 2.

6. На конструкции сварных соединений, не предусмотренные настоящим стандартом, следует разрабатывать рабочие чертежи с технологическим описанием условий сварки и ведомственный нормативный документ, учитывающий требования действующих стандартов и утвержденный в установленном порядке.

7. Допускается замена типов соединений и способов их сварки, указанных в чертежах типовых и индивидуальных рабочих проектов зданий и сооружений, на равноценные по эксплуатационным качествам в соответствии с приложением 2.

8. Конструкции крестообразных соединений арматуры, их размеры до и после сварки должны соответствовать приведенным на черт. 1 и в табл. 2, 3.

9. Отношения диаметров стержней следует принимать для соединений типа К1 — от 0,25 до 1,00, типа К2 — от 0,50 до 1,00.

10. Для соединений типов К1 и К2 величину осадки (черт. 1) определяют по формулам:

для двух стержней ;

для трех стержней ,

где а — суммарная толщина стержней после сварки в месте пересечения, мм;

b — суммарная величина вмятин (b' + b"), мм.

Величины относительных осадок h/dн для соединений типа К1 должны соответствовать приведенным в табл. 2. Величины относительных осадок h/dн для соединений типа К2 следует принимать в два раза меньше приведенных в табл. 2, но не менее 0,10.

11. Конструкции стыковых соединений арматуры, их размеры до и после сварки должны соответствовать приведенным в табл. 4 — 17.

12. В соединениях типа С2 — Кн отношение dн/dн допускается от 0,3 до 0,85 при предварительном нагреве стержня большего диаметра в режиме сопротивления, используя для этого вторичный контур стыковых сварочных машин и специальные устройства.

13. Конструкции нахлесточных соединений арматуры, их размеры до и после сварки должны соответствовать приведенным в табл. 18 — 21.

14. Конструкции тавровых соединений арматуры с плоскими элементами закладных изделий, их размеры до и после сварки должны соответствовать приведенным в табл. 22 — 29.

15. Механические свойства сварных соединений должны удовлетворять требованиям ГОСТ 10922.

16. Основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений из листового, полосового и профильного металлопроката, используемых в закладных и соединительных изделиях железобетонных конструкций, должны удовлетворять требованиям ГОСТ 5264 и ГОСТ 8713.

Черт. 1

Таблица 2

| Обозначение типа соединения, способа сварки | Соединение арматуры |  | Класс арматуры | dн, мм | Величина h/dн обеспечивающая прочность не менее требуемой ГОСТ 10922 для соединений с отношением диаметров dн/dн |  |  |  | Минимальная величина h/dн обеспечивающая ненормируемую прочность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до сварки | после сварки |  |  | 1,00 | 0,50 | 0,33 | 0,25 |  |  |
| К1 Кт |  |  | Вр-I | 3 — 5 | 0,35—0,50 | 0,28—0,45 | 0,24—0,40 | 0,22—0,35 | 0,17 | 30—90° |
|  |  |  | Вр-600 | 4 6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | А-I | 5,540 | 0,250,50 | 0,21—0,45 | 0,18—0,40 | 0,16—0,35 | 0,12 |  |
|  |  |  | А-II* | 10—40 | 0,33—0,60 | 0,28—0,52 | 0,24—0,46 | 0,22—0.42 | 0,17 |  |
|  |  |  | A-III* | 6—40 | 0,40—0,80 | 0,35—0,70 | 0,300,62 | 0,28—0,55 | 0,20 |  |
| К2 — Кт |  |  | at-iiic | 6—32 | 0,40—0,60 | 0,35—0,46 | 0,30—0,46 | 0,280,42 |  |  |
|  |  |  | at-ivc | 1032 |  |  |  |  |  |  |

Примечания:

1. Величины dн/dн, не совпадающие с приведенными, следует округлять до ближайшей величины, указанной в таблице.

2. В соединениях типа К1 — Кт из арматуры классов Ат-IVK и Ат-V диаметрами 10 — 32 мм стержни меньшего диаметра (dн) должны быть из арматуры классов Вр-I, А-I, А-II и A-III.

* Здесь и далее размеры соединений арматуры специального назначения классов Ас-II и Ас-III идентичны таковым классов А-II и А-III.

Таблица 3

| Обозначение типа соединения, способа сварки | Соединение арматуры |  | Класс арматуры | Марка стали | dн ; dн | l | b |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до сварки | после сварки |  |  |  |  |  |
| К3 Рр |  |  | А-I |  | 10—40 | 0,5 dн, но не менее 8 | 0,3 dн, но не менее 6 |
|  |  |  | А-II | Ст5пс | 10—18 |  |  |
|  |  |  |  | Ст5сп | 1028 |  |  |
|  |  |  |  | 10ГТ | 10—32 |  |  |
|  |  |  | А-III | 25Г2С | 10—28 |  |  |
|  |  |  | Ат-IIIC | Ст5пс, Ст5сп | 10—32 |  |  |
|  |  |  | Ат-IVC | 25Г2С, 28С, 27ГС |  |  |  |
|  |  |  | Ат-IVK | 08Г2С, 10ГС2 |  |  |  |
|  |  |  | Ат-V | 20ГС |  |  |  |

Примечание. Значение временного сопротивления срезу в соединениях К3—Pp не нормируется. Эксплуатационные характеристики этих соединений при растяжении рабочих стержней приведены в приложении 2.

Таблица 4

| Обозначение типа соединения, способа сварки | Соединение арматуры |  | Класс арматуры | dн | D | dн/dн | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до сварки | после сварки |  |  |  |  |  |
| С1 — Ко, С2 Кн |  |  | А-I, А-II, А-III | 10—18 | 1,3 dн | 0,85 1,0 | 90 |
|  |  |  |  | 20—40 | 1,2 dн |  |  |
|  |  |  | A-IV, A-V | 10—32 | 1,2 dн |  |  |
|  |  |  | A-VI | 10—22 |  |  |  |
|  |  |  | aт-iiic | 10—32 | 1,3 dн |  |  |
|  |  |  | aт-ivc |  | 1,2 dн |  |  |
|  |  |  | aт-v |  |  |  |  |
|  |  |  | aт-vck |  |  |  |  |

Примечания:

1. Арматура класса A-IV, кроме стали марки 80С.

2. Арматура класса at-v только с использованием локальной термической обработки.

3. Для отношения dн/dн < 0,85 см. п. 12.

Таблица 5

| Обозначение типа соединения, способа сварки | Соединение арматуры |  | Класс арматуры | dн | D | D 0,1 | L | l | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до сварки | после сварки |  |  |  |  |  |  |  |
| С3—kм |  |  | А-II, А-III | 10—40 | 1,2 dн | d | 2 dн | 1,5 dн 0,2 dн | 90 |
|  |  |  | A-IV, A-V | 10—32 |  |  |  |  |  |
| С4—Кп |  |  | A-VI | 10—22 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | aт-iiic, aт-iVc, aт-Vc, Ат-VCК | 1032 |  |  |  |  |  |

См. примечания 1, 2 к табл. 4.

Таблица 6

| Обозначение типа соединения, способа сварки | Соединение арматуры |  | Класс арматуры | dн | d’н/dн | l1 | l2 | 10 |  | l | h1 | h2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до сварки | после сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С5 — Мф, С6 — Мп, С7 Рв |  |  | A-I, A-II, A-III | 2040 | 0,51,0 | 1220 1216 | 512 | 90 | 1015 | 1,5dн 1,2dн | 0,15dн 0,05dн | 0,2dн 0,05dн |

Примечания:

1. Размеры в знаменателе относятся к одноэлектродной сварке.

2. При отношении d’н/dн < 1 линейные размеры относятся к стержню большего диаметра.

Таблица 7

| Обозначение типа соединения, способа сварки | Соединение арматуры |  | Класс арматуры | dн | d’н/dн | l1 | l2 | z | -10 |  | 1 | 2 | l | h1 | h2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до сварки | после сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С8 — Мф, С9 — Мп, С10 Рв |  |  | A-I, A-II, A-III | 2040 | 0,51,0 | 515 310 | 820 | 0,15dн | 90 | 4050 | 1015 | 2025 | 2dн | 25 15 | 0,15dн 0,05dн |

Примечания:

1. При сварке одноэлектродной и порошковой проволокой разделку стержней со скосом нижнего стержня производить не следует.

2. Разделку с обратным скосом нижнего стержня применять при сварке стержней диаметром 32 мм.

3. Размеры в знаменателе относятся к одноэлектродной сварке.

4. При отношении d’н/dн < 1 линейные размеры относятся к стержню большего диаметра.

Таблица 8

| Обозначение типа соединения, способа сварки | Соединение арматуры |  | Класс арматуры | dн | l1 | , 1 -10 | 2 | L1 | l | h1 | h2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до сварки | после сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С11 — Мф, С12 — Мп, С13 Рв |  |  | A-III | 3240 | 1216 1218 | 90 | 1215 | 200 | 1,2dн 1,3dн | 0,15dн | 0,2dн |

Примечания:

1. В соединениях типа С13 разделку под углом 2 допускается не производить.

2. Размеры в знаменателе относятся к соединению, в котором сварной шов заполняет полностью сечение двурядной арматуры.

Таблица 9

| Обозначение типа соединения, способа сварки | Соединение арматуры |  | Класс арматуры | dн | d’н/dн | l1 |  | lH=l | b | H | h1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до сварки | после сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С14 — Мп |  |  | A-I, A-II, A-III | 2040 | 0,51,0 | 8—12 | 10° | 2dн+l1 | (0,35 - 0,40)dн | 1,2dн+s | 0,05dн |
| C15 Рс |  |  |  |  |  | 1215 |  |  |  |  |  |
| С16 — Мо |  |  |  |  |  | 10—20 | 10° | 3dн+l1 |  |  |  |
| С14 — Мп С15 — Рс С16 — Мо |  |  | Ат-IIIC, Ат-IVC | 2032 | 0,51,0 | Те же значения, в зависимости от способа сварки |  | 4dн+l1 |  |  |  |

Примечания:

1. Для  dн = 20 — 25 мм s = 6 мм, dн = 28 — 40мм s = 8 мм.

2. При отношении d’н/dн = 0,5 — 0,8 следует применять скобу-вкладыш (см. приложение 3).

Таблица 10

| Обозначение типа соединения, способа сварки | Соединение арматуры |  | Класс арматуры | dн | d’н/dн | l1 | -10 |  | z | lн = l | b | H | h1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до сварки | после сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С17 — Мп |  |  | А-I, А-II, А-III | 20—40 | 0,5—1,0 | 68 | 90° | 3040° | 0,15dн | 2dн+l1 | (0,350,40)dн | 1,2dн+s | 0,05dн |
| С18 — Мо |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3dн+l1 |  |  |  |
| С19 — Рм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2dн+l1 |  |  |  |
| С17 — Мп С18 — Мо С19 — Рм |  |  | at-iiic, at-ivc | 20—32 | 0,5—1,0 |  |  |  |  | 4dн+l1 |  |  |  |

Примечания

1. Для dн = 20 — 25 мм s = 6 мм, для dн = 28 — 40 мм s = 8 мм.

2. См. примечание 2 к табл. 9.

Таблица 11

| Обозначение типа соединения, способа сварки | Соединение арматуры |  | Класс арматуры | dн | d’н/dн | l1 |  |  | 1 |  | 1 | h1 | h2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до сварки | после сварки |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| С20 — Рм |  |  | А-I, А-II, А-III | 2040 | 0,51,0 | 34 | 55 | 110 | 140 | 25 | 15 | (0,050,10)dн | 0,05dн |

Таблица 12

| Обозначение типа соединения, способа сварки | Соединение арматуры |  | Класс арматуры | dн | lн = l | l1 | b | h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до сварки | после сварки |  |  |  |  |  |  |
| С21 — рн |  |  | A-I | 1040 | 6dн | 0,5dн, но 10 | 0,5dн, но 8 | 0,25dн, но 4 |
|  |  |  | A-II, A-III |  | 8dн |  |  |  |
|  |  |  | A-IV | 1032 | 10dн |  |  |  |
|  |  |  | A-V |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A-VI | 1022 |  |  |  |  |
|  | То же, но накладки смещены |  | at-iiic | 632 | 8dн |  |  |  |
|  |  |  | at-ivc, at-v, at-vck | 1032 | 10dн |  |  |  |

Примечания:

1. Соединения арматуры классов A-IV, A-V, A-VI, at-vck, at-v следует выполнять со смещенными накладками, накладывая швы в шахматном порядке.

2. Допускается применять сварку самозащитными порошковыми проволоками и в углекислом газе (СО2); последнее кроме стали классов A-II и at-iiic.

3. Допускаются двусторонние швы длиной 4dн для соединений арматуры классов A-I, A-II, A-III.

4. Соединения арматуры класса at-v допускаются только из стали марки 20ГС.

Таблица 13

| Обозначение типа соединения, способа стоки | Соединение арматуры |  | Класс арматуры | dн | lн | l3 | l4 | b | h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до сварки | после сварки |  |  |  |  |  |  |  |
| С22 — Ру | См. С21, но накладки смещены |  | Ат-V | 14 | 28,5 dн | 5,0 dн | 7,0 dн | 0,5 dн, но 8 | 0,25 dн, но 4 |
|  |  |  |  | 16 | 26,5 dн |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 18 | 24,5 dн |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20, 22 | 21,5 dн | 4,5 dн | 6,5 dн |  |  |
|  |  |  |  | 25, 28 | 21,0 dн |  | 6,0 dн |  |  |
|  |  |  | Ат-VI | 14 | 34,5 dн | 5,5 dн | 8,5 dн |  |  |
|  |  |  |  | 16 | 29,5 dн |  | 7,5 dн |  |  |
|  |  |  |  | 18 | 25,5 dн |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20, 22 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 25, 28 | 25,0 dн |  | 7,0 dн |  |  |

Таблица 14

| Обозначение типа соединения, способа сварки | Соединение арматуры |  | Класс арматуры | dн | l = lн | b | h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до сварки | после сварки |  |  |  |  |  |
| С23 — Рэ |  |  | А-I | 10 — 40 | 6 dн | 0,5 dн, но 8 | 0,25 dн, но 4 |
|  |  |  | А-II, А-III | 10 25 | 8 dн |  |  |
|  |  |  | aт-iiic | 10 18 |  |  |  |
|  |  |  | aт-ivc | 10 — 18 | 10 dн |  |  |

Примечания:

1. Допускаются двусторонние швы длиной 4 dн для соединений арматуры классов А-I и А-II (из стали марки 10ГТ).

2. Допускается применять сварку самозащитными порошковыми проволоками и в углекислом газе (CO2); последнее кроме арматуры классов А-II и aт-iiic (из стали марки Ст5).

Таблица 15

| Обозначение типа соединения, способа сварки | Соединение арматуры |  | Класс арматуры | dн | d’н/dн | l1 |  | lн =lш | l | h1 | H | k |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до сварки | после сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С24 Мф С25 — Мп С26 Рс |  |  | A-I, A-II, A-III | 2040 | 0,51,0 | 1220 1216 | 510 | 2dн+l1 | 1,5 dн 1,2 dн | 0,15dн 0,05dн | dн/2+s | 0,8s |
| С24 — Мф С25 — Мп С26 — Рс |  |  | Ат-IIIC, aт-ivc | 2032 |  |  |  | 4dн+l1 |  |  |  |  |

Примечания:

1. Размеры в знаменателе относятся к одноэлектродной сварке.

2. Для dн = 20 — 25 мм s = 8 мм, для dн = 28 — 40 мм s = 10 мм.

3. См. примечание 2 к табл. 9.

Таблица 16

| Обозначение типа соединения, способа сварки | Соединение арматуры |  | Класс арматуры | dн | d’н/dн | l1 | z |  | -10 | lн =lш | h1 | H | l | k |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до сварки | после сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С27—Мф С28—Мп С29—Рс |  |  | А-I, A-II, A-III | 2040 | 0,51,0 | 515 310 | 0,15dн | 4050 | 90 | 2dн+l1 | 25 15 | dн/2+s | 2dн | 0,8s |
| С27—Мф С28—Мп С29—Рс |  |  | Ат-IIIC, Ат-IVC | 2032 |  |  |  |  |  | 4dн+l1 |  |  |  |  |

Примечания:

1. Размеры в знаменателе относятся к одноэлектродной сварке.

2. Для dн = 20 — 25 мм s = 8 мм, для dн = 28 — 40 мм s = 10 мм.

3. См. примечание 2 к табл. 9.

Таблица 17

| Обозначение типа соединения, способа сварки | Соединение арматуры |  | Класс арматуры | d | l1 | -10 |  | lн = lш | l | h1 | H | k | s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до сварки | после сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С30—Мф С31—Мп С32—Рс |  |  | А-III | 3240 | 1218 | 90 | 1215 | 3dн+l1 | 1,3dн | (0,10,15)dн | dн/2+s | 0,8s | 10 |

таблица 18

| Обозначение типа соединения, способа сварки | Соединение арматуры с пластиной |  | Класс арматуры | dн | s | l = lн | b | h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до сварки | после сварки |  |  |  |  |  |  |
| HI—Рш |  |  | А-I | 1040 | 0,3 dн, но 4 | 3 dн | 0,5 dн, но 8 | 0,25 dн, но 4 |
|  |  |  | А-II, А-III |  |  | 4 dн |  |  |
|  |  |  | A-IV | 1022 | 0,4 dн, но 5 | 5 dн |  |  |
|  |  |  | A-V | 10—32 |  |  |  |  |
|  |  |  | A-VI | 10—22 |  |  |  |  |
|  |  |  | aт-iiic | 10—32 | 0,3 dн, но 4 | 4 dн |  |  |
|  |  |  | aт-ivc, aт-v, aт-vck |  | 0,4 dн, но 5 | 5 dн |  |  |

Примечания:

1. Соединения арматуры классов Ат-V допускаются только из стали марки 20ГС.

2. Допускается применять сварку самозащитными порошковыми проволоками и в углекислом газе (СО2); последнее кроме арматуры классов А-II и aт-iiic (из стали марки Ст5).

Таблица 19

| Обозначение типа соединения, способа сварки | Соединение арматуры с пластиной |  | Класс арматуры | dн | R | k | n | m | k1 | s | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до сварки | после сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н2Кр |  |  | A-I | 616 | 1,4 dн | 0,4 dн | 1,8 dн | n +10 | (0,100,15) dн | 0,3 dн, но не менее 4 | 90 |
|  |  |  | A-II | 10—16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A-III, aт-iiic | 616 | 1,6 dн |  | 2,0 dн |  |  |  |  |

Таблица 20

| Обозначение типа соединения, способа сварки | Соединение арматуры с пластиной |  | Класс арматуры | dн | R | k | n | m | k1 | s | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до сварки | после сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н3—Кп |  |  | А-I, А-II | 1216 | 1,4 dн | 0,4 dн | 1,8 dн | n + 10 | (0,100,15) dн | 0,3 dн, но не менее 4 | 90 |
|  |  |  | А-III, aт-iiic |  | 1,6 dн |  | 2,0 dн |  |  |  |  |

Таблица 21

| Обозначение типа соединения, способа сварки | Соединение арматуры с пластиной |  | Класс арматуры | dн | R | k | D | m | k1 | s | ±3° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до сварки | после сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н4Ка |  |  | A-I | 816 | 1,4 dн | 0,35 dн | 1,7 dн | 1,8 dн | (0,10,15) dн | 46 | 90 |
|  |  |  | A-II | 1016 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A-III | 8—16 | 1,6 dн | 0,40 dн | 1,8 dн | 1,9 dн |  |  |  |

Таблица 22

| Обозначение типа соединения, способа сварки | Соединение арматуры с пластиной |  | Класс арматуры | dн | s | D | g |  | s/dн |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до сварки | после сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T1Мф Т2—Рф |  |  | А-I | 8—40 | 4 | (1,52,5) dн | 310 | 15 | 0,50 | 8590 |
|  |  |  | А-II | 10—25 |  |  |  |  | 0,55 |  |
|  |  |  |  | 28—40 |  |  |  |  | 0,70 |  |
|  |  |  | А-III | 8—25 | 6 |  |  |  | 0,65 |  |
|  |  |  |  | 28—40 |  |  |  |  | 0,75 |  |
|  |  |  | aт-iiic | 10—18 |  |  |  |  | 0,65 |  |

Примечание. Соединения типа Т2 из арматуры класса aт-iiic допускается выполнять до диаметра 14 мм.

Таблица 23

| Обозначение типа соединения, способа сварки | Соединение арматуры с пластиной |  | Класс арматуры | dн | s | D | g |  | s/dн |  | k | Dp | R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до сварки | после сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЗ—Мж |  |  | A-I | 8—25 | 4 | (1,52,5) dн | 515 | 15 | 0,4 | 8590 | 0,4 dн | (2,02,5) dн | (2,02,5) dнs |
|  |  |  | A-II | 1025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A-III | 8—25 | 6 |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |
|  |  |  | Ат-IIIC | 8—14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 24

| Обозначение типа соединения, способа сварки | Соединение арматуры с пластиной |  | Класс арматуры | dн | s | D | g | Dp | R | s/dн | k |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до сварки | после сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т6Кс |  |  | А-I | 6—20 | 4 | 1,4 dн | 0,2 dн | 2,0 dн | 2,0 dн | 0,4 | 0,5 dн |
|  |  |  | А-II | 10—20 |  | 1,5 dн |  | 2,2 dн | 2,2 dн |  | 0,6 dн |
|  |  |  | А-III | 6—20 | 6 | 1,6 dн |  |  |  | 0,5 | 0,7 dн |

Таблица 25

| Обозначение типа соединения, способа сварки | Соединение арматуры с пластиной |  | Класс арматуры | dн | s | D |  | s/dн |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до сварки | после сварки |  |  |  |  |  |  |  |
| Т7Ко |  |  | А-I, А-II | 1020 | 4 | l,2 dн | 15° | 0,4 | 8590° |
|  |  |  | А-II, А-III |  | 6 | 1,3 dн |  | 0,5 |  |
|  |  |  |  | 22—40 | 12 |  |  |  |  |
|  |  |  | Ат-IIIС | 10—22 | 6 |  |  |  |  |

Таблица 26

| Обозначение типа соединения, способа сварки | Соединение арматуры с пластиной |  | Класс арматуры | dн | s | Dо | k | hсв | do | s/dн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до сварки | после сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т8—Мв Т9—Рв |  |  | A-I | 10—36 | 4 | 2 dн | 0,5 dн + 0,8 s | 0,5 dн | d1 + (l3) | 0,3 |
|  |  |  | A-II |  |  |  | 0,6 dн +0,8 s | 0,6 dн |  |  |
|  |  |  | A-III |  |  |  | 0,7 dн +0,8 s | 0,7 dн |  |  |
|  |  |  | aт-iiic | 10—22 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 27

| Обозначение типа соединения, способа сварки | Соединение арматуры с пластиной |  | Класс арматуры | dн | s | dо | Do | s/dн | h1 | h2 | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до сварки | после сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т10—Mс |  |  | A-I, A-II, A-III, aт-iiic | 12 | 8 | d1 + 2 | d0 + 10 | 0,5 | 0—1 | 4—5 | 22—26 |
|  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  | 26—30 |
|  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  | 28—32 |
| T11Мц |  |  |  | 18 | 10 |  |  |  | 02 | 56 | 30—35 |
|  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 35—42 |
|  |  |  |  | 22 | 12 |  |  |  |  |  | 3844 |
|  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  | 46—48 |

Примечания:

1. Арматура класса aт-iiic может применяться диаметром до 18 мм.

2. Для арматуры классов A-III и aт-iiic значение s/dн  0,55.

Таблица 28

| Обозначение типа соединения, способа сварки | Соединение арматуры с пластиной |  | Класс арма туры | dн | s | dо 2 | z при |  | 5 | s/dн | h1 | *h2 при dн 12 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | s = 67 | s = 826 |  |  |  |  |
|  | до сварки | после сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т12—Рз |  |  | A-I | 8—40 | 6 | d1 + 2 | 1—2 | 23 | 50° | 0,50 | 2 | 4 |
|  |  |  | A-II | 10—40 | 8 |  |  |  |  | 0,65 |  |  |
|  |  |  | A-III | 840 | 6 |  |  |  |  | 0,75 |  |  |
|  |  |  | Ат-IIIC | 818 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |

* При dн  12 мм допускается выполнять соединения без подварочного шва.

Таблица 29

| Обозначение типа соединения, способа сварки | Соединение арматуры с пластиной |  | Класс арматуры | dн | l | l1 | c | c1 | h1 |  | s/dн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до сварки | после сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т13—Ри |  |  | А-I, А-II, А-III | 16 | dн | 10—14 | 30 | 24 | 2—3 | 15—20° | 0,5 |
|  |  |  |  | 18 |  |  | 32 | 27 |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 |  | 1216 | 34 | 29 |  |  |  |
|  |  |  |  | 22 | 0,8 dн |  | 38 | 31 |  |  |  |
|  |  |  |  | 25 |  |  | 41 | 33 |  |  |  |
|  |  |  |  | 28 |  |  | 44 | 38 |  |  |  |
|  |  |  |  | 32 | 0,5 dн |  | 52 | 44 |  |  |  |
|  |  |  |  | 36 |  |  | 57 | 47 |  |  |  |
|  |  |  |  | 40 |  |  | 61 | 52 |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Обязательное

ТЕРМИНЫ И ПОЯСНЕНИЯ

Таблица 30

| Термин | Пояснение |
| --- | --- |
| Ванная сварка | Процесс, при котором расплавление торцов стыкуемых стержней происходит, в основном, за счет тепла ванны расплавленного металла |
| Ванная механизированная сварка | Процесс ванной сварки, при котором подача сварочной проволоки в зону сварки производится автоматически, а управление дугой или держателем — вручную |
| Ванная одноэлектродная сварка | Процесс ванной сварки, при котором электродный материал в виде одиночного (штучного) электрода подается в зону сварки вручную |
| Дуговая механизированная сварка порошковой проволокой | Процесс сварки, при котором электродный материал в виде порошковой проволоки подается в зону сварки автоматически |
| Инвентарная форма | Приспособление многоразового (медь, графит) использования, обеспечивающее формирование наплавленного металла при ванной сварке и легкое удаление после сварки |
| Стальная скоба-накладка | Вспомогательный элемент, обеспечивающий формирование сварного шва, являющийся неотъемлемой частью соединения и воспринимающий часть нагрузки при работе соединения в конструкции |
| Крестообразное соединение | Соединение стержней, сваренных в месте пересечения |
| Осадка (h, мм) стержней в крестообразных соединениях | Величина вдавливания стержней друг в друга на участке, нагретом при контактной сварке до пластичного состояния |
| Комбинированные несущие и формующие элементы | Элементы, состоящие из остающейся стальной полускобы-накладки и инвентарной медной полуформы |
| Дуговая механизированная сварка под флюсом без присадочного металла | Процесс, в котором весь цикл сварки выполняется в заданном автоматическом режиме |
| Дуговая ручная сварка с малой механизацией под флюсом без присадочного металла | Процесс, в котором вспомогательные операции частично механизированы, а весь цикл сварки выполняется вручную |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Справочное

ОЦЕНКА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ КАЧЕСТВ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Комплексная оценка в баллах эксплуатационных качеств сварных соединений (прочность, пластичность, ударная вязкость, металлографические факторы и др.) в зависимости от типа соединения и способа сварки, марки стали и диаметра арматуры, а также температуры эксплуатации (изготовления) при статических нагрузках приведена в табл. 31. При оценке эксплуатационных, качеств при многократно повторяемых нагрузках значения баллов следует ориентировочно снижать на один по сравнению с принятыми значениями при статических нагрузках. При этом дополнительно следует пользоваться нормативными документами на проектирование железобетонных конструкций зданий и сооружений различного назначения.

Баллы для сварных соединений арматуры назначены из условия соблюдения регламентированной технологии изготовления арматурных и закладных изделий.

Для сварных соединений горячекатаной арматурной стали:

5 — гарантируется равнопрочность исходному металлу и пластичное разрушение;

4 — сварное соединение удовлетворяет требованиям ГОСТ 5781, предъявляемым к стали в исходном состоянии;

3 — сварное соединение удовлетворяет требованиям ГОСТ 10922, предъявляемым к сварным соединениям.

Для сварных соединений термомеханически упрочненной арматурной стали:

5 — сварное соединение удовлетворяет требованиям ГОСТ 10884, предъявляемым к стали в исходном состоянии, и характеризуется пластичным разрушением;

4 — временное сопротивление разрыву сварного соединения может быть ниже нормируемого по ГОСТ 10884 до 5 %;

3 — временное сопротивление разрыву сварного соединения может быть ниже нормируемого по ГОСТ 10884 до 10 %.

Оценка эксплуатационных качеств сварных соединений при статической нагрузке

Таблица 31

| Обозначение соединения | Температура эксплуатации (изготовления), С | Арматурные стали, классы, марки, диаметры, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А-II |  |  |  |  | A-III |  |  |  |  |  | Ат-IIIC | A-IV | Ат-IVC | A-V | Ат-V | A-VI | Ат-VI |
|  |  | Ст5сп |  | Ст5пс, Ст5Гпс |  | 10ГТ, | 35ГС |  |  | 25Г2С |  |  | Ст5сп, Ст5пс | 20ХГ2Ц 20ХГ2Т | 25Г2С, 27ГС, 28С | 23Х2Г2Т | 20ГС, 20ГС2 | 22Х2Г2С, | 20ГС, 20ГС2, |
|  |  | До 28 | До 40 | До 28 | До 40 | до 32 | До 18 | До 28 | До 40 | До 18 | До 28 | До 40 | До 32 |  |  |  |  | до 22 | до 32 |
| K1Кт К2Кт | Выше 0 | 5 | 4 | 4 |  | 5 | 5 |  | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | НД | 5 | НД | 4 | НД | 4 |
|  | До —30 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | До —40 | 4 | 3 | НД |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 3 | 4 |  | 4 |  | 3 |  | 3 |
|  | До —55 | НД |  |  |  |  | НД |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | НД |  | НД |
| К3Рр | Выше 0 | 3 | НД | 3 | НД | 5 | НД |  |  | 3 |  | НД | 4 | НД | 4 | НД | 3 | НД |  |
|  | Ниже 0 | НД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С1—Ко С2Кн С3—Км С4—Кп | Выше 0 | 5 |  | 4 |  | 5 | 5 |  | 4 | 5 |  | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | НД | 3 | НД |
|  | До —30 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | До —40 | 4 |  | НД |  |  | 4 |  | 3 | 4 |  | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | НД |  |  |
|  | До —55 | НД |  |  |  |  | НД |  |  | 3 |  | НД | 3 | НД | 3 |  |  |  |  |
| С5—Мф С6—Мп С7Рв С8Мф С9—Мп C10Рв | Выше 0 | 5 | 4 | 4 |  | 5 | ТН | 5 | 4 | ТН | 5 | 4 | НД |  |  |  |  |  |  |
|  | До —30 | 4 |  | 3 |  |  |  | 4 | 3 |  | 4 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | До —40 | 3 |  | НД |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | До 55 | НД |  |  |  |  |  | НД |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С11—Мф С12—Мп С13—Рв | Выше 0 | НЦ |  |  |  |  |  |  | 3 | НЦ |  | 4 | НЦ |  |  |  |  |  |  |
|  | До 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | До 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | До —55 |  |  |  |  |  |  |  | НД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Обозначение соединения | Температура эксплуатации (изготовления), С | Арматурные стали, классы, марки, диаметры, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А-II |  |  |  |  | A-III |  |  |  |  |  | Ат-IIIC | A-IV | Ат-IVC | A-V | Ат-V | A-VI | Ат-VI |
|  |  | Ст5сп |  | Ст5пс, Ст5Гпс |  | 10ГТ, | 35ГС |  |  | 25Г2С |  |  | Ст5сп, Ст5пс | 20ХГ2Ц 20ХГ2Т | 25Г2С, 27ГС, 28С | 23Х2Г2Т | 20ГС, 20ГС2 | 22Х2Г2С, | 20ГС, 20ГС2, |
|  |  | До 28 | До 40 | До 28 | До 40 | до 32 | До 18 | До 28 | До 40 | До 18 | До 28 | До 40 | До 32 |  |  |  |  | до 22 | до 32 |
| С14—Мп С15—Рс С16Мо С17Мп С18—Мо C19Рм | Выше 0 | 5 | 4 | 4 |  | 5 | ТН | 5 | 4 | ТН | 5 | 4 | 5 | НД |  |  |  |  |  |
|  | До —30 | 4 |  | 3 |  |  |  | 4 | 3 |  | 4 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | До —40 | 3 |  | НД |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | До 55 | НД |  |  |  |  |  | НД |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| С20—Рм | Выше 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | ТН | 5 | 4 | ТН | 5 | 5 | НД |  |  |  |  |  |  |
|  | До —30 |  | 4 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | До —40 | 4 | 3 |  | 3 |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | До 55 | НД |  |  |  | 4 |  | НД |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| С21—Рн | Выше 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |  | 4 | 5 |  | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |  | 4 |  |
|  | До —30 |  | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 3 | 3 | 3 |  |
|  | До —40 | 4 | 3 |  |  |  | 4 |  | 3 | 4 |  |  | 4 | 3 | 4 |  |  |  |  |
|  | До 55 | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | НД |  | НД |  | НД | НД |
| С22—Ру | Выше 0 | НЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | НД | 4 |
|  | До —30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 |
|  | До —40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | До 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НД |  | НД |
| С23—Рэ | Выше 0 | 4 | НД | 4 | НД | 5 | 4 |  | НД | 4 |  | НД | 4 | НД | 4 | НД |  |  |  |
|  | До —30 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | До —40 | 3 |  | НД |  | 4 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |
|  | До 55 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение соединения | Температура эксплуатации (изготовления), С | Арматурные стали, классы, марки, диаметры, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | А-II |  |  |  |  | A-III |  |  |  |  |  | Ат-IIIC | A-IV | Ат-IVC | A-V | Ат-V | A-VI | Ат-VI |
|  |  | Ст5сп |  | Ст5пс, Ст5Гпс |  | 10ГТ, | 35ГС |  |  | 25Г2С |  |  | Ст5сп, Ст5пс | 20ХГ2Ц 20ХГ2Т | 25Г2С, 27ГС, 28С | 23Х2Г2Т | 20ГС, 20ГС2 | 22Х2Г2С, | 20ГС, 20ГС2, |
|  |  | До 28 | До 40 | До 28 | До 40 | до 32 | До 18 | До 28 | До 40 | До 18 | До 28 | До 40 | До 32 |  |  |  |  | до 22 | до 32 |
| С24—Мф С25—Мп С26Рс С27Мф С28—Мп C29Рс | Выше 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ТН | 5 | 4 | ТН | 5 | 4 | 5 | НД |  |  |  |  |  |
|  | До —30 |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | До —40 | 4 |  | 3 |  |  |  | 4 | 3 |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | До 55 | 3 |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С30—Мф С31—Мп С32Рс | Выше 0 | НЦ |  |  |  |  |  |  | 4 | НЦ |  | 4 | НД |  |  |  |  |  |  |
|  | До —30 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | До —40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | До 55 |  |  |  |  |  |  |  | НД |  |  | НД |  |  |  |  |  |  |  |
| Н1Рш | Выше 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |  |  |  |
|  | До —30 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  | До —40 | 3 | НД |  |  |  | 4 | 3 |  | 4 | 3 |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |
|  | До 55 |  |  |  |  | 4 | НД |  |  | 3 |  | НД | 3 | НД | 3 | НД |  |  |  |
| Н2Кр Н3Кп Н4Ка | Выше 0 | 5 | НД | 5 | НД | 5 | 5 | НД |  | 5 | НД |  | 5 | НД |  |  |  |  |  |
|  | До —30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | До —40 | 4 |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | До 55 | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т1Мф Т2Рф Т3Мж | Выше 0 | 5 | 4 |  |  | 5 | 4 |  | 3 | 5 |  | 4 | 4 | НД |  |  |  |  |  |
|  | До —30 | 4 | 3 |  |  |  |  |  | НД | 4 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | До —40 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | До 55 |  | НД |  |  | 4 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  |  |  |  |

| Обозначение соединения | Температура эксплуатации (изготовления), С | Арматурные стали, классы, марки, диаметры, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А-II |  |  |  |  | A-III |  |  |  |  |  | Ат-IIIC | A-IV | Ат-IVC | A-V | Ат-V | A-VI | Ат-VI |
|  |  | Ст5сп |  | Ст5пс, Ст5Гпс |  | 10ГТ, | 35ГС |  |  | 25Г2С |  |  | Ст5сп, Ст5пс | 20ХГ2Ц 20ХГ2Т | 25Г2С, 27ГС, 28С | 23Х2Г2Т | 20ГС, 20ГС2 | 22Х2Г2С, | 20ГС, 20ГС2, |
|  |  | До 28 | До 40 | До 28 | До 40 | до 32 | До 18 | До 28 | До 40 | До 18 | До 28 | До 40 | До 32 |  |  |  |  | до 22 | до 32 |
| Т6Кс | Выше 0 | 5 | НД | 4 | НД | 5 | 4 |  | НД | 5 | 4 | НД |  |  |  |  |  |  |  |
|  | До —30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | До —40 | 4 |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 4 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | До 55 | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т7Ко | Выше 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |  | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | НД |  |  |  |  |  |
|  | До —30 |  |  | 4 |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | До —40 | 4 | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  | 4 | 3 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | До 55 | 3 | НД | 3 | НД | 4 |  |  | НД | 3 |  | НД |  |  |  |  |  |  |  |
| Т8Мв Т9Рв | Выше 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |  | 4 | 5 |  | 4 | 3 | НД |  |  |  |  |  |
|  | До —30 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | До —40 | 4 | 3 | 4 | 3 |  |  |  | 3 | 4 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | До 55 | 3 |  | 3 |  | 4 | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т10Мс Т11Мц Т12Рз | Выше 0 | 5 | 4 | 4 |  | 5 | 4 |  |  | 5 |  | 4 | 3 | НД |  |  |  |  |  |
|  | До —30 | 4 |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | До —40 | 3 | 3 | НД |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | До 55 | НД | НД |  |  | 4 | НД |  |  | 3 |  |  | НД |  |  |  |  |  |  |
| Т13Ри | Выше 0 | 5 | 4 | 4 |  | 5 | НЦ | 5 | 4 | НЦ | 5 | 4 | НД |  |  |  |  |  |  |
|  | До —30 | 4 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | До —40 |  | 3 | НД |  | 4 |  | 3 | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | До 55 | 3 | НД |  |  |  |  | НД |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания:

1. Эксплуатационные качества всех типов сварных соединений арматуры класса А-I марок Ст3сп и Ст3пс должны оцениваться также, как арматуры класса А-II марки 10ГТ, а класса А-I марки Ст3кп — как арматуры класса А-II марки Ст5сп и Ст5пс.

2. Эксплуатационные качества крестообразных соединений проволочной арматуры классов Вр-I и Вр-600 настоящим приложением не регламентируют в связи с отсутствием требований к химическому составу стали. Требования к качеству таких соединений приведены в ГОСТ 10922.

3. Арматура класса А-II марки 10ГТ может применяться до температуры минус 70 °С включ.

4. Сварные соединения арматуры класса aт-vck оценивают на один балл ниже соединений из арматуры класса aт-v при температуре эксплуатации до минус 40 °С включ.

5. Сварные соединения С16—Мо, С18—Мо и Н4—Ка оценивают на один балл ниже соединений, приведенных в той же группе.

6. Буквы НД, ТН и НЦ соответственно обозначают, что соединения к применению не допускаются, соединения технологически невыполнимы и соединения, применение которых нецелесообразно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Справочное

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ СОЕДИНЕНИИ АРМАТУРЫ С ОТНОШЕНИЕМ ДИАМЕТРОВ ОТ 0,5 ДО 0,8

С14—Мп, С15—Рс, С16—Мо

Таблица 32

| ч | После сварки |
| --- | --- |

C24—Мф, С25—Мп, С26—Рс

Таблица 33

| До сварки | После сварки |
| --- | --- |

Примечание. ; k  0,8 s; k’  0,8 s’; b = (0,350,4) d’н; h’н = d’н + s’; l’н = lн - 0,5dн - l1

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Государственным комитетом СССР по строительству и инвестициям

РАЗРАБОТЧИКИ

А.М. Фридман, канд. техн. наук (руководитель темы): Э.Ф. Горохова; Е.Н. Бондарец; Л.А. Зборовский; В.В. Баконин .

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по строительству и инвестициям от 28.11.91 № 19

3.  ВЗАМЕН ГОСТ 14098-85

4.  ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта, приложения |
| --- | --- |
| ГОСТ 2601-84 | 4 |
| ГОСТ 5264-80 | 16 |
| ГОСТ 5781-82 | 3, приложение 2 |
| ГОСТ 8713-79 | 16 |
| ГОСТ 10884-81 | Приложение 2 |
| ГОСТ 10922-90 | 15, приложение 2 |