Пример.  Эластичный гибкий шнур диаметром 6,35 мм производства ООО "СП "Техникорд", содержащий оксидную керамику с частицами размером 20-50 мкм состава, мас.%: Al2O3 – 87, TiO2 – 13, был использован для нанесения газопламенных покрытий с применением пистолета распылителя "ТЕНА ТОП-ЖЕТ/2". В качестве горючих газов использовались ацетилен (А) и метилацетиленовая фракция (МАФ). Сгорание газов происходило в кислороде. Дистанция напыления – 150 мм, скорость перемещения сопла газопламенной горелки – 300 мм/мин. Толщина наносимых покрытий колебалась в зависимости от времени напыления и составляла 1,4-1,5 мм.

Покрытия наносились на стальную основу (Сталь 30), подвергнутую струйно-абразивной обработке (САО) чугунной колотой дробью ДЧК (ГОСТ 11964-81) при следующих режимах: размер частиц дроби 0,3-0,5мм, дистанция от сопла пистолета до обрабатываемой поверхности – 60 мм, угол атаки абразива (угол соударения с поверхностью) – 60о, давление газа – 5-6 кГс/см2 , время - 10-20с. Совокупность режимов САО обеспечивала следующие параметры контактной поверхности основы: упрочнение H/H0 = 0,25-0,30; высота микронеровностей Rz = 5-8мкм.

Различия в условиях при нанесении покрытий сведены в таблицу 1.

Таблица 1

| № | Горючий газ | Давление газа, ат | Пористость, % | Твердость, HV | Прочность адгезии, МПа | КИМ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | А | 1,05 | 4-6 | 900 | 10-15 | 0,6-0,7 |  |
| 2 | А | 1,4 | - | - | - | - | Взрыв смеси А и кислорода |
| 3 | МАФ | 1,5 | 4-6 | 900 | 10-15 | 0,68-0,76 |  |
| 4 | МАФ | 2,5 | 3-5 | 900 | 18-22 | 0,72-0,78 |  |
| 5 | МАФ | 4,0 | 2-3 | 920 | 22-26 | 0,75-0,85 |  |
| 6 | МАФ | 4,5 | 3-5 | 900 | 20-26 | 0,75-0,80 |  |

Пример показывает, что известный способ не позволяет повысить механические свойства покрытия, повышая давление рабочего газа – ацетилена. Простая его замена на метилацетиленовую фракцию (МАФ) при давлении 1,5 ат не ведет к росту механических свойств, но способствует некоторому увеличению КИМ. Дальнейшее возрастание давления метилацетиленовой фракции до 4 ат последовательно ведет к росту твердости покрытия, прочности его адгезии, снижению пористости и возрастанию КИМ. Последующий рост давления МАФ свыше 4 ат сопровождается ростом пористости, снижением твердости и частичным падением КИМ.

Эффект первоначально обусловлен увеличением скоростей полета капель керамики до– 230-370 м/с. Возрастание скоростей соударения частиц с основой способствует ее более интенсивной деформации и схватыванию, заращиванию пор, активной усадке материала покрытия. В результате применения заявляемого способа достигается повышение плотности покрытий (пористость 2-3%) и прочности их адгезии (22-26 МПа) при сохранении высоких твердости (HV до 920) и толщины (до 1,5 мм). Коэффициент же использования напыляемого металла (КИМ) возрастает до  0,75-0,85.