экзамен Общий экзаме0.01.1. 1.ВОПРОС-ОЭ/1какая сталь обыкновенного качества относится к кипящей?1.сталь не полностью раскислённая  марганцем при выплавке ,и содержащая не более 0,05% кремния.
2.Вопрос_ОЭ/1 Какая сталь обыкновенного качества относится к спокойной?
1.сталь не полностью раскислённая марганцем при выплавке,и содержащая не более 0,05% кремния
3.Вопрос_ОЭ/1 Какая сталь обыкновенного качества относится к полу спокойной?
2.Сталь, не полностью раскисленная при выплавке только марганцем и кремнием и содержащая 0,05-0,15% кремния идо 1% марганца
4.Вопрос_ОЭ/1 К какому классу сталей относятся сварочные проволоки Св-08, Св08А, Св-08ГА, Св-10ГА? 
1)Низкоуглеродистому.
5.Вопрос_ОЭ/1 Что такое легированные стали?
1.Содержащие один или несколько элементов в определенных концентрациях, которые введены в них с целью придания заданных физико-химических и механических свойств.
6.Вопрос_ОЭ/1 Какой свариваемостью обладают низкоуглеродистые стали?
1.хорошое
7.Вопрос_ОЭ/1 Что обозначают буквы и цифры в маркировке низколегированных сталей
3.Обозначение химических элементов и их процентный состав.
8.Вопрос_ОЭ/1 Какие из перечисленных сталей относятся к углеродистым?1.СтЗсп, сталь! 0, сталь 15, сталь 18кп	
9.Вопрос_ОЭ/1 Какой буквой русского алфавита обозначают углерод и никель в маркировке легированных сталей?
3.Углерод не обозначают буквой; никель — «Н». 
10.Вопрос_ОЭ/1 Какие изменения свойств происходят при закалке малоуглеродистых сталей?
2.Возрастают прочностные характеристики, пластичность уменьшается 
11.Вопрос_ОЭ/1 Какие основные характеристики приняты для оценки механических свойств
металлов? 	
1. Временное сопротивление разрыву, предел текучести, относительное удлинение и сужение,
твердость, ударная вязкость.
12.Вопрос_ОЭ/1 Для чего в сталь вводятся легирующие элементы?
1.Для придания стали специальных свойств.
13.Вопрос_ОЭ/1 Укажите, чем отличается СтЗкп от СтЗсп?
2.Содержанием кремния.
14.Вопрос_ОЭ/1 Для чего производится предварительный и сопутствующий подогрев?
2.Для выравнивания неравномерности нагрева при сварке, снижения скорости охлаждения и
уменьшения вероятности появления холодных трещин.
15.Вопрос_ОЭ/1 Какие характеристики можно определить при испытаниях образцов металла на растяжение?
3.Предел текучести, предел прочности, относительные удлинение и поперечное сужение.
16.Вопрос_ОЭ/1 Какая характеристика определяется при статическом изгибе?
1.Угол загиба. 
17Вопрос_ОЭ/1 Какие характеристики металла определяются при испытаниях на изгиб (плоских образцов) и сплющивание (труб)?
2.Пластичность.
18.Вопрос_ОЭ/1 Какие характеристики определяют при ударном изгибе?
2.Ударную вязкость 
19.Вопрос_ОЭ/1 Что можно оценить по виду излома сварного соединения?
2.Строение металла, его сплошность и сделать качественный вывод о пластических свойствах металла
20.Вопрос_ОЭ/1 Как влияет высокое содержание серы и фосфора на свариваемость стали?
3.Способствует появлению трещин и ухудшает свариваемость стали. 21.Вопрос_ОЭ/1 Что представляет собой сварной шов при сварке плавлением?
2.Участок сварного соединения, образовавшийся в результате кристаллизации расплавленного металла.
22.Вопрос_ОЭ/1 Чем определяются свойства сварного соединения? 
1.Свойствами металла шва, линии сплавления с основным металлом и зоны термического влияния
23.Вопрос_ОЭ/1 Как влияет неравномерность нагрева при сварке на величину деформации основного
металла?
1.	Увеличивает величину деформации.
24.Вопрос_ОЭ/1 Как влияет увеличение объема наплавленного металла на величину деформации основного металла
3.Увеличивает величину деформации.
25.Вопрос_ОЭ/1 Какие сварочные деформации называют остаточными?
2.Деформации, остающиеся после сварки и полного остывания изделия.
26.Вопрос_ОЭ/1 Как влияет подогрев изделий в процессе сварки на величину остаточных
деформаций?
2.Уменьшат деформацию изделия.
27 Вопрос_ОЭ/1 От чего зависит величина деформации свариваемого металла?
2.От неравномерности нагрева.
28.Вопрос_ОЭ/1 Какие конструктивные элементы характеризуют форму разделки кромок?
2.Притупление, угол скоса кромки.
29.ВопросОЭ/1 Какие бывают типы сварных соединений?
2.Стыковые, тавровые, угловые, нахлесточные. 30.Вопрос_ОЭ/1 Как обозначается сварное соединение на чертеже?2.Указывается ГОСТ, тип соединения, метод и способ сварки, катет шва, длина или шаг, особые обозначения.
31.Вопрос_ОЭ/1 Что обозначают цифры возле букв на чертеже с указанием сварного шва?
1.	Порядковый номер шва по ГОСТ (ОСТ).
32.Вопрос_ОЭ/1 Какой линией изображают видимый сварной шов на чертеже?
3.Сплошной
33.Вопрос_ОЭ/1 Когда должна быть проконтролирована каждая партия сварочных материалов?
1.До начала ее производственного использования
34.Вопрос_ОЭ/1 Какие параметры необходимо контролировать после выполнения подготовки
деталей и сборочных единиц под сварку?
3.Все параметры, указанные в п.п. 1 и 2.
35.Вопрос_ОЭ/1 На какие две основные группы делятся методы контроля по воздействию на
материал сварного соединения?
3.Разрушающие и неразрушающие.
36.Вопрос_ОЭ/1 С какой целью выполняют визуальный контроль сварного соединения?
2.С целью выявления поверхностных дефектов и дефектов формирования шва.
37.ВопросОЭ/1 Чем выявляются дефекты формы шва и его размеры?
3.Измерительными инструментами и специальными шаблонами.
38.Вопрос_ОЭ/1 Какие дефекты сварного шва выявляются с помощью радиографического контроля,
ультразвуковым и др. равноценными им методами?
1.Трещины, непровары, несплавления, поры, неметаллические и металлические включения
39.Вопрос_ОЭ/1 Что называют включением?
1.	Обобщенное наименование пор, шлаковых и вольфрамовых включений.
40.Вопрос_ОЭ/1 В какой момент следует исправлять дефекты сварных соединений, подлежащих
последующей термообработке (отпуску)?
1.До отпуска
41.Вопрос_ОЭ/1 Какие дефекты допускается устранять сварщику (не привлекая руководителя работ)
в процессе сварки стыка трубы?
3.Поверхностные поры, шлаковые включения, межваликовые несплавления, подрезы.
42.Вопрос_ОЭ/1 Что называют трещиной?
1. Дефект сварного соединения в виде разрыва металла в сварном шве и/или прилегающих к
нему зонах. 
43.Вопрос_ОЭ/1 Что называют прожогом?
2.Сквозное отверстие в сварном шве.
44.Вопрос_ОЭ/1 Что называют наплывом в металле шва?
2.Дефект в виде металла, натекшего на поверхность свариваемого металла и или ранее выполненного валика и не сплавившегося с ним.
45.Вопрос_ОЭ/1 Что такое пора?
3. Дефект сварного шва в виде замкнутой полости, заполненной газом.
46.Вопрос_ОЭ/1 Какую форму могут иметь поры?
3.Сферическую и удлиненную.
47.ВопросОЭ/1 Что такое подрез? 
1.	Углубление по линии сплавления шва с основным металлом.
48.Вопрос_ОЭ/1 Что такое «непровар»?
3.дефект в виде несплавления в сварном соединении вследствиие неполного расплавления кромок или поверхностей ранее выполненых валиков сварных швов.
49.Вопрос_ОЭ/1 Как необходимо произвести заварку удаленного дефектного участка шва, если
сварка производилась с предварительным подогревом?
3.С подогревом.
50.Вопрос_ОЭ/1 Какие требования предъявляются к качеству исправленного участка шва?
1.Те же, что и к основному шву.
51.Вопрос_ОЭ/1 Допускаются ли в сварных соединениях трещины, выявленные при визуальном
контроле?
2 .Трещины всех видов и направлений не допускаются.
52.Вопрос_ОЭ/2 Что такое «ручная дуговая сварка покрытым электродом»?
2.Дуговая сварка, при которой возбуждение дуги, подача электрода и его перемещение производятся вручную, а газошлаковая защита расплавленного металла обеспечивается расплавлением и разложением компонентов покрытия.
53.Вопрос_ОЭ/2 Что такое «дуговая сварка в защитном газе»?
2.Дуговая сварка, при которой дуга и расплавленный металл, находятся в защитном газе, подаваемом в зону сварки с помощью специальных устройств.
54.Вопрос_ОЭ/2 Что такое «дуговая сварка неплавящимся электродом»?
1.Дуговая сварка, выполняемая не расплавляющимся при сварке электродом.
55.Вопрос_ОЭ/2 Что такое «дуговая сварка плавящимся электродом»?
3.Дуговая сварка, выполняемая электродом, который, расплавляясь при сварке, служит присадочным металлом.
56.Вопрос_ОЭ/2 Что такое «дуговая сварка под флюсом»?
2.Дуговая сварка, при которой дуга горит под слоем флюса между непокрытым металлическим электродом и деталью.
57.Вопрос_ОЭ/2 Что является отличительным признаком дуговой сварки порошковой проволокой?
2 .Использование электродной проволоки, состоящей из металлической оболочки, заполненной порошкообразным веществом.
58.Вопрос_ОЭ/2 Что такое «электрошлаковая сварка»?
3.Сварка плавлением, при которой для нагрева используется тепло, выделяющееся при прохождении электрического тока через расплавленный шлак
59.Вопрос_ОЭ/2 Что такое импульсно-дуговая сварка?
2.Дуговая сварка, при которой дугу дополнительно питают импульсами тока по заданной программе
60.Вопрос_ОЭ/2 Что такое магнитное дутье дуги?
2.Отклонение дуги от оси электрода в результате действия магнитных полей или ферромагнитных масс при сварке.
61.Вопрос_ОЭ/2 Где должен подключаться токопровод к изделиям больших размеров для
выполнения сварки?
2.Внепосредственной близости к месту сварки, при условии надежного контакта.
62.Вопрос_ОЭ/2 Какую электрическую величину измеряют электрическим прибором амперметром?
1.Силу электрического тока в цепи.
63.Вопрос_ОЭ/2 Какую электрическую величину измеряют электрическим прибором - вольтметром?
2.	Напряжение в электрической цепи.
64.Вопрос_ОЭ/2 Каким образом включают в электрическую цепь амперметр для измерения силы
электрического тока? 
1.Амперметр включают в электрическую цель последовательно с остальными элементами.
65.Вопрос_ОЭ/2 Каким образом включают в электрическую цепь вольтметр для измерения
напряжения на участке электрической цепи?
1.Вольтметр включают параллельно тому участку цепи, на котором измеряют напряжение.
66.Вопрос_ОЭ/2 Какой основной критерий при выборе провода для электрических цепей?
1.Исходя из допустимой плотности тока.
67.Вопрос_ОЭ/2 Какова частота промышленного переменного тока, вырабатываемого
электростанциями в России?
1.50 Гц.
68.Вопрос_ОЭ/2 При каком роде тока обеспечивается более высокая устойчивость горения дуги?
2.При постоянном.
69.Вопрос_ОЭ/2 Какой тип источников питания предназначен для сварки на постоянном токе?
3.Сварочные выпрямители, генераторы, тиристорные источники питания.
70.Вопрос_ОЭ/2 Для чего служит трансформатор?
2.Для преобразования напряжения переменного тока.
71.Вопрос ОЭ/2 Что такое режим холостого хода сварочного источника питания?
2.первичная обмотка трансформатора подключена к сети,а вторичная разомкнута.
72.Вопрос_ОЭ/2 Какой тип источников питания предназначен для сварки на переменном токе?
1.	Сварочные трансформаторы.
73.Вопрос ОЭ/2 Что такое сварочный выпрямитель?
1.Преобразователь энергии сети в энергию выпрямленного тока, используемую для сварочных
74.Вопрос_ОЭ/2 Что представляет собой сварочный выпрямитель?
1.Трансформатор и полупроводниковый блок выпрямления.
75.Вопрос_ОЭ/2 Чем должен быть оснащен сварочный источник питания для ручной дуговой сварки?
1.амперметром
76.Вопрос_ОЭ/2 Зависит ли напряжение дуги от её длины?
1.Зависит
77.Вопрос_ОЭ/2 Какая внешняя характеристика наиболее приемлема для ручной дуговой сварки?1.Крутопадающая
78.Вопрос_ОЭ/2 Какие вольт-амперные характеристики могут иметь сварочные источники питания?
1.Падающие, пологопадающие, крутопадающие и жесткие.
79.Вопрос_ОЭ/2 Для чего применяется осциллятор?
1.Для возбуждения дуги и повышения устойчивости ее горения.
80.Вопрос_ОЭ/2 Как надо подключить источник постоянного тока при сварке на обратной
полярности?
2.Положительный полюс к электроду
81.Вопрос_ОЭ/2 На какой полярности обеспечивается большее проплавление основного металла при
ручной дуговой сварке?
1.На прямой полярности
82.Вопрос_ОЭ/2 Что обозначает буква «А» в маркировке стали 30ХМА, ЗОХГСА?
3.Пониженное содержание серы и фосфора - сталь высококачественная
83.Вопрос_ОЭ/2 В каких пределах изменяется стандартный угол разделки кромок V- образных
соединений деталей стальных конструкций, свариваемых ручной дуговой сваркой, сваркой в
защитных газах и под флюсом, замеряемый после сборки?
2.50	- 60 град.
84.Вопрос_ОЭ/2 Укажите причины образования горячих трещин. 
1.Повышенное содержание в металле шва углерода, кремния, серы, фосфора, глубокая и узкая сварочная ванна
85.Вопрос_ОЭ/2 Как за счет технологии сварки можно предупредить образование горячих трещин?
2.Выбором оптимальной формы разделки кромок, снижением погонной энергии.
86.Вопрос_ОЭ/2 Когда образуются горячие трещины?
2.В процессе затвердевания и охлаждения металла при температуре 1100...1300 градусов Цельсия, вследствие резкого снижения пластических свойств и развития растягивающих напряжений.
87.Вопрос_ОЭ/2 Каковы причины образования холодных трещины?
3.Высокие временные и остаточные сварочные напряжения и снижение пластичности металла шва и околошовной зоны.
88.Вопрос_ОЭ/2 Укажите, когда образуются холодные трещины.
3.При температурах 150 градусов Цельсия и ниже сразу после остывания шва или через длительный промежуток времени.
89.Вопрос_ОЭ/2 Какими технологическими мерами можно предупредить образование холодных
трещин?
2.Предварительным и сопутствующим подогревом, снижением содержания водорода в сварном соединении, применением отпуска после сварки.
90.Вопрос_ОЭ/2 Как влияет характер переноса электродного металла на качество сварного шва?
1.Мелкокапельный регулярный перенос способствует получению бездефектных швов.
91.Вопрос_ОЭ/2 Что представляет собой дефект, называемый "кратер шва"?
1.Углубление, образующееся в конце валика под действием давления дуги и объемной усадки металла шва.
92.Вопрос_ОЭ/2 Укажите причины образования непроваров при ручной дуговой сварке.
1.Большая скорость ведения сварки, недостаточная величина сварочного тока.
93.Вопрос_ОЭ/2 Укажите основные причины образования прожога.
1.Завышен сварочный ток относительно толщины свариваемого металла.
94.Вопрос_ОЭ/2 Следует ли удалять прихваточные швы, имеющие недопустимые наружные дефекты
(трещины, наружные поры и т.д.) по результатам визуального контроля?
1.Следует.
95.Вопрос_ОЭ/2 Назовите основные внутренние дефекты сварных соединений при дуговой сварке.
1.Трещины, непровары , поры, шлаковые включения.
96.Вопрос_ОЭ/2 Как исправлять в сварном шве свищи?
1.Удалением дефектного места до "здорового" металла механическим способом с последующей
заваркой.
97.Вопрос_ОЭ/2 Укажите порядок исправления шва со скоплением газовых пор и шлаковых
включений на части его сечения.
1.Дефектный участок сварного шва удаляется до "здорового" металла с образованием U-образной разделки кромок с последующей его заваркой после подтверждения при контроле полноты удаления дефектов.
98.Вопрос_ОЭ/3 Что такое «газовая сварка»?
2.Сварка плавлением, при которой для нагрева используется тепло пламени смеси газов, сжигаемой с помощью горелки.
99.Вопрос_ОЭ/3 Что обозначает буква «А» и «АА» в маркировке сварочных проволок Св-08А и Св-08АА?
1.Пониженное содержание серы и фосфора в проволоке.
100ТГУЭ Что называют искусственным заземлителем при реализации защитных мер электробезопасности
2.Заземлитель, специально выполняемый для целей заземления
101ТГУЭ При каких номинальных напряжениях не требуется заземление или зануление электроустановок
2.До 42 В переменного тока и до ПО В постоянного тока
102ПУЭ Какие проводники должны использоваться в качестве нулевых защитных проводников, идущих к переносным электроприемникам
2.Отдельный проводник, присоединяемый к специальному контакту вилки втычного соединения и к корпусу электроприемника
103ПУЭ С каким напряжением следует предусматривать питание переносных электроприемников от сети:
3.Не выше 380/220 В
104ПУЭ Как должны быть подведены электрические проводники во втычных соединениях переносных электроприемников?
1.К розетке подведены проводники со стороны питания, а к вилке - со стороны электроприемников
105ПУЭ Какой цвет должны иметь провода электропроводки по всей длине:
1.Иметь разный цвет, при этом цвет должен обозначать назначение проводника
106ПУЭ Как заземляется сварочное оборудование?
2.На оборудовании должен быть предусмотрен болт и вокруг него контактная площадка, расположенные в доступном месте с надписью «Земля».
107ПУЭ На каком расстоянии должны располагаться кабели электросварочных машин от трубопроводов ацетилена и других горючих газов?
2.Не менее 1 м.
108ПЭЭП Какая максимальная длина гибкого кабеля допускается при подключении передвижной электросварочной установки к коммутационному аппарату?
2.15 м
109ИЭЭП С какой квалификационной группой по электробезопасности допускаются электросварщики для проведения электросварочных работ?
1.Не ниже второй.
110ПЭЭП Кто должен присоединять и отсоединять от сети электросварочные установки?
3.Электротехнический персонал с группой по электробезопасности не ниже HI.
111СНи11 12-03-2001 Какое напряжение применяется для светильников местного освещения в помещениях с повышенной опасностью?
1.Для стационарно установленных на более 42 В, а для переносных светильников -12 В.
112СНиП 12-03-2001 На какой минимальной высоте над рабочим местом разрешается подвешивать временную электропроводку? 1. 2,5 м
113СНиП 12-03-2001 На какой минимальной высоте над проходами разрешается подвешивать временную электропроводку?
2.3,5 метр
114СНиП 12-03-2001 На какой минимальной высоте над проездами разрешается подвешивать временную электропроводку? 3.6 м
115СНиП 12-03-2001 В каких случаях ручные электроинструменты (входящие в комплект сварочного оборудования) должны быть выключены и отсоединены от электрической сети:
4.Правильные ответы 1,2 и 3
11бСНиП 12-03-2001 В какие сроки должен осматриваться инструмент, применяемый в строительстве, на предмет его исправности:
2.Не реже одного раза в 10 дней, а также непосредственно перед применением
117СНиП 12-03-2001 На каком расстоянии должны располагаться сварочные кабели от баллонов с кислородом?
2.Не менее 0,5 м.